|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4912 от 24 марта 2017 года на бланке № 0009632 на 4 листах редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 января 2024 года

химической лаборатории отделочной фабрики

Открытого акционерного общества

«Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Фабричная, 7, 225410, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Ткани | 13.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7701-93 ГОСТ 10138-93 ГОСТ 11209-2014 ГОСТ 11381-83 ГОСТ 11518-88 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 30386-95 СТБ 969-2010 СТБ 1017-96 СТБ 1049-97 СТБ 1387-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20566-75 |
| 1.2* |  | 13.20/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 3811-72 п. 4.5 |
| 1.3* |  | 13.20/29.119 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 п. 4.7 |
| 1.4* |  | 13.20/29.061 | Число нитей на 10 см по основе и утку |  | ГОСТ 3812-72 |
| 1.5* |  | 13.20/29.121 | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ 3813-72 разделы 1, 2 |
| 1.6* |  | 13.20/29.070 | Стойкость к истиранию по плоскости |  | ГОСТ 18976-73 |
| 1.7* |  | 13.20/29.061 | Изменение размеров после мокрой обработки |  | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 |
| 1.8* |  | 13.20/08.156 | Белизна |  | ГОСТ 18054-72 (ИСО 105-I02-87) |
| 1.9* |  | 13.20/26.045 | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.4-83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10* | Ткани | 13.20/29.121 | Устойчивость окраски к сухому трению | ГОСТ 7701-93 ГОСТ 10138-93 ГОСТ 11209-2014 ГОСТ 11381-83 ГОСТ 11518-88 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 30386-95 СТБ 969-2010 СТБ 1017-96 СТБ 1049-97 СТБ 1387-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.27-83 |
| 1.11* |  | 13.20/26.045 | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.6-83 |
| 1.12* |  | 13.20/29.121 | Устойчивость окраски к свету |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.3-83 |
| 1.13* |  | 13.20/26.045 | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 |
| 1.14* |  | 13.20/26.045 | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.13-83 |
| 1.15* |  | 13.20/29.137 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п. 4.2 |
| 1.16* |  | 13.20/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) раздел 3 |
| 1.18* |  | 13.20/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 1.19* |  | 13.20/08.156 | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 раздел 18 |
| 1.21* |  | 13.20/08.052 | Присутствие свободного хлора |  | ГОСТ 25617-83 раздел 10 |
| 1.22* |  | 13.20/08.052 | Массовая доля вискозного и полиэфирного волокон в смеси с хлопком и льном |  | ГОСТ 25617-83 раздел 15 |
| 1.24* |  | 13.20/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) разделы 1, 5 |
| 2.1 *** | Марля медицинская | 13.99/42.000 | Отбор проб марли | ГОСТ 9412-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20566-75 |
| 2.2* |  | 13.99/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 3811-72 п. 4.5 |
| 2.3* |  | 13.99/29.119 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 п.4.7 |
| 2.4* |  | 13.99/29.061 | Число нитей на 10 см по основе и утку |  | ГОСТ 3812-72 |
| 2.5* |  | 13.99/29.121 | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ 3813-72 разделы 1, 2 |
| 2.6* |  | 13.99/08.156 | Белизна |  | ГОСТ 18054-72 (ИСО 105-I02-87) |
| 2.7* | Марля медицинская | 13.99/29.151 | Влажность | ГОСТ 9412-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) разделы 1, 2 |
| 2.8* |  | 13.99/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) разделы 1, 5 |
| 2.9* |  | 13.99/08.052 | Массовая доля жировых веществ |  | ГОСТ 25617-2014 раздел 11 |
| 2.11* |  | 13.99/08.052 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.9 |
| 2.12* |  | 13.99/08.052 | Массовая доля хлористых солей |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.10 |
| 2.13* |  | 13.99/08.052 | Массовая доля сернокислых солей |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.11 |
| 2.14* |  | 13.99/08.05 | Массовая доля кальциевых солей |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.12 |
| 2.15* |  | 13.99/08.052 | Время определения содержания окисляемых веществ |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.13 |
| 2.16* |  | 13.99/08.052 | Содержание аппретирующих веществ |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.14 |
| 2.17* |  | 13.99/08.052 | Содержание окрашивающих веществ |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.15 |
| 2.18* |  | 13.99/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.16 |
| 2.19* |  | 13.99/29.151 | Смачиваемость |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.17 |
| 3.1*** | Бинты медицинские | 13.99/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2144-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 2144-2010 п. 6.5 |
| 3.2* |  | 13.99/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 2144-2010 п. 7.2 |
| 3.3* |  | 13.99/29.119 | Поверхностная плотность |  | СТБ 2144-2010 п. 7.3 |
| 3.4* |  | 13.99/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) разделы 1,5 |
| 3.5* |  | 13.99/08.052 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.9 |
| 3.6* |  | 13.99/29.121 | Разрывная нагрузка |  | СТБ 2144-2010 п. 7.4 |
| 3.7* |  | 13.99/29.151 | Смачиваемость |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.17 |
| 4.1* | Полотна трикотажные | 13.20/26.045 | Устойчивость окраски к стирке | ГОСТ 28554-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.4-83 |
| 4.2* |  | 13.20/26.045 | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 |
| 4.3* |  | 13.20/26.045 | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.6-83 |
| 4.4* |  | 13.20/29.121 | Устойчивость окраски к сухому трению |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.27-83 |
| 4.5* |  | 13.20/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) раздел 3 |
| 4.6* |  | 13.20/29.137 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п. 4.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных