|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.0616 |  |  |
|  | от 21.07.1997 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 3 листах |  |  |
|  | редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 марта 2024 года

отдела управления качеством и неразрушающего контроля

Республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель (ОУК и НК) пр-д Геофизиков, 1а, 246050, г. Гомель (ОУК и НК) ул. Барыкина, 279, 246020, г. Гомель (ОУК и НК) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений. | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2039-2010 СН 4.03.01-2019 СП 4.03.01-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 535-2005 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Пост. МЧС РБ от 05.12.2022 № 66. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом-надзором РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Пост. МЧС от 16.11.2007 № 100) | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл; - образцы сварных соединений. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): - образцы сварных соединений. |  | ГОСТ 6996-66 р. 8, р. 9. СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 8695-22 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) |
| 2.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635- 2018 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 535-2005 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 № 84. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом-надзором РБ от27.06.1994 № 6 (в редакции Пост. МЧС от 16.11.2007 № 100) | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл; - образцы сварных соединений. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): - образцы сварных соединений. |  | ГОСТ 6996-66 р. 8, р. 9. СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 8695-22 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) |
| 3.1** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений. | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 535-2005 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом-надзором РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Пост. МЧС от 16.11.2007 № 100). | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл; - образцы сварных соединений. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): - образцы сварных соединений. |  | ГОСТ 6996-66 р. 8, р. 9. СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 8695-22 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) |
| 4.1* | Полиэтиленовые трубопроводы. | 22.21/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод) - сварные соединения. | СТБ 2069-2010 СН 4.03.01-2019 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СП 4.03.01-2020 | ГОСТ 23479-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных