|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5311 |
|  | от 20.08.2021 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 января 2025 года

лаборатории контроля сварных соединений

филиала Мозырское монтажное управление

Открытого акционерного общества "Трест Белсантехмонтаж №1"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бульвар Юности, 18, 247760, г. Мозырь, Гомельская область; пер. Транспортный, 4, 247760, г. Мозырь, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления, газопроводы Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | СП 4.03.01-2020 СТБ 2039-2010 СП 1.03.02-2020 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 05.12.2022 №66. Технологическая и проектная документация на объекты испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 1.3* 1.3* |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание) - сварные соединения Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 1497-84 |
| 2.1*** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; трубопроводы пара и горячей воды) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115°C, Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 №5. Технологическая и проектная документация на объекты испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 2.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 1497-84 |
| 3.1*** | Тепловые сети Тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | СП 4.02.01-2020 СП 4.01.06-2024 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 Технологическая и проектная документация на объекты испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 3.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 1497-84 |
| 4.1*** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, оборудование химических производств | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 Технологическая и проектная документация на объекты испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 4.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 1497-84 |
| 5.1* | Образцы сварных соединений (аттестация, квалификация сварщиков, квалификация технологических процессов сварки) Образцы сварных соединений (аттестация, квалификация сварщиков, квалификация технологических процессов сварки) | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизирован-ной сварке плавлением, Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6. СТБ 2350-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизирован-ной сварке плавлением, Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6. СТБ 2350-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 | СТБ 1428-2003 |
| 5.2* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 1497-84 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»		                     	О.В. Шабанова