|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.0171 |  |  |
|  | от 07.08.1995 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 8 листах |  |  |
|  | редакция 04 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 марта 2025 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Ремонтно-производственного унитарного предприятия «СветлогорскХимСервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заводская 5/82, г. Светлогорск, Гомельская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ИСО 10543-2002 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СТБ 2350 – 2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов, Утв. Пост. МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) -основной металл -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): -основной металл -сварные соединения |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) -основной металл -сварные соединения |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод) -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | СТБ 2634-2023 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 ТКП 054-2007 СТБ 2350 – 2013 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением Утв. Госпромнадзор РБ от 27.06.1994 №6 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов, Утв. Пост. МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) -основной металл -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): -основной металл -сварные соединения |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) -основной металл -сварные соединения |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 2.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод) -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-201 |
| 3.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы; технологическое оборудование химических и нефтехимических производств, в том числе компрессорное оборудование Технологическое оборудование и технологические трубопроводы; технологическое оборудование химических и нефтехимических производств, в том числе компрессорное оборудование | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 СТБ 2350 – 2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов, Утв. Пост. МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением Утв. Госпромнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) -основной металл -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 3.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): -основной металл -сварные соединения |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) -основной металл -сварные соединения |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 3.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод) -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.1** | Газопроводы Газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СП 4.03.01-2020 ТКП 054-2007 СТБ 2350 – 2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь Утв. Пост. МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением Утв. Госпромнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов, Утв. Пост. МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) -основной металл -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 4.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): -основной металл -сварные соединения |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 4.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) -основной металл -сварные соединения |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 4.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод) -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.1*** | Подъемные сооружения: грузоподъемные краны, включая грузозахватные приспособления и тару. Подъемные сооружения: грузоподъемные краны, включая грузозахватные приспособления и тару. | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 ТКП 054-2007 СТБ 2350-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Пост МЧС РБ от 22.12.2018 № 66. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением Утв. Госпромнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов, Утв. Пост. МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) -основной металл -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод) -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): -основной металл -сварные соединения |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 5.6** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) -основной металл -сварные соединения |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 6.1** | Контрольные образцы сварных соединений и основного металла Контрольные образцы сварных соединений и основного металла Контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ОСТ 23829-85 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ 2634-2023 СТБ 2350-2013 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпромнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов Утв. Пост. МЧС РБ от 22.12.2018 № 66. Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Пост. МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов, Утв. Пост. МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) -основной металл -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 6.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): -основной металл -сварные соединения |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 6.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) -основной металл -сварные соединения |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 6.6** 6.6** |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб): -сварные соединения Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб): -сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8, раздел 2 раздел 9, раздел 2 ГОСТ 6996-66 раздел 8, раздел 2 раздел 9, раздел 2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						          	Т.А. Николаева