|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0440 |
|  | от 01.03.1998 |
|  | на бланке № ____ на 1 листе |
|  | редакция ____ |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 мая 2025 года

центральной технологической лаборатории

Открытого акционерного общества "Пинские нетканые материалы"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Центральная технологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Пленка полиэтиленовая | 22.22/29.121 | Статическая нагрузка при растяжении | ТР ТС 005/2011 ст 5, п.6; пп.6.3; ГОСТ 10354-82 п. 2.4 | ГОСТ 10354-82 п. 5.6; ГОСТ 14236-81 |
| 2.1* | Мешки из полимерных пленок Пакеты из полимерных и комбинированных материалов | 22.22/29.121 | Статическая нагрузка при растяжении | ТР ТС 005/2011 ст 5, п.6, пп.6.3; ГОСТ 32521-2013 п. 4.1.4; ГОСТ 12302-2013 п 5.2.9 | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 32521-2013; ГОСТ 12302-2013 п. 9.5 |
| 2.2* |  | 22.22/26.141 | Герметичность сварных швов, пакетов (пакеты из полимерных и комбинированных материалов) | ТР ТС 005/2011 ст 5, п.6, пп.6.3; ГОСТ 12302-2013 п 5.2.7 | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7 - |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева