|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1782 |
|  | от 08.04.2002 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 мая 2025 года

лаборатории металлов и сварки филиала "Минские тепловые сети"

Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Минскэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Тростенецкая, 10Б, 220033, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением, - трубопроводы пара и горячей воды, - тепловые сети, - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, - гибы трубопроводов Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением, - трубопроводы пара и горячей воды, - тепловые сети, - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, - гибы трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТП 09110.17.309-10 СТП 34.17.101 СТП 33240.17.401-18 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.17.418-21 СТП 09110.17.309-10 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 г. №84 ТНПА и другая проектно- техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 26877-2008 |  |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |  |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 1.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 4066-2011 |  |
| 2.1** | Резервуары для хранения топлива и горячей воды | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2634-2023 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.23.511-08 СТП 34.17.101 СТП 33240.17.401-18 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.17.418-21 ТКП 054-2007 ТНПА и другая проектно- техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 26877-2008 |  |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |  |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 2.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 4066-2011 |  |
| 3.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТП 09110.17.309-10 СТП 34.17.101 СТП 33240.17.401-18 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.432-15 СТП 09110.23.511-08 СТП 33240.17.418-21 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утв. Пост. МЧС РБ от 23.04.2020 №21 ТНПА и другая проектно- техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 26877-2008 |  |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |  |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 3.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 4066-2011 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева