ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор прoб | ГОСТ 8735-88 п.2 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.1** ТР | Песок природный | 08.12/42.000 | Отбор прoб | ГОСТ 32728-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 1.2* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.2** ТР | Песок природный | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав и модуль крупности | ГОСТ 32727-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 1.3* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п. 4 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.3** ТР | Песок природный | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 32726-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 1.4* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.3 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.4** ТР | Песок природный | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 32725-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 1.5* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п.8.1 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.5** ТР | Песок природный | 08.12/29.040 | Истинная плотность | ГОСТ 32722-2014 п.6.1 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 1.6* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.6** ТР | Песок природный | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 32768-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 1.7* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Пустотность | ГОСТ 8735-88 п.9.2 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.8* |  | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 2.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/42.000 | Отбор прoб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.1* ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/42.000 | Отбор прoб | ГОСТ 33048-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.2* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.2** ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав | ГОСТ 33029-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.3* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.3** ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 33053-2014 п.7 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.4* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.4** ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в гравии и щебне из гравия | ГОСТ 33051-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.5* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.5** ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/29.121 | Дробимость | ГОСТ 33030-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.6* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.6** ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород щебне (гравии) | ГОСТ 33054-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.7* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.121 | Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.7** ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 33109-2014 п.8 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.8* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.121 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9.1 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.8** ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 33055-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.9* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.070 | Истираемость в полочном барабане | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.9** ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 33026-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.10* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.121 | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.10** ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 33047-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.11* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.121 | Истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.11** ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 33028-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.12* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.119 | Средняя плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.12** ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/29.040 | Средняя плотность и водопоглащение | ГОСТ 33057-2014 п.7, п.10 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.13* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.040 | Пористость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.2 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.13** ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/29.040 | Истинная плотность | ГОСТ 33057-2014 п.8.1 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.14* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.14** ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/29.119 | Пористость | ГОСТ 33057-2014 п.9 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.15* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.040 | Пустотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.15** ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/29.040 | Сопротивление дроблению и износу | ГОСТ 33049-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.16* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.17* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |  |  |
| 2.18* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен кубовидной формы | СТБ 1311-2002 П.7.5 |  |  |
| 3.1** | Грунты | 08.99/42.000 | Отбор прoб | ГОСТ 12071-2014 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 3.2* |  | 08.99/29.040 | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы (кроме загипсованных грунтов) | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 3.3* |  | 08.99/29.144 | Верхний предел пластичности - влажность грунта на текучести | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 3.4* |  |  | Нижний предел пластичности - влажность грунта на границе раскрытия | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 3.5* |  | 08.99/29.040 | Плотность грунта (метод режущего кольца) | ГОСТ 5180-2015 п.9; СТБ 2176-2025 п.6.1 |  |  |
| 3.6* |  |  | Плотность грунта методом замещения объема | СТБ 2147-2010 п.6.3 |  |  |
| 3.7* |  | 08.99/29.119 | Максимальная плотность и оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016 |  |  |
| 3.8* |  | 08.99/08.153 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | ГОСТ 25584-2023 п.4.3, п.8 |  |  |
| 3.9* |  | 08.99/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |  |
| 3.10* |  | 08.99/29.119 | Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 |  |  |
| 4.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/42.000 | Отбор прoб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 4.3* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |  |
| 4.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.3; СТБ 2318-2025 п.6.4 |  |  |
| 4.7* |  | 08.12/29.040, 08.12/29.061 | Коэффициент фильтрации смеси | СТБ 2318-2025 п.6.5 |  |  |
| 5.1** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор прoб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 5.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 5.3* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |  |
| 5.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 5.5* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6; ГОСТ 8735-88 п. 4 |  |  |
| 5.6* |  | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19; ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 6.1** | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Битумы нефтяные для верхнего слоя дорожного покрытия | 19.20/42.000 | Отбор прoб | ГОСТ 2517-2012 п.4; ГОСТ EN 58-2016 п.8.3 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 6.2* |  | 19.20/26.080, 19.20/29.061 | Глубина проникновения иглы | ГОСТ 11501-78; ГОСТ EN 1426-2017 |  |  |
| 6.3* |  |  | Индекс пенетрации | ГОСТ 22245-90 Приложение 2; СТБ EN 12591-2010 Приложение А |  |  |
| 6.4* |  | 19.20/29.127 | Температура размягчения по "кольцу и шару" | ГОСТ 11506-73; ГОСТ EN 1427-2017 |  |  |
| 7.1** | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.98/42.000 | Отбор прoб | СТБ 1115-2013 п.4 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 7.2* |  |  | Изготовление образцов | СТБ 1115-2013 п.6 |  |  |
| 7.3* |  | 23.98/29.119 | Средняя плотность асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |  |
| 7.4* |  |  | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.2 |  |  |
| 7.5* |  |  | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |  |
| 7.6* |  |  | Истинная плотность смеси и асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.4 |  |  |
| 7.7* |  | 23.98/08.118 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.5 |  |  |
| 7.8* |  |  | Остаточная пористость асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.6 |  |  |
| 7.9* |  | 23.98/29.040 | Водонасыщение асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |  |
| 7.10* |  |  | Набухание асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |  |
| 7.11* |  | 23.98/29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии при температуре 50 °С и 20 °С | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |  |
| 7.12* |  |  | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 °С | СТБ 1115-2013 п.8.10 |  |  |
| 7.13* |  |  | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |  |
| 7.14* |  |  | Индекс сопротивления пластическим деформациям | СТБ 1115-2013 п.8.13 |  |  |
| 7.15* |  |  | Индекс трещиностойкости | СТБ 1115-2013 п.8.14 |  |  |
| 7.16* |  | 23.98/26.080 | Коэффициент морозостойкости | СТБ 1115-2013 п.8.15 |  |  |
| 7.17* |  | 23.98/29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1115-2013 п.8.16 |  |  |
| 7.18* |  | 23.98/29.040 | Содержание вяжущего методом выжигания, зерновой состав минеральной части | СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.7 |  |  |
| 7.19* |  | 23.98/29.128 | Слеживаемость холодных смесей | СТБ 1115-2013 п.8.19 |  |  |
| 7.20* |  | 23.98/29.119 | Степень (коэффициент) уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |  |
| 7.21* |  | 23.98/11.116 | Однородность смеси по коэффициенту вариации | СТБ 1115-2013 п.8.23 |  |  |
| 8.1** | Материалы противoгололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 20.59/42.000 | Отбор прoб | СТБ 1158-2013 п.8.2 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 8.2* |  | 20.59/11.116 | Внешний вид | СТБ 1158-2013 п.8.3 |  |  |
| 8.3* |  | 20.59/29.040 | Содержание зерен противогололедного материалв | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; СТБ 1158-2013 п.8.4 |  |  |
| 8.4* |  |  | Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц | СТБ 1158-2013 п.8.5 |  |  |
| 8.5* |  | 20.59/29.128 | Слеживаемость | СТБ 1158-2013 п.8.6 |  |  |
| 8.6* |  | 20.59/26.045, 20.59/29.040 | Защитный эффект против корозии стали | СТБ 1158-2013 п.8.7 |  |  |
| 8.7* |  | 20.59/29.040 | Плавящая способность | СТБ 1158-2013 п.8.8 |  |  |
| 9.1** | Смеси бетонные. Бетоны конструкционные тяжелые для гидротехнического строительства. Цементобетонные основания и покрытия | 23.63/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | ГОСТ 10180-2012 п.4.2; СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 9.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |  |  |
| 9.3* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 |  |  |
| 10.1** | Автомобильные дороги | 42.11/26.095 | Коэффициент сцепления шины автомобиля с покрытием | СТБ 1566-2005 п.10 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 10.2* |  | 42.11/29.061 | Шероховатость дорожного покрытия методом "песчаное пятно" | СТБ 1566-2005 п.8 |  |  |
| 10.3* |  | 42.11/11.116 | Плотность распределения щебня | ТКП 658-2021 (33200) п.7.3 |  |  |
| 11.1** | Смеси органоминеральные складируемые ремонтные | 23.99/42.000 | Отбор прoб | СТБ 2175-2025 п.9.1 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 11.2* |  |  | Изготовление и термостатирование образцов | СТБ 1115-2013 п.6; СТБ 2175-2025 п.9.2 |  |  |
| 11.3* |  | 23.99/29.119 | Средняя плотность | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |  |
| 11.4* |  | 23.99/29.040 | Водонасыщение | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |  |
| 11.5* |  |  | Набухание | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |  |
| 11.6* |  | 23.99/29.128 | Слеживаемость | СТБ 1115-2013 п.8.19 |  |  |
| 11.7* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 0 °С и 20 °С | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |  |
| 11.8* |  |  | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1115-2013 п.8.16; СТБ 2175-2025 п.9.7 |  |  |
| 11.9* |  | 23.99/29.040 | Содержание остаточного вяжущего, зерновой состав минеральной части | СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.7; СТБ 2175-2025 п.9.8 |  |  |
| 12.1** | Смеси асфальтобетонные литые холодные для устройства защитных слоев | 23.98/42.000 | Отбор прoб | СТБ 2036-2017 п.7.2 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 12.2* |  | 23.98/11.116 | Технологическая подвижность смеси | СТБ 2036-2017 п.8.1 |  |  |
| 12.3* |  | 23.98/29.061 | Консистенция смеси | СТБ 2036-2017 п.8.2 |  |  |
| 12.4* |  | 23.98/29.040 | Состав смеси | СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п8.17.7; СТБ 2036-2017 п.8.6 |  |  |
| 13.1** | Материалы укрепленные гидравлическими вяжущими, для покрытий и оснований автомобильных дорог | 23.63/42.000 | Отбор прoб | СТБ 1521-2013 п.6.4; СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 13.2* |  |  | Изготовление образцов | СТБ 1521-2013 п.7.5, п.7.18 |  |  |
| 13.3* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |  |  |
| 13.4* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 |  |  |
| 13.5* |  | 23.63/29.119 | Максимальная плотность и оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016 |  |  |
| 14.1** | Технические средства организации дорожного движения: дорожная разметка | 42.11/11.116 | Внешний вид, изображение | СТБ 1231-2012 Приложение А, Приложение В | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 14.2** |  | 42.11/29.061 | Геометрические размеры | СТБ 1231-2012 п.п.8.5, 8,6; СТБ 1566-2005 п.13 |  |  |
| 14.3** | Автомобильные дороги | 42.11/33.111 | Удельный коэффициент яркости при рассеянном освещении | СТБ 1231-2012 п.8.9 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 14.4** | Технические средства организации дорожного движения: дорожная разметка | 42.11/33.111 | Удельный коэффициент силы света при световозвращении при сухом и влажном состоянии дорожной разметки | СТБ 1231-2012 п.8.10 | ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |