ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок: Комбайны очистные Комплексы механизированные Крепи механизированные для лав | 28.92/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.003-91 р. 2; ГОСТ 12.2.106-85 п. 2.2-2.7, 2.10; ГОСТ 27038-86 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 010/2011 |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 1.2** ТР | Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок: Комбайны очистные Комплексы механизированные Крепи механизированные для лав | 28.92/35.067 | Шумовые характеристики | ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994); ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ ISO 11201-2016 п. 5.2.2 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 1.2** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 1.3* ТР | Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок: Комбайны очистные Комплексы механизированные Крепи механизированные для лав | 28.12/29.121 | Стендовые испытания: - высота секции - сопротивление секции крепи - коэффициенты гидравлической и общей раздвижности - коэффициент начального распора - среднее давление на почву пласта - максимальное усилие при передвижке секции (конвейера) - давление срабатывания предохранительного клапана гидростойки, соответствующее ее номинальному сопротивлению - функционирование, прочность и герметичность гидроизделий крепи - масса секции - статические испытания элементов в составе секции крепи - циклические испытания металлоконструкций секции - устойчивость секций и направленность их передвижения | ГОСТ 31561-2012 п.13.1 -13.2; ГОСТ 31561-2012 п.13.20, п. 13.22; ГОСТ 31561-2012 п.13.20, п. 13.21; ГОСТ 31561-2012 п.13.16; ГОСТ 31561-2012 п.13.15; ГОСТ 31561-2012 п.13.13; ГОСТ 31561-2012 п.13.9; ГОСТ 31561-2012 п.13.7; ГОСТ 31561-2012 п.13.6; ГОСТ 31561-2012 п.13.23; ГОСТ 33164.1-2014 п.9.1.13; ГОСТ 33164.1-2014 п.9.1.9; ГОСТ 33164.1-2014 п.9.1.7; ГОСТ 33164.1-2014 п.9.1.6; ГОСТ 33164.1-2014 п.9.1.15; ГОСТ 33164.1-2014 п.9.1.23; ГОСТ 33164.1-2014 п.9.1.1, п.9.1.2; ГОСТ 33164.1-2014 п.9.1.20; п. 9.1.22; ГОСТ 33164.1-2014 п.9.1.20; п.9.1.21; ГОСТ 33164.1-2014 п.9.1.16; СТБ 1575-2005 п.10.4; СТБ 1575-2005 п. 10.8; СТБ 1575-2005 п.10.3; СТБ 1575-2005 п. 10.13; СТБ 1575-2005 п.10.1; СТБ 1575-2005 п. 10.10, п. 10.12; СТБ 1575-2005 п.10.10, п.10.11; СТБ 1575-2005 п. 10.9; СТБ 1575-2005 п. 10.7; СТБ 1575-2005 п. 10.6; СТБ 1575-2005 п. 10.2; СТБ 1575-2005 п.10.5 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 010/2011 |
| 1.3** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 1.4** ТР | Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок: Комбайны очистные Комплексы механизированные Крепи механизированные для лав | 28.92/35.063 | Освещенность | ГОСТ 12.2.106-85 П.2.10; ГОСТ 24940-2016 п. 6.1 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 1.4** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 1.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 22727-88; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 1.6** |  | 24.10/32.124 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 1.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 5655-2016 |  |  |
| 2.1** ТР | Оборудование для проходки горных выработок: Комбайны проходческие по углю и породе Крепи металлические для подготовительных выработок | 28.92/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.003-91 р. 2; ГОСТ 12.2.106-85 п. 2.2-2.7, 2.10; ГОСТ 31559-2012 р. 8; ГОСТ 31560-2012 р. 8; ГОСТ Р 50703-2002; ГОСТ Р 54773-2011 п. 4.1.2, 4.1.4 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 010/2011 |
| 2.1** | Грузоподъемные краны (мостовые, козловые, башенные, стреловые самоходные) и грузозахватные механизмы | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 2.2** ТР | Оборудование для проходки горных выработок: Комбайны проходческие по углю и породе Крепи металлические для подготовительных выработок | 28.92/35.067 | Шумовые характеристики | ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994); ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ ISO 11201-2016 п. 5.2.2 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 2.2** | Грузоподъемные краны (мостовые, козловые, башенные, стреловые самоходные) и грузозахватные механизмы | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 2.3* ТР | Оборудование для проходки горных выработок: Комбайны проходческие по углю и породе Крепи металлические для подготовительных выработок | 28.92/26.095 | Испытания на растяжение | ГОСТ Р 54773-2011 п. 4.1.3.1-4.1.3.6 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) | ТР ТС 010/2011 |
| 2.3** | Грузоподъемные краны (мостовые, козловые, башенные, стреловые самоходные) и грузозахватные механизмы | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 2.4** ТР | Оборудование для проходки горных выработок: Комбайны проходческие по углю и породе Крепи металлические для подготовительных выработок | 28.92/35.063 | Освещенность | ГОСТ 12.2.106-85 П.2.10; ГОСТ 24940-2016 п. 6.1 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 2.4** | Грузоподъемные краны (мостовые, козловые, башенные, стреловые самоходные) и грузозахватные механизмы | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 2.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения -основной металл -прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 2.6** |  | 24.10/32.124 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 2.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 5655-2016 |  |  |
| 3.1** ТР | Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта: Конвейеры шахтные скребковые Конвейеры шахтные ленточные. Лебедки шахтные и горнорудные | 28.92/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.003-91 р. 2; ГОСТ 27039-86; ГОСТ 31558-2012 р. 8; ГОСТ 7828-80 р.6; ГОСТ Р 52218-2004 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 010/2011 |
| 3.1** | Геологоразведочное и буровое оборудование | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 3.2** ТР | Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта: Конвейеры шахтные скребковые Конвейеры шахтные ленточные. Лебедки шахтные и горнорудные | 28.92/40.000 | Общие гигиенические требования | ГОСТ 12.2.106-85 п. 2.2-2.6 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 010/2011 |
| 3.2** | Геологоразведочное и буровое оборудование | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 3.3* ТР | Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта: Конвейеры шахтные скребковые Конвейеры шахтные ленточные. Лебедки шахтные и горнорудные | 28.92/08.156 | Технические требования к материалам цепи | ГОСТ 18895-97¹; ГОСТ 25996-97; ГОСТ 30188-97 п. 7.9; ГОСТ 5639-82¹ | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 010/2011 |
| 3.3** | Геологоразведочное и буровое оборудование | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 3.4** ТР | Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта: Конвейеры шахтные скребковые Конвейеры шахтные ленточные. Лебедки шахтные и горнорудные | 28.92/35.067 | Шумовые характеристики | ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ ISO 11201-2016 п. 5.2.2 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 3.4** | Геологоразведочное и буровое оборудование | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 3.5** ТР | Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта: Конвейеры шахтные скребковые Конвейеры шахтные ленточные. Лебедки шахтные и горнорудные | 28.92/35.063 | Освещенность | ГОСТ 12.2.106-85 П.2.10; ГОСТ 24940-2016 п. 6.1 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 3.5** | Геологоразведочное и буровое оборудование | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения -основной металл -прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 3.6** |  | 24.10/32.124 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 3.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 5655-2016 |  |  |
| 4.1** ТР | Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин: Станки для бурения скважин в горнорудной промышленности Установки бурильные. | 28.92/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.003-91 р. 2; ГОСТ 12.2.106-85 п. 2.2-2.7, 2.10; ГОСТ 26698.1-93 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 010/2011 |
| 4.1** | Горно-шахтное оборудование, в том числе подъемные устройства рудников | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 4.2** ТР | Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин: Станки для бурения скважин в горнорудной промышленности Установки бурильные. | 28.92/35.067 | Шумовые характеристики | ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994); ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ ISO 11201-2016 п. 5.2.2 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 4.2** | Горно-шахтное оборудование, в том числе подъемные устройства рудников | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 4.3** ТР | Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин: Станки для бурения скважин в горнорудной промышленности Установки бурильные. | 28.92/35.063 | Освещенность | ГОСТ 12.2.106-85 П.2.10; ГОСТ 24940-2016 п. 6.1 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 4.3** | Горно-шахтное оборудование, в том числе подъемные устройства рудников | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 4.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения -основной металл -прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 4.6** |  | 24.10/32.124 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 4.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 5655-2016 |  |  |
| 5.1** ТР | Дробилки | 28.92/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.003-91 р. 2; ГОСТ 12375-70 р.3; ГОСТ 12376-71 р.5; ГОСТ 7090-72 р.4 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 010/2011 |
| 5.1** | Изделия машиностроения и металлопроизводства (прокат, литье, поковки) | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод -основной металл | ГОСТ 23479-79 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 5.2** ТР | Дробилки | 28.92/35.067 | Шумовые характеристики | ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ ISO 11201-2016 п. 5.2.2 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 5.2** | Изделия машиностроения и металлопроизводства (прокат, литье, поковки) | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 5.3** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: - магнитопорошковая дефектоскопия -основной металл | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 5.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -основной металл -прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения | ГОСТ 21120-75; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90 |  |  |
| 5.5** |  | 24.10/32.124 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 5.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -основной металл | МВИ.МН 5655-2016 |  |  |
| 6.1** ТР | Приспособления для грузоподъемных операций | 28.22/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.003-91 р. 2; ГОСТ 25032-81; ГОСТ 25573-82 р.6 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 010/2011 |
| 6.1** | Технологические трубопроводы | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 6.2* ТР | Приспособления для грузоподъемных операций | 28.22/26.095 | Испытания на растяжение | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84)¹; ГОСТ 3241-91 п. 4.2, Приложение 3¹; ГОСТ EN 12385-1-2015 п. 6.4.2-6.4.3¹; СТБ EN 10218-1-2016¹ | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) | ТР ТС 010/2011 |
| 6.2** | Технологические трубопроводы | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 6.3** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 6.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 6.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 6.6** |  | 24.10/32.124 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 6.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 5655-2016 |  |  |
| 7.1** ТР | Конвейеры | 28.92/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.022-80 п.5.2 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 010/2011 |
| 7.1** | Технологическое оборудование металлургических и литейных производств | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 7.2* ТР | Конвейеры | 28.92/08.156 | Технические требования к материалам цепи | ГОСТ 18895-97¹; ГОСТ 25996-97; ГОСТ 30188-97 п. 7.9; ГОСТ 5639-82¹ | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 010/2011 |
| 7.2** | Технологическое оборудование металлургических и литейных производств | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 7.3** ТР | Конвейеры | 28.92/35.067 | Шумовые характеристики | ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ ISO 11201-2016 п. 5.2.2 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 7.3** | Технологическое оборудование металлургических и литейных производств | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 7.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 7.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -основной металл -прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения | ГОСТ 21120-75; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90 |  |  |
| 7.6** |  | 24.10/32.124 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 7.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 5655-2016 |  |  |
| 8.1** ТР | Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее | 28.99/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.003-91 р. 2; ГОСТ 20680-2002 п. 6.7; ГОСТ 28705-90; ГОСТ 31827-2012 р.4; ГОСТ 31828-2012 р.4; ГОСТ 31836-2012 р.4 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 010/2011 |
| 8.1** | Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети, наружные и внутренние сети холодного и горячего водоснабжения и канализации | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 8.2** ТР | Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее | 28.99/35.067 | Шумовые характеристики | ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994); ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ ISO 11201-2016 п. 5.2.2 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 8.2** | Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети, наружные и внутренние сети холодного и горячего водоснабжения и канализации | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 8.3** ТР | Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее | 28.99/35.059 | Вибрационные характеристики: -виброперемещение; -виброскорость; -виброускорение | ГОСТ ИСО 10816-1-97 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 8.3** | Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети, наружные и внутренние сети холодного и горячего водоснабжения и канализации | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 8.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 8.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 8.6** |  | 24.10/32.124 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 8.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 5655-2016 |  |  |
| 9.1** ТР | Оборудование нефтепромысловое, буровое геологоразведочное | 28.99/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.003-91 р. 2; ГОСТ 12.2.136-98 п.4.7 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 010/2011 |
| 9.1** | Металлические конструкции | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 9.2** ТР | Оборудование нефтепромысловое, буровое геологоразведочное | 28.99/35.067 | Шумовые характеристики | ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994); ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ ISO 11201-2016 п. 5.2.2 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 9.2** | Металлические конструкции | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 9.3** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 9.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 9.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 9.6** |  | 24.10/32.124 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 9.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 5655-2016 |  |  |
| 10.1** ТР | Редукторы зубчатые и мотор-ремонтные ОМП | 28.15/35.067 | Шумовые характеристики | ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93); ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994); ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ 31591-2012 п.8.2; ГОСТ 31592-2012 п.8.5; ГОСТ 32109-2013 (ISO 8579-1:2002)¹; ГОСТ ISO 11201-2016 п. 5.2.2 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 10.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 10.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 10.3** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 10.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 10.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 10.6** |  | 24.10/32.124 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 10.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 5655-2016 |  |  |
| 11.1** ТР | Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные | 28.22/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.003-91 р. 2; ГОСТ 22827-85 р.4; ГОСТ 27584-88 р.4; ГОСТ 31271-2002 (ИСО 4310:1981) п.3.2; ГОСТ 7075-80 р.6; ГОСТ 7890-93 р.4; ТР ТС 010/2011 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 010/2011 |
| 11.1** | Газопроводы, оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 11.2** ТР | Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные | 28.22/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 п. 6.1 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 11.2** | Газопроводы, оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 11.3** ТР | Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные | 28.22/35.067 | Шумовые характеристики | ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994); ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ ISO 11201-2016 п. 5.2.2 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) | ТР ТС 010/2011 |
| 11.3** | Газопроводы, оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 11.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 11.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 11.6** |  | 24.10/32.124 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 11.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 5655-2016 |  |  |
| 12.1** ТР | Оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных средах | 26.11/40.000, 26.12/40.000, 26.30/40.000, 26.51/40.000, 26.70/40.000, 27.11/40.000, 27.12/40.000, 27.31/40.000, 27.32/40.000, 27.33/40.000, 27.40/40.000, 27.90/40.000, 28.12/40.000, 28.13/40.000, 28.14/40.000, 28.15/40.000, 28.22/40.000, 28.25/40.000, 28.30/40.000, 28.49/40.000, 28.92/40.000, 28.99/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п. 24, 25 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 12.1** | Арматура и закладные детали железобетонных конструкций | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 12.2** ТР | Оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных средах | 26.11/25.098, 26.12/25.098, 26.30/25.098, 26.51/25.098, 26.70/25.098, 27.11/25.098, 27.12/25.098, 27.31/25.098, 27.32/25.098, 27.33/25.098, 27.40/25.098, 27.90/25.098, 28.12/25.098, 28.13/25.098, 28.14/25.098, 28.15/25.098, 28.22/25.098, 28.25/25.098, 28.30/25.098, 28.49/25.098, 28.92/25.098, 28.99/25.098 | Измерение температуры | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п. 26.5.1 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 12.2** | Арматура и закладные детали железобетонных конструкций | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 12.3** ТР | Оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных средах | 26.11/26.095, 26.12/26.095, 26.30/26.095, 26.51/26.095, 26.70/26.095, 27.11/26.095, 27.12/26.095, 27.31/26.095, 27.32/26.095, 27.33/26.095, 27.40/26.095, 27.90/26.095, 28.12/26.095, 28.13/26.095, 28.14/26.095, 28.15/26.095, 28.22/26.095, 28.25/26.095, 28.30/26.095, 28.49/26.095, 28.92/26.095, 28.99/26.095 | Механическая прочность при испытаниях на ударостойкость | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п. 26.4.1, 26.4.2 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 12.3** | Арматура и закладные детали железобетонных конструкций | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 12.4** ТР | Оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных средах | 26.11/26.095, 26.12/26.095, 26.30/26.095, 26.51/26.095, 26.70/26.095, 27.11/26.095, 27.12/26.095, 27.31/26.095, 27.32/26.095, 27.33/26.095, 27.40/26.095, 27.90/26.095, 28.12/26.095, 28.13/26.095, 28.14/26.095, 28.15/26.095, 28.22/26.095, 28.25/26.095, 28.30/26.095, 28.49/26.095, 28.92/26.095, 28.99/26.095 | Механическая прочность при испытаниях сбрасыванием | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п. 26.4.1, 26.4.3 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 12.4** | Арматура и закладные детали железобетонных конструкций | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 12.5** ТР | Оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных средах | 26.11/26.095, 26.12/26.095, 26.30/26.095, 26.51/26.095, 26.70/26.095, 27.11/26.095, 27.12/26.095, 27.31/26.095, 27.32/26.095, 27.33/26.095, 27.40/26.095, 27.90/26.095, 28.12/26.095, 28.13/26.095, 28.14/26.095, 28.15/26.095, 28.22/26.095, 28.25/26.095, 28.30/26.095, 28.49/26.095, 28.92/26.095, 28.99/26.095 | Испытание проходных изоляторов крутящим моментом | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п. 26.6 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 12.5** | Арматура и закладные детали железобетонных конструкций | 24.10/32.124 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 12.6* ТР | Оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных средах | 26.11/26.141, 26.12/26.141, 26.30/26.141, 26.51/26.141, 26.70/26.141, 27.11/26.141, 27.12/26.141, 27.31/26.141, 27.32/26.141, 27.33/26.141, 27.40/26.141, 27.90/26.141, 28.12/26.141, 28.13/26.141, 28.14/26.141, 28.15/26.141, 28.22/26.141, 28.25/26.141, 28.30/26.141, 28.49/26.141, 28.92/26.141, 28.99/26.141 | Проверка соответствия степени защиты IP, обеспечиваемой оболочками | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) раздел 11, 12, п. 13.1-13.6, 14.2, 14.2.3-14.2.5, 14.2.7, 14.2.8¹; ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п. 26.4.5 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 12.6** | Арматура и закладные детали железобетонных конструкций | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 5655-2016 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 12.7* ТР | Оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных средах | 26.11/26.141, 26.12/26.141, 26.30/26.141, 26.51/26.141, 26.70/26.141, 27.11/26.141, 27.12/26.141, 27.31/26.141, 27.32/26.141, 27.33/26.141, 27.40/26.141, 27.90/26.141, 28.12/26.141, 28.13/26.141, 28.14/26.141, 28.15/26.141, 28.22/26.141, 28.25/26.141, 28.30/26.141, 28.49/26.141, 28.92/26.141, 28.99/26.141 | Проверка соответствия степени защиты IP, обеспечиваемой оболочками вращающихся электрических машин | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п. 17.2.1, 26.4.5; ГОСТ IEC 60034-5-2011 раздел 7, 8, 9 табл. 4 цифра 1-6, табл. 5 цифра 3-5, 7-8¹ | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 12.8** ТР |  | 26.11/25.108, 26.12/25.108, 26.30/25.108, 26.51/25.108, 26.70/25.108, 27.11/25.108, 27.12/25.108, 27.31/25.108, 27.32/25.108, 27.33/25.108, 27.40/25.108, 27.90/25.108, 28.12/25.108, 28.13/25.108, 28.14/25.108, 28.15/25.108, 28.22/25.108, 28.25/25.108, 28.30/25.108, 28.49/25.108, 28.92/25.108 | Испытание на тепловой удар | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.26.5.2 |  |  |
| 12.9* ТР |  | 26.11/29.137, 26.12/29.137, 26.30/29.137, 26.51/29.137, 27.11/29.137, 27.12/29.137, 27.31/29.137, 27.32/29.137, 27.33/29.137, 27.40/29.137, 27.90/29.137, 28.12/29.137, 28.13/29.137, 28.14/29.137, 28.22/29.137, 28.25/29.137, 28.30/29.137, 28.99/29.137, 28.11/29.137 | Испытание по определению электрического поверхностного сопротивления частей оболочек из неметаллических материалов | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п. 26.13 |  |  |
| 12.10* ТР |  | 27.33/26.095, 27.33/26.141 | Испытания типа кабельных вводов | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п. А.3.1 |  |  |
| 13.1** | Магистральные и промысловые трубопроводы | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 13.2* ТР | Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d», предназначенное для использования во взрывоопасных газовых средах | 26.11/25.039, 26.30/25.039, 26.51/25.039, 27.12/25.039, 27.33/25.039, 27.40/25.039, 27.90/25.039, 26.70/25.039, 27.11/25.039, 28.12/25.039, 28.13/25.039, 28.14/25.039, 28.15/25.039, 28.22/25.039, 28.25/25.039, 28.30/25.039, 28.49/25.039, 28.92/25.039, 28.99/25.039 | Испытание на взрывоустойчивость | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 15.1, 15.2.1, 15.2.3, D3.7 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 13.2** | Магистральные и промысловые трубопроводы | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная, цветная дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 13.3* ТР | Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d», предназначенное для использования во взрывоопасных газовых средах | 26.11/26.141, 26.30/26.141, 26.51/26.141, 27.12/26.141, 27.33/26.141, 27.40/26.141, 27.90/26.141 | Испытания кабельных вводов на герметичность | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.3.1 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 13.3** | Магистральные и промысловые трубопроводы | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: (магнитопорошковая дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 13.4* ТР | Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d», предназначенное для использования во взрывоопасных газовых средах | 26.11/26.095, 26.30/26.095, 26.51/26.095, 27.12/26.095, 27.33/26.095, 27.40/26.095, 27.90/26.095 | Испытания кабельных вводов на механическую прочность | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.3.2 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 13.4** | Магистральные и промысловые трубопроводы | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 13.5** ТР | Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d», предназначенное для использования во взрывоопасных газовых средах | 26.11/26.095, 26.30/26.095, 26.51/26.095, 27.12/26.095, 27.33/26.095, 27.40/26.095, 27.90/26.095 | Испытания Ех-заглушек крутящим моментом | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.3.3.1 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 13.5** | Магистральные и промысловые трубопроводы | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 13.6* ТР | Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d», предназначенное для использования во взрывоопасных газовых средах | 26.11/25.039, 26.30/25.039, 26.51/25.039, 27.12/25.039, 27.33/25.039, 27.40/25.039, 27.90/25.039 | Испытания Ех-заглушек на взрывоустойчивость | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.3.3.2 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 13.7** ТР |  | 26.11/26.095, 26.30/26.095, 26.51/26.095, 27.12/26.095, 27.33/26.095, 27.40/26.095, 27.90/26.095 | Испытания Ех-переходников крутящим моментом | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.3.4.1 |  |  |
| 13.8** ТР |  |  | Испытания Ех-переходников на удар | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.3.4.2 |  |  |
| 13.9* ТР |  | 26.11/25.039, 26.30/25.039, 26.51/25.039, 27.12/25.039, 27.33/25.039, 27.40/25.039, 27.90/25.039 | Испытания Ех-переходников на взрывоустойчивость | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.3.4.3 |  |  |
| 13.10* ТР |  | 26.11/25.120, 26.30/25.120, 26.51/25.120, 27.12/25.120, 27.33/25.120, 27.40/25.120, 27.90/25.120, 26.70/25.120, 27.11/25.120, 28.12/25.120, 28.13/25.120, 28.14/25.120, 28.15/25.120, 28.22/25.120, 28.25/25.120, 28.30/25.120, 28.49/25.120, 28.92/25.120, 28.99/25.120 | Определение давления взрыва (эталонного давления) | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 15.1, 15.2.2; D.3.6 |  |  |
| 13.11* ТР |  |  | Испытание на нераспространение внутреннего взрыва (взрывонепроницаемость) | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 15.1, 15.3 |  |  |
| 14.1** | Роторные машины и оборудование с вращающимися деталями и механизмами | 28.25/35.059 | Вибрационные характеристики: -виброперемещение; -виброскорость; -виброускорение | ГОСТ 25364-97; ГОСТ 27165-97; ГОСТ IEC 60034-14-2014; ГОСТ ИСО 10816-1-97; ГОСТ ИСО 10816-3-2002; ГОСТ ИСО 8579-2-2002; СТБ ИСО 8579-2-2001 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 14.2* ТР | Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i», предназначенное для использования во взрывоопасных средах | 26.11/25.120, 26.12/25.120, 26.20/25.120, 26.30/25.120, 26.51/25.120, 27.12/25.120, 27.32/25.120, 27.33/25.120, 27.40/25.120, 27.90/25.120 | Оценка искробезопасных электрических цепей | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) приложение A | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 14.3* ТР |  |  | Испытания на искробезопасность | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.1 |  |  |
| 14.4** ТР |  | 26.11/25.098, 26.12/25.098, 26.20/25.098, 26.51/25.098, 26.70/25.098, 27.11/25.098, 27.12/25.098, 27.32/25.098, 27.33/25.098, 27.40/25.098, 27.90/25.098 | Температурные испытания | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.2 |  |  |
| 14.5** ТР |  | 26.11/22.000, 26.12/22.000, 26.20/22.000, 26.51/22.000, 26.70/22.000, 27.11/22.000, 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.33/22.000, 27.40/22.000, 27.90/22.000, 27.20/22.000 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.3 |  |  |
| 14.6** ТР |  | 27.20/29.113 | Определение параметров произвольных элементов питания | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.4 |  |  |
| 14.7* ТР |  |  | Испытания элементов и батарей на утечку электролита | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.5.2 |  |  |
| 14.8* ТР |  |  | Воспламенение вследствие искры и превышения температуры поверхности элементов и батарей | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.5.3 |  |  |
| 14.9* ТР |  | 26.11/26.095, 26.11/29.121, 26.12/26.095, 26.12/29.121, 26.20/26.095, 26.20/29.121, 26.30/26.095, 26.30/29.121, 26.51/26.095, 26.51/29.121, 26.52/26.095, 26.52/29.121, 26.70/26.095, 26.70/29.121, 27.11/26.095, 27.11/29.121, 27.12/26.095, 27.12/29.121, 27.32/26.095, 27.32/29.121, 27.33/26.095, 27.33/29.121, 27.40/26.095, 27.40/29.121, 27.90/26.095, 27.90/29.121 | Механические испытания заливочного компаунда | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.6.1 |  |  |
| 14.10* ТР |  | 26.11/26.141, 26.12/26.141, 26.20/26.141, 26.30/26.141, 26.51/26.141, 26.52/26.141, 26.70/26.141, 27.11/26.141, 27.12/26.141, 27.32/26.141, 27.33/26.141, 27.40/26.141, 27.90/26.141 | Испытания предохранителей с заливкой компаундом | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.6.2 |  |  |
| 14.11* ТР |  | 26.11/26.095, 26.11/29.121, 26.12/26.095, 26.12/29.121, 26.20/26.095, 26.20/29.121, 26.30/26.095, 26.30/29.121, 26.51/26.095, 26.51/29.121, 26.52/26.095, 26.52/29.121, 26.70/26.095, 26.70/29.121, 27.11/26.095, 27.11/29.121, 27.12/26.095, 27.12/29.121, 27.32/26.095, 27.32/29.121, 27.33/26.095, 27.33/29.121, 27.40/26.095, 27.40/29.121, 27.90/26.095, 27.90/29.121 | Механические испытания перегородок | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.6.3 |  |  |
| 14.12* ТР |  | 27.32/26.095 | Испытания кабеля на растяжение | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.9 |  |  |
| 14.13* ТР |  | 27.11/25.098 | Испытания трансформаторов | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.10, 11.2 |  |  |
| 14.14* ТР |  | 26.12/22.000 | Токопроводящая способность неповреждаемых соединений печатных плат | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.12 |  |  |
| 15.1* | Образцы металлов, сплавов и изделий из них | 24.10/29.143 | Механические испытания: - измерение твердости | ГОСТ 20017-74 (ИСО 3738-1-82); ГОСТ 27208-87 р.4; ГОСТ 2999-75; ГОСТ 9.916-2023 п.16.1; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); ГОСТ 9450-76; ГОСТ ISO 898-1-2014 п. 9.10; СТБ ISO 18203-2019; СТБ ISO 3887-2020; СТБ ISO 6506-1-2022; СТБ ISO 6507-1-2021; СТБ ISO 6508-1-2018 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) |  |
| 15.2** ТР | Оборудование с повышенной защитой вида «e», предназначенное для использования во взрывоопасных газовых средах | 26.11/22.000, 26.12/22.000, 26.20/22.000, 26.30/22.000, 26.51/22.000, 26.70/22.000, 27.11/22.000, 27.12/22.000, 27.20/22.000, 27.32/22.000, 27.33/22.000, 27.40/22.000, 27.90/22.000 | Электрическая прочность | ГОСТ 31610.7-2017 (IEC 60079-7:2015) п. 6.1 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 15.2* | Образцы металлов, сплавов и изделий из них | 24.10/29.121 | Механические испытания: -испытание на ударный изгиб | ГОСТ 9454-78; СТБ ISO 148-1-2020; СТБ ЕН 10045-1-2003 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) |  |
| 15.3* ТР | Оборудование с повышенной защитой вида «e», предназначенное для использования во взрывоопасных газовых средах | 27.90/22.000 | Измерения сопротивления изоляции аккумуляторных батарей | ГОСТ 31610.7-2017 (IEC 60079-7:2015) п. 6.6.2 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 15.3* | Образцы металлов, сплавов и изделий из них | 24.10/29.121 | Механические испытания: -испытание на растяжение | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 11701-84; ГОСТ 12004-81; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 27208-87 р.1; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.4; СТБ ISO 15630-1-2009 р.5; СТБ ISO 6892-1-2022 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) |  |
| 15.4* |  |  | Механические испытания: -испытание на изгиб | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); СТБ ISO 15630-1-2009 р.6 |  |  |
| 15.5* |  |  | Механические испытания: - испытание на сплющивание | ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) |  |  |
| 15.6* |  |  | Механические испытания: - испытание на раздачу | ГОСТ 8694-2022 (ISO 8493:1998) |  |  |
| 16.1* | Образцы сварных соединений | 24.10/29.143 | Механические испытания: - измерение твердости | ГОСТ 2999-75; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.7; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); ГОСТ 9450-76; СТБ ISO 6507-1-2021; СТБ ISO 6508-1-2018; СТБ ИСО 9015-1-2003; СТБ ИСО 9015-2-2007 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) |  |
| 16.2** ТР | Оборудование с видом взрывозащиты «n», предназначенное для использования во взрывоопасных газовых средах | 26.11/22.000, 26.12/22.000, 26.20/22.000, 26.30/22.000, 26.51/22.000, 26.70/22.000, 27.11/22.000, 27.12/22.000, 27.20/22.000, 27.32/22.000, 27.33/22.000, 27.40/22.000, 27.90/22.000 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п. 6.5 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 16.2* | Образцы сварных соединений | 24.10/29.049 | Механические испытания: - испытание на ударный изгиб; | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.5; ГОСТ 9454-78; СТБ ISO 148-1-2020; СТБ ЕН 875-2002 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) |  |
| 16.3* ТР | Оборудование с видом взрывозащиты «n», предназначенное для использования во взрывоопасных газовых средах | 27.20/22.000 | Измерения сопротивления изоляции аккумуляторных батарей | ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п. 22.12 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 16.3* | Образцы сварных соединений | 24.10/29.121 | Механические испытания: -испытание на растяжение | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 10922-2012; ГОСТ 12004-81; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.8 Приложение 1; СТБ ISO 15630-1-2009 р.5; СТБ ISO 5178-2013; СТБ ISO 9018-2011; СТБ ЕН 895-2002 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) |  |
| 16.4* |  |  | Механические испытания: - испытание на статический изгиб | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.9 Приложение 2 и 3; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 17.1* | Проволока из черных и цветных металлов | 24.34/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); СТБ EN 10218-1-2016; СТБ ISO 6892-1-2022 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) |  |
| 17.2* ТР | Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m», предназначенное для использования во взрывоопасных средах | 26.11/29.040, 26.12/29.040, 26.20/29.040, 26.30/29.040, 26.51/29.040, 26.52/29.040, 26.70/29.040, 26.80/29.040, 27.11/29.040, 27.12/29.040, 27.32/29.040, 27.33/29.040, 27.40/29.040, 27.90/29.040 | Испытание компаунда на водопоглощение | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п. 8.1.1 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 17.2* | Проволока из черных и цветных металлов | 24.34/29.121 | Механические испытания: - перегиб | ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) |  |
| 17.3** ТР | Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m», предназначенное для использования во взрывоопасных средах | 26.11/22.000, 26.12/22.000, 26.20/22.000, 26.30/22.000, 26.51/22.000, 26.70/22.000, 27.11/22.000, 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.40/22.000, 27.90/22.000, 27.20/22.000 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п. 8.1.2 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 17.4** ТР |  | 26.11/25.098, 26.12/25.098, 26.20/25.098, 26.30/25.098, 26.51/25.098, 26.70/25.098, 27.11/25.098, 27.12/25.098, 27.32/25.098, 27.40/25.098, 27.90/25.098 | Измерения максимальной температуры | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п. 8.2.2 |  |  |
| 17.5** ТР |  | 26.11/22.000, 26.12/22.000, 26.20/22.000, 26.30/22.000, 26.51/22.000, 26.70/22.000, 27.11/22.000, 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.40/22.000, 27.90/22.000, 27.20/22.000 | Проверка электрической прочности изоляции | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п. 8.2.4 |  |  |
| 17.6* ТР |  | 27.12/26.141 | Испытание на герметичность встроенных защитных устройств | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п. 8.2.8 |  |  |
| 18.1* | Канаты стальные | 25.93/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение | ГОСТ 3241-91 п. 4.2 Приложение 3; ГОСТ EN 12385-1-2015 п. 6.4 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) |  |
| 18.2* ТР | Оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками «t» | 26.11/26.141, 26.30/26.141, 26.51/26.141, 26.70/26.141, 27.11/26.141, 27.12/26.141, 27.33/26.141, 27.40/26.141, 27.90/26.141, 28.12/26.141, 28.13/26.141, 28.14/26.141, 28.15/26.141, 28.22/26.141, 28.25/26.141, 28.30/26.141, 28.49/26.141, 28.92/26.141, 28.99/26.141 | Испытания защиты от попадания пыли оболочками | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) раздел 11, п. 13.4-13.6¹; ГОСТ IEC 60034-5-2011 раздел 7, 8 табл. 4 цифра 5-6¹; ГОСТ IEC 60079-31-2013 п. 6.1.1 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 18.3** ТР |  | 26.11/25.098, 26.30/25.098, 26.51/25.098, 26.70/25.098, 27.11/25.098, 27.12/25.098, 27.33/25.098, 27.40/25.098, 27.90/25.098, 28.12/25.098, 28.13/25.098, 28.14/25.098, 28.15/25.098, 28.22/25.098, 28.25/25.098, 28.30/25.098, 28.49/25.098, 28.92/25.098, 28.99/25.098 | Тепловые испытания | ГОСТ IEC 60079-31-2013 п. 6.1.2 |  |  |
| 19.1** ТР | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах | 26.30/40.000, 26.51/40.000, 26.70/40.000, 28.12/40.000, 28.13/40.000, 28.14/40.000, 28.15/40.000, 28.22/40.000, 28.25/40.000, 28.30/40.000, 28.92/40.000, 28.99/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.1, 13.2 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 19.1** | Образцы сварных соединений, металлов, сплавов и изделий из них, проволока из черных и цветных металлов | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -выявление и определение величины зерна; | ГОСТ 21073.0-75; ГОСТ 21073.1-75; ГОСТ 5639-82 р.2.1.1, р.2.1.3, р.3.3, р.3.4, р.3.5; СТБ ISO 643-2021 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) |  |
| 19.2** ТР | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах | 26.30/26.095, 26.51/26.095, 26.70/26.095, 28.12/26.095, 28.13/26.095, 28.14/26.095, 28.15/26.095, 28.22/26.095, 28.25/26.095, 28.30/26.095, 28.92/26.095, 28.99/26.095 | Испытания на ударостойкость | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.1, 13.3.2.1 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 19.2* | Образцы сварных соединений, металлов, сплавов и изделий из них, проволока из черных и цветных металлов | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: определение макроструктуры | ГОСТ 10243-75; СТБ ЕН 1321-2004 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) |  |
| 19.3** ТР | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах | 26.30/26.095, 26.51/26.095, 26.70/26.095, 28.12/26.095, 28.13/26.095, 28.14/26.095, 28.15/26.095, 28.22/26.095, 28.25/26.095, 28.30/26.095, 28.49/26.095, 28.92/26.095, 28.99/26.095 | Испытания сбрасыванием | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.1, 13.3.2.2 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 19.3** | Образцы сварных соединений, металлов, сплавов и изделий из них, проволока из черных и цветных металлов | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: определение микроструктуры | ГОСТ 11878-66; ГОСТ 19265-73; ГОСТ 27637-88; ГОСТ 3443-87; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 5950-2000; ГОСТ 801-2022 п. 9.11-9.14, 9.17; ГОСТ 8233-56; ГОСТ 9391-80; СТБ ЕН 1321-2004 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) |  |
| 19.4** ТР | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах | 26.30/25.098, 26.51/25.098, 26.70/25.098, 28.12/25.098, 28.13/25.098, 28.14/25.098, 28.15/25.098, 28.22/25.098, 28.25/25.098, 28.30/25.098, 28.49/25.098, 28.92/25.098, 28.99/25.098 | Измерение максимальной температуры поверхности | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.1, 13.3.3 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 19.4** | Образцы сварных соединений, металлов, сплавов и изделий из них, проволока из черных и цветных металлов | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: измерение толщины поверхностно-упрочненного слоя | ГОСТ 30572-98; СТБ 2307-2013; СТБ ISO 18203-2019 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) |  |
| 19.5** ТР | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах | 26.30/25.108, 26.51/25.108, 26.70/25.108, 28.12/25.108, 28.13/25.108, 28.14/25.108, 28.15/25.108, 28.22/25.108, 28.25/25.108, 28.30/25.108, 28.49/25.108, 28.92/25.108, 28.99/25.108 | Испытание на тепловой удар | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.1, 13.3.5 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 19.5* | Образцы сварных соединений, металлов, сплавов и изделий из них, проволока из черных и цветных металлов | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии, метод АМУ | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория металловедения и механических испытаний) |  |
| 19.6* |  |  | Металлографические исследования: определение неметаллических включений, метод Ш | ГОСТ 1778-2022 |  |  |
| 19.7** |  |  | Металлографические исследования: измерение глубины обезуглероженного слоя | ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ ISO 898-1-2014 п. 9.10; СТБ ISO 3887-2020 |  |  |
| 19.8** |  |  | Металлографические исследования: измерение толщины покрытий | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.10 |  |  |
| 20.1** ТР | Оборудование неэлектрическое и Ex-компоненты, предназначенные для использования во взрывоопасных средах | 26.30/40.000, 26.51/40.000, 26.70/40.000, 28.12/40.000, 28.13/40.000, 28.14/40.000, 28.15/40.000, 28.22/40.000, 28.25/40.000, 28.30/40.000, 28.49/40.000, 28.92/40.000, 28.99/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п. 24, 25; ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 9.1, 9.2 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 20.1* | Стали и сплавы на основе железа | 24.10/08.156 | Спектральный анализ массовой доли в %: углерод, марганец, кремний, хром, никель, молибден, медь, алюминий, ванадий, вольфрам, титан, сера, фосфор, ниобий, бор, цирконий, кобальт, магний, мышьяк, олово, кальций, магний | ГОСТ 18895-97; ГОСТ 27611-88; ГОСТ Р 54153-2010 | г. Солигорск, ул. Заводская, 4 (Лаборатория химического анализа) |  |
| 20.2** ТР | Оборудование неэлектрическое и Ex-компоненты, предназначенные для использования во взрывоопасных средах | 26.30/25.098, 26.51/25.098, 26.70/25.098, 28.12/25.098, 28.13/25.098, 28.14/25.098, 28.15/25.098, 28.22/25.098, 28.25/25.098, 28.30/25.098, 28.49/25.098, 28.92/25.098, 28.99/25.098 | Определение максимальной температуры поверхности | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 8.1, 8.2.1 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 20.2* | Стали и сплавы на основе железа | 24.10/08.169 | Химический анализ массовой доли углерода в % | ГОСТ 12344-2003 р.4; ГОСТ 22536.1-88 р.3; ГОСТ 2604.1-77 р.3 | г. Солигорск, ул. Заводская, 4 (Лаборатория химического анализа) |  |
| 20.3** ТР | Оборудование неэлектрическое и Ex-компоненты, предназначенные для использования во взрывоопасных средах | 26.30/26.095, 26.51/26.095, 26.70/26.095, 28.12/26.095, 28.15/26.095, 28.22/26.095, 28.25/26.095, 28.30/26.095, 28.49/26.095, 28.92/26.095, 28.99/26.095 | Испытания на ударостойкость | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 8.1, 8.3.1 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 20.4** ТР |  |  | Испытания сбрасыванием | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 8.1, 8.3.2 |  |  |
| 21.1* | Кислород газообразный медицинский в баллонах | 21.10/26.045 | Подлинность. Объемная доля кислорода | ФСП РБ 1716-17 | г. Солигорск, ул. Заводская, 4 (Лаборатория химического анализа) |  |
| 21.2** ТР | Оборудование неэлектрическое с видами взрывозащиты «конструкционная безопасность «c», контроль источника воспламенения «b», погружение в жидкости «k», предназначенное для использования во взрывоопасных средах | 26.30/25.098, 26.51/25.098, 26.70/25.098, 28.12/25.098, 28.13/25.098, 28.14/25.098, 28.15/25.098, 28.22/25.098, 28.25/25.098, 28.30/25.098, 28.49/25.098, 28.92/25.098, 28.99/25.098 | Испытания на «сухой прогон» | ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013 п. В.1 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 21.2* | Кислород газообразный медицинский в баллонах | 21.10/26.045 | Примеси: Двуокись углерода | ФСП РБ 1716-17 п. 1 | г. Солигорск, ул. Заводская, 4 (Лаборатория химического анализа) |  |
| 21.3* ТР | Оборудование неэлектрическое с видами взрывозащиты «конструкционная безопасность «c», контроль источника воспламенения «b», погружение в жидкости «k», предназначенное для использования во взрывоопасных средах | 26.30/26.141, 26.51/26.141, 26.70/26.141, 28.12/26.141, 28.13/26.141, 28.14/26.141, 28.15/26.141, 28.22/26.141, 28.25/26.141, 28.30/26.141, 28.49/26.141, 28.92/26.141, 28.99/26.141 | Испытание избыточным давлением | ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013 п.8.3 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 21.3* | Кислород газообразный медицинский в баллонах | 21.10/26.045 | Водяные пары | ФСП РБ 1716-17 п. 2 | г. Солигорск, ул. Заводская, 4 (Лаборатория химического анализа) |  |
| 21.4* |  |  | Окись углерода | ФСП РБ 1716-17 п. 3 |  |  |
| 21.5* |  |  | Газообразные кислоты и основания | ФСП РБ 1716-17 п. 4 |  |  |
| 21.6* |  |  | Озон и другие газы-окислители | ФСП РБ 1716-17 п. 5 |  |  |
| 21.7* |  |  | Запах | ФСП РБ 1716-17 |  |  |
| 22.1** ТР | Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников | 26.11/40.000, 26.12/40.000, 26.30/40.000, 26.51/40.000, 26.70/40.000, 27.11/40.000, 27.12/40.000, 27.31/40.000, 27.32/40.000, 27.33/40.000, 27.40/40.000, 27.90/40.000, 28.12/40.000, 28.13/40.000, 28.14/40.000, 28.15/40.000, 28.22/40.000, 28.25/40.000, 28.30/40.000, 28.49/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ 31439-2011 (EN 1710:2005) п. 4, 5, 6, 7 | ул. Грп, 5Б/3, 223712, д. Кулаки, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) | ТР ТС 012/2011 |
| 22.1* | Крепи механизированные для лав | 28.12/29.137 | Стендовые испытания: высота секции | СТБ 1575-2005 п.10.1 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория испытаний взрывозащищенного оборудования) |  |
| 22.2* |  |  | Стендовые испытания: сопротивление секции крепи | СТБ 1575-2005 п.10.2 |  |  |
| 22.3* |  |  | Стендовые испытания: коэффициенты гидравлической и общей раздвижности | СТБ 1575-2005 п.10.3 |  |  |
| 22.4* |  |  | Стендовые испытания: коэффициент начального распора | СТБ 1575-2005 п.10.4 |  |  |
| 22.5* |  |  | Стендовые испытания: среднее давление на почву пласта | СТБ 1575-2005 п.10.5 |  |  |
| 22.6* |  |  | Стендовые испытания: максимальное усилие при передвижке секции (конвейера) | СТБ 1575-2005 п.10.6 |  |  |
| 22.7* |  |  | Стендовые испытания: давление срабатывания предохранительного клапана гидростойки, соответствующее ее номинальному сопротивлению | СТБ 1575-2005 п.10.7 |  |  |
| 22.8* |  |  | Стендовые испытания: функционирование, прочность и герметичность гидроизделий крепи | СТБ 1575-2005 п.10.8 |  |  |
| 22.9* |  |  | Стендовые испытания: масса секции | СТБ 1575-2005 п.10.9 |  |  |
| 22.10* |  |  | Стендовые испытания: прочность металлоконструкции секции крепи | СТБ 1575-2005 п.10.10 |  |  |
| 22.11* |  |  | Стендовые испытания: статические испытания элементов в составе секции крепи | СТБ 1575-2005 п.10.11 |  |  |
| 22.12* |  |  | Стендовые испытания: циклические испытания металлоконструкций секции | СТБ 1575-2005 п.10.12 |  |  |
| 22.13* |  |  | Стендовые испытания: устойчивость секций и направленность их передвижения | СТБ 1575-2005 п.10.13 |  |  |
| 23.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели воздушных потоков: - расход, м3/с; - давление, Па; - скорость, м/с | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 24.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 24.2** |  | 100.12/35.059 | Измерение общей вибрации | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.15, п.20. п.23-25 |  |  |
| 24.3** |  |  | Измерение локальной вибрации | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.15,п.20, п.23-25 |  |  |
| 24.4** |  | 100.12/35.067 | Измерение шума | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.15, п.20-22 |  |  |
| 24.5** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 р.2; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.9,15-18; СанПиН от 30.04.2013 № 33 гл.4 |  |  |
| 25.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли), диапазон: (15 - 20000) мг/м3 | МВИ.МН 4514-2012 | ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Лаборатория диагностики) |  |
| 25.2** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксид, диапазон: (1,34 - 4000) мг/м3 | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 25.3** |  |  | Концентрация азота диоксид, диапазон: (2,05 - 1000) мг/м3 |  |  |  |
| 25.4** |  |  | Концентрация кислорода, диапазон: (0,1 - 21) об. % |  |  |  |
| 25.5** |  |  | Концентрация серы диоксид, диапазон: (2,86 - 15000) мг/м3 |  |  |  |
| 25.6** |  |  | Концентрация углерода оксид, диапазон: (1,25 - 500000) мг/м3 |  |  |  |
| 25.7** |  | 100.01/23.000 | Аэродинамические показатели газопылевых потоков: - скорость; - расход | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 25.8** |  |  | Аэродинамические показатели газопылевых потоков: - температура; - давление | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |

¹ - стандарты, методики испытаний и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР ТС на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции