ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Песок, отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2 | АБЗ "Подболотье", Администрат. корпус, 225752, д. Подболотье, Пинский район, Брестская область |  |
| 1.2* |  | 08.12/29.040, 08.12/29.142 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 1.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 1.4* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1; СТБ 1957-2009 п.6.1 |  |  |
| 1.5* |  | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 1.6* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 1.7* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п.8 |  |  |
| 2.1** | Грунт | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | АБЗ "Подболотье", Администрат. корпус, 225752, д. Подболотье, Пинский район, Брестская область |  |
| 2.2* |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический состав песчаных грунтов ситовым методом | ГОСТ 12536-2014 п.4.2; ГОСТ 30416-2020 |  |  |
| 2.3* |  |  | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 2.4* |  |  | Влажность границы текучести | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 2.5* |  |  | Влажность границы раскатывания | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 2.6** |  |  | Плотность грунта методом режущего кольца | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |
| 2.7* |  |  | Плотность частиц грунта пикнометрическим методом | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.13 |  |  |
| 2.8* |  |  | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п.5, п.6, п.8; ГОСТ 30416-2020 |  |  |
| 2.9* |  |  | Максимальная плотность | ГОСТ 22733-2016 |  |  |
| 2.10** |  |  | Степень уплотнения грунта (коэффициент уплотнения) | СТБ 1377-2003 п.5, п.6.1, п.6.2; СТБ 2176-2025 п.6.1, п.6.2.1-6.2.9, п.7 |  |  |
| 2.11* |  |  | Высота капиллярного поднятия воды в грунтах | СТБ 2005-2009 метод А, Б, В |  |  |
| 2.12* |  |  | Число пластичности | ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8, приложение В графа 20 |  |  |
| 3.1** | Щебень | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 п.5.6-5.10; ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | АБЗ "Подболотье", Администрат. корпус, 225752, д. Подболотье, Пинский район, Брестская область |  |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав щебня (гравия) фр. (5-70(80)) мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 3.3* |  |  | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия фр. (5-70(80)) мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |  |
| 3.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |  |  |
| 3.5* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |  |
| 3.6* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы фр. (5-70(80)) мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |  |  |
| 3.7* |  |  | Дробимость фр. (5-20) мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |  |
| 3.8* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; СТБ 1957-2009 п.6.1 |  |  |
| 3.9* |  | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |  |
| 3.10* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |  |  |
| 5.1** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 п.4 | АБЗ "Подболотье", Администрат. корпус, 225752, д. Подболотье, Пинский район, Брестская область |  |
| 5.2** |  | 23.63/29.040 | Удобоукладываемость по показателю подвижность | СТБ 1545-2005 п.5.2, п.5.3 |  |  |
| 6.1** | Бетон | 23.63/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 п.4.1, п.4.2, п.4.3.2 (кроме твердения в условиях тепловой обработки), п.4.3.3 | АБЗ "Подболотье", Администрат. корпус, 225752, д. Подболотье, Пинский район, Брестская область |  |
| 6.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.6, п.7.1, п.7.2, п.8; ГОСТ 18105-2018 п.6.5.2 |  |  |
| 7.1** | Битум | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22245-90 п.2, п.3; ГОСТ 2517-2012; ГОСТ EN 58-2016 п.8.1, п.8.5 | АБЗ "Подболотье", Администрат. корпус, 225752, д. Подболотье, Пинский район, Брестская область |  |
| 7.2* |  | 19.20/29.061 | Пенетрация | ГОСТ 11501-78; ГОСТ EN 1426-2017 |  |  |
| 7.3* |  | 19.20/29.165 | Растяжимость | ГОСТ 11505-75 |  |  |
| 7.4* |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73; ГОСТ EN 1427-2017 |  |  |
| 7.5* |  |  | Индекс пенетрации | ГОСТ 22245-90 приложение 2, таблица 3 |  |  |
| 8.1** | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1115-2013 п.4-7 (кроме п.6.5) | АБЗ "Подболотье", Администрат. корпус, 225752, д. Подболотье, Пинский район, Брестская область |  |
| 8.2* |  | 23.99/29.040 | Средняя плотность | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |  |
| 8.3* |  |  | Средняя плотность минеральной части | СТБ 1115-2013 п.8.2 |  |  |
| 8.4* |  |  | Истинная плотность минеральной части | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |  |
| 8.5* |  |  | Истинная плотность пикнометрическим методом | СТБ 1115-2013 п.8.4.3 |  |  |
| 8.6* |  |  | Пористость минеральной части (остова) | СТБ 1115-2013 п.8.5 |  |  |
| 8.7* |  |  | Остаточная пористость | СТБ 1115-2013 п.8.6 |  |  |
| 8.8* |  |  | Водонасыщение | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |  |
| 8.9* |  |  | Набухание | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |  |
| 8.10* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 20 °С, 50 °С | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |  |
| 8.11* |  |  | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 °С | СТБ 1115-2013 п.8.10 |  |  |
| 8.12* |  |  | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |  |
| 8.13* |  |  | Коэффициент морозостойкости | СТБ 1115-2013 п.8.15 |  |  |
| 8.14* |  |  | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1115-2013 п.8.16 |  |  |
| 8.15* |  | 23.99/29.040 | Состав смеси | СТБ 1115-2013 п.8.17.4-п.8.17.7 |  |  |
| 8.16** |  |  | Степень (коэффициент) уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |  |
| 8.17* |  |  | Стекание вяжущего | СТБ 1115-2013 п.8.21 |  |  |
| 8.18* |  | 23.99/29.121 | Однородность смеси по коэффициенту вариации значения предела прочности при сжатии при температуре 50 °С | СТБ 1115-2013 п.8.23 |  |  |
| 8.19* |  | 23.99/29.040 | Шероховатость дорожных покрытий методом "песчаное пятно" | СТБ 1566-2005 п.8 |  |  |
| 8.20* |  | 23.99/29.121 | Индекс сопротивления пластическим деформациям | СТБ 1115-2013 п.8.13 |  |  |
| 9.1** | Порошок минеральный (неактивированный) | 08.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 п.6.5, 6.12, 6.13 | АБЗ "Подболотье", Администрат. корпус, 225752, д. Подболотье, Пинский район, Брестская область |  |
| 9.2* |  | 08.11/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |  |  |
| 9.4* |  |  | Влажность | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |  |  |
| 9.5* |  | 08.11/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 16557-2005 п.7.3.1 |  |  |
| 10.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и смеси щебеночные оптимального состава | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | АБЗ "Подболотье", Администрат. корпус, 225752, д. Подболотье, Пинский район, Брестская область |  |
| 10.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3; СТБ 1957-2009 п.6.1; СТБ 2318-2025 п.6.2 |  |  |
| 10.3* |  |  | Коэффициент фильтрации | СТБ 2318-2025 п.6.5 |  |  |
| 10.6* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1; ГОСТ 8735-88 п.5.3; СТБ 2318-2025 п.6.4 |  |  |
| 10.7* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; СТБ 1957-2009 п.6.1; СТБ 2318-2025 п.6.8 |  |  |
| 10.8* |  | 08.12/29.040 | Оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016; ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 11.1* | Смеси песчано-гравийные | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 п.5; ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | АБЗ "Подболотье", Администрат. корпус, 225752, д. Подболотье, Пинский район, Брестская область |  |
| 11.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 23735-2014 п.6.1; ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 11.3* |  |  | Модуль крупности песка | ГОСТ 23735-2014 п.6.8; ГОСТ 8735-88 п.3.5 |  |  |
| 11.4* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 23735-2014 п.6.3; ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 11.5* |  | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 23735-2014 п.6.4; ГОСТ 8269.0-97 п.4.19; ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 11.6* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 23735-2014 п.6.2, п.6.4; ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1; ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 12.1** | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 23.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 п.5; ГОСТ 8269.0-97 п.4.2; СТБ 1705-2015 п.7.7-7.10 | АБЗ "Подболотье", Администрат. корпус, 225752, д. Подболотье, Пинский район, Брестская область |  |
| 12.2* |  | 23.99/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; СТБ 1705-2015 п.8.1, п.8.2 |  |  |
| 12.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1; СТБ 1705-2015 п.8.1, п.8.2 |  |  |
| 12.4* |  |  | Содержание органического вяжущего в составе асфальтогранулята и зерновой состав минеральной части | СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.7; СТБ 1705-2015 п.8.3 |  |  |
| 14.1** | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон для защитных слоев покрытий автомобильных дорог | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1115-2013 п.4-7 (кроме п.6.5) | АБЗ "Подболотье", Администрат. корпус, 225752, д. Подболотье, Пинский район, Брестская область |  |
| 14.2* |  | 23.99/29.040 | Средняя плотность | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |  |
| 14.3* |  |  | Средняя плотность минеральной части | СТБ 1115-2013 п.8.2 |  |  |
| 14.4* |  |  | Истинная плотность минеральной части | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |  |
| 14.5* |  |  | Истинная плотность пикнометрическим методом | СТБ 1115-2013 п.8.4.3 |  |  |
| 14.6* |  |  | Пористость минеральной части (остова) | СТБ 1115-2013 п.8.5 |  |  |
| 14.7* |  |  | Водонасыщение | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |  |
| 14.8* |  |  | Набухание | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |  |
| 14.9* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |  |
| 14.10* |  |  | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1115-2013 п.8.16 |  |  |
| 14.11* |  | 23.99/29.040 | Состав смеси | СТБ 1115-2013 п.8.17.4-п.8.17.7 |  |  |
| 14.12** |  |  | Степень (коэффициент) уплотнения асфальтобетона в покрытиях | СТБ 1115-2013 п.8.6, п.8.7, п.8.8 |  |  |