ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/11.116, 23.61/29.061 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33147-2014 п.7 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") | ТР ТС 014/2011 |
| 1.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8735-88 п.2 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 1.2* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33147-2014 п.6, п. 6.10 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") | ТР ТС 014/2011 |
| 1.2* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 1.3* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 33147-2014 п. 10.1 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") | ТР ТС 014/2011 |
| 1.3* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 1.4* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона (базовый метод, ускоренный метод) | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 33147-2014 п. 12 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") | ТР ТС 014/2011 |
| 1.4* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц: - метод мокрого просеивания | ГОСТ 8735-88 п.5.3 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 1.5* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.151 | Водопоглощение бетона | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020; ГОСТ 33147-2014 п. 11 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") | ТР ТС 014/2011 |
| 1.5* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 1.6* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость бетона | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ 33147-2014 п. 11 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") | ТР ТС 014/2011 |
| 1.6* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 2.1* ТР | Камни бортовые | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32962-2014 п.7 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") | ТР ТС 014/2011 |
| 2.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 2.2* ТР | Камни бортовые | 23.61/11.116, 23.61/29.061 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 32962-2014 п.8 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") | ТР ТС 014/2011 |
| 2.2* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 2.3* ТР | Камни бортовые | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие бетона | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 32962-2014 п.9 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") | ТР ТС 014/2011 |
| 2.3* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц: - метод мокрого просеивания | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 2.4* ТР | Камни бортовые | 23.61/29.151 | Водопоглощение бетона | ГОСТ 32962-2014 п.10 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") | ТР ТС 014/2011 |
| 2.4* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 2.5* ТР | Камни бортовые | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона (базовый метод, ускоренный метод) | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 32962-2014 п.11 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") | ТР ТС 014/2011 |
| 2.5* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы - метод визуальной разборки | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 2.6* |  |  | Влажность щебня | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |  |
| 2.7* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |  |
| 3.1** | Гравий, щебень и песок искусственные | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 9758-2012 п.5 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 9758-2012 п.6 |  |  |
| 3.3* |  |  | Зерновой состав | ГОСТ 9758-2012 п.17 |  |  |
| 3.4* |  |  | Влажность | ГОСТ 9758-2012 п.15 |  |  |
| 4.1** | Цементы | 23.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 30515-2013 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 4.2* |  | 23.51/29.061 | Сроки схватывания | ГОСТ 310.3-76 п.2 |  |  |
| 4.3* |  |  | Нормальная густота цементного теста | ГОСТ 310.3-76 п.1 |  |  |
| 4.4* |  | 23.51/29.040 | Равномерность изменения объема | ГОСТ 310.3-76 п.3 |  |  |
| 4.5* |  |  | Тонкость помола по остатку на сите | ГОСТ 310.2-76 п.1 |  |  |
| 5.1** | Растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5802-2024 п.4.2-4.5 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 5.2* |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие | ГОСТ 5802-2024 п.9 |  |  |
| 5.3** |  | 23.64/29.061 | Подвижность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |  |
| 5.4* |  | 23.64/29.040 | Плотность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.6 |  |  |
| 5.5* |  |  | Расслаиваемость растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.7 |  |  |
| 5.6* |  |  | Водоудерживающая способность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |  |
| 5.7* |  |  | Влажность | ГОСТ 5802-2024 п.11 |  |  |
| 5.8* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 5802-2024 п.12 |  |  |
| 6.1** | Смеси бетонные | 23.64/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1545-2005 п.4.1 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 6.2** |  | 23.64/29.061 | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п.5.1 |  |  |
| 6.3** |  |  | Подвижность (осадка конуса) | СТБ 1545-2005 п.5.3 |  |  |
| 6.4* |  | 23.64/29.143 | Жесткость | СТБ 1545-2005 п.5.4 |  |  |
| 6.5* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность | СТБ 1545-2005 п.6 |  |  |
| 6.6* |  |  | Расслаиваемость | СТБ 1545-2005 п.8 |  |  |
| 6.7* |  |  | Раствороотделение | СТБ 1545-2005 п.8.3 |  |  |
| 6.8* |  |  | Водоотделение | СТБ 1545-2005 п.8.4 |  |  |
| 6.9** |  | 23.64/29.145 | Температура бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п.9 |  |  |
| 7.1** | Бетоны | 23.63/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 12730.0-2020 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 7.2* |  | 23.63/29.121 | Определение прочности бетона на сжатие по контрольным образцам | ГОСТ 10180-2012 |  |  |
| 7.3* |  |  | Определение прочности бетона по образцам, отобранным из конструкции | ГОСТ 28570-2019 |  |  |
| 7.4* |  |  | Испытание на растяжение при изгибе по контрольным образцам | ГОСТ 10180-2012 пп.7.1, 7.3 |  |  |
| 7.5* |  | 23.63/29.040 | Влажность | ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 7.6** |  | 23.63/29.121 | Определение прочности методом ударного импульса | СТБ 2264-2012 |  |  |
| 7.7* |  | 23.63/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 7.8* |  | 23.63/29.040 | Плотность бетона (образца правильной формы) | ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 7.9* |  | 23.63/26.080 | Определение морозостойкости базовым методом | ГОСТ 10060.1-95 |  |  |
| 7.10* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость - метод мокрого пятна | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 п.4 |  |  |
| 7.11* |  | 23.63/26.080 | Определение морозостойкости ускоренным методом при многократном замораживании и оттаивании | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 8.1** | Добавки для бетонов | 20.59/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1112-98 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 8.2** |  | 20.59/29.040 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73 п.1 |  |  |
| 9.1** | Арматурная сталь | 24.10/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12004-81 п.1.1 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 9.2* |  | 24.10/26.095 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 12004-81 п.3 |  |  |
| 9.3* |  |  | Относительное удлинение |  |  |  |
| 10.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.061 | Отклонение от линейных размеров | ГОСТ 13015.0-83; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 10.2** |  |  | Отклонение от прямолинейности на всей длине, на участке элемента | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 10.3* |  |  | Отклонение от плоскостности |  |  |  |
| 10.4** |  | 23.61/11.116, 23.61/29.061 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 пп.1, 2, 6-8, Приложение 1 п.1.5, Приложение 2 |  |  |
| 10.5** |  | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона - магнитный метод | ГОСТ 22904-93 |  |  |
| 11.1** | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные, стойки ЛЭП | 23.61/26.095 | Сила натяжения арматуры | ГОСТ 22362-77 пп.1, 6, 7 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 12.1** | Сварные арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций, сварные соединения арматуры и закладных изделий | 25.11/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2174-2011 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 12.2** |  | 25.11/29.061 | Геометрические параметры изделий и арматурных сварных соединений | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п.1 |  |  |
| 12.3* |  | 25.11/29.137 | Временное сопротивление стыковых, тавровых соединений | ГОСТ 10922-2012; ГОСТ 12004-81; СТБ 2174-2011 пп.6.20-6.22 |  |  |
| 12.4* |  | 25.11/29.121 | Разупрочнение арматурной стали | ГОСТ 10922-2012 п.7.17; ГОСТ 12004-81 |  |  |
| 12.5* |  |  | Прочность сварных соединений (сетки) | ГОСТ 23279-2012 п.5.11 |  |  |
| 13.1** | Арматурные и закладные изделия сварные | 25.11/29.061 | Отклонения линейных сварных арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 пп.7.1, 7.2, 7.3 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 13.2* |  |  | Отклонение от соосности стержней в стыковых соединениях | ГОСТ 10922-2012 п.7.7 |  |  |
| 14.1** | Изделия арматурные сварные для железобетонных изделий | 25.11/29.061 | Отклонения линейных размеров сварных арматурных изделий | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.1.1; СТБ 2174-2011 п.п.7.1-7.3, 7.7 | ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк, Витебский район, Витебская область (Отдел контроля качества продукции филиала "Новополцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер") |  |
| 14.2** |  |  | Отклонение геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.1.1; СТБ 2174-2011 пп.7.1, 7.6 |  |  |
| 14.3** |  | 25.11/11.116, 25.11/29.061 | Качество поверхности элементов изделий и сварных соединений | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.5.2; СТБ 2174-2011 п.7.9 |  |  |
| 14.4** |  | 25.11/29.061 | Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.5 а), в), г); СТБ 2174-2011 п.7.1 |  |  |
| 15.1* |  | 25.11/29.137 | Временное сопротивление нахлесточных соединений, всех типов крестообразных соединений по рабочей арматуре | ГОСТ 12004-81 пп.1, 2, 3.5; СТБ 2174-2011 пп.6.20-6.22 |  |  |
| 15.2* |  | 25.11/29.121 | Класс прочности на срез крестообразных сварных соединений | СТБ 2174-2011 пп.6.20-6.22, 7.11, Приложение Д |  |  |