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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Канаты стальные
	25.11/32.115
	Оптический контроль: основной металл; сварные соединения; визуально-оптический метод; внешний осмотр и измерения
	ГОСТ 23479-79
	ул. Виленская, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область
	

	2.1**
	Подъемные сооружения: - грузоподъемные краны
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: основной металл; капиллярная (цветная) дефектоскопия
	СТБ 1172-99
	ул. Виленская, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область
	

	2.2**
	
	
	Контроль проникающими веществами: сварные соединения; капиллярная (цветная) дефектоскопия
	
	
	

	2.3**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: основной металл; сварные соединения; визуально-оптический метод; внешний осмотр и измерения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	2.4**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015
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