ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Ограждения дорожные Ограждения дорожные металлические барьерного типа Секции металлические перильных ограждений мостов и путепроводов Ограждения дорожные удерживающие тросового типа | 23.61/29.061, 25.11/29.061 | Геометрические параметры и их предельные отклонения, ширина раскрытия трещин | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 26433.2-94¹; ГОСТ 26804-2012 п.8.3, п.8.4¹; ГОСТ 33129-2014 п.8; ГОСТ 33129-2024 п.7.3; СТБ 1026-2008 п.8.3-п.8.7¹; СТБ 1566-2005 п.13¹; СТБ 2261-2020 п.7.6-п.7.8¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 1.1.1** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Арматурные работы | 41.00/29.061 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.2.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 1.1.2** |  |  | Отклонение расстояний между рядами арматуры | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.2.3 |  |  |
| 1.1.3** |  | 41.00/11.116 | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации | СП 1.03.09-2023 п.6.2.4; СТБ 1133-98 |  |  |
| 1.1.4** |  | 41.00/29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной | СП 1.03.09-2023 п.6.2.5 |  |  |
| 1.2** ТР | Ограждения дорожные Ограждения дорожные металлические барьерного типа Секции металлические перильных ограждений мостов и путепроводов Ограждения дорожные удерживающие тросового типа | 25.11/26.080, 25.11/32.089, 25.11/32.115 | Внешний вид, толщина и качество антикоррозионных покрытий конструкций, их элементов, закладных деталей | ГОСТ 26804-2012 п.8.1¹; ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.5.4 метод 7В.2¹; ГОСТ 33129-2024 п.7.1; ГОСТ 9.032-74¹; ГОСТ 9.307-2021¹; ГОСТ 9.401-2018¹; ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3, п.9.2.1, п.9.2.4-п.9.2.12, п.9.3, п.9.4¹; СТБ 1026-2008 п.8.8-п.8.9¹; СТБ 2261-2020 п.7.4-п.7.5¹; СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6, п.5.5.7, п.6.3.4, п.6.3.5¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 1.2.1** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации | 41.00/11.116 | Внешний вид поверхностей конструкций | СП 1.03.09-2023 п.6.4.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 1.2.2** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.2 |  |  |
| 1.2.3** |  |  | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона по всей высоте конструкций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.3 |  |  |
| 1.2.4** |  |  | Отклонение плоскостей от горизонтали по всей длине выверяемого участка | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.4 |  |  |
| 1.2.5** |  |  | Соответствие радиуса криволинейных поверхностей проектной документации | СП 1.03.09-2023 п.6.4.5 |  |  |
| 1.2.6** |  |  | Отклонение длины или пролета элементов конструкции, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.6 |  |  |
| 1.2.7** |  |  | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.7 |  |  |
| 1.2.8** |  |  | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.8 |  |  |
| 1.2.9** |  |  | Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.9 |  |  |
| 1.2.10** |  |  | Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без использования бетонной подливки | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.10 |  |  |
| 1.2.11** |  |  | Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов | СП 1.03.09-2023 п.6.4.11 |  |  |
| 1.2.12** |  |  | Перепад стыков двух смежных поверхностей конструкций | СП 1.03.09-2023 п.6.4.12 |  |  |
| 1.3** ТР | Ограждения дорожные Ограждения дорожные металлические барьерного типа Секции металлические перильных ограждений мостов и путепроводов Ограждения дорожные удерживающие тросового типа | 25.11/29.121 | Адгезия лакокрасочных покрытий к металлическим поверхностям, прочность сцепления защитного покрытия | ГОСТ 15140-78 п.2¹; ГОСТ 33129-2024 п.7.2; ГОСТ 9.307-2021 п.8.4.1-8.4.3¹; ГОСТ 9.916-2023 п.9.2.1, п.9.2.4-п.9.2.12, п.9.3, п.9.4¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 1.4** ТР |  | 23.61/32.115, 25.11/32.115 | Качество поверхности изделий, их внешний вид, наличие монтажных и закладных изделий, качество отверстий под болтовые крепления | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 33129-2014 п.8; ГОСТ 33129-2024 п.7.4; СТБ 1026-2008 п.8.1¹; СТБ 2261-2020 п.7.4¹ |  |  |
| 1.5** ТР |  | 25.11/32.115 | Размеры и внешний вид швов сварных соединений | ГОСТ 26804-2012 п.8.2¹; ГОСТ 3242-79¹; ГОСТ 33129-2014 п.8; ГОСТ 33129-2024 п.7.4; СТБ 1026-2008 п.8.2¹; СТБ 1133-98¹; СТБ 2261-2020 п.7.3¹ |  |  |
| 1.6** ТР |  | 23.61/32.089, 25.11/32.089 | Положение арматуры в изделиях, толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93 |  |  |
| 1.7** ТР |  | 23.61/32.115, 25.11/32.115 | Соответствие конструкции, основных параметров, размеров и архитектурных решений ограждений требованиям проектной документации | ГОСТ 33129-2024 п.7.4; СТБ 2261-2020 п.7.9¹ |  |  |
| 1.8** ТР |  |  | Наличие и соответствие маркировки | ГОСТ 26804-2012 п.8.5¹; ГОСТ 33129-2024 п.7.4; СТБ 2261-2020 п.7.12¹ |  |  |
| 1.9** ТР |  | 25.11/29.061, 25.11/29.121 | Прочность и жесткость | ГОСТ 33129-2024 п.5 |  |  |
| 1.10** ТР |  | 25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121, 25.11/32.115 | Качество арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 п.7¹; СТБ 2174-2011 п.7.¹ |  |  |
| 1.11* ТР |  | 23.61/29.121, 25.11/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹ |  |  |
| 1.12* ТР |  | 23.61/26.080, 25.11/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹ |  |  |
| 1.13* ТР |  | 23.61/26.141, 25.11/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018¹ |  |  |
| 2.1** ТР | Опоры дорожных знаков | 25.11/11.116, 23.61/11.116, 22.23/11.116 | Качество и внешний вид поверхности опор, соответствие конструкции опор рабочим чертежам, качество кромок проема ревизионных люков, наличие закладных изделий и отверстий для ввода кабелей, очистка их от наплывов бетона, наличие и соответствие вида антикоррозионного покрытия, комплектность, наличие и правильность нанесения маркировки | ГОСТ 32948-2014 п.7.1.2, п.7.2.3.9; ГОСТ 32950-2014 п.4.7 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 2.1.1** | Заполнение оконных и дверных проемов. Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Точность установки оконных и дверных блоков, витрин и витражей в проемах | 43.29/29.061 | Соосность расположения оконных блоков, витрин и витражей в проемах по этажам | СП 1.03.15-2024 п.5.2; СТБ 1476-2004 п.4.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 2.1.2** |  |  | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных блоков, витрин и витражей | СП 1.03.15-2024 п.5.2; СТБ 1476-2004 п.4.4 |  |  |
| 2.1.3** |  |  | Величина зазора между оконным блоком, витриной, витражом и проемом | СП 1.03.15-2024 п.5.2; СТБ 1476-2004 п.4.2 |  |  |
| 2.1.4** |  |  | Расстояние между крепежными элементами (опорными и распорными колодками-клиньями, шурупами, дюбелями, анкерами, кляммерами, пробками, втулками, крепежными пластинами) | СП 1.03.15-2024 п.5.2; СТБ 1476-2004 п.4.5 |  |  |
| 2.1.5** | Заполнение оконных и дверных проемов. Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Установка подоконных досок | 43.29/29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | СП 1.03.15-2024 п.5.9; СТБ 1476-2004 п.5.5 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 2.1.6** |  |  | Величина уклона установки подоконных досок (плит) | СП 1.03.15-2024 п.5.9; СТБ 1476-2004 п.5.2 |  |  |
| 2.1.7** |  |  | Высота установки подоконных досок(плит) | СП 1.03.15-2024 п.5.9; СТБ 1476-2004 п.5.3 |  |  |
| 2.1.8** | Заполнение оконных и дверных проемов. Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Установка наружных отливов | 43.29/29.061 | Величина напуска отливов на фасад | СП 1.03.15-2024 п.5.10; СТБ 1476-2004 п.6.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 2.1.9** |  |  | Величина уклона отливов | СП 1.03.15-2024 п.5.10; СТБ 1476-2004 п.6.1 |  |  |
| 2.1.10** | Заполнение оконных и дверных проемов. Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Установка подоконных досок | 43.29/29.061 | Толщина слоя выравнивающей стяжки | СП 1.03.15-2024 п.5.9; СТБ 1476-2004 п.5.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 2.1.11** |  |  | Глубина штрабы в откосах | СП 1.03.15-2024 п.5.9; СТБ 1476-2004 п.5.4 |  |  |
| 2.1.12** | Заполнение оконных и дверных проемов. Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Установка наружных отливов | 43.29/29.061 | Шаг установки крепежных элементов отливов | СП 1.03.15-2024 п.5.10; СТБ 1476-2004 п.6.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 2.1.13** |  | 43.29/11.116 | Соответствие устройства узлов примыкания (монтажных швов) проектной (технологической) документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.15-2024 п.5.3 |  |  |
| 2.1.14** |  |  | Сплошность заполнения швов герметиком, наличие разрывов, плотность прилегания | СП 1.03.15-2024 п.5.4 |  |  |
| 2.2** ТР | Опоры дорожных знаков | 25.11/29.061, 23.61/29.061, 22.23/29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров опор, ревизионных люков | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 32948-2014 п.7.1.3; ГОСТ 32950-2014 п.4.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 2.2.3** | Заполнение оконных и дверных проемов. Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Точность установки оконных и дверных блоков, витрин и витражей в проемах | 43.29/29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) во внутренних дверях | СП 1.03.15-2024 п.5.2; СТБ 1476-2004 п.4.7 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 2.3** ТР | Опоры дорожных знаков | 25.11/11.116 | Качество подготовки поверхности под лакокрасочные покрытия | ГОСТ 32948-2014 п.7.1.4.1; ГОСТ 32950-2014 п.4.4.1; ГОСТ 9.402-2004¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 2.4** ТР |  | 25.11/32.115 | Соответствие класса защитных лакокрасочных покрытий опор и закладных изделий | ГОСТ 32948-2014 п.7.1.4.2; ГОСТ 32950-2014 п.4.4.2; ГОСТ 9.032-74¹ |  |  |
| 2.4.1** | Заполнение оконных и дверных проемов. Устройство встраиваемых элементов остекления балконов и лоджий, элементов остекления балконов и лоджий на относе. Точность установки | 43.29/29.061 | Соосность расположения встраиваемых по этажам элементов остекления балконов и лоджий | СП 1.03.15-2024 п.6.1; СТБ 1476-2004 п.4.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 2.4.2** |  |  | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных элементов остекления балконов и лоджий, элементов остекления балконов и лоджий на относе | СП 1.03.15-2024 п.6.1, п.7.1; СТБ 1476-2004 п.4.4 |  |  |
| 2.4.3** |  |  | Величина зазора между встраиваемым элементом остекления балкона и лоджии и проемом, расстояние установки элементов остекления балконов и лоджий на относе от стен и плит перекрытий (выступ конструкции за плоскость стены здания, монтажный зазор) | СП 1.03.15-2024 п.6.1, п.7.1; СТБ 1476-2004 п.4.2 |  |  |
| 2.4.4** |  |  | Расстояние между крепежными элементами (дюбелями, крепежными пластинами, рамными анкерами) | СП 1.03.15-2024 п.6.1; СТБ 1476-2004 п.4.5 |  |  |
| 2.4.5** | Заполнение оконных и дверных проемов. Устройство встраиваемых элементов остекления балконов и лоджий, элементов остекления балконов и лоджий на относе | 43.29/11.116 | Соответствие устройства узлов примыкания (монтажных швов) проектной (технологической) документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.15-2024 п.6.2, п.7.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 2.4.6** |  |  | Сплошность заполнения швов герметиком, наличие разрывов, плотность прилегания | СП 1.03.15-2024 п.6.3, п.7.3 |  |  |
| 2.4.7** |  | 43.29/29.061 | Установка подоконных досок: величина выступа подоконных досок (плит), высота установки подоконных досок (плит) | СП 1.03.15-2024 п.6.7; СТБ 1476-2004 п.5.3, п.5.5 |  |  |
| 2.4.8** | Заполнение оконных и дверных проемов. Устройство встраиваемых элементов остекления балконов и лоджий, элементов остекления балконов и лоджий на относе. Установка наружных отливов | 43.29/29.061 | Устройство компенсационных швов наружных отливов | СП 1.03.15-2024 п.6.8, п.7.7; СТБ 1476-2004 п.6.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 2.4.9** |  |  | Шаг установки крепежных элементов отливов | СП 1.03.15-2024 п.6.8, п.7.7; СТБ 1476-2004 п.6.3 |  |  |
| 2.4.10** |  |  | Величина напуска отливов на фасад | СП 1.03.15-2024 п.6.8, п.7.7; СТБ 1476-2004 п.6.4 |  |  |
| 2.4.11** |  |  | Величина уклона отливов | СП 1.03.15-2024 п.6.8, п.7.7; СТБ 1476-2004 п.6.1 |  |  |
| 2.5** ТР | Опоры дорожных знаков | 25.11/11.116, 23.61/11.116, 22.23/11.116 | Внешний вид, качество защитных покрытий опор, их элементов и закладных изделий | ГОСТ 32948-2014 п.7.1.4.3; ГОСТ 32950-2014 п.4.4.3; ГОСТ 9.307-2021¹; ГОСТ 9.407-2015¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 2.6** ТР |  | 25.11/32.089 | Толщина металлических и неметаллических неорганических и цинковых покрытий | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.5.4 метод 7В.2¹; ГОСТ 32948-2014 п.7.1.4.4; ГОСТ 32950-2014 п.4.4.4; ГОСТ 9.307-2021¹; ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3¹; СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6, п.5.5.7, п.6.3.4, п.6.3.5¹ |  |  |
| 2.7** ТР |  | 23.61/29.061, 23.61/32.089 | Положение арматурных стержней и каркасов, толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93; ГОСТ 32948-2014 п.7.2.3.8 |  |  |
| 2.8** ТР |  | 25.11/32.115 | Размеры, внешний вид швов сварных соединений | ГОСТ 3242-79¹; ГОСТ 32948-2014 п.7.2.3.6 |  |  |
| 2.9** ТР |  | 23.61/29.061 | Соответствие формы, размера арматурных и закладных изделий, их положения в железобетонных опорах рабочим чертежам | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 32948-2014 п.7.1.3 |  |  |
| 2.10** ТР |  | 25.11/29.121 | Сцепление лакокрасочных и цинковых покрытий | ГОСТ 15140-78 п.2¹; ГОСТ 9.307-2021 п.8.4.1-п.8.4.3¹ |  |  |
| 2.11** ТР |  | 25.11/29.061, 25.11/29.121 | Прочность и жесткость | ГОСТ 32950-2014 п.4.2 |  |  |
| 2.12* ТР |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 32948-2014 п.7.2.3.2 |  |  |
| 2.13* ТР |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018¹; ГОСТ 32948-2014 п.7.2.3.3 |  |  |
| 2.14* ТР |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 32948-2014 п.7.2.3.5 |  |  |
| 2.15** ТР |  | 25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121, 25.11/32.115 | Качество арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 п.7¹ |  |  |
| 2.16* ТР |  | 22.23/29.121 | Прочность на изгиб композитных опор | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010)¹ |  |  |
| 2.17* ТР |  |  | Прочность на растяжение композитных опор | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)¹ |  |  |
| 2.18* ТР |  | 22.23/29.040 | Водопоглощение композитных опор | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008)¹ |  |  |
| 2.19** ТР |  | 25.11/29.061, 23.61/29.061, 22.23/29.061 | Размеры раковин, наплывов, сколов, других поверхностных дефектов, ширина раскрытия трещин | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹ |  |  |
| 3.1** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/32.115, 22.23/32.115, 23.61/32.115 | Соответствие конструкции, параметров и размеров опор требованиям, установленным в рабочих чертежах, форма, размеры арматурных и закладных изделий, их положение в опорах. Наличие, соответствие вида антикоррозионного покрытия, правильность нанесения и содержания маркировки | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.1.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.1.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Монтаж трубопроводов систем внутреннего водоснабжения, канализации и водостоков | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.1.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.1.2** |  |  | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.1.2 |  |  |
| 3.1.3** |  |  | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.1.3 |  |  |
| 3.1.4** |  |  | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.1.4 |  |  |
| 3.1.5** |  | 43.22/32.115 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов | ГОСТ 3242-79; СП 4.01.08-2024 п.5.1.5; СТБ 1133-98 |  |  |
| 3.1.6** |  |  | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | СП 4.01.08-2024 п.5.2.4 |  |  |
| 3.1.7** |  | 43.22/29.061 | Соответствие качества монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.2.2 |  |  |
| 3.1.8** |  |  | Расстояние между трубопроводами | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.1.7 |  |  |
| 3.1.9** |  | 43.22/11.116 | Наличие средств крепления трубопроводов | СП 4.01.08-2024 п.5.1.6 |  |  |
| 3.1.10** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между средствами крепления трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.2.3 |  |  |
| 3.1.11** |  |  | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.2.5 |  |  |
| 3.1.12** |  |  | Соответствие заземления металлических трубопроводов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 4.01.08-2024 п.5.2.6 |  |  |
| 3.1.13** |  | 43.22/32.115 | Внешний вид сварных швов полимерных труб | ГОСТ 26433.1-89; СП 4.01.08-2024 п.5.2.8 |  |  |
| 3.1.14** |  | 43.22/29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2001-2009 п.6 |  |  |
| 3.1.15** |  | 43.22/11.116 | Работоспособность насосного оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры | СТБ 2001-2009 п.7 |  |  |
| 3.1.16** |  | 43.22/29.061 | Отклонение от вертикали установленных средств крепления полимерных трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.2.1 |  |  |
| 3.1.17** |  |  | Расстояние между средствами крепления полимерных трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.2.7 |  |  |
| 3.2** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/29.061, 22.23/29.061, 23.61/29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров опор, ревизионных люков | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.1.4, п.4.2.10, п.4.3.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.2.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Монтаж трубопроводов систем внутренней канализации и водостоков | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.1.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.2.2** |  |  | Отклонение уклона трубопроводов от проектного значения | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.1.2 |  |  |
| 3.2.3** |  |  | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.1.3 |  |  |
| 3.2.4** |  |  | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.1.4 |  |  |
| 3.2.5** |  | 43.22/32.115 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов | ГОСТ 3242-79; СП 4.01.08-2024 п.5.1.5; СТБ 1133-98 |  |  |
| 3.2.6** |  |  | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | СП 4.01.08-2024 п.5.3.3 |  |  |
| 3.2.7** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.1.7 |  |  |
| 3.2.8** |  | 43.22/11.116 | Наличие средств крепления трубопроводов | СП 4.01.08-2024 п.5.1.6 |  |  |
| 3.2.9** |  | 43.22/29.061 | Расположение средств крепления трубопроводов и расстояния между ними | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.3.1 |  |  |
| 3.2.10** |  | 43.22/11.116 | Соответствие уплотнения стыков трубопроводов проектной документации | СП 4.01.08-2024 п.5.3.2 |  |  |
| 3.2.11** |  | 43.22/29.061 | Соответствие заземления металлических санитарно-технических приборов и полотенцесушителей проектной документации и требованиям ТНПА | СП 4.01.08-2024 п.5.3.4 |  |  |
| 3.2.12** |  |  | Отклонение установки санитарно-технических приборов от горизонтали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.4.1 |  |  |
| 3.2.13** |  |  | Отклонение высоты установки санитарно-технических приборов от уровня чистого пола | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.4.2 |  |  |
| 3.2.14** |  |  | Отклонение расстояний от санитарно-технических приборов до боковых стен помещений и между их осями | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.4.3 |  |  |
| 3.3** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/32.115 | Предельные отклонения размеров швов сварных соединений и их внешний вид | ГОСТ 3242-79¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.1.5 Приложение А | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.3.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Монтаж трубопроводов | 43.22/35.065 | Температура окружающего воздуха (при монтаже полимерных трубопроводов) | СП 4.02.08-2024 п.5.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.3.2** |  | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.2 |  |  |
| 3.3.3** |  |  | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.3 |  |  |
| 3.3.4** |  |  | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.4 |  |  |
| 3.3.5** |  |  | Расстояние между трубопроводами | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.5 |  |  |
| 3.3.6** |  | 43.22/11.116 | Наличие креплений трубопроводов | СП 4.02.08-2024 п.5.6 |  |  |
| 3.3.7** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между креплениями трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.7 |  |  |
| 3.3.8** |  |  | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.8 |  |  |
| 3.3.9** |  |  | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.9 |  |  |
| 3.3.10** |  |  | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.10 |  |  |
| 3.3.11** |  |  | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.11 |  |  |
| 3.3.12** |  | 43.22/32.115 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА | ГОСТ 3242-79; СП 4.02.08-2024 п.5.12; СТБ 1133-98 |  |  |
| 3.3.13** |  |  | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СП 4.02.08-2024 п.5.13 |  |  |
| 3.3.14** |  | 43.22/29.061 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации | СП 4.02.08-2024 п.5.14 |  |  |
| 3.3.15** |  |  | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.6.1 |  |  |
| 3.3.16** |  |  | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.6.2 |  |  |
| 3.4** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/11.116 | Качество подготовки поверхности металлических опор, закладных изделий под нанесение лакокрасочных покрытий | ГОСТ 32949-2014 п.4.1.6; ГОСТ 9.402-2004¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.4.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Монтаж воздуховодов систем вентиляции | 43.22/29.061 | Отклонение воздуховодов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 п.5.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.4.2** |  | 43.29/29.061 | Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 п.5.2 |  |  |
| 3.4.3** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 п.5.3 |  |  |
| 3.4.4** |  |  | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 п.5.4 |  |  |
| 3.4.6** |  |  | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА | СП 4.02.07-2024 п.5.5 |  |  |
| 3.4.7** |  | 43.22/11.116 | Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции | СП 4.02.07-2024 п.5.6 |  |  |
| 3.4.8** |  |  | Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации | СП 4.02.07-2024 п.5.7 |  |  |
| 3.5** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/32.115, 22.23/32.115, 23.61/32.115 | Качество, класс и внешний вид антикоррозионного покрытия | ГОСТ 32949-2014 п.4.1.7, 4.2.4; ГОСТ 9.032-74¹; ГОСТ 9.307-2021¹; ГОСТ 9.407-2015¹; ГОСТ 9.916-2023 п.5¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.5.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Монтаж внутренних газопроводов зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Отклонение газопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.5.2** |  | 43.29/29.061 | Отклонение уклонов газопроводов от проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.2 |  |  |
| 3.5.3** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояний между опорами и средствами крепления газопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.3 |  |  |
| 3.5.4** |  |  | Соответствие диаметров и толщины стенки газопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.4 |  |  |
| 3.5.5** |  | 43.22/11.116 | Наличие опор и средств крепления газопроводов | СП 4.03.03-2026 п.5.5 |  |  |
| 3.5.6** |  | 43.22/29.061 | Расстояние от газопроводов до строительных конструкций | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.6 |  |  |
| 3.5.7** |  | 43.22/32.115 | Внешний вид сварных соединений газопроводов | СП 4.03.03-2026 п.5.7; СТБ 1133-98 |  |  |
| 3.5.8** |  |  | Внешний вид разъемных соединений газопроводов | СП 4.03.03-2026 п.5.10 |  |  |
| 3.5.9** |  | 43.22/11.116 | Испытания на наличие тяги в дымовой трубе | СП 4.03.03-2026 п.8.7 |  |  |
| 3.5.10** |  | 43.22/29.061 | Высота установки приборов учета расхода газа и трубопроводной арматуры на опуске к газовому оборудованию | СП 4.03.03-2026 п.5.14 |  |  |
| 3.5.11** |  |  | Отклонения расстояний от трубопроводной арматуры и сварных соединений до опор и футляров от проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.11 |  |  |
| 3.5.12** |  |  | Толщина фланца | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.12 |  |  |
| 3.5.13** |  |  | Отклонение от перпендикулярности к газопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе |  |  |  |
| 3.5.14** |  | 43.22/11.116 | Соответствие качества монтажа гильз на газопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.13 |  |  |
| 3.5.15** |  |  | Контроль работоспособности трубопроводной арматуры | СП 4.03.03-2026 п.6 |  |  |
| 3.6** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/29.121, 25.11/32.089 | Толщина защитных покрытий опор, их элементов, закладных деталей Адгезия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.5.4 метод 7В.2¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.1.9; ГОСТ 9.307-2021¹; ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3¹; ГОСТ 9.916-2023 п.9.2.1, п.9.2.4-п.9.2.12, п.9.3, п.9.4¹; СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6, п.5.5.7, п.6.3.4, п.6.3.5¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.6.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Монтаж тепловых пунктов и котельных | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.11-2025 п.5.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.6.2** |  |  | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.11-2025 п.5.2 |  |  |
| 3.6.3** |  |  | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.11-2025 п.5.3 |  |  |
| 3.6.4** |  |  | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.11-2025 п.5.4 |  |  |
| 3.6.5** |  | 43.22/11.116 | Наличие креплений трубопроводов | СП 4.02.11-2025 п.5.5 |  |  |
| 3.6.6** |  | 43.22/32.115 | Внешний вид сварных соединений | СП 4.02.11-2025 п.5.6; СТБ 1133-98 |  |  |
| 3.6.7** |  |  | Соответствие внешнего вида разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.11-2025 п.5.7 |  |  |
| 3.6.8** |  | 43.22/29.061 | Соответствие качества монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.11-2025 п.5.8 |  |  |
| 3.6.9** |  | 43.22/11.116 | Работоспособность оборудования (насосов, дымососов, и/или дутьевых вентиляторов) | СП 4.02.11-2025 п.6 |  |  |
| 3.6.10** |  |  | Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры | СП 4.02.11-2025 п.7 |  |  |
| 3.7** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 23.61/29.061, 23.61/32.089 | Положение арматурных стержней и каркасов, толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93; ГОСТ 32949-2014 п.4.2.11 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.7.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Монтаж дымовых труб. | 43.22/29.061 | Отклонение дымовой трубы от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 п.8.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.7.2** |  |  | Соответствие расстояния между опорами и креплениями дымовой трубы проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 п.8.2 |  |  |
| 3.7.3** |  |  | Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п.8.3 |  |  |
| 3.7.4** |  |  | Соответствие высоты дымовой трубы проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 п.8.4 |  |  |
| 3.7.5** |  | 43.22/11.116 | Соответствие класса по температуре дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п.8.5 |  |  |
| 3.7.6** |  |  | Соответствие дымовой трубы классам по конденсатостойкости и коррозионной стойкости | СТБ 2039-2010 п.8.6 |  |  |
| 3.7.7** |  | 43.22/29.061 | Уклон присоединительного дымоотвода от газовых водонагревателей и других газовых приборов к дымоходам | СТБ 2039-2010 п.8.1, п.5.2 |  |  |
| 3.8** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/32.115, 22.23/32.115, 23.61/32.115 | Наличие закладных изделий и отверстий для ввода кабелей, очистка их от наплывов бетона, неуплотненных участков бетона, жировых, ржавых пятен и подтеков на наружной боковой поверхности, обвалов бетона с обнажением арматуры с внутренней поверхности, наличие и правильность нанесения маркировки | ГОСТ 32949-2014 п.4.2.12 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.8** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение осей колонн, стоек, полурам, полуарок от разбивочных осей в опорном сечении | СП 1.03.10-2023 п.6.11 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.9** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/11.116, 25.11/29.061 | Качество болтовых соединений | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.9** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/11.116 | Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.6.14 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.10** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 22.23/32.115, 23.61/32.115 | Внешний вид и качество поверхностей железобетонных, композитных опор | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.2.10, п.4.3.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.10** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение граней венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.6.18 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.11** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/11.116, 25.11/29.061 | Комплектность, наличие ревизионных люков, состояние кромок проема ревизионных люков, установка заземляющего зажима | ГОСТ 32949-2014 п.4.1.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.11** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/29.061 | Соответствие запаса на осадку брусчатых и бревенчатых стен требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.6.19 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.12** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/29.061, 25.11/29.121 | Прочность и жесткость металлических и композитных опор | ГОСТ 32949-2014 п.4.1.1, п.4.3.4, Приложение В | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.12** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/11.116 | Наличие маркировки бревен и брусьев в венцах рубленных стен | СП 1.03.10-2023 п.6.20 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.13* ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.2.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.14* ТР |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.2.3 |  |  |
| 3.14** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали несущих конструкций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.6.12 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.15* ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.2.6 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.15** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/29.061 | Перепады по высоте между стеновыми панелями | СП 1.03.10-2023 п.6.21 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.16** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121, 25.11/32.115 | Качество арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 п.7¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.2.7 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.16** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/29.061 | Плотность соединений и наличие зазоров в стыках элементов конструкций | СП 1.03.10-2023 п.6.6 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.17* ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 22.23/29.040 | Водопоглощение композитных опор | ГОСТ 32949-2014 п.4.3.5; ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008)¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.17** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/11.116 | Наличие щелей в стыках торцов сопрягаемых конструкций | СП 1.03.10-2023 п.6.6 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.18* ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 22.23/29.121 | Прочность на изгиб композитных опор | ГОСТ 32949-2014 п.4.3.6; ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010)¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.18** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.6.22 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.19* ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 22.23/29.121 | Прочность на растяжение композитных опор | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.3.6 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.20** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/29.061 | Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.6.23 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 3.21** |  |  | Соответствие зазора между смежными плитами покрытий и перекрытий требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.6.24 |  |  |
| 3.22** |  | 43.29/11.116 | Соответствие законопачивания пазов и заделки швов в стенах, плитах покрытий и перекрытий требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.6.25 |  |  |
| 3.23** |  |  | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.6.26 |  |  |
| 3.24** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки | СП 1.03.10-2023 п.6.27 |  |  |
| 3.25** |  |  | Наличие трещин в древесине смонтированных конструкций | СП 1.03.10-2023 п.6.28 |  |  |
| 3.26** |  | 43.29/29.061 | Размеры отверстий под крепежные детали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.6.1 |  |  |
| 3.27** |  |  | Отклонение расстояний между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях | СП 1.03.10-2023 п.6.3 |  |  |
| 3.28** |  |  | Отклонение расстояний между центрами болтов, шпилек, нагелей, шпонок в соединениях элементов конструкций относительно проектных значений | СП 1.03.10-2023 п.6.2 |  |  |
| 3.29** |  |  | Глубина и перпендикулярность забивки гвоздей в древесину | СП 1.03.10-2023 п.6.4 |  |  |
| 3.30** |  | 43.29/11.116 | Расположение металлических зубчатых пластин (коннекторов) в узлах элементов конструкций | СП 1.03.10-2023 п.6.5 |  |  |
| 3.31** |  | 43.29/29.061 | Отклонение глубины врубок от проектного значения | СП 1.03.10-2023 п.6.7 |  |  |
| 3.32** |  |  | Значение строительного подъема ферм | СП 1.03.10-2023 п.6.8 |  |  |
| 3.33** |  |  | Отклонение расстояний между осями конструкций | СП 1.03.10-2023 п.6.9 |  |  |
| 3.34** |  | 43.29/11.116 | Разнонаправленность укладки комлей бревен в смежных венцах рубленых стен | СП 1.03.10-2023 п.6.15 |  |  |
| 3.35** |  |  | Соответствие крепления нагелями (шипами) бревен и брусьев в смежных венцах срубов | СП 1.03.10-2023 п.6.16 |  |  |
| 3.36** |  |  | Наличие антисептирования нижних (окладных) венцов срубов | СП 1.03.10-2023 п.6.17 |  |  |
| 3.37** |  | 43.29/29.061 | Отклонение нижних граней балок перекрытий от горизонтали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.6.10 |  |  |
| 3.38** |  | 43.29/11.116 | Наличие изоляции в местах контакта элементов конструкций с металлом, каменной кладкой, бетоном и другими материалами с более высокой теплопроводностью | СП 1.03.10-2023 п.6.13 |  |  |
| 4.1** ТР | Дорожные тумбы. | 23.61/29.061, 25.11/29.061, 22.23/29.061 | Геометрические размеры и их отклонения | ГОСТ 32760-2014 п.6 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 4.1** | Монтаж каменных и армокаменных конструкций. Возведение каменных и армокаменных конструкций | 41.00/29.061 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 4.2** ТР | Дорожные тумбы. | 25.11/29.121, 25.11/32.089 | Наличие и качество оцинкованного покрытия элементов крепления тумб | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.5.4 метод 7В.2¹; ГОСТ 9.307-2021¹; СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6, п.5.5.7, п.6.3.4, п.6.3.5¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 4.2** | Монтаж каменных и армокаменных конструкций. Возведение каменных и армокаменных конструкций | 41.00/29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 4.3** ТР | Дорожные тумбы. | 23.61/11.116, 25.11/11.116, 22.23/11.116 | Соответствие маркировки и комплектности | ГОСТ 32760-2014 п.10.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 4.3** | Монтаж каменных и армокаменных конструкций. Возведение каменных и армокаменных конструкций | 41.00/29.061 | Соответствие закрепления в кладке сборных железобетонных и стальных конструкций (анкеровки, бетонирования, отметок опирания, гибких связей и глубины опирания) проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 4.4** ТР | Дорожные тумбы. | 23.61/11.116, 25.11/11.116, 22.23/11.116 | Надежность крепления внешних компонентов тумб, в т.ч. соответствие размеров основания и корпуса тумбы | ГОСТ 32760-2014 п.10.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 4.4** | Монтаж каменных и армокаменных конструкций. Возведение каменных и армокаменных конструкций | 41.00/29.061 | Отклонение рядов кладки от горизонтали и соответствие отметок верха кладки проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.5 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 4.5** |  |  | Соответствие установки закладных деталей, металлических связей, арматурных изделий и их антикоррозионной защиты проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.6 |  |  |
| 4.6** |  |  | Отклонение толщины конструкций от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.7 |  |  |
| 4.7** |  |  | Отклонение ширины простенков от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.8 |  |  |
| 4.8** |  |  | Отклонение ширины проемов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.9 |  |  |
| 4.10** |  |  | Отклонение граней и углов кладки от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.10 |  |  |
| 4.11** |  |  | Неровности на вертикальной поверхности кладки | СП 1.03.13-2024 п.5.12 |  |  |
| 4.13** |  |  | Отклонение ширины швов кладки от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.15 |  |  |
| 4.14** |  | 41.00/11.116 | Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.17 |  |  |
| 4.15** |  |  | Соответствие армирования кладки и каменных перемычек, крепления кладки проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.18 |  |  |
| 4.16** |  |  | Соответствие устройства деформационных швов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.19 |  |  |
| 4.17** |  | 41.00/29.061 | Отклонение размеров сечения вентиляционных каналов от проектной документации и требований ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.22 |  |  |
| 4.18** |  | 41.00/11.116 | Соответствие перевязки швов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.13-2024 п.5.14 |  |  |
| 4.19** |  | 41.00/29.061 | Отклонение центра оконных проемов, расположенных на одной вертикальной оси | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.11 |  |  |
| 4.20** |  | 41.00/11.116 | Соответствие качества возведения арок и перемычек проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.13-2024 п.5.13 |  |  |
| 4.21** |  | 41.00/29.061 | Толщина швов кладки | СП 1.03.13-2024 п.5.16 |  |  |
| 4.22** |  |  | Соответствие выполнения технологических разрывов кладки требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.20 |  |  |
| 4.23** |  |  | Соответствие предельной высоты возведения свободно стоящих каменных стен (без укладки перекрытий или покрытий) требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.21 |  |  |
| 4.24** |  |  | Соответствие возведения кирпичных стен облегченной конструкции проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.23 |  |  |
| 4.25** |  |  | Размеры камней при кладке забутовочных рядов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.24 |  |  |
| 4.26** |  | 41.00/11.116 | Соответствие возведения каменных и армокаменных конструкций при отрицательных температурах, в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.13-2024 п.5.25 |  |  |
| 5.1** ТР | Трубы дорожные водопропускные. Изделия железобетонные для водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог | 23.61/29.061, 25.11/29.061, 22.23/29.061 | Геометрические параметры и предельно допустимые отклонения труб и их элементов | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А 16, Приложение Б; СТБ 2061-2010 п.6.8¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 5.1.1** | Монтаж легких ограждающих конструкций. Монтаж гипсобетонных перегородок. | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | СП 1.03.10-2023 п.7.2.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 5.1.2** |  | 43.29/11.116 | Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.7.2.5 |  |  |
| 5.1.3** |  |  | Соответствие заполнения швов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.10-2023 п.7.2.6 |  |  |
| 5.1.4** |  | 43.29/29.061 | Размеры швов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.2.7 |  |  |
| 5.1.5** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид перегородок | СП 1.03.10-2023 п.7.2.8 |  |  |
| 5.1.6** |  |  | Состояние поверхности основания и примыкающих поверхностей | СП 1.03.10-2023 п.7.2.1 |  |  |
| 5.1.7** |  |  | Наличие маяков в местах установки перегородок | СП 1.03.10-2023 п.7.2.2 |  |  |
| 5.1.8** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения осей перегородок в нижнем сечении с рисками разбивочных осей | СП 1.03.10-2023 п.7.2.3 |  |  |
| 5.2** ТР | Трубы дорожные водопропускные. Изделия железобетонные для водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог | 23.61/11.116, 23.61/32.115 | Качество поверхности, ширина раскрытия трещин, внешний вид | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А 16; СТБ 2061-2010 п.6.8¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 5.2.1** | Монтаж легких ограждающих конструкций. Монтаж каркасно-обшивных перегородок | 43.29/29.061 | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек | СП 1.03.10-2023 п.7.3.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 5.2.2** |  |  | Минимальный нахлест листа обшивки на стойку | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.3.2 |  |  |
| 5.2.3** |  |  | Отклонение расстояния между деталями крепления направляющих каркаса к несущим конструкциям | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.3.4 |  |  |
| 5.2.4** |  |  | Зазор между звукоизоляционными плитами, а также между ними и элементами каркаса | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.3.5 |  |  |
| 5.2.5** |  |  | Отклонение размера шва между листами обшивки | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.3.6 |  |  |
| 5.2.6** |  |  | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.3.7 |  |  |
| 5.2.7** |  |  | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва | СП 1.03.10-2023 п.7.3.8 |  |  |
| 5.2.8** |  | 43.29/11.116 | Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.7.3.9 |  |  |
| 5.2.9** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | СП 1.03.10-2023 п.7.3.10 |  |  |
| 5.2.10** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки | СП 1.03.10-2023 п.7.3.11 |  |  |
| 5.2.11** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности | СП 1.03.10-2023 п.7.3.12 |  |  |
| 5.2.12** |  | 43.29/29.061 | Отклонение направляющих каркаса от разбивочных осей | СП 1.03.10-2023 п.7.3.1 |  |  |
| 5.3** ТР | Трубы дорожные водопропускные. Изделия железобетонные для водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог | 23.61/29.061, 23.61/32.089 | Размеры и положение арматурных каркасов, а также толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93; ГОСТ 32871-2014 Приложение А 14; СТБ 2061-2010 п.6.6¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 5.3.1** | Монтаж легких ограждающих конструкций. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | 43.29/11.116 | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем требованиям проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.4.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 5.3.2** |  | 43.29/29.061 | Отклонение размеров карт по длине, ширине и диагоналям | ГОСТ 26433.1-89; СП 1.03.10-2023 п.7.4.2 |  |  |
| 5.3.3** |  | 43.29/11.116 | Состояние поверхности основания, на которое устанавливают панель, карту | СП 1.03.10-2023 п.7.4.3 |  |  |
| 5.3.4** |  |  | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании | СП 1.03.10-2023 п.7.4.4 |  |  |
| 5.3.5** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости панелей (карт), листов | СП 1.03.10-2023 п.7.4.5 |  |  |
| 5.3.6** |  |  | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей (карт), листов | СП 1.03.10-2023 п.7.4.6 |  |  |
| 5.3.7** |  |  | Разность отметок концов установленных панелей (карт), листов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.4.7 |  |  |
| 5.3.8** |  |  | Соответствие крепления панелей (карт), листов и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) требованиям проектной документации и ТНПА | СП 1.03.10-2023 п.7.4.8 |  |  |
| 5.3.9** |  | 43.29/11.116 | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.7.4.9 |  |  |
| 5.3.10** |  |  | Соответствие герметизации панелей, нащельников и крепежных деталей требованиям проектной документации и ТНПА | СП 1.03.10-2023 п.7.4.10 |  |  |
| 5.4** ТР | Трубы дорожные водопропускные. Изделия железобетонные для водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог | 23.61/29.061 | Отсутствие отслоений защитного слоя бетона | ГОСТ 32871-2014 Приложение А 15; СТБ 2061-2010 п.6.7¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 5.5** ТР |  | 25.11/29.121, 25.11/32.089, 25.11/32.115, 23.61/29.121, 23.61/32.089, 23.61/32.115 | Внешний вид, качество и толщина антикоррозионных покрытий труб, их элементов, открытых стальных поверхностей, закладных изделий и выпусков арматуры | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.5.4 метод 7В.2¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение Б.1.5, Б.1.9; ГОСТ 9.307-2021¹; ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3¹; ГОСТ 9.916-2023 п.5¹; ГОСТ 9.916-2023 п.9.2.1, п.9.2.4-п.9.2.12, п.9.3, п.9.4¹; СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6, п.5.5.7, п.6.3.4, п.6.3.5¹ |  |  |
| 5.6** ТР |  | 23.61/32.115 | Наличие и правильность нанесения маркировки | ГОСТ 32871-2014 Приложение А; СТБ 2061-2010 п.6.9¹ |  |  |
| 5.7* ТР |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А.10; СТБ 2061-2010 п.6.2¹ |  |  |
| 5.8* ТР |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А.11; СТБ 2061-2010 п.6.3¹ |  |  |
| 5.9* ТР |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А.12; СТБ 2061-2010 п.6.4¹ |  |  |
| 6.1** ТР | Камни натуральные и искусственные бортовые Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/29.061, 23.61/32.089 | Размеры и положение арматурных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93; ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; СТБ 1097-2012 п.7.7¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 6.1.1** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий | 41.00/29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей блоков стен | СП 1.03.09-2023 п.5.1.5 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 6.1.2** |  |  | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.1.7 |  |  |
| 6.1.3** |  |  | Отклонение толщины шва | СП 1.03.09-2023 п.5.1.6 |  |  |
| 6.1.4** |  |  | Перепад между смежными блоками | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.1.8 |  |  |
| 6.2** ТР | Камни натуральные и искусственные бортовые Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/29.061 | Форма, размеры и их отклонения от номинальных требований, отклонения от прямолинейности и перпендикулярности поверхности камней | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 32962-2014 п.7; СТБ 1097-2012 п.7.8¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 6.2.1** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости | 41.00/29.061 | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажного здания | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.2.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 6.2.2** |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажного здания с рисками разбивочных осей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.2.4 |  |  |
| 6.2.3** |  |  | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.2.6 |  |  |
| 6.3** ТР | Камни натуральные и искусственные бортовые Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/11.116, 23.61/32.115 | Внешний вид и качество поверхности, ширина раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 32962-2014 п.8; СТБ 1097-2012 п.7.8¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 6.3.1** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит | 41.00/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов с установочными рисками | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.3.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 6.3.2** |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опоре | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.3.3 |  |  |
| 6.3.3** |  |  | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве | СП 1.03.09-2023 п.5.3.7 |  |  |
| 6.4** ТР | Камни натуральные и искусственные бортовые Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/32.115 | Наличие и правильность нанесения маркировки | СТБ 1097-2012 п.7.11¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 6.4.1** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. Монтаж панелей стен | 41.00/29.061 | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей | СП 1.03.09-2023 п.5.4.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 6.4.2** |  |  | Разность отметок верха панелей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.4.4 |  |  |
| 6.5** ТР | Камни натуральные и искусственные бортовые Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/32.115 | Однотонность цвета | СТБ 1097-2012 п.7.10¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 6.5.1** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок | 41.00/29.061 | Отклонение по высоте порога дверного проема объемного блока шахты лифта относительно посадочной площадки | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.6.5 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 6.5.2** |  |  | Отклонение от вертикали стен шахты лифта, плоскостей объемных элементов конструкций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.6.7, п.5.6.4 |  |  |
| 6.5.3** |  |  | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.6.8 |  |  |
| 6.5.4** |  |  | Отклонение отметки верха лестничной площадки от проектного значения | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.6.9 |  |  |
| 6.5.5** |  |  | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестничных маршей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.6.10 |  |  |
| 6.5.6** |  |  | Глубина опирания лестничных площадок в направлении перекрываемого пролета | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.6.11 |  |  |
| 6.5.7** |  |  | Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания лестничных маршей и площадок) в направлении перекрываемого пролета | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.6.12 |  |  |
| 6.5.8** |  |  | Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок | СП 1.03.09-2023 п.5.6.13 |  |  |
| 6.6* ТР | Камни натуральные и искусственные бортовые Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 32962-2014 п.9; СТБ 1097-2012 п.7.2¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 6.7* ТР |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.3-2020¹; ГОСТ 32962-2014 п.10; СТБ 1097-2012 п.7.4¹ |  |  |
| 6.8* ТР |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 32962-2014 п.11; СТБ 1097-2012 п.7.3¹ |  |  |
| 6.9** ТР |  | 23.61/11.116, 23.61/29.061, 23.61/29.121, 23.61/32.115 | Качество арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 п.7¹; СТБ 1097-2012 п.7.6¹; СТБ 2174-2011 п.7.¹ |  |  |
| 7.1** ТР | Плиты дорожные железобетонные Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/29.061 | Размеры, геометрические параметры конфигурации плит и их фактические отклонения | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 33147-2014 п.6; СТБ 1071-2007 п.6.10¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 7.1.1** | Монтаж стальных конструкций. Укрупнительная сборка элементов конструкций | 43.29/29.061 | Отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций | ГОСТ 26433.1-89; СП 1.03.10-2023 п.5.2.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 7.2** ТР | Плиты дорожные железобетонные Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/11.116, 23.61/29.061, 23.61/32.115 | Внешний вид и качество поверхности | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 33147-2014 п.7.-п.8; СТБ 1071-2007 п.6.10, п.6.15¹; СТБ 1566-2005 п.8¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 7.2.1** | Монтаж стальных конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. | 43.29/29.061 | Глубина вхождения резьбы болта в собранный пакет в соединениях | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.3.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 7.2.2** |  |  | Плотность стяжки собранного пакета | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.3.5 |  |  |
| 7.2.3** |  |  | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета | СП 1.03.10-2023 п.5.3.4 |  |  |
| 7.2.4** |  | 43.29/11.116 | Состояние поверхностей деталей перед сборкой | СП 1.03.10-2023 п.5.3.1 |  |  |
| 7.2.5** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения отверстий монтажных соединений и фиксация деталей от смещения | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.3.2 |  |  |
| 7.3** ТР | Плиты дорожные железобетонные Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/29.061, 23.61/32.089 | Положение, форма и соответствие рабочим чертежам арматуры и арматурных изделий, толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры и значение его действительного отклонения | ГОСТ 22904-93; ГОСТ 33147-2014 п.14.2; СТБ 1071-2007 п.6.9¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 7.3.1** | Монтаж стальных конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | 43.29/29.119 | Натяжение болтов | СП 1.03.10-2023 п.5.4.5 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 7.3.2** |  |  | Плотность соединений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.4.6 |  |  |
| 7.3.3** |  | 43.29/11.116 | Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.5.4.7 |  |  |
| 7.3.4** |  |  | Наличие на болтовом соединении клейма | СП 1.03.10-2023 п.5.4.4 |  |  |
| 7.3.5** |  | 43.29/29.061 | Перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей | СП 1.03.10-2023 п.5.4.2 |  |  |
| 7.3.6** |  |  | Отклонение от совмещения отверстий соединений и фиксация деталей от смещения | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.4.3 |  |  |
| 7.3.7** |  | 43.29/11.116 | Состояние поверхностей деталей перед сборкой | СП 1.03.10-2023 п.5.4.1 |  |  |
| 7.4** ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/32.115 | Маркировка | ГОСТ 33148-2014 п.5.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 7.4.1** | Монтаж стальных конструкций. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах | 43.29/29.061 | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.5.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 7.4.2** |  |  | Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.5.2 |  |  |
| 7.5** ТР | Плиты дорожные железобетонные Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/32.115 | Ширина раскрытия трещин | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 33147-2014 п.7.5; СТБ 1071-2007 п.6.2¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 7.5.1** | Монтаж стальных конструкций. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах | 43.29/29.061 | Плотность соединяемых элементов конструкций | СП 1.03.10-2023 п.5.5.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 7.6** ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.061 | Размеры швов сварных соединений и их внешний вид | ГОСТ 3242-79¹; ГОСТ 33148-2014 п.5.2.7.5 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 7.6.1** | Монтаж стальных конструкций. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Колонны и опоры | 41.00/29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 7.6.2** |  |  | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п. 5.7.3 |  |  |
| 7.6.3** |  |  | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении | СП 1.03.10-2023 п.5.7.4 |  |  |
| 7.6.4** |  |  | Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.5 |  |  |
| 7.6.5** |  |  | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн | СП 1.03.10-2023 п.5.7.7 |  |  |
| 7.6.7** |  |  | Соответствие нанесения разбивочных осей и рисок требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.5.7.1 |  |  |
| 7.6.8** |  |  | Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связи по колоннам | СП 1.03.10-2023 п.5.7.6 |  |  |
| 7.7* ТР | Плиты дорожные железобетонные Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 33147-2014 п.10; СТБ 1071-2007 п.6.3¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 7.7.1** | Монтаж стальных конструкций. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Фермы, ригели, балки и прогоны | 41.00/29.061 | Отклонение отметок опорных узлов ферм, ригелей, балок и прогонов от требований проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.8 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 7.7.2** |  |  | Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы | СП 1.03.10-2023 п.5.7.9 |  |  |
| 7.7.3** |  |  | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления | СП 1.03.10-2023 п.5.7.11 |  |  |
| 7.7.4** |  |  | Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане) | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.12 |  |  |
| 7.7.5** |  |  | Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.13 |  |  |
| 7.7.6** |  |  | Расстояние между прогонами | СП 1.03.10-2023 п.5.7.14 |  |  |
| 7.7.7** |  |  | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля | СП 1.03.10-2023 п.5.7.15 |  |  |
| 7.7.9** |  |  | Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы, балки и ригеля | СП 1.03.10-2023 п.5.7.10 |  |  |
| 7.8* ТР | Плиты дорожные железобетонные Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.3-2020¹; ГОСТ 33147-2014 п.11; СТБ 1071-2007 п.6.5¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 7.8.1** | Монтаж стальных конструкций. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Подкрановые балки | 41.00/29.061 | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.16 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 7.8.2** |  |  | Отклонение опорного ребра балки от оси колонны | СП 1.03.10-2023 п.5.7.17 |  |  |
| 7.9* ТР | Плиты дорожные железобетонные Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018¹; ГОСТ 33147-2014 п.11; СТБ 1071-2007 п.6.6¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 7.9.1** | Монтаж стальных конструкций. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Крановые пути мостовых кранов. | 41.00/29.061 | Расстояние между осями рельсов одного пролета для мостовых кранов | СП 1.03.10-2023 п.5.7.18 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 7.9.2** |  |  | Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки для мостовых кранов | СП 1.03.10-2023 п.5.7.19 |  |  |
| 7.9.3** |  |  | Отклонение оси рельса от прямолинейности для мостовых кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.20 |  |  |
| 7.9.4** |  |  | Разность отметок головок рельсов для мостовых кранов в одном поперечном разрезе пролета здания: на опорах, в пролете | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.21 |  |  |
| 7.9.5** |  |  | Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах для мостовых кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.22 |  |  |
| 7.9.6** |  |  | Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте для мостовых кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.23 |  |  |
| 7.9.7** |  |  | Зазор в стыках рельсов для мостовых кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.24 |  |  |
| 7.10* ТР | Плиты дорожные железобетонные Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 33147-2014 п.12; СТБ 1071-2007 п.6.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 7.10.1** | Монтаж стальных конструкций. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Крановые пути подвесных кранов. | 41.00/29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении двух- и многоопорных подвесных кранов: на опорах, в пролете | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.26 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 7.10.2** |  |  | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в пролетах в одном поперечном сечении двух- и многоопорных подвесных кранов со стыковыми замками на опорах и в пролете | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.27 |  |  |
| 7.10.4** |  |  | Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути для подвесных кранов | СП 1.03.10-2023 п.5.7.28 |  |  |
| 7.11** ТР | Плиты дорожные железобетонные Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/11.116, 23.61/29.061, 23.61/29.121, 23.61/32.115 | Качество арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 п.7¹; ГОСТ 33147-2014 п.14.1; СТБ 1071-2007 п.6.8¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 7.11.1** | Монтаж стальных конструкций. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий . Профилированный настил. | 41.00/29.061 | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.29 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 7.11.2** |  |  | Отклонение положения центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок | СП 1.03.10-2023 п.5.7.30 |  |  |
| 7.12** ТР | Плиты дорожные железобетонные Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/32.115 | Однотонность цвета | СТБ 1071-2007 п.6.14¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 7.12.1** | Монтаж стальных конструкций. Монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий | 41.00/29.061 | Отклонение отметок опорной поверхности колонн от проектной отметки и разность отметок опорных поверхностей соседних колонн | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.8.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 7.12.2** |  |  | Отклонение осей колонн в нижнем сечении от разбивочных осей при опирании на фундамент | СП 1.03.10-2023 п.5.8.2 |  |  |
| 7.12.3** |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей | СП 1.03.10-2023 п.5.8.3 |  |  |
| 7.12.4** |  |  | Разность отметок верха колонн каждого яруса | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.8.4 |  |  |
| 7.12.5** |  |  | Отклонение оси ригеля, балки от оси колонн | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.8.5 |  |  |
| 7.12.6** |  |  | Отклонение расстояния между осями ригеля и балок в середине пролета | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.8.6 |  |  |
| 7.12.7** |  |  | Разность отметок верха смежных ригелей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.8.7 |  |  |
| 7.12.8** |  |  | Разность отметок верха ригеля по его концам | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.8.8 |  |  |
| 7.12.9** |  |  | Отклонение зазора между фрезерованными поверхностями в стыке колонн | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.8.9 |  |  |
| 7.13* ТР | Плиты дорожные железобетонные Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/29.040 | Плотность бетона | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.1-2020¹; СТБ 1071-2007 п.6.16¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 8.1** ТР | Лотки дорожные водоотводные. | 23.61/29.061 | Основные параметры формы, геометрические размеры и их предельные отклонения | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 32956-2014 п.7 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 8.1.1** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. Лакокрасочные покрытия, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия, комбинированные покрытия | 43.29/29.061, 43.29/32.089 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | СТБ 1684-2006 п.6.4; СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6 метод 7В.2, п.5.5.7 метод 7С, п.6.3.4 метод 13А, п.6.3.5 метод 13В | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 8.1.2** |  | 43.29/11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | СТБ 1684-2006 п.6.5 |  |  |
| 8.1.3** |  | 43.29/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала в стыках | СТБ 1684-2006 п.6.8 |  |  |
| 8.1.4** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.6.9 |  |  |
| 8.1.5** |  | 43.29/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ГОСТ 15140-78; СТБ 1684-2006 п.6.11 |  |  |
| 8.2** ТР | Лотки дорожные водоотводные. | 23.61/11.116, 23.61/32.115 | Внешний вид и качество поверхности изделий, ширина раскрытия трещин | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 32956-2014 п.8 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 8.2.1** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. Покрытия гуммировочные | 43.29/11.116 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | СТБ 1684-2006 п.7.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 8.2.2** |  | 43.29/29.061 | Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | СТБ 1684-2006 п.7.4 |  |  |
| 8.2.3** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.7.6 |  |  |
| 8.2.4** |  |  | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) | СТБ 1684-2006 п.7.8 |  |  |
| 8.2.5** |  | 43.29/29.121 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью | СТБ 1684-2006 п.7.9 |  |  |
| 8.3** ТР | Лотки дорожные водоотводные. | 23.61/29.061, 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона над рабочей стальной арматурой, положение арматуры в изделиях | ГОСТ 22904-93; ГОСТ 32956-2014 п.17.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 8.3.1** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. Металлизационные и комбинированные покрытия | 43.29/29.061 | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия | ГОСТ 9.304-87; СТБ 1684-2006 п.8.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 8.3.2** |  |  | Внешний вид покрытия | ГОСТ 9.304-87; СТБ 1684-2006 п.8.4 |  |  |
| 8.3.3** |  | 43.29/11.116 | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью | ГОСТ 9.304-87; СТБ 1684-2006 п.8.5 |  |  |
| 8.4** ТР | Лотки дорожные водоотводные. | 23.61/32.115 | Маркировка | ГОСТ 32955-2014 п.5.5 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 8.4.1** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. Оклеечные покрытия | 43.29/29.061 | Толщина слоев оклеенного материала в покрытии и швах | СТБ 1684-2006 п.10.11 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 8.4.2** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.10.12 |  |  |
| 8.4.3** |  | 43.29/29.121 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью | СТБ 1684-2006 п.10.14 |  |  |
| 8.5** ТР | Лотки дорожные водоотводные. | 23.61/32.115 | Форма, качество, наличие, соответствие проектной документации арматурных и закладных изделий, усиливающих насадок и их положения | ГОСТ 3242-79¹; ГОСТ 32956-2014 п.17.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 8.5.1** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. Облицовочные и футеровочные покрытия | 43.29/29.121 | Адгезия замазок при футеровке | СТБ 1684-2006 п.11.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 8.5.2** |  | 43.29/11.116 | Количество слоев футеровки (облицовки) | СТБ 1684-2006 п.11.5 |  |  |
| 8.5.3** |  | 43.29/29.061 | Толщина прослойки | СТБ 1684-2006 п.11.6 |  |  |
| 8.5.4** |  |  | Ширина швов | СТБ 1684-2006 п.11.7 |  |  |
| 8.5.5** |  |  | Полнота заполнения и размеры швов | СТБ 1684-2006 п.11.8 |  |  |
| 8.5.6** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.11.12 |  |  |
| 8.5.7** |  |  | Ровность покрытия | СТБ 1684-2006 п.11.13 |  |  |
| 8.5.8** |  | 43.29/29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия | СТБ 1684-2006 п.11.14 |  |  |
| 8.6** ТР | Лотки дорожные водоотводные. | 25.11/29.121, 25.11/32.089, 25.11/32.115 | Наличие, соответствие проектной документации и качество антикоррозионного, защитного покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.5.4 метод 7В.2¹; ГОСТ 9.032-74¹; ГОСТ 9.307-2021¹; ГОСТ 9.407-2015¹; ГОСТ 9.916-2023 п.5¹; ГОСТ 9.916-2023 п.9.2.1, п.9.2.4-п.9.2.12, п.9.3, п.9.4¹; ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3¹; СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6, п.5.5.7, п.6.3.4, п.6.3.5¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 8.7* ТР |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 32956-2014 п.10 |  |  |
| 8.8* ТР |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 32956-2014 п.12 |  |  |
| 8.9* ТР |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018¹; ГОСТ 32956-2014 п.13 |  |  |
| 8.10* ТР |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.3-2020¹; ГОСТ 32956-2014 п.14 |  |  |
| 8.11** ТР |  | 25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121, 25.11/32.115 | Качество арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 п.7¹; ГОСТ 32956-2014 п.17.1 |  |  |
| 9.1** ТР | Дорожные сигнальные столбики | 23.61/29.061 | Размеры, формы поперечного сечения столбиков, геометрия расположения световозвращателей или световозвращающих элементов и их отклонения | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 32844-2014 п.4.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 9.1.1** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных. Сооружение земляного полотна | 43.29/11.116 | Количество проходов уплотняющего механизма по одному следу | СП 1.03.17-2025 п.5.1.5 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 9.1.2** |  | 43.29/29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна (метод динамического зондирования). Степень уплотнения обратной засыпки пазух смотровых колодцев (метод динамического зондирования) | СП 1.03.17-2025 п.5.1.6, п.5.1.7; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 |  |  |
| 9.1.3** |  | 43.29/29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.1.9 |  |  |
| 9.1.4** |  |  | Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.1.10 |  |  |
| 9.2** ТР | Дорожные сигнальные столбики | 23.61/32.115 | Наличие, соответствие содержания маркировки, качество упаковки и комплектность | ГОСТ 32844-2014 п.4.7.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 9.2.1** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных. Устройство слоев основания | 43.29/29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.2.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 9.2.2** |  |  | Ширина слоя основания | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.2.2 |  |  |
| 9.2.3** |  |  | Толщина слоя основания | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.2.3 |  |  |
| 9.2.4** |  |  | Отклонение от поперечных уклонов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.2.4 |  |  |
| 9.2.5** |  | 43.29/29.119 | Степень уплотнения слоя основания (метод динамического зондирования) | СП 1.03.17-2025 п.5.2.6; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 |  |  |
| 9.3* ТР | Дорожные сигнальные столбики | 23.61/26.045 | Устойчивость столбиков к статической нагрузке, сохранность маркировки | ГОСТ 32844-2014 п.4.4, п.4.7; ГОСТ 9.403-2022¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 9.3.1** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных. Установка бортового камня | 43.29/29.061 | Размеры обоймы из бетона | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.3.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 9.3.2** |  |  | Прямолинейность установки бортового камня | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.3.2 |  |  |
| 9.3.3** |  |  | Соответствие высотных отметок бортового камня | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.3.3 |  |  |
| 9.3.4** |  |  | Перепад высот в стыках смежных элементов и качество заделки стыков | СП 1.03.17-2025 п.5.3.4 |  |  |
| 9.4.1** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных. Устройство сборного покрытия из тротуарных плит | 43.29/29.061 | Устройство выравнивающего слоя | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.4.1.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 9.4.2** |  |  | Толщина выравнивающего слоя |  |  |  |
| 9.4.3** |  |  | Ровность выравнивающего слоя (величина просветов между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой) | СП 1.03.17-2025 п.5.4.1.2 |  |  |
| 9.5.1** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных. Укладка плит | 43.29/29.061 | Перепад высот между смежными элементами | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 9.5.2** |  |  | Ширина шва между смежными сборными элементами | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.2 |  |  |
| 9.5.3** |  |  | Ширина шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.3 |  |  |
| 9.5.4** |  |  | Ширина шва для тротуарных плит обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.4 |  |  |
| 9.5.5** |  |  | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой) | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.5 |  |  |
| 9.5.6** |  |  | Искривление линий швов между тротуарными плитами | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.6 |  |  |
| 9.5.7** |  | 43.29/11.116 | Заполнение швов | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.7 |  |  |
| 10.1* ТР | Материалы для дорожной разметки. Материалы для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/42.000 | Подготовка образцов | ГОСТ 32829-2014 п.4.1; ГОСТ 8832-2024¹; СТБ 1520-2023 п.8.1-п.8.8¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 10.1.1** | Устройство изоляционных покрытий. Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | СТБ 1846-2008 п.7.7 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 10.1.2** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п.7.8 |  |  |
| 10.2* ТР | Материалы для дорожной разметки. Материалы для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/11.116 | Время высыхания красок (эмалей) и время отверждения пластичных материалов | ГОСТ 19007-2023¹; ГОСТ 32829-2014 п.4.4; СТБ 1520-2023 п.8.13¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 10.2.1** | Устройство изоляционных покрытий. Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) | 43.29/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | СТБ 1846-2008 п.8.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 10.2.2** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п.8.6 |  |  |
| 10.2.3** |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием | СТБ 1846-2008 п.8.7 |  |  |
| 10.2.4** |  | 43.29/11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) | СТБ 1846-2008 п.8.8 |  |  |
| 10.3* ТР | Материалы для дорожной разметки. Материалы для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.040 | Плотность красок (эмалей) | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)¹; ГОСТ 32829-2014 п.4.6; СТБ 1520-2023 п.8.22¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 10.3.1** | Устройство изоляционных покрытий. Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.29/29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | СТБ 1846-2008 п.9.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 10.3.2** |  |  | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.9.6 |  |  |
| 10.3.3** |  |  | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.9.7 |  |  |
| 10.3.4** |  |  | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.9.8 |  |  |
| 10.3.5** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.9.9 |  |  |
| 10.3.6** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п.9.10 |  |  |
| 10.4* ТР | Материалы для дорожной разметки. Материалы для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.040 | Плотность термопластиков и холодных пластиков для дорожной разметки | ГОСТ 32829-2014 п.4.7; СТБ 1520-2023 п.8.22¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 10.4.1** | Устройство изоляционных покрытий. Устройство гидроизоляции из металлических листов | 43.29/32.115 | Внешний вид сварных швов | СТБ 1133-98; СТБ 1846-2008 п.10.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 10.4.2** |  | 43.29/11.116 | Соответствие заполнения полостей за гидроизоляцией проектной документации | СТБ 1846-2008 п.10.5 |  |  |
| 10.5* ТР | Материалы для дорожной разметки. Материалы для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.049 | Условная вязкость красок (эмалей) | ГОСТ 32829-2014 п.4.8; ГОСТ 8420-2022¹; СТБ 1520-2023 п.8.11¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 10.5.1** | Устройство изоляционных покрытий. Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | 43.29/11.116 | Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА | СТБ 1846-2008 п.11.5 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 10.5.2** |  | 43.29/29.121 | Сцепление листовых материалов с основанием | СТБ 1846-2008 п.11.6 |  |  |
| 10.5.3** |  | 43.29/11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) | СТБ 1846-2008 п.11.9 |  |  |
| 10.5.4** |  |  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п.11.10 |  |  |
| 10.6* ТР | Материалы для дорожной разметки. Материалы для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/11.116 | Степень перетира красок (эмалей) | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000)¹; ГОСТ 32829-2014 п.4.9; СТБ 1520-2023 п.8.16¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 10.6.1** | Устройство изоляционных покрытий. Устройство тепло и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 43.29/29.061 | Величина нахлестки плит тепло и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п.17.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 10.6.2** |  |  | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло и звукоизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.17.10 |  |  |
| 10.6.3** |  |  | Отклонение от вертикальности поверхности тепло и звукоизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.17.11 |  |  |
| 10.6.4** |  |  | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло и звукоизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.17.12 |  |  |
| 10.6.5** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности тепло и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п.17.13 |  |  |
| 10.7* ТР | Материалы для дорожной разметки. Материалы для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022¹; ГОСТ 32829-2014 п.4.10; СТБ 1520-2023 п.8.12¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 10.8* ТР |  | 20.30/29.121 | Адгезия красок (эмалей) к стеклу | ГОСТ 15140-78 п.2¹; ГОСТ 32829-2014 п.4.11; СТБ 1520-2023 п.8.18¹ |  |  |
| 10.9** ТР | Материалы для дорожной разметки. | 20.30/11.116 | Комплектность | ГОСТ 32830-2014 п.5.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 10.10** ТР | Материалы для дорожной разметки. Материалы для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/32.115 | Маркировка | ГОСТ 32830-2014 п.5.3; СТБ 1520-2023 п.8.24¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 10.11** ТР |  | 20.30/11.116 | Упаковка | ГОСТ 32830-2014 п.5.4; СТБ 1520-2023 п.8.24¹ |  |  |
| 10.12* ТР |  | 20.30/29.165 | Эластичность пленки при изгибе. | ГОСТ 6806-2024¹; СТБ 1520-2023 п.8.15¹ |  |  |
| 10.13* ТР | Материалы для дорожной разметки. | 20.30/11.116 | Укрывистость | ГОСТ 8784-75 п.1¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 10.14* ТР | Материалы для дорожной разметки. Материалы для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/26.045 | Стойкость материалов к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 32829-2014 п.4.5; ГОСТ 9.403-2022¹ | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 10.15* ТР |  | 20.30/32.115 | Внешний вид | СТБ 1520-2023 п.8.10¹ |  |  |
| 10.16* ТР |  | 20.30/26.080, 20.30/29.121 | Адгезия термопластиков к асфальтобетону | СТБ 1520-2023 п.8.19 Приложение А¹ |  |  |
| 11.1** ТР | Искусственные неровности сборные | 22.29/29.061, 23.61/29.061, 25.11/29.061 | Геометрические параметры и отклонения от них | ГОСТ 32964-2014 п.6.2.1-п.6.2.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 11.1.1** | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов. Устройство оснований под кровли из рулонных и мастичных материалов | 43.91/11.116 | Наличие и соответствие грунтовки основания (сплошность нанесения, высыхание) проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.5.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 11.1.3** |  | 43.91/29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности основания кровли | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.05-2023 п.5.1 |  |  |
| 11.1.4** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания | СП 1.03.05-2023 п.5.5 |  |  |
| 11.2** ТР | Искусственные неровности сборные | 22.29/29.061, 22.29/32.115, 23.61/29.061, 23.61/32.115, 25.11/29.061, 25.11/32.115 | Наличие сколов и трещин, конструктивное исполнение | ГОСТ 32964-2014 п.4.1.7, п.6.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 11.2.4** | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов. Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель. | 43.91/11.116 | Сплошность устройства пароизоляционного слоя | СП 1.03.05-2023 п.5.13 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 11.2.5** |  | 43.91/29.061 | Толщина стяжки | СП 1.03.05-2023 п.5.11 |  |  |
| 11.2.6** |  | 43.91/11.116 | Соответствие количества слоев кровельного материала проектной документации и требованиям ТНПА. Отклонение ширины склеивания рулонных материалов в местах нахлеста | СП 1.03.05-2023 п.5.6, п.5.8 |  |  |
| 11.2.7** |  |  | Внешний вид водоизоляционного ковра | СП 1.03.05-2023 п.5.9 |  |  |
| 11.2.8** |  |  | Соответствие толщины утеплителя и схемы его раскладки проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.5.14 |  |  |
| 11.2.9** |  | 43.91/29.061 | Перепады на стыках смежных плит теплоизоляционного слоя | СП 1.03.05-2023 п.5.15 |  |  |
| 11.3** ТР | Искусственные неровности сборные | 22.29/29.061, 22.29/32.115, 23.61/29.061, 23.61/32.115, 25.11/29.061, 25.11/32.115 | Наличие трещин и деформации | ГОСТ 32964-2014 п.4.1.8 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 11.3.1** | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов. Устройство узлов и деталей рулонных и мастичных кровель | 43.91/29.061 | Соответствие геометрических параметров и конструкций водоприемных воронок проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.5.17.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 11.3.2** |  | 43.91/11.116 | Соответствие устройства внутреннего и наружного водостоков проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.5.17.1, п.5.17.2, п.5.17.3 |  |  |
| 11.3.3** |  |  | Соответствие конструкции и устройства примыканий кровли к стенам, парапетам, шахтам, стенкам бортов фонарей, в местах пропуска труб и т.п. проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.5.16 |  |  |
| 11.3.4** |  |  | Соответствие устройства температурно-усадочных швов стяжки проектной документации и требованиям ТНПА Соответствие конструкции и качества работ по устройству температурных деформационных швов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.5.12, п.5.18 |  |  |
| 11.4** ТР | Искусственные неровности сборные | 22.29/11.116, 23.61/11.116, 25.11/11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 32964-2014 п.6.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 11.4.1** | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов. Устройство кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов | 43.91/29.061 | Отклонение от заданного уклона кровли | СП 1.03.05-2023 п.7.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 11.4.2** |  |  | Соответствие шага и сечения обрешетки проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.7.2 |  |  |
| 11.4.3** |  | 43.91/11.116 | Соответствие укладки кровельных листов и гидроизоляционных материалов, герметизации стыков проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.7.3 |  |  |
| 11.4.4** |  |  | Соответствие устройства деформационных швов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.7.4 |  |  |
| 11.5.1** | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов. Устройство кровель из мелкоштучных материалов | 43.91/29.061 | Отклонение от заданного уклона кровли. Соответствие устройства несущих конструкций под кровлю (шага и сечения обрешетки, дощатого настила, размера вентилируемого зазора) проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.6.1, п.6.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 11.5.2** |  | 43.91/11.116 | Соответствие укладки теплоизоляционных, пароизоляционных, противоконденсатных, гидроизоляционных материалов, гидроветрозащитных мембран проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.6.3 |  |  |
| 11.5.3** |  |  | Соответствие крепления мелкоштучных материалов к обрешетке проектной документации и требованиям ТНПА. Соответствие крепления элементов водосточной системы проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.6.4, п.6.5 |  |  |
| 11.6.4** | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов. Устройство кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | 43.91/29.061 | Отклонение от заданного уклона кровли | СП 1.03.05-2023 п.8.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 11.6.5** |  |  | Соответствие шага и сечения обрешетки проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.8.2 |  |  |
| 11.6.6** |  | 43.91/11.116 | Соответствие укладки пароизоляции, теплоизоляции, противоконденсатного экрана проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.8.3 |  |  |
| 11.6.7** |  | 43.91/29.061 | Соответствие нахлеста кровельных листов и размещения крепежных элементов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.8.4 |  |  |
| 11.6.8** |  | 43.91/11.116 | Соответствие устройства и качества герметизации фальцевых соединений проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.8.5 |  |  |
| 12.1.1** | Устройство полов. Устройство грунтового основания. | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.06-2023 п.7.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 12.1.2** |  |  | Отклонение от заданного уклона | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 п.7.3 |  |  |
| 12.1.3** |  |  | Соответствие отметок основания проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 п.7.4 |  |  |
| 12.2.1** | Устройство полов. Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки. | 43.33/29.061 | Толщина бетонного подстилающего слоя и стяжки | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 п.8.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 12.2.2** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.06-2023 п.8.4 |  |  |
| 12.2.3** |  |  | Отклонение от заданного уклона | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 п.8.5 |  |  |
| 12.2.4** |  |  | Отклонение от горизонтали | СП 1.03.06-2023 п.8.6 |  |  |
| 12.3.1** | Устройство полов. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков. | 43.33/29.061 | Отметки подстилающего слоя из песка и щебня | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 п.9.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 12.4.1** | Устройство полов. Устройство гидроизоляции | 43.33/29.061 | Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.06-2023 п.10.8 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 12.4.2** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.06-2023 п.10.9 |  |  |
| 12.4.3** |  |  | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 п.10.10 |  |  |
| 12.4.4** |  |  | Отклонение от горизонтали гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.06-2023 п.10.11 |  |  |
| 12.4.5** |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием | СП 1.03.06-2023 п.10.12 |  |  |
| 12.4.6** |  |  | Прочность приклейки к основанию и послойной приклейки рулонных материалов | СП 1.03.06-2023 п.10.13 |  |  |
| 12.4.7** |  | 43.33/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СП 1.03.06-2023 п.10.14 |  |  |
| 12.5.1** | Устройство полов. Устройство тепло-звукоизоляции. | 43.33/29.061 | Толщина теплозвукоизоляционного слоя | СП 1.03.06-2023 п.11.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 12.5.2** |  |  | Отклонение от горизонтали поверхности тепловой изоляции | СП 1.03.06-2023 п.11.7 |  |  |
| 12.5.3** |  |  | Отклонение от заданного уклона поверхности тепловой изоляции | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 п.11.8 |  |  |
| 12.6.1** | Устройство полов. Устройство покрытий. | 43.33/11.116 | Внешний вид покрытия | СП 1.03.06-2023 п.12.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 12.6.2** |  | 43.33/29.061 | Соответствие отметок покрытия пола проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 п.12.2 |  |  |
| 12.6.3** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) покрытия | СП 1.03.06-2023 п.12.3 |  |  |
| 12.6.4** |  |  | Отклонение от заданного уклона и (или) от горизонтали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 п.12.4 |  |  |
| 12.7.1** | Устройство полов. Устройство монолитных покрытий | 43.33/29.061 | Прочность сцепления покрытия с основанием | СП 1.03.06-2023 п.13.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 12.8.1** | Устройство полов. Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе | 43.33/11.116 | Соответствие кирпичных или бетонных столбиков под лаги проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 п.14.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 12.8.2** |  | 43.33/29.061 | Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, размеры зазоров | СП 1.03.06-2023 п.14.2 |  |  |
| 12.8.3** |  |  | Отклонение от горизонтали лаг. Отклонение от прямолинейности (ровность) лаг | СП 1.03.06-2023 п.14.3, п.14.4 |  |  |
| 12.8.4** |  | 43.33/11.116 | Наличие и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок | СП 1.03.06-2023 п.14.5 |  |  |
| 12.8.5** |  |  | Наличие уступа между смежными элементами покрытия | СП 1.03.06-2023 п.14.8 |  |  |
| 12.8.6** |  | 43.33/29.061 | Размер зазора между смежными элементами покрытия | СП 1.03.06-2023 п.14.9 |  |  |
| 12.8.7** |  |  | Размер зазора между плинтусом и покрытием или стеной | СП 1.03.06-2023 п.14.10 |  |  |
| 12.8.8** |  | 43.33/11.116 | Наличие и сплошность огрунтовки нижележащего слоя Глубина пропитки грунтовкой нижележащего слоя | СП 1.03.06-2023 п.15.1, п.15.2 |  |  |
| 12.8.9** |  | 43.33/29.061 | Размер зазоров между кромками полотнищ и плиток | СП 1.03.06-2023 п.15.3 |  |  |
| 12.8.10** |  | 43.33/11.116 | Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.06-2023 п.15.5 |  |  |
| 12.9.1** | Устройство полов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий | 43.33/29.061, 43.33/32.089 | Толщина слоя покрытия | СП 1.03.06-2023 п.16.4; СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6 метод 7В.2, п.5.5.7 метод 7С, п.6.3.4 метод 13А, п.6.3.5 метод 13В | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 12.9.2** |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления с основанием | СП 1.03.06-2023 п.16.5 |  |  |
| 12.10.1** | Устройство полов. Устройство покрытий из плиточных материалов | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности швов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 п.17.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 12.10.2** |  |  | Ширина швов | СП 1.03.06-2023 п.17.4 |  |  |
| 12.10.3** |  | 43.33/11.116 | Соответствие заполнения швов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.06-2023 п.17.5 |  |  |
| 12.10.4** |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления с основанием | СП 1.03.06-2023 п.17.7 |  |  |
| 12.11.1** | Устройство полов. Устройство ксилолитового покрытия. | 43.33/11.116 | Наличие и сплошность антикоррозионного покрытия металлических деталей, арматуры, элементов конструкций и соответствие проектной документации и требованиям ТНПА (при устройстве ксилолитовых покрытий) | СП 1.03.06-2023 п.13.5 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 13.1.1** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений. Устройство котлованов (выемок) | 43.29/29.061 | Соответствие размеров котлована в плане проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.5.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 13.1.2** |  |  | Отклонение отметок дна котлована от проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.5.2 |  |  |
| 13.1.3** |  |  | Соответствие крутизны откоса котлована проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.5.3 |  |  |
| 13.1.4** |  |  | Величина недоборов и переборов грунта в котловане | СП 1.03.14-2024 п.5.5; СТБ 2176-2025 |  |  |
| 13.1.5** |  | 43.29/29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (метод динамического зондирования | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.5.6; СТБ 1377-2003 |  |  |
| 13.3.3** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений. Фундаменты из готовых (сборных) свай | 43.29/29.061 | Отклонение в плане осей свай | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.8.1.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 13.3.4** |  |  | Вертикальность осей свай | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.8.1.3 |  |  |
| 13.3.5** |  |  | Смещение оси оголовка относительно оси сваи | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.8.1.7 |  |  |
| 13.3.6** |  |  | Точность разбивки осей свай | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.8.1.1 |  |  |
| 13.4.1** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений. Фундаменты из набивных свай | 43.29/29.061 | Абсолютная отметка устья скважины | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.8.2.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 13.5.1** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений. Фундаменты из набивных свай с уплотненным основанием | 43.29/29.061 | Абсолютная отметка устья скважины | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.8.3.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 13.6.1** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений. Устройство подпорных стен и наружных стен подвалов | 43.29/29.061 | Соответствие размеров конструкций подпорных стен проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.10.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 13.6.2** |  |  | Размеры подушки и (или) подготовки | СП 1.03.14-2024 п.10.3 |  |  |
| 13.7.1** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений. Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит) | 43.29/29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.7.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 13.7.2** |  |  | Соответствие точности расположения фундаментов в плане проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.7.2 |  |  |
| 13.7.3** |  |  | Соответствие размеров монолитных фундаментов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.7.3 |  |  |
| 13.7.4** |  |  | Соответствие положения технологических отверстий, ниш и фундаментных болтов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.7.4 |  |  |
| 13.7.5** |  | 43.29/29.119 | Соответствие степени уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта обратной засыпки проектной документации | СП 1.03.14-2024 п.7.5; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 |  |  |
| 13.8.1** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений. Устройство ростверка | 43.29/29.061 | Смещение оси ростверка относительно разбивочных осей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.8.4.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 13.8.2** |  |  | Отклонение отметок поверхностей ростверков | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.8.4.2 |  |  |
| 13.8.3** |  |  | Толщина растворного шва между ростверком и оголовком сваи и толщина растворного шва между плитой и оголовком сваи для безростверковых фундаментов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.8.4.3 |  |  |
| 14.1** | Штукатурные работы | 43.29/29.061 | Отклонение оштукатуренной поверхности и углов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.07-2023 п.5.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 14.2** |  |  | Отклонение оштукатуренной поверхности от горизонтали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.07-2023 п.5.5 |  |  |
| 14.3** |  |  | Отклонение оштукатуренной поверхности от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.07-2023 п.5.6 |  |  |
| 14.4** |  |  | Отклонение радиуса криволинейных поверхностей | СП 1.03.07-2023 п.5.7 |  |  |
| 14.5** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид оштукатуренной поверхности | СП 1.03.07-2023 п.5.8 |  |  |
| 14.6** |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления штукатурного покрытия с основанием | ГОСТ 28089-2012; СП 1.03.07-2023 п.5.9 |  |  |
| 15.1** | Облицовочные работы | 43.29/11.116 | Соответствие установки каркаса проектной документации | СП 1.03.07-2023 п.6.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 15.2** |  | 43.29/29.061 | Отклонения элементов каркаса от вертикали, горизонтали и прямолинейности (ровность) | СП 1.03.07-2023 п.6.4 |  |  |
| 15.3** |  |  | Отклонение швов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.07-2023 п.6.5 |  |  |
| 15.4** |  |  | Отклонение швов от горизонтали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.07-2023 п.6.6 |  |  |
| 15.5** |  | 43.29/11.116 | Отклонение ширины швов и заполнение швов | СП 1.03.07-2023 п.6.7 |  |  |
| 15.6** |  |  | Внешний вид облицованной поверхности — перепад между изделиями на стыках и швах | СП 1.03.07-2023 п.6.8 |  |  |
| 15.7** |  | 43.29/29.061 | Отклонение облицованной поверхности от вертикали и прямолинейности (ровность) | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.07-2023 п.6.9 |  |  |
| 15.8** |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием | СП 1.03.07-2023 п.6.10 |  |  |
| 16.1** | Молярные работы | 43.29/11.116 | Внешний вид окрашенной поверхности | СП 1.03.07-2023 п.7.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 17.1** | Обойные работы | 43.29/29.061 | Отклонение стыков полотнищ обоев от вертикали и положение стыков | СП 1.03.07-2023 п.8.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 17.2** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности | СП 1.03.07-2023 п.8.4 |  |  |
| 18.1.1** | Стекольные работы. Установка листового стекла | 43.29/11.116 | Сплошность нанесения слоя замазки (мастики) и полнота заполнения фальцев створок замазкой (мастикой). Внешний вид слоя замазки (мастики) | СП 1.03.07-2023 п.9.2.1, п.9.2.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 18.1.3** |  |  | Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.07-2023 п.9.2.3 |  |  |
| 18.1.4** |  |  | Плотность прилегания стекла к створке | СП 1.03.07-2023 п.9.2.4 |  |  |
| 18.1.5** |  |  | Внешний вид установленного стекла | СП 1.03.07-2023 п.9.2.5 |  |  |
| 18.2.1** | Стекольные работы. Установка стеклоблоков | 43.29/29.061 | Соответствие армирования кладки из стеклоблоков требованиям проектной документации | СП 1.03.07-2023 п.9.3.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 18.2.2** |  |  | Отклонение швов кладки из стеклоблоков от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.07-2023 п.9.3.3 |  |  |
| 18.2.3** |  |  | Отклонение швов кладки из стеклоблоков от горизонтали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.07-2023 п.9.3.4 |  |  |
| 18.2.4** |  |  | Отклонение от толщины швов кладки из стеклоблоков | СП 1.03.07-2023 п.9.3.5 |  |  |
| 18.2.5** |  | 43.29/11.116 | Полнота заполнения швов кладки из стеклоблоков | СП 1.03.07-2023 п.9.3.6 |  |  |
| 18.2.6** |  | 43.29/11.116, 43.29/29.061 | Соответствие крепления кладки из стеклоблоков к стенам и перекрытиям проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.07-2023 п.9.3.7 |  |  |
| 18.2.7** |  | 43.29/29.061 | Отклонение поверхности кладки из стеклоблоков от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.07-2023 п.9.3.8 |  |  |
| 18.2.8** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид кладки из стеклоблоков | СП 1.03.07-2023 п.9.3.9 |  |  |
| 18.4.1** | Стекольные работы. Установка стеклопакетов | 43.29/11.116 | Соответствие установки стеклопакетов проектной документации | СП 1.03.07-2023 п.9.4.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 18.4.3** |  |  | Внешний вид установленных стеклопакетов | СП 1.03.07-2023 п.9.4.3 |  |  |
| 19.1.1** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Приемка подосновы | 43.29/11.116 | Соответствие поверхности подосновы проектной документации | СП 1.03.04-2022 п.6.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 19.1.3** |  | 43.29/29.061 | Соответствие геометрических параметров поверхностей и углов подосновы проектной документации | СП 1.03.04-2022 п.6.2; СП 1.03.07-2023 |  |  |
| 19.1.4** |  |  | Соответствие прямолинейности (ровности) поверхности подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.3 |  |  |
| 19.1.5** |  |  | Перепад между смежными элементами подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.4 |  |  |
| 19.1.6** |  | 43.29/11.116 | Наличие отслаивающихся наружных слоев подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.5 |  |  |
| 19.1.7** |  | 43.29/29.121 | Соответствие адгезии наружных слоев подосновы проектной документации | СП 1.03.04-2022 п.6.6; СП 1.03.07-2023 п.5.9 |  |  |
| 19.1.8** |  |  | Соответствие усилия вырыва анкерных устройств из подосновы проектной документации | СП 1.03.04-2022 п.6.7; СТБ 2068-2025 п.12; СТБ 2079-2010 п.10 |  |  |
| 19.2.1** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Устройство теплоизоляционного слоя | 43.29/29.061 | Соответствие установки цокольных планок и опорных элементов в проектном положении | СП 1.03.04-2022 п.7.1.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 19.2.2** |  |  | Соответствие устройства элементов конструкции теплоизоляционного слоя проектной документации | СП 1.03.04-2022 п.7.1.9 |  |  |
| 19.2.3** |  | 43.29/11.116 | Соответствие приклеивания теплоизоляционных плит (схема и площадь нанесения клея) технологической документации | СП 1.03.04-2022 п.7.1.4 |  |  |
| 19.2.4** |  |  | Наличие и ширина швов (зазоров) между теплоизоляционными плитами (блоками) | СП 1.03.04-2022 п.7.1.5 |  |  |
| 19.2.5** |  | 43.29/29.061 | Наличие и размер перепадов на стыках смежных теплоизоляционных плит | СП 1.03.04-2022 п.7.1.6 |  |  |
| 19.3.1** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Устройство армированного и декоративно-защитного слоя | 43.29/11.116 | Количество слоев армирующей сетки и толщина армированного слоя, качество укладки армирующей сетки, количество и толщина слоев декоративно-защитного покрытия | СП 1.03.04-2022 п.7.2.2, п.7.2.3, п.7.3.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 19.3.2** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровности) поверхности армированного слоя | СП 1.03.04-2022 п.7.2.4 |  |  |
| 19.3.3** |  | 43.29/11.116 | Слошность нанесения грунтовочного и шпатлевочного покрытий, внешний вид ошпатлеванной поверхности, внешний вид защитно-декоративного покрытия системы утепления | СП 1.03.04-2022 п.7.3.3, п.7.3.7; СП 1.03.07-2023 п.5.8, п.6.8 |  |  |
| 19.4.1** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Устройство вентилируемых систем утепления | 43.29/11.116 | Соответствие монтажа опорных элементов (столиков, кронштейнов, планок), установки анкерных устройств проектной документации | СП 1.03.04-2022 п.8.2, п.8.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 19.4.2** |  |  | Устройство теплоизоляционного слоя | СП 1.03.04-2022 п.8.4 |  |  |
| 19.4.4** |  | 43.29/29.061 | Соответствие положения направляющих профилей проектной документации | СП 1.03.04-2022 п.8.6.1 |  |  |
| 19.4.5** |  | 43.29/11.116 | Соответствие крепления направляющих профилей каркаса проектной документации | СП 1.03.04-2022 п.8.6.2 |  |  |
| 19.4.7** |  |  | Соответствие крепления элементов облицовки проектной документации (схемы крепления элементов облицовки, вид и количество крепежных элементов) | СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.1 |  |  |
| 19.4.8** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности (ровности) облицованных поверхностей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.2, п.8.6.1; СП 1.03.07-2023 п.5.4, п.5.6 |  |  |
| 19.4.9** |  |  | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.3; СП 1.03.07-2023 п.6.5, п.6.6 |  |  |
| 19.4.10** |  |  | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.4; СП 1.03.07-2023 п.6.6 |  |  |
| 19.4.11** |  |  | Отклонение швов между элементами облицовки от проектного угла | СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.5 |  |  |
| 19.4.12** |  |  | Ширина швов между элементами облицовки | СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.6 |  |  |
| 19.4.13** |  |  | Геометрические параметры вентилируемой воздушной прослойки | СП 1.03.04-2022 п.8.7 |  |  |
| 19.4.14** |  |  | Перепад между облицовочными панелями на стыках и швах | СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.7 |  |  |
| 19.4.15** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид системы утепления | СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.8 |  |  |
| 20.1.1** | Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации. Выполнение земляных работ | 43.22/29.061 | Отклонения отметок дна траншеи и ее ширины от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.6.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 20.2.1** | Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации. Монтаж трубопроводов | 43.22/11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СП 4.01.07-2024 п.7.4.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 20.2.2** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектному значению | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.7.7 |  |  |
| 20.2.3** |  | 43.22/11.116, 43.22/29.061, 43.22/29.121 | Качество антикоррозионного покрытия трубопроводов, оборудования и стальных конструкций | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 9.032-74; СП 4.01.07-2024 п.9 |  |  |
| 20.2.4** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СП 4.01.07-2024 п.10; СТБ 1846-2008 п.8.6 |  |  |
| 21.1.1** | Монтаж тепловых сетей. Выполнение земляных работ | 43.22/29.061 | Отклонение отметки дна траншеи и ее ширины от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.10-2025 п.6.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 21.2.1** | Монтаж тепловых сетей. Монтаж трубопроводов | 43.22/29.061 | Отклонение от прямолинейности участков дренажных трубопроводов между смежными колодцами | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.10-2025 п.7.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 21.2.2** |  |  | Соответствие диаметров и толщины стенки труб и фасонных деталей проектным значениям | ГОСТ 26433.1-89; СП 4.02.10-2025 п.7.2 |  |  |
| 21.2.3** |  | 43.22/32.115 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов | СП 4.02.10-2025 п.7.5.1; СТБ 1133-98 |  |  |
| 21.2.4** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | СП 4.02.10-2025 п.7.5.4 |  |  |
| 21.2.5** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между опорами трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.10-2025 п.7.6 |  |  |
| 21.2.6** |  | 43.22/11.116 | Соответствие выполнения работ по монтажу трубопроводов тепловых сетей, проложенных в футляре, проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.10-2025 п.14 |  |  |
| 21.2.7** |  |  | Работоспособность технических устройств | СП 4.02.10-2025 п.15 |  |  |
| 22.1** | Фонари зенитные, аэрационные и светоаэрационные | 25.99/32.115 | Качество швов сварных соединений Отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов фонарей | СТБ 1133-98; СТБ 1397-2003 п.6.2; СТБ 1967-2009 п.6.1, п.6.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 22.2** |  | 25.99/29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1397-2003 6.3; СТБ 1967-2009 п.6.3 |  |  |
| 22.3** |  | 25.99/11.116, 25.99/29.061, 25.99/29.121 | Внешний вид покрытия, прочность сцепления (адгезия) | ГОСТ 15140-78 метод 2; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.916-2023 п.5; СТБ 1397-2003 п.6.5; СТБ 1967-2009 п.6.5, п.6.7 |  |  |
| 22.4** |  | 25.99/11.116 | Отсутствие на поверхности изделий механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалины, ржавчины (качество подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие) | ГОСТ 9.402-2004; СТБ 1397-2003 п.6.4; СТБ 1967-2009 п.6.4 |  |  |
| 22.5** |  | 25.99/32.089 | Толщина защитного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3; СТБ 1397-2003 п.6.6; СТБ 1967-2009 п.6.6 |  |  |
| 23.1** | Фермы стропильные стальные для производственных зданий | 25.11/29.061 | Фактические отклонения линейных размеров ферм, отправочных элементов, отклонения формы и расположения поверхностей элементов ферм от проектных | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1396-2003 п.6.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 23.2** |  | 25.11/11.116 | Наличие (отсутствие) трещин в элементах ферм, а также в сварных швах и околошовной зоне | СТБ 1396-2003 п.6.3 |  |  |
| 23.3** |  | 25.11/32.115 | Качество швов сварных соединений и размеров их сечений | ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ 1396-2003 п.6.4 |  |  |
| 23.4** |  | 25.11/11.116 | Качество подготовки поверхности ферм под лакокрасочные покрытия | ГОСТ 9.402-2004; СТБ 1396-2003 п.6.7 |  |  |
| 23.5** |  | 25.11/32.089 | Толщина лакокрасочного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3; СТБ 1396-2003 п.6.8 |  |  |
| 23.6** |  | 25.11/11.116 | Шероховатость торцевой поверхности | ГОСТ 2789-73; СТБ 1396-2003 п.6.5 |  |  |
| 24.1** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1317-2002 п.6.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 24.2** |  | 25.11/11.116 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики | ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.916-2023; СТБ 1317-2002 п.6.5 |  |  |
| 24.3** |  |  | Качество подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие | ГОСТ 9.402-2004; СТБ 1317-2002 п.6.4 |  |  |
| 24.4** |  | 25.11/32.089 | Толщина защитного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3; СТБ 1317-2002 п.6.6 |  |  |
| 24.5** |  | 25.11/32.115 | Качество швов сварных соединений и размеров их сечений | СТБ 1133-98; СТБ 1317-2002 п.6.2 |  |  |
| 24.6** |  | 25.11/11.116 | Наличие механических повреждений, заусенцев, искривлений, острых выступов и кромок на поверхности элементов изделий | СТБ 1317-2002 п.6.8 |  |  |
| 25.1** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/11.116, 25.11/32.089 | Внешний вид и толщина защитного покрытия | ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3; ГОСТ 9.916-2023 п.5; СТБ 1381-2003 п.6.5 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 25.2** |  | 25.11/11.116 | Качество подготовки поверхности ограждений под антикоррозионное покрытие | ГОСТ 9.402-2004; СТБ 1381-2003 п.6.5 |  |  |
| 25.3** |  | 25.11/29.061 | Отклонения геометрических параметров изделий (и их сборочных элементов) | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1381-2003 п.6.4 |  |  |
| 25.4** |  |  | Качество и размеры швов сварных соединений | СТБ 1133-98; СТБ 1381-2003 п.6.3 |  |  |
| 26.1** | Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения и фасонные части к ним. Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения | 22.21/29.061 | Наружный диаметр и внутренний диаметр | ГОСТ 18599-2001 п.8.3.3; СТБ 1293-2001 п.7.2.3; СТБ EN ISO 3126-2011 п.5.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 26.2** |  |  | Толщина стенки | ГОСТ 18599-2001 п.8.3.4; СТБ 1293-2001 п.7.2.4; СТБ EN ISO 3126-2011 п.5.2 |  |  |
| 26.3** |  |  | Овальность труб | ГОСТ 18599-2001 п.8.3.5; СТБ 1293-2001 п.7.2.5; СТБ EN ISO 3126-2011 п.5.4 |  |  |
| 26.4** |  |  | Длина труб | ГОСТ 18599-2001 п.8.3.6; СТБ 1293-2001 п.7.2.6; СТБ EN ISO 3126-2011 п.5.5 |  |  |
| 26.5** |  | 22.21/11.116 | Внешний вид поверхности | ГОСТ 18599-2001 п.8.2; СТБ 1293-2001 п.7.1 |  |  |
| 26.6** |  |  | Маркировка | ГОСТ 18599-2001; СТБ 1293-2001 п.7.1 |  |  |
| 26.7** |  |  | Определение других геометрических параметров фасонных частей, фланцев и втулок | СТБ EN ISO 3126-2011 п.6-п.8 |  |  |
| 26.8** |  | 22.21/29.121 | Механические свойства при растяжении: предел текучести при растяжении, относительное удлинение при пределе текучести, прочность при разрыве и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 18599-2001 п.8.4; ГОСТ ISO 6259-1-2023; ГОСТ ISO 6259-2-2023; ГОСТ ISO 6259-3-2023; СТБ 1293-2001 п.7.3 |  |  |
| 27.1.1** | Трубы полимерные канализационные и фасонные части к ним. Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации | 22.21/11.116 | Внешний вид и маркировка труб и фасонных частей | ГОСТ 22689-2014 п.8.2; СТБ 2244-2012 п.8.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 27.1.2** |  | 22.21/29.061 | Размеры труб и фасонных частей | ГОСТ 22689-2014 п.8.3; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2244-2012 п.8.3; СТБ EN ISO 3126-2011 |  |  |
| 27.1.3** |  | 22.21/26.141 | Герметичность сборных фасонных частей, соединений труб и фасонных частей | ГОСТ 22689-2014 п.8.7, п.8.8 |  |  |
| 27.2.1** | Трубы полимерные канализационные и фасонные части к ним. Трубы, части фасонные к ним и материалы для монтажа трубопроводов из непластифицированного поливинилхлорида | 22.21/11.116 | Внешний вид | СТБ EN 1401-1-2012 п.5.1; СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.5.1; СТБ EN ISO 1452-3-2012 п.5.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 27.2.2** |  | 22.21/29.061 | Геометрические параметры | СТБ EN 1401-1-2012 п.6; СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.6; СТБ EN ISO 1452-3-2012 п.6; СТБ EN ISO 3126-2011 |  |  |
| 27.2.3** |  | 22.21/11.116 | Маркировка | СТБ EN 1401-1-2012 п.12; СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.13; СТБ EN ISO 1452-3-2012 п.13 |  |  |
| 28.1** | Трубы металлополимерные для систем отопления и водоснабжения | 22.21/11.116 | Внешний вид труб и качество маркировки и упаковки | СТБ 1916-2008 п.6.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 28.2** |  | 22.21/29.061 | Наружный диаметр труб | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1916-2008 п.6.2.1, п.6.2.2 |  |  |
| 28.3** |  |  | Толщина стенки | ГОСТ ISO 3126-2023 п.5.2; СТБ 1916-2008 п.6.2.1, п.6.2.3 |  |  |
| 28.4** |  |  | Овальность | СТБ 1916-2008 п.6.2.2 |  |  |
| 28.5** |  |  | Длина труб в отрезках | СТБ 1916-2008 п.6.2.4 |  |  |
| 28.6** |  |  | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 27078-2014 (ISO 2505:2005); СТБ 1916-2008 п.6.3 |  |  |
| 28.7** |  | 22.21/11.116 | Качество клеевого соединения | СТБ 1916-2008 п.6.7 |  |  |
| 29.1** | Трубы стальные | 24.20/11.116, 24.20/29.061 | Качество поверхности, глубина поверхностных дефектов | ГОСТ 10705-80 п.4.3, п.4.4; ГОСТ 10706-76 п.3.1; ГОСТ 10707-80 п.4.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 29.2** |  | 24.20/29.061 | Длина труб, наружный (внутренний) диаметр труб, овальность труб, кривизна труб, толщина стенки труб | ГОСТ 10705-80 п.4.4; ГОСТ 10706-76 п.3.11, п.3.2; ГОСТ 10707-80 п.4.4; ГОСТ 11017-80 п.1.1, п.1.4, табл.1, табл.2; ГОСТ 8696-74 п.4.7 |  |  |
| 29.3** |  | 24.20/32.089 | Толщина цинкового покрытия | ГОСТ 3262-75 п.4.5; ГОСТ 9.301-86; ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 |  |  |
| 29.4** |  | 24.20/29.061 | Разностенность | ГОСТ 10705-80 п.4.4; ГОСТ 10707-80 п.4.4 |  |  |
| 29.5** |  |  | Высота внутреннего грата |  |  |  |
| 29.6** |  |  | Высота заусенцев | ГОСТ 3262-75 п.4.9 |  |  |
| 29.7** |  |  | Смещение кромок | ГОСТ 10705-80 п.4.4; ГОСТ 8696-74 п.4.7 |  |  |
| 29.8** |  |  | Угол скоса фаски (торца). Косина реза | ГОСТ 10705-80 п.4.4; ГОСТ 10706-76 п.3.11; ГОСТ 8696-74 п.4.7 |  |  |
| 29.9** |  |  | Глубина поверхностных дефектов | ГОСТ 10705-80 п.4.4 |  |  |
| 29.10** |  |  | Глубина дефектов в месте зачистки | ГОСТ 10706-76 п.3.11 |  |  |
| 29.11** |  |  | Ширина торцевого кольца | ГОСТ 20295-85 п.4.7 |  |  |
| 29.12** |  |  | Качество резьбы | ГОСТ 11017-80 п.4.6; ГОСТ 3262-75 п.4.6 |  |  |
| 29.13** |  |  | Сплющивание труб | ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) |  |  |
| 29.14** |  | 24.20/29.121 | Испытание сварного соединения на статическое растяжение | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.8 |  |  |
| 29.15** |  |  | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 10705-80 п.4.7; ГОСТ 3262-75 п.4.1; ГОСТ 8731-74 п.3.5; ГОСТ 8733-74 п.3.4 |  |  |
| 29.16** |  |  | Предел текучести |  |  |  |
| 29.17** |  |  | Относительное удлинение |  |  |  |
| 30.1** | Затворы | 25.99/11.116 | Внешний вид, комплектность, правильность нанесения маркировки | ГОСТ 13547-2015 п.8.1; ГОСТ 33257-2015 п.8.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 30.2** |  | 25.99/29.061 | Размеры и отклонения от размеров | ГОСТ 13547-2015 п.8.1; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33257-2015 п.8.3 |  |  |
| 30.3** |  | 25.99/32.089 | Внешний вид и качество антикоррозионного покрытия | ГОСТ 13547-2015 п.8.1; ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3, п.9.2.1, п.9.2.4-п.9.2.12, п.9.3, п.9.4 |  |  |
| 30.4** |  | 25.99/26.141 | Герметичность в затворе, сальниковых уплотнений и мест соединений | ГОСТ 13547-2015 п.8.2; ГОСТ 25136-82; ГОСТ 33257-2015 п.8.6, п.8.7; ГОСТ 33423-2015 п.8.2; ГОСТ 9544-2015 п.4.3-п.4.5 |  |  |
| 30.5** |  | 25.99/29.040 | Масса | ГОСТ 33257-2015 п.8.3 |  |  |
| 30.6** |  | 25.99/26.141 | Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений | ГОСТ 13547-2015 п.8.2; ГОСТ 33257-2015 п.8.5; ГОСТ 33423-2015 п.8.2 |  |  |
| 30.7** |  | 25.99/11.116 | Работоспособность | ГОСТ 33257-2015 п.8.8; ГОСТ 33423-2015 п.8.1 |  |  |
| 30.8** |  | 25.99/29.061 | Качество резьбы | ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) |  |  |
| 31.1** | Клапаны | 25.99/11.116 | Соответствие клапана спецификации и сборочному чертежу. Отсутствие повреждений на наружных и уплотнительных поверхностях | ГОСТ 12893-83 п.7.1а; ГОСТ 31294-2005 п.9.6; ГОСТ 33257-2015 п.8.2; ГОСТ 5761-2005 п.9.5.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 31.2** |  | 25.99/29.061 | Габаритные и присоединительные размеры и их отклонения | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33257-2015 п.8.3.2 |  |  |
| 31.3** |  | 25.99/26.141 | Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений (испытание пробным давлением воды) | ГОСТ 12893-83 п.7.2; ГОСТ 31294-2005 п.9.7, п.9.8; ГОСТ 33257-2015 п.8.5; ГОСТ 5761-2005 п.9.6 |  |  |
| 31.4** |  |  | Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений, герметичность в затворе, сальниковых уплотнений и мест соединений | ГОСТ 12893-83 п.7.4, п.7.7; ГОСТ 31294-2005 п.9.9; ГОСТ 33257-2015 п.8.6, п.8.7; ГОСТ 5761-2005 п.9.7, п.9.9 |  |  |
| 31.5** |  | 25.99/11.116 | Проверка функционирования, работоспособность | ГОСТ 12893-83 п.7.9; ГОСТ 33257-2015 п.8.8; ГОСТ 5761-2005 п.9.8 |  |  |
| 31.6** |  | 25.99/29.040 | Масса | ГОСТ 31294-2005 п.9.14; ГОСТ 33257-2015 п.8.3.4 |  |  |
| 32.1** | Задвижки | 25.99/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 5762-2002 п.8.5 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 32.2** |  | 25.99/29.061 | Размеры и отклонения от размеров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 5762-2002 п.8.5 |  |  |
| 32.3** |  | 25.99/29.040 | Масса задвижки | ГОСТ 5762-2002 п.8.9 |  |  |
| 32.4** |  | 25.99/11.116 | Работоспособность | ГОСТ 5762-2002 п.8.7.4 |  |  |
| 32.5** |  | 25.99/26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов | ГОСТ 5762-2002 п.8.6 |  |  |
| 32.6** |  |  | Герметичность относительно внешней среды затвора, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений | ГОСТ 5762-2002 п.8.7, п.8.8 |  |  |
| 33.1** | Краны | 25.99/11.116 | Внешний вид, качество поверхностей, комплектность, маркировка, отсутствие повреждений на наружных поверхностях | ГОСТ 10944-2019 п.7.1; ГОСТ 11614-2019 п.7.3; ГОСТ 21345-2005 п.8.6.1; ГОСТ 6127-52 п.15, п.21, п.22 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 33.2** |  | 25.99/29.061 | Качество резьбы | ГОСТ 10944-2019 п.7.2; ГОСТ 11614-2019 п.7.2; ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993); ГОСТ 6357-81 |  |  |
| 33.3** |  |  | Геометрические размеры и отклонения от них | ГОСТ 10944-2019 п.7.1; ГОСТ 11614-2019 п.7.1; ГОСТ 21345-2005 п.8.6.2; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 33.4** |  | 25.99/11.116 | Легкость открывания и закрывания | ГОСТ 6127-52 п.16 |  |  |
| 33.5** |  | 25.99/29.061 | Отклонение от расположения противоположных муфтовых концов | ГОСТ 10944-2019 п.7.1; ГОСТ 21345-2005 п.8.3.2 |  |  |
| 33.6** |  |  | Отклонение от расположения отводных муфтовых концов | ГОСТ 10944-2019 п.7.1 |  |  |
| 33.7** |  | 25.99/26.141 | Крутящий момент | ГОСТ 10944-2019 п.7.7 |  |  |
| 33.8** |  | 25.99/32.089 | Внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3 |  |  |
| 33.9** |  | 25.99/29.040 | Масса | ГОСТ 21345-2005 п.8.13 |  |  |
| 33.10** |  | 25.99/26.141 | Герметичность по отношению к внешней среде, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений | ГОСТ 10944-2019 п.7.3- п.7.5; ГОСТ 11614-2019 п.7.4.2; ГОСТ 21345-2005 п.8.9; ГОСТ 6127-52 п.19; ГОСТ 9544-2015 п.4.3-п.4.5 |  |  |
| 33.11** |  | 25.99/11.116 | Технический ресурс (наработка на отказ «открыто-закрыто») | ГОСТ 10944-2019 п.7.8 |  |  |
| 33.12** |  | 25.99/26.141 | Прочность и плотность материала и сварных швов | ГОСТ 21345-2005 п.8.7 |  |  |
| 33.13** |  | 25.99/11.116 | Работоспособность | ГОСТ 21345-2005 п.8.11 |  |  |
| 33.14** |  | 25.99/26.141 | Герметичность затвора | ГОСТ 21345-2005 п.8.9 |  |  |
| 34.1** | Регуляторы | 25.99/29.061 | Геометрические размеры и отклонения от них | ГОСТ 11881-76; ГОСТ 26433.1-89 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 34.2** |  | 25.99/26.141 | Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений | ГОСТ 11881-76 п.4.1 |  |  |
| 34.3** |  |  | Герметичность | ГОСТ 11881-76 п.4.2 |  |  |
| 34.4** |  | 25.99/11.116 | Условная пропускная способность | ГОСТ 11881-76 п.4.3; ГОСТ 12678-80 |  |  |
| 34.5** |  |  | Внешний вид, комплектность, правильность нанесения маркировки | ГОСТ 11881-76 п.5.1-п.5.4 |  |  |
| 34.6** |  | 25.99/29.040 | Масса | ГОСТ 12678-80 |  |  |
| 35.1** | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 25.99/11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 19681-94 п.7.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 35.2** |  | 25.99/29.061 | Размеры деталей и отклонение от размеров (длина, диаметр, толщина стенки), резьба | ГОСТ 19681-94 п.7.2; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 35.3** |  | 25.99/11.116 | Удобство пользования рукояткой | ГОСТ 19681-94 п.7.17 |  |  |
| 35.4** |  |  | Вращение клапана вентильных головок | ГОСТ 19681-94 п.7.19 |  |  |
| 35.5** |  | 25.99/29.061 | Овальность трубок | ГОСТ 19681-94 п.7.22 |  |  |
| 35.6** |  | 25.99/32.089 | Качество покрытия | ГОСТ 19681-94 п.7.24; ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3 |  |  |
| 35.7** |  | 25.99/26.141 | Герметичность арматуры | ГОСТ 19681-94 п.7.4, п.7.5 |  |  |
| 35.8** |  | 25.99/29.121 | Прочность сцепления покрытий | ГОСТ 19681-94 п.7.24; ГОСТ 9.916-2023 п.9.2.1, п.9.2.4-п.9.2.12, п.9.3, п.9.4 |  |  |
| 35.9** |  | 25.99/29.145 | Температура наружной поверхности металлических рукояток в месте захвата | ГОСТ 19681-94 п.7.18 |  |  |
| 36.1** | Арматура санитарно-техническая водосливная | 25.99/11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 23289-2016 п.8.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 36.2** |  | 25.99/29.061 | Размеры деталей и отклонение от размеров (длина, диаметр, толщина стенки), резьба | ГОСТ 23289-2016 п.8.2; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 36.3** |  | 25.99/32.089 | Толщина и качество покрытия | ГОСТ 23289-2016 п.8.3; ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3, п.9.2.1, п.9.2.4-п.9.2.12, п.9.3, п.9.4 |  |  |
| 36.4** |  | 25.99/11.116 | Плотность закрывания пробкой | ГОСТ 23289-2016 п.8.5 |  |  |
| 36.5** |  |  | Прочность крепления цепочки, лески или капроновой нити к пробке | ГОСТ 23289-2016 п.8.6 |  |  |
| 36.6** |  |  | Герметичность сильфонов | ГОСТ 23289-2016 п.8.4 |  |  |
| 37.1** | Приборы отопительные | 25.21/11.116 | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | ГОСТ 31311-2022 п.8.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 37.2** |  | 25.21/29.061 | Габаритные и присоединительные размеры и отклонения от них | ГОСТ 31311-2022 п.8.2 |  |  |
| 37.3** |  | 25.21/26.141 | Прочность и герметичность приборов | ГОСТ 31311-2022 п.8.4-п.8.5 |  |  |
| 37.4** |  |  | Статическая прочность | ГОСТ 31311-2022 п.8.6 |  |  |
| 37.5** |  | 25.21/32.089 | Качество и класс покрытия | ГОСТ 31311-2022 п.8.7; ГОСТ 9.032-74 |  |  |
| 37.6** |  | 25.21/29.061 | Качество и размер резьбы | ГОСТ 31311-2022 п.8.3 |  |  |
| 38.1** | Воздуховоды металлические | 25.99/29.061 | Контроль геометрических параметров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 38.2** |  |  | Отклонение от перпендикулярности торцов прямых участков | ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 38.3** |  | 25.99/32.115 | Контроль качества сварных соединений | СТБ 1133-98 |  |  |
| 38.4** |  | 25.99/32.089 | Качество покрытий | ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3, п.9.2.1, п.9.2.4-п.9.2.12, п.9.3, п.9.4 |  |  |
| 39.1** | Стеклопакеты строительного назначения | 23.19/29.061 | Отклонение геометрических размеров: (высоты (длины), ширины, толщины) | ГОСТ 24866-2014 п.7.2, п.7.3; ГОСТ 32557-2013 р.8, р.9 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 39.2** |  |  | Разность длин диагоналей | ГОСТ 24866-2014 п.7.6; ГОСТ 32557-2013 р.10 |  |  |
| 39.3** |  |  | Отклонение от формы, от плоскостности, от прямолинейности кромок | ГОСТ 24866-2014 п.7.4, п.7.5; ГОСТ 32557-2013 р.11, р.12 |  |  |
| 39.4** |  | 23.19/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 24866-2014 п.7.7 |  |  |
| 39.5** |  | 23.19/29.061 | Общая глубина герметизирующего слоя | ГОСТ 24866-2014 п.7.9; ГОСТ 32557-2013 р.15 |  |  |
| 40.1** | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. | 23.61/29.061 | Геометрические размеры и отклонения от линейных размеров, ширина раскрытия трещин, размеры раковин, околов | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1077-97 п.6.7, п.6.8 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 40.2** |  |  | Отклонение от плоскостности |  |  |  |
| 40.3** |  |  | Отклонение от прямолинейности |  |  |  |
| 40.4** |  |  | Отклонение от перпендикулярности |  |  |  |
| 40.5** |  | 23.61/32.089 | Внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3; СТБ 1077-97 п.6.9 |  |  |
| 40.6** |  | 23.61/11.116 | Наличие скоб и закладных изделий, наличие и правильность нанесения маркировки | СТБ 1077-97 п.6.10 |  |  |
| 41.1** | Изделия железобетонные для ливневой канализации | 23.61/32.089 | Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 22904-93; СТБ 1490-2004 п.6.7 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 41.2** |  | 23.61/29.061 | Геометрические размеры и отклонения от линейных размеров (длина, ширина, толщина) | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1490-2004 п.6.8 |  |  |
| 41.3** |  |  | Отклонение от плоскостности |  |  |  |
| 41.4** |  |  | Отклонение от перпендикулярности |  |  |  |
| 41.5** |  |  | Размеры раковин, наплывов и сколов бетона, ширина раскрытия трещин |  |  |  |
| 41.6** |  | 23.61/32.089 | Внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3; СТБ 1490-2004 п.6.9 |  |  |
| 42.1** | Конструкции стальные строительные | 25.11/29.061 | Геометрические параметры конструкций | ГОСТ 23118-2019 п.7.5, п.7.10; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 42.2** |  | 25.11/11.116 | Контроль качества очистки и обезжиривания поверхности | ГОСТ 23118-2019 п.7.6; ГОСТ 9.402-2004 |  |  |
| 42.3** |  |  | Внешний вид покрытия | ГОСТ 23118-2019 п.7.7; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.916-2023 п.5 |  |  |
| 42.4** |  | 25.11/32.089 | Контроль толщины покрытия | ГОСТ 23118-2019 п.7.8; ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3; СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6 метод 7В.2, п.5.5.7 метод 7С, п.6.3.4 метод 13А, п.6.3.5 метод 13В |  |  |
| 42.5** |  | 25.11/32.115 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений | ГОСТ 23118-2019 п.6.4.1; СТБ 1133-98 |  |  |
| 42.6** |  | 25.11/29.121 | Адгезия | ГОСТ 15140-78 метод 2; ГОСТ 23118-2019 п.7.8 |  |  |
| 43.1** | Сталь арматурная, сетки, арматурные изделия и закладные детали | 24.10/29.061 | Геометрические параметры арматуры, внешний вид, овальность | ГОСТ 10922-2012 п.7.1- п.7.7; ГОСТ 23279-2012 п.7.2; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 5781-82 п.4.2, п.4.3; ГОСТ 7348-81 п.4.3; ГОСТ 8478-81 п.4.2; СТБ 1341-2009 п.7.1, п.7.2; СТБ 1704-2012 п.7.1, п.7.2; СТБ 1706-2006 п.7.1-п.7.3; СТБ 2174-2011 п.7.1-п.7.7; СТБ ISO 15630-1-2009 п.10-п.11 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 43.2** |  | 24.10/29.040 | Масса 1 метра погонного | СТБ 1341-2009 п.7.3; СТБ 1704-2012 п.7.1; СТБ 1706-2006 п.7.4; СТБ ISO 15630-1-2009 п.12 |  |  |
| 43.3** |  | 24.10/11.116 | Качество поверхности арматуры | ГОСТ 7348-81 п.4.2; СТБ 1704-2012 п.7.7; СТБ 1706-2006 п.7.11 |  |  |
| 43.4** |  |  | Наличие сварки | ГОСТ 8478-81 п.4.1 |  |  |
| 43.5** |  | 24.10/29.061 | Шаг продольных и поперечных стержней | ГОСТ 10922-2012 п.7.1; ГОСТ 8478-81 п.4.2 |  |  |
| 43.6** |  |  | Уменьшение исходного диаметра | ГОСТ 10922-2012 п.7.12; ГОСТ 12004-81 п.3 |  |  |
| 43.7** |  |  | Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях | ГОСТ 10922-2012 п.7.9; ГОСТ 14098-2014 п.5.9; ГОСТ 8478-81 п.4.4; СТБ 2174-2011 п.7.8 |  |  |
| 43.8** |  | 24.10/11.116 | Качество поверхности сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 п.7.8; СТБ 2174-2011 п.7.9 |  |  |
| 43.9** |  | 24.10/32.115 | Внешний осмотр и измерения, визуальный контроль | ГОСТ 30242-97; ГОСТ 3242-79; ГОСТ ISO 17637-2021; ГОСТ ISO 5817-2019; СТБ 1133-98; СТБ ISO 6520-1-2009 |  |  |
| 43.10* |  | 24.10/29.121 | Физический или условный предел текучести. Отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 5781-82 п.4.6; ГОСТ 7348-81 п.4.4; СТБ 1341-2009 п.7.5; СТБ 1704-2012 п.7.4; СТБ 1706-2006 п.7.6-п.7.8; СТБ ISO 15630-1-2009 п.5; СТБ ISO 6892-1-2022 |  |  |
| 43.11* |  |  | Временное сопротивление разрыву, разрывное усилие | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 5781-82 п.4.6; ГОСТ 7348-81 п.4.4; СТБ 1341-2009 п.7.5; СТБ 1706-2006 п.7.6-п.7.8 |  |  |
| 43.12* |  |  | Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке | ГОСТ 12004-81; СТБ 1341-2009 п.7.5; СТБ 1704-2012 п.7.4; СТБ 1706-2006 п.7.6-п.7.8; СТБ ISO 15630-1-2009 п.5; СТБ ISO 6892-1-2022 |  |  |
| 43.13* |  |  | Модуль упругости | ГОСТ 12004-81 |  |  |
| 43.14* |  |  | Удлинение при напряжении 540 МПа | ГОСТ 12004-81; СТБ 1701-2006 п.5.3 |  |  |
| 43.15* |  |  | Относительное удлинение после разрыва, относительное равномерное удлинение после разрыва | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 5781-82 п.4.6; ГОСТ 7348-81 п.4.4; СТБ 1704-2012 п.7.4; СТБ 1706-2006 п.7.6- п.7.8; СТБ ISO 15630-1-2009 п.5; СТБ ISO 6892-1-2022 |  |  |
| 43.16** |  | 24.10/32.115 | Плотность и соответствие вязки | ГОСТ 10922-2012 п.7.21-п.7.22 |  |  |
| 43.17* |  | 24.10/29.121 | Испытание на растяжение сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 п.7.10-п.7.17; ГОСТ 12004-81; ГОСТ 8478-81 п.4.3; СТБ 1704-2012 п.7.8 Приложение Б; СТБ 2174-2011 п.7.10, п.7.11, п.6.20; СТБ EN 10080-2011 Приложение В; СТБ ISO 15630-2-2009 п.5; СТБ ISO 17660-1-2013 п.14.2 |  |  |
| 43.18* |  |  | Усилие сдвига сварного шва | СТБ ISO 15630-2-2009 п.7; СТБ ISO 17660-1-2013 п.14.3 |  |  |
| 43.19** |  | 24.10/32.115 | Испытание на ударное воздействие сварных крестообразных соединений | ГОСТ 23279-2012 п.7.3 |  |  |
| 44.1** | Профили прессованные из алюминиевых сплавов | 24.42/11.116 | Внешний вид. Размеры и предельные отклонения геометрических параметров | ГОСТ 22233-2025 п.7.2, п.7.7 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 44.2** |  | 24.42/29.121 | Адгезия защитно-декоративного покрытия к металлу | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 22233-2025 п.7.16 |  |  |
| 44.3** |  | 24.42/32.089 | Толщина защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 22233-2025 п.7.8; ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 |  |  |
| 44.4* |  | 24.42/29.121 | Механические свойства профилей: временное сопротивление; предел текучести; относительное удлинение | ГОСТ 11701-84; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) |  |  |
| 45.1** | Профили металлические холодногнутые листовые | 24.10/29.061 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров профилей и комплектующих изделий | ГОСТ 24045-2016 п.7.3; ГОСТ 24767-2018 п.7.2; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1380-2003 п.7.2; СТБ 1382-2003 п.7.2; СТБ 1527-2005 п.7.2; СТБ 2231-2011 п.7.6, п.7.7 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 45.2** |  | 24.10/11.116 | Наличие трещин, зазубрин, заусенцев, раковин на поверхности профиля | ГОСТ 24045-2016 п.7.2; ГОСТ 24767-2018 п.7.1; СТБ 1380-2003 п.7.3, п.7.4; СТБ 1382-2003 п.7.6; СТБ 1527-2005 п.7.6 |  |  |
| 45.3** |  |  | Комплектность, правильность нанесения маркировки и упаковка | СТБ 1380-2003 п.7.12; СТБ 1382-2003 п.7.10; СТБ 1527-2005 п.7.12; СТБ 2231-2011 п.7.11, п.7.12 |  |  |
| 45.4** |  | 24.10/29.061 | Серповидность по ребру гофра и волнистость профилей, общая серповидность | ГОСТ 24045-2016 п.7.4; ГОСТ 24767-2018 п.7.3; СТБ 1382-2003 п.7.3; СТБ 1527-2005 п.7.3; СТБ 2231-2011 п.7.8 |  |  |
| 45.5** |  |  | Косина резов | ГОСТ 24045-2016 п.7.5; СТБ 1382-2003 п.7.4; СТБ 1527-2005 п.7.4; СТБ 2231-2011 п.7.9 |  |  |
| 45.6** |  |  | Глубина и диаметр вмятин на поверхности | СТБ 1380-2003 п.7.4; СТБ 1382-2003 п.7.7; СТБ 1527-2005 п.7.7 |  |  |
| 45.7** |  |  | Перпендикулярность и смятие кромок | ГОСТ 24767-2018 п.7.4 |  |  |
| 45.8** |  | 24.10/29.040 | Отклонение от номинальной массы 1 м2 или 1 пог. м | СТБ 1380-2003 п.7.10 |  |  |
| 45.9** |  | 24.10/29.121 | Адгезия покрытия к металлу | ГОСТ 15140-78; СТБ 1382-2003 п.7.11; СТБ 1527-2005 п.7.9 |  |  |
| 45.10** |  | 24.10/11.116, 24.10/32.089 | Оценка внешнего вида, толщина покрытия | ГОСТ 9.407-2015; СТБ 1380-2003 п.7.8; СТБ 1382-2003 п.7.1а; СТБ 1527-2005 п.7.1; СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6 метод 7В.2, п.5.5.7 метод 7С, п.6.3.4 метод 13А, п.6.3.5 метод 13В |  |  |
| 45.11** |  | 24.10/29.121 | Ударная прочность | ГОСТ 4765-2024; СТБ 1382-2003 п.7.14; СТБ 1527-2005 п.7.13 |  |  |
| 45.12** |  | 24.10/29.165 | Прочность при Т-изгибе | ГОСТ 30246-2016 п.7.3, приложение В; СТБ 1382-2003 п.7.12; СТБ 1527-2005 п.7.10 |  |  |
| 46.1** | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные | 24.32/29.061 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров | ГОСТ 30245-2012 п.7.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 46.2** |  | 24.32/11.116 | Визуальный контроль | ГОСТ 30245-2012 п.7.2 |  |  |
| 46.3* |  | 24.32/29.121 | Испытание на растяжение | ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 30245-2012 п.7.5 |  |  |
| 46.4* |  |  | Временное сопротивление разрыву продольного сварного шва | ГОСТ 30245-2012 п.7.7; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.8 |  |  |
| 47.1** | Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | 24.10/11.116 | Водонепроницаемость фальцевых изделий | СТБ 1549-2005 п.7.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 47.2** |  | 24.10/29.061 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1549-2005 п.7.3 |  |  |
| 47.3** |  |  | Отклонение от углового размера изделий | СТБ 1549-2005 п.7.4 |  |  |
| 47.4** |  |  | Отклонения от размеров поперечного сечения изделий | СТБ 1549-2005 п.7.5 |  |  |
| 47.5** |  | 24.10/11.116 | Внешний вид | СТБ 1549-2005 п.7.6 |  |  |
| 47.6** |  |  | Комплектность, правильность нанесения маркировки и упаковка | СТБ 1549-2005 п.7.9 |  |  |
| 48.1** | Трубы чугунные и фасонные части к ним | 24.10/29.061 | Глубина отбела и размеры отбеленного слоя | ГОСТ 6942-98 п.7.1; СТБ 1283-2001 п.6.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 48.2** |  | 24.10/11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 15763-2005 п.7.1; ГОСТ 6942-98 п.7.2; ГОСТ 9583-75 п.4.1; СТБ 1283-2001 п.6.2 |  |  |
| 48.3** |  | 24.10/29.061 | Размеры и отклонения от размеров труб и фасонных частей | ГОСТ 15763-2005 п.7.2; ГОСТ 6942-98 п.7.3; СТБ 1283-2001 п.6.3 |  |  |
| 48.4** |  |  | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 6942-98 п.7.5; СТБ 1283-2001 п.6.5 |  |  |
| 48.5** |  |  | Перпендикулярность торца по линии обреза трубы | ГОСТ 9583-75 п.4.8 |  |  |
| 48.6** |  |  | Кривизна труб | ГОСТ 9583-75 п.4.9 |  |  |
| 48.7** |  | 24.10/26.141 | Герметичность и прочность соединений труб и фасонных частей | ГОСТ 15763-2005 п.7.5.3, п.7.5.4; ГОСТ 6942-98 п.7.9; СТБ 1283-2001 п.6.9 |  |  |
| 48.8** |  | 24.10/29.040 | Масса | ГОСТ 6942-98 п.7.4; СТБ 1283-2001 п.6.4 |  |  |
| 48.9** |  | 24.10/29.121 | Прочность сцепления | ГОСТ 6942-98 п.7.7; СТБ 1283-2001 п.6.8 |  |  |
| 48.10** |  | 24.10/11.116 | Липкость | ГОСТ 6942-98 п.7.8; СТБ 1283-2001 п.6.6 |  |  |
| 49.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/32.089 | Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 22904-93 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 49.2** |  | 23.61/29.061 | Геометрические размеры и отклонения от линейных размеров (длина, ширина, толщина) | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 49.3** |  |  | Отклонение от плоскостности |  |  |  |
| 49.4** |  |  | Отклонение от перпендикулярности |  |  |  |
| 49.5** |  |  | Отклонение от прямолинейности |  |  |  |
| 49.6** |  |  | Размеры раковин, наплывов и сколов бетона, ширина раскрытия трещин |  |  |  |
| 49.7** |  | 23.61/32.089 | Внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3 |  |  |
| 49.8** |  | 23.61/11.116 | Внешний вид конструкций, категория бетонной поверхности, наличие скоб и закладных изделий, ржавых и жировых пятен, наличие и правильность нанесения маркировки | ГОСТ 13015.0-83; ГОСТ 13015.1-81; ГОСТ 13015.2-81 |  |  |
| 50.1* | Материалы лакокрасочные | 20.30/42.000 | Подготовка образцов для испытания | ГОСТ 10503-71 п.4.1; ГОСТ 21227-2021 7.2; ГОСТ 28196-89 п.4.2; ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84); СТБ 1197-2008 п.5.2; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 50.2* |  | 20.30/11.116 | Внешний вид покрытия | ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74,МЭК 699-81) п.2.1; ГОСТ 14923-78 п.3.3; ГОСТ 21227-2021 п.7.3.2; ГОСТ 24784-81 п.4.3; ГОСТ 28196-89 п.4.3; ГОСТ 30884-2003 п.9.3; ГОСТ 5470-75 п.3.3; ГОСТ 64-77 п.3.3; ГОСТ 6465-2023 п.7.2.2, п.7.2.1; СТБ 1197-2008 п.5.3; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.3; СТБ 1520-2023 п.8.10; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п.9.3 |  |  |
| 50.3* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 10503-71 п.4.4; ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74, МЭК 699-81) п.2.4.2; ГОСТ 14923-78 п.3.3а; ГОСТ 8420-2022 п.6.1; СТБ 1197-2008 п.5.4; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.4 |  |  |
| 50.4* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания | ГОСТ 10503-71 п.4.7; ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74, МЭК 699-81) п.3.2.1; ГОСТ 14923-78 п.3.7; ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 21227-2021 п.7.3.4; ГОСТ 6465-2023 п.7.2.5; СТБ 1197-2008 п.5.6; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.5 |  |  |
| 50.5* |  |  | Степень перетира | ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74, МЭК 699-81) п.3.2.4; ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000); СТБ 1197-2008 п.5.8; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.6 |  |  |
| 50.6* |  |  | Класс покрытия | ГОСТ 9.032-74; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.6 |  |  |
| 50.7* |  |  | Укрывистость | ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74,МЭК 699-81) п.3.2.5; ГОСТ 14923-78 п.3.5; ГОСТ 28196-89 п.4.6; ГОСТ 8784-75 п.1; СТБ 1197-2008 п.5.11; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.7 |  |  |
| 50.8* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к статическому воздействию воды или 3 %-ному раствору хлористого натрия | ГОСТ 10503-71 п.4.10; ГОСТ 9.403-2022; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.10 |  |  |
| 50.9* |  |  | Стойкость к статическому воздействию бензина, минеральных масел, других нефтяных продуктов, растворов кислот, щелочей и других химически агрессивных сред | ГОСТ 21227-2021 п.7.3.8; ГОСТ 6465-2023 п.7.2.8, п.7.2.9; ГОСТ 9.403-2022; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.11, п.9.12 |  |  |
| 50.10* |  |  | Стойкость к воздействию температуры | СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.13 |  |  |
| 50.11* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ. | ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74, МЭК 699-81) п.2.6; ГОСТ 14923-78 п.3.4; ГОСТ 21227-2021 п.7.3.3; ГОСТ 24784-81 п.4.4; ГОСТ 28196-89 п.4.4; ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 64-77 п.3.3 а; ГОСТ 6465-2023 п.7.2.3; СТБ 1197-2008 п.5.5 |  |  |
| 50.12* |  | 20.30/11.116 | Степень разбавления | ГОСТ 6465-2023 п.7.2.4 |  |  |
| 50.13* |  | 20.30/29.165 | Эластичность пленки при изгибе | ГОСТ 6806-2024 |  |  |
| 50.14* |  | 20.30/26.095 | Прочность пленки при ударе | ГОСТ 21227-2021 п.7.3.5; ГОСТ 4765-2024; ГОСТ 6465-2023 п.7.2.6 |  |  |
| 50.15* |  | 20.30/29.121 | Адгезия покрытия к основанию | ГОСТ 15140-78 п.2; ГОСТ 21227-2021 п.7.3.6; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 6465-2023 п.7.2.7; СТБ 1197-2008 п.5.1б |  |  |
| 50.16* |  | 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды | ГОСТ 14923-78 п.3.8; ГОСТ 24784-81 п.4.5; ГОСТ 28196-89 п.4.7; ГОСТ 5470-75 п.3.4; ГОСТ 64-77 п.3.4; ГОСТ 6465-2023 п.7.2.8; ГОСТ 8292-85 п.4.8; ГОСТ 9.403-2022; СТБ 1197-2008 п.5.13; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п.9.6 |  |  |
| 50.17* |  | 20.30/08.169 | Показатель концентрации ионов водорода | ГОСТ 28196-89 п.4.5; СТБ 1197-2008 п.5.7; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п.9.4 |  |  |
| 50.18* |  | 20.30/11.116 | Наличие механических включений | ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74,МЭК 699-81) п.2.5 |  |  |
| 50.19* |  |  | Способность к разбавлению | ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74, МЭК 699-81) п.2.8 |  |  |
| 50.20* |  |  | Стабильность | ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74, МЭК 699-81) п.2.9 |  |  |
| 50.21* |  | 20.30/42.000 | Изготовление покрытий | ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74, МЭК 699-81) п.3.1 |  |  |
| 50.22* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к воздействию климатических факторов, срок службы | ГОСТ 9.401-2018 методы А, В, 1-4, 12-14 |  |  |
| 50.23* |  | 20.30/11.116 | Оценка внешнего вида | ГОСТ 9.407-2015 |  |  |
| 50.24* |  | 20.30/26.045 | Влагостойкость | ГОСТ 21227-2021 п.7.3.9 |  |  |
| 50.25* |  |  | Стойкость к воздействию переменных температур | ГОСТ 27037-86 |  |  |
| 51.1* | Грунтовки | 20.30/42.000 | Подготовка образцов для испытания | ГОСТ 25129-2020 п.7.2; ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84); СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.2 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 51.2* |  | 20.30/41.000 | Внешний вид | ГОСТ 25129-2020 п.7.3; СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.6 |  |  |
| 51.3* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |  |  |
| 51.4* |  | 20.30/11.116 | Степень разбавления грунтовки растворителем | ГОСТ 25129-2020 п.7.4 |  |  |
| 51.5* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ. | ГОСТ 25129-2020 п.7.5; ГОСТ 31939-2022 |  |  |
| 51.6* |  | 20.30/11.116 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |  |  |
| 51.7* |  |  | Время высыхания | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 25129-2020 п.7.6; СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.4 |  |  |
| 51.8* |  | 20.30/29.165 | Эластичность пленки при изгибе | ГОСТ 6806-2024 |  |  |
| 51.9* |  | 20.30/26.095 | Прочность пленки при ударе | ГОСТ 25129-2020 п.7.7; ГОСТ 4765-2024 |  |  |
| 51.10* |  | 20.30/29.121 | Адгезия пленки | ГОСТ 15140-78 п.2; ГОСТ 25129-2020 п.7.8; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) |  |  |
| 51.11* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к статическому воздействию воды или 3 %-ному раствору хлористого натрия | ГОСТ 25129-2020 п.7.9; ГОСТ 9.403-2022; СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.7 |  |  |
| 51.12* |  | 20.30/11.116 | Способность шлифоваться | ГОСТ 25129-2020 п.7.10 |  |  |
| 51.13* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к действию нитроэмали | ГОСТ 25129-2020 п.7.11 |  |  |
| 51.14* |  |  | Стойкость к статическому воздействию минерального масла, других жидкостей | ГОСТ 25129-2020 п.7.9; ГОСТ 9.403-2022 |  |  |
| 51.15* |  | 20.30/11.116 | Расслаивание | ГОСТ 25129-2020 п.7.12 |  |  |
| 52.1* | Композиции защитные модифицированные эпоксидные, шпатлевки | 20.30/11.116 | Внешний вид покрытия | ГОСТ 10277-90 п.3.4; СТБ 1466-2004 п.7.3.4 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 52.2* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 10277-90 п.3.6; ГОСТ 8420-2022 п.6.1; СТБ 1466-2004 п7.3.1 |  |  |
| 52.3* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ. | ГОСТ 10277-90 п.3.8; ГОСТ 31939-2022; СТБ 1466-2004 п.7.3.2 |  |  |
| 52.4* |  | 20.30/11.116 | Способность к нанесению на поверхность | СТБ 1466-2004 п.7.3.3 |  |  |
| 52.5* |  |  | Время и степень высыхания | ГОСТ 10277-90 п.3.5; ГОСТ 19007-2023; СТБ 1466-2004 п.7.3.6 |  |  |
| 52.6* |  |  | Жизнеспособность | ГОСТ 19279-73 п.3.6; СТБ 1466-2004 п.7.3.7 |  |  |
| 52.7* |  | 20.30/29.119 | Плотность композиции | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011); СТБ 1466-2004 п.7.3.8 |  |  |
| 52.8* |  | 20.30/26.095 | Прочность покрытия при ударе | ГОСТ 10277-90 п.3.12; ГОСТ 4765-2024; СТБ 1466-2004 п.7.3.9 |  |  |
| 52.9* |  | 20.30/29.165 | Эластичность покрытия при изгибе | ГОСТ 10277-90 п.3.11; ГОСТ 6806-2024; СТБ 1466-2004 п.7.3.10 |  |  |
| 52.10* |  | 20.30/29.121 | Адгезия покрытия к металлу | ГОСТ 15140-78 п.2; СТБ 1466-2004 п.7.3.11 |  |  |
| 52.11* |  | 20.30/26.080 | Теплостойкость | СТБ 1466-2004 п.7.3.12 |  |  |
| 52.12* |  | 20.30/29.040 | Водопоглощение покрытия | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008); СТБ 1466-2004 п.7.3.13 |  |  |
| 52.13* |  | 20.30/11.116 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000); СТБ 1466-2004 п.7.3.16 |  |  |
| 52.14* |  |  | Способность шлифоваться | ГОСТ 10277-90 п.3.9; СТБ 1466-2004 п.7.3.17 |  |  |
| 52.15* |  | 20.30/42.000 | Подготовка образцов для испытания | ГОСТ 10277-90 п.3.2; ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) |  |  |
| 52.16* |  | 20.30/26.080 | Теплостойкость шпатлевки | ГОСТ 10277-90 п.3.10 |  |  |
| 53.1* | Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Материалы рулонные гидроизоляционные для устройства гидрозащитных и ветрозащитных слоев скатных кровель и стеновых ограждающих конструкций. Пленка полиэтиленовая. Рубероид. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем | 23.99/11.116 | Цвет, рисунок, фактура, внешний вид лицевой поверхности пленки, равномерность приклейки бумаги. Внешний вид | ГОСТ 10354-82 п.5.5; ГОСТ 24944-81 п.4.1-п.4.2, п.4.4-п.4.6; ГОСТ 2678-94 п.3.1-п.3.2; СТБ 2184-2011 п.8.3 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 53.2* |  | 23.99/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина, отклонение от прямолинейности), площадь | ГОСТ 10354-82 п.5.2-п.5.3; ГОСТ 17035-86; ГОСТ 24944-81 п.4.1-п.4.3, п.4.7; ГОСТ 2678-94 п.3.3; СТБ 1107-2022 п.8.3-п.8.5; СТБ 2184-2011 п.8.4 |  |  |
| 53.3* |  |  | Изменение линейных размеров при нагревании | ГОСТ 11529-2016 п.8.1; ГОСТ 24944-81 п.4.10; ГОСТ 2678-94 п.3.13 |  |  |
| 53.4* |  | 23.99/29.121 | Относительное удлинение при разрыве, относительное остаточное удлинение, относительное удлинение при максимальной нагрузке | ГОСТ 10354-82 п.5.6; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 24944-81 п.4.8; ГОСТ 2678-94 п.3.4; СТБ 1107-2022 п.8.6; СТБ 2184-2011 п.8.9 Приложение Г |  |  |
| 53.5* |  |  | Разрушающее напряжение при растяжении. Максимальная сила при растяжении. Прочность при растяжении. Условная прочность. Условное напряжение | ГОСТ 10354-82 п.5.6; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 24944-81 п.4.8; ГОСТ 26589-94 п.3.3; ГОСТ 2678-94 п.3.4; СТБ 1107-2022 п.8.6; СТБ 2184-2011 п.8.9 Приложение Г |  |  |
| 53.6* |  |  | Сопротивление разрыву (испытание гвоздем диаметром 2,5 мм) | СТБ 2184-2011 п.8.10 Приложение Д |  |  |
| 53.7* |  |  | Сопротивление отслаиванию пленки | ГОСТ 24944-81 п.4.9 |  |  |
| 53.8* |  | 23.99/29.040 | Масса 1 м2 | ГОСТ 2678-94 п.3.22; СТБ 2184-2011 п.8.4 |  |  |
| 53.9* |  | 23.99/11.116 | Гибкость | ГОСТ 2678-94 п.3.9; СТБ 1107-2022 п.8.8 |  |  |
| 53.10* |  | 23.99/26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 2678-94 п.3.12; СТБ 1107-2022 п.8.9; СТБ 2184-2011 п.8.11 |  |  |
| 53.11* |  | 23.99/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 2678-94 п.3.10; СТБ 1107-2022 п.8.18 |  |  |
| 54.1* | Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля. Изделия профильные из поливинилхлорида для наружной и внутренней отделки зданий. Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой) | 22.23/11.116 | Цвет, внешний вид, качество лицевой поверхности | ГОСТ 30674-2023 п.8.11; ГОСТ 30970-2023 п.7.2.4; ГОСТ 9639-71 п.4.3; СТБ 1108-2017 п.8.5; СТБ 1264-2001 п.8.4, п.8.3.1; СТБ 1451-2004 п.7.3.1; СТБ 1548-2005 п.7.4.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 54.2* |  | 22.23/29.061 | Размеры и форма, перепад лицевых поверхностей и геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 30674-2023 п.8.3; ГОСТ 30970-2023 п.7.2.1; ГОСТ 9639-71 п.4.4; СТБ 1108-2017 п.8.4; СТБ 1264-2001 п.8.2; СТБ 1451-2004 п.7.2; СТБ 1548-2005 п.7.2-п.7.3, п.7.6 |  |  |
| 54.3* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м изделий | СТБ 1264-2001 п.8.5; СТБ 1451-2004 п.7.4; СТБ 1548-2005 п.7.5 |  |  |
| 54.4* |  | 22.23/29.121 | Предел текучести при растяжении | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 9639-71 п.4.5 |  |  |
| 54.5* |  |  | Прочность при разрыве, прочность при растяжении | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); СТБ 1264-2001 п.8.7; СТБ 1451-2004 п.7.8; СТБ 1548-2005 п.7.12 |  |  |
| 54.6* |  |  | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 9639-71 п.4.5; СТБ 1451-2004 п.7.8 |  |  |
| 54.7* |  | 22.23/26.080 | Термостойкость | СТБ 1264-2001 п.8.12 |  |  |
| 54.8* |  | 22.23/26.080, 22.23/29.061 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия | ГОСТ 11529-2016 п.8; ГОСТ 9639-71 п.4.8; СТБ 1264-2001 п.8.13; СТБ 1451-2004 п.7.9; СТБ 1548-2005 п.7.11 |  |  |
| 54.9* |  | 22.23/29.121 | Прочность угловых сварных соединений | ГОСТ 30674-2023 п.8.17; ГОСТ 30970-2023 п.7.2.6; СТБ 1108-2017 п.8.3; СТБ 1264-2001 п.8.14 |  |  |
| 54.10* |  |  | Прочность при статическом изгибе | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) |  |  |
| 54.11* |  | 22.23/26.080 | Гибкость | СТБ 1548-2005 п.7.8 |  |  |
| 55.1* | Бетоны. Бетоны конструкционные тяжелые. Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства. Бетоны легкие. Смеси бетонные. Смеси бетонные сухие на безусадочном цементе | 23.63/29.121, 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 18105-2018; СТБ EN 12390-3-2012 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 55.2* |  | 23.63/29.040, 23.61/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 п.7; СТБ EN 12390-7-2012 |  |  |
| 55.3* |  |  | Влажность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 55.4* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.3-2020¹; СТБ EN 13369-2012 п.5.1.2, прил.G |  |  |
| 55.5* |  | 23.63/26.141, 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018 п.4 |  |  |
| 55.6* |  | 23.63/26.080, 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; СТБ 1152-99 |  |  |
| 56.1* | Смеси растворные и растворы строительные. Составы полимерные. Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог Композиции полимерминеральные для устройства пола. Композиции для заполнения швов. Смеси сухие гидроизоляционные. Составы клеевые полимерминеральные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10; СТБ 1072-97 п.7.2; СТБ 1263-2001 п.8.6; СТБ 1307-2012 п.7.7; СТБ 1503-2004 п.7.1; СТБ 1543-2005 п.7.1; СТБ 1621-2006 п.7.1 | ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |
| 56.2* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 5802-2024 п.9, Приложение А; СТБ 1307-2012 п.7.8; СТБ 1464-2024 п.8.5 |  |  |
| 56.3* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018¹; СТБ 1072-97 п.7.8; СТБ 1307-2012 п.7.18; СТБ 1543-2005 п.7.9, п.7.9.1 |  |  |
| 56.4* |  | 23.64/26.080 | Коэффициент паропроницаемости. Сопротивление паропроницанию | ГОСТ 25898-2020; ГОСТ 28575-2014; СТБ 1072-97 п.7.9; СТБ 1263-2001 п.8.11; СТБ 1307-2012 п.7.17 |  |  |
| 56.5* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность, плотность | ГОСТ 5802-2024 п.10; СТБ 1307-2012 п.7.8 |  |  |
| 56.6* |  | 23.64/11.116 | Цвет и внешний вид, усадка | ГОСТ 10277-90 п.3.4; ГОСТ 28196-89 п.4.3; СТБ 1263-2001 п.8.7, п.8.12; СТБ 1496-2004 п.8.3 |  |  |
| 56.7* |  | 23.64/29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | ГОСТ 31356-2007 п.5; СТБ 1072-97 п.7.6; СТБ 1263-2001 п.8.13 |  |  |
| 56.8* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 21513-76; ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008); ГОСТ 5802-2024 п.12; СТБ 1072-97 п.7.7; СТБ 1496-2004 п.8.12 |  |  |
| 56.9* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 5802-2024 п.13; ГОСТ 7025-91 п.7; СТБ 1072-97 п.7.10; СТБ 1263-2001 п.8.10; СТБ 1307-2012 п.7.8, п.7.15; СТБ 1543-2005 п.7.8 |  |  |
| 56.10* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления растворов с основанием, адгезия | ГОСТ 28574-2014 п.5; СТБ 1072-97 п.7.4; СТБ 1263-2001 п.8.9; СТБ 1307-2012 п.7.12, п.7.20 |  |  |
| 56.11* |  |  | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве в проектном возрасте (для облицовочных клеевых растворов) Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве | ГОСТ 28089-2012; ГОСТ 28574-2014; СТБ 1072-97 п.7.5; СТБ 1307-2012 п.7.16; СТБ 1621-2006 п.7.3-п.7.5 |  |  |
| 56.12* |  | 23.64/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9; СТБ 1072-97 п.7.3 |  |  |

¹ - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции.