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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные
	23.61/29.121
	Прочность. Жесткость. Трещиностойкость
	ГОСТ 8829-94
	ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область
	

	1.4**
	
	23.61/29.061
	Линейные размеры и отклонения
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1, п.1.1, п.п.1.1.1 (а-в), 1.2.1
	
	

	1.5**
	
	
	Отклонение от прямолинейности
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1, п.п.3.1, 3.2.1, 3.2.2 (а-в)
	
	

	1.6**
	
	
	Отклонение от перпендикулярности
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1, п.п.2.2
	
	

	1.7**
	
	
	Отклонение от равенства диагоналей
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1, п.п1.1.1 б
	
	

	1.8**
	
	
	Категория бетонной поверхности (А2-А7)
	ГОСТ 13015.0-83 п.13;
ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1
	
	

	1.9**
	
	
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1 п.п.3.1, 3.2.1, 3.2.2 (б, в)
	
	

	1.10**
	
	
	Толщина защитного слоя бетона и положения арматуры и закладных изделий путем прямых измерений в местах вырубки борозд и обнаружения арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1 п.п.1.1, 1.1.1 (а-в), 1.2.1, 1.3, 1.4
	
	

	2.1*
	Бетоны
	23.61/29.121, 23.63/29.121
	Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам
	ГОСТ 10180-2012 п.7.2;
ГОСТ 28570-2019 пп.6-10
	ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область
	

	2.3*
	
	23.63/26.141
	Определение водонепроницаемости образцов
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.5-2018 п.4
	
	

	2.4**
	
	23.61/29.121
	Определение прочности бетона методом ударного импульса
	ГОСТ 22690-2015 п.7.4;
СТБ 2264-2012 п.7.9
	
	

	3.1*
	Смеси растворные
	23.64/29.121
	Определение прочности раствора на сжатие по образцам
	ГОСТ 5802-2024 п.9
	ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область
	

	4.1*
	Кирпич
	23.32/29.121
	Определение пределов прочности при сжатии и изгибе
	ГОСТ 8462-85 п.2 (кроме п.2.9), п.3
	ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область
	

	5.1*
	Прокат сортовой и фасонный, калиброванный из легированной конструкционной стали, из углеродистой качественной конструкционной стали, из стали углеродистой обыкновенного качества.
	24.10/26.095
	Испытание на растяжение
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4
	ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область
	

	6.1*
	Канаты стальные арматурные
	24.10/26.095
	Испытание на растяжение
	ГОСТ 12004-81 п. 3;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4
	ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область
	

	7.1*
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
	24.10/26.095
	Испытание на растяжение
	ГОСТ 12004-81 п. 3
	ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область
	

	8.1*
	Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций
	24.10/26.095
	Испытание на растяжение
	ГОСТ 12004-81 п. 3
	ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область
	

	8.2*
	
	
	Определение временного сопротивления разрыву
	ГОСТ 12004-81 п.3
	
	

	8.3*
	
	
	Определение относительного удлинения
	
	
	

	9.1*
	Соединения сварные арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций
	24.10/26.095
	Испытание на растяжение изделий
	ГОСТ 10922-2012 п.7;
ГОСТ 12004-81 п.3
	ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область
	

	9.2*
	
	
	Испытание рабочей арматуры на разупрочнение сваркой
	ГОСТ 10922-2012 п.7.17
	
	

	10.1*
	Сварные соединения стальных конструкций
	24.10/26.095
	Испытание на статическое растяжение
	ГОСТ 6996-66 п.4, п8
	ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область
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