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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Несущие и ограждающие металлоконструкции. Конструкции стальные мостовые.
	24.10/32.115
	Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Заводская, 4, 211654 , д. Фариново, Фариновский с/с, Полоцкий район, Витебская область
	

	1.2**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -основной металл -сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 22727-88
	
	

	1.4**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	1.5**
	
	24.10/08.130
	Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 28033-89
	
	

	1.6**
	
	24.10/29.061
	Измерение геометрических параметров
	ГОСТ 26433.1-89
	
	

	1.7**
	
	24.10/32.089
	Магнитный метод контроля толщины защитных покрытий
	ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4
	
	

	1.8*
	
	24.10/29.121
	Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -ударный изгиб при комнатной и отрицательных температурах; -испытание на излом; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 12004-81;
ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985);
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 28870-90;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.1, 3-9;
ГОСТ 9454-78;
СТБ ISO 9018-2011;
СТБ ЕН 10045-1-2003;
СТБ ЕН 1320-2003;
СТБ ЕН 875-2002;
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	
	

	1.9*
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости по Роквеллу: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86);
СТБ ISO 6508-1-2018
	
	

	1.10.**
	
	24.10/18.115
	Металлографические испытания макроскопические и микроскопические -определение глубины обезуглероженного слоя; -определение неметаллических включений; -определение величины зерна; -определение макроструктуры и микроструктуры; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77);
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79);
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
	
	

	2.1.*
	Образцы сварных соединений
	24.10/32.115
	Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Заводская, 4, 211654 , д. Фариново, Фариновский с/с, Полоцкий район, Витебская область
	

	2.2*
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 14782-86
	
	

	2.3*
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	2.4*
	
	24.10/08.130
	Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 28033-89
	
	

	2.5*
	
	24.10/29.121
	Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -ударный изгиб при комнатной и отрицательных температурах; -испытание на излом; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.1, 3-9;
ГОСТ 9454-78;
СТБ ISO 9018-2011;
СТБ ЕН 10045-1-2003;
СТБ ЕН 1320-2003;
СТБ ЕН 875-2002;
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	
	

	2.6*
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости по Роквеллу: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86);
СТБ ISO 6508-1-2018
	
	

	2.7*
	
	24.10/18.115
	Металлографические испытания: -испытания макроскопические; -испытания микроскопические; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77);
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79);
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
	
	

	3.1*
	Сварочные материалы
	24.10/08.130
	Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали
	ГОСТ 28033-89
	ул. Заводская, 4, 211654 , д. Фариново, Фариновский с/с, Полоцкий район, Витебская область
	

	3.2*
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: - визуальный метод; -визуально-оптический; - внешний осмотр и измерения; - сварочные электроды; -сварочная проволока; -сварочный флюс; - сварные соединения; -наплавленный металл
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	3.3*
	
	24.10/29.121
	Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -ударный изгиб при комнатной и отрицательных температурах; -испытание на излом; -сварные соединения; -основной металл; -наплавленный металл
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.1, 3-9;
ГОСТ 9454-78;
СТБ ISO 9018-2011;
СТБ ЕН 10045-1-2003;
СТБ ЕН 1320-2003;
СТБ ЕН 1597-1-2002;
СТБ ЕН 875-2002;
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	
	

	3.4*
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости по Роквеллу: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86);
СТБ ISO 6508-1-2018
	
	

	3.5*
	
	24.10/18.115
	Металлографические испытания: -испытания макроскопические; - испытания микроскопические; -сварные соединения; -основной металл; -наплавленный металл
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77);
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79);
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
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