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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Упаковка металлическая
	13.95/26.141
	Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха
	СТ РК ГОСТ Р 51827-2008;
СТБ ГОСТ Р 51827-2002
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	ТР ТС 005/2011

	1.2* ТР
	
	13.95/29.137
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки упаковки
	ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94);
ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2
	
	

	2.1* ТР
	Упаковка полимерная
	22.22/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.8;
ГОСТ 19360-74 п. 4.5;
ГОСТ 33756-2016 п. 9.7.4
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	ТР ТС 005/2011

	2.2* ТР
	
	22.22/26.095
	Испытание на удар при свободном падении
	ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 32521-2013 п. 8.8;
ГОСТ 32522-2013 п. 9.9;
ГОСТ 33746-2016 п. 9.6;
ГОСТ 33756-2016 п. 9.8
	
	

	2.3* ТР
	
	22.22/26.141
	Герметичность сварного и клеевого швов
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.7, 9.8;
ГОСТ 19360-74 п. 4.5
	
	

	2.4* ТР
	
	22.22/29.121
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки (кроме пакетов и мешков)
	ГОСТ 33756-2016 п.9.9, метод А,Б;
ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2
	
	

	2.5* ТР
	
	22.22/36.057
	Испытание на воздействие горячей воды (кроме пакетов и мешков), стойкость к горячей воде
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.11
	
	

	2.6* ТР
	
	22.22/29.121
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.9;
ГОСТ 33756-2016 п.9.10;
СТ РК ГОСТ Р 51864-2008;
СТБ ГОСТ Р 51864-2005
	
	

	2.7* ТР
	
	
	Статическая нагрузка при растяжении (для пакетов и мешков)
	ГОСТ 12302-2013 п.9.5;
ГОСТ 14236-81
	
	

	2.8* ТР
	
	22.22/26.045
	Стойкость внутренней поверхности упаковки к воздействию упаковываемой продукции
	ГОСТ 33756-2016 п.п. 9.12, 9.13
	
	

	3.1* ТР
	Упаковка картонная и бумажная
	17.21/29.121
	Испытание на удар при свободном падении
	ГОСТ 33772-2016 п. 9.7
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	ТР ТС 005/2011

	3.2* ТР
	
	
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса
	ГОСТ ISO 2234-2014
	
	

	3.3* ТР
	
	
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 33772-2016 п. 9.8;
СТ РК ГОСТ Р 51864-2008
	
	

	4.1* ТР
	Упаковка из комбинированных материалов
	22.22/26.141, 13.95/26.141, 17.21/26.141
	Герметичность (при наличии укупорочных средств) или прочность соединительных швов
	ГОСТ 12302-2013 п.п. 9.5, 9.6;
ГОСТ 32736-2014
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	ТР ТС 005/2011

	5.1* ТР
	Упаковка деревянная
	16.24/26.095
	Испытания на удар при свободном падении
	ГОСТ 18425-2018
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	ТР ТС 005/2011

	5.2* ТР
	
	16.24/29.040
	Влажность древесины
	ГОСТ 9621-72 п. 3.1
	
	

	8.1*
	Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные
	22.23/29.040
	Кажущаяся плотность
	ГОСТ 15588-2014 п.7.3;
ГОСТ 19177-81 п 4.3;
ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006)
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	8.2*
	
	22.23/29.143
	Твердость при вдавливании (сопротивление вдавливанию)
	СТБ ИСО 2439-2001 методы А, Б, В
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции РУП «СТРОЙТЕХНОРМ»)
	

	8.3*
	
	22.23/29.121
	Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 10174-90;
ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008)
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	8.4*
	
	
	Максимальное напряжение при растяжении образца, разрушающее напряжение в момент разрыва образца, относительное удлинение при максимальном напряжении и разрыве образца
	ГОСТ 17370-2017 (ISO 1926:2009)
	
	

	8.5*
	
	
	Относительная остаточная деформация при сжатии
	ГОСТ 18268-2017 (ISO 1856:2000);
ГОСТ 19177-81 п.4.5
	
	

	8.6*
	
	
	Модуль упругости при сжатии
	ГОСТ 18336-2017 (ISO 844:2014)
	
	

	8.7*
	
	22.23/29.137
	Сопротивление сжатию
	ГОСТ 19177-81 п.4.4
	
	

	8.8*
	
	22.23/29.121
	Разрушающее напряжение при статическом изгибе образца и его прогиб в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величине прогиба
	ISO 1209-2:2007;
ГОСТ 18564-2017 (ISO 1209-1:2007, ISO 1209-2:2007)
	
	

	8.9*
	
	22.23/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 15588-2014 п.7.8;
ГОСТ 19177-81 п.4.6, 4.7;
ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001);
СТБ 1437-2004 п.7.6
	
	

	8.10*
	
	22.23/26.141
	Скорость прохождения паров воды
	ГОСТ 20870-2017 (ISO 1663:2007)
	
	

	8.11*
	
	22.23/29.061
	Стабильность размеров образцов при определенной температуре и влажности
	ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986)
	
	

	8.12*
	
	22.23/29.070
	Усталость при циклическом сжатии
	ГОСТ 20990-2017
	
	

	8.13*
	
	22.23/29.145
	Коэффициент морозостойкости
	ГОСТ 22346-2017
	
	

	8.14*
	
	22.23/29.121
	Разрушающее напряжение при сжатии; напряжение при 10 %-ной деформации сжатия; относительная деформация сжатия при разрушении
	ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014)
	
	

	8.15*
	
	22.23/29.143
	Твердость
	ГОСТ 24616-2017 (ISO 2439:2008)
	
	

	8.16*
	
	22.23/29.061
	Измерение линейных размеров
	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
	
	

	8.17*
	
	22.23/29.121
	Зависимость напряжение-деформация при сжатии и напряжение сжатия эластичных ячеистых материалов. Порядок обсчета значений напряжения
	ГОСТ 26605-2017 (ISO 3386-1:1986)
	
	

	8.18*
	
	
	Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008)
	
	

	8.19*
	
	
	Остаточная деформация сжатия
	ГОСТ 19177-81 п.4.5;
ГОСТ 29089-91 (ИСО 1856-80)
	
	

	8.20*
	
	22.23/29.040
	Проведение технологической пробы
	СТБ 1338-2002 п.7.1
	
	

	8.21*
	
	22.23/29.061
	Средний размер ячеек пенопласта
	СТБ 1338-2002 метод 1
	
	

	8.22*
	
	22.23/29.040
	Объемное содержание закрытых пор
	СТБ 1338-2002 метод 2
	
	

	8.23*
	
	22.23/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи
	ГОСТ 4647-2015
	
	

	8.24*
	
	22.23/29.144
	Термостойкость
	ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004)
	
	

	8.25*
	
	22.23/29.137
	Сопротивление отслаиванию
	ГОСТ 10174-90
	
	

	8.26*
	
	22.23/29.113
	Удельное объемное электрическое сопротивление
	ГОСТ 6433.2-71
	
	

	8.27*
	
	22.23/29.061
	Длина и ширина плит
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.1
	
	

	8.28*
	
	
	Толщина плит
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.2
	
	

	8.29*
	
	
	Разность диагоналей
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.3
	
	

	8.30*
	
	
	Притупленность ребер и углов, скосы по сторонам притупленных углов
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.4
	
	

	8.31*
	
	
	Длина, ширина и высота (глубина) выпуклостей или впадин
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.5
	
	

	8.32*
	
	
	Отклонение от плоскостности плит
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.6;
ГОСТ 17177-94
	
	

	8.33*
	
	22.23/35.060
	Влажность
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.4
	
	

	8.34*
	
	22.23/29.121
	Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.5
	
	

	8.35*
	
	
	Предел прочности при изгибе
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.7
	
	

	8.36*
	
	22.23/25.108
	Время самостоятельного горения
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.10;
СТБ 1437-2004 п. 7.8
	
	

	8.37*
	
	22.23/29.061
	Проверка размеров сечений
	ГОСТ 19177-81 п. 4.2
	
	

	8.38*
	
	22.23/29.127
	Температура хрупкости
	ГОСТ 7912-74
	
	

	8.39*
	
	22.23/29.061
	Размеры плит, отклонения от них, правильность формы и дефекты внешнего вида
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.2;
СТБ 1230-2000 п. 7.1;
СТБ EN 822-2016;
СТБ EN 823-2016
	
	

	8.40*
	
	
	Предельные отклонения толщины, глубина впадин и высота выпуклостей пенопласта
	ГОСТ 17177-94 п.п. 4.4, 4.5, 4.6;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89
	
	

	8.41*
	
	
	Измерение линейных размеров
	
	
	

	8.42*
	
	
	Правильность геометрической формы
	ГОСТ 17177-94 п.6;
ГОСТ 23486-79 п. 5.4;
СТБ EN 824-2016;
СТБ EN 825-2016
	
	

	8.43*
	
	22.23/29.040
	Масса 1 м² плиты
	СТБ 1230-2000 п. 7.2
	
	

	8.44*
	
	
	Плотность
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.3;
ГОСТ 17177-94 п. 7.2;
СТБ 1437-2004 п.7.3
	
	

	8.45*
	
	22.23/29.121
	Прочность при изгибе
	СТБ 1230-2000 п. 7.3
	
	

	8.46*
	
	22.23/35.060
	Отпускная влажность
	СТБ 1230-2000 п. 7.4
	
	

	8.47*
	
	22.23/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 15588-2014 п.7.8;
ГОСТ 17177-94 п. 10;
ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001);
ГОСТ 9573-2012 п. 6.13;
СТБ 1230-2000 п. 7.5;
СТБ 1437-2004 п.7.6;
СТБ 2252-2012 п. 7.1.5;
СТБ 2270-2012 п. 7.1.5
	
	

	8.48*
	
	22.23/35.060
	Влажность
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.4;
ГОСТ 17177-94 п. 8
	
	

	8.49*
	
	
	Отпускная влажность плиты
	СТБ 1230-2000 п. 7.4
	
	

	8.50*
	
	
	Ускоренное определение сорбционной влажности
	ГОСТ 17177-94 п.9
	
	

	8.51*
	
	22.23/29.121
	Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.5;
ГОСТ 17177-94 п. 13;
СТБ 1437-2004 п.7.4
	
	

	8.52*
	
	
	Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации после сорбционного увлажнения
	ГОСТ 17177-94 п.13;
ГОСТ 9573-2012 п. 6.10
	
	

	8.53*
	
	
	Предел прочности при сжатии
	ГОСТ 17177-94 п.14;
СТБ 1740-2007 п.п. 4, 6
	
	

	8.54*
	
	
	Предел прочности при изгибе
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.7;
ГОСТ 17177-94 п. 15;
СТБ 1437-2004 п. 7.4.3
	
	

	8.55*
	
	
	Предел прочности при растяжении
	ГОСТ 17177-94 п.16;
СТБ 1740-2007 п.п. 4, 5
	
	

	8.56*
	
	
	Предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности плиты
	СТБ 1437-2004 п. 7.5
	
	

	8.57*
	
	
	Прочность при растяжении; прочность при сжатии; прочность при сжатии при 10 %-ной линейной деформации; прочность при сдвиге; модуль упругости Е; модуль сдвига G
	СТБ 1740-2007
	
	

	8.58*
	
	22.23/29.040
	Содержание органических веществ
	ГОСТ 17177-94 п.11;
СТБ ЕН 13820-2007
	
	

	8.59*
	
	22.23/08.091
	Полнота поликонденсации фенолоформальдегидного связующего
	ГОСТ 17177-94 п.12
	
	

	8.60*
	
	22.23/29.121
	Прочность при сжатии, прочность при растяжении
	СТБ 1740-2007
	
	

	8.61*
	
	22.23/29.061
	Определение линейных размеров
	СТБ 1515-2004 п.5
	
	

	8.62*
	
	
	Отклонения от прямолинейности продольных кромок панели
	СТБ 1515-2004 п.6
	
	

	8.63*
	
	
	Отклонения от плоскостности лицевой поверхности панели
	СТБ 1515-2004 п.7
	
	

	8.64*
	
	
	Отклонения от перпендикулярности смежных торцевых граней панели
	СТБ 1515-2004 п.8
	
	

	8.65*
	
	
	Смещение кромок металлических листов панели относительно друг друга
	СТБ 1515-2004 п.9
	
	

	8.66*
	
	22.23/29.137
	Зависимость напряжение-деформация при сжатии, напряжение сжатия
	ГОСТ 26605-2017 (ISO 3386-1:1986)
	
	

	8.67*
	
	22.23/29.121
	Деформация сжатия, предел прочности при сжатии, прочность на сжатие при 10 %-ной деформации, модуль упругости при сжатии
	СТБ EN 826-2016
	
	

	8.68*
	
	22.23/29.061
	Стабильность размеров при заданных температуре и влажности
	СТБ EN 1604-2016
	
	

	8.69*
	
	22.23/29.143
	Ползучесть при сжатии
	СТБ EN 1606-2016
	
	

	8.70*
	
	22.23/29.121
	Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости поверхности изделия
	СТБ EN 1607-2016
	
	

	8.71*
	
	
	Предел прочности при растяжении параллельно плоскости поверхности изделия
	СТБ EN 1608-2016
	
	

	8.72*
	
	22.23/29.151
	Водопоглощение при кратковременном частичном погружении
	СТБ EN 1609-2016
	
	

	8.73*
	
	22.23/29.137
	Паропроницаемость: плотность диффузионного потока водяного пара; коэффициент со-противления диффузионному паропроницанию; сопротивление диффузионному паропроницанию; коэффициент диффузионной паропроницаемости; сравнительный коэффициент диффузионной паропроницаемости; толщина слоя неподвижного воздуха
	СТБ EN 12086-2016
	
	

	8.74*
	
	22.23/29.151
	Водопоглощение при долговременном погружении (полном и частичном)
	СТБ EN 12087-2016
	
	

	8.75*
	
	22.23/29.121
	Показатели при сосредоточенной нагрузке: сосредоточенная нагрузка при заданной деформации, сила давления и деформация в критической точке, кривая зависимости деформации от силы
	СТБ EN 12430-2016
	
	

	8.76*
	
	
	Прочность плиты
	СТБ 1230-2000 п. 7.3
	
	

	8.77*
	
	
	Прочность при изгибе
	СТБ EN 12089-2016
	
	

	8.78*
	
	22.23/11.116
	Внешний вид, цвет
	ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.2
	
	

	8.79*
	
	22.23/29.137
	Удаление защитной антиадгезионной пленки
	ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.3
	
	

	8.80*
	
	22.23/29.061
	Размеры по сечению и предельные отклонения от них
	ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.4
	
	

	8.81*
	
	
	Длина
	
	
	

	8.82*
	
	22.23/29.121
	Условная прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008)
	
	

	8.83*
	
	22.23/29.061
	Время восстановления формы (толщины) ленты до значения рабочего расширения при температуре плюс 20 °С
	ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.7
	
	

	8.84*
	
	22.23/29.137
	Сопротивление сжатию при 50%-ной деформации
	ГОСТ Р 53338-2009 п.6.8
	
	

	8.85*
	
	22.23/29.151
	Водопоглощение поверхности уплотнительной ленты по объему
	ГОСТ 17177-94 п.10;
ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.10
	
	

	8.86*
	
	22.23/26.080
	Предел водонепроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99;
ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.12
	
	

	8.87*
	
	
	Коэффициент паропроницаемости
	ГОСТ 25898-2012;
ГОСТ 25898-2020;
ГОСТ 25898-83;
ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.11
	
	

	8.88*
	
	
	Теплостойкость
	ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.14
	
	

	8.89*
	
	
	Морозоустойчивость – гибкость на брусе при отрицательной температуре
	ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.13
	
	

	8.90*
	
	22.23/29.170
	Сопротивление отслаиванию от бетонного основания
	ГОСТ 10174-90;
ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.6
	
	

	8.91*
	
	22.23/36.057
	Долговечность
	ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.15
	
	

	8.92*
	
	22.23/29.121
	Предел прочности при растяжении в направлении, перпендикулярном поверхности
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.6
	
	

	8.93*
	
	22.23/29.145
	Теплопроводность
	СТБ 1437-2004 п. 7.7;
СТБ 1618-2006
	
	

	8.94*
	
	22.23/29.040
	Содержание влаги и летучих веществ
	ГОСТ 14043-78
	
	

	8.95*
	
	22.23/33.111
	Блеск лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим эффектом, под углом 20°, 60° и 85°
	ГОСТ 31975-2017 (ISO 2813:2014);
СТБ ISO 2813-2011
	
	

	9.1*
	Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем
	22.23/26.080
	Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов
	ГОСТ 9.708-83 Метод 2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	9.2*
	
	22.23/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи
	ГОСТ 30673-2013 п. 6.12;
ГОСТ 4647-2015;
СТБ 1264-2001 п. 8.9
	
	

	9.3*
	
	22.23/29.137
	Изгибающее напряжение и значение прогиба в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величине прогиба; изгибающее напряжение при максимальной нагрузке; изгибающее напряжение при разрушении или при максимальной нагрузке
	ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010);
ГОСТ 9639-71 п. 4.10
	
	

	9.4*
	
	22.23/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) Методы 1, 2, 3 и 4
	
	

	9.5*
	
	22.23/29.144
	Разрушающее напряжение при сжатии; напряжение сжатия при пределе текучести; напряжение сжатия при условном пределе текучести; напряжение сжатия при установленной условной деформации; относительная деформация сжатия при разрушении и при пределе текучести
	ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002)
	
	

	9.6*
	
	22.23/29.143
	Твердость пластмасс и эбонита
	ГОСТ 4670-2015 (ISO 2039-1:2001);
ГОСТ 9639-71 п. 4.11
	
	

	9.7*
	
	22.23/29.137
	Модуль упругости при растяжении, сжатии и изгибе
	ГОСТ 9550-81 методы 1, 2, 3
	
	

	9.8*
	
	22.23/29.070
	Абразивный износ (истирание шлифшкуркой)
	ГОСТ 11012-2017
	
	

	9.9*
	
	22.23/29.119
	Насыпная плотность формовочного материала
	ГОСТ 11035.1-93 (ИСО 60-77)
	
	

	9.10*
	
	22.23/29.121
	Прочность при растяжении; прочность при разрыве; предел текучести при растяжении; условный предел текучести; относительное удлинение при максимальной нагрузке; относительное удлинение при разрыве; относительное удлинение при пределе текучести
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 18599-2001 п. 4.5;
ГОСТ 9639-71 п. 4.5;
СТБ 1293-2001 п. 7.3;
СТБ 1548-2005 п. 7.12;
СТБ 2251-2012 п. 7.6
	
	

	9.11*
	
	22.23/26.080
	Цветоустойчивость под воздействием света, равномерность окраски и светлота
	ГОСТ 11583-74
	
	

	9.12*
	
	22.23/26.045
	Стойкость к действию химических сред
	ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010) методы 1, 2, 3;
ГОСТ 12020-72 методы 1, 2, 3
	
	

	9.13*
	
	22.23/11.116
	Условия кондиционирования и испытания образцов (проб)
	ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008)
	
	

	9.14*
	
	
	Методы механических испытаний
	ГОСТ 14359-69
	
	

	9.15*
	
	22.23/29.054
	Миграция пластификаторов
	ГОСТ 14926-81
	
	

	9.16*
	
	22.23/29.127
	Температура размягчения по Вика
	ГОСТ 15088-2014;
ГОСТ 30673-2013 п.6.10;
ГОСТ 9639-71 п.4.7;
СТБ 1264-2001 п. 8.11
	
	

	9.17*
	
	22.23/29.119
	Плотность (объемная масса)
	ГОСТ 15139-69 п.п 2, 3, 4
	
	

	9.18*
	
	22.23/33.111
	Коэффициент пропускания и мутности
	ГОСТ 15875-80
	
	

	9.19*
	
	22.23/29.061
	Толщина пленок и листов
	ГОСТ 17035-86 методы А и Б
	
	

	9.20*
	
	22.23/29.144
	Ползучесть при одноосном растяжении
	ГОСТ 18197-2014 (ISO 899-1:2003)
	
	

	9.22*
	
	22.23/11.116
	Ускоренное кондиционирование образцов для испытания
	ГОСТ 19599-90 (ИСО 1110-87)
	
	

	9.23*
	
	22.23/08.052
	Содержание нелетучих (сухого остатка) и летучих веществ
	ГОСТ 22456-77
	
	

	9.24*
	
	22.23/29.143
	Твердость пластмасс и эбонита вдавливанием с помощью дюрометров двух типов (твердость по Шору А и Шору Д)
	ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003)
	
	

	9.25*
	
	22.23/08.052
	Определение летучих веществ в полиэтилене
	ГОСТ 26359-84
	
	

	9.26*
	
	22.23/11.116
	Изменение внешнего вида после прогрева
	ГОСТ 27077-86 Методы 1 и 2
	
	

	9.27*
	
	22.23/29.061
	Изменение длины труб после прогрева
	ГОСТ 18599-2001 8.5;
ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023);
ГОСТ 32414-2013 п.8.7;
СТБ 1293-2001 п.7.4
	
	

	9.28**
	
	
	Трубы из пластмасс. Определение размеров
	ГОСТ ISO 3126-2023
	
	

	9.29*
	
	
	Изменение длины труб после прогрева
	СТБ EN ISO 2505-2011
	
	

	9.30**
	
	
	Определение размеров (толщина стенки в любом месте, средний наружный диаметр, наружный диаметр в любом месте)
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1264-2001 п.8.2;
СТБ EN ISO 3126-2011
	
	

	9.31*
	
	22.23/26.095
	Устойчивость опирания решетки трапа
	ГОСТ 1811-2019 п.7.3
	
	

	9.32*
	
	22.23/29.061
	Положение решетки по отношению к бортам трапа
	ГОСТ 1811-2019 п.7.4
	
	

	9.33*
	
	22.23/26.141
	Герметичность трапа под давлением 0,01 МПа
	ГОСТ 1811-2019 п. 7.6
	
	

	9.34*
	
	22.23/26.095
	Испытания трапа на действие сосредоточенной нагрузки
	ГОСТ 1811-2019 п. 7.7
	
	

	9.35*
	
	22.23/29.121
	Прочность сцепления эмалевого покрытия с металлом
	ГОСТ 1811-2019 п.7.9
	
	

	9.36*
	
	22.23/26.095
	Стойкость к воздействию внутренних напряжений
	ГОСТ 1811-2019 п.7.10
	
	

	9.37*
	
	22.23/29.121
	Прочность и относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 9.708-83
	
	

	9.38*
	
	22.23/29.127
	Теплостойкость по Вика
	ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004)
	
	

	9.39*
	
	22.23/29.061
	Стабильность размеров ПВХ-профиля после теплового воздействия
	ГОСТ 11529-2016 п.8
	
	

	9.40*
	
	22.23/26.095
	Стойкость к удару при пониженной температуре
	СТБ 1264-2001 п.8.10
	
	

	9.41*
	
	22.23/29.061
	Определение размеров и отклонений
	ГОСТ 22689-2014 п.8.3
	
	

	9.42**
	
	22.23/11.116
	Внешний вид, качество поверхности
	ГОСТ 10174-90 п.3.2;
ГОСТ 18599-2001 п.8.2;
ГОСТ 19111-2001 п.7.10;
ГОСТ 22689-2014 п.8.2
	
	

	9.43**
	
	22.23/29.061
	Размеры
	ГОСТ 10174-90 п.3.1;
ГОСТ 18599-2001 п.8.3;
СТБ 1293-2001 п.7.2;
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.4
	
	

	9.44**
	
	
	
	СТБ EN 1401-1-2012;
СТБ EN ISO 1452-2-2012;
СТБ EN ISO 1452-3-2012
	
	

	9.45**
	
	22.23/29.144
	Предел текучести при растяжении и относительное удлинение
	СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5
	
	

	9.46*
	
	22.23/36.057
	Степень сшивки для полиэтилена
	СТБ 1293-2001 п.7.6
	
	

	9.47*
	
	22.23/29.061
	Основные размеры поперечного сечения
	СТБ 1548-2005 п.7.2
	
	

	9.48**
	
	
	Отклонение от прямо-линейности
	СТБ 1548-2005 п.7.3
	
	

	9.49*
	
	22.23/11.116
	Цвет и фактура лицевой поверхности
	СТБ 1548-2005 п.7.4
	
	

	9.50*
	
	22.23/29.040
	Масса 1 м
	СТБ 1548-2005 п.7.5
	
	

	9.51*
	
	22.23/26.095
	Стойкость к удару
	СТБ 1548-2005 п.7.7
	
	

	9.52*
	
	22.23/29.165
	Гибкость
	ГОСТ 19111-2001 п.7.16;
СТБ 1548-2005 п.7.8
	
	

	9.53*
	
	22.23/29.121
	Прочность сцепления декоративного покрытия
	СТБ 1264-2001 п.8.18;
СТБ 1548-2005 п.7.9
	
	

	9.54*
	
	22.23/29.137
	Абсолютная деформация при вдавливании
	СТБ 1548-2005 п.7.10
	
	

	9.55**
	
	22.23/29.061
	Изменение линейных размеров
	СТБ 1548-2005 п.7.11
	
	

	9.56*
	
	
	Длина и ширина
	ГОСТ 9590-76 п.4.1
	
	

	9.57**
	
	22.23/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 9590-76 п.4.2
	
	

	9.58*
	
	22.23/34.064
	Стойкость к кипячению в воде
	ГОСТ 9590-76 п.4.3
	
	

	9.59*
	
	22.23/29.137
	Разрушающее напряжение при изгибе
	ГОСТ 9590-76 п.4.4
	
	

	9.60*
	
	22.23/29.145
	Гидротермическая стойкость лицевой поверхности
	ГОСТ 9590-76 п.4.5
	
	

	9.61*
	
	
	Термическая стойкость лицевой поверхности
	ГОСТ 9590-76 п.4.6
	
	

	9.62*
	
	22.23/26.095
	Ударная прочность поверхности
	ГОСТ 9590-76 п.4.7
	
	

	9.63*
	
	22.23/29.170
	Стойкость к загрязнению
	ГОСТ 9590-76 п.4.8
	
	

	9.64*
	
	22.23/29.061
	Стабильность линейных размеров
	ГОСТ 9590-76 п.4.10
	
	

	9.65**
	
	
	Линейные размеры
	ГОСТ 9639-71 п.4.4
	
	

	9.66*
	
	22.23/29.049
	Ударная вязкость
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 9639-71 п.4.6
	
	

	9.67*
	
	22.23/29.127
	Температура размягчения по Вика
	ГОСТ 15088-2014;
ГОСТ 9639-71 п.4.7
	
	

	9.68*
	
	22.23/29.061
	Изменение размеров при прогреве
	ГОСТ 9639-71 п.4.8
	
	

	9.69*
	
	22.23/29.119
	Монолитность
	ГОСТ 9639-71 п.4.9
	
	

	9.70*
	
	22.23/26.045
	Серебростойкость
	ГОСТ 10667-90 п.3.11
	
	

	9.71*
	
	22.23/26.080
	Светостойкость
	ГОСТ 10667-90 3.13
	
	

	9.72*
	
	22.23/29.145
	Термостойкость
	ГОСТ 10667-90 п.3.14
	
	

	9.73*
	
	22.23/29.061
	Размеры поперечного сечения
	ГОСТ 19111-2001 п.7.4
	
	

	9.74*
	
	
	Отклонение от прямолинейности
	ГОСТ 19111-2001 п.7.5
	
	

	9.75*
	
	22.23/29.040
	Масса 1 м
	ГОСТ 19111-2001 п.7.6
	
	

	9.76*
	
	22.23/29.061
	Длина мерного отрезка
	ГОСТ 19111-2001 п.7.7
	
	

	9.77*
	
	22.23/29.137
	Абсолютная деформация при вдавливании
	ГОСТ 11529-2016 п.7;
ГОСТ 19111-2001 п.7.11
	
	

	9.78**
	
	22.23/29.061
	Изменение линейных размеров
	ГОСТ 11529-2016 п.4;
ГОСТ 19111-2001 п.7.12
	
	

	9.79*
	
	22.23/26.095
	Стойкость к удару
	ГОСТ 19111-2001 п.7.15
	
	

	9.80*
	
	22.23/29.121
	Прочность сцепления декоративного отделочного покрытия
	ГОСТ 19111-2001 п.7.17
	
	

	9.81*
	
	22.23/29.070
	Истираемость
	ГОСТ 11529-2016 п.6.1;
ГОСТ 19111-2001 п.7.13
	
	

	9.82**
	
	22.23/11.116
	Цвет и фактура лицевой поверхности
	ГОСТ 19111-2001 п.7.8
	
	

	9.83*
	
	22.23/29.121
	Прочность при растяжении
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 19111-2001 п.7.14
	
	

	9.84**
	
	22.23/29.061
	Размеры и форма
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 30673-2013 п.6.3
	
	

	9.85*
	
	22.23/29.040
	Масса
	ГОСТ 30673-2013 п.6.4;
СТБ 1264-2001 п.8.5
	
	

	9.86**
	
	22.23/11.116
	Показатели внешнего вида, включая цвет (по образцам-эталонам)
	ГОСТ 11583-74;
ГОСТ 30673-2013 п.6.5;
СТБ 1264-2001 п.п. 8.3, 8.4
	
	

	9.87*
	
	22.23/29.121
	Прочность и модуль упругости при растяжении
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 30673-2013 п.6.11;
ГОСТ 9550-81;
СТБ 1264-2001 п. 8.7, п. 8.8
	
	

	9.88*
	
	22.23/29.061
	Изменение линейных размеров под воздействием температуры
	ГОСТ 11529-2016 п.8;
ГОСТ 30673-2013 п.6.6;
СТБ 1264-2001 п.8.13
	
	

	9.89*
	
	22.23/26.095
	Стойкость к удару
	ГОСТ 30673-2013 п.6.8;
СТБ 1264-2001 п.8.10
	
	

	9.90*
	
	22.23/29.145
	Термостойкость
	ГОСТ 30673-2013 п.6.7;
СТБ 1264-2001 п.8.12
	
	

	9.91*
	
	22.23/29.121
	Прочность угловых сварных соединений
	ГОСТ 30673-2013 п.6.9;
СТБ 1264-2001 п.8.14
	
	

	9.92**
	
	22.23/08.082
	Цветовые (колориметрические) характеристики
	ГОСТ 30673-2013 п.6.13
	
	

	9.93*
	
	22.23/26.080
	Определение стойкости к УФ облучению
	ГОСТ 30673-2013 п.6.14
	
	

	9.94*
	
	22.23/36.057
	Долговечность
	ГОСТ 30673-2013 п.6.15
	
	

	9.95*
	
	22.23/26.080
	Стойкость к воздействию климатических факторов
	СТБ 1264-2001 п.8.15
	
	

	9.96*
	
	22.23/29.121
	Предел прочности при изгибе
	СТБ 1064-97 п.7.3
	
	

	9.97*
	
	22.23/29.151
	Водопоглощение
	СТБ 1064-97 п.7.4
	
	

	9.98*
	
	22.23/26.080
	Морозостойкость
	СТБ 1064-97 п.7.5
	
	

	9.99*
	
	22.23/29.151
	Водонепроницаемость
	СТБ 1064-97 п.7.6
	
	

	9.100*
	
	22.23/29.121
	Коэффициент стойкости
	СТБ 1064-97 п.7.9
	
	

	9.101*
	
	
	Разрушающая нагрузка при изгибе
	СТБ 1065-97 п.7.3
	
	

	9.102*
	
	22.23/29.151
	Водопоглощение
	СТБ 1065-97 п.7.4
	
	

	9.103*
	
	22.23/26.080
	Морозостойкость
	СТБ 1065-97 п.7.5
	
	

	9.104*
	
	22.23/29.151
	Водонепроницаемость
	СТБ 1065-97 п.7.6
	
	

	9.105*
	
	22.23/29.040
	Масса 1 м²
	СТБ 1065-97 п.7.7
	
	

	9.106*
	
	22.23/29.061
	Усадка Дополнительная усадка
	ГОСТ 18616-80
	
	

	9.107**
	
	22.23/11.116
	Внешний вид Цвет
	СТБ 1451-2004 п. 7.3.1
	
	

	9.108*
	
	22.23/29.040
	Масса 1 м
	СТБ 1451-2004 п. 7.4
	
	

	9.109*
	
	22.23/26.095
	Стойкость к удару
	СТБ 1264-2001;
СТБ 1451-2004 п. 7.6
	
	

	9.110*
	
	22.23/29.121
	Прочность при разрыве Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
СТБ 1451-2004 п. 7.8
	
	

	9.111*
	
	22.23/29.061
	Изменение линейных размеров после теплового воздействия
	ГОСТ 11529-2016 п.8;
СТБ 1451-2004 п.7.9
	
	

	9.112*
	
	22.23/26.080
	Стойкость к воздействию факторов климатических
	СТБ 1264-2001 Приложение А;
СТБ 1451-2004 п.7.10
	
	

	9.113**
	
	22.23/29.061
	Длина
	ГОСТ 17675-87 п. 4.4
	
	

	9.114**
	
	22.23/11.116
	Внешний вид, цвет
	ГОСТ 17675-87 п. 4.7
	
	

	9.115*
	
	22.23/29.121
	Разрушающее напряжение при растяжении Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 17675-87 п. 4.10;
ГОСТ ISO 37-2020
	
	

	9.116**
	
	22.23/29.040
	Масса 1 м трубки
	ГОСТ 17675-87 п.4.4
	
	

	9.117**
	
	22.23/11.116
	Внешний вид Цвет
	ГОСТ 19034-82 п. 5.4
	
	

	9.118*
	
	22.23/29.121
	Прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 17675-87 п.4.10;
ГОСТ 19034-82 п.5.9
	
	

	9.119**
	
	22.23/29.040
	Масса 1 м трубки
	ГОСТ 19034-82 п. 5.10
	
	

	9.120*
	
	22.23/29.121
	Прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 25018-81 п.4.1;
ГОСТ ISO 37-2020
	
	

	9.121*
	
	22.23/36.057
	Стойкость к ускоренному старению
	ГОСТ 25018-81 п.п. 4.2.1, 4.2.4, 5
	
	

	9.122*
	
	22.23/26.045
	Стойкость к воздействию масел, топлива, бензина
	ГОСТ 25018-81 п.п. 4.3, 5
	
	

	9.123*
	
	22.23/36.057
	Долговечность
	ГОСТ 30973-2002
	
	

	9.124*
	
	22.23/33.111
	Цветоустойчивость
	СТБ 2200-2011
	
	

	9.125*
	
	
	Определение координат цвета лакокрасочных покрытий
	СТБ ISO 7724-2-2008
	
	

	9.126*
	
	
	Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий
	СТБ ISO 7724-3-2008
	
	

	10.1*
	Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные
	22.19/11.116
	Подготовка образцов к испытаниям
	СТБ 1617-2006 п. 7.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	10.2*
	
	
	Форма плиток, внешний вид
	СТБ 1617-2006 п. 7.2
	
	

	10.3**
	
	
	Цвет плиток
	СТБ 1617-2006 п. 7.4
	
	

	10.4*
	
	22.19/29.151
	Водопоглощение
	СТБ 1617-2006 п. 7.6
	
	

	10.5*
	
	22.19/29.144
	Стойкость к образованию пузырей
	СТБ 1617-2006 п. 7.7
	
	

	10.6*
	
	22.19/29.121
	Прочность сцепления металлической фольги с основой
	СТБ 1617-2006 п. 7.8
	
	

	10.7*
	
	
	Устойчивость плитки к разрыву
	СТБ 1617-2006 п. 7.9
	
	

	10.8*
	
	22.19/26.080
	Стойкость к воздействию климатических факторов
	СТБ 1617-2006 п. 7.10
	
	

	10.9**
	
	22.19/11.116
	Маркировка
	СТБ 1617-2006 п. 4.5
	
	

	10.10**
	
	
	Упаковка
	СТБ 1617-2006 п. 4.6
	
	

	10.11*
	
	22.19/29.137
	Способность резин сопротивляться воздействию воздуха при повышенной температуре по изменению характерного показателя старения
	ГОСТ 9.024-74 метод 1
	
	

	10.12*
	
	22.19/36.057
	Стойкость к старению при статической деформации сжатия
	ГОСТ 9.029-74
	
	

	10.13*
	
	
	Стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред по одному или нескольким показателям
	ГОСТ 9.030-74 методы А, Б, В
	
	

	10.14*
	
	
	Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при статической деформации сжатия
	ГОСТ 9.070-76 метод Б
	
	

	10.15*
	
	
	Стойкость к термическому старению в воздухе по изменению показателя сопротивления сжатию
	ГОСТ 20014-83;
ГОСТ 9.709-83
	
	

	10.16*
	
	
	Метод прогнозирования изменения свойств при термическом старении
	ГОСТ 9.713-86
	
	

	10.17*
	
	22.19/29.121
	Предел прочности при изгибе
	ГОСТ 255-90 (ИСО 2473-72)
	
	

	10.18*
	
	22.19/26.095
	Хрупкость эбонита при ударе
	ГОСТ 258-75
	
	

	10.19*
	
	22.19/29.165
	Эластичность лаковой пленки на поверхности резины
	ГОСТ 260-75
	
	

	10.20*
	
	22.19/38.000
	Усталостная выносливость при многократном растяжении
	ГОСТ 261-79 методы 1, 2
	
	

	10.21*
	
	22.19/29.137
	Сопротивление раздиру
	ГОСТ 262-93 (ИСО 34-79)
	
	

	10.22*
	
	22.19/29.143
	Твердость по Шору А
	ГОСТ 263-75;
ГОСТ 2678-94 п. 3.8;
ГОСТ 7338-90 п. 3.5
	
	

	10.23*
	
	22.19/29.121
	Кратковременное статическое сжатие
	ГОСТ 265-77 методы А и Б
	
	

	10.24*
	
	22.19/29.040
	Плотность
	ГОСТ 267-73
	
	

	10.25*
	
	22.19/41.000
	Общие требования к проведению физико-механических испытаний
	ГОСТ 269-66
	
	

	10.26*
	
	22.19/29.121
	Прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве, напряжение при заданном удлинении
	ГОСТ 269-66;
ГОСТ 7338-90 п. 3.4;
ГОСТ ISO 37-2020
	
	

	10.27*
	
	
	Прочность связи с металлом при отслаивании
	ГОСТ 411-77
	
	

	10.28*
	
	22.19/29.137
	Сопротивление истиранию при скольжении
	ГОСТ 426-77
	
	

	10.29*
	
	22.19/29.121
	Прочность связи между слоями при расслоении
	ГОСТ 6768-75
	
	

	10.30*
	
	22.19/29.145
	Температурный предел хрупкости при изгибе
	ГОСТ 7912-74
	
	

	10.31*
	
	22.19/29.121
	Упруго-прочностные свойства при растяжении резин пористых
	ГОСТ 11721-78
	
	

	10.32*
	
	
	Остаточное сжатие резин губчатых после выдержки образцов при определенных условиях в сжатом состоянии и последующего их восстановления
	ГОСТ 11722-78
	
	

	10.33*
	
	22.19/36.140
	Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия
	ГОСТ 13808-79
	
	

	10.34*
	
	22.19/29.121
	Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве тканей технических прорезиненных
	ГОСТ 16010-70;
ГОСТ 30303-95 (ИСО 1421-77);
ГОСТ ISO 1421-2021;
ГОСТ ISO 4674-1-2021
	
	

	10.35*
	
	22.19/36.057
	Методы испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов
	ГОСТ 18956-73
	
	

	10.36*
	
	22.19/29.137
	Сопротивление сжатию резин пористых
	ГОСТ 20014-83
	
	

	10.37*
	
	
	Сопротивление раздиру на образцах-полосках
	ГОСТ 23016-78
	
	

	10.38*
	
	22.19/29.070
	Истирание при скольжении по возобновляемой поверхности
	ГОСТ ISO 4649-2024
	
	

	10.39*
	
	22.19/41.000
	Эбонит. Общие требования к проведению физико-механических испытаний
	ГОСТ 24841-81
	
	

	10.40*
	
	22.19/11.116
	Подготовка проб и образцов для испытаний
	ГОСТ 28588.1-90 (ИСО 4661-1-86);
ГОСТ 28588.2-90 (ИСО 4661-2-86)
	
	

	10.41*
	
	
	Стандартные условия кондиционирования и испытания
	ГОСТ 29062-91 (ИСО 2231-89)
	
	

	10.42**
	
	
	Внешний вид и цвет
	ГОСТ 2678-94 п.3.2;
ГОСТ 30778-2001 п. 6.3;
ГОСТ 7338-90 п.3.1;
СТБ 1267-2001 п.8.1
	
	

	10.43*
	
	22.19/29.121
	Предел прочности при растяжении
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
СТБ 1267-2001 п.8.2
	
	

	10.44*
	
	
	Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ ISO 37-2020;
СТБ 1267-2001 п. 8.3
	
	

	10.45*
	
	22.19/33.111
	Климатическая стойкость уплотнителя
	ГОСТ 9.707-81;
СТБ 1267-2001 п.8.4
	
	

	10.46*
	
	22.19/29.145
	Температура хрупкости
	ГОСТ 16782-2015 (ISO 974:2000);
СТБ 1267-2001 п.8.5
	
	

	10.47**
	
	22.19/29.061
	Толщина
	ГОСТ 7338-90 п. 3.2
	
	

	10.48**
	
	
	Ширина и длина
	ГОСТ 7338-90 п.3.3
	
	

	10.49*
	
	22.19/36.083
	Коэффициент морозостойкости
	ГОСТ 13808-79
	
	

	10.50*
	
	22.19/29.121
	Остаточная деформация при сжатии
	ГОСТ 9.029-74 метод Б
	
	

	10.51*
	
	22.19/36.057
	Изменение массы образца после воздействия сред
	ГОСТ 9.030-74 Метод А
	
	

	10.52*
	
	
	Изменение относительного удлинения после воздействия сред
	ГОСТ 9.030-74 метод А
	
	

	10.53**
	
	22.19/29.061
	Линейные размеры и площадь
	ГОСТ 2678-94 п.3.3
	
	

	10.54*
	
	22.19/29.121
	Разрывная сила при растяжении, условная прочность, условное напряжение, относительное удлинение и относительное остаточное удлинение
	ГОСТ 2678-94 п. 3.4
	
	

	10.55*
	
	22.19/29.137
	Сопротивление статическому продавливанию
	ГОСТ 2678-94 п. 3.5
	
	

	10.56*
	
	
	Сопротивление динамическому продавливанию
	ГОСТ 2678-94 п. 3.6
	
	

	10.57*
	
	22.19/29.165
	Гибкость
	ГОСТ 2678-94 п. 3.9;
СТБ 1107-2022 п.8.8
	
	

	10.58*
	
	22.19/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 2678-94 п.3.10;
СТБ 1107-2022 п.8.18
	
	

	10.59*
	
	22.19/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 2678-94 п. 3.11;
СТБ 1107-2022 п.8.19
	
	

	10.60*
	
	
	Теплостойкость
	ГОСТ 2678-94 п. 3.12
	
	

	10.61*
	
	22.19/29.061
	Изменение линейных размеров при нагревании
	ГОСТ 2678-94 п. 3.13
	
	

	10.62*
	
	22.19/29.040
	Потеря массы при нагревании
	ГОСТ 2678-94 п. 3.14
	
	

	10.63*
	
	
	Масса покровного состава и содержание наполнителя
	ГОСТ 2678-94 п. 3.15
	
	

	10.64*
	
	
	Масса вяжущего с наплавляемой стороны
	ГОСТ 2678-94
	
	

	10.65*
	
	
	Масса вяжущего и температура размягчения вяжущего материалов типа фольгоизол
	ГОСТ 2678-94 п. 3.20
	
	

	10.66*
	
	
	Масса 1 м² материала
	ГОСТ 2678-94 п. 3.22;
ГОСТ 30778-2001 п. 6.5
	
	

	10.67*
	
	22.19/29.121
	Снижение разрывной силы водонасыщенного материала
	ГОСТ 2678-94 п. 3.26
	
	

	10.68*
	
	22.19/26.080
	Цветостойкость посыпки
	ГОСТ 2678-94 п. 3.27
	
	

	10.69*
	
	22.19/29.061
	Полнота пропитки
	ГОСТ 2678-94 п. 3.29
	
	

	10.70*
	
	
	Отклонение размеров поперечного сечения
	ГОСТ 30778-2001 п. 6.4
	
	

	10.71*
	
	
	Изменение линейных размеров после теплового воздействия
	ГОСТ 30778-2001 п. 6.6
	
	

	10.72*
	
	22.19/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 30778-2001 п. 6.7;
ГОСТ 9.030-74 метод А
	
	

	10.74**
	
	22.19/11.116
	Маркировка
	СТБ EN 13969-2008 п. 8
	
	

	10.75**
	
	
	Упаковка
	
	
	

	10.76*
	
	22.19/33.111
	Определение координат цвета лакокрасочных покрытий
	СТБ ISO 7724-2-2008
	
	

	10.77*
	
	
	Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий
	СТБ ISO 7724-3-2008
	
	

	10.78**
	
	22.19/29.061
	Изменение линейных размеров
	ГОСТ EN 1107-2-2011
	
	

	10.79*
	
	22.19/29.121
	Определение сопротивления раздиру стержнем гвоздя
	ГОСТ 31898.1-2011 (EN 12310-1:1999)
	
	

	10.80*
	
	
	Максимальная сила растяжения
	ГОСТ 31899.1-2011 (EN 12311-1:1999);
ГОСТ 31899.2-2011 (EN 12311-2:2000)
	
	

	10.81*
	
	
	Удлинение при максимальной силе растяжения
	
	
	

	10.82*
	
	
	Удлинение при разрыве
	ГОСТ 31899.2-2011 (EN 12311-2:2000)
	
	

	10.83**
	
	22.19/32.115
	Видимые дефекты
	ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.1;
ГОСТ EN 1850-1-2011;
ГОСТ EN 1850-2-2011
	
	

	10.84**
	
	22.19/29.061
	Длина и ширина
	ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.2;
ГОСТ EN 1848-1-2011
	
	

	10.85**
	
	
	Прямолинейность
	
	
	

	10.86*
	
	22.19/29.040
	Масса на единицу площади
	ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.2;
ГОСТ EN 1849-1-2011
	
	

	10.87**
	
	22.19/29.061
	Толщина
	
	
	

	10.88*
	
	22.19/29.040
	Масса битума
	ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.2
	
	

	10.89**
	
	22.19/29.061
	Геометрические размеры (высота и ширина)
	ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.3
	
	

	10.90*
	
	22.19/29.121
	Максимальная сила растяжения
	ГОСТ 31899.1-2011 (EN 12311-1:1999);
ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.1
	
	

	10.91*
	
	22.19/29.137
	Сопротивление раздиру клеевого соединения
	ГОСТ 32315.1-2012 (EN 12316-1:1999);
ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.8.1;
СТБ 1107-2022 п.8.17
	
	

	10.92*
	
	22.19/29.121
	Прочность на сдвиг клеевого соединения
	ГОСТ 32316.1-2012 (EN 12317-1:1999);
ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.8.2
	
	

	10.93*
	
	22.19/29.137
	Сопротивление раздиру стержнем гвоздя
	ГОСТ 31898.1-2011 (EN 12310-1:1999);
ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.13;
ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.2
	
	

	10.94*
	
	22.19/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 2678-94 п.3.10;
ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.4;
ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.3
	
	

	10.95*
	
	22.19/29.070
	Потеря посыпки
	ГОСТ 2678-94 п. 3.25
	
	

	10.96*
	
	22.19/29.121
	Условная прочность
	ГОСТ 26589-94 п. 3.3;
СТБ 1107-2022 п.8.7
	
	

	10.97*
	
	
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 26589-94 п. 3.4, метод А;
СТБ 1107-2022 п.8.15
	
	

	10.98*
	
	
	Прочность на сдвиг клеевого соединения
	ГОСТ 26589-94 п. 3.6;
СТБ 1107-2022 п.8.16
	
	

	11.1**
	Резина. Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины
	22.19/29.121
	Манжеты резиновые армированные для валов: Внешний вид
	ГОСТ 8752-79 п. 5.4
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	11.2**
	
	22.19/29.061
	Внутренний диаметр
	ГОСТ 8752-79 п. 5.5, п. 5.6
	
	

	11.3**
	
	
	Наружный диаметр. Высота
	ГОСТ 8752-79 п. 5.5, п. 5.7
	
	

	11.4**
	
	
	Допуск круглости
	ГОСТ 8752-79 п. 5.5, п. 5.8
	
	

	11.5**
	
	22.19/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 8752-79 п. 6.1
	
	

	11.6**
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 8752-79 п. 6.2
	
	

	11.7**
	
	
	Кольца резиновые уплотнительные: Внешний вид
	ГОСТ 18829-2017 п. 7.1
	
	

	11.8**
	
	22.19/29.061
	Размеры
	ГОСТ 18829-2017 п. 7.2
	
	

	11.9*
	
	22.19/29.143
	Твердость
	ГОСТ 18829-2017 п. 7.4;
ГОСТ 263-75
	
	

	11.10*
	
	22.19/29.121
	Условная прочность при растяжении
	ГОСТ 18829-2017 п. 7.6;
ГОСТ ISO 37-2020
	
	

	11.11*
	
	
	Относительная остаточная деформация колец при постоянном сжатии
	
	
	

	11.12**
	
	22.19/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 18829-2017 п. 3.2
	
	

	11.13**
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 18829-2017 п.3.2
	
	

	11.14*
	
	22.19/29.144
	Стойкость к образованию вздутий
	ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.5
	
	

	11.15*
	
	
	Теплостойкость
	ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.18;
ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.6;
ГОСТ EN 1110-2011
	
	

	11.16*
	
	22.19/29.070
	Потеря гранул или чешуек посыпки
	ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.20;
ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.7;
ГОСТ EN 12039-2011
	
	

	11.17*
	
	22.19/29.121
	Сопротивление отслаиванию металлической фольги
	ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.8
	
	

	11.18**
	
	22.19/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 8;
ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 8.2
	
	

	11.19*
	
	22.19/26.080
	Искусственное термическое старение
	ГОСТ EN 12965-2012
	
	

	12.1*
	Линолеум
	22.23/35.069
	Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении
	ГОСТ 6433.2-71
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	12.2*
	
	22.23/29.061
	Толщина линолеума и толщина его лицевого слоя
	ГОСТ 14632-79 п. 4.3;
ГОСТ 16914-71 п. 3.9;
ГОСТ 7251-2016 п. 8.1
	
	

	12.3*
	
	22.23/29.070
	Истираемость
	ГОСТ 11529-2016 п.6.1;
ГОСТ 14632-79 п. 4.8;
ГОСТ 26149-84 п. 4.8
	
	

	12.4*
	
	22.23/29.061
	Деформативность при вдавливании
	ГОСТ 11529-2016 п. 7;
ГОСТ 26149-84 п. 4.9
	
	

	12.5*
	
	
	Изменение линейных размеров
	ГОСТ 11529-2016 п. 8;
ГОСТ 26149-84 п. 4.10;
ГОСТ 7251-2016 п. 8.1
	
	

	12.6*
	
	22.23/29.151
	Поверхностное водопоглощение
	ГОСТ 11529-2016 п. 10
	
	

	12.7*
	
	22.23/29.121
	Прочность связи между лицевым слоем из пленки и вторым слоем линолеума
	ГОСТ 11529-2016 п. 9;
ГОСТ 7251-2016 п. 8.1
	
	

	12.8*
	
	22.23/29.119
	Плотность слоя износа
	ГОСТ 11529-2016 Приложение А
	
	

	12.9*
	
	22.23/29.061
	Параллельность кромок в рулоне
	ГОСТ 14632-79 п. 4.9;
ГОСТ 7251-2016 п. 8.1
	
	

	12.10*
	
	22.23/08.082
	Светлота лицевой поверхности
	ГОСТ 11583-74
	
	

	12.11*
	
	22.23/11.116
	Равномерность окраски лицевой поверхности
	ГОСТ 11583-74;
ГОСТ 16914-71 п. 3.14;
ГОСТ 18108-2016 п. 8.4
	
	

	12.12*
	
	22.23/33.111
	Цветоустойчивость
	ГОСТ 11583-74;
ГОСТ 16475-81 п. 4.13;
ГОСТ 18108-2016 п. 8.4
	
	

	12.13*
	
	22.23/35.069
	Удельное поверхностное и объемное электрическое сопротивление
	ГОСТ 14632-79;
ГОСТ 16475-81 п. 4.12;
ГОСТ 18108-2016 п. 8.1;
ГОСТ 6433.2-71
	
	

	12.14**
	
	22.23/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 18108-2016 8.1
	
	

	12.15**
	
	22.23/29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 11529-2016 п. 4;
ГОСТ 16914-71 п. 3.7
	
	

	12.16*
	
	22.23/29.121
	Прочность связи между слоями
	ГОСТ 11529-2016 п. 9;
ГОСТ 14632-79 п. 4.7
	
	

	12.17*
	
	22.23/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 11529-2016 п. 10;
ГОСТ 16475-81 п. 4.11;
ГОСТ 16914-71 п. 3.19
	
	

	12.18*
	
	22.23/29.165
	Гибкость
	ГОСТ 11529-2016 п. 11;
ГОСТ 16475-81 п. 4.10;
ГОСТ 16914-71 п.3.20
	
	

	12.19*
	
	22.23/29.040
	Масса 1 м²
	ГОСТ 11529-2016 п. 12
	
	

	12.20*
	
	22.23/29.121
	Прочность сварного шва
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 11529-2016 п. 14;
ГОСТ 14632-79;
ГОСТ 18108-2016 п.8.1;
ГОСТ 27023-86 п. 4.5
	
	

	12.21**
	
	22.23/11.116
	Внешний вид шва, соответствие цвета и фактуры полотен, сваренных в один ковер
	ГОСТ 27023-86 п. 4.4
	
	

	12.22*
	
	22.23/29.061
	Размеры и прямоугольность плиток
	ГОСТ 14632-79 п. 4.10
	
	

	12.23*
	
	
	Длина ширина и величина угла плиток
	ГОСТ 16475-81 п. 4.2
	
	

	12.24*
	
	
	Толщина
	ГОСТ 16475-81 п. 4.3;
ГОСТ 26149-84 п. 4.3
	
	

	12.25*
	
	22.23/11.116
	Соответствие по цвету, фактуре и рисунку
	ГОСТ 16475-81 п. 4.4
	
	

	12.26*
	
	
	Качество лицевой поверхности и равномерность окраски
	ГОСТ 16475-81 п. 4.5;
ГОСТ 26149-84 п. 4.6
	
	

	12.27**
	
	22.23/29.061
	Толщина рулона
	ГОСТ 16914-71 п. 3.8
	
	

	12.28*
	
	22.23/11.116
	Однородность структуры рулона и его Расслаиваемость
	ГОСТ 16914-71 п. 3.12
	
	

	12.29*
	
	22.23/33.111
	Категория рулона по светлоте лицевой поверхности (коэффициент отражения)
	ГОСТ 11583-74;
ГОСТ 16914-71 п. 3.13
	
	

	12.30*
	
	22.23/29.040
	Потеря массы при истирании
	ГОСТ 16914-71 п. 3.15
	
	

	12.31*
	
	22.23/29.143
	Твердость
	ГОСТ 16914-71 3.17
	
	

	12.33*
	
	22.23/29.061
	Общая толщина линолеума, толщина ПВХ-слоя и толщина прозрачной лицевой ПВХ-пленки
	ГОСТ 18108-2016 п. 8.1
	
	

	12.34*
	
	22.23/11.116
	Соответствие линолеума эталонам
	
	
	

	12.35*
	
	22.23/29.143
	Абсолютная остаточная деформация
	ГОСТ 11529-2016 п. 7;
ГОСТ 18108-2016 п. 8.1
	
	

	12.36*
	
	22.23/29.121
	Прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем линолеума
	ГОСТ 14632-79
	
	

	12.37*
	
	22.23/29.061
	Параллельность кромок
	ГОСТ 26149-84 п. 4.4
	
	

	12.38*
	
	22.23/11.116
	Соответствие по цвету и фактуре
	ГОСТ 26149-84 п. 4.5
	
	

	12.39*
	
	
	Качество лицевой поверхности
	ГОСТ 26149-84 п. 4.6
	
	

	12.40*
	
	
	Волнистость
	ГОСТ 26149-84 п. 4.7
	
	

	12.41*
	
	22.23/29.119
	Поверхностная плотность
	ГОСТ 26149-84 п. 4.11
	
	

	12.42*
	
	22.23/35.060
	Скользкость
	СТБ 1751-2007
	
	

	12.43*
	
	22.23/08.082
	Определение координат цвета лакокрасочных покрытий
	СТБ ISO 7724-2-2008
	
	

	12.44*
	
	
	Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий
	СТБ ISO 7724-3-2008
	
	

	13.1*
	Кожа искусственная и пленочные материалы
	13.95/29.151
	Гигроскопичность и влагоотдача
	ГОСТ 8971-78
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	13.2*
	
	
	Намокаемость и усадка
	ГОСТ 8972-78
	
	

	13.3*
	
	13.95/29.165
	Жесткость и упругость
	ГОСТ 8977-74
	
	

	13.4*
	
	13.95/26.080
	Устойчивость к тепловому и светотепловому старению
	ГОСТ 8979-75
	
	

	13.5*
	
	13.95/33.111
	Светостойкость по показателям полного цветового различия и различий по насыщенности, цветовому тону и светлоте
	ГОСТ 11583-74;
ГОСТ 9998-86
	
	

	13.6**
	
	13.95/11.116
	Внешний вид (цвет, отделка, дефекты)
	ГОСТ 12998-85 п. 5.5;
ГОСТ 16272-79 п. 5.4;
ГОСТ 16398-81 п. 5.3;
ГОСТ 24234-80 п. 5.7;
ГОСТ 25250-2023 п. 6.3;
ГОСТ 25250-88 п. 3.3;
ГОСТ 9438-97 п. 5.1;
ГОСТ 9998-86 п. 4.1
	
	

	13.7**
	
	13.95/29.061
	Определение размеров
	ГОСТ 10354-82 п.п. 5.2-5.4;
ГОСТ 16272-79 п. 5.3;
ГОСТ 24234-80 п. 5.3;
ГОСТ 9438-97 п. 7.2
	
	

	13.8*
	
	
	Толщина пленки
	ГОСТ 10354-82 п. 5.2;
ГОСТ 12998-85 п. 5.2;
ГОСТ 17035-86;
ГОСТ 17035-86 метод А;
ГОСТ 17073-71 п. 1;
ГОСТ 24234-80 п. 5.2;
ГОСТ 24944-81 п. 4.3
	
	

	13.9*
	
	13.95/29.040
	Масса 1 м²
	ГОСТ 17073-71 п. 2
	
	

	13.10*
	
	
	Массовая доля летучих веществ
	ГОСТ 9438-97 п. 7.3
	
	

	13.11*
	
	13.95/29.121
	Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 10354-82 п. 5.6;
ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 16272-79 п. 5.5;
ГОСТ 9438-97 п. 7.4;
ГОСТ 9998-86 п. 4.9
	
	

	13.12*
	
	13.95/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 9438-97 п. 7.8
	
	

	13.13*
	
	13.95/29.145
	Термостабильность
	ГОСТ 9438-97 п. 7.7
	
	

	13.14*
	
	13.95/33.111
	Коэффициенты светопропускания, поглощения света, рассеяния света и насыщенности цвета
	ГОСТ 15875-80;
ГОСТ 16272-79 п. 5.8;
ГОСТ 29151-91 п. 5.16;
ГОСТ 9438-97 п. 7.6;
ГОСТ 9998-86 п. 4.20
	
	

	13.15*
	
	13.95/29.061
	Усадка при прогреве
	ГОСТ 12998-85 п. 5.8;
ГОСТ 16398-81 п. 5.6;
ГОСТ 24234-80 п. 5.11;
ГОСТ 25250-2023 п. 6.7;
ГОСТ 25250-88 п. 3.7;
ГОСТ 9438-97 п. 7.10
	
	

	13.16*
	
	13.95/29.070
	Статический коэффициент трения
	ГОСТ 10354-82 п. 5.7;
ГОСТ 25951-83 п. 5.8
	
	

	13.17*
	
	13.95/11.116
	Изменение цвета и прозрачности дистиллированной воды после выдержки в ней пленки
	ГОСТ 10354-82 п. 5.10;
ГОСТ 25951-83 п. 5.4
	
	

	13.18*
	
	13.95/33.111
	Светостойкость
	ГОСТ 9780-78;
ГОСТ 9998-86 п. 4.13
	
	

	13.19*
	
	13.95/29.061
	Усадка
	ГОСТ 12998-85 п. 5.8;
ГОСТ 16398-81 п. 5.6;
ГОСТ 25951-83 п. 5.5;
ГОСТ 9998-86 п. 4.17
	
	

	13.20**
	
	13.95/29.128
	Миграция пластификатора
	ГОСТ 9998-86 п. 4.19
	
	

	13.21*
	
	13.95/29.121
	Условная прочность при растяжении
	ГОСТ 12580-78
	
	

	13.22*
	
	
	Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 14236-81
	
	

	13.23*
	
	
	Относительное остаточное удлинение образцов после разрыва
	
	
	

	13.24*
	
	
	Условное напряжение при заданном удлинении
	
	
	

	13.25*
	
	
	Прочность при растяжении, прочность при разрыве, предел текучести, условный предел текучести
	
	
	

	13.26*
	
	
	Относительное удлинение при максимальной нагрузке, относительное удлинение при разрыве, относительное удлинение при пределе текучести
	
	
	

	13.27*
	
	
	Прочность при растяжении и относительное удлинение (при разрыве)
	ГОСТ 12998-85 п. 5.7;
ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 16272-79 п. 5.5;
ГОСТ 16398-81 п. 5.5;
ГОСТ 24234-80 п. 5.9;
ГОСТ 25250-2023 п. 3.5;
ГОСТ 25250-88 п. 6.5;
ГОСТ 25951-83 п. 5.7
	
	

	13.28*
	
	13.95/29.113
	Удельное объемное электрическое сопротивление
	ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008);
ГОСТ 12998-85 п. 5.10;
ГОСТ 24234-80 п. 5.12;
ГОСТ 6433.2-71;
ГОСТ 9.406-84 п. 2.8.2
	
	

	13.29*
	
	13.95/11.116
	Кондиционирование
	ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008);
ГОСТ 16272-79 п. 5.2;
ГОСТ 16398-81 п. 5.4
	
	

	13.30*
	
	13.95/29.121
	Напряжение при относительном 100 %-ном удлинении и остаточное удлинение
	ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 16272-79 п. 5.6
	
	

	13.31*
	
	
	Хрупкость
	ГОСТ 16398-81 п. 5.7
	
	

	13.32*
	
	13.95/29.145
	Температура хрупкости
	ГОСТ 16272-79 п. 5.7;
ГОСТ 16783-2017
	
	

	13.33*
	
	13.95/29.061
	Смещение слоев пленки по торцу, толщина пленки
	ГОСТ 16398-81 п. 5.2;
ГОСТ 17035-86;
ГОСТ 24234-80 п. 5.5
	
	

	13.34*
	
	13.95/29.165
	Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 16398-81 п. 5.5;
ГОСТ 24944-81 п. 4.8
	
	

	13.35*
	
	13.95/29.137
	Сопротивление раздиранию
	ГОСТ 17074-71 методы А и Б
	
	

	13.36*
	
	
	Сопротивление раздиру
	ГОСТ 21353-75;
ГОСТ 26128-84;
ГОСТ 9998-86 п. 4.15
	
	

	13.37*
	
	13.95/29.121
	Разрывная нагрузка и удлинение: - при разрыве - при одноосном растяжении
	ГОСТ 17316-71
	
	

	13.38*
	
	
	Прочность связи между слоями. Средняя нагрузка расслаивания пробы
	ГОСТ 17317-88
	
	

	13.39*
	
	13.95/29.145
	Показатель термослипания
	ГОСТ 17318-71
	
	

	13.40*
	
	13.95/29.151
	Односторонние влагопоглощение и влагоотдача
	ГОСТ 20830-75
	
	

	13.41*
	
	13.95/26.080
	Паропроницаемость
	ГОСТ 22900-78
	
	

	13.42*
	
	13.95/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 22900-78;
ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) методы 1, 2, 3, 4
	
	

	13.43*
	
	
	Водопроницаемость: 1 под давлением; 2 методом Кошеля
	ГОСТ 22944-78;
ГОСТ 29151-91 п. 5.13
	
	

	13.44*
	
	13.95/11.116
	Соответствие эталонам
	ГОСТ 24944-81 п. 4.4
	
	

	13.45*
	
	
	Качество лицевой поверхности, равномерность приклейки бумаги
	ГОСТ 24944-81 п.п. 4.5, 4.6
	
	

	13.46*
	Линолеум
	22.23/29.137
	Сопротивление отслаивания пленки
	ГОСТ 24944-81 п. 4.9
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	13.47*
	Кожа искусственная и пленочные материалы
	13.95/29.061
	Изменение линейных размеров
	ГОСТ 11529-2016 п. 8;
ГОСТ 24944-81 п. 4.10
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	13.48*
	
	13.95/26.095
	Стойкость пленки к удару свободно падающим грузом
	ГОСТ 25250-2023 п. 6.6;
ГОСТ 25250-88 п. 3.6
	
	

	13.49*
	
	13.95/29.137
	Сопротивление паропроницанию
	ГОСТ 25898-2012;
ГОСТ 25898-2020;
ГОСТ 25898-83
	
	

	13.50*
	
	13.95/36.057
	Устойчивость к действию бензина и масел
	ГОСТ 29151-91 п. 5.14
	
	

	13.51*
	
	13.95/29.121
	Прочность сварного шва на сдвиг
	ГОСТ 29151-91 п. 5.15
	
	

	13.52*
	
	13.95/26.080
	Паропроницаемость
	ГОСТ 21472-81
	
	

	13.53*
	
	13.95/33.111
	Определение координат цвета лакокрасочных покрытий
	СТБ ISO 7724-2-2008
	
	

	13.54*
	
	
	Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий
	СТБ ISO 7724-3-2008
	
	

	14.1**
	Пакеты из полимерных и комбинированных материалов
	13.95/11.116
	Внешний вид, тип
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	14.2*
	
	13.95/29.061
	Внутренние размеры и ширина швов
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.3
	
	

	14.3**
	
	
	Толщина пленки
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.4
	
	

	14.4*
	
	13.95/41.000
	Подготовка образцов к испытанию
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.1;
ГОСТ 21798-76 Режим 5
	
	

	14.5*
	
	13.95/29.121
	Прочность при растяжении сварных швов пакетов из полимерных и комбинированных пленок
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.5;
ГОСТ 14236-81
	
	

	14.6*
	
	
	Прочность при растяжении сварных швов пакетов из целлюлозной пленки
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.6;
ГОСТ 7730-89 п. 3.9
	
	

	14.7*
	
	13.95/26.141
	Герметичность сварных швов
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.7
	
	

	14.8*
	
	
	Герметичность пакетов
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.8;
ГОСТ 19360-74 п. 4.5
	
	

	14.9**
	
	13.95/11.116
	Упаковка
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.2;
ГОСТ 19360-74 п.п. 5.1, 5.2
	
	

	14.10**
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 12302-2013 п. 2;
ГОСТ 19360-74 п.п. 5.3, 5.4
	
	

	14.11**
	
	13.95/29.061
	Размеры пакетов, ширина швов, смещение рисунка и цветов краски
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.3
	
	

	14.12*
	
	
	Толщина пленки
	ГОСТ 10354-82 п. 5.2;
ГОСТ 12302-2013 п. 9.4
	
	

	14.13*
	
	13.95/29.121
	Прочность сварных швов пакета и ручек
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.5;
ГОСТ 14236-81
	
	

	14.14*
	
	13.95/29.137
	Слипание внутренних поверхностей незаполненного пакета
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.10
	
	

	14.15*
	
	13.95/11.116
	Качество нанесенной печати
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.2
	
	

	14.16*
	
	13.95/29.121
	Прочность пакета с ручками
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.9
	
	

	15.1**
	Мешки-вкладыши пленочные
	13.95/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 19360-74 п.4.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	15.2**
	
	13.95/29.061
	Размеры
	ГОСТ 19360-74 п. 4.2
	
	

	15.3**
	
	
	Толщина пленки
	ГОСТ 17035-86;
ГОСТ 19360-74 п. 4.3
	
	

	15.4*
	
	13.95/29.121
	Прочность при растяжении швов
	ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 19360-74 п. 4.4
	
	

	15.5*
	
	13.95/26.141
	Герметичность мешков
	ГОСТ 19360-74 п. 4.5
	
	

	15.6**
	
	13.95/11.116
	Упаковка
	ГОСТ 19360-74 п. 5.1
	
	

	15.7**
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 19360-74 п.п. 5.2, 5.3
	
	

	16.1**
	Мешки полиэтиленовые для химической продукции
	13.95/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 17811-78 п. 4.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	16.2**
	
	13.95/29.061
	Размеры мешков Толщина пленки
	ГОСТ 17811-78 п. 4.2
	
	

	16.3*
	
	13.95/29.121
	Прочность при растяжении сварного соединения
	ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 17811-78 п. 4.3
	
	

	16.4*
	
	13.95/26.095
	Испытание мешков на сбрасывание
	ГОСТ 17811-78 п. 4.4
	
	

	16.5*
	
	13.95/11.116
	Качество нанесенных надписей и рисунков
	ГОСТ 17811-78 п. 4.5
	
	

	16.6*
	
	13.95/29.137
	Слипание внутренних поверхностей мешка
	ГОСТ 17811-78 п. 4.6
	
	

	16.7**
	
	13.95/11.116
	Упаковка
	ГОСТ 17811-78 п. 5.1
	
	

	16.8**
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 17811-78 п. 5.2, п. 5.3
	
	

	17.1**
	Пленка целлюлозная
	13.95/42.000
	Отбор образцов для испытания
	ГОСТ 7730-89 п. 3.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	17.2**
	
	13.95/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 7730-89 п. 3.2
	
	

	17.3**
	
	13.95/29.119
	Плотность намотки пленки
	ГОСТ 7730-89 п. 3.3
	
	

	17.4*
	
	13.95/29.061
	Ширина пленки в рулоне
	ГОСТ 7730-89 п. 3.4
	
	

	17.5**
	
	13.95/29.121
	Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 7730-89 п. 3.5
	
	

	17.6*
	
	13.95/29.040
	Массовая доля влаги лакированной пленки
	ГОСТ 7730-89 п. 3.6
	
	

	17.7*
	
	13.95/29.151
	Водостойкость лакового покрытия
	ГОСТ 7730-89 п. 3.7
	
	

	17.8*
	
	13.95/29.137
	Паропроницаемость лакированной пленки
	ГОСТ 7730-89 п. 3.8
	
	

	17.9*
	
	13.95/29.121
	Разрывная нагрузка термосварного шва лакированной пленки
	ГОСТ 7730-89 п. 3.9
	
	

	17.10*
	
	13.95/29.119
	Поверхностная плотность пленки
	ГОСТ 7730-89 п. 3.10
	
	

	17.11*
	
	
	Поверхностная плотность лакового покрытия
	ГОСТ 7730-89 п. 3.11
	
	

	17.12*
	
	13.95/29.040
	Массовая доля влаги и массовая доля пластификатора нелакированной пленки
	ГОСТ 7730-89 п. 3.12
	
	

	17.13**
	
	13.95/11.116
	Упаковка
	ГОСТ 7730-89 п. 1.5
	
	

	17.14**
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 7730-89 п. 1.4
	
	

	18.1*
	Тара
	13.95/11.116
	Кондиционирование образцов перед испытаниями
	ГОСТ 21798-76
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	18.2**
	
	
	Внешний вид
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.2
	
	

	18.3**
	
	
	Комплектность
	
	
	

	18.4**
	
	
	Маркировка
	
	
	

	18.5**
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 33756-2016
	
	

	18.6**
	
	13.95/29.061
	Основные размеры
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.3
	
	

	18.7**
	
	
	Минимальная толщина стенки
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.4
	
	

	18.8*
	
	13.95/29.040
	Полная вместимость
	ГОСТ 33756-2016 п.9.5
	
	

	18.9*
	
	
	Масса
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.6
	
	

	18.10*
	
	13.95/26.141
	Герметичность тары Прочность тары при избыточном гидравлическом давлении
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.7.4;
СТБ ГОСТ Р 51827-2002 п.п. 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.4
	
	

	18.11*
	
	13.95/26.095
	Прочность на удар при свободном падении
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.8
	
	

	18.12*
	
	13.95/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.9, метод А,Б
	
	

	18.13*
	
	
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 33756-2016 п.9.10;
СТБ ГОСТ Р 51864-2005
	
	

	18.14*
	
	13.95/36.057
	Стойкость к горячей воде
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.11
	
	

	18.15*
	
	13.95/26.045
	Химическая стойкость
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.12, 9.13
	
	

	18.16*
	
	13.95/36.057
	Контроль стойкости рисунка, нанесенного на упаковку
	ГОСТ 33756-2016 9.14
	
	

	18.17*
	
	13.95/29.144
	Теплостойкость
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.2
	
	

	18.18*
	
	13.95/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 33756-2016 п.9.2
	
	

	18.19*
	
	13.95/29.121
	Прочность шарнирного соединения
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.2
	
	

	18.20*
	
	13.95/29.137
	Сопряжение деталей (элементов) тары
	
	
	

	18.21*
	
	13.95/29.040
	Миграция красителя
	
	
	

	18.22*
	
	13.95/26.045
	Стойкость к воздействию растворов кислот и мыльно-щелочных растворов
	ГОСТ 33756-2016
	
	

	18.23**
	
	13.95/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.2
	
	

	18.24**
	
	
	Маркировка
	
	
	

	18.25**
	
	
	Упаковка
	
	
	

	18.26**
	
	
	Комплектность Маркировка Упаковка
	
	
	

	18.27**
	
	13.95/29.061
	Геометрические размеры
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.3
	
	

	18.28**
	
	
	Толщина стенки
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.4
	
	

	18.29**
	
	13.95/29.040
	Вместимость
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.5
	
	

	18.30**
	
	
	Масса
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.6
	
	

	18.31*
	
	13.95/26.141
	Герметичность тары
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.7
	
	

	18.32*
	
	13.95/26.095
	Прочность на удар при свободном падении
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.8
	
	

	18.33*
	
	13.95/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.9
	
	

	18.34*
	
	
	Прочность ручек Прочность крепления ручек
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.10
	
	

	18.35*
	
	13.95/36.057
	Стойкость к горячей воде
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.11
	
	

	18.36*
	
	13.95/26.045
	Химическая стойкость
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.12, 9.13
	
	

	18.37*
	
	13.95/11.116
	Стойкость рисунка
	ГОСТ 33756-2016
	
	

	18.38*
	
	13.95/29.144
	Теплостойкость
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.2
	
	

	18.39*
	
	13.95/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 33756-2016 п.9.16
	
	

	19.1*
	Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита
	23.11/11.116
	Контроль внешнего вида
	ГОСТ 9.916-2023 п.5
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	19.2*
	
	23.11/29.061
	Контроль толщины
	ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.7, 6.8, 6.13
	
	

	19.3*
	
	23.11/29.121
	Контроль прочности сцепления покрытий
	ГОСТ 9.916-2023 п. 9.2.9, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.16
	
	

	19.4*
	
	23.11/11.116
	Контроль защитных свойств неметаллических покрытий
	ГОСТ 9.916-2023 п.13.4
	
	

	19.5*
	
	23.11/33.111
	Коэффициенты направленного пропускания и отражения света
	ГОСТ 26302-93
	
	

	19.6*
	
	23.11/29.061
	Определение толщины и разнотолщинности
	ГОСТ 111-2014 п. 7.1;
ГОСТ 32557-2013 п. 8
	
	

	19.7*
	
	
	Определение длины и ширины
	ГОСТ 111-2014 п. 7.1;
ГОСТ 32557-2013 п. 9
	
	

	19.8*
	
	
	Определение разности длин диагоналей
	ГОСТ 111-2014 п. 7.1;
ГОСТ 32557-2013 п. 10
	
	

	19.9*
	
	
	Определение отклонения от плоскостности
	ГОСТ 111-2014 п. 7.1;
ГОСТ 32557-2013 п. 11
	
	

	19.10*
	
	
	Определение отклонения от прямолинейности кромок
	ГОСТ 111-2014 п. 7.1;
ГОСТ 32557-2013 п. 12
	
	

	19.11*
	
	
	Определение отклонения от прямоугольности углов
	ГОСТ 111-2014 п. 7.1;
ГОСТ 32557-2013 п. 13
	
	

	19.12**
	
	
	Количество и размеры пороков
	ГОСТ 111-2014 п. 7.1;
ГОСТ 32557-2013 п. 19
	
	

	19.13*
	
	
	Содержание влаги и веществ удаляемых при прокаливании
	ГОСТ 6943.8-2015;
СТБ 2632-2023 п.8.13
	
	

	19.14*
	
	23.11/29.121
	Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве. Прочность узла на сдвиг
	ГОСТ 6943.10-2015;
СТБ 2632-2023 п.8.11
	
	

	19.15*
	
	23.11/29.040
	Количество нитей на единицу длины основы и утка
	ГОСТ 6943.15-94 (ИСО 4602-78)
	
	

	19.16*
	
	
	Определение массы на единицу площади
	ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78);
СТБ 2632-2023 п.8.12
	
	

	19.17*
	
	23.11/29.061
	Определение ширины и длины
	ГОСТ 6943.17-94 (ИСО 5025-78)
	
	

	19.18**
	
	
	Определение толщины
	ГОСТ 6943.18-94 (ИСО 4603-78)
	
	

	19.19**
	
	
	Номинальный диаметр
	ГОСТ 31938-2022 п.8.4, прил. Г;
СТБ 1103-98 п. 7.1
	
	

	19.20*
	
	
	Шаг спиральной оплетки
	СТБ 1103-98 п.7.2
	
	

	19.21*
	
	23.11/29.137
	Временное сопротивление разрыву
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
СТБ 1103-98 п. 7.4
	
	

	19.22*
	
	
	Нормативное сопротивление разрыву
	СТБ 1103-98 п. 7.5
	
	

	19.23*
	
	23.11/29.121
	Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
СТБ 1103-98 п. 7.6
	
	

	19.24*
	
	
	Начальный модуль упругости
	СТБ 1103-98 п. 7.7
	
	

	19.25*
	
	
	Прочность при изгибе
	ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010)
	
	

	19.26*
	
	23.11/29.040
	Плотность
	ГОСТ 15139-69
	
	

	19.27*
	
	23.11/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) методы 1, 2, 3, 4
	
	

	19.28*
	
	23.11/29.040
	Содержание связующего в арматуре
	СТБ 1103-98 п. 7.12
	
	

	19.29*
	
	
	Степень полимеризации связующего
	СТБ 1103-98 п.7.13
	
	

	19.30**
	
	23.11/11.116
	Внешний вид
	СТБ 1240-2000 п.7.2
	
	

	19.31**
	
	23.11/29.061
	Линейные размеры
	СТБ 1240-2000 п.п. 7.3, 7.4
	
	

	19.32*
	
	23.11/29.040
	Масса 1 м² стеклопластика и массовая доля связующего
	СТБ 1240-2000 п.7.6
	
	

	19.33*
	
	23.11/29.165
	Устойчивость к перегибу
	СТБ 1240-2000 п. 7.7
	
	

	19.34*
	
	23.11/26.141
	Водонепроницаемость
	СТБ 1240-2000 п. 7.8
	
	

	19.35*
	
	23.11/33.111
	Цветовые характеристики
	ГОСТ 11583-74;
СТБ 1703-2006 п. 7.3.2
	
	

	19.36*
	
	23.11/29.121
	Прочность при разрыве
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
СТБ 1703-2006 п. 7.7
	
	

	19.37*
	
	23.11/29.145
	Термостойкость
	ГОСТ 27077-86;
СТБ 1703-2006 п. 7.9
	
	

	19.38*
	
	23.11/26.080
	Цветоустойчивость
	ГОСТ 11583-74;
СТБ 1703-2006 п. 7.10
	
	

	19.39**
	
	23.11/29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 30733-2014 п. 9.1;
ГОСТ 32557-2013 пп. 9, 10, 11, 14
	
	

	19.40*
	
	
	Толщина
	ГОСТ 30733-2014 п. 9.2;
ГОСТ 32557-2013 п. 8
	
	

	19.41*
	
	23.11/11.116
	Показатели внешнего вида (пороки)
	ГОСТ 30733-2014 п.9.6;
ГОСТ 32557-2013 п.19
	
	

	19.42**
	
	
	Щербины, сколы, повреждения углов
	ГОСТ 30733-2014 п. 9.6;
ГОСТ 32557-2013 п. 19
	
	

	19.43*
	
	23.11/29.151
	Влагостойкость стекла
	ГОСТ 30733-2014 п. 9.10;
ГОСТ 33088-2014
	
	

	19.44*
	
	23.11/26.045
	Химическая стойкость
	ГОСТ 30733-2014 п. 9.11
	
	

	19.45*
	
	23.11/29.061
	Отклонение кромок от прямолинейности
	ГОСТ 30733-2014 п. 9.3;
ГОСТ 32557-2013 п. 12
	
	

	19.46*
	
	
	Размер ячеек по основе и утку
	СТБ 2632-2023 п.8.10
	
	

	19.47**
	
	
	Толщина и разнотолщинность
	ГОСТ 32557-2013 п.8
	
	

	19.48**
	
	
	Длина и ширина
	ГОСТ 32557-2013 п.9
	
	

	19.49*
	
	
	Разность длин диагоналей
	ГОСТ 32557-2013 п.10
	
	

	19.50*
	
	
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 32557-2013 п.11
	
	

	19.51*
	
	
	Отклонение от прямолинейности кромок
	ГОСТ 32557-2013 п. 12
	
	

	19.52*
	
	
	Отклонение от прямоугольности углов
	ГОСТ 32557-2013 п. 13
	
	

	19.53*
	
	
	Смещение стёкол
	ГОСТ 32557-2013 п. 14
	
	

	19.54*
	
	
	Глубина герметизирующих слоёв
	ГОСТ 32557-2013 п.15
	
	

	19.55*
	
	
	Смещение дистанционных кромок
	ГОСТ 32557-2013 п. 16
	
	

	19.56*
	
	
	Смещение узора
	ГОСТ 32557-2013 п. 17
	
	

	19.57*
	
	
	Смещение проволоки
	ГОСТ 32557-2013 п. 18
	
	

	19.58**
	
	23.11/41.000
	Контроль пороков
	ГОСТ 32557-2013 п. 19
	
	

	19.59**
	
	23.11/11.116
	Показатели внешнего вида (метод визуального контроля)
	ГОСТ 32557-2013 п. 20
	
	

	19.60**
	
	
	Показатели внешнего вида (метод визуального сравнения)
	ГОСТ 32557-2013 п. 21
	
	

	19.61*
	
	23.11/29.121
	Прочность сцепления стеклопластиковой арматуры с бетоном
	ГОСТ 31938-2022 п.8.5;
ГОСТ 32492-2024 п.8
	
	

	19.62*
	
	
	Определение прочности при растяжении и сцепления с бетоном при воздействии щелочной среды
	ГОСТ 31938-2022 п.п.8.5, 8.6;
ГОСТ 32487-2015 п. 5
	
	

	19.63*
	
	
	Предел прочности при поперечном срезе
	ГОСТ 31938-2022 п.п. 8.5;
ГОСТ 32492-2024 п. 7
	
	

	19.64*
	
	
	Метод испытания на осевое растяжение
	ГОСТ 32492-2015 п. 5
	
	

	20.1**
	Древесина
	02.20/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75)
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	20.2**
	
	02.20/11.116
	Видимые пороки древесины
	ГОСТ 2140-81
	
	

	20.3*
	
	02.20/29.040
	Плотность
	ГОСТ 16483.1-84;
СТБ EN 384-2011
	
	

	20.4*
	
	02.20/29.121
	Условный предел прочности при местном смятии поперек волокон
	ГОСТ 16483.2-70
	
	

	20.5*
	
	
	Предел прочность при статическом изгибе
	ГОСТ 16483.3-84
	
	

	20.6*
	
	
	Ударная вязкость при изгибе
	ГОСТ 16483.4-73
	
	

	20.7*
	
	02.20/29.040
	Влажность
	ГОСТ 16483.7-71
	
	

	20.8*
	
	02.20/29.121
	Модуль упругости при статическом изгибе
	ГОСТ 16483.9-73
	
	

	20.9*
	
	
	Предел прочности при сжатии вдоль волокон
	ГОСТ 16483.10-73
	
	

	20.10*
	
	
	Условный предел прочности при сжатии поперек волокон
	ГОСТ 16483.11-72
	
	

	20.11*
	
	02.20/29.143
	Статическая твердость
	ГОСТ 16483.17-81
	
	

	20.12*
	
	02.20/29.151
	Влагопоглощение
	ГОСТ 16483.19-72
	
	

	20.13*
	
	
	Водопоглощение
	ГОСТ 16483.20-72
	
	

	20.14**
	
	02.20/29.121
	Модуль упругости при сжатии вдоль волокон
	ГОСТ 16483.24-73
	
	

	20.15*
	
	
	Модуль упругости при сжатии поперек волокон
	ГОСТ 16483.25-73
	
	

	20.16*
	
	02.20/29.137
	Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов
	ГОСТ 16483.33-77
	
	

	21.1**
	Изделия из древесины и древесных материалов
	16.21/29.061
	Общие методы: Линейные размеры планок Отклонение от параллельности пластей
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 862.1-2020 п.п. 7.1, 7.2;
ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.1, 7.2;
ГОСТ 862.4-2020 п.п. 7.1, 7.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	21.2*
	
	
	Отклонение от плоскостности планок
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 862.1-2020 п. 7.3;
ГОСТ 862.3-2020 п. 7.3;
ГОСТ 862.4-2020 п. 7.3
	
	

	21.3*
	
	
	Отклонение от перпендикулярности
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 862.1-2020 п. 7.2;
ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.2;
ГОСТ 862.4-2020 п. 7.2
	
	

	21.4*
	
	
	Угол наклона годичных слоев Наклон волокон
	ГОСТ 2140-81;
ГОСТ 862.1-2020 п. 7.4;
ГОСТ 862.3-2020 п. 7.5;
ГОСТ 862.4-2020 п. 7.5
	
	

	21.5*
	
	16.21/11.116
	Порода древесины, вид разреза, наличие пороков
	ГОСТ 2140-81;
ГОСТ 862.1-2020 п. 7.5;
ГОСТ 862.3-2020 п. 7.6;
ГОСТ 862.4-2020 п. 7.6
	
	

	21.6*
	
	16.21/29.061
	Шероховатость
	ГОСТ 15612-2013;
ГОСТ 862.1-2020 п. 7.7;
ГОСТ 862.3-2020 п. 7.8;
ГОСТ 862.4-2020 п. 7.8
	
	

	21.7*
	
	16.21/35.060
	Влажность
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) методы 2 и 3;
ГОСТ 862.1-2020 п. 7.6;
ГОСТ 862.3-2020 п. 7.7;
ГОСТ 862.4-2020 п. 7.7
	
	

	21.8**
	
	16.21/29.121
	Адгезия лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 15140-78;
ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013);
ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007);
ГОСТ 745-2014 Приложение Ж;
ГОСТ 862.1-2020 п. 7.9;
ГОСТ 862.3-2020 п. 7.10;
ГОСТ 862.4-2020 п. 7.10;
СТБ 1454-2004 п.7.11;
СТБ 2121-2010 п.6.9
	
	

	21.9*
	
	
	Адгезия лакового покрытия к древесине
	ГОСТ 27325-87
	
	

	21.10*
	
	
	Прочность клеевого соединения на отрыв
	ГОСТ 862.3-2020 п. 7.11;
ГОСТ 862.4-2020 п. 7.11
	
	

	21.11*
	
	
	Предел прочности при скалывании
	ГОСТ 9624-2009
	
	

	21.12*
	
	16.21/42.000
	Методы отбора образцов и общие требования при испытании
	ГОСТ 9620-94
	
	

	21.13*
	
	16.21/29.040
	Влажность
	ГОСТ 10633-2018;
ГОСТ 9621-72 п. 3.1
	
	

	21.14*
	
	
	Плотность
	ГОСТ 9621-72 п. 3.2
	
	

	21.15*
	
	16.21/29.121
	Предел прочности при растяжении
	ГОСТ 9622-2016 п. 3
	
	

	21.16*
	
	
	Прочность и модуль упругости при растяжении
	ГОСТ 9622-2016 п. 4
	
	

	21.17*
	
	
	Предел прочности при сжатии.
	ГОСТ 9623-87 п. 1
	
	

	21.18*
	
	
	Модуль упругости при сжатии
	ГОСТ 9623-87 п. 2
	
	

	21.19*
	
	16.21/29.151
	Водопоглощение, влагопоглощение и объемное разбухание
	ГОСТ 10634-88 п.п. 3.1-3.3;
ГОСТ 9621-72 п. 3.3;
СТБ 1116-98 п. 7.4;
СТБ 989-95 п. 7.7
	
	

	21.20*
	
	16.21/29.121
	Предел прочности при скалывании по клеевому слою
	ГОСТ 862.4-2020 п. 7.12;
ГОСТ 9624-2009
	
	

	21.21*
	
	
	Предел прочности при статическом изгибе
	ГОСТ 9625-2013 п. 3
	
	

	21.22*
	
	
	Модуль упругости при статическом изгибе
	ГОСТ 9625-2013 п. 4
	
	

	21.23*
	
	
	Ударная вязкость при изгибе
	ГОСТ 9626-90
	
	

	21.24*
	
	16.21/29.143
	Твердость
	ГОСТ 9627.1-75
	
	

	21.25*
	
	16.21/29.144
	Теплостойкость
	ГОСТ 9627.2-75
	
	

	21.26*
	
	16.21/26.045
	Маслостойкость
	ГОСТ 9627.3-75
	
	

	21.27*
	
	16.21/29.061
	Параметры шероховатости поверхности
	ГОСТ 15612-2013 п. 4
	
	

	21.28**
	
	16.21/42.000
	Отбор образцов для физико-механических испытаний
	ГОСТ 9620-94
	
	

	21.29**
	
	16.21/29.061
	Толщина фанеры
	ГОСТ 3916.1-2018 п. 7.3;
ГОСТ 3916.2-2018 п. 7.3
	
	

	21.30*
	
	
	Отклонение от прямолинейности кромок листа
	ГОСТ 3916.1-2018 п. 7.11;
ГОСТ 3916.2-2018 п. 7.11
	
	

	21.31**
	
	16.21/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 8673-2018 п. 4.1
	
	

	21.32**
	
	16.21/29.061
	Длина и ширина плит
	ГОСТ 8673-2018 п. 7.2
	
	

	21.33**
	
	
	Толщина плит
	ГОСТ 8673-2018 п. 7.3;
СТБ 989-95 п. 7.3
	
	

	21.34*
	
	
	Покоробленность плиты
	ГОСТ 8673-2018 п. 7.9
	
	

	21.35*
	
	
	Косина плит
	ГОСТ 8673-2018 п. 7.10
	
	

	21.36*
	
	
	Отклонение от прямолинейности кромок плит
	ГОСТ 8673-2018 ГОСТ 8673-2018 п. 7.11
	
	

	21.37*
	
	16.21/11.116
	Просачивание клея
	ГОСТ 2140-81;
ГОСТ 8673-2018 п. 7.13
	
	

	21.38*
	
	
	Нахлестки
	
	
	

	21.39*
	
	
	Вмятины
	
	
	

	21.40*
	
	
	Недостача шпона
	
	
	

	21.41*
	
	16.21/35.060
	Контрольный метод определения влажности
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 2
	
	

	21.42*
	
	16.21/29.040, 16.21/35.060
	Ускоренный сушильно-весовой метод определения влажности
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 3
	
	

	21.43*
	
	16.21/41.000
	Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний
	ГОСТ 10633-2018
	
	

	21.44*
	
	16.21/29.061, 16.21/29.119, 16.21/29.151, 16.21/35.060
	Методы определения физических свойств (влажность, плотность, водопоглощение, разбухание в воде по толщине)
	ГОСТ 10634-88
	
	

	21.45*
	
	16.21/29.121
	Предел прочности и модуль упругости при изгибе
	ГОСТ 10635-88
	
	

	21.46*
	
	
	Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты
	ГОСТ 10636-2018
	
	

	21.47*
	
	16.21/29.137
	Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов
	ГОСТ 10637-2019
	
	

	21.48*
	
	16.21/29.121
	Ударная вязкость
	ГОСТ 11842-2021
	
	

	21.49*
	
	16.21/29.143
	Твердость
	ГОСТ 11843-76
	
	

	21.50*
	
	16.21/29.137
	Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя
	ГОСТ 23234-2009
	
	

	21.51*
	
	16.21/29.061
	Косина листа фанеры
	ГОСТ 11539-2014 п. 7.10
	
	

	21.52*
	
	
	Длина, ширина, толщина
	СТБ 1074-2009 п. 6.1
	
	

	21.53*
	
	
	Отклонение от перпендикулярности (прямолинейности)
	СТБ 1074-2009 п. 6.2
	
	

	21.54*
	
	16.21/35.060
	Влажность
	ГОСТ 10633-2018 п. 5.1
	
	

	21.55*
	
	16.21/29.119
	Плотность
	ГОСТ 10633-2018 п. 5.2
	
	

	21.56*
	
	16.21/29.151
	Водопоглощение и набухание
	ГОСТ 10633-2018 п. 5.3
	
	

	21.57*
	
	16.21/29.121
	Предел прочности при изгибе..
	ГОСТ 10633-2018 п. 5.4
	
	

	21.58*
	
	16.21/29.061
	Линейные размеры изделий и сборочных единиц
	СТБ 1457-2004 п. 5
	
	

	21.59*
	
	
	Определение отклонения от прямолинейности кромок
	СТБ 1457-2004 п. 6
	
	

	21.60*
	
	
	Отклонения от плоскостности сторон изделий и сборочных единиц
	СТБ 1457-2004 п. 7
	
	

	21.61*
	
	
	Отклонения от перпендикулярности сторон изделий
	СТБ 1457-2004 п. 8
	
	

	21.62*
	
	
	Определение зазоров
	СТБ 1457-2004 п. 9
	
	

	21.63*
	
	16.21/41.000
	Общие требования к методам контроля
	ГОСТ 17177-94 п. 3
	
	

	21.64**
	
	16.21/29.061
	Длина и ширина плит, разность длин диагоналей, правильность геометрической формы, глубина отбитости углов
	ГОСТ 17177-94 п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 6
	
	

	21.65*
	
	16.21/29.040
	Плотность
	ГОСТ 17177-94 п. 7
	
	

	21.66*
	
	16.21/29.121
	Предел прочности при изгибе
	ГОСТ 17177-94 п. 15;
СТБ 989-95 п. 7.5
	
	

	21.67*
	
	16.21/29.040
	Влажность плит
	ГОСТ 17177-94 п. 8
	
	

	21.68*
	
	16.21/11.116
	Однородность структуры и отсутствие расслоений
	СТБ 989-95 п. 7.9
	
	

	21.69**
	
	16.21/41.000
	Подготовка образцов для проведения физико-механических испытаний
	ГОСТ 10633-2018
	
	

	21.70*
	
	16.21/29.061
	Отклонения от номинальных размеров перпендикулярности и прямолинейности кромок плит
	СТБ 1116-98 п. 7.2
	
	

	21.71*
	
	
	Толщина непрозрачного покрытия
	ГОСТ 33094-2014
	
	

	21.72*
	
	16.21/29.121
	Метод определения прочности клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов
	ГОСТ 15867-79
	
	

	21.73*
	
	16.21/33.111
	Блеск прозрачных лаковых покрытий
	ГОСТ 16143-81
	
	

	21.74*
	
	16.21/29.061
	Изменение линейных размеров в зависимости от относительной влажности воздуха
	ГОСТ 18068-72
	
	

	21.75*
	
	16.21/26.080
	Стойкость лакокрасочных покрытий к воздействию переменных температур
	ГОСТ 19720-74
	
	

	21.76*
	
	16.21/29.121
	Предел прочности при продольном сжатии
	ГОСТ 21554.4-78
	
	

	21.77*
	
	16.21/11.116
	Покоробленность плит ДСП и деталей мебели
	ГОСТ 24053-2021;
ГОСТ 24053-80
	
	

	21.78*
	
	16.21/29.121
	Адгезия лакокрасочных покрытий
	ГОСТ 27325-87
	
	

	21.79*
	
	16.21/11.116
	Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию
	ГОСТ 27627-88
	
	

	21.80*
	
	16.21/29.061
	Контроль размеров и формы
	ГОСТ 27680-88
	
	

	21.81*
	
	16.21/26.095
	Ударная прочность защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 27736-88
	
	

	21.82*
	
	16.21/29.145
	Контактная теплостойкость защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 28067-89
	
	

	21.83*
	
	16.21/04.125
	Уровень содержания Cs-137 в древесине, Бк/кг
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	21.84**
	
	16.21/11.116
	Внешний вид
	СТБ 1348-2009 п. 9.11
	
	

	21.85*
	
	16.21/29.061
	Размеры дефектов покрытия
	СТБ 1348-2009 п. 9.12
	
	

	21.86*
	
	16.21/29.121
	Прочность приклеивания облицовочного материала толщиной до 0,4 мм
	СТБ 1348-2009 п. 9.10
	
	

	21.87**
	
	16.21/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 32289-2013 п.7.1
	
	

	21.88**
	
	16.21/29.061
	Линейные размеры плит Толщина
	ГОСТ 32289-2013 п.п. 7.4-7.5.
	
	

	21.89**
	
	
	Размеры вмятин
	ГОСТ 32289-2013 п. 7.9
	
	

	21.90*
	
	16.21/29.145
	Гидротермическая стойкость
	ГОСТ 32289-2013 п. 7.14 Приложение В
	
	

	21.91*
	
	
	Термическая стойкость
	ГОСТ 32289-2013 п. 7.17 Приложение Д
	
	

	21.92*
	
	16.21/29.121
	Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон
	ГОСТ 15613.1-84
	
	

	21.93*
	
	
	Прочность клеевого соединения на изгиб при зубчатом соединении
	ГОСТ 15613.4-78
	
	

	21.94*
	
	
	Прочность склеивания листовых облицовочных материалов
	ГОСТ 25885-83
	
	

	21.95*
	
	
	Прочность склеивания облицовочного пленочного покрытия
	СТБ 1074-2009 п. 6.13
	
	

	21.96*
	
	16.21/38.000
	Группа стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностым воздействиям
	ГОСТ 33121-2014 п. 7
	
	

	21.97*
	
	16.21/29.121
	Водостойкость клеевых соединений
	ГОСТ 17005-82;
ГОСТ 33121-2014 ГОСТ 33121-2014 п. 6
	
	

	21.98*
	
	16.21/29.145
	Теплота сгорания
	ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009);
ГОСТ 21261-2021;
ГОСТ 21261-91;
СТБ EN ISO 1716-2017
	
	

	21.99*
	
	16.21/29.151
	Плиты древесноволокнистые: Водопоглощение
	ГОСТ 10633-2018 п. 5.3;
ГОСТ 4598-2018 п. 7.12
	
	

	21.100*
	
	16.21/33.111
	Цветовая тональность и степень размола древесины лицевого слоя
	ГОСТ 4598-2018 п. 7.5
	
	

	21.101*
	
	16.21/29.061
	Отклонение от прямолинейности кромок
	ГОСТ 27680-88;
ГОСТ 4598-2018 п. 7.6
	
	

	21.102*
	
	
	Отклонение от прямоугольности кромок
	ГОСТ 27680-88;
ГОСТ 4598-2018 п. 7.7
	
	

	21.103*
	
	
	Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты
	ГОСТ 10633-2018;
ГОСТ 10636-2018;
ГОСТ 4598-2018 п. 7.8
	
	

	21.104*
	
	
	Площадь пятен на поверхности плиты
	ГОСТ 4598-2018 п. 7.9
	
	

	21.105*
	
	
	Глубина вмятин Высота выпуклостей
	ГОСТ 4598-2018 п. 7.10
	
	

	21.106**
	
	
	Линейные размеры дефектов
	ГОСТ 4598-2018 п. 7.11
	
	

	21.107*
	
	16.21/29.137
	Скользкость
	СТБ 1751-2007
	
	

	21.108**
	
	16.21/29.061
	Паркет и доска паркетная: Длина Ширина Толщина
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 862.3-2020 п. 7.1;
СТБ 2120-2010 п. 7.1
	
	

	21.109*
	
	
	Отклонение от параллельности пластей
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 862.3-2020 п. 7.1;
СТБ 2120-2010 п. 7.2
	
	

	21.110*
	
	
	Отклонение от параллельности кромок
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 862.3-2020 п. 7.1;
СТБ 2120-2010 п.7.2
	
	

	21.111*
	
	
	Отклонение от перпендикулярности смежных кромок, кромки и торца планки, продольной и поперечной кромок ковра
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 862.3-2020 п. 7.2;
СТБ 2120-2010 п. 7.3
	
	

	21.112*
	
	
	Отклонение от прямолинейности
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 862.1-2020 п. 7.3
	
	

	21.113*
	
	
	Зазоры между паркетными планками
	ГОСТ 862.3-2020 п. 7.4;
ГОСТ 862.4-2020 п.7.4
	
	

	21.114*
	
	16.21/29.121
	Прочность клеевого соединения планок на отрыв
	ГОСТ 862.3-2020 п. 7.11 Приложение Б
	
	

	21.115**
	
	16.21/29.061
	Толщина, длина, ширина, перпендикулярность, прямолинейность, плоскостность
	СТБ EN 13329-2018 Приложение А
	
	

	21.116*
	
	
	Раскрытие стыков, перепад высот между элементами напольного покрытия
	СТБ EN 13329-2018 Приложение В
	
	

	21.117*
	
	
	Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты
	ГОСТ 10636-2018
	
	

	21.118*
	
	16.21/11.116
	Внешний вид лакового защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 862.1-2020 п.7.8;
ГОСТ 862.3-2020 п.7.9;
ГОСТ 862.4-2020 п.7.9
	
	

	22.1*
	Бумага, картон, обои
	17.24/32.106
	Впитываемость капиллярная
	ГОСТ 12602-93 (ИСО 8787-86)
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	23.1*
	Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги
	17.29/29.061
	Толщина
	ГОСТ 27015-86;
ГОСТ 7247-2006 п. 9.4
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	23.2*
	
	17.29/29.151
	Водостойкость
	ГОСТ 7247-2006 п. 9.7
	
	

	23.3*
	
	17.29/29.121
	Прочность сварного шва (За исключением сваривания образца)
	ГОСТ 7247-2006 п. 9.9
	
	

	23.4*
	
	17.29/29.170
	Адгезия составляющего слоя комбинированного материала к бумаге
	ГОСТ 7247-2006 п. 9.8
	
	

	23.5*
	
	17.29/29.137
	Сопротивление расслаиванию
	ГОСТ 13648.6-86;
ГОСТ 16914-71 п. 3.12;
ГОСТ 17317-88;
ГОСТ 28966.1-91;
ГОСТ 7247-2006 п. 5.9
	
	

	23.6*
	
	17.29/11.116
	Состояние покрытия
	ГОСТ 7247-2006 п. 5.11
	
	

	23.7*
	
	
	Внешний вид и наличие повреждений бумаги и комбинированных материалов
	ГОСТ 7247-2006 п. 5.13
	
	

	23.8*
	
	
	Состояние кромок рулонов и бобин
	ГОСТ 7247-2006 п. 5.14
	
	

	23.9*
	
	
	Качество склеивания бумаги и материала в местах обрывов
	ГОСТ 7247-2006 п. 5.15
	
	

	23.10*
	
	17.29/29.040
	Число склеек
	ГОСТ 7247-2006 п. 5.16
	
	

	23.11**
	
	17.29/11.116
	Внешний вид торцов рулонов и бобин
	ГОСТ 7247-2006 п. 5.17
	
	

	23.12*
	
	
	Разматываемость рулонов и бобин
	ГОСТ 7247-2006 п. 5.18
	
	

	23.13**
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 7247-2006 п. 6
	
	

	23.14**
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 7247-2006 п. 7
	
	

	24.1**
	Бумага и картон. Обои
	17.12/29.061
	Линейные размеры рулонов
	ГОСТ 6810-2002 п. 7.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	24.2*
	
	17.12/29.121
	Разрушающее усилие во влажном состоянии
	ГОСТ 6810-2002 п. 7.4
	
	

	24.3*
	
	17.12/41.000
	Соответствие утвержденным образцам-эталонам
	ГОСТ 6810-2002 п. 7.7
	
	

	24.4*
	
	17.12/29.121
	Прочность при растяжении
	ГОСТ ИСО 1924-1-96
	
	

	24.5*
	
	17.12/29.040
	Определение золы
	ГОСТ 7629-93 (ИСО 2144-87)
	
	

	24.6*
	
	17.12/42.000
	Отбор проб для определения среднего качества
	ГОСТ 32546-2013 (ISO 186:2002)
	
	

	24.7*
	
	17.12/26.080
	Устойчивость окраски к свету в условиях искусственного освещения
	ГОСТ 8702-2005
	
	

	24.8*
	
	17.12/29.040
	Линейная деформация после: обработки водой; обработки водой и последующего высушивания на воздухе; обработки растворами солей и последующего высушивания; выдерживания в гигростате с относительной влажностью (95 % ± 3 %; высушивания до постоянной массы при температуре (105 ± 2) оС
	ГОСТ 12057-81
	
	

	24.9*
	
	
	Величина рН водной вытяжки
	ГОСТ 12523-77
	
	

	24.10*
	
	
	Впитываемость капельным способом
	ГОСТ 12603-67
	
	

	24.11*
	
	
	Впитываемость при полном погружении
	ГОСТ 12604-77
	
	

	24.12*
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (метод Кобба)
	ГОСТ 12605-97 (ИСО 535-91)
	
	

	24.13*
	
	17.12/11.116
	Лоск
	ГОСТ 12921-80
	
	

	24.14*
	
	17.12/29.040
	Масса продукции площадью 1 м2
	ГОСТ 13199-94
	
	

	24.15*
	
	17.12/41.000
	Кондиционирование образцов
	ГОСТ 13523-78
	
	

	24.16*
	
	17.12/29.121
	Прочность на разрыв и удлинение при растяжении
	ГОСТ 13525.1-79;
ГОСТ ИСО 1924-1-96
	
	

	24.17*
	
	
	Потеря механической прочности при нагревании
	ГОСТ 13525.6-68
	
	

	24.18*
	
	
	Влагопрочность
	ГОСТ 13525.7-68
	
	

	24.19*
	
	17.12/26.045
	Жиропроницаемость при помощи: - фуксина; - окрашенного скипидара
	ГОСТ 13525.13-69
	
	

	24.20*
	Бумага, картон, обои
	17.24/29.040
	Влажность
	ГОСТ ISO 287-2014
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	24.21*
	Бумага и картон. Обои
	17.12/29.061
	Толщина, плотность и удельный объем
	ГОСТ 27015-86
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	24.22*
	
	17.12/29.145
	Метод тепловой обработки воздухом, нагретым до относительно высокой температуры
	ГОСТ 29331-92 (ИСО 5630-4-86) методы А и Б
	
	

	24.23*
	
	17.12/33.111
	Белизна
	ГОСТ 30113-94 (ИСО 2470-77)
	
	

	24.24*
	
	
	Коэффициент диффузного отражения
	ГОСТ 30116-94 (ИСО 2469-77)
	
	

	24.25*
	
	17.12/29.121
	Прочность при растяжении
	ГОСТ 30436-96 (ИСО 1924-2-85) ч. 2
	
	

	24.26**
	
	17.12/11.116
	Внешний вид
	СТБ 1091-97 п. 7.2
	
	

	24.27**
	
	17.12/29.061
	Ширина полотна и масса рулона
	СТБ 1091-97 п. 7.3
	
	

	24.28*
	
	17.12/29.040
	Влажность и масса 1 м2
	СТБ 1091-97 п. 7.4
	
	

	24.29*
	
	
	Впитываемость
	СТБ 1091-97 п. 7.5
	
	

	24.30*
	
	
	Время пропитки
	СТБ 1091-97 п. 7.6
	
	

	24.31*
	
	17.12/29.121
	Разрывная сила при растяжении
	СТБ 1091-97 п. 7.7
	
	

	24.32*
	
	17.12/33.111
	Белизна
	СТБ ISO 11475-2020;
СТБ ISO 11476-2020
	
	

	24.33*
	
	17.12/29.121
	Деформация при сжатии
	ГОСТ 13648.1-78
	
	

	24.34*
	
	
	Разрушающее усилие при статическом изгибе Предел прочности при статическом изгибе
	ГОСТ 13648.2-68
	
	

	24.35**
	
	17.12/29.137
	Сопротивление расслаиванию
	ГОСТ 13648.6-86
	
	

	24.36**
	
	17.12/11.116
	Упаковка бумаги в листах
	ГОСТ 1641-75 п. 1
	
	

	24.37**
	
	
	Упаковка бумаги в рулонах
	ГОСТ 1641-75 п. 2
	
	

	24.38**
	
	
	Упаковка бумаги в бобинах
	ГОСТ 1641-75 п. 3
	
	

	24.39**
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 1641-75 п. 4
	
	

	24.40**
	
	17.12/29.061
	Размеры листа Косина листа
	ГОСТ 21102-97
	
	

	24.41*
	
	17.12/29.119
	Чистота обреза кромок Просвет Пыление Красковосприятие Плотность намотки по ширине рулона
	ГОСТ 9094-89 п. 3.7
	
	

	24.42**
	
	17.12/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 1641-75;
ГОСТ 9094-89 п. 1.4
	
	

	24.43**
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 1641-75;
ГОСТ 9094-89 п. 1.5
	
	

	24.44**
	
	17.12/29.061
	Толщина картона
	ГОСТ 22186-93 (ИСО 3034-75)
	
	

	25.1*
	Краски печатные
	20.30/26.045
	Стойкость печатной краски к воздействию реагентов
	ГОСТ 26160-84
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	26.1*
	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов
	17.21/11.116
	Соответствие коробок типу, виду
	ГОСТ 33781-2016 п. 9.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	26.2*
	
	17.21/41.000
	Соединение крышки с корпусом
	
	
	

	26.3*
	
	17.21/11.116
	Виды и способы отделки, художественное оформление
	
	
	

	26.4**
	
	
	Внешний вид поверхности коробок
	
	
	

	26.5**
	
	
	Внешний вид покрытия
	
	
	

	26.6**
	
	17.21/29.061
	Внутренние размеры
	ГОСТ 33781-2016 п. 9.3
	
	

	26.7*
	
	17.21/29.121
	Прочность корпуса коробки и крышки по линиям сгиба
	ГОСТ 33781-2016 п. 9.4
	
	

	26.8*
	
	17.21/29.061
	Перпендикулярность линий сгиба
	ГОСТ 33781-2016 п. 9.5
	
	

	26.9*
	
	17.21/11.116
	Качество изготовления крышек
	ГОСТ 33781-2016 п. 9.6
	
	

	26.10*
	
	17.21/29.061
	Расстояние от первой скобы до верхнего края коробки
	ГОСТ 33781-2016 п. 9.8
	
	

	26.11*
	
	17.21/29.121
	Прочность крышки
	ГОСТ 33781-2016 п. 9.7
	
	

	26.12*
	
	17.21/29.061
	Загиб отделочного материала
	ГОСТ 33781-2016 п. 9.9
	
	

	27.1**
	Материалы текстильные. Ткани технические
	13.96/29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п. 4.2–4.6;
ГОСТ 8846-87
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	27.2*
	
	13.96/29.119
	Линейная и поверхностная плотности
	ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.7
	
	

	27.3*
	
	13.96/29.121
	Прочностные показатели: - разрывная нагрузка и удлинение при разрыве; - прочность и растяжимость при продавливании шариком; - прочность при расслаивании; - прочность при раздирании; - прочность закрепления волокон
	ГОСТ 15902.3-79
	
	

	27.5**
	
	13.96/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.2
	
	

	27.6*
	
	13.96/29.061
	- число петель и проколов игл
	ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.3
	
	

	27.7*
	
	13.96/29.119
	- плотность нити
	ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.4
	
	

	27.8*
	
	13.96/29.061
	- длина петли
	ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.5
	
	

	27.9*
	
	
	- уработка и извитость нити
	ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.6
	
	

	27.10*
	
	13.96/29.119
	- линейная плотность нити
	ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.7
	
	

	27.11*
	
	13.96/29.040
	- масса нитей на единицу площади, содержание прошивной нити
	ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.8
	
	

	27.12*
	
	13.96/29.061
	Величина перекоса
	ГОСТ 14067-91
	
	

	27.13*
	
	13.96/29.121
	Прочность закрепления ворса
	ГОСТ 14217-87
	
	

	27.14**
	
	13.96/42.000
	Метод отбора проб
	ГОСТ 18276.0-88;
ГОСТ 20566-75;
ГОСТ 29104.0-91
	
	

	27.15*
	
	13.96/29.061
	Определение числа ворсовых петель или пучков и высоты ворса
	ГОСТ 18276.1-88
	
	

	27.16*
	
	13.96/29.040
	Влажность
	ГОСТ 18276.2-88;
ГОСТ 8845-87
	
	

	27.17*
	
	13.96/29.119
	Поверхностная плотность приклея
	ГОСТ 18276.4-88
	
	

	27.18**
	
	
	Линейные размеры, поверхностная плотность и поверхностная плотность ворса
	ГОСТ 18276.3-88
	
	

	27.19*
	
	
	Фактическая и расчетная поверхностная плотность
	ГОСТ 8845-87
	
	

	27.20*
	
	13.96/29.040
	Масса изделия и полуфабрикатов
	
	
	

	27.21*
	
	13.96/29.061
	Величина перекоса петельных рядов
	ГОСТ 8846-87
	
	

	27.22*
	
	
	Число петельных рядов и петельных столбиков
	
	
	

	27.23*
	
	
	Длина нити в петле полотен и изделий
	
	
	

	27.24*
	
	13.96/29.121
	Разрывные характеристики при разрыве полотна
	ГОСТ 28239-89;
ГОСТ 8847-85
	
	

	27.25*
	
	13.96/29.040
	Линейная и поверхностная плотность
	ГОСТ 29104.1-91 п. 2
	
	

	27.26*
	
	13.96/29.061
	Ширина кромки
	ГОСТ 29104.1-91 п. 3
	
	

	27.27*
	
	13.96/11.116
	Количество нитей в ткани
	ГОСТ 29104.3-91
	
	

	27.28*
	
	13.96/29.061
	Изменение размеров
	ГОСТ 29104.9-91
	
	

	27.29*
	
	13.96/29.165
	Разрывная нагрузка и удлинение
	ГОСТ 29104.4-91;
ГОСТ 29104.5-91;
ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2
	
	

	28.1*
	Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки
	20.30/11.116
	Группы, технические требования и обозначения
	ГОСТ 9.032-74
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	28.2*
	
	20.30/33.111
	Ускоренные методы определения светостойкости покрытия
	ГОСТ 9.045-75 методы 1, 2
	
	

	28.3*
	
	20.30/11.116
	Группы условий эксплуатации
	ГОСТ 9.104-2018
	
	

	28.4*
	
	20.30/26.080
	Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов
	ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013);
ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017);
ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019);
ГОСТ 34667.6-2021 (ISO 12944-6:2018);
ГОСТ 9.401-2018 Методы А, Б, В, 1-21;
СТБ ISO 12944-2-2009;
СТБ ISO 12944-5-2009;
СТБ ISO 6270-1-2018;
СТБ ISO 6270-2-2018;
СТБ ISO 9227-2018
	
	

	28.5*
	
	20.30/26.045
	Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей
	ГОСТ 9.403-2022 Методы А, Б, В
	
	

	28.6*
	
	20.30/11.116
	Метод оценки внешнего вида покрытия
	ГОСТ 9.407-2015
	
	

	28.7*
	
	
	Общие требования к методам коррозионных испытаний
	ГОСТ 9.905-82
	
	

	28.8*
	
	20.30/33.111
	Фотоэлектрический метод определения блеска
	ГОСТ 896-2021
	
	

	28.9*
	
	20.30/26.095
	Прочность покрытия при ударе
	ГОСТ 4765-2024;
ГОСТ 4765-73
	
	

	28.10*
	
	20.30/29.143
	Твердость покрытий по маятниковому прибору
	ГОСТ 5233-2021
	
	

	28.11*
	
	20.30/29.136
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000)
	
	

	28.12*
	
	20.30/33.111
	Цвет и интенсивность краски
	ГОСТ 6593-83
	
	

	28.13*
	
	20.30/29.165
	Эластичность пленки при изгибе
	ГОСТ 6806-2024
	
	

	28.14*
	
	20.30/26.080
	Морозостойкость покрытия
	ГОСТ 7025-91 п.п. 2, 3, 5;
СТБ 1263-2001 п.8.10
	
	

	28.15*
	
	20.30/33.111
	Прозрачность
	ГОСТ 7086-75
	
	

	28.16*
	
	20.30/29.049
	Условная вязкость лакокрасочных материалов по ВЗ-246
	ГОСТ 8420-2022
	
	

	28.17*
	
	20.30/29.136
	Укрывистость
	ГОСТ 8784-75
	
	

	28.18*
	
	20.30/11.116
	Получение лакокрасочного покрытия для испытания
	ГОСТ 8832-2024;
ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84)
	
	

	28.19*
	
	20.30/42.000
	Отбор проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013)
	
	

	28.20*
	
	20.30/29.170
	Адгезия лакокрасочных покрытий
	ГОСТ 15140-78 Методы 1, 2, 3, 4;
ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013);
ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007)
	
	

	28.21*
	
	20.30/33.111
	Относительная красящая способность и цвет в разбеле цветных пигментов
	ГОСТ 16872-78
	
	

	28.22*
	
	
	Определение цвета и белизны
	ГОСТ 16873-92 (ИСО 787-1-82)
	
	

	28.23*
	
	20.30/29.040
	Массовая доля летучих и нелетучих веществ
	ГОСТ 17537-72;
ГОСТ 31939-2022;
ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007)
	
	

	28.24*
	
	20.30/29.121
	Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при разрыве и модуль упругости
	ГОСТ 18299-72
	
	

	28.25*
	
	20.30/29.040
	Плотность
	ГОСТ 18329-2014 (ISO 1675:1985) Метод 3, 4;
ГОСТ 18329-73 Метод 1 и 2
	
	

	28.26*
	
	20.30/29.119
	Методы определения плотности
	ГОСТ 18995.1-73;
ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)
	
	

	28.27*
	
	20.30/29.040
	Время и степень высыхания
	ГОСТ 19007-2023;
ГОСТ 19007-73
	
	

	28.28*
	
	
	Жизнеспособность
	ГОСТ 19279-73 п. 3.6
	
	

	28.29*
	
	20.30/29.070
	Абразивное истирание (износ)
	ГОСТ 20811-2025 Методы А и Б;
ГОСТ 20811-75 Методы А и Б
	
	

	28.30*
	
	20.30/29.040
	Остаток на сите после сухого просеивания
	ГОСТ 21119.4-75 (ИСО 787-7-81,ИСО 787-18-83)
	
	

	28.31*
	
	20.30/29.151
	Водо- и влагопоглощение лакокрасочной пленкой
	ГОСТ 21513-76 Методы 1, 2
	
	

	28.32*
	
	20.30/33.111
	Условная светостойкость пленки
	ГОСТ 21903-76
	
	

	28.33*
	
	20.30/29.144
	Стойкость пленки к резкому изменению температуры
	ГОСТ 23626-79 п. 4.8
	
	

	28.34*
	
	20.30/11.116
	Классификация покрытий по внешнему виду и условиям эксплуатации, их обозначения в технической документации
	ГОСТ 24404-80
	
	

	28.35*
	
	20.30/29.040
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 25241-82
	
	

	28.36*
	
	
	Содержание сухого вещества
	ГОСТ 25709-83
	
	

	28.37*
	
	20.30/29.137
	Сопротивления паропроницанию
	ГОСТ 25898-2020
	
	

	28.38*
	
	20.30/36.140
	Устойчивость к воздействию переменных температур
	ГОСТ 19720-74;
ГОСТ 27037-86
	
	

	28.39*
	
	20.30/29.040
	Жизнеспособность
	ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005)
	
	

	28.40*
	
	20.30/29.121
	Адгезия покрытий к основанию
	ГОСТ 28574-2014
	
	

	28.41*
	
	20.30/29.137
	Паропроницаемость защитных покрытий. Определение характеристик паропроницаемости. Паропроницамость, сопротивление паропроницанию. Определение паропроницаемости диоксида углерода
	ГОСТ 28575-2014;
ГОСТ 33355-2015;
СТБ 1263-2001 п.8.11;
СТБ EN 1062-1-2011 п.5.5, п.5.8;
СТБ EN 1062-11-2014 п.4.1;
СТБ EN 1062-3-2014;
СТБ EN 1062-6-2014 метод А;
СТБ ISO 12572-2020 сухой метод;
СТБ ISO 7783-2025
	
	

	28.42*
	
	20.30/29.136
	Совместимость продукта с окрашиваемой поверхностью
	ГОСТ 29318-92 (ИСО 4627-81)
	
	

	28.43*
	
	20.30/11.116
	Визуальное сравнение цвета
	ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76)
	
	

	28.44*
	
	20.30/29.061
	Толщина покрытия
	ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) Методы 4А,7А,7С;
СТБ ISO 2808-2023 Метод 5.5
	
	

	28.45*
	
	20.30/29.151
	Водопоглощение при капиллярном подсосе
	ГОСТ 5802-2024;
СТБ 1072-97;
СТБ 1263-2001 п.8.13;
СТБ 1621-2006 п.7.6
	
	

	28.46*
	
	20.30/11.116
	Цвет пленки краски
	ГОСТ 10503-71 п. 4.2;
ГОСТ 28196-89
	
	

	28.47*
	
	
	Внешний вид пленки
	ГОСТ 28196-89
	
	

	28.48*
	
	20.30/29.040
	рН краски
	
	
	

	28.49*
	
	20.30/33.111
	Определение координат цвета лакокрасочных покрытий
	СТБ ISO 7724-2-2008
	
	

	28.50*
	
	
	Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий
	СТБ ISO 7724-3-2008
	
	

	28.51**
	
	20.30/11.116
	Внешний вид
	СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п.9.3;
СТБ ISO 12944-5-2009;
СТБ ISO 4628-1-2018;
СТБ ISO 4628-2-2018;
СТБ ISO 4628-3-2018;
СТБ ISO 4628-4-2018
	
	

	28.52*
	
	20.30/29.040
	Жизнеспособность
	СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.7
	
	

	28.53*
	
	20.30/36.140
	Срок службы
	ГОСТ 9.401-2018;
СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.8
	
	

	28.54*
	
	20.30/26.045
	Стойкость к статическому воздействию раствора кальцинированной соды или моющего средства
	ГОСТ 9.403-2022;
СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.9
	
	

	28.55*
	
	
	Стойкость к статическому воздействию раствора хлористого натрия
	ГОСТ 9.403-2022;
СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.10
	
	

	28.56*
	
	
	Стойкость к статическому воздействию агрессивных сред
	ГОСТ 9.403-2022;
СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.11
	
	

	28.57*
	
	20.30/29.145
	Стойкость к воздействию температуры
	СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.12
	
	

	28.58**
	
	20.30/11.116
	Внешний вид
	СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п. 9.6
	
	

	28.59*
	
	20.30/29.121
	Прочность покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня
	ГОСТ 31974-2012 (ISO 1519:2011)
	
	

	28.60*
	
	20.30/29.143
	Твердость лакокрасочного покрытия
	ГОСТ Р 52166-2003 (ИСО 1522:1998)
	
	

	28.61**
	
	20.30/11.116
	Внешний вид
	СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.3
	
	

	28.62*
	
	20.30/29.040
	Показатель концентрации ионов водорода, рН
	СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.4
	
	

	28.63*
	
	20.30/26.080
	Цветоустойчивость
	СТБ 2225-2011
	
	

	28.64*
	
	20.30/29.170
	Адгезия методом отрыва
	ГОСТ 32299-2025 (ISO 4624:2023)
	
	

	28.65**
	
	20.30/29.061
	Толщина покрытия
	ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) Метод 4А п. 5.3.1;
СТБ EN 1062-1-2011 п. 5.3;
СТБ ISO 2808-2023
	
	

	28.66*
	
	
	Определение объемной доли нелетучих веществ
	СТБ ISO 3233-1-2025
	
	

	28.67*
	
	20.30/29.040
	Водопроницаемость
	СТБ EN 1062-1-2011 п. 5.6;
СТБ EN 1062-3-2014
	
	

	28.68*
	
	20.30/33.111
	Блеск лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим эффектом, под углом 20°, 60° и 85°
	ГОСТ 31975-2017 (ISO 2813:2014);
СТБ ISO 2813-2011
	
	

	28.69*
	
	20.30/29.113
	Удельное объемное электрическое сопротивление
	ГОСТ 6433.2-71
	
	

	29.1**
	Покрытия органосиликатные
	20.30/41.000
	Подготовка образцов для испытаний
	ГОСТ 9.406-84 п. 2.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	29.2*
	
	20.30/26.045
	Стойкость покрытия к воздействию агрессивных сред
	ГОСТ 9.406-84 п. 2.5
	
	

	29.3*
	
	20.30/29.145
	Термостойкость
	ГОСТ 9.406-84 п. 2.6
	
	

	29.4*
	
	20.30/29.113
	Удельное объемное электрическое сопротивление
	ГОСТ 9.406-84 п. 2.8.2
	
	

	30.1*
	Материалы для разметки автомобильных дорог
	20.30/29.040
	Жизнеспособность
	ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005)
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	30.2**
	
	20.30/41.000
	Подготовка образцов к испытанию
	СТБ 1520-2023 п. 8.2
	
	

	30.3*
	
	20.30/33.111
	Коэффициент диффузного отражения
	СТБ 1520-2023 п. 8.14
	
	

	30.4*
	
	20.30/26.045
	Устойчивость пленки к статическому воздействию раствора NaCl
	СТБ 1520-2023 п. 8.27
	
	

	30.5*
	
	20.30/29.121
	Адгезия эмалей и красок
	ГОСТ 15140-78 методы 1, 2, 3, 4;
СТБ 1520-2023 п. 8.18
	
	

	30.6**
	
	
	Адгезия термопластиков к асфальтобетону
	СТБ 1520-2023 п. 8.19, приложение А
	
	

	30.7*
	
	20.30/29.144
	Растекаемость термопластика
	СТБ 1520-2023 п. 8.20, приложение Б
	
	

	30.8*
	
	20.30/29.040
	Контроль массы нетто
	СТБ 1520-2023 п. 8.25
	
	

	30.9*
	
	20.30/29.145
	Температура размягчения
	СТБ 1520-2023 п. 8.21
	
	

	30.10*
	
	20.30/29.144
	Растекаемость при температуре нанесения
	СТБ 1520-2023 п. 8.20
	
	

	30.11*
	
	20.30/29.040
	Время твердения
	СТБ 1520-2023 п. 8.13
	
	

	30.12*
	
	20.30/41.000
	Методы контроля дорожной разметки
	ГОСТ Р 51256-2018 п. 6
	
	

	30.13*
	
	20.30/33.111
	Цвет, фотометрические и колориметрические характеристики дорожной разметки
	СТБ 1231-2012 пп. 8.7, 8.8
	
	

	30.14*
	
	20.30/26.080
	Ускоренное искусственное старение световозвращающего материала
	СТБ 1140-2013 п. 8.11;
СТБ EN ISO 4892-2-2011
	
	

	31.1*
	Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола
	23.64/29.049
	Условная вязкость
	СТБ 1466-2004 п. 7.3.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	31.2*
	
	23.64/29.040
	Массовая доля нелетучих веществ
	СТБ 1466-2004 п. 7.3.2
	
	

	31.3*
	
	23.64/11.116
	Способность композиции к нанесению
	СТБ 1466-2004 п. 7.3.3
	
	

	31.4**
	
	
	Внешний вид покрытия
	СТБ 1466-2004 п. 7.3.4
	
	

	31.5*
	
	23.64/29.040
	Время высыхания
	ГОСТ 19007-2023;
ГОСТ 19007-73
	
	

	31.6*
	
	23.64/36.057
	Жизнеспособность композиций
	СТБ 1466-2004 п. 7.3.7
	
	

	31.7*
	
	23.64/29.040
	Плотность композиции
	ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)
	
	

	31.8*
	
	23.64/26.095
	Прочность покрытия при ударе
	ГОСТ 4765-73
	
	

	31.9*
	
	23.64/36.038
	Эластичность покрытия при изгибе
	ГОСТ 31974-2012 (ISO 1519:2011)
	
	

	31.10*
	
	23.64/29.170
	Адгезия покрытия к металлу
	ГОСТ 15140-78;
ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013)
	
	

	31.11*
	
	
	Адгезия к бетону
	ГОСТ 28574-2014
	
	

	31.12*
	
	23.64/26.080
	Теплостойкость покрытия
	СТБ 1466-2004 п. 7.3.12
	
	

	31.13*
	
	23.64/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) методы 1, 2, 3, 4
	
	

	31.14*
	
	23.64/26.045
	Стойкость покрытия к воздействию химических сред
	ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010) методы 1, 2, 3;
ГОСТ 12020-72 методы 1, 2, 3;
СТБ 1466-2004 п. 7.3.15
	
	

	31.15*
	
	23.64/29.070
	Способность шпатлевок шлифоваться
	ГОСТ 10277-90
	
	

	31.16*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость композиций
	СТБ 1263-2001;
СТБ 1466-2004 п. 7.3.18
	
	

	31.17*
	
	23.64/29.061
	Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 26589-94
	
	

	31.18*
	
	23.64/29.165
	Гибкость на брусе
	
	
	

	31.19*
	
	23.64/29.070
	Истираемость покрытий
	ГОСТ 11012-2017
	
	

	31.20*
	
	23.64/29.121
	Предел прочности при изгибе
	ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010)
	
	

	31.21*
	
	23.64/26.080
	Паропроницаемость покрытий
	СТБ 1263-2001
	
	

	31.22**
	
	23.64/11.116
	Подготовка образцов
	СТБ 1496-2004 п. 8.2
	
	

	31.23*
	
	
	Цвет
	СТБ 1496-2004 п. 8.3
	
	

	31.24*
	
	23.64/26.095
	Ударная прочность
	СТБ 1496-2004 п. 8.4
	
	

	31.25*
	
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие и прочность на растяжение при изгибе
	ГОСТ 310.4-81 п.п. 2.2.8-2.2.12;
СТБ 1496-2004 п. 8.5
	
	

	31.26*
	
	
	Прочность при растяжении
	СТБ 1496-2004 п. 8.6
	
	

	31.27*
	
	23.64/29.170
	Адгезия покрытия к основанию
	СТБ 1496-2004 п. 8.7
	
	

	31.28*
	
	23.64/29.061
	Относительное удлинение при растяжении
	СТБ 1496-2004 п. 8.8
	
	

	31.29*
	
	23.64/29.151
	Водопоглощение
	СТБ 1496-2004 п. 8.12
	
	

	31.30*
	
	23.64/29.144
	Растекаемость
	СТБ 1496-2004 п. 8.14
	
	

	31.31*
	
	23.64/36.057
	Жизнеспособность
	СТБ 1496-2004 п. 8.16
	
	

	31.32*
	
	23.64/35.060
	Скользкость
	СТБ 1751-2007
	
	

	32.1*
	Клеи полимерные. Герметики. Мастики.
	20.52/29.121
	Прочность связи резины с металлом при отрыве
	ГОСТ 209-75 метод А
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	32.2*
	
	
	Прочность клеевых соединений при сдвиге
	ГОСТ 14759-69
	
	

	32.3*
	
	
	Статическая прочность при равномерном отрыве
	ГОСТ 14760-69
	
	

	32.4*
	
	
	Условная прочность; Относительное удлинение при разрыве; Относительное остаточное удлинение после разрыва
	ГОСТ 21751-76
	
	

	32.5*
	
	
	Прочность связи герметика с металлом при отслаивании
	ГОСТ 21981-76
	
	

	32.6*
	
	
	Модуль сдвига клея в клеевом соединении
	ГОСТ 25717-83
	
	

	32.7*
	
	
	Прочность клеевых соединений при расслаивании
	ГОСТ 28966.1-91
	
	

	32.8*
	
	
	Прочность клеевых соединений при отслаивании
	ГОСТ 28966.2-91
	
	

	32.9*
	
	
	Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред
	ГОСТ 9.068-76 Методы А, Б и В
	
	

	32.10*
	
	
	Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при максимальной нагрузке и характер разрушения
	ГОСТ 25945-98 п. 3.2
	
	

	32.11*
	
	20.52/36.140
	Стойкость к циклическим деформациям
	ГОСТ 25945-98 п. 3.4
	
	

	32.12*
	
	20.52/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 25945-98 п. 3.5
	
	

	32.13*
	
	20.52/11.116
	Миграция пластификатора
	ГОСТ 25945-98 п. 3.8
	
	

	32.14*
	
	
	Однородность
	ГОСТ 24060-80 п. 4.9;
ГОСТ 25945-98 п. 3.9
	
	

	32.15*
	
	20.52/29.137
	Сопротивление текучести
	ГОСТ 25945-98 п. 3.10
	
	

	32.16*
	
	20.52/29.040
	Плотность
	ГОСТ 25945-98 п. 3.11
	
	

	32.17*
	
	20.52/29.121
	Условная прочность. Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 21751-76
	
	

	32.18*
	
	
	Относительная остаточная деформация после разрыва
	ГОСТ 14759-69
	
	

	32.19*
	
	20.52/36.038
	Жизнеспособность
	ТУ РБ 100162417.016-2001 п. 4.2
	
	

	32.20*
	
	20.52/29.121
	Условная прочность шва при разрыве Относительное удлинение шва при разрыве
	ТУ РБ 100162417.016-2001 п. 4.3
	
	

	32.21*
	
	20.52/29.137
	Сопротивление текучести
	ТУ РБ 100162417.016-2001 п. 4.4
	
	

	32.22*
	
	20.52/29.040
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 17537-72;
ГОСТ 24064-80 п. 4.8;
ГОСТ 31939-2022;
ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007);
СТБ 1262-2021 п. 9.4
	
	

	32.23*
	
	20.52/29.121
	Прочность соединения между основанием и приклеиваемым материалом
	ГОСТ 24064-80 п. 4.4
	
	

	32.24*
	
	20.52/29.040
	Плотность
	ГОСТ 30307-95 п. 6.7
	
	

	32.25*
	
	20.52/29.049
	Условная вязкость
	ГОСТ 30307-95 п. 6.5;
СТБ 1262-2021 п. 9.5
	
	

	32.26*
	
	20.52/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 24285-80 п. 4.3
	
	

	32.27*
	
	20.52/29.170
	Жизнеспособность
	ГОСТ 24285-80 п. 4.4
	
	

	32.28*
	
	20.52/29.121
	Условная прочность, относительное удлинение при разрыве и относительная остаточная деформация после разрыва
	ГОСТ 24285-80 п. 4.5
	
	

	32.29*
	
	
	Прочность связи при отслаивании
	ГОСТ 24285-80 п. 4.6
	
	

	32.30*
	
	20.52/29.049
	Условная вязкость
	ГОСТ 24285-80 п. 4.8
	
	

	32.31*
	
	20.52/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 24025-80 п. 3.2
	
	

	32.32*
	
	20.52/29.040
	Массовая доля сухого вещества
	ГОСТ 24025-80 п. 3.4
	
	

	32.33*
	
	20.52/29.121
	Прочность связи с металлом при отрыве
	ГОСТ 24025-80 п. 3.8
	
	

	32.34*
	
	20.52/29.145
	Термостойкость
	ГОСТ 24025-80 п. 3.6
	
	

	32.35*
	
	20.52/26.045
	Воздействие лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 24025-80 п. 3.7
	
	

	32.36*
	
	20.52/29.121
	Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при максимальной нагрузке, характер разрушения
	ГОСТ 14791-79 п. 3.5
	
	

	32.37*
	
	20.52/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 14791-79 п. 3.6
	
	

	32.38*
	
	20.52/29.144
	Теплостойкость
	ГОСТ 14791-79 п. 3.8
	
	

	32.39*
	
	20.52/29.054
	Однородность
	ГОСТ 14791-79 п. 3.10
	
	

	32.40*
	
	20.52/11.116
	Миграция пластификатора
	ГОСТ 14791-79 п. 3.11
	
	

	32.41*
	
	20.52/29.040
	Условное время вулканизации
	СТБ 1262-2021 п. 9.7
	
	

	32.42*
	
	20.52/29.121
	Прочность сцепления с основанием
	СТБ 1262-2021 п. 9.9
	
	

	32.43*
	
	
	Прочность на сдвиг клеевого соединения
	СТБ 1262-2021 п. 9.10
	
	

	32.44*
	
	20.52/41.000
	Приготовление пленок из мастик
	СТБ 1262-2021 п. 9.14
	
	

	32.45*
	
	20.52/29.144
	Теплостойкость
	
	
	

	32.46*
	
	20.52/29.054
	Однородность
	СТБ 1262-2021 п. 9.18
	
	

	32.47*
	
	20.52/26.045
	Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред
	СТБ 1262-2021 п. 9.19
	
	

	32.48*
	
	20.52/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 26589-94 п. 3.2
	
	

	32.49*
	
	20.52/29.121
	Условная прочность при растяжении. Условное напряжение при растяжении. Относительное удлинение
	ГОСТ 26589-94 п. 3.3;
СТБ 1262-2021 п. 9.11
	
	

	32.50*
	
	
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 26589-94 п. 3.4, метод А и Б
	
	

	32.51*
	
	
	Прочность сцепления между слоями
	ГОСТ 26589-94 п. 3.5
	
	

	32.52*
	
	
	Прочность на сдвиг клеевого соединения
	ГОСТ 26589-94 п. 3.6
	
	

	32.53*
	
	20.52/29.137
	Паропроницаемость
	ГОСТ 26589-94 п. 3.7
	
	

	32.54*
	
	20.52/29.151
	Водостойкость
	ГОСТ 26589-94 п. 3.8
	
	

	32.55*
	
	
	Водопоглощение по массе
	ГОСТ 26589-94 п. 3.9;
СТБ 1262-2021 п. 9.12
	
	

	32.56*
	
	20.52/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 26589-94 п. 3.10;
ГОСТ 2678-94 п. 3.11;
СТБ 1262-2021 п. 9.15
	
	

	32.57*
	
	20.52/29.145
	Условное время вулканизации
	ГОСТ 26589-94 п. 3.11
	
	

	32.58*
	
	20.52/29.165
	Гибкость
	ГОСТ 26589-94 п. 3.12;
СТБ 1262-2021 п. 9.13
	
	

	32.59*
	
	20.52/29.144
	Теплостойкость
	ГОСТ 26589-94 п. 3.13
	
	

	32.60*
	
	20.52/29.040
	Массовая доля сухого остатка
	ГОСТ 18992-80 п. 5.5
	
	

	32.61*
	
	
	Концентрация ионов водорода, pH
	ГОСТ 18992-80 п. 5.8;
ГОСТ 22567.5-93
	
	

	32.62*
	
	20.52/29.121
	Морозостойкость
	ГОСТ 18992-80 п. 5.10
	
	

	32.63*
	
	20.52/29.136
	Осаждение при разбавлении
	ГОСТ 18992-80 п. 5.11
	
	

	32.64*
	
	20.52/29.121
	Клеящая способность
	ГОСТ 18992-80 п. 5.12
	
	

	32.65*
	
	20.52/29.040
	Массовая доля воды
	ГОСТ 22567.14-93
	
	

	32.66*
	
	
	Определение времени высыхания
	СТБ 1262-2021 п. 9.6
	
	

	33.1*
	Герметизирующие материалы
	20.17/29.137
	Паропроницаемость к парам воды
	ГОСТ 9.507-88 п. 1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	33.2*
	
	20.17/29.151
	Водопроницаемость
	ГОСТ 9.507-88 п. 4
	
	

	33.3*
	
	
	Влагостойкость
	ГОСТ 9.507-88 п. 5
	
	

	33.4*
	
	20.17/29.145
	Устойчивость к воздействию низких температур
	ГОСТ 9.507-88 п. 6
	
	

	33.5*
	
	20.17/26.045
	Стойкость к действию специальных сред
	ГОСТ 9.507-88 п. 7
	
	

	33.6*
	
	20.17/29.137
	Сопротивление прокалыванию
	ГОСТ 9.507-88 п. 8
	
	

	33.7*
	
	20.17/29.144
	Температура сползания герметизирующих составов
	ГОСТ 9.507-88 п. 9
	
	

	33.8*
	
	20.17/29.170
	Липкость
	ГОСТ 9.507-88 п. 10
	
	

	33.9*
	
	
	Способность к склеиванию
	ГОСТ 9.507-88 п. 11
	
	

	33.10*
	
	20.17/36.057
	Стойкость к старению
	ГОСТ 9.507-88 п. 12;
ГОСТ 9.708-83 метод 2
	
	

	33.11*
	
	20.17/11.116
	Комплексная оценка защитных свойств материалов
	ГОСТ 9.507-88 п. 13
	
	

	34.1**
	Плитки керамические
	23.31/11.116
	Контроль внешнего вида
	ГОСТ 27180-2001 п. 4;
ГОСТ 27180-2019 п. 4
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	34.2**
	
	23.31/29.061
	Контроль размеров и правильности формы
	ГОСТ 27180-2001 п.5;
ГОСТ 27180-2019 п.5
	
	

	34.3**
	
	23.31/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 27180-2001 п.7;
ГОСТ 27180-2019 п.6
	
	

	34.4**
	
	23.31/29.121
	Предел прочности при изгибе
	ГОСТ 27180-2001 п.8;
ГОСТ 27180-2019 п.7
	
	

	34.5**
	
	23.31/29.145
	Термическая стойкость глазури
	ГОСТ 27180-2001 п. 11;
ГОСТ 27180-2019 п. 10
	
	

	34.6**
	
	23.31/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 27180-2001 п.12;
ГОСТ 27180-2019 п. 11
	
	

	34.7**
	
	23.31/26.045
	Химическая стойкость глазури
	ГОСТ 27180-2001 п.13;
ГОСТ 27180-2019 п.12
	
	

	34.8**
	
	23.31/29.143
	Твердость лицевой поверхности по Моосу
	ГОСТ 27180-2001 п.14;
ГОСТ 27180-2019 п.13
	
	

	34.9**
	
	23.31/29.040
	Влажность, сорбционная влажность
	ГОСТ 24816-2014
	
	

	34.10**
	
	23.31/29.137
	Паропроницаемость защитных покрытий. Определение характеристик паропроницаемости. Паропроницамость, сопротивление паропроницанию. Определение паропроницаемости диоксида углерода
	ГОСТ 25898-2012;
ГОСТ 25898-2020;
ГОСТ 25898-83
	
	

	34.11**
	
	23.31/29.121
	Прочность сцепления облицовочных плиток с основанием
	ГОСТ 27180-2019 п.19;
ГОСТ 28089-2012
	
	

	34.12**
	
	23.31/35.060
	Скользкость
	ГОСТ 27180-2019 п.14;
СТБ 1751-2007
	
	

	34.13**
	
	23.31/29.061
	Определение размеров и качества поверхности
	СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006
	
	

	34.14**
	
	23.31/29.121
	Определение предела прочности при изгибе и разрушающей нагрузки
	ГОСТ 27180-2019 п.7;
СТБ EN ISO 10545-4-2015
	
	

	34.15**
	
	23.31/29.145
	Термическая стойкость глазури
	ГОСТ 27180-2019 п. 10;
СТБ EN ISO 10545-9-2016
	
	

	34.16**
	
	23.31/26.045
	Определение химической стойкости
	ГОСТ 27180-2019 п.12;
СТБ ISO 10545-13-2020
	
	

	34.17**
	
	23.31/29.137
	Определение устойчивости к образованию пятен
	ГОСТ 27180-2019 п.15;
СТБ EN ISO 10545-14-2019
	
	

	34.18**
	
	23.31/33.111
	Определение незначительных цветовых отклонений
	ГОСТ 27180-2019 п.17;
СТБ ISO 10545-16-2013
	
	

	34.19**
	
	23.31/26.080
	Определение морозостойкости
	СТБ ЕН ИСО 10545-12-2007
	
	

	34.20**
	
	23.31/42.000
	Отбор образцов и правила приемки
	СТБ EN ISO 10545-1-2016
	
	

	34.21**
	
	23.31/29.040
	Водопоглощение
	СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007
	
	

	34.22**
	
	
	Открытая пористость
	
	
	

	34.23**
	
	
	Кажущаяся плотность
	
	
	

	34.24**
	
	
	Объемная плотность
	
	
	

	34.25**
	
	
	Водопоглощение при атмосферном давлении
	ГОСТ 7025-91 п.2
	
	

	34.26**
	
	
	Водопоглощение керамических изделий при атмосферном давлении в кипящей воде
	ГОСТ 7025-91 п.4
	
	

	34.27**
	
	
	Средняя плотность
	ГОСТ 7025-91 п.5
	
	

	34.28**
	
	
	Истинная плотность
	ГОСТ 7025-91 п.6
	
	

	34.29**
	
	23.31/26.080
	Морозостойкость при объемном замораживании
	ГОСТ 7025-91 п. 7
	
	

	34.30**
	
	23.31/29.061
	Длина и ширина плиток
	ГОСТ 961-89 п.3.2
	
	

	34.31**
	
	
	Толщина и высота плиток
	ГОСТ 961-89 п.3.3
	
	

	34.32**
	
	
	Кривизна (стрела прогиба) лицевой поверхности плиток
	ГОСТ 961-89 п.3.4
	
	

	34.33**
	
	
	Кривизна (стрела прогиба) боковой грани плиток
	ГОСТ 961-89 п. 3.4
	
	

	34.34**
	
	23.31/29.121
	Предел прочности при сжатии
	ГОСТ 473.6-81;
ГОСТ 961-89 п.3.7
	
	

	34.35**
	
	
	Предел прочности при статическом изгибе
	ГОСТ 473.8-81
	
	

	34.36**
	
	
	Предел прочности при разрыве
	ГОСТ 473.7-81
	
	

	34.37**
	
	
	Модуль упругости
	ГОСТ 961-89 п.3.15
	
	

	34.38**
	
	23.31/29.070
	Определение износостойкости неглазурованных плиток
	ГОСТ 7025-91 п. 5
	
	

	35.1**
	Листы асбестоцементные
	23.65/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 18124-2012 п. 8.1;
ГОСТ 8747-88 п.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	35.2*
	
	23.65/29.121
	Ударная вязкость
	ГОСТ 18124-2012 п.8.4;
ГОСТ 8747-88 п.8
	
	

	35.3*
	Плитки керамические
	23.31/29.040
	Плотность
	ГОСТ 18124-2012 п.8.5;
ГОСТ 8747-88 п.9
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	35.4*
	Листы асбестоцементные
	23.65/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 18124-2012 приложение Б;
ГОСТ 8747-88 п.10
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	35.5*
	
	23.65/29.151
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 18124-2012 приложение А;
ГОСТ 8747-88 п.11
	
	

	35.6*
	
	23.65/26.080
	Морозостойкость асбестоцементного листа
	ГОСТ 18124-2012 п.8.6;
ГОСТ 8747-88 п.12
	
	

	35.7*
	
	23.65/29.070
	Прочность цветного покрытия на истирание
	ГОСТ 18124-2012 п.8.7;
ГОСТ 8747-88 п.13;
СТБ 1118-2008 п.7.10
	
	

	35.8*
	
	23.65/29.121
	Прочность сцепления покрытия с основанием
	ГОСТ 28574-2014;
СТБ 1118-2008 п.7.9
	
	

	35.9*
	
	23.65/11.116
	Соответствие внешнего вида
	СТБ 1118-2008 п.7.13
	
	

	35.10*
	
	23.65/33.111
	Цветоустойчивость полимерного покрытия под воздействием света, равномерность окраски и светлота
	ГОСТ 11583-74;
СТБ 1118-2008 п.7.11;
СТБ 1264-2001
	
	

	35.11*
	
	23.65/26.080
	Морозостойкость полимерного покрытия
	ГОСТ 9.401-2018;
СТБ 1118-2008 п.7.12
	
	

	35.12**
	
	23.65/29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 18124-2012 п.8.2;
ГОСТ 26433.0-85 п.6;
ГОСТ 8747-88 п.3
	
	

	35.13**
	
	
	Правильность геометрической формы
	
	
	

	35.14*
	
	23.65/29.121
	Предел прочности при изгибе
	ГОСТ 18124-2012 п.8.3;
ГОСТ 8747-88 п.4
	
	

	35.15**
	
	23.65/11.116
	Маркировка
	СТБ 1542-2005 п.7.6
	
	

	35.16**
	
	
	Упаковка
	
	
	

	36.1**
	Изделия гипсовые
	23.62/29.061
	Размеры и форма
	ГОСТ Р 51829-2022 п.п.5.2, 5.3, 5.4, 5.5
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	36.2**
	
	23.62/29.121
	Предел прочности при изгибе
	ГОСТ Р 51829-2022 п.5.9
	
	

	36.3**
	
	23.62/29.040
	Поверхностное водопоглощение
	ГОСТ Р 51829-2022 п.5.11
	
	

	36.4**
	
	23.62/29.143
	Твердость лицевой поверхности
	ГОСТ Р 51829-2022 п.5.14
	
	

	36.5**
	
	23.62/29.061
	Линейные размеры, правильность геометрической формы и внешний вид
	ГОСТ 6428-2018
	
	

	36.6**
	
	23.62/29.121
	Прочность плиты
	ГОСТ 6428-2018 п.7.3
	
	

	36.7**
	
	23.62/29.040
	Отпускная влажность
	ГОСТ 6428-2018 п.7.4
	
	

	36.8**
	
	
	Плотность
	ГОСТ 6428-2018 п.7.2
	
	

	36.9**
	
	23.62/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 6266-97 п.8.1
	
	

	36.10**
	
	23.62/29.061
	Контроль размеров и формы
	ГОСТ 6266-97 п.8.2
	
	

	36.11**
	
	23.62/29.040
	Масса 1 м2
	ГОСТ 6266-97 п.8.3
	
	

	36.12**
	
	23.62/29.121
	Разрушающая нагрузка и прогиб
	ГОСТ 6266-97 п.8.4
	
	

	36.13**
	
	
	Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном
	ГОСТ 6266-97 п.8.5
	
	

	36.14**
	
	23.62/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 6266-97 п.8.6
	
	

	36.15**
	
	23.62/29.061
	Основные размеры и допуски
	СТБ EN 12859-2015 п.5.3
	
	

	36.16**
	
	
	Плоскостность плит
	СТБ EN 12859-2015 п.5.4
	
	

	36.17**
	
	23.62/29.040
	Масса плит
	СТБ EN 12859-2015 п.5.5
	
	

	36.18**
	
	
	Плотность гипсовых плит в сухом состоянии
	СТБ EN 12859-2015 п.5.6
	
	

	36.19**
	
	23.62/29.121
	Предел прочности при изгибе
	СТБ EN 12859-2015 п.5.7
	
	

	36.20**
	
	23.62/29.040
	Водопоглощение
	СТБ EN 12859-2015 п.5.9
	
	

	36.21**
	
	
	Влажность
	СТБ EN 12859-2015 п.5.8
	
	

	36.22**
	
	23.62/08.169
	Водородный показатель pH
	СТБ EN 12859-2015 п.5.10
	
	

	36.23**
	
	23.62/29.061
	Ширина
	ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.2
	
	

	36.24**
	
	
	Длина
	ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.3
	
	

	36.25**
	
	
	Толщина
	ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п. 5.4
	
	

	36.26**
	
	
	Прямоугольность
	ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.5
	
	

	36.27**
	
	
	Ширина утонения
	ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.6.1
	
	

	36.28**
	
	
	Глубина утонения
	ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.6.2
	
	

	36.29**
	
	23.62/29.121
	Прочность при изгибе
	ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.7
	
	

	36.30**
	
	23.62/29.137
	Прогиб под нагрузкой
	ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.8
	
	

	36.31**
	
	23.62/29.040
	Поверхностное водопоглощение
	ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.9
	
	

	36.32**
	
	
	Объемное водопоглощение
	ГОСТ 32514-2023 п.5.9
	
	

	36.33**
	
	
	Плотность
	ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.11
	
	

	36.34**
	
	23.62/29.143
	Твердость поверхности плит
	ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.12
	
	

	36.35**
	
	23.62/29.137
	Сопротивление срезу
	ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.13
	
	

	36.36**
	
	23.62/29.040
	Водопоглощение плит типа H1 (гидрофобизированных плит)
	ГОСТ 6428-2018 п.7.5
	
	

	36.37**
	
	23.62/29.121
	Определение предельной нагрузки при сжатии образцов элементов пола
	ГОСТ Р 51829-2022 п.5.15
	
	

	36.38**
	
	
	Определение предела прочности клеевого соединения элементов пола
	ГОСТ Р 51829-2022 п.5.16
	
	

	36.39**
	
	23.62/29.040
	Определение влажности элементов пола
	ГОСТ Р 51829-2022 п.5.17
	
	

	36.40**
	
	23.62/29.137
	Паропроницаемость
	ГОСТ 25898-2020;
ГОСТ Р 51829-2022 п.4.4
	
	

	36.41**
	
	23.62/29.145
	Теплопроводность
	ГОСТ 7076-99;
ГОСТ Р 51829-2022 п.4.6
	
	

	37.1*
	Сухие смеси
	23.64/11.116
	Внешний вид
	СТБ 1112-98 п. 9.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	37.2*
	
	23.64/29.040
	Массовая доля сухого остатка
	СТБ 1112-98 п. 9.3
	
	

	37.3*
	
	
	Плотность
	СТБ 1112-98 п. 9.4
	
	

	37.4*
	
	
	Водородный показатель
	СТБ 1112-98 п. 9.5
	
	

	37.5*
	
	
	Содержание хлор-ионов
	ГОСТ 5382-2019 п. 21;
ГОСТ 5382-91 п. 18;
СТБ 1112-98 п. 9.7
	
	

	37.6*
	
	
	Определение влаги
	ГОСТ 5382-2019 п. 6;
ГОСТ 5382-91 п. 3
	
	

	37.7*
	
	
	Потеря массы при прокаливании
	ГОСТ 5382-2019 п. 7;
ГОСТ 5382-91 п. 4
	
	

	37.8*
	
	
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п. 10
	
	

	37.9*
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п. 9.1
	
	

	37.10*
	
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 5802-2024 п.9
	
	

	37.11*
	
	23.64/11.116
	Усадка
	СТБ 1503-2004 п. 7.8
	
	

	37.12*
	
	
	Стойкость к статическому воздействию жидкостей
	СТБ 1503-2004 п. 7.11
	
	

	37.13*
	
	23.64/29.040
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п. 10;
СТБ 1621-2006 п. 7.1
	
	

	37.14*
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п. 9;
СТБ 1621-2006 п. 7.2
	
	

	37.15*
	
	23.64/11.116
	Открытое время
	СТБ 1621-2006 п. 7.3
	
	

	37.16*
	
	23.64/29.121
	Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве
	СТБ 1621-2006 п. 7.4
	
	

	37.17*
	
	
	Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве после теплового старения
	СТБ 1621-2006 п. 7.5
	
	

	37.18*
	
	23.64/29.040
	Водоудерживающая способность
	ГОСТ 5802-2024 п.8
	
	

	37.19*
	
	
	Влажность сухой смеси
	СТБ 1543-2005 п. 7.1
	
	

	37.20*
	
	
	Насыпная плотность сухой смеси
	СТБ 1543-2005 п. 7.2
	
	

	37.21*
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления с основанием
	СТБ 1543-2005 п. 7.3
	
	

	37.22*
	
	23.64/29.151
	Водопоглощение при капиллярном подсосе
	СТБ 1543-2005 п. 7.4
	
	

	37.23*
	
	23.64/11.116
	Усадка
	СТБ 1543-2005 п. 7.5
	
	

	37.24*
	
	23.64/29.121
	Предел прочности на сжатие
	СТБ 1543-2005 п. 7.6
	
	

	37.25*
	
	
	Предел прочности на растяжение при изгибе
	СТБ 1543-2005 п. 7.7
	
	

	37.26*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	СТБ 1543-2005 п. 7.8
	
	

	37.27*
	
	23.64/26.141
	Водонепроницаемость
	СТБ 1543-2005 п. 7.9
	
	

	37.28*
	
	23.64/29.165
	Гибкость
	СТБ 1543-2005 п. 7.10
	
	

	37.29*
	
	23.64/26.080
	Сопротивление паропроницаемости
	СТБ 1543-2005 п. 7.11
	
	

	37.30*
	
	23.64/04.056, 23.64/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в смесях
	СТБ 1543-2005 п. 7.12
	
	

	37.31*
	
	23.64/11.116
	Сроки схватывания сухой смеси
	СТБ 1543-2005 п. 7.14
	
	

	37.32*
	
	23.64/29.040
	Влажность композиций
	СТБ 1503-2004 п. 7.1
	
	

	37.33*
	
	23.64/11.116
	Цвет покрытия после высыхания
	СТБ 1503-2004 п. 7.2
	
	

	37.34*
	
	23.64/29.040
	Насыпную плотность композиции
	СТБ 1503-2004 п. 7.3
	
	

	37.35*
	
	23.64/33.111
	Условную светостойкость для композиций, содержащих пигменты
	СТБ 1503-2004 п. 7.4
	
	

	37.36*
	
	23.64/29.040
	Водоудерживающую способность и прочность на сжатие
	СТБ 1503-2004 п. 7.5
	
	

	37.37*
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления с основанием
	СТБ 1503-2004 п. 7.6
	
	

	37.38*
	
	23.64/29.151
	Водопоглощение при капиллярном подсосе
	СТБ 1503-2004 п. 7.7
	
	

	37.39*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость композиций
	СТБ 1503-2004 п. 7.9
	
	

	37.40*
	
	23.64/29.070
	Истираемость композиций
	СТБ 1503-2004 п. 7.10
	
	

	37.41*
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом
	СТБ 1621-2006 п. 7.11
	
	

	38.1**
	Кирпич и камни
	23.32/29.061
	Размеры
	СТБ 1160-99 п.7.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	38.2**
	
	
	Отклонение от перпендикулярности граней
	СТБ 1160-99 п.7.5
	
	

	38.3**
	
	23.32/11.116
	Внешний вид дефекты внешнего вида
	СТБ 1160-99 п.п.7.3, 7.4, 7.9
	
	

	38.4**
	
	23.32/29.121
	Предел прочности при сжатии Предел прочности при изгибе
	ГОСТ 8462-85
	
	

	38.5**
	
	23.32/11.116
	Наличие известковых включений
	СТБ 1160-99 п.7.10
	
	

	38.6**
	
	
	Маркировка
	СТБ 1160-99 п.7.16
	
	

	38.7**
	
	
	Внешний вид кирпича и поверхность излома: 1) видимые трещины и посечки; 2) отбитость угла; 3) глубина отбитостей ребер; 4) длина отбитости ребер; 5) поверхностная ошлакованность; 6) наличие внутренних трещин
	ГОСТ 474-90 п.3.2
	
	

	38.8**
	
	23.32/29.061
	Длина и ширина кирпича
	ГОСТ 474-90 п.3.3
	
	

	38.9**
	
	
	Толщина и высота кирпича
	ГОСТ 474-90 п.3.4
	
	

	38.10*
	
	
	Кривизна граней
	ГОСТ 474-90 п.3.5
	
	

	38.11*
	
	23.32/29.121
	Предел прочности при сжатии
	ГОСТ 473.6-81
	
	

	38.12*
	
	23.32/11.116
	Термическая стойкость
	ГОСТ 473.5-81
	
	

	38.13*
	
	23.32/29.040
	Кажущаяся плотность и кажущаяся пористость
	ГОСТ 473.4-81
	
	

	38.14*
	
	23.32/11.116
	Водопроницаемость кирпича
	ГОСТ 13993-78
	
	

	38.15*
	
	
	Наличие недожога и пережога
	СТБ 1160-99 п.7.8
	
	

	38.16*
	
	23.32/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 473.3-2025;
ГОСТ 7025-91 п.2, п.4
	
	

	38.17**
	
	23.32/29.061
	Размеры пустот
	СТБ 1160-99 п.7.12
	
	

	38.18**
	
	
	Размеры изделий
	ГОСТ 379-2015 п.7.2
	
	

	38.19*
	
	
	Непараллельность граней
	ГОСТ 379-2015 п.7.3
	
	

	38.20*
	
	
	Глубина отбитости углов и ребер
	ГОСТ 379-2015 п.7.4
	
	

	38.21*
	
	
	Срывы и шероховатости поверхностей граней
	ГОСТ 379-2015 п.7.5
	
	

	38.23*
	
	23.32/11.116
	Количество включений и их размер
	ГОСТ 379-2015 п.7.6
	
	

	38.24*
	
	
	Дефекты от непогасившейся силикатной массы
	ГОСТ 379-2015 п.7.7
	
	

	38.25*
	
	23.32/33.111
	Соответствие цвета окрашенных изделий
	ГОСТ 379-2015 п.7.8
	
	

	38.26*
	
	23.32/29.121
	Прочность сцепления декоративного покрытия с поверхностью лицевых изделий
	ГОСТ 379-2015 п.7.11
	
	

	39.1*
	Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели
	23.69/29.121
	Прочность
	ГОСТ 10180-2012 п.п.7.2, 7.3;
ГОСТ 30629-2011 п.п.6.5, 6.6;
ГОСТ 32962-2014 р.9;
СТБ 1071-2007 п.6.3;
СТБ 1152-99 п.7.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	39.2*
	
	23.69/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.2-95 методы 2 и 3;
ГОСТ 30629-2011 п.6.10;
ГОСТ 32962-2014 р.11;
СТБ 1071-2007 п.6.4;
СТБ 1152-99 п. 7.2
	
	

	39.3*
	
	23.69/29.061
	Ширина раскрытия трещин
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1071-2007 п.6.2
	
	

	39.4*
	
	23.69/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.3-2020;
ГОСТ 32962-2014 р.10;
СТБ 1071-2007 п.6.5
	
	

	39.5*
	
	23.69/29.151
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.5-2018;
СТБ 1071-2007 п.6.6
	
	

	39.6*
	
	23.69/29.070
	Истираемость
	ГОСТ 13087-2018;
СТБ 1071-2007 п.6.7
	
	

	39.7*
	
	23.69/11.116
	Качество арматурных изделий
	ГОСТ 10922-2012 п.п.7.1-7.10;
СТБ 1071-2007 п.6.8
	
	

	39.8*
	
	23.69/29.061
	Положение арматурных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93 п.6;
СТБ 1071-2007 п.6.9
	
	

	39.9*
	
	
	Размеры, отклонение от прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности, размеры раковин, наплывов и околов
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п.п.1.1.1, 1.2.1, 1.5, 2.2, 3.1, 3.2;
ГОСТ 32962-2014 р.7;
СТБ 1071-2007 п.6.10
	
	

	39.10*
	
	23.69/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	ГОСТ 30108-94;
СТБ 1071-2007 п.6.13
	
	

	39.11*
	
	23.69/11.116
	Однотонность цвета
	СТБ 1071-2007 п.6.14
	
	

	39.12*
	
	23.69/29.040
	Средняя плотность бетона в состоянии естественной влажности
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.1-2020;
СТБ 1071-2007 п.6.16
	
	

	39.13*
	
	23.69/33.111
	Яркостный контраст
	СТБ 1071-2007 п.6.17;
СТБ 2619-2025 Прил. А
	
	

	39.14*
	
	23.69/11.116
	Внешний вид и качество поверхности плит
	ГОСТ 13015.0-83;
СТБ 1071-2007 п.4.9.1
	
	

	40.1*
	Испытания на радиоактивность
	23.69/04.125
	Удельная эффективная активность естественных (²³²Тh, ²²⁶Ra, ⁴⁰К) радионуклидов
	ГОСТ 30108-94 п. 4
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	41.1*
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/29.040
	Определение плотности растворной смеси
	ГОСТ 5802-2024 п.6
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	41.2*
	
	
	Определение водоудерживающей способности растворной смеси
	ГОСТ 5802-2024 п.8
	
	

	41.3*
	
	
	Определение средней плотности раствора
	ГОСТ 5802-2024 п.10
	
	

	41.4*
	
	
	Определение влажности раствора
	ГОСТ 5802-2024 п.11
	
	

	41.5*
	
	
	Определение водопоглощения раствора
	ГОСТ 5802-2024 п.12
	
	

	41.6*
	
	23.64/26.080
	Определение морозостойкости раствора
	ГОСТ 5802-2024 п.8
	
	

	41.7*
	
	23.64/29.121
	Прочность раствора, взятого из швов кладки, на сжатие
	ГОСТ 5802-2024 Приложение А
	
	

	41.8*
	
	23.64/29.145
	Расчетная температура применения растворной смеси
	СТБ 1307-2012 п. 7.10
	
	

	41.9*
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления с основанием (адгезия)
	ГОСТ 28574-2014;
СТБ 1307-2012 п. 7.12
	
	

	41.10*
	
	23.64/11.116
	Усадка
	СТБ 1307-2012 п. 7.13
	
	

	41.11*
	
	
	Деформация усадки
	ГОСТ 24544-81;
СТБ 1307-2012 п. 7.14
	
	

	41.12*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060-2012;
ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.1-95;
ГОСТ 10060.2-95;
ГОСТ 5802-2024 п.13;
СТБ 1307-2012 п.7.8, п.7.15;
СТБ 1570-2005 Приложение Б
	
	

	41.13*
	
	23.64/29.121
	Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве
	СТБ 1307-2012 п. 7.16
	
	

	41.14*
	
	
	Прочность сцепления с основанием жаростойких (штукатурных) растворов
	СТБ 1307-2012 п. 7.20
	
	

	41.15*
	
	
	Прочность жаростойкого раствора на сжатие и растяжение при изгибе
	СТБ 1307-2012 п. 7.21
	
	

	41.16*
	
	23.64/29.145
	Предельная температура применения жаростойких растворов
	СТБ 1307-2012 п. 7.22
	
	

	41.17*
	
	23.64/11.116
	Наличие маркировки и целостность упаковки сухих растворных смесей
	СТБ 1307-2012 п. 7.24
	
	

	41.18*
	
	23.64/29.144
	Консистенция растворной смеси
	ГОСТ 310.4-81;
СТБ 1307-2012 п. 7.5
	
	

	41.19*
	
	23.64/38.000
	Самонапряжение. Линейное расширение
	СТБ 1307-2012 п. 7.19;
СТБ 1335-2002 п. 7.3
	
	

	41.20*
	
	23.64/29.040
	Паропроницаемость штукатурного раствора. Коэффициент сопротивления паропроницанию
	СТБ EN 1015-19-2013
	
	

	41.21*
	
	
	Гранулометрический состав (метод просеивания)
	СТБ EN 1015-1-2013 п. 7.2
	
	

	41.22*
	
	
	Подвижность, жизнеспособность растворной смеси
	ГОСТ 5802-2024 п. 5;
СТБ 1307-2012 п.п. 7.1, 7.4, 7.5;
СТБ EN 1015-3-2014
	
	

	41.23*
	
	23.64/11.116
	Консистенция
	ГОСТ 310.4-81;
СТБ 1307-2012 п. 7.5
	
	

	41.24*
	
	23.64/29.121
	Расслаиваемость
	ГОСТ 5802-2024 п.7;
СТБ 1307-2012 п. 7.4
	
	

	41.25*
	
	23.64/29.144
	Растекаемость растворной смеси
	ГОСТ 23789-2018 п. 6;
СТБ 1307-2012 п. 7.6
	
	

	41.26*
	
	23.64/29.040
	Влажность, сорбционная влажность
	ГОСТ 24816-2014;
ГОСТ 5802-2024 п.11;
ГОСТ 8735-88 п.10;
СТБ 1307-2012 п.7.7
	
	

	41.27*
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п. 9.1;
СТБ 1307-2012 п. 7.7
	
	

	41.28*
	
	23.64/11.116
	Сроки схватывания
	ГОСТ 310.3-76 п. 2
	
	

	41.29*
	
	23.64/29.121
	Прочность на растяжение при изгибе
	ГОСТ 310.4-81;
СТБ 1307-2012 п. 7.11
	
	

	41.30*
	
	23.64/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.5-2018;
СТБ 1307-2012 п. 7.18
	
	

	41.31*
	
	23.64/29.137
	Паропроницаемость. Коэффициент сопротивления паропроницанию
	ГОСТ 25898-2020;
ГОСТ 28575-2014;
СТБ 1263-2001 п. 8.11;
СТБ 1307-2012 п. 7.17;
СТБ EN 1015-19-2013
	
	

	41.32*
	
	23.64/29.070
	Истираемость
	ГОСТ 13087-2018
	
	

	41.33*
	
	23.64/11.116
	Срок годности и время корректировки растворной смеси
	СТБ EN 1015-9-2013 п. 7 метод B, п. 8 метод C
	
	

	41.34*
	
	23.64/29.040
	Средняя плотность
	СТБ EN 1015-10-2013
	
	

	41.35*
	
	
	Содержание водорастворимого хлорида
	СТБ EN 1015-17-2012
	
	

	41.36*
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием
	ГОСТ 28574-2014;
СТБ 1307-2012 п.7.12;
СТБ EN 1015-12-2013
	
	

	41.37*
	
	23.64/29.151
	Коэффициент поглощения воды в результате капиллярного действия раствора
	СТБ EN 1015-18-2013
	
	

	41.38*
	
	23.64/11.116
	Срок годности растворной смеси, предназначенной для тонкослойных покрытий
	
	
	

	41.39*
	
	23.64/29.121
	Прочность затвердевшего раствора при изгибе
	СТБ EN 1015-11-2012 п. 8
	
	

	41.40*
	
	
	Прочность затвердевшего раствора при сжатии
	СТБ EN 1015-11-2012 п. 9
	
	

	41.41*
	
	23.64/29.040
	Плотность растворной смеси
	СТБ EN 1015-6-2014
	
	

	41.42*
	
	
	Водоудерживающая способность
	ГОСТ 5802-2024 п.8;
СТБ 1263-2001 п.8.4
	
	

	41.43*
	
	
	Влажность сухой смеси
	ГОСТ 8735-88 п. 10;
СТБ 1263-2001 п. 8.6
	
	

	41.44*
	
	
	Плотность (насыпная плотность)
	ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011);
ГОСТ 5802-2024 п.6;
ГОСТ 8735-88 п.9;
СТБ 1263-2001 п.8.5
	
	

	41.45*
	
	23.64/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	ГОСТ 30108-94 п. 4;
СТБ 1307-2012 п. 7.3
	
	

	42.1**
	Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные
	23.64/33.111
	Цвет шпатлевочного покрытия после высыхания
	ГОСТ 10277-90 п. 3.3
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	42.2**
	
	23.64/11.116
	Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания
	ГОСТ 10277-90 п. 3.4
	
	

	42.3*
	
	
	Время высыхания до степени 3
	ГОСТ 10277-90 п. 3.5;
ГОСТ 19007-2023;
ГОСТ 19007-73
	
	

	42.4*
	
	23.64/29.049
	Условная вязкость шпатлевки по В3-246
	ГОСТ 10277-90 п. 3.6;
ГОСТ 8420-2022
	
	

	42.5*
	
	23.64/11.116
	Стекание шпатлевки с вертикальной поверхности
	ГОСТ 10277-90 п. 3.7
	
	

	42.6*
	
	23.64/29.040
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 10277-90 п. 3.8;
ГОСТ 17537-72 п. 1.4.4;
ГОСТ 31939-2022;
ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007)
	
	

	42.7*
	
	23.64/29.070
	Способность шлифоваться
	ГОСТ 10277-90 п. 3.9
	
	

	42.8*
	
	23.64/26.080
	Теплостойкость
	ГОСТ 10277-90 п. 3.10
	
	

	42.9*
	
	23.64/26.095
	Прочность при ударе на приборе У-1
	ГОСТ 10277-90 п. 3.12;
ГОСТ 4765-73
	
	

	42.10*
	
	23.64/33.111
	Условная светостойкость покрытия
	ГОСТ 21903-76;
СТБ 1263-2001 п. 8.8;
СТБ 1503-2004 п. 7.4
	
	

	42.11*
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления покрытия с основанием
	ГОСТ 28574-2014;
СТБ 1263-2001 п. 8.9;
СТБ 1503-2004 п. 7.6;
СТБ 1543-2005 п. 7.3
	
	

	42.12*
	
	23.64/29.040
	Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе
	СТБ 1263-2001 п. 8.13;
СТБ 1503-2004 п. 7.7;
СТБ 1543-2005 п. 7.4
	
	

	42.13*
	
	23.64/26.080
	Атмосферостойкость покрытия
	ГОСТ 9.401-2018 методы 2, 3;
СТБ 1263-2001 п. 8.15
	
	

	42.14*
	
	23.64/11.116
	Усадка покрытия
	СТБ 1263-2001 п. 8.12;
СТБ 1543-2005 п. 7.5
	
	

	42.15*
	
	
	Начало схватывания
	ГОСТ 23789-2018 п. 6.6
	
	

	42.16*
	
	
	Удобонаносимость
	СТБ 1263-2001 п. 8.22
	
	

	42.17*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость покрытия
	ГОСТ 28574-2014;
СТБ 1263-2001 п.8.10;
СТБ 1503-2004 п. 7.11;
СТБ 1543-2005 п. 7.8
	
	

	42.18*
	
	
	Паропроницаемость покрытия
	СТБ 1263-2001 п. 8.11;
СТБ 1543-2005 п. 7.11
	
	

	42.19*
	
	23.64/29.136
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000);
СТБ 1263-2001 п. 8.16
	
	

	42.20*
	
	23.64/29.040
	Остаток на сите (степень помола)
	ГОСТ 23789-2018 п. 5;
СТБ 1263-2001 п. 8.17
	
	

	42.21*
	
	
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 28196-89 п. 4.5;
СТБ 1263-2001 п. 8.19
	
	

	42.22*
	
	23.64/26.045
	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды
	ГОСТ 9.403-2022;
СТБ 1263-2001 п. 8.21
	
	

	43.1*
	Бетоны
	23.63/29.040
	Средняя плотность
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.1-2020
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	43.2*
	
	
	Влажность
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.2-2020
	
	

	43.3*
	
	23.63/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.2-95 метод 3;
СТБ 1570-2005 Приложение Б
	
	

	43.4*
	
	23.63/29.040
	Паропроницаемость
	СТБ 1975-2009
	
	

	43.5*
	
	
	Влажность, сорбционная влажность
	СТБ 1976-2009
	
	

	43.6*
	
	23.63/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 п.7.2
	
	

	43.7*
	
	
	Прочность на растяжение при изгибе
	ГОСТ 10180-2012 п. 7.3
	
	

	43.8*
	
	
	Прочность на растяжение при раскалывании
	ГОСТ 10180-2012 п.7.4
	
	

	43.9*
	
	
	Прочность на осевое растяжение
	ГОСТ 10180-2012 п.7.5
	
	

	43.10*
	
	23.63/29.145
	Температура бетонной смеси
	СТБ 1035-96 п.6.7;
СТБ 1545-2005 п.9
	
	

	43.11*
	
	23.63/29.121
	Прочность по образцам, отобранным из конструкций
	ГОСТ 28570-2019
	
	

	43.12*
	
	23.63/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.3-2020
	
	

	43.13*
	
	23.63/29.070
	Истираемость
	ГОСТ 13087-2018;
СТБ ЕН 1338-2007 п.5.3.4.1, приложение Н;
СТБ ЕН 1339-2007 п.5.3.4.1, приложение Н;
СТБ ЕН 1340-2007 п.5.3.4.1, приложение Н
	
	

	43.14*
	
	23.63/11.116
	Удобоукладываемость
	СТБ 1545-2005 п.5
	
	

	43.15*
	
	23.63/29.061
	Диаметр растекания конуса бетонной смеси
	СТБ 1545-2005 п.5.2
	
	

	43.16*
	
	23.63/29.040
	Средняя плотность бетонной смеси
	СТБ 1545-2005 п.6
	
	

	43.17*
	
	23.63/11.116
	Раствороотделение бетонной смеси
	СТБ 1545-2005 п.8.3
	
	

	43.18*
	
	23.63/29.040
	Водоотделение бетонной смеси
	СТБ 1545-2005 п.8.4
	
	

	43.19*
	
	23.63/11.116
	Сохраняемость свойств бетонной смеси
	СТБ 1035-96 п.6.4;
СТБ 1545-2005 п.10
	
	

	43.20*
	
	23.63/29.040
	Плотность рабочего раствора добавок
	СТБ 1035-96 п.6.3
	
	

	43.21*
	
	23.63/11.116
	Температура бетонной смеси
	СТБ 1035-96 п.6.7
	
	

	43.22*
	
	23.63/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018
	
	

	44.1*
	Изделия из природного камня
	23.70/29.061
	Размеры блоков
	ГОСТ 9479-2011 п.п.7.1, 7.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	44.2*
	
	
	Отклонения от геометрической формы (отклонение от перпендикулярности двух смежных граней)
	
	
	

	44.3*
	
	
	Высота выступов
	
	
	

	44.4*
	
	
	Глубина впадин
	
	
	

	44.5*
	
	
	Наличие и размер трещин, каверн
	ГОСТ 9479-2011 п.7.3
	
	

	44.6*
	
	23.70/11.116
	Наличие включения других пород, прожилок и прослоев
	
	
	

	44.7**
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 9479-2011 п.5.2
	
	

	44.8*
	
	23.70/33.111
	Цветность
	ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.2.2
	
	

	44.9*
	
	
	Насыщенность цвета
	ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.2.3
	
	

	44.10*
	
	
	Цветовое предпочтение
	ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.2.5
	
	

	44.11*
	
	
	Однородность цвета
	ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.2.6
	
	

	44.12*
	
	
	Сочетание цветов
	ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.2.7
	
	

	44.13*
	
	23.70/11.116
	Степень развития рисунка
	ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.3.2
	
	

	44.14*
	
	
	Тип рисунка
	ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.3.3
	
	

	44.15*
	
	
	Категория рисунка
	ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.3.4
	
	

	44.16*
	
	
	Размер зерен минерала и группа структуры
	ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.4.2
	
	

	44.17*
	
	23.70/33.111
	Просвечиваемость
	ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.4.3
	
	

	44.18*
	
	23.70/29.040
	Средняя плотность
	ГОСТ 30629-2011 п.6.3.1
	
	

	44.19*
	
	
	Истинная плотность
	ГОСТ 30629-2011 п.п.6.3.2, 6.3.3
	
	

	44.20*
	
	
	Пористость
	ГОСТ 30629-2011 п.6.3.4
	
	

	44.21*
	
	
	Водопоглощение
	ГОСТ 30629-2011 п.6.4
	
	

	44.22*
	
	23.70/29.121
	Предел прочности при сжатии
	ГОСТ 30629-2011 п.6.5
	
	

	44.23*
	
	
	Снижение прочности при сжатии горной породы в водонасыщенном состоянии
	
	
	

	44.24*
	
	
	Предел прочности на растяжение при изгибе горной породы
	ГОСТ 30629-2011 п.6.6
	
	

	44.25*
	
	23.70/26.095
	Сопротивление горной породы ударным воздействиям
	ГОСТ 30629-2011 п.6.7
	
	

	44.26*
	
	23.70/29.070
	Истираемость
	СТБ EN 14157-2013 п.4
	
	

	44.27*
	
	23.70/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 30629-2011 п.6.10
	
	

	44.28*
	
	23.70/11.116
	Кислотостойкость горной породы
	ГОСТ 30629-2011 п.6.11
	
	

	44.29*
	
	
	Солестойкость горной породы
	ГОСТ 30629-2011 п.6.12
	
	

	44.30*
	
	23.70/29.061
	Длина
	ГОСТ 24099-2013 п.7.2
	
	

	44.31*
	
	
	Ширина
	
	
	

	44.32*
	
	
	Толщина
	
	
	

	44.33*
	
	
	Отклонения от прямого угла
	ГОСТ 24099-2013 п.7.3
	
	

	44.34*
	
	
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 24099-2013 п.7.4
	
	

	44.35*
	
	23.70/11.116
	Качество лицевой поверхности
	ГОСТ 24099-2013 п.7.5
	
	

	44.36*
	
	
	Коэффициент камненасыщения декоративных плит
	ГОСТ 24099-2013 п.7.2
	
	

	44.37*
	
	23.70/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 24099-2013 п.7.7;
ГОСТ 30629-2011 п.6.5
	
	

	44.38*
	
	
	Предел прочности при изгибе
	ГОСТ 24099-2013 п.7.8;
ГОСТ 27180-2001 п.8
	
	

	44.39*
	
	23.70/29.070
	Истираемость
	ГОСТ 24099-2013 п.7.9;
ГОСТ 30629-2011 п.п.6.7, 6.8
	
	

	44.40*
	
	23.70/29.040
	Водопоглощение по массе
	ГОСТ 24099-2013 п.7.10;
ГОСТ 7025-91 п.2
	
	

	44.41*
	
	23.70/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.2-95 методы 2 и 3;
ГОСТ 24099-2013 п. 7.11;
ГОСТ 7025-91 п. 7
	
	

	45.1*
	Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня
	23.69/29.070
	Истираемость
	СТБ ЕН 1338-2007 п.5.3.4.1, приложение G;
СТБ ЕН 1339-2007 п.5.3.4.1, приложение G;
СТБ ЕН 1340-2007 п.5.3.4.1, приложение G
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	45.2*
	
	
	Сопротивление истиранию (истираемость)
	СТБ EN 1341-2008 приложение С
	
	

	45.3*
	
	
	Износостойкость (Истираемость)
	СТБ EN 1342-2009 приложение В
	
	

	45.4**
	
	23.69/29.061
	Высота (толщина)
	ГОСТ 32018-2012 п.6.1
	
	

	45.5**
	
	
	Длина
	
	
	

	45.6**
	
	
	Ширина
	
	
	

	45.7*
	
	
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 32018-2012 п.6.2
	
	

	45.8*
	
	
	Отклонение от прямолинейности
	ГОСТ 32018-2012 п.6.1
	
	

	45.9*
	
	
	Перпендикулярность
	ГОСТ 32018-2012 п.6.3
	
	

	45.10*
	
	
	Радиус кривизны
	ГОСТ 32018-2012 п.6.4
	
	

	45.11*
	
	
	Неровность рельефа лицевой поверхности
	ГОСТ 32018-2012 п.6.5
	
	

	45.12*
	
	23.69/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 30629-2011 п.6.4;
ГОСТ 32018-2012 п.6.6
	
	

	45.13*
	
	23.69/29.121
	Предел прочности при сжатии в сухом состоянии
	ГОСТ 30629-2011 п.6.5;
ГОСТ 32018-2012 п.6.6
	
	

	45.14*
	
	
	Снижение прочности при водонасыщении
	
	
	

	45.15*
	
	23.69/26.080
	Морозостойкость, циклы
	ГОСТ 30629-2011 п.6.10;
ГОСТ 32018-2012 п.6.6
	
	

	45.16*
	
	23.69/11.116
	Солестойкость
	ГОСТ 30629-2011 п.6.12;
ГОСТ 32018-2012 п.6.6
	
	

	45.17*
	
	23.69/29.070
	Истираемость
	ГОСТ 30629-2011 п.6.8;
ГОСТ 32018-2012 п.6.6
	
	

	45.18*
	
	23.69/26.095
	Сопротивление удару
	ГОСТ 30629-2011 п.6.7;
ГОСТ 32018-2012 п.6.6
	
	

	45.19*
	
	23.69/04.125
	Удельная суммарная эффективность естественных радионуклидов
	ГОСТ 30108-94 п.4;
ГОСТ 32018-2012 п.4.5
	
	

	45.20*
	
	23.69/29.070
	Сопротивление абразивному износу
	ГОСТ 32018-2012 приложение Б
	
	

	45.21*
	
	23.69/29.137
	Сопротивление скольжению, единицы шкалы
	ГОСТ 32018-2012 приложение В
	
	

	46.1*
	Изделия для пола и лестниц из бетона и природного камня
	23.61/29.070
	Истираемость
	СТБ EN 14157-2013 п.3
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	46.2*
	
	
	Сопротивление истиранию (истираемость)
	СТБ EN 12058-2008 п.4.2.13;
СТБ EN 14157-2013 п.3
	
	

	47.1*
	Вяжущие гипсовые
	08.11/29.040
	Тонкость (степень) помола
	ГОСТ 23789-2018 п. 5
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	47.2*
	
	08.11/11.116
	Сроки схватывания гипсового теста стандартной консистенции (нормальной густоты)
	ГОСТ 23789-2018 п. 6
	
	

	47.3*
	
	08.11/29.121
	Предел прочности на сжатие
	ГОСТ 23789-2018 п. 7
	
	

	47.4*
	
	
	Предел прочности на растяжение при изгибе
	
	
	

	47.5*
	
	08.11/29.040
	Содержание гидратной воды
	ГОСТ 23789-2018 п. 8
	
	

	47.6*
	
	08.11/29.061
	Объемное расширение
	ГОСТ 23789-2018 п. 9
	
	

	47.7*
	
	08.11/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 23789-2018 п. 10
	
	

	47.8*
	
	
	Содержание нерастворимого остатка
	ГОСТ 23789-2018 п. 11
	
	

	47.9*
	
	
	Удельная поверхность
	ГОСТ 23789-2018 п. 13
	
	

	47.10*
	
	
	Остаток на сите 5000 мкм
	СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.1.2
	
	

	47.11*
	
	
	Остаток на ситах 200 и 100 мкм
	СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.1.3
	
	

	47.12*
	
	
	Содержание оксида серы (VI) и расчет эквивалента сульфата кальция
	СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.2
	
	

	47.13*
	
	08.11/29.143
	Твердость
	СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.3
	
	

	47.14*
	
	08.11/29.121
	Предел прочности на растяжение при изгибе
	СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.4
	
	

	47.15*
	
	
	Предел прочности при сжатии
	СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.5
	
	

	47.16*
	
	
	Прочность сцепления с основанием
	СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.6
	
	

	48.1*
	Изделия углеродные
	22.29/29.121
	Предел прочности на сжатие
	ГОСТ 23775-79 п. 3
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	48.2*
	
	
	Предел прочности на растяжение при изгибе
	ГОСТ 23775-79 п. 4
	
	

	48.3*
	
	
	Предел прочности на разрыв (диаметральное сжатие)
	ГОСТ 23775-79 п. 5
	
	

	49.1*
	Материалы теплоизоляционные строительные
	23.99/29.121
	Предел прочности при растяжении параллельно плоскости поверхности изделия
	СТБ EN 13162-2015 п. 5.3.1;
СТБ EN 1608-2016
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	49.2*
	
	23.99/29.137
	Устойчивость к деформации при определенной сжимающей нагрузке и температуре (23 ± 5) оС
	СТБ EN 1605-2016
	
	

	49.3*
	
	
	Устойчивость к деформации при определенной сжимающей нагрузке и температуре (80 ± 5) оС
	
	
	

	49.4*
	
	23.99/29.121
	Прочность при сдвиге Модуль сдвига
	СТБ EN 12090-2016
	
	

	49.5*
	
	23.99/29.145
	Теплопроводность (коэффициент теплопроводности)
	СТБ 1618-2006
	
	

	49.6*
	
	
	Эффективная теплопроводность (коэффициент теплопроводности) Термическое сопротивление
	
	
	

	49.7*
	
	
	Удельная теплопроводность. Термическое сопротивление
	СТБ ЕН 12667-2007
	
	

	49.8*
	
	
	
	СТБ ЕН 12939-2007
	
	

	49.9*
	
	
	
	ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.2.1, 5;
СТБ ЕН 12667-2007;
СТБ ЕН 12939-2007
	
	

	49.10*
	
	23.99/29.061
	Длина Ширина
	ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.2.2, 5;
СТБ EN 822-2016
	
	

	49.11*
	
	
	Стабильность размеров при нормальных климатических условиях
	ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.2, 5;
ГОСТ EN 1603-2015
	
	

	49.12*
	
	
	Стабильность размеров при заданных температуре и влажности
	ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.2, 5;
СТБ EN 1604-2016
	
	

	49.13*
	
	23.99/29.144
	Деформация ползучести при сжатии
	ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.7, 5;
СТБ EN 1606-2016
	
	

	49.14*
	
	23.99/29.151
	Водопоглощение при кратковременном частичном погружении
	ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.8, 5;
СТБ EN 1609-2016
	
	

	49.15*
	
	23.99/29.165
	Сжимаемость
	ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.10, 5;
СТБ EN 12431-2016
	
	

	49.16*
	
	23.99/29.119
	Плотность
	ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.14, 5;
СТБ EN 1602-2016
	
	

	49.17*
	
	23.99/29.121
	Прочность при сжатии
	СТБ EN 826-2016
	
	

	50.1**
	Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна
	23.99/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 17177-94 п. 4.4
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	50.2**
	
	
	Упаковка
	
	
	

	51.1**
	Материалы теплоизоляционные для зданий
	23.99/42.000
	Отбор проб
	СТБ EN 13162-2015 п. 5.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	51.2**
	
	23.99/11.116
	Подготовка испытываемых образцов
	СТБ EN 13162-2015 п. 5.2
	
	

	51.3**
	
	23.99/29.061
	Длина. Ширина
	СТБ EN 822-2016
	
	

	51.4**
	
	
	Толщина
	СТБ EN 823-2016
	
	

	51.5**
	
	
	Прямоугольность
	СТБ EN 824-2016
	
	

	51.6**
	
	
	Плоскостность
	ГОСТ EN 13165-2015 пп. 4.3.8, 5.3.3;
СТБ EN 825-2016
	
	

	51.7*
	
	
	Стабильность размеров
	СТБ EN 1604-2016
	
	

	51.8*
	
	23.99/29.121
	Предел прочности при растяжении параллельно плоскости поверхности изделия
	СТБ EN 1608-2016
	
	

	51.9*
	
	
	Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации или прочность при сжатии
	СТБ EN 826-2016
	
	

	51.10*
	
	
	Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости поверхности изделия
	СТБ EN 1607-2016
	
	

	51.11*
	
	
	Сосредоточенная нагрузка
	СТБ EN 12430-2016
	
	

	51.12*
	
	23.99/29.143
	Ползучесть при сжатии
	СТБ EN 1606-2016
	
	

	51.13*
	
	23.99/29.151
	Водопоглощение
	СТБ EN 12087-2016;
СТБ EN 1609-2016
	
	

	51.14*
	
	23.99/26.080
	Паропроницаемость
	СТБ EN 12086-2016
	
	

	51.15*
	
	23.99/29.061
	Толщина теплоизоляционных изделий для «плавающего пола»
	СТБ EN 12431-2016
	
	

	51.16*
	
	23.99/41.000
	Кондиционирование
	ГОСТ EN 13500-2015 п. 5.2
	
	

	51.17**
	
	23.99/11.116
	Маркировка
	ГОСТ EN 13500-2015 п. 8
	
	

	51.18*
	
	23.99/29.137
	Сопротивление вдавливанию
	ГОСТ EN 13498-2015
	
	

	51.19*
	
	23.99/29.121
	Прочность сцепления клеевого и армированного слоев с теплоизоляционным материалом
	ГОСТ EN 13494-2015
	
	

	51.20*
	
	23.99/29.061
	Стабильность размеров при нормальных климатических условиях
	ГОСТ EN 1603-2015 п. 7
	
	

	51.21*
	
	23.99/29.040
	Плотность
	СТБ EN 1602-2016 п. 7
	
	

	51.22*
	
	23.99/29.151
	Сорбционная влажность
	СТБ EN 12088-2016 п. 7
	
	

	51.23*
	
	23.99/29.121
	Предел прочности на отрыв наружных теплоизоляционных многослойных систем(WDVS) («пеноблочный метод»)
	ГОСТ EN 13495-2015 п. 7
	
	

	51.24*
	
	23.99/36.140
	Свойства при попеременном замораживании и оттаивании
	ГОСТ EN 12091-2015 п. 7
	
	

	51.25*
	
	23.99/29.137
	Определение паропроницаемости
	СТБ ISO 12572-2020
	
	

	51.26*
	
	23.99/29.121
	Определение механических свойств стеклосетки
	ГОСТ EN 13496-2014;
СТБ 2632-2023 п.п. 8.14, 8.16, 8.15
	
	

	51.27*
	
	23.99/29.061
	Определение линейных размеров испытываемых образцов
	СТБ EN 12085-2016
	
	

	51.28*
	
	23.99/26.095
	Ударостойкость
	СТБ 2068-2010 п. 6
	
	

	51.29*
	
	23.99/29.121
	Предел прочности при сжатии
	СТБ 2068-2010 п. 7
	
	

	51.30*
	
	
	Предел прочности при растяжении
	СТБ 2068-2010 п. 8
	
	

	51.31*
	
	
	Предел прочности при сдвиге
	СТБ 2068-2010 п. 9
	
	

	51.32*
	
	
	Деформация ползучести при сжатии
	СТБ 2068-2010 п. 12
	
	

	51.33*
	
	
	Деформация ползучести при сдвиге
	СТБ 2068-2010 п. 13
	
	

	51.34*
	
	23.99/29.137
	Сопротивление паропроницанию (коэффициент паропроницаемости)
	ГОСТ 25898-2012;
ГОСТ 25898-2020;
ГОСТ 25898-83;
СТБ 2033-2010 п. 7
	
	

	51.35*
	
	23.99/29.151
	Водопоглощение при капиллярном подсосе
	СТБ 2033-2010 п. 8
	
	

	51.36*
	
	23.99/36.057
	Морозостойкость
	СТБ 2033-2010 п.9
	
	

	51.37*
	
	23.99/26.080
	Атмосферостойкость
	СТБ 2033-2010 п. 10
	
	

	51.38*
	
	23.99/34.138
	Термическое сопротивление и теплопроводность
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.1;
СТБ ЕН 12667-2007;
СТБ ЕН 12939-2007
	
	

	51.39**
	
	23.99/29.061
	Длина и ширина
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.2;
СТБ EN 822-2016
	
	

	51.40**
	
	
	Толщина
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.3;
СТБ EN 823-2016
	
	

	51.41**
	
	
	Прямоугольность
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.4;
СТБ EN 824-2016
	
	

	51.42**
	
	
	Плоскостность
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.5;
СТБ EN 825-2016
	
	

	51.43*
	
	
	Стабильность размеров при определенной температуре
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.2;
ГОСТ EN 1603-2015
	
	

	51.44*
	
	
	Стабильность размеров при определенных температуре и влажности
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.2;
СТБ EN 1604-2016
	
	

	51.45*
	
	23.99/29.121
	Прочность при сжатии
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.3;
СТБ EN 826-2016
	
	

	51.46*
	
	
	Прочность при изгибе
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.4;
СТБ EN 12089-2016
	
	

	51.47*
	
	
	Сосредоточенная нагрузка
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.5;
СТБ EN 12430-2016
	
	

	51.48*
	
	
	Предел прочности при растяжении в плоскости плиты
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.6;
СТБ EN 1608-2016
	
	

	51.49*
	
	
	Предел прочности при растяжении перпендикулярно к плоскости плиты
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.7;
СТБ EN 1607-2016
	
	

	51.50*
	
	
	Ползучесть при сжатии
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.8;
СТБ EN 1606-2016
	
	

	51.51*
	
	23.99/29.151
	Водопоглощение при кратковременном частичном погружении
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.9;
СТБ EN 1609-2016
	
	

	51.52*
	
	
	Водопоглощение при долговременном частичном погружении
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.9;
СТБ EN 12087-2016
	
	

	51.53*
	
	23.99/29.137
	Паропроницаемость
	ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.10;
СТБ EN 12086-2016
	
	

	52.1**
	Плиты из минеральной ваты для теплоизоляции ограждающих конструкций кровель
	23.99/29.061
	Размеры плит
	СТБ ИСО 8145-2007 Приложение А
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	52.2*
	
	23.99/29.137
	Устойчивость к деформации
	СТБ ИСО 8145-2007 Приложение В
	
	

	52.3*
	
	23.99/29.121
	Предел прочности на отрыв слоев
	СТБ ИСО 8145-2007 Приложение С
	
	

	52.4*
	
	
	Разрушающая нагрузка при изгибе
	СТБ ИСО 8145-2007 Приложение D
	
	

	52.5*
	
	23.99/11.116
	Внешний вид
	СТБ ИСО 8145-2007 п. 5.7.1
	
	

	52.6**
	
	
	Маркировка
	СТБ ИСО 8145-2007 п. 6
	
	

	53.1**
	Изделия теплоизоляционные волокнистые из горных пород
	23.99/29.061
	Номинальные размеры и прямоугольность, предельные отклонения от номинальных размеров и прямоугольности
	ГОСТ 21880-2022 п.п.10.3, 10.4, 10.5;
ГОСТ EN 822-2011;
ГОСТ EN 823-2011;
ГОСТ EN 824-2011;
СТБ 1908-2008 п. 7.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	53.2*
	
	
	Параметры прошивки
	ГОСТ 21880-2022 п. 10.17;
СТБ 1908-2008 п. 7.1
	
	

	53.3*
	
	23.99/29.165
	Сжимаемость
	ГОСТ 17177-94;
ГОСТ 21880-2022 п. 10.18
	
	

	53.4*
	
	23.99/29.040
	Водостойкость (рН)
	ГОСТ 4640-2011 п. 7.3
	
	

	54.1*
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные
	23.99/29.165
	Сжимаемость после сорбционного увлажнения
	ГОСТ 17177-94;
ГОСТ 9573-2012 п. 6.11
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	54.2*
	
	23.99/29.121
	Прочность на сжатие при 10%-ной деформации после сорбционного увлажнения
	ГОСТ 17177-94;
ГОСТ 9573-2012 п. 6.10
	
	

	54.3**
	
	23.99/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 9573-2012 п. 6.13
	
	

	54.4**
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 9573-2012 п. 6.12
	
	

	55.1**
	Маты прошивные из минеральной ваты
	23.99/29.061
	Расстояние между кромкой и крайним швом Расстояние между швами Шаг шва
	ГОСТ 21880-2022 п. 10.17
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	55.2**
	
	
	Длина разрывов шва
	
	
	

	55.3*
	
	23.99/29.165
	Сжимаемость
	ГОСТ 17177-94;
ГОСТ 21880-2022 п. 10.18
	
	

	55.4**
	
	23.99/11.116
	Упаковка Маркировка
	ГОСТ 21880-2022 п.п. 6, 8
	
	

	55.5*
	
	23.99/29.040
	Содержание органических веществ
	ГОСТ 21880-2022 п. 10.6;
ГОСТ 31430-2011 (EN 13820:2003);
СТБ ЕН 13820-2007
	
	

	55.6*
	
	23.99/29.145
	Теплопроводность
	ГОСТ 21880-2022 п. 10.7;
ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000);
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001);
ГОСТ 7076-99;
СТБ 1618-2006;
СТБ ЕН 12939-2007
	
	

	55.7*
	
	23.99/29.040
	Влажность
	ГОСТ 17177-94 п. 8;
ГОСТ 21880-2022 п. 10.10
	
	

	55.8*
	
	23.99/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	ГОСТ 21880-2022 п. 10.11;
ГОСТ 30108-94
	
	

	55.9*
	
	23.99/29.040
	Плотность
	ГОСТ 17177-94 п. 7;
ГОСТ 21880-2022 п. 10.19
	
	

	56.1*
	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем
	23.99/11.116
	Маркировка, упаковка
	СТБ 1995-2009 п. 4.6
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	57.1**
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты
	23.99/11.116
	Маркировка, упаковка
	ГОСТ 23208-2003 п. 4.3, п. 4.4;
ГОСТ 23208-2022 п.п. 6, 8
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	57.2*
	
	23.99/29.040
	Содержание органических веществ
	ГОСТ 23208-2022 п. 10.4;
ГОСТ 31430-2011 (EN 13820:2003);
СТБ ЕН 13820-2007
	
	

	57.3*
	
	
	Влажность
	ГОСТ 17177-94 п. 8;
ГОСТ 23208-2022 п. 10.8
	
	

	57.4*
	
	23.99/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	ГОСТ 23208-2022 п. 10.9;
ГОСТ 30108-94
	
	

	58.1*
	Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикальнослоистые
	23.99/29.121
	Прочность приклеивания минераловатных полос к покровному материалу
	ГОСТ 23307-78 п. 4.10
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	59.1**
	Пакеты прошивные теплоизоляционные
	23.99/11.116
	Качество прошивки Маркировка Упаковка
	СТБ 1273-2001 п. 7.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	60.1**
	Изделия из металла
	24.33/29.121
	Предел пропорциональности
	ГОСТ 11701-84;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п. 4.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	60.2**
	
	
	Предел текучести
	ГОСТ 11701-84;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п. 4.4, 4.5, 4.6
	
	

	60.3**
	
	
	Временное сопротивление
	ГОСТ 11701-84;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.7
	
	

	60.4**
	
	24.33/29.061
	Относительное равномерное удлинение
	ГОСТ 11701-84;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.8
	
	

	60.5**
	
	
	Относительное удлинение после разрыва
	ГОСТ 11701-84;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п. 4.9, 4.10
	
	

	60.6**
	
	24.33/29.121
	Модуль упругости
	ГОСТ 11701-84;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.3
	
	

	60.7**
	
	
	Прочность покрытия при изгибе «Т»
	ГОСТ 30246-2016 п.7.3, приложение В;
СТБ 1382-2003 п.7.12;
СТБ 1527-2005 п.7.10
	
	

	60.8**
	
	24.33/11.116
	Адгезия пленки, покрытия к металлу
	ГОСТ 30246-2016 п.7.4;
СТБ 1382-2003 п.7.11
	
	

	60.9**
	
	24.33/29.061
	Толщина покрытия
	ГОСТ 24767-2018 п.7.5;
ГОСТ 30246-2016 п.7.5
	
	

	60.10**
	
	
	Контроль линейных размеров профиля
	ГОСТ 24767-2018 п.7.2
	
	

	60.11**
	
	24.33/26.141
	Водонепроницаемость фальцевых соединений
	СТБ 1549-2005 п.7.2
	
	

	60.12**
	
	24.33/29.061
	Размеры и предельные отклонения
	СТБ 1527-2005 п.7.2;
СТБ 1549-2005 п.п.7.3, 7.5
	
	

	60.13**
	
	
	Серповидность по ребру гофра и волнистость профилей
	СТБ 1527-2005 п.7.3
	
	

	60.14**
	
	
	Косина резов
	СТБ 1382-2003 п.7.4, 7.5;
СТБ 1527-2005 п.7.4
	
	

	60.15**
	
	
	Глубина и диаметр вмятин
	СТБ 1527-2005 п.7.7
	
	

	60.16**
	
	24.33/33.111
	Соответствие цвета
	СТБ 1527-2005 п.7.8
	
	

	60.17**
	
	24.33/26.095
	Ударная прочность
	СТБ 1382-2003 п.7.14;
СТБ 1527-2005 п.7.13
	
	

	60.18**
	
	24.33/29.040
	Отклонение от номинальной массы 1 м2
	СТБ 1380-2003 п.7.10
	
	

	60.19**
	
	24.33/29.061
	Контроль размеров
	ГОСТ 13726-97 п.8.3
	
	

	60.20**
	
	24.33/29.121
	Испытания на растяжение
	ГОСТ 13726-97 п.8.7
	
	

	60.21**
	
	24.33/29.061
	Измерение размеров
	ГОСТ 21631-2019 п.7.2;
ГОСТ 21631-76 п.5.2
	
	

	60.22**
	
	24.33/29.121
	Испытание на растяжение
	ГОСТ 21631-2019 п.7.4
	
	

	60.23**
	
	24.33/29.061
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 21631-2019 п.7.5
	
	

	60.24**
	
	24.33/29.137
	Термическая стойкость эмалевого покрытия
	ГОСТ 23695-2016 п.8.3
	
	

	60.25**
	
	24.33/11.116
	Щелочестойкость эмалевого покрытия
	ГОСТ 23695-2016 п.8.4
	
	

	60.26**
	
	
	Кислотостойкость эмалевого покрытия
	ГОСТ 23695-2016 п.8.5
	
	

	60.27**
	
	24.33/29.070
	Стойкость к истиранию
	ГОСТ 23695-2016 п.8.6
	
	

	60.28**
	
	24.33/11.116
	Устойчивость эмалевого покрытия к воздействию красящих веществ
	ГОСТ 23695-2016 п.8.7
	
	

	60.29**
	
	24.33/26.095
	Ударная прочность эмалевого покрытия
	ГОСТ 23695-2016 п.8.8
	
	

	60.30**
	
	24.33/29.061
	Толщина эмалевого покрытия
	ГОСТ 23695-2016 п.8.9
	
	

	60.31**
	
	24.33/33.111
	Коэффициент диффузного отражения (белизна) и блеск
	ГОСТ 23695-2016 п.8.10
	
	

	60.32**
	
	24.33/29.121
	Верхний предел текучести
	СТБ ISO 6892-1-2022
	
	

	60.33**
	
	
	Технический предел прочности при пластическом растяжении
	
	
	

	60.34**
	
	
	Технический предел прочности при полном растяжении
	
	
	

	60.35**
	
	
	Прочность после остаточной деформации
	
	
	

	60.36**
	
	
	Относительное растяжение, соответствующее пределу текучести
	
	
	

	60.37**
	
	
	Относительное пластическое растяжение при максимальной нагрузке
	
	
	

	60.38**
	
	
	Относительное общее растяжение при максимальной нагрузке
	
	
	

	60.39**
	
	
	Относительное общее растяжение при разрыве
	
	
	

	60.40**
	
	24.33/29.061
	Относительное удлинение после разрыва
	
	
	

	60.41**
	
	
	Относительное уменьшение площади
	
	
	

	60.42**
	
	24.33/11.116
	Внешний вид Качество покрытия профилей
	ГОСТ 24767-2018 п.п.7.1, 7.5;
СТБ 1177-99 п.6.8
	
	

	60.43**
	
	24.33/29.061
	Волнистость
	ГОСТ 24767-2018 п.7.3;
СТБ 1177-99 п.6.7
	
	

	60.44**
	
	
	Геометрические размеры и предельные отклонения по толщине, высоте, ширине, длине
	СТБ 1177-99 п.6.2
	
	

	60.45**
	
	
	Отклонение от прямолинейности
	СТБ 1177-99 п. 6.3
	
	

	60.46**
	
	
	Отклонение от перпендикулярности плоскости реза
	СТБ 1177-99 п.6.4
	
	

	60.47**
	
	
	Отклонение от плоскостности плоских поверхностей
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1177-99 п.6.5
	
	

	60.48**
	
	
	Угол скручивания
	ГОСТ 26877-2008 п.5.4;
СТБ 1177-99 п.6.6
	
	

	60.49**
	
	24.33/29.121
	Предел пропорциональности
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п.4.1.2, 4.1.3
	
	

	60.50**
	
	
	Модуль упругости
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.3
	
	

	60.51**
	
	
	Физический предел текучести
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.4
	
	

	60.52**
	
	
	Условный предел текучести
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.5
	
	

	60.53**
	
	
	Временное сопротивление разрыву
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.7
	
	

	60.54**
	
	24.33/29.061
	Относительное удлинение после разрыва
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.10
	
	

	60.55**
	
	
	Относительное равномерное удлинение
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.8
	
	

	60.56**
	
	
	Относительное сужение поперечного сечения после разрыва
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.11
	
	

	60.57**
	
	24.33/11.116
	Определение стойкости к межкристаллитной коррозии нержавеющих сталей
	ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998)
	
	

	60.58**
	
	24.33/29.061
	Предельные отклонения по толщине
	ГОСТ 19904-90 п.4
	
	

	60.59**
	
	
	Разнотолщинность
	ГОСТ 19904-90 п.5
	
	

	60.60**
	
	
	Предельные отклонения по ширине (с обрезной кромкой)
	ГОСТ 19904-90 п.6
	
	

	60.61**
	
	
	Предельные отклонения по ширине (без обрезной кромки)
	ГОСТ 19904-90 п.7
	
	

	60.62**
	
	
	Предельные отклонения по длине
	ГОСТ 19904-90 п.8
	
	

	60.63**
	
	
	Предельные отклонения от плоскостности
	ГОСТ 19904-90 п.9
	
	

	60.64**
	
	
	Волнистость
	ГОСТ 19904-90 п.10
	
	

	60.65**
	
	
	Серповидность
	ГОСТ 19904-90 п.11
	
	

	60.66**
	
	
	Косина реза
	ГОСТ 19904-90 п.12
	
	

	60.67**
	
	
	Телескопичность
	ГОСТ 19904-90 п.13
	
	

	60.68**
	
	
	Внутренний диаметр
	ГОСТ 19904-90 п.15
	
	

	60.69**
	
	
	Толщина
	ГОСТ 19904-90 п. 17
	
	

	60.70**
	
	
	Ширина
	ГОСТ 19904-90 п.18
	
	

	60.71**
	
	
	Длина
	ГОСТ 19904-90 п.19
	
	

	60.72**
	
	
	Контроль формы
	ГОСТ 19904-90 п.20;
ГОСТ 26877-2008
	
	

	60.73*
	
	24.33/26.080
	Коррозионная стойкость
	ГОСТ 22233-2025 п. 7.18;
ГОСТ 34388-2018 (ISO 9227:2012);
ГОСТ 34388-2023 (ISO 9227:2017);
ГОСТ 9.308-85 метод 1-3;
ГОСТ 9.311-2021
	
	

	60.74**
	
	24.33/29.121
	Механические свойства при растяжении, сжатии (испытания под нагрузкой) для класса А15, В12
	ГОСТ 3634-2019 п.7.5;
СТБ EN 1433-2009 п.п.7.15, 9.1
	
	

	60.75**
	
	24.33/26.080
	Цветоустойчивость покрытия
	СТБ 1382-2003 п.7.15;
СТБ 2225-2011
	
	

	60.76**
	
	24.33/26.045
	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей
	ГОСТ 9.403-2022 методы А, Б, В;
СТБ 1382-2003 п.7.13
	
	

	60.77**
	
	24.33/29.061
	Допуск, отклонение от перпендикулярности плоскости реза и смятие кромок
	ГОСТ 24767-2018 п.7.4
	
	

	61.1**
	Металл. Панели металлические с утеплителем
	25.99/29.061
	Линейные размеры панели и отклонение от номинальных
	СТБ 1515-2004 п.5
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	61.2**
	
	
	Отклонения формы
	ГОСТ 26877-2008
	
	

	61.3**
	
	
	Отклонения от перпендикулярности смежных граней панели
	СТБ 1515-2004 п.8
	
	

	61.4**
	
	
	Смещение кромок металлических листов панели относительно друг друга
	СТБ 1515-2004 п.9
	
	

	61.5**
	
	
	Отклонение от прямолинейности продольных кромок панели
	СТБ 1515-2004 п.6
	
	

	61.6**
	
	
	Отклонения от плоскостности лицевой поверхности панели
	СТБ 1515-2004 п.7
	
	

	61.7**
	
	
	Толщина металлических листов обшивки с покрытием
	ГОСТ 30246-2016 п.7.5
	
	

	61.8*
	
	25.99/29.121
	Прочность утеплителя при сжатии
	СТБ 1740-2007 п.6
	
	

	61.9*
	
	
	Прочность утеплителя при растяжении
	СТБ 1740-2007 п.5
	
	

	61.10*
	
	
	Прочность утеплителя при сдвиге
	СТБ 1740-2007 п.7
	
	

	61.11*
	
	
	Модуль упругости утеплителя при растяжении
	СТБ 1740-2007 п.9
	
	

	61.12*
	
	
	Модуль упругости утеплителя при сжатии
	СТБ 1740-2007 п.10
	
	

	61.13*
	
	
	Модуль сдвига утеплителя
	СТБ 1740-2007 п.11
	
	

	61.14*
	
	
	Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами
	СТБ 1740-2007 п.9
	
	

	61.15*
	
	
	Прочность сцепления пенополиуретана с покровным слоем под кровлю при равномерном отрыве
	
	
	

	61.16**
	
	25.99/11.116
	Внешний вид
	СТБ 1806-2007 п.7.12;
СТБ 1807-2007 п.7.12;
СТБ 1807-2007 п.7.16;
СТБ 1809-2007 п.7.14
	
	

	61.17**
	
	
	Комплектность
	СТБ 1806-2007 п.7.13;
СТБ 1807-2007 п.7.17;
СТБ 1808-2007 п.7.13;
СТБ 1809-2007 п.7.15
	
	

	61.18**
	
	
	Маркировка
	СТБ 1806-2007 п.7.14;
СТБ 1807-2007 п.7.18;
СТБ 1808-2007 п.7.14;
СТБ 1809-2007 п.7.16
	
	

	61.19**
	
	
	Упаковка
	
	
	

	62.1**
	Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним
	24.33/29.061
	Размеры и предельные отклонения геометрических параметров профилей и комплектующих изделий
	СТБ 1382-2003 п.п.7.2, 7.5
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	62.2**
	
	
	Серповидность профилей
	СТБ 1382-2003 п.п.7.3, 7.5
	
	

	62.3**
	
	
	Волнистость
	
	
	

	62.4**
	
	
	Косина резов профилей и комплектующих изделий
	СТБ 1382-2003 п.п.7.4. 7.5
	
	

	62.5**
	
	24.33/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 9.407-2015;
СТБ 1382-2003 п.п.7.6, 7.7, 7.8
	
	

	62.6**
	
	
	Комплектность
	СТБ 1382-2003 п.7.10
	
	

	62.7**
	
	
	Маркировка
	
	
	

	62.8**
	
	
	Упаковка
	
	
	

	62.9**
	
	
	Качество поверхности металлического и лакокрасочного покрытия (нарушение сплошности)
	ГОСТ 24045-2016 п.7.2
	
	

	62.10**
	
	24.33/29.061
	Размеры сечения
	ГОСТ 24045-2016 п.п.7.3, 7.6, 7.8
	
	

	62.11**
	
	
	Площадь сечения
	
	
	

	62.12**
	
	24.33/29.040
	Масса 1 м длины
	ГОСТ 24045-2016 п.п.7.3, 7.6
	
	

	62.13**
	
	
	Масса 1 м2
	
	
	

	62.14**
	
	24.33/29.061
	Предельные отклонения размеров
	ГОСТ 24045-2016 п.п.7.3, 7.6, 7.8
	
	

	62.15**
	
	
	Предельные отклонения по толщине профилированных листов
	
	
	

	62.17**
	
	
	Серповидность
	ГОСТ 24045-2016 п.п.7.4, 7.6
	
	

	62.18**
	
	
	Общая серповидность
	
	
	

	62.19**
	
	
	Волнистость на плоских участках
	
	
	

	62.20**
	
	
	Косина резов
	
	
	

	62.21**
	
	24.33/11.116
	Комплектность
	ГОСТ 24045-2016 п.4.4
	
	

	62.22**
	
	
	Маркировка, упаковка
	ГОСТ 24045-2016 п.п.4.5, 4.6
	
	

	63.1**
	Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций
	25.11/29.061
	Размеры и их отклонения от номинальных размеров
	ГОСТ 30245-2012 п.7.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	63.2**
	
	
	Площадь поперечного сечения
	ГОСТ 30245-2012 п.7.1.3
	
	

	63.3**
	
	
	Отклонения по толщине стенки
	
	
	

	63.4**
	
	25.11/29.040
	Масса 1 м
	ГОСТ 30245-2012 п.4.2
	
	

	63.5**
	
	25.11/29.061
	Местная кривизна
	ГОСТ 30245-2012 п.7.1.5
	
	

	63.6**
	
	
	Общая кривизна
	
	
	

	63.7**
	
	
	Скручивание вокруг продольной оси
	ГОСТ 30245-2012 п.7.1.6
	
	

	63.8**
	
	
	Выпуклость и вогнутость стенок
	ГОСТ 30245-2012 п.7.1.4
	
	

	63.9**
	
	
	Отклонение от перпендикулярности плоскости реза
	ГОСТ 30245-2012 п.7.1.7
	
	

	63.10**
	
	25.11/11.116
	Наличие повреждений
	ГОСТ 30245-2012 п.7.2
	
	

	63.11**
	
	25.11/29.061
	Высота грата
	ГОСТ 30245-2012 п.7.1
	
	

	63.12**
	
	25.11/11.116
	Непровары (несплавления) сварного шва
	ГОСТ 30245-2012 п.7.2
	
	

	63.13**
	
	25.11/29.121
	Временное сопротивление разрыву сварного шва
	ГОСТ 30245-2012 п.7.7
	
	

	63.14**
	
	25.11/11.116
	Комплектность
	ГОСТ 30245-2012 п.7.9
	
	

	63.15**
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 30245-2012 п.7.10
	
	

	63.16**
	
	
	Маркировка
	
	
	

	63.17**
	
	25.11/29.121
	Испытание на растяжение
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 30245-2012 п.7.5
	
	

	64.1**
	Строительная арматура и арматурные изделия
	25.99/29.061
	Арматура и закладные изделия: Геометрические параметры
	ГОСТ 10922-2012 п.п.7.1, 7.2, 7.3, 7.4;
ГОСТ 26433.1-89 п.6;
ГОСТ 5781-82 п.4.3;
СТБ 1701-2006 п.5.1;
СТБ 1706-2006 п.7.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	64.2**
	
	25.99/11.116
	Качество поверхности арматуры
	СТБ 1341-2009 п.7.8
	
	

	64.3**
	
	25.99/29.061
	Овальность арматуры
	ГОСТ 5781-82 п.4.2;
СТБ 1341-2009 п.7.2;
СТБ 1706-2006 п.7.2
	
	

	64.4**
	
	
	Диаметр арматуры
	ГОСТ 26433.1-89 п.6;
ГОСТ 5781-82 п.4.2;
СТБ 1341-2009 п.7.2;
СТБ 1701-2006 п.5.1;
СТБ 1706-2006 п.7.3
	
	

	64.5**
	
	25.99/29.040
	Масса 1 м арматуры
	ГОСТ 5781-82 п.4.9;
СТБ 1341-2009 п.7.3;
СТБ 1701-2006 п.5.1;
СТБ 1706-2006 п.7.4
	
	

	64.6**
	
	25.99/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 10922-2012 п.6;
ГОСТ 12004-81 п.1;
ГОСТ 5781-82 п.3.5;
ГОСТ 7564-97
	
	

	64.7*
	
	25.99/29.121
	Физический или условный предел текучести
	ГОСТ 12004-81;
ГОСТ 5781-82 п.4.6;
СТБ 1341-2009 п.7.5;
СТБ 1701-2006 п.5.1;
СТБ 1706-2006 п.7.8
	
	

	64.8*
	
	
	Временное сопротивление разрыву
	
	
	

	64.9*
	
	25.99/29.061
	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке
	ГОСТ 12004-81;
СТБ 1341-2009 п.7.5;
СТБ 1706-2006 п.7.8
	
	

	64.10*
	
	
	Относительное удлинение
	ГОСТ 12004-81;
ГОСТ 5781-82 п.4.6;
СТБ 1341-2009 п.7.5;
СТБ 1706-2006 п.7.8
	
	

	64.11*
	
	
	Относительное удлинение после разрыва
	СТБ 1701-2006 п.5.1
	
	

	64.12*
	
	
	Равномерное удлинение
	ГОСТ 5781-82 п.4.6
	
	

	64.13*
	
	
	Относительное сужение после разрыва
	ГОСТ 12004-81
	
	

	64.14*
	
	25.99/29.121
	Изгиб в холодном состоянии
	ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985);
ГОСТ 5781-82 п.4.9;
СТБ 1701-2006 п.5.1;
СТБ 1706-2006 п.7.8
	
	

	64.15**
	
	
	Количество перегибов
	ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84);
СТБ 1341-2009 п.7.7;
СТБ 1706-2006 п.7.10
	
	

	64.16**
	
	25.99/29.061
	Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012 п.7.5
	
	

	64.17**
	
	
	Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней
	ГОСТ 10922-2012 п.7.6
	
	

	64.18**
	
	
	Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях, отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней
	ГОСТ 10922-2012 п.7.7
	
	

	64.19**
	
	25.99/11.116
	Внешний вид наплавленного металла в сварных соединениях
	ГОСТ 10922-2012 п.7.8
	
	

	64.20*
	
	25.99/29.061
	Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях
	ГОСТ 10922-2012 п.7.9
	
	

	64.21*
	
	25.99/29.121
	Предел прочности сварных соединений
	ГОСТ 10922-2012 п.7.10
	
	

	64.22*
	
	25.99/29.040
	Определение массовой доли углерода кулонометрическим методом (массовая доля углерода 0,03 % – 9,999 %)
	ГОСТ 12344-2003 п.4
	
	

	64.23*
	
	
	Определение массовой доли серы титриметрическим методом
	ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82,ИСО 4935-89) приложение А
	
	

	64.24*
	
	
	Определение в стали массовой доли элементов: фосфора (массовая доля 0,002 %-0,57 %), кремния (массовая доля 0,01 %-2,23 %), марганца (массовая доля 0,05 %-2,2 %), хрома (массовая доля 0,01 % -2,05 %), никеля (массовая доля 0,01 % - 7,1 %), меди (массовая доля 0,01 %-0,8 %), алюминия (массовая доля 0,005 %-0,63 %), титана (массовая доля 0,005 %-0,92 %), молибден (массовая доля 0,01 % - 0,90 %), ванадий (массовая доля 0,005 %-0,81 %)
	ГОСТ 18895-97;
ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89)
	
	

	64.25**
	
	25.99/29.061
	Геометрические параметры (размеры периодического профиля)
	СТБ 1704-2012 п.7.1;
СТБ ISO 15630-1-2009 п.10;
СТБ ISO 15630-2-2009 п.10;
СТБ ISO 15630-3-2009 п.13
	
	

	64.26**
	
	25.99/11.116
	Качество поверхности арматуры
	СТБ 1704-2012 п.7.7
	
	

	64.27**
	
	
	Маркировка
	
	
	

	64.28**
	
	
	Упаковка
	
	
	

	64.29**
	
	25.99/29.061
	Диаметр арматуры
	СТБ 1704-2012 п.7.1
	
	

	64.30**
	
	
	Площадь поперечного сечения
	
	
	

	64.31**
	
	25.99/29.040
	Масса 1 пог. м арматуры (отклонение от номинальной массы на метр)
	СТБ 1704-2012 п.4.8, 7.1;
СТБ ISO 15630-1-2009 п.12;
СТБ ISO 15630-3-2009 п.15
	
	

	64.32**
	
	25.99/29.061
	Овальность стержня арматуры
	СТБ 1704-2012 п.7.1
	
	

	64.33**
	
	
	Отклонение длины стержня
	
	
	

	64.34**
	
	25.99/42.000
	Отбор и подготовка образцов (проб)
	СТБ ISO 15630-1-2009 п.4;
СТБ ISO 15630-2-2009 п.4;
СТБ ISO 15630-3-2009 п.4;
СТБ ISO 6892-1-2022 приложение C, D, E
	
	

	64.35**
	
	25.99/11.116
	Маркировка первоначальной измерительной базы образца
	СТБ ISO 6892-1-2022 п.8
	
	

	64.36*
	
	25.99/29.121
	Физический или условный предел текучести, в том числе: - верхний предел текучести; - нижний предел текучести; - технический предел текучести при пластическом растяжении; - технический предел текучести при полном растяжении; - модуль упругости (Ø ≤ 22 мм)
	СТБ 1704-2012 п.7.4;
СТБ ISO 15630-1-2009 п.5;
СТБ ISO 15630-2-2009 п.5;
СТБ ISO 15630-3-2009 п.5;
СТБ ISO 6892-1-2022 п.п. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	
	

	64.37*
	
	
	Временное сопротивление (прочность на растяжение) ( ≤ 20 мм)
	СТБ 1704-2012 п.7.4;
СТБ ISO 15630-1-2009 п.5;
СТБ ISO 15630-2-2009 п.5;
СТБ ISO 15630-3-2009 п.5;
СТБ ISO 6892-1-2022
	
	

	64.38*
	
	
	Отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести (Ø ≤ 20 мм)
	СТБ 1704-2012 п.7.4;
СТБ ISO 15630-1-2009 п.5;
СТБ ISO 15630-2-2009 п.5;
СТБ ISO 15630-3-2009 п.5;
СТБ ISO 6892-1-2022 п.п.5, 9,10
	
	

	64.39*
	
	25.99/29.061
	Полное (общее) относительное удлинение при максимальной нагрузке (Ø ≤ 20 мм)
	СТБ 1704-2012 п.7.4;
СТБ ISO 15630-1-2009 п.5;
СТБ ISO 15630-2-2009 п.5;
СТБ ISO 15630-3-2009 п.5;
СТБ ISO 6892-1-2022 п.п.5, 9, 10, 18
	
	

	64.40*
	
	
	Относительное удлинение (относительное удлинение после разрыва) (Ø ≤ 20 мм)
	СТБ 1704-2012 п.7.4;
СТБ ISO 15630-1-2009 п.5;
СТБ ISO 15630-2-2009 п.5;
СТБ ISO 15630-3-2009 п.5;
СТБ ISO 6892-1-2022 п.п.5, 9, 10, 20. приложение G, H, I
	
	

	64.41*
	
	25.99/29.121
	Изгиб в холодном состоянии
	СТБ 1704-2012 п.7.5;
СТБ ISO 15630-1-2009 п.6;
СТБ ISO 15630-2-2009 п.6;
СТБ ISO 15630-3-2009 п.6
	
	

	64.42*
	
	
	Изгиб с разгибом (многократный изгиб, перегиб)
	СТБ 1704-2012 п.7.5;
СТБ ISO 15630-1-2009 п.7;
СТБ ISO 15630-3-2009 п.7
	
	

	64.43*
	
	25.99/11.116
	Старение арматуры
	СТБ 1704-2012 п.5.5
	
	

	64.44*
	
	25.99/29.121
	Прочность после остаточной деформации
	СТБ ISO 6892-1-2022 п.5, 15
	
	

	64.45*
	
	
	Относительное растяжение, соответствующее пределу текучести
	СТБ ISO 6892-1-2022 п.п.5, 16
	
	

	64.46*
	
	
	Относительное пластическое растяжение при максимальной нагрузке
	СТБ ISO 6892-1-2022 п.п.5, 18
	
	

	64.47*
	
	
	Относительное общее растяжение при разрыве
	СТБ ISO 6892-1-2022 п.19
	
	

	64.48*
	
	25.99/29.061
	Относительное уменьшение площади
	СТБ ISO 6892-1-2022 п.21
	
	

	64.49*
	
	25.99/08.035
	Определение углеродного эквивалента Сeq
	СТБ 1704-2012 п.п.5.3, 7.3
	
	

	64.50*
	
	25.99/29.121
	Усилие сдвига сварного шва
	СТБ ISO 15630-2-2009 п. 7
	
	

	64.51**
	
	25.99/11.116
	Сетки сварные для железобетонных конструкций: Внешний вид
	ГОСТ 8478-81 п. 4.1
	
	

	64.52**
	
	25.99/29.061
	Диаметр продольных и поперечных стержней
	ГОСТ 8478-81 п. 4.2
	
	

	64.53**
	
	
	Ширина сетки
	
	
	

	64.54**
	
	
	Шаг продольных и поперечных стержней
	
	
	

	64.55**
	
	
	Прямолинейность стержней
	
	
	

	64.56**
	
	
	Длина свободных концов
	
	
	

	64.57*
	
	25.99/29.121
	Разрывное усилие стержня в местах сварки
	ГОСТ 10922-2012
	
	

	64.58*
	
	25.99/29.061
	Величина осадки проволоки в крестообразных соединениях
	ГОСТ 14098-2014
	
	

	64.59**
	
	
	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий: Ширина и длина плоских сеток
	ГОСТ 23279-2012 п. 7.2
	
	

	64.60**
	
	
	Шаг продольных и поперечных стержней
	
	
	

	64.61**
	
	
	Размеры выпусков
	
	
	

	64.62**
	
	
	Прямолинейность стержней
	
	
	

	64.63**
	
	
	Разница в длине диагоналей
	
	
	

	64.64**
	
	
	Ширина рулонной сетки
	
	
	

	64.65**
	
	
	Размеры выпусков
	
	
	

	64.66*
	
	25.99/26.095
	Ударное воздействие на крестообразные соединения
	ГОСТ 23279-2012 п. 7.3
	
	

	64.67*
	
	25.99/29.061
	Величина осадки стержней
	ГОСТ 23279-2012 п. 5.13
	
	

	64.68**
	
	
	Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций: Действительные отклонения линейных размеров изделий
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2174-2011 п. 7.1
	
	

	64.69**
	
	
	Геометрические параметры сварных соединений
	
	
	

	64.70**
	
	
	Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений
	
	
	

	64.71**
	
	
	Расстояние между привариваемыми арматурными стержнями в изделиях с тавровыми соединениями
	СТБ 2174-2011 п. 7.2
	
	

	64.72**
	
	25.99/11.116
	Состояние кромок элементов изделий с металлопрокатом
	СТБ 2174-2011 п. 4.8
	
	

	64.73**
	
	
	Наличие на поверхности элементов изделий и сварных соединений ржавчины и окалины, следов масла и иных загрязнений
	СТБ 2174-2011 п. 7.9
	
	

	64.74**
	
	
	Состояние стыковых и крестообразных соединений, выполненных контактной сваркой
	СТБ 2174-2011 п.п. 7.8, 7.9
	
	

	64.75*
	
	25.99/29.121
	Временное сопротивление стыковых, тавровых, нахлесточных и по рабочей арматуре крестообразных соединений
	ГОСТ 12004-81 п. 3.5;
СТБ 2174-2011 п. 7.10
	
	

	64.76*
	
	
	Прочность на срез крестообразных соединений
	ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.10, 7.13;
СТБ 2174-2011 п.п. 6.20, 7.11
	
	

	64.77**
	
	25.99/29.061
	Состояние кольцевого венчика наплавленного металла при дуговой сварке под флюсом тавровых соединений анкерных стержней
	СТБ 2174-2011 п. 7.1, 7.9
	
	

	64.78**
	
	25.99/11.116
	Наличие шлака и брызг металла на соединениях
	СТБ 2174-2011 п. 7.9
	
	

	64.79**
	
	
	Состояние наплавленного и основного металла в соединениях
	
	
	

	64.80**
	
	25.99/29.061
	Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях
	
	
	

	64.81**
	
	25.99/11.116
	Упаковка
	СТБ 2174-2011 п.п. 5.12, 5.12
	
	

	65.1**
	Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы
	25.99/11.116
	Внешний вид поверхности ленты
	ГОСТ 3560-73 п.п. 4.1, 4.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	65.2**
	
	25.99/29.061
	Толщина ленты (отклонения по толщине ленты)
	ГОСТ 3560-73 п. 4.1
	
	

	65.3**
	
	
	Ширина ленты (отклонения по ширине ленты)
	
	
	

	65.4*
	
	25.99/29.121
	Временное сопротивление разрыву
	ГОСТ 3560-73 п. 4.3
	
	

	65.5*
	
	25.99/29.061
	Относительное удлинение
	
	
	

	65.6**
	
	
	Серповидность
	ГОСТ 3560-73 п. 4.4
	
	

	65.7*
	
	
	Предел пропорциональности
	ГОСТ 11701-84 п.п.4.1, 4.2
	
	

	65.8*
	
	25.99/29.121
	Предел упругости
	
	
	

	65.9*
	
	
	Предел текучести физический
	
	
	

	65.10*
	
	
	Предел текучести условный
	
	
	

	65.11*
	
	
	Временное сопротивление
	
	
	

	65.12*
	
	25.99/29.061
	Относительное равномерное удлинение
	
	
	

	65.13*
	
	
	Относительное удлинение после разрыва
	
	
	

	65.14**
	
	25.99/11.116
	Качество поверхности и кромок ленты
	ГОСТ 503-81 п. 4.1
	
	

	65.15**
	
	25.99/29.061
	Толщина
	ГОСТ 503-81 п. 4.2
	
	

	65.16**
	
	
	Ширина
	
	
	

	65.17**
	
	
	Шероховатость
	ГОСТ 503-81 п. 4.4
	
	

	65.18**
	
	25.99/11.116
	Расслоение
	ГОСТ 503-81 п. 4.6
	
	

	65.19*
	
	25.99/29.121
	Испытание на растяжение
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 503-81 п. 4.7
	
	

	65.20**
	
	25.99/29.061
	Серповидность
	ГОСТ 503-81 п. 4.10
	
	

	65.21*
	
	
	Величина остаточного прогиба
	ГОСТ 503-81 п. 4.11
	
	

	66.1**
	Канаты стальные
	13.94/11.116
	Внешний вид каната
	ГОСТ 3241-91 п. 4.3
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	66.2**
	
	13.94/29.061
	Диаметр каната (отклонение по диаметру каната)
	ГОСТ 3241-91 п. 4.4
	
	

	66.3**
	
	
	Диаметр проволок в канате
	ГОСТ 3241-91 п. 4.9
	
	

	66.4**
	
	
	Толщина каната (отклонение по толщине каната)
	ГОСТ 3241-91 п. 4.4
	
	

	66.5**
	
	
	Ширина каната (отклонение по ширине каната)
	
	
	

	66.6**
	
	
	Шаг свивки каната
	ГОСТ 3241-91 п. 4.5
	
	

	66.7**
	
	13.94/11.116
	Качество цинкового покрытия
	ГОСТ 3241-91 п. 4.13;
ГОСТ 7372-79
	
	

	66.8*
	
	13.94/29.121
	Допускаемый разбег временного сопротивления разрыву проволок
	ГОСТ 7372-79 п. 2.5
	
	

	66.9*
	
	
	Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате
	ГОСТ 3241-91 п. 4.14
	
	

	66.10*
	
	
	Разрывное усилие каната
	ГОСТ 3241-91 п. 4.15
	
	

	66.11*
	
	13.94/29.061
	Степень уравновешенности (отклонение оси каната)
	ГОСТ 3241-91 п. 4.8
	
	

	67.1**
	Соединения сварные
	25.99/11.116
	Внешний вид, технический осмотр
	ГОСТ 3242-79
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	67.2**
	
	25.99/29.061
	Катет, выпуклость, вогнутость сварного шва
	СТБ 1133-98 раздел 7
	
	

	67.3**
	
	
	Форма и размеры образцов
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.3.6
	
	

	67.4**
	
	
	Величина стрелы прогиба
	
	
	

	67.5**
	
	
	Несовпадение плоскости листов в стыковых соединениях
	
	
	

	67.6*
	
	25.99/29.121
	Предел текучести
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) раздел 4
	
	

	67.7*
	
	
	Временное сопротивление
	
	
	

	67.8*
	
	25.99/29.061
	Относительное удлинение после разрыва
	
	
	

	67.9*
	
	
	Относительное сужение после разрыва
	
	
	

	67.10*
	
	25.99/29.121
	Испытание сварного соединения на статическое растяжение
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) раздел 8;
СТБ ISO 15614-1-2009;
СТБ ЕН 895-2002 п.7.4.2
	
	

	67.11*
	
	
	Испытание сварного соединения на статический изгиб
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.9
	
	

	67.12*
	
	
	Испытания на изгиб корнем шва или его лицевой поверхностью наружу образцов, вырезанных поперек шва
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) приложение 2
	
	

	67.13*
	
	
	Испытание на боковой изгиб образцов, вырезанных поперек шва
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) приложение 3
	
	

	67.14**
	
	25.99/29.061
	Зазор между свариваемыми кромками Глубина (размер) притупления кромки
	СТБ 2350-2013 п.6.3.1;
СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.2.1
	
	

	67.15**
	
	
	Толщина шва
	СТБ 2350-2013 п.п.6.3.2, 6.3.4, 6.3.5;
СТБ ISO 17660-1-2013 п.п.6.3, 6.4, 6.5.2, 6.6.2.1
	
	

	67.16**
	
	
	Общая длина нахлестки
	СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.3
	
	

	67.17**
	
	
	Ширина сварного шва
	СТБ 2350-2013 п.п.6.3.2, 6.3.4;
СТБ ISO 17660-1-2013 п.п.6.3, 6.4, 6.6.2.1
	
	

	67.18**
	
	
	Суммарная площадь поперечного сечения двух накладок
	СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.4
	
	

	67.19*
	
	
	Коэффициент сдвига крестообразного соединения
	СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.5.1
	
	

	67.20**
	
	
	Длина сварного шва
	СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.5.2
	
	

	67.21**
	
	
	Толщина ребра подлежащего сварке профильного проката или пластины
	СТБ 2350-2013 п.п.6.3.4, 6.3.5;
СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.6.2.1
	
	

	67.22**
	
	
	Расстояние от поверхности пластины до конца выпуска анкерного стержня
	СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.6.2.2
	
	

	67.23**
	
	
	Угол разделки кромок
	СТБ 2350-2013 п.п.6.3.1, 6.3.5;
СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.6.2.2
	
	

	67.24**
	
	25.99/08.035
	Углеродный эквивалент
	СТБ ISO 17660-1-2013 п.7.1.3
	
	

	67.25**
	
	25.99/29.121
	Коэффициент сдвига
	СТБ ISO 17660-1-2013 приложение G
	
	

	67.26**
	
	25.99/29.061
	Диаметр арматуры
	СТБ 2349-2013 п.9.2.3;
СТБ 2350-2013 п.п.6.3.2, 6.3.4, 6.3.5
	
	

	67.27**
	
	
	Толщина проката
	СТБ 2349-2013 п.9.2.3
	
	

	67.28**
	
	
	Форма и размеры контрольных образцов сварных соединений
	СТБ 2350-2013 п.6.3;
СТБ ISO 17660-1-2013
	
	

	67.29**
	
	25.99/11.116
	Визуальный контроль сварных соединений
	СТБ 2350-2013 п.6.6
	
	

	67.30*
	
	25.99/32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярный)
	СТБ 1172-99
	
	

	68.1**
	Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования
	25.93/29.061
	Размеры изделий
	ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) п.7.5
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	68.2*
	
	25.93/29.121
	Статическое растяжение
	ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) п.7.6
	
	

	68.3*
	
	
	Усталость металла
	ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) приложение Д
	
	

	68.4*
	
	
	Ударный изгиб
	ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) приложение Ж
	
	

	68.5*
	
	25.93/29.137
	Напряжение при разрушающей и пробной нагрузках
	ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) п.7.6.4
	
	

	68.6*
	
	25.93/29.061
	Удлинение при пробной нагрузке
	ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) п.7.6.3
	
	

	68.7*
	
	
	Общее удлинение при разрыве
	ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) п.7.6.5
	
	

	69.1**
	Затворы
	25.93/11.116
	Внешний вид, комплектность, правильность нанесения маркировки
	ГОСТ 33257-2015 п.8.2;
ГОСТ 9.916-2023 п.5
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	69.2**
	
	25.93/29.061
	Размеры и отклонения от размеров
	ГОСТ 33257-2015 п.п.8.3.1-8.3.3
	
	

	69.3**
	
	25.93/11.116
	Качество защитно-декоративного покрытия и толщина
	ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 6.13
	
	

	69.4**
	
	25.93/36.038
	Работоспособность без воздействия рабочей среды
	ГОСТ 33257-2015 п.8.8
	
	

	69.5**
	
	25.93/29.040
	Масса
	ГОСТ 33257-2015 п.8.3.4
	
	

	69.6**
	
	25.93/29.121
	Прочность и плотность материала деталей и сварных швов
	ГОСТ 33257-2015 п.п.8.5, 8.6;
ГОСТ 33423-2015 п.п.8.1, 8.2, 8.3
	
	

	69.7**
	
	25.93/35.062
	Герметичность в затворе
	ГОСТ 33257-2015 п.8.7;
ГОСТ 33423-2015 п.п.8.1, 8.2, 8.3
	
	

	69.8**
	
	25.93/36.038
	Работоспособность
	ГОСТ 33257-2015 п.8.8
	
	

	69.9**
	
	25.93/29.121
	Прочность и плотность материала деталей, поверхности которых находятся под давлением
	ISO 5208:2015
	
	

	69.10**
	
	25.93/35.062
	Герметичность затвора в двух направлениях и мест соединений и уплотнений
	
	
	

	69.11*
	
	
	Класс герметичности
	ГОСТ 9544-2015 п.п.4, 5, 7
	
	

	70.1*
	Клапаны
	28.14/29.061
	Клапаны: Внешний вид качество резьбы, комплектность, правильность маркировки, упаковка
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.5;
ГОСТ 12893-83 п. 7.1;
ГОСТ 33257-2015 п. 8.2;
ГОСТ 5761-2005 п. 9.5
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	70.2*
	
	
	Размеры и отклонения от размеров
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.5;
ГОСТ 12893-83 п. 7.1;
ГОСТ 33257-2015 п.п.8.3.1-8.3.3;
ГОСТ 5761-2005 п. 9
	
	

	70.3*
	
	28.14/36.100
	Работоспособность
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.10;
ГОСТ 12893-83 п. 7.9;
ГОСТ 5761-2005 п. 9.8
	
	

	70.4*
	
	28.14/29.040
	Масса
	ГОСТ 33257-2015 п.8.3.4;
ГОСТ 5761-2005 п. 9.10
	
	

	70.5*
	
	28.14/29.121
	Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений (испытание пробным давлением воды)
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.6;
ГОСТ 12893-83 п.п. 7.1, 7.2;
ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.5, 8.6;
ГОСТ 5761-2005 п. 9.6
	
	

	70.6**
	
	28.14/35.062
	Герметичность в затворе, сальниковых уплотнений и мест соединений Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений
	ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.7, 9.11;
ГОСТ 12893-83 п.п. 7.4,7.5,7.6,7.7;
ГОСТ 33257-2015 п. 8.7;
ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.7, 9.9
	
	

	70.7**
	
	28.14/29.121
	Прочность корпуса
	СТБ EN 12266-1-2007 п. 4.1
	
	

	70.8**
	
	28.14/35.062
	Герметичность корпуса
	СТБ EN 12266-1-2007 п. 4.2
	
	

	70.9**
	
	
	Герметичность седла
	СТБ EN 12266-1-2007 п. 4.3
	
	

	70.10*
	
	
	Терморегуляторы отопительных приборов систем водяного отопления зданий: Герметичность клапана
	ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.1
	
	

	70.11*
	
	
	Герметичность уплотнения штока клапана
	ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.2
	
	

	70.12*
	
	28.14/29.061
	Прочность при изгибе корпуса клапана
	ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.3
	
	

	70.13*
	
	28.14/29.121
	Прочность регулятора температуры при вращении
	ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.4
	
	

	70.14*
	
	
	Прочность регулятора температуры при изгибе
	ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.5
	
	

	70.15**
	
	28.14/26.095
	Крутящий момент на рукоятке
	ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.6
	
	

	70.16**
	
	28.14/29.061
	Контроль габаритных и присоединительных размеров Качество резьбы
	ГОСТ 30815-2019 п. 7.7.1
	
	

	70.17**
	
	28.14/11.116
	Внешний вид, комплектность и маркировка
	ГОСТ 30815-2019 п. 7.7.2
	
	

	71.1**
	Задвижки
	28.14/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 5762-2002 п. 8.5
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	71.2**
	
	28.14/29.061
	Размеры и отклонения от размеров
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2.3;
ГОСТ 29329-92;
ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.2, 8.5
	
	

	71.3**
	
	28.14/29.040
	Масса задвижки
	ГОСТ 29329-92;
ГОСТ 5762-2002 п. 8.9, 8.5.3
	
	

	71.4**
	
	28.14/11.116
	Работоспособность
	ГОСТ 5762-2002 п. 8.7.4
	
	

	71.5**
	
	28.14/26.141
	Прочность и плотность материала деталей и сварных швов
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5;
ГОСТ 5762-2002 п. 8.6
	
	

	71.6**
	
	
	Герметичность затвора, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений
	ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.7, 8.8
	
	

	72.1**
	Краны
	28.14/11.116
	Внешний вид, качество поверхностей, качество резьбы, комплектность, маркировка
	ГОСТ 10944-2019 п. 7.1, 7.2;
ГОСТ 11614-2019 п. 7.3;
ГОСТ 21345-2005 п. 8.6.1, 8.6.2;
ГОСТ 6127-52 п. 16
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	72.2**
	
	
	Легкость открывания и закрывания
	ГОСТ 6127-52 п. 16
	
	

	72.3**
	
	28.14/29.061
	Геометрические размеры и отклонения от них
	ГОСТ 10944-2019 п. 7.1;
ГОСТ 11614-2019 п. 7.1;
ГОСТ 21345-2005 п.п. 8.3.2, 8.3.3, 8.6.2;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2, 3
	
	

	72.4**
	
	
	Отклонение от расположения противоположных муфтовых концов. Отклонение от парал-лельности и перпендикулярности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев на каждые 100 мм диаметра
	ГОСТ 10944-2019 п. 7.1;
ГОСТ 21345-2005 п. 8.3.2
	
	

	72.5**
	
	
	Отклонение от расположения отводных муфтовых концов Угол осей резьб на муфтовых, цапфовых и штуцерно-торцевых концах проходных и трехходовых кранов
	ГОСТ 10944-2019 п.7.1;
ГОСТ 10944-97 п. 8.1
	
	

	72.6**
	
	28.14/26.095
	Крутящий момент
	ГОСТ 10944-2019 п. 7.7;
ГОСТ 10944-97 п. 8.6
	
	

	72.7**
	
	28.14/11.116, 28.14/29.061
	Качество защитно-декоративного покрытия и толщина
	ГОСТ 11614-2019 п. 7.7;
ГОСТ 11614-2019 п. 7.7;
ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 6.13;
ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.13
	
	

	72.8**
	
	28.14/29.040
	Масса
	ГОСТ 21345-2005 п. 8.13
	
	

	72.9**
	
	28.14/26.141
	Герметичность затвора, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений Пропуск воды через закрытое регулирующее устройство
	ГОСТ 10944-2019 п. 7.3-7.5;
ГОСТ 11614-2019 п. 7.4;
ГОСТ 21345-2005 п. 8.9;
ГОСТ 6127-52 п. 19
	
	

	72.10**
	
	
	Герметичность по отношению к внешней среде по разъемным соединениям и сальниковым уплотнениям
	ГОСТ 21345-2005 п. 8.8
	
	

	72.11**
	
	
	Технический ресурс (Наработка на отказ "закрыто-открыто")
	ГОСТ 10944-2019 п. 7.8;
ГОСТ 11614-2019 п. 7.5
	
	

	72.12**
	
	
	Прочность и плотность материала деталей и сварных швов.
	ГОСТ 21345-2005 п.п. 8.7, 8.10
	
	

	72.13**
	
	
	Работоспособность
	ГОСТ 21345-2005 п. 8.11
	
	

	73.1**
	Компенсаторы сильфонные
	28.14/29.061
	Геометрические размеры и отклонения от размеров (длина, диаметр, высота гофр, толщина стенки)
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2;
ГОСТ 27036-86 п. 6.6;
ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.4, 3.2.6
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	73.2**
	
	28.14/11.116
	Внешний вид и дефекты внешнего вида, маркировка
	ГОСТ 27036-86 п.п. 6.6, 6.7;
ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.5, 3.2.7
	
	

	73.3*
	
	
	Термостойкость (контрольный прогрев)
	ГОСТ 27036-86 п. 6.9;
ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.2, 3.2.4
	
	

	73.4*
	
	28.14/29.121
	Жесткость при полной (осевой) компенсации
	ГОСТ 27036-86 п. 6.10;
ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.6, 3.3.1
	
	

	73.5**
	
	28.14/29.061
	Амплитуда статических перемещений (осевого хода)
	ГОСТ 27036-86 п. 6.10;
ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.7, 3.3
	
	

	73.6**
	
	28.14/29.040
	Масса
	ГОСТ 27036-86 п. 6.16;
ГОСТ 28697-90 п. 3.8
	
	

	73.7**
	
	28.14/26.141
	Прочность
	ГОСТ 27036-86 п. 6.8;
ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.1, 3.2.1–3.2.3;
ГОСТ 356-80
	
	

	73.8**
	
	
	Герметичность
	ГОСТ 27036-86 п. 6.15;
ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.3, 2.3.11, 3.2.3, 3.7
	
	

	73.9**
	
	
	Геометрические параметры и их отклонения
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 32935-2014 п. 8.4
	
	

	73.10**
	
	28.14/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 32935-2014 п. 8.4
	
	

	73.11**
	
	
	Внешний вид и дефекты внешнего вида
	
	
	

	73.12**
	
	28.14/26.141
	Прочность
	ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.1, 3.2.1–3.2.3;
ГОСТ 32935-2014 п. 8.5;
ГОСТ 356-80
	
	

	73.13**
	
	
	Герметичность
	ГОСТ 32935-2014 п. 8.6
	
	

	73.14*
	
	
	Герметичность межслойного пространства сильфона (термостойкость, контрольный прогрев)
	ГОСТ 27036-86 п. 6.9;
ГОСТ 32935-2014 п. 8.7
	
	

	73.15*
	
	
	Герметичность (метод манометрический, способ компрессионный; метод пузырьковый, способы компрессионный, нагреванием, обмыливанием; метод гидростатический, способы компрессионный, капиллярный, параметрический)
	ГОСТ 24054-80;
ГОСТ 32935-2014 п. 8.6
	
	

	73.16**
	
	28.14/11.116
	Комплектность
	ГОСТ 32935-2014 п. 5.4
	
	

	73.17**
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 32935-2014 п. 5.6
	
	

	74.1**
	Сильфоны многослойные металлические
	28.14/11.116
	Качество поверхности
	ГОСТ 21744-83 п. 4.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	74.2*
	
	28.14/29.137
	Жесткость
	ГОСТ 21744-83 п. 4.4
	
	

	74.3**
	
	28.14/26.141
	Прочность
	ГОСТ 21744-83 п. 4.5
	
	

	74.4**
	
	28.14/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 21744-83 п. 4.9
	
	

	74.5**
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 21744-83 п. 4.10
	
	

	75.1**
	Арматура санитарно-техническая водоразборная
	28.14/11.116
	Внешний вид и качество поверхностей
	ГОСТ 19681-94 п. 7.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	75.2**
	
	28.14/29.061
	Размеры деталей и отклонение от размеров (длина, диаметр, толщина стенки)
	ГОСТ 19681-94 п. 7.2;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2, 3
	
	

	75.3**
	
	28.14/11.116
	Удобство пользования рукояткой
	ГОСТ 19681-94 п. 7.17
	
	

	75.4**
	
	
	Вращение клапана вентильных головок
	ГОСТ 19681-94 п. 7.19
	
	

	75.5**
	
	28.14/29.061
	Овальность трубок
	ГОСТ 19681-94 п. 7.22
	
	

	75.6**
	
	28.14/11.116
	Качество покрытия
	ГОСТ 19681-94 п. 7.24;
ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.13
	
	

	75.7*
	
	28.14/26.141
	Герметичность арматуры
	ГОСТ 19681-94 п. 7.4
	
	

	75.8*
	
	
	Герметичность узлов арматуры, находящихся после запорного элемента
	ГОСТ 19681-94 п. 7.5
	
	

	75.9*
	
	28.14/11.116
	Усилие, необходимое для поворота рукояток при открывании и закрывании, переключения режимов работ арматуры, поворота излива
	ГОСТ 19681-94 п. 7.7
	
	

	75.10*
	
	
	Самопроизвольное изменение расхода воды
	ГОСТ 19681-94 п. 7.8
	
	

	75.11*
	
	
	Плавность вращения или перемещения рукояток запорных устройств
	ГОСТ 19681-94 п. 7.9
	
	

	75.12*
	
	
	Регулирующая способность
	ГОСТ 19681-94 п. 7.10
	
	

	75.13*
	
	
	Работоспособность переключателя потока воды
	ГОСТ 19681-94 п. 7.11
	
	

	75.14*
	
	28.14/29.061
	Радиус факела душа
	ГОСТ 19681-94 п. 7.13
	
	

	75.15*
	
	
	Угол поворота трубки излива смесителя
	ГОСТ 19681-94 п.7.15
	
	

	75.16*
	
	28.14/26.141
	Ресурс арматуры
	ГОСТ 19681-94 п.7.16
	
	

	75.17*
	
	28.14/29.121
	Наработка до отказа
	
	
	

	75.18*
	
	28.14/11.116
	Температура наружной поверхности металлических рукояток в месте захвата
	ГОСТ 19681-94 п.7.18
	
	

	75.19*
	
	
	Надёжность закрепления прокладки в чашечке клапана
	ГОСТ 19681-94 п.7.20
	
	

	75.20**
	
	
	Комплектность, маркировка, упаковка
	ГОСТ 19681-94 п.7.26
	
	

	76.1**
	Арматура санитарно-техническая водосливная
	28.14/11.116
	Внешний вид и качество поверхности
	ГОСТ 23289-2016 п.8.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	76.2**
	Арматура санитарно-техническая водоразборная
	28.14/29.061
	Размеры деталей и отклонение от размеров (длина, диаметр, толщина стенки)
	ГОСТ 23289-2016 п.8.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	76.3**
	Арматура санитарно-техническая водосливная
	28.14/29.061
	Толщина и качество покрытия
	ГОСТ 23289-2016 п.8.3
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	76.4**
	
	28.14/26.141
	Плотность закрывания пробкой
	ГОСТ 23289-2016 п.8.5
	
	

	76.5**
	
	28.14/29.121
	Прочность крепления цепочки, лески или капроновой нити к пробке
	ГОСТ 23289-2016 п.8.6
	
	

	76.6*
	Арматура санитарно-техническая водоразборная
	28.14/26.141
	Стойкость пластмассовых изделий арматуры к воздействию внутренних напряжений
	ГОСТ 23289-2016 п.8.9
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	76.7*
	Арматура санитарно-техническая водосливная
	28.14/26.141
	Герметичность сильфонов
	ГОСТ 23289-2016 п.8.4
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	77.1*
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/26.141
	Прочность
	ГОСТ 11881-76 п.п. 4.1, 2.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	77.2*
	
	
	Герметичность
	ГОСТ 11881-76 п.п.4.2, 2.2
	
	

	77.3*
	
	
	Условная пропускная способность
	ГОСТ 11881-76 п.4.3
	
	

	77.4*
	
	
	Протечка
	
	
	

	77.5*
	
	
	Надежность
	ГОСТ 11881-76 п.4.11
	
	

	77.6**
	
	28.14/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 11881-76 п.п.5.1, 5.2
	
	

	77.7**
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 11881-76 п.5.3
	
	

	78.1**
	Трубы пластмассовые
	22.21/29.061
	Трубы пластмассовые напорные (в том числе для хозяйственно–питьевого водоснабжения и газопроводов). Части фасонные к ним: Средний наружный диаметр
	ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.3;
ГОСТ ISO 3126-2023;
СТБ EN ISO 3126-2011 п.п. 3, 4;
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.3
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	78.2**
	
	
	Толщина стенки
	ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.4;
ГОСТ ISO 3126-2023 п. 2;
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.4
	
	

	78.3**
	
	
	Овальность труб
	ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.5;
ГОСТ ISO 3126-2023 п. 4;
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.6
	
	

	78.4**
	
	
	Длина труб в отрезках
	ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.6;
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.5
	
	

	78.5**
	
	22.21/11.116
	Внешний вид поверхности
	ГОСТ 18599-2001 п. 8.2;
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.3
	
	

	78.6*
	
	22.21/29.061
	Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 18599-2001 п. 8.4;
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.5
	
	

	78.7*
	
	
	Изменение длины труб после прогрева
	ГОСТ 18599-2001 8.5;
ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023);
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.6
	
	

	78.8*
	
	22.21/29.121
	Предел текучести при растяжении
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 16338-85 5.14
	
	

	78.9*
	
	22.21/29.040
	Массовая доля летучих веществ
	ГОСТ 26359-84 п. 4
	
	

	78.10*
	
	22.21/26.080
	Атмосферостойкость после облучения солнечной энергией (за исключением стойкости при постоянном внутреннем давлении)
	ГОСТ 18599-2001 п. Г 2
	
	

	78.11**
	
	22.21/11.116
	Внешний вид
	СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 5.1;
СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 5.1
	
	

	78.12**
	
	22.21/33.111
	Цвет
	СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 5.2;
СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 5.2
	
	

	78.13**
	
	22.21/29.061
	Средний наружный диаметр
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.3.3
	
	

	78.14**
	
	
	Овальность (максимальный и минимальный диаметры)
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.4
	
	

	78.15**
	
	
	Толщина стенки
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.2
	
	

	78.16*
	
	22.21/26.045
	Стойкость к дихлорметану при заданной температуре
	СТБ ЕН 580-2005 п. 7
	
	

	78.17**
	
	22.21/11.116
	Маркировка
	СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 14;
СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 14
	
	

	78.18**
	
	22.21/29.061
	Размеры фасонных частей
	СТБ EN ISO 1452-3-2012 п.п. 6.3.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8;
СТБ EN ISO 3126-2011
	
	

	78.19**
	
	22.21/26.141
	Длительная прочность
	ГОСТ ISO 1167-1-2013 п. 10
	
	

	78.20**
	
	22.21/11.116
	Внешний вид
	СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 5.1
	
	

	78.21**
	
	22.21/33.111
	Цвет
	СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 5.2
	
	

	78.22**
	
	22.21/29.061
	Z–длина
	СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 6.3.2.1
	
	

	78.23**
	
	
	Угол отвода
	СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 6.3.2
	
	

	78.24**
	
	
	Радиус изгиба отвода
	
	
	

	78.25**
	
	22.21/11.116
	Внешний вид поверхности труб
	ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.2
	
	

	78.26**
	
	22.21/29.061
	Диаметр (средний наружный/внутренний диаметр)
	ГОСТ Р 51613-2000 п.п. 8.3.6, 8.3.7;
СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.3;
СТБ ISO 15875-3-2010 п. 6.1
	
	

	78.27**
	
	
	Толщина стенки
	ГОСТ Р 51613-2000 п.п. 8.3.3-8.3.5;
СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.2
	
	

	78.28**
	
	
	Длина раструба
	ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.3.8
	
	

	78.29**
	
	
	Длина фаски
	ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.3.9
	
	

	78.30**
	
	
	Длина трубы
	ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.3.11;
СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.5
	
	

	78.31**
	
	
	Овальность
	ГОСТ Р 51613-2000 п. 3.12;
СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.4
	
	

	78.32**
	
	22.21/26.141
	Стойкость при постоянном внутреннем давлении
	ГОСТ ISO 1167-1-2013;
ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.4
	
	

	78.33**
	
	22.21/26.095
	Ударная прочность по Шарпи (Энергия маятника ≤ 15 Дж)
	ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.5
	
	

	78.34*
	
	22.21/29.061
	Изменение длины труб после прогрева
	ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023);
ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.6
	
	

	78.35**
	
	22.21/29.121
	Предел текучести при растяжении
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.7
	
	

	78.36*
	
	22.21/29.061
	Относительное удлинение при разрыве
	
	
	

	78.37*
	
	22.21/29.127
	Температура размягчения по Вика
	ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.8;
ГОСТ Р ИСО 2507-1-2015 п. 7
	
	

	78.38**
	
	22.21/26.141
	Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р
	ГОСТ ISO 1167-1-2013;
ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.9
	
	

	78.39**
	
	22.21/29.061
	Перпендикулярность плоскости торцов
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.6
	
	

	78.40**
	
	
	Угол изгиба и эффективная длина отвода
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 6.2.2
	
	

	78.41**
	
	
	Радиус изгиба отвода
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 6.2.3
	
	

	78.42**
	
	
	Эффективная длина основной трубы тройника
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 6.3.2
	
	

	78.43**
	
	
	Эффективная длина патрубка ответвления тройника
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 6.3.3
	
	

	78.44**
	
	
	Эффективная длина перехода
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 6.4.2
	
	

	78.45**
	
	
	Длина конусной части
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 6.4.3
	
	

	78.46**
	
	
	Наружный диаметр фланца, плоского фланца и втулки
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.2;
СТБ ISO 15875-3-2010 п. 6.1
	
	

	78.47**
	
	
	Диаметр отверстия фланца или втулки
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.3;
СТБ ISO 15875-3-2010 п. 6.1
	
	

	78.48**
	
	
	Диаметр отверстий под болты
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.4
	
	

	78.49**
	
	
	Расположение отверстий под болты
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.5
	
	

	78.50**
	
	
	Концентричность диаметров окружностей отверстий
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.6
	
	

	78.51**
	
	
	Диаметр окружностей центров отверстий под болты
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.7
	
	

	78.52**
	
	
	Диаметр заплечников фланца и втулки
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.8
	
	

	78.53**
	
	
	Толщина фланца и втулки
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.9
	
	

	78.54**
	
	
	Длина фланца и втулки
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.10
	
	

	78.55*
	
	
	Изменение длины после прогрева
	СТБ EN ISO 2505-2011 п. 7
	
	

	78.56**
	
	22.21/26.141
	Стойкость труб при постоянном внутреннем давлении
	ГОСТ 18599-2001 п. 8.6;
ГОСТ ISO 1167-1-2013;
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7
	
	

	78.57**
	
	
	Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению
	ГОСТ ISO 1167-1-2013;
СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 8.2;
СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 8.1
	
	

	78.58**
	
	22.21/29.061
	Наружный диаметр
	СТБ 1293-2001 п. 7.2.3
	
	

	78.59**
	
	22.21/11.116
	Внешний вид поверхности
	СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.3
	
	

	78.60**
	
	22.21/29.061
	Средний наружный диаметр (предельные отклонения)
	СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.3
	
	

	78.61**
	
	
	Толщина стенки (предельные отклонения)
	СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.4
	
	

	78.62**
	
	
	Длина трубы (предельные отклонения)
	СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.5
	
	

	78.63**
	
	
	Овальность трубы
	СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.6
	
	

	78.64*
	
	22.21/29.121
	Предел текучести при растяжении
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.5
	
	

	78.65*
	
	22.21/29.061
	Относительное удлинение при разрыве
	
	
	

	78.66*
	
	
	Изменение длины труб после прогрева
	ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023);
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.6
	
	

	78.67*
	
	22.21/26.141
	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С
	ГОСТ ISO 1167-4-2013;
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7
	
	

	78.68*
	
	
	Стойкость при постоянном внутреннем давлении (при начальном напряжении в стенке трубы 4,12 – 4,6 МПа) при 80 °С
	ГОСТ ISO 1167-1-2013;
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7
	
	

	78.69*
	
	
	Стойкость при постоянном внутреннем давлении (при начальном напряжении в стенке трубы 2,94 – 4,0 МПа) при 80 °С
	
	
	

	78.70**
	
	22.21/11.116
	Маркировка
	ГОСТ ISO 12162-2017 п. 8
	
	

	78.71**
	
	22.21/29.061
	Средний наружный диаметр
	ГОСТ ISO 11922-1-2019 п. 6;
СТБ EN ISO 3126-2011
	
	

	78.72**
	
	
	Овальность наружного диаметра
	
	
	

	78.73**
	
	
	Толщина стенки
	
	
	

	78.74*
	
	22.21/29.127
	Температура размягчения по Вика
	EN ISO 2507-1:2017;
EN ISO 2507-2:2017;
EN ISO 2507-3:2017
	
	

	78.75*
	
	22.21/29.061
	Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения: Толщина стенки
	СТБ 1293-2001 п. 7.2.4
	
	

	78.76**
	
	
	Овальность труб
	СТБ 1293-2001 п. 7.2.5
	
	

	78.77**
	
	
	Длина труб в отрезках
	СТБ 1293-2001 п. 7.2.6
	
	

	78.78**
	
	22.21/11.116
	Внешний вид поверхности
	СТБ 1293-2001 п. 7.2.5
	
	

	78.79**
	
	
	Маркировка
	
	
	

	78.80*
	
	22.21/29.121
	Предел текучести при растяжении
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
СТБ 1293-2001 п. 7.3.
	
	

	78.81*
	
	22.21/29.061
	Относительное удлинение при пределе текучести
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
СТБ 1293-2001 п. 7.3
	
	

	78.82*
	
	22.21/29.121
	Прочность при разрыве
	
	
	

	78.83*
	
	22.21/29.061
	Относительное удлинение при разрыве
	СТБ 1293-2001 п. 7.3
	
	

	78.84*
	
	
	Изменение длины труб после прогрева
	ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023);
СТБ 1293-2001 п.7.4
	
	

	78.85**
	
	22.21/11.116
	Упаковка труб
	СТБ 1293-2001 п. 7.1
	
	

	78.86**
	
	22.21/26.141
	Стойкость при постоянном внутреннем давлении
	ГОСТ ISO 1167-1-2013;
СТБ 1293-2001 п. 7.5
	
	

	78.87*
	
	22.21/29.040
	Степень сшивки полиэтиленовых труб
	СТБ 1293-2001 п. 7.6
	
	

	78.88**
	
	22.21/29.061
	Минимальный допустимый радиус изгиба
	СТБ 1293-2001 п. 7.7
	
	

	78.89*
	
	22.21/29.121
	Трубы полимерные канализационные и фасонные части к ним: Предел текучести при растяжении
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 18599-2001 п. 8.4
	
	

	78.90*
	
	22.21/29.061
	Относительное удлинение при разрыве
	
	
	

	78.91*
	
	
	Изменение длины труб после прогрева
	ГОСТ 18599-2001 8.5;
ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023)
	
	

	78.92**
	
	
	Внешний вид фасонных частей
	ГОСТ 22689-2014 п. 8.2
	
	

	78.93**
	
	22.21/11.116
	Комплектность, маркировка, упаковка
	
	
	

	78.94**
	
	22.21/29.061
	Высота выступов или впадин на наружной поверхности
	ГОСТ 22689-2014 п. 8.3
	
	

	78.95**
	
	22.21/11.116
	Качество резьбы, свинчиваемость резьбовых деталей
	ГОСТ 22689-2014 п. 8.2
	
	

	78.96**
	
	22.21/29.061
	Средний наружный диаметр. Наружный диаметр в любом месте
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.3
	
	

	78.97**
	
	
	Овальность
	СТБ EN 1401-1-2012 п. 6.2.3;
СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.4
	
	

	78.98**
	
	
	Длина труб
	СТБ EN 1401-1-2012 п.п. 6.2.3, 6.3.2, 6.5
	
	

	78.99**
	
	
	Снятие фаски
	СТБ EN 1401-1-2012 п. 6.2.4
	
	

	78.100**
	
	
	Толщина стенки
	СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.2
	
	

	78.101**
	
	22.21/11.116
	Внешний вид
	СТБ EN 1401-1-2012 п. 5.1
	
	

	78.102**
	
	22.21/33.111
	Цвет
	СТБ EN 1401-1-2012 п. 5.2
	
	

	78.103*
	
	22.21/29.040
	Стойкость к дихлорметану при заданной температуре
	СТБ EN 1401-1-2012 п. 7
	
	

	78.104**
	
	22.21/11.116
	Маркировка
	СТБ EN 1401-1-2012 п. 12
	
	

	78.105**
	
	22.21/26.141
	Герметичность соединений труб и фасонных частей
	ГОСТ ISO 1167-1-2013
	
	

	78.106**
	
	
	Прочность и герметичность соединений труб и фасонных частей
	ГОСТ 22689-2014 п.п. 8.7, 8.8;
ГОСТ 32414-2013 п.п. 8.11, 8.12
	
	

	78.107**
	
	22.21/11.116
	Внешний вид труб и фитингов
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.2
	
	

	78.108**
	
	
	Внешний вид поверхности
	ГОСТ 22689-2014 п. 8.2
	
	

	78.109**
	
	22.21/29.061
	Средний наружный диаметр
	ГОСТ 22689-2014 п. 8.3
	
	

	78.110**
	
	
	Толщина стенки
	
	
	

	78.111*
	
	
	Изменение длины труб после прогрева
	ГОСТ 22689-2014 п. 8.4;
ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023)
	
	

	78.112**
	
	22.21/26.141
	Герметичность труб
	EN ISO 13254:2017
	
	

	78.113**
	
	22.21/29.061
	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления: Средний наружный диаметр
	ГОСТ 32414-2013 п. 8.3.3;
ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.3;
ГОСТ ISO 3126-2023 п.п. 3, 4;
СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.3
	
	

	78.114**
	
	
	Овальность труб
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.4;
ГОСТ ISO 3126-2023 п. 4
	
	

	78.115**
	
	
	Толщина стенки
	ГОСТ 32414-2013 п. 8.3.4;
ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.5;
ГОСТ ISO 3126-2023 п. 2
	
	

	78.116**
	
	
	Длина труб в отрезках
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.6
	
	

	78.117**
	
	22.21/26.141
	Стойкость труб при постоянном внутреннем давлении
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.5;
ГОСТ ISO 1167-1-2013
	
	

	78.118**
	
	
	Стойкость материала фитингов к действию постоянного внутреннего давления
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.7;
ГОСТ ISO 1167-1-2013
	
	

	78.119**
	
	
	Стойкость фитингов при постоянном внутреннем давлении
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.8;
ГОСТ ISO 1167-1-2013
	
	

	78.120**
	
	
	Стойкость узлов соединений труб и фитингов при постоянном внутреннем давлении
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.9;
ГОСТ ISO 1167-1-2013
	
	

	78.121**
	
	
	Термическая стабильность труб в воздушной среде при постоянном внутреннем давлении
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.6;
ГОСТ ISO 1167-1-2013
	
	

	78.122*
	
	22.21/29.061
	Изменение длины труб после прогрева
	ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023);
ГОСТ 32414-2013 п.8.7;
ГОСТ 32415-2013 п. 8.11
	
	

	78.123*
	
	22.21/29.121
	Относительное удлинение при разрыве и предел текучести при растяжении
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.12, 8.13
	
	

	78.124*
	
	22.21/26.095
	Ударная прочность по Шарпи (Энергия маятника ≤ 15 Дж)
	ГОСТ 32414-2013 п. 8.6;
ГОСТ 32415-2013 п. 8.14
	
	

	78.125*
	
	22.21/29.040
	Степень сшивки полиэтилена
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.18
	
	

	78.126*
	
	22.21/29.127
	Температура размягчения по Вика
	ГОСТ 15088-2014;
ГОСТ 32415-2013 п. 8.19;
ГОСТ Р ИСО 2507-1-2015 п. 7
	
	

	78.127**
	
	22.21/29.061
	Наименьший радиус изгиба трубы
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.25
	
	

	78.128*
	
	22.21/11.116
	Стойкость фитингов к прогреву
	ГОСТ 27077-86 п. 2.4;
ГОСТ 32414-2013 п. 8.9;
ГОСТ 32415-2013 п. 8.21
	
	

	78.129*
	
	22.21/29.121
	Стойкость соединений к действию растягивающей нагрузки
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.24
	
	

	78.130*
	
	22.21/26.141
	Герметичность соединений при воздействии внутреннего давления и изгибе
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.25
	
	

	78.131*
	
	22.21/29.137
	Кольцевая жесткость
	ISO 9969:2016
	
	

	78.132**
	
	22.21/11.116
	Трубы металлополимерные для систем отопления и водоснабжения: Внешний вид труб и качество маркировки. Качество упаковки
	СТБ 1916-2008 п. 6.1
	
	

	78.133**
	
	22.21/29.061
	Наружный диаметр труб
	ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1;
СТБ 1916-2008 п.п. 6.2.1., 6.2.2
	
	

	78.134**
	
	
	Толщина стенки
	ГОСТ ISO 3126-2023 п. 2;
СТБ 1916-2008 п.п. 6.2.1, 6.2.3
	
	

	78.135**
	
	
	Овальность
	СТБ 1916-2008 п. 6.2.2
	
	

	78.136**
	
	
	Длина труб в отрезках
	СТБ 1916-2008 п. 6.2.4
	
	

	78.137*
	
	
	Изменение длины труб после прогрева
	ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023);
СТБ 1916-2008 п. 6.3
	
	

	78.138*
	
	22.21/26.141
	Стойкость труб при постоянном внутреннем давлении
	ГОСТ ISO 1167-1-2013;
СТБ 1916-2008 п. 6.4
	
	

	78.139*
	
	22.21/29.040
	Степень сшивки полиэтилена готовых труб
	СТБ 1293-2001 п. 7.6;
СТБ 1916-2008 п. 6.5
	
	

	78.140*
	
	22.21/11.116
	Качество клеевого соединения
	СТБ 1916-2008 п. 6.7
	
	

	78.141*
	
	22.21/29.121
	Определение разрушающей нагрузки кольцевых образцов
	СТБ 1916-2008 п. 6.8
	
	

	78.142**
	
	22.21/11.116
	Трубы полиэтиленовые гофрированные дренажные: Внешний вид трубы и качество поверхности, расположение водоприёмных отверстий
	СТБ 2119-2010 п. 5.3
	
	

	78.143**
	
	22.21/29.061
	Наружный диаметр трубы
	СТБ 2119-2010 п. 5.4
	
	

	78.144**
	
	
	Длина трубы и отклонение длины от номинальной
	СТБ 2119-2010 п. 5.1
	
	

	78.145**
	
	
	Размеры водоприёмных отверстий
	СТБ 2119-2010 п. 5.5
	
	

	78.146**
	
	
	Площадь водоприёмных отверстий
	
	
	

	78.147*
	
	22.21/29.137
	Кольцевая жесткость
	СТБ 2119-2010 п. 5.6
	
	

	78.148**
	
	22.21/29.061
	Размер нахлёста покрытия трубы, расстояние между нитями
	СТБ 2119-2010 п.п. 5.7, 5.8
	
	

	78.149**
	
	22.21/11.116
	Закрепление покрытия и нити на концах трубы
	СТБ 2119-2010 п. 5.9
	
	

	78.150**
	
	22.21/29.061
	Количество отрезков длиной менее 5 м в партии
	
	
	

	78.151**
	
	22.21/11.116
	Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения: Внешний вид
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.2
	
	

	78.152**
	
	22.21/29.061
	Размеры
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.4;
ГОСТ ISO 3126-2023
	
	

	78.153**
	
	22.21/26.141
	Стойкость к внутреннему давлению
	ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.5, 8.7, 8.8, 8.9;
ГОСТ ISO 1167-1-2013
	
	

	78.154*
	
	
	Термическая стабильность труб при действии внутреннего давления
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.6;
ГОСТ ISO 1167-1-2013
	
	

	78.155*
	
	22.21/29.061
	Изменение длины труб после прогрева
	ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023);
ГОСТ 32415-2013 п. 8.11
	
	

	78.156*
	
	
	Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.12, 8.13
	
	

	78.157*
	
	22.21/29.121
	Предел текучести при растяжении
	
	
	

	78.158*
	
	22.21/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.14
	
	

	78.159*
	
	22.21/29.040
	Степень сшивки
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.18
	
	

	78.160*
	
	22.21/11.116
	Изменение внешнего вида после прогрева
	ГОСТ 27077-86;
ГОСТ 32415-2013 п. 8.21
	
	

	78.161*
	
	22.21/26.141
	Герметичность соединений при пониженном давлении
	ГОСТ 32415-2013 п. 8.26
	
	

	78.162**
	
	22.21/26.080
	Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации: Стойкость к внутреннему давлению
	ГОСТ ISO 1167-1-2013;
ГОСТ ISO 1167-2-2013;
СТБ EN 13476-2-2011 п.п. 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3;
СТБ EN 13476-3-2012 п.п. 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3
	
	

	78.163**
	
	22.21/11.116
	Внешний вид и цвет
	СТБ EN 13476-2-2011 п. 6;
СТБ EN 13476-3-2012 п. 6
	
	

	78.164**
	
	22.21/29.061
	Длина трубы
	СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.2;
СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.2
	
	

	78.165**
	
	
	Диаметр
	СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.3;
СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.3
	
	

	78.166**
	
	
	Диаметры и присоединительные размеры раструбов и концов труб и фасонных частей, вставляемых в раструб
	ГОСТ 32414-2013 п. 8.3.5;
СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.4;
СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.4
	
	

	78.167**
	
	
	Толщина стенки
	СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.5;
СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.5
	
	

	78.168**
	
	
	Длина фасонных частей
	СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.4;
СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.4
	
	

	78.169*
	
	22.21/26.045
	Стойкость к дихлорметану
	СТБ EN 13476-2-2011 п. 8.1;
СТБ EN 13476-3-2012 п. 8.1;
СТБ ЕН 580-2005
	
	

	78.170*
	
	22.21/29.061
	Изменение длины после прогрева
	СТБ EN 13476-2-2011 п.п. 8.1-8.3;
СТБ EN ISO 2505-2011
	
	

	78.171*
	
	22.21/26.095
	Стойкость к внешним ударам
	ГОСТ 32414-2013 п. 8.4;
ГОСТ 32415-2013 п. 8.15;
СТБ EN 13476-2-2011 п. 9.1.1, Приложение G;
СТБ EN 13476-3-2012 п. 9.1.1, Приложение G;
СТБ ЕН 744-2005
	
	

	78.172**
	
	22.21/11.116
	Маркировка
	СТБ EN 13476-2-2011 п. 11;
СТБ EN 13476-3-2012 п. 11
	
	

	79.1**
	Трубы пластиковые, соединительные детали и фасонные части к ним
	22.29/29.061
	Контроль геометрических размеров
	СТ РК 1128-2002 п. 7.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	79.2**
	
	22.29/29.137
	Определение изгибающего напряжения в тангенциальном направлении
	СТ РК 1128-2002 п. 7.3
	
	

	79.3**
	
	22.29/11.116
	Качество наружной, внутренней и торцевой поверхностей труб и маркировки
	СТ РК 1128-2002 п. 7.5
	
	

	79.4**
	
	22.29/26.141
	Герметичность труб
	СТ РК 1128-2002 п. 7.6
	
	

	79.5**
	
	22.29/29.137
	Начальная удельная кольцевая жёсткость
	ISO 7685:2019 п. 3
	
	

	79.6**
	
	22.29/29.061
	Части фасонные и детали соединительные к трубам пластиковым армированным стекловолокном на основе полиэфирных смол Контроль геометрических размеров
	СТ РК 1129-2002 п. 7.1
	
	

	79.7**
	
	22.29/11.116
	Качество наружной, внутренней и торцевой поверхностей труб и маркировки
	СТ РК 1129-2002 п. 7.2
	
	

	80.1**
	Трубы металлические
	24.20/11.116
	Трубы медные и латунные: Внешний вид поверхности
	ГОСТ 18482-2018 п. 8.4;
ГОСТ 494-2014 п. 7.1;
ГОСТ 617-2006 п. 7.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	80.2**
	
	24.20/29.061
	Толщина стенки
	ГОСТ 18482-2018 п. 8.2;
ГОСТ 494-2014 п.п. 7.2, 7.3;
ГОСТ 617-2006 п. 7.3
	
	

	80.3**
	
	
	Наружный диаметр
	ГОСТ 18482-2018 п. 8.2;
ГОСТ 494-2014 п.п. 7.2, 7.3;
ГОСТ 617-2006 п. 7.2
	
	

	80.4**
	
	
	Длина труб
	ГОСТ 18482-2018 п. 8.2;
ГОСТ 494-2014 п. 7.3;
ГОСТ 617-2006 п 7.3
	
	

	80.5**
	
	
	Овальность труб
	ГОСТ 26877-2008 п. 5.9;
ГОСТ 494-2014 п. 7.3
	
	

	80.6**
	
	
	Кривизна труб
	ГОСТ 26877-2008 п.5.7;
ГОСТ 494-2014 п. 7.3;
ГОСТ 617-2006 п. 7.3
	
	

	80.7**
	
	
	Косина реза
	ГОСТ 26877-2008 п. 5.11;
ГОСТ 494-2014 п. 7.3;
ГОСТ 617-2006 п. 7.3
	
	

	80.8**
	
	
	Разностенность
	ГОСТ 26877-2008 п. 5.5;
ГОСТ 617-2006 п. 7.3
	
	

	80.9**
	
	
	Отклонение от прямолинейности
	ГОСТ 18482-2018 п. 8.3;
ГОСТ 26877-2008 п.п. 5.1, 5.7
	
	

	80.10*
	
	24.20/29.121
	Сплющивание труб
	ГОСТ 494-2014 п. 7.6;
ГОСТ 617-2006 п. 7.6;
ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) п.7
	
	

	80.11**
	
	24.20/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 3845-2017;
ГОСТ 494-2014 п.7.7;
ГОСТ 617-2006 п. 7.7
	
	

	80.12*
	
	24.20/29.121
	Временное сопротивление разрыву Относительное удлинение
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п.4.7, 4.8, 4.9, 4.10;
ГОСТ 494-2014 п. 7.5;
ГОСТ 617-2006 п. 7.5
	
	

	80.13*
	
	
	Трубы из алюминия и алюминиевых сплавов: Временное сопротивление разрыву Предел текучести Относительное удлинение
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10;
ГОСТ 18482-2018 п. 8.5
	
	

	80.14*
	
	24.20/29.040
	Наличие селитры
	ГОСТ 18482-2018 п. 8.8
	
	

	80.15**
	
	24.20/29.061
	Трубы стальные: Качество поверхности, глубина поверхностных дефектов
	ГОСТ 10705-80 п.п. 4.3, 4.4;
ГОСТ 10706-76 п. 3.11;
ГОСТ 10707-80 п. 4.3;
ГОСТ 20295-85 п. 4.6;
ГОСТ 3262-75 п. 4.2;
ГОСТ 8731-74 п. 3.2;
ГОСТ 8733-74 п. 3.2
	
	

	80.16**
	
	
	Длина труб
	ГОСТ 10705-80 п. 4.4;
ГОСТ 10706-76 п. 3.11;
ГОСТ 10707-80 п. 4.4;
ГОСТ 20295-85 п. 4.7;
ГОСТ 3262-75 п. 4.9;
ГОСТ 8696-74 п. 4.7;
ГОСТ 8731-74 п. 3.2;
ГОСТ 8733-74 п. 3.3
	
	

	80.17**
	
	
	Наружный (внутренний) диаметр труб
	ГОСТ 10705-80 п. 4.4;
ГОСТ 10706-76 п. 3.2;
ГОСТ 10707-80 п. 4.4;
ГОСТ 20295-85 п. 4.7;
ГОСТ 3262-75 п. 4.9;
ГОСТ 8696-74 п. 4.7;
ГОСТ 8731-74 п. 3.2;
ГОСТ 8733-74 п. 3.3
	
	

	80.18**
	
	
	Овальность труб
	ГОСТ 10705-80 п. 4.4;
ГОСТ 10707-80 п. 4.4;
ГОСТ 20295-85 п.п. 4.4, 4.7;
ГОСТ 8696-74 п. 4.7;
ГОСТ 8731-74 п. 3.2;
ГОСТ 8733-74 п.3.3
	
	

	80.19**
	
	
	Кривизна труб
	ГОСТ 10705-80 п. 4.4;
ГОСТ 10706-76 п. 3.11;
ГОСТ 10707-80 п. 4.4;
ГОСТ 20295-85 п. 4.7;
ГОСТ 3262-75 п. 4.7;
ГОСТ 8696-74 п. 4.7;
ГОСТ 8731-74 п. 3.2;
ГОСТ 8733-74 п. 3.3
	
	

	80.20**
	
	
	Толщина стенки труб
	ГОСТ 10705-80 п. 4.4;
ГОСТ 10706-76 п. 3.11;
ГОСТ 10707-80 п. 4.4;
ГОСТ 20295-85 п. 4.7;
ГОСТ 3262-75 п. 4.9;
ГОСТ 8696-74 п. 4.7;
ГОСТ 8731-74 п. 3.2;
ГОСТ 8733-74 п. 3.3
	
	

	80.21**
	
	
	Разностенность
	ГОСТ 10705-80 п. 4.4;
ГОСТ 10707-80 п. 4.4
	
	

	80.22**
	
	
	Высота внутреннего грата
	ГОСТ 10705-80 п. 4.4;
ГОСТ 10707-80 п. 4.4;
ГОСТ 3262-75 п. 4.9
	
	

	80.23**
	
	
	Высота заусенцев
	ГОСТ 3262-75 п. 4.9
	
	

	80.24**
	
	24.20/11.116
	Качество резьбы
	ГОСТ 3262-75 п. 4.6
	
	

	80.25**
	
	24.20/29.061
	Смещение кромок
	ГОСТ 10705-80 п. 4.4;
ГОСТ 20295-85 п. 4.7;
ГОСТ 8696-74 п. 4.7
	
	

	80.26**
	
	
	Угол скоса фаски (торца) Косина реза
	ГОСТ 10705-80 п. 4.4;
ГОСТ 10706-76 п. 3.11;
ГОСТ 20295-85 п. 4.7;
ГОСТ 3262-75 п. 4.8;
ГОСТ 8696-74 п. 4.7
	
	

	80.27**
	
	
	Глубина поверхностных дефектов
	ГОСТ 10705-80 п. 4.4;
ГОСТ 20295-85 п. 4.7
	
	

	80.28**
	
	
	Глубина дефектов в месте зачистки
	ГОСТ 10706-76 п. 3.11
	
	

	80.29*
	
	24.20/26.095
	Ударный изгиб основного металла труб
	ГОСТ 10705-80 п. 4.4;
ГОСТ 10706-76 п. 3.6;
ГОСТ 20295-85 4.9;
ГОСТ 8696-74 п.4.5;
ГОСТ 9454-78 п.4
	
	

	80.30**
	
	24.20/29.061
	Ширина торцевого кольца
	ГОСТ 20295-85 п. 4.7
	
	

	80.31*
	
	24.20/29.121
	Сплющивание труб
	ГОСТ 10705-80 п. 4.8;
ГОСТ 10707-80 п. 3.7;
ГОСТ 3262-75 п. 4.4б;
ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013);
ГОСТ 8731-74 п.п. 3.7, 3.8;
ГОСТ 8733-74 п. 3.9
	
	

	80.32**
	
	24.20/29.061
	Толщина цинкового покрытия
	ГОСТ 3262-75 п. 4.5;
ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.13
	
	

	80.33**
	
	24.20/26.141
	Герметичность (испытание гидравлическим давлением)
	ГОСТ 10705-80 п. 4.13;
ГОСТ 10706-76 п. 3.3;
ГОСТ 10707-80 п. 4.5;
ГОСТ 20295-85 п. 4.15;
ГОСТ 3262-75 п. 4.3;
ГОСТ 3845-2017;
ГОСТ 8696-74 п. 4.3;
ГОСТ 8731-74 п. 3.9;
ГОСТ 8733-74 п. 3.6
	
	

	80.34*
	
	24.20/29.121
	Временное сопротивление разрыву Предел текучести Относительное удлинение
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 10705-80 п. 4.7;
ГОСТ 10706-76 п. 3.4;
ГОСТ 10707-80 п. 4.6;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10;
ГОСТ 20295-85 п. 4.8;
ГОСТ 3262-75 п. 4.1;
ГОСТ 8696-74 п.4.4;
ГОСТ 8731-74 п. 3.5;
ГОСТ 8733-74 п. 3.4
	
	

	80.35**
	
	24.20/11.116
	Качество поверхности труб
	ГОСТ 11017-80 п. 4.3
	
	

	80.36**
	
	24.20/29.061
	Наружный диаметр Овальность
	ГОСТ 11017-80 п.4.4
	
	

	80.37**
	
	
	Длина
	ГОСТ 11017-80 п. 4.5
	
	

	80.38**
	
	
	Кривизна
	ГОСТ 11017-80 п. 4.6
	
	

	80.39*
	
	24.20/29.121
	Временное сопротивление разрыву Относительное удлинение
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 11017-80 п. 4.7;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п.4.7, 4.8, 4.9, 4.10
	
	

	80.40*
	
	24.20/26.141
	Стойкость при воздействии внутреннего гидравлического давления
	ГОСТ 11017-80 п. 4.8;
ГОСТ 3845-2017
	
	

	80.41**
	
	24.20/29.061
	Трубы стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном: Толщина стенки трубы-оболочки Наружный диаметр трубы-оболочки Длина трубы-оболочки
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ ISO 3126-2023 п. 2;
СТБ 2251-2012 п. 7.2
	
	

	80.42**
	
	24.20/11.116
	Внешний вид наружной поверхности трубы-оболочки
	СТБ 2251-2012 п. 7.3
	
	

	80.43*
	
	24.20/29.061
	Изменение длины трубы-оболочки после прогрева
	ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023);
СТБ 2251-2012 п. 7.4
	
	

	80.44*
	
	
	Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
СТБ 2251-2012 п. 7.6
	
	

	80.45**
	
	
	Отклонение от перпендикулярности плоскости торца трубы-оболочки к ее оси
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2251-2012 п. 7.7
	
	

	80.46**
	
	
	Средний размер ячеек термоизоляции
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2252-2012 п. 7.1.2;
СТБ 2270-2012 п. 7.1.2
	
	

	80.47*
	
	
	Кажущаяся плотность термоизоляции
	ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006);
СТБ 2252-2012 п. 7.1.3;
СТБ 2270-2012 п. 7.1.3
	
	

	80.48*
	
	24.20/29.121
	Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия термоизоляции
	ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014);
СТБ 2252-2012 п. 7.1.4;
СТБ 2270-2012 п. 7.1.4
	
	

	80.49*
	
	24.20/29.040
	Водопоглощение термоизоляции
	СТБ 2252-2012 п. 7.1.5;
СТБ 2270-2012 п. 7.1.5
	
	

	80.50*
	
	24.20/11.116
	Количество закрытых пор термоизоляции
	СТБ 2252-2012 п. 7.1.6;
СТБ 2270-2012 п. 7.1.6
	
	

	80.51*
	
	24.20/29.145
	Теплопроводность
	СТБ 1618-2006;
СТБ 2252-2012 п. 7.1.7;
СТБ 2270-2012 п. 7.1.7
	
	

	80.52**
	
	24.20/29.061
	Увеличение наружного диаметра трубы-оболочки после заполнения межтрубного пространства
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2252-2012 п. 7.2.2;
СТБ 2270-2012 п. 7.2.2
	
	

	80.53**
	
	
	Отклонение от соосности стальной трубы и трубы-оболочки
	СТБ 2252-2012 п. 7.2.3;
СТБ 2270-2012 п. 7.2.3
	
	

	80.54*
	
	24.20/29.121
	Предел прочности конструкции ПИ-трубы на сдвиг в осевом направлении
	СТБ 2252-2012 п.п. 7.2.4.1, 7.2.4.2
	
	

	80.55*
	
	24.20/26.095
	Ударопрочность ПИ-трубы
	СТБ 2252-2012 п. 7.2.5
	
	

	80.56**
	
	24.20/29.061
	Размеры ПИ-изделий Отклонения от требуемых размеров Длина неизолированных концевых участков ПИ-изделий Длина выводов кабеля
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2252-2012 п. 7.2.1;
СТБ 2270-2012 п. 7.2.1
	
	

	80.57**
	
	
	Высота буртика сварного шва полиэтиленовой оболочки
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2270-2012 п. 7.2.1
	
	

	80.58*
	
	24.20/26.141
	Герметичность сварки оболочек из ПЭ Герметичность соединения деталей оболочек из оцинкованной стали Герметичность узлов герметизации выводов кабеля Герметичность узлов герметизации металлических заглушек изоляции
	СТБ 2270-2012 п. 7.2.5
	
	

	80.59*
	
	24.20/29.121
	Прочность при разрыве сварных швов труб-оболочек из ПЭ
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
СТБ 2270-2012 п. 7.2.6
	
	

	80.60**
	
	24.20/11.116
	Качество нанесения антикоррозионного покрытия
	СТБ 2260-2012 п. 7.2.7
	
	

	80.61**
	
	
	Качество упаковки, маркировка, комплектность
	СТБ 2270-2012 п. 7.2.7
	
	

	80.62**
	
	
	Качество поверхности и маркировка
	ГОСТ 30732-2020 п. 9.2
	
	

	80.63**
	
	24.20/29.061
	Наружный диаметр изолированной трубы Наружный диаметр трубы-оболочки
	ГОСТ 30732-2020 п. 9.4
	
	

	80.64**
	
	
	Длина неизолированных концов труб и фасонных элементов
	ГОСТ 30732-2020 п. 9.3
	
	

	80.65**
	
	
	Длина полиэтиленовой оболочки (спирпльновитой оболочки из тонколистовой оцинкованной стали)
	
	
	

	80.66**
	
	
	Толщина полиэтиленовой оболочки (оцинкованной оболочки)
	ГОСТ 30732-2020 п.п. 9.3, 9.5
	
	

	80.67**
	
	
	Длина трубы
	ГОСТ 30732-2020 п.п. 9.3, 9.6
	
	

	80.68**
	
	
	Толщина теплоизоляционного слоя
	ГОСТ 30732-2020 п. 9.3
	
	

	80.69**
	
	
	Отклонение осевой линии стальной трубы от оси оболочки
	ГОСТ 30732-2020 п.п. 9.3, 9.7
	
	

	80.70*
	
	24.20/26.141
	Герметичность сварных швов трубы-оболочки Герметичность оцинкованной оболочки
	ГОСТ 30732-2020 п. 9.8
	
	

	80.71**
	
	24.20/11.116
	Структура пенополиуретана в разрезе
	ГОСТ 30732-2020 п. 9.21
	
	

	80.72**
	
	24.20/29.040
	Плотность пенополиуретана
	ГОСТ 17177-94 п. 7;
ГОСТ 30732-2020 п. 9.9;
ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006)
	
	

	80.73*
	
	24.20/29.121
	Прочность при сжатии пенополиуретана при 10 % деформации в радиальном направлении
	ГОСТ 17177-94 п. 13;
ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014);
ГОСТ 30732-2020 п. 9.9
	
	

	80.74*
	
	24.20/29.040
	Водопоглощение пенополиуретана
	ГОСТ 30732-2020 п. 9.13
	
	

	80.75*
	
	24.20/29.061
	Относительное удлинение при разрыве полиэтиленовой трубы-оболочки
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 18599-2001 п. 8.4;
ГОСТ 30732-2020 п. 9.14
	
	

	80.76*
	
	
	Изменение длины полиэтиленовой трубы-оболочки после прогрева
	ГОСТ 18599-2001 п. 8.5;
ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023);
ГОСТ 30732-2020 п. 9.15
	
	

	80.77*
	
	24.20/29.121
	Прочность трубы на сдвиг в осевом направлении
	ГОСТ 30732-2020 п. 9.16
	
	

	80.78**
	
	24.20/26.141
	Стойкость полиэтиленовой трубы-оболочки при постоянном внутреннем давлении
	ГОСТ ISO 1167-1-2013
	
	

	80.79*
	
	24.20/29.121
	Прочность стыковых соединений при продольных перемещениях в грунте
	СТБ 2326-2013 п. 5.1.1
	пер. Строителей, 61, 223050, аг. Колодищи, Минский район, Минская область (Центр испытаний строительной продукции)
	

	80.80*
	
	24.20/26.141
	Водонепроницаемость
	СТБ 2326-2013 п. 5.1.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	80.81*
	
	24.20/29.121
	Устойчивость к разрыву сварных соединений защитной оболочки стыкового соединения
	СТБ 2326-2013 п. 5.1.3
	
	

	80.82**
	
	24.20/29.040
	Качество термоизоляции сварных соединений (Кроме радиографического и ультразвукового контроля)
	СТБ 2252-2012;
СТБ 2326-2013 п. 5.2
	
	

	80.83**
	
	24.20/32.115
	Контроль качества стыковых соединений на строительной площадке
	СТБ 2326-2013 п. 6, Приложение В
	
	

	80.84**
	
	24.20/29.061
	Трубы стальные с внутренним цементно-песчаным покрытием: Толщина ЦПП
	СТБ 1497-2004 п. 6.1
	
	

	80.85**
	
	
	Длина участка трубы без ЦПП
	СТБ 1497-2004 п. 6.2
	
	

	80.86**
	
	
	Угол скоса кромки ЦПП
	СТБ 1497-2004 п. 6.3
	
	

	80.87**
	
	
	Глубина (высота) раковин и наплывов, ширина трещин
	СТБ 1497-2004 п. 6.4
	
	

	80.88**
	
	
	Сплошность ЦПП
	СТБ 1497-2004 п. 6.5
	
	

	80.89*
	
	24.20/29.121
	Прочность на сжатие бетона ЦПП
	ГОСТ 10180-2012 п. 7.2;
СТБ 1497-2004 п. 6.8
	
	

	80.90*
	
	24.20/29.040
	Водопоглощение бетона ЦПП
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.3-2020;
СТБ 1497-2004 п. 6.9
	
	

	80.91**
	
	24.20/11.116
	Маркировка
	СТБ 1497-2004 п. 6.15
	
	

	80.92**
	
	24.20/29.061
	Трубы стальные профильные: Качество поверхности труб и глубина залегания дефектов
	ГОСТ 13663-86 п. 3.1
	
	

	80.93**
	
	
	Наружный диаметр
	ГОСТ 13663-86 п. 3.2
	
	

	80.94**
	
	
	Толщина стенки
	ГОСТ 13663-86 п. 3.3
	
	

	80.95**
	
	
	Вогнутость сторон
	ГОСТ 13663-86 п. 3.4
	
	

	80.96**
	
	
	Длина
	ГОСТ 13663-86 п. 3.5
	
	

	80.97**
	
	
	Кривизна
	ГОСТ 13663-86 п. 3.6
	
	

	80.98*
	
	24.20/29.121
	Испытания труб на растяжение: - временное сопротивление разрыву - предел текучести - относительное удлинение
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 13663-86 п.п. 3.8, 3.12;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10
	
	

	80.99**
	
	24.20/26.141
	Гидравлические испытания труб
	ГОСТ 13663-86 п. 3.11;
ГОСТ 3845-2017
	
	

	80.100**
	
	24.20/11.116
	Трубы из коррозионностойкой стали. Внешний вид поверхности труб
	ГОСТ 11068-81 п.4.3;
ГОСТ 9940-81 п.4.2;
ГОСТ 9941-2022 п.9.9
	
	

	80.101**
	
	24.20/29.061
	Глубина дефектов
	ГОСТ 11068-81 п. 4.3
	
	

	80.102**
	
	
	Длина труб
	ГОСТ 11068-81 п.4.4;
ГОСТ 9940-81 п. 4.3;
ГОСТ 9941-2022 п.9.8
	
	

	80.103**
	
	
	Наружный диаметр
	ГОСТ 11068-81 п.4.4;
ГОСТ 9940-81 п.4.5;
ГОСТ 9941-2022 п.9.8
	
	

	80.104**
	
	
	Овальность труб
	
	
	

	80.105**
	
	
	Отклонение от прямолинейности
	ГОСТ 11068-81 п. 4.4
	
	

	80.106**
	
	
	Кривизна труб
	ГОСТ 9940-81 п.4.5;
ГОСТ 9941-2022 п.9.8
	
	

	80.107**
	
	
	Толщина стенки
	ГОСТ 11068-81 п.4.4;
ГОСТ 9940-81 п.4.5;
ГОСТ 9941-2022 п.9.8
	
	

	80.108**
	
	
	Разностенность
	ГОСТ 11068-81 п. 4.4
	
	

	80.109**
	
	
	Высота внутреннего грата
	
	
	

	80.110*
	
	24.20/29.121
	Временное сопротивление разрыву. Предел текучести. Относительное удлинение
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п.3;
ГОСТ 11068-81 п.4.7;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10;
ГОСТ 9940-81 п.4.6;
ГОСТ 9941-2022 п.9.3
	
	

	80.111**
	
	24.20/26.141
	Испытание гидравлическим давлением
	ГОСТ 11068-81 п.4.8;
ГОСТ 3845-2017;
ГОСТ 9940-81 п.4.9;
ГОСТ 9941-2022 п.9.10
	
	

	80.112*
	
	24.20/29.121
	Сплющивание труб
	ГОСТ 11068-81 п.4.8;
ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) п.7;
ГОСТ 9940-81 п.4.8;
ГОСТ 9941-2022 п.9.5
	
	

	80.113*
	
	24.20/29.061
	Трубы чугунные и фасонные части к ним: Глубина отбела и размеры отбеленного слоя
	ГОСТ 6942-98 п. 7.1;
СТБ 1283-2001 п. 6.1
	
	

	80.114**
	
	24.20/11.116
	Внешний вид и качество поверхностей
	ГОСТ 6942-98 п. 7.2;
ГОСТ 9583-75 п. 4.1;
СТБ 1283-2001 п. 6.2
	
	

	80.115*
	
	24.20/29.121
	Испытание на изгиб раздавливанием
	ГОСТ 9583-75 п.п. 4.4, 4.4а
	
	

	80.116**
	
	24.20/29.061
	Размеры и отклонения от номинальных размеров труб и фасонных частей
	ГОСТ 6942-98 п. 7.3;
СТБ 1283-2001 п. 6.3
	
	

	80.117**
	
	
	Отклонение от прямолинейности
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 3.1.1;
ГОСТ 6942-98 п. 7.5;
СТБ 1283-2001 п. 6.5
	
	

	80.118**
	
	
	Перпендикулярность торца по линии обреза трубы
	ГОСТ 9583-75 п. 4.8
	
	

	80.119**
	
	
	Кривизна труб
	ГОСТ 9583-75 п. 4.9
	
	

	80.120**
	
	24.20/29.040
	Масса
	ГОСТ 6942-98 п. 7.4;
СТБ 1283-2001 п. 6.4
	
	

	80.121*
	
	24.20/29.121
	Прочность сцепления антикоррозионного покрытия с металлом труб и фасонных частей
	ГОСТ 6942-98 п. 7.7;
СТБ 1283-2001 п. 6.8
	
	

	80.122**
	
	24.20/11.116
	Липкость антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 6942-98 п. 7.8;
СТБ 1283-2001 п. 6.6
	
	

	80.123*
	
	24.20/26.141
	Герметичность труб и фасонных частей
	ГОСТ 6942-98 п. 7.9
	
	

	80.124*
	
	
	Плотность и герметичность соединений труб и соединений труб и фасонных частей
	СТБ 1283-2001 п. 6.9
	
	

	80.125*
	
	
	Испытание внутренним гидравлическим давлением
	ГОСТ 3845-2017;
ГОСТ 9583-75 п. 4.7
	
	

	80.126*
	
	24.20/11.116
	Детали трубопроводов приварные из стали: Наличие на наружной и внутренней поверхностях деталей трещин, надрывов и расслоений
	ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) п. 7.1.1
	
	

	80.127**
	
	24.20/29.061
	Разностенность, вмятины, риски, следы зачистки дефектов
	ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) п. 7.1.2
	
	

	80.128**
	
	
	Предельные отклонения размеров и расположения поверхностей деталей
	
	
	

	80.129**
	
	
	Форма кромок деталей
	
	
	

	80.130**
	
	24.20/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) п. 7.1.1
	
	

	80.131**
	
	24.20/29.061
	Влияние маркировочных знаков на размеры деталей
	ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) п. 7.1.2
	
	

	80.132**
	
	
	Относительная овальность
	
	
	

	80.133**
	
	24.20/26.141
	Внутреннее давление
	ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) п. 7.1.4 Прил. Б
	
	

	80.134**
	
	24.20/29.061
	Отслоение термоизоляции
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2270-2012 п. 7.2.4
	
	

	80.135**
	
	24.20/32.115
	Качество сварных соединений стальных деталей
	СТБ 1133-98;
СТБ 2270-2012 п. 7.2.8
	
	

	81.1**
	Трубы стеклянные и фасонные части к ним
	23.31/29.061
	Наружный диаметр
	ГОСТ 8894-2018 п. 7.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	81.2**
	
	
	Толщина стенки
	
	
	

	81.3**
	
	
	Длина труб и прямых участков фасонных частей
	
	
	

	81.4**
	
	
	Отклонение от прямолинейности образующей наружной поверхности труб
	
	
	

	81.5**
	
	
	Отклонение от перпендикулярности плоскости торцов труб и фасонных частей
	
	
	

	81.6**
	
	
	Отклонение угла между образующими наружных поверхностей
	
	
	

	81.7**
	
	
	Отклонение от параллельности образующих наружных поверхностей
	
	
	

	81.8**
	
	
	Отклонение образующих наружных поверхностей
	
	
	

	81.9**
	
	23.31/11.116
	Внешний вид и дефекты внешнего вида
	ГОСТ 8894-2018 п. 7.2
	
	

	81.10**
	
	23.31/26.141
	Стойкость труб и фасонных частей к внутреннему гидравлическому давлению
	ГОСТ 8894-2018 п. 7.6
	
	

	82.1**
	Трубы керамические
	23.49/11.116
	Внешний вид, дефекты внешнего вида
	СТБ 1418-2003 п. 6.1.10;
СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.7
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	82.2**
	
	23.49/29.061
	Длина труб
	СТБ 1418-2003 п. 6.1.1;
СТБ 1720-2007 п. 7.1., п. 7.2
	
	

	82.3**
	
	
	Внутренний диаметр труб (раструба)
	СТБ 1418-2003 п. 6.1.2;
СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.4
	
	

	82.4**
	
	
	Глубина раструба (и длина надрезки)
	СТБ 1418-2003 п. 6.1.3
	
	

	82.5**
	
	
	Толщина стенки
	СТБ 1418-2003 п. 6.1.4;
СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.3
	
	

	82.6**
	
	
	Глубина канавки
	СТБ 1418-2003 п. 6.1.5
	
	

	82.7**
	
	
	Искривление
	СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.8
	
	

	82.8**
	
	
	Перпендикулярность торцов (перекос)
	СТБ 1418-2003 п. 6.1.9;
СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.6
	
	

	82.9**
	
	
	Овальность труб (раструба труб)
	СТБ 1418-2003 п. 6.1.6;
СТБ 1720-2007 п. 7.5
	
	

	82.10**
	
	
	Конусность внутреннего диаметра раструба
	СТБ 1418-2003 п. 6.1.7
	
	

	82.11**
	
	
	Отклонение от прямолинейности
	СТБ 1418-2003 п. 6.1.8
	
	

	82.12**
	
	23.49/11.116
	Наличие известковых включений
	СТБ 1160-99 п.7.10;
СТБ 1720-2007 п. 7.10
	
	

	82.13**
	
	
	Маркировка
	СТБ 1418-2003 п. 6.7;
СТБ 1720-2007 п. 7.12
	
	

	82.14*
	
	23.49/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 473.3-2025;
СТБ 1418-2003 п.6.4
	
	

	82.15*
	
	23.49/11.116
	Кислотостойкость
	ГОСТ 473.1-2023;
СТБ 1418-2003 п. 6.5
	
	

	82.16*
	
	
	Щелочестойкость
	ГОСТ 473.2-2025;
СТБ 1418-2003 п.6.5
	
	

	82.17*
	
	23.49/26.141
	Водонепроницаемость и прочность против воздействия внутреннего гидравлического давления
	СТБ 1418-2003 п. 6.3
	
	

	83.1**
	Трубы асбестоцементные и фасонные части к ним
	23.65/11.116
	Внешний вид и дефекты внешнего вида
	ГОСТ 11310-2012 п. 5.3
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	83.2**
	
	23.65/29.061
	Длина трубы (муфты)
	ГОСТ 11310-2012 п. 5.4.2.1
	
	

	83.3**
	
	
	Диаметр
	ГОСТ 11310-2012 п. 5.4.2.2
	
	

	83.4**
	
	
	Толщина стенки
	ГОСТ 11310-2012 п. 5.4.2.3
	
	

	83.5**
	
	
	Ширина канавки муфты, ширина буртика и конусной расточки муфты
	ГОСТ 11310-2012 п. 5.4.2.4
	
	

	83.6**
	
	
	Отклонение трубы от прямолинейности
	ГОСТ 11310-2012 п. 5.4.2.5
	
	

	83.7**
	
	23.65/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 11310-2012 п. 5.5
	
	

	83.8*
	
	23.65/29.121
	Прочность труб при раздавливании
	ГОСТ 11310-2012 п. 5.7
	
	

	83.9*
	
	
	Прочность бетона труб на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 п. 7.2;
СТБ 1163-2012 п. 7.3;
СТБ 1752-2007 п. 6.4;
СТБ 1986-2009 п. 6.2
	
	

	84.1*
	Трубы бетонные и железобетонные
	23.69/29.040
	Водопоглощение бетона труб
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.3-2020;
СТБ 1163-2012 п. 7.5
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	84.2**
	
	23.69/29.061
	Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93 п. 6;
СТБ 1163-2012 п. 7.9;
СТБ 1752-2007 п. 6.9;
СТБ 1986-2009 п. 6.4
	
	

	84.3**
	
	
	Толщина стенки труб
	ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1;
ГОСТ 26819-86 п.п. 5.10, 5.11;
СТБ 1163-2012 п. 7.12;
СТБ 1986-2009 п. 6.9
	
	

	84.4**
	
	
	Наружный диаметр втулочного конца раструбных труб и их буртика
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1;
СТБ 1163-2012 п. 7.12;
СТБ 1752-2007 п. 6.11;
СТБ 1986-2009 п. 6.9
	
	

	84.5**
	
	
	Внутренний диаметр труб и раструба
	ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1;
СТБ 1163-2012 п. 7.12;
СТБ 1752-2007 п. 6.11;
СТБ 1986-2009 п. 6.9
	
	

	84.6**
	
	
	Глубина раструба
	ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1;
СТБ 1163-2012 п. 7.12;
СТБ 1752-2007 п. 6.11;
СТБ 1986-2009 п. 6.9
	
	

	84.7**
	
	
	Диаметр фальцев фальцевых труб
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1;
СТБ 1163-2012 п. 7.12;
СТБ 1986-2009 п. 6.9
	
	

	84.8**
	
	
	Глубина фальцев фальцевых труб
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1;
СТБ 1163-2012 п. 7.12
	
	

	84.9**
	
	
	Высота буртика труб
	ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1;
СТБ 1163-2012 п. 7.12;
СТБ 1752-2007 п. 6.11;
СТБ 1986-2009 п. 6.9
	
	

	84.10**
	
	
	Длина трубы
	ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1;
СТБ 1163-2012 п. 7.12;
СТБ 1986-2009 п. 6.9
	
	

	84.11**
	
	
	Прямолинейность профиля по продольному сечению
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 3.1.1;
СТБ 1163-2012 п.п. 7.11, 7.12;
СТБ 1752-2007 п. 6.11;
СТБ 1986-2009 п. 6.9
	
	

	84.12**
	
	23.69/11.116
	Качество поверхности труб
	ГОСТ 12586.0-83 п. 5.6;
ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 1.5;
ГОСТ 26819-86 п. 5.10;
СТБ 1163-2012 п. 7.11;
СТБ 1752-2007 п. 6.11;
СТБ 1986-2009 п. 6.9
	
	

	84.13**
	
	23.69/29.061
	Качество защитного слоя бетона и размеры отслоений
	ГОСТ 26819-86 п. 5.9;
СТБ 1752-2007 п. 6.10;
СТБ 1986-2009 п. 6.9
	
	

	84.14**
	
	
	Геометрические размеры, прямолинейность профиля по продольному сечению, отклонение от перпендикулярности и качество поверхности труб
	ГОСТ 13015-2012;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1163-2012 п.п. 7.11-7.12;
СТБ 1752-2007 п. 6.11;
СТБ 1986-2009 п. 6.9
	
	

	84.15**
	
	
	Наличие защитного покрытия на торцах труб и толщина защитного покрытия
	СТБ 1752-2007 п. 6.12
	
	

	84.16**
	
	23.69/11.116
	Наличие и правильность нанесения маркировки, комплектность
	СТБ 1752-2007 п. 6.13
	
	

	84.17**
	
	
	Контроль качества очистки и обезжиривания поверхности стального сердечника
	ГОСТ 26819-86 п. 5.5;
ГОСТ 9.402-2004 п. 6
	
	

	84.18**
	
	
	Внешний вид и толщина коррозионностойкого металлического покрытия
	ГОСТ 26819-86 п. 5.7;
ГОСТ 9.916-2023 п. 6.13
	
	

	85.1*
	Конструкции бетонные, железобетонные, стальные
	23.61/29.121
	Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей: Прочность бетона конструкции на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 п. 7.2;
СТБ 1077-97 п. 6.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	85.2**
	
	23.61/29.061
	Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93 п. 6;
СТБ 1077-97 п. 6.7
	
	

	85.3**
	
	
	Геометрические размеры и отклонения от линейных размеров (длина, ширина, толщина)
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1.1, 1.2.1, 2.2, 3.1, 3.2;
СТБ 1077-97 п. 6.8
	
	

	85.4**
	
	
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 3.2;
СТБ 1077-97 п.п. 6.7, 6.8
	
	

	85.5**
	
	
	Отклонение от прямолинейности
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 3.1;
СТБ 1077-97 п.п. 6.7, 6.8
	
	

	85.6**
	
	
	Отклонение от перпендикулярности
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 2.2;
СТБ 1077-97 п.п. 6.7, 6.8
	
	

	85.7**
	
	
	Толщина антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 9.916-2023 п.п. 6.2.4, 6.13;
СТБ 1077-97 п. 6.9
	
	

	85.8**
	
	23.61/11.116
	Наличие скоб и закладных изделий, наличие и правильность нанесения маркировки
	СТБ 1077-97 п. 6.10
	
	

	85.9**
	
	23.61/29.121
	Изделия железобетонные для ливневой канализации: Прочность бетона изделия на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 п.7.2;
СТБ 1490-2004 п. 6.2
	
	

	85.10*
	
	23.61/29.061
	Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93 п. 6;
СТБ 1490-2004 СТБ 1490-2004 п. 6.7
	
	

	85.11**
	
	
	Геометрические размеры и отклонения от линейных размеров (длина, ширина, толщина)
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1.1, 1.2.1, 2.2, 3.1, 3.2;
СТБ 1490-2004 п. 6.8
	
	

	85.12**
	
	
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 3.2;
СТБ 1490-2004 п. 6.8
	
	

	85.13**
	
	
	Отклонение от перпендикулярности
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 2.2;
СТБ 1490-2004 п. 6.8
	
	

	85.14**
	
	
	Размеры раковин, наплывов и сколов бетона
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п. 1.5;
СТБ 1490-2004 п. 6.8
	
	

	85.15**
	
	
	Толщина антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 9.916-2023 п.п. 6.2.4, 6.13;
СТБ 1490-2004 п. 6.9
	
	

	85.16**
	
	
	Длина отвода
	ГОСТ 24950-2019 п. 10.2
	
	

	85.17**
	
	
	Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов: Отклонение продольного сварного шва отвода от нейтральной плоскости
	ГОСТ 24950-2019 п. 10.8
	
	

	85.18**
	
	
	Угол гибки отвода
	ГОСТ 24950-2019 п. 10.4
	
	

	85.19**
	
	
	Минимально допустимый радиус гибки
	ГОСТ 24950-2019 п. 10.6
	
	

	85.20**
	
	
	Овальность
	ГОСТ 24950-2019 п. 10.11
	
	

	85.21**
	
	23.61/11.116
	Внешний вид и дефекты внешнего вида
	ГОСТ 24950-2019 п. 10.19
	
	

	86.1**
	Шланги водопроводные гибкие
	22.19/11.116
	Внешний вид (качество поверхности шлангов)
	СТБ 1597-2006 п.п. 5.2, 5.8
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	86.2**
	
	22.19/29.061
	Внутренний диаметр (предельные отклонения)
	СТБ 1597-2006 п.п. 5.3.1, 5.3.2
	
	

	86.3**
	
	
	Наружный диаметр
	СТБ 1597-2006 п.п. 5.3.1, 5.3.3
	
	

	86.4**
	
	
	Длина шлангов (предельные отклонения)
	СТБ 1597-2006 п. 5.3.1
	
	

	86.5**
	
	
	Разнотолщинность стенок шлангов
	СТБ 1597-2006 п.п. 5.3.1, 5.3.4
	
	

	86.6**
	
	
	Размеры резьбы концевой арматуры шлангов
	СТБ 1597-2006 п. 5.3.5
	
	

	86.7*
	
	22.19/26.080
	Морозостойкость шлангов
	СТБ 1597-2006 п. 5.4
	
	

	86.8*
	
	22.19/26.141
	Герметичность шлангов
	СТБ 1597-2006 п. 5.5
	
	

	86.9*
	
	
	Прочность шлангов
	СТБ 1597-2006 п. 5.6
	
	

	86.10**
	
	
	Гибкость шлангов
	СТБ 1597-2006 п. 5.7
	
	

	86.11**
	
	22.19/11.116
	Качество металлических покрытий
	СТБ 1597-2006 п. 5.9
	
	

	87.1**
	Соединения трубопроводов
	25.99/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 15763-2005 п. 7.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	87.2**
	
	25.99/29.061
	Контроль размеров, форм и расположения поверхностей
	ГОСТ 15763-2005 п. 7.2
	
	

	87.3**
	
	25.99/11.116
	Контроль покрытия
	ГОСТ 15763-2005 п. 7.3;
ГОСТ 9.916-2023 п.5
	
	

	87.4**
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 15763-2005 п. 5.3.1
	
	

	87.5*
	
	25.99/26.141
	Герметичность при многократной сборке и разборке
	ГОСТ 15763-2005 п. 7.5.2
	
	

	87.6*
	
	
	Герметичность (гидростатический метод)
	ГОСТ 15763-2005 п. 7.5.3.2
	
	

	87.7*
	
	
	Прочность
	ГОСТ 15763-2005 п. 7.5.4
	
	

	88.1**
	Приборы отопительные
	25.21/11.116
	Внешний вид, маркировка, комплектность, упаковка
	ГОСТ 31311-2022 п. 8.1;
ГОСТ 9.032-74 п.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	88.2**
	
	
	Качество резьбы
	ГОСТ 31311-2022 п. 8.3
	
	

	88.3*
	
	25.21/26.141
	Герметичность отопительных приборов
	ГОСТ 31311-2022 п. 8.5
	
	

	88.4*
	
	
	Статическая прочность
	ГОСТ 31311-2022 п. 8.6
	
	

	88.5**
	
	25.21/11.116
	Качество, класс покрытия
	ГОСТ 31311-2022 п. 8.7;
ГОСТ 9.032-74
	
	

	89.1**
	Радиаторы отопительные
	25.21/11.116
	Радиаторы отопительные стальные: Качество резьбы
	ГОСТ 31311-2022 п. 8.3
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	89.2**
	
	25.21/29.061
	Габаритные и присоединительные размеры и отклонения от них (длина, высота, глубина, толщина стенки, расстояние между стенками присоединительных патрубков, диаметр присоединительных патрубков)
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2, 3;
ГОСТ 31311-2022 п. 8.2
	
	

	89.3**
	
	25.21/11.116
	Внешний вид, маркировка, комплектность, упаковка
	ГОСТ 31311-2022 п. 8.1;
ГОСТ 9.916-2023 п.5
	
	

	89.4**
	
	
	Качество, класс покрытия
	ГОСТ 31311-2022 п. 8.7;
ГОСТ 9.032-74
	
	

	89.5**
	
	25.21/26.141
	Герметичность отопительных приборов
	ГОСТ 31311-2022 п. 8.5
	
	

	89.6**
	
	25.21/11.116
	Радиаторы отопительные чугунные: Внешний вид и качество поверхности, маркировка
	ГОСТ 31311-2022 п. 8.1
	
	

	89.7**
	
	25.21/29.061
	Размеры и отклонения от размеров (расстояние между центрами ниппельных отверстий, полная высота, глубина)
	ГОСТ 31311-2022 8.2
	
	

	89.8**
	
	25.21/26.141
	Статическая прочность, герметичность
	ГОСТ 31311-2022 п. п. 8.5, 8.6
	
	

	90.1**
	Воздуховоды металлические
	25.99/29.061
	Контроль геометрических параметров
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	90.2**
	
	
	Отклонение от перпендикулярности торцов прямых участков
	ГОСТ 26433.2-94
	
	

	90.3**
	
	
	Контроль качества сварных соединений
	СТБ 1133-98
	
	

	90.4**
	
	
	Качество покрытий
	ГОСТ 9.032-74;
ГОСТ 9.402-2004;
ГОСТ 9.916-2023 п.5
	
	

	90.5*
	
	25.99/26.141
	Определение класса плотности воздуховодов Определение класса герметичности
	СТБ 1915-2020 п. 7.9
	
	

	91.1*
	Стеклопакеты строительного назначения
	25.99/29.061
	Отклонение геометрических размеров
	ГОСТ 24866-2014 п.п. 7.2, 7.3
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	91.2*
	
	
	Разность длин диагоналей
	ГОСТ 24866-2014 п.7.6
	
	

	91.3*
	
	
	Отклонение от формы
	ГОСТ 24866-2014 п.п. 7.4, 7.5
	
	

	91.4*
	
	
	Внешний вид
	ГОСТ 24866-2014 п.7.7
	
	

	91.5*
	
	25.99/26.141
	Общая глубина герметизирующего слоя
	ГОСТ 24866-2014 п.7.9
	
	

	91.6*
	
	25.99/29.061
	Оптические искажения
	ГОСТ 111-2014 п.7.2;
ГОСТ 24866-2014 п.7.8
	
	

	91.7*
	
	
	Герметичность
	ГОСТ 24866-2014 п. 7.10 Приложение Б
	
	

	91.8*
	
	25.99/35.063
	Коэффициент направленного пропускания света
	ГОСТ 26302-93
	
	

	91.9*
	
	25.99/34.065
	Точка россы
	ГОСТ 24866-2014 п.7.11
	
	

	91.10*
	
	25.99/36.057
	Долговечность
	ГОСТ 30779-2014
	
	

	91.11*
	
	25.99/35.067
	Звукоизоляция воздушного шума
	ГОСТ 26417-85;
ГОСТ 26602.3-2016;
ГОСТ 27296-2012;
ГОСТ 27296-87
	
	

	91.12*
	
	25.99/29.061
	Оптические искажения
	ГОСТ 33003-2014 п.6
	
	

	91.13*
	
	
	Толщина
	ГОСТ 32557-2013 п. 8
	
	

	91.14*
	
	
	Длинна и ширина
	ГОСТ 32557-2013 п.9
	
	

	91.15*
	
	
	Разность длин диагоналей
	ГОСТ 32557-2013 п.10
	
	

	91.16*
	
	
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 32557-2013 п.11
	
	

	91.17*
	
	
	Отклонение от прямолинейности
	ГОСТ 32557-2013 п.12
	
	

	91.18*
	
	
	Глубина герметизирующих слоёв
	ГОСТ 32557-2013 п.15
	
	

	91.19*
	
	
	Смещение стёкол
	ГОСТ 24866-2014 п.4.7;
ГОСТ 32557-2013 п.9
	
	

	92.1**
	Жилые здания. Ограждающие конструкции
	100.13/34.064, 100.13/34.065, 100.13/34.138
	Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
	ГОСТ 25380-2014;
ГОСТ 26254-84;
ГОСТ 26629-85
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	92.2**
	
	100.13/34.065
	Критические дефекты теплоизоляции ограждающих конструкций зданий
	МВИ.МН 5656-2017
	
	

	92.3**
	
	100.13/35.067
	Изоляция воздушного шума (индекс изоляции воздушного шума) внутренними и наружными ограждающими конструкциями (натурные измерения)
	ГОСТ 27296-2012;
ГОСТ 27296-87
	
	

	92.4**
	
	100.13/29.061
	Фактическое отклонение размеров сечения швов сварных соединений
	ГОСТ 14771-76;
ГОСТ 5264-80;
СТБ 2281-2012 п. 10.6
	
	

	92.5**
	
	100.13/11.116
	Соответствие внешнего вида лицевых поверхностей перегородок с отделочным покрытием
	СТБ 2281-2012 п. 10.10
	
	

	92.6**
	
	
	Качество защиты нелицевых поверхностей
	СТБ 2281-2012 п. 10.11
	
	

	92.7**
	
	
	Комплектность
	СТБ 2281-2012 п. 10.13
	
	

	92.8**
	
	
	Маркировка
	
	
	

	92.9**
	
	
	Упаковка
	
	
	

	92.10**
	
	100.13/34.065
	Определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций
	СТБ EN 13187-2016
	
	

	92.11**
	
	100.13/26.141
	Воздухопроницаемость ограждающих конструкций
	СТБ EN ISO 9972-2017
	
	

	92.12**
	
	100.13/34.064
	Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
	ГОСТ 25380-2014;
ГОСТ 26254-84;
ГОСТ 26629-85
	
	

	93.1**
	Общественные здания и сооружения. Ограждающие конструкции
	100.13/34.064
	Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
	ГОСТ 25380-2014;
ГОСТ 26254-84;
ГОСТ 26629-85
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	94.1*
	Дверные блоки, Блоки оконные и дверные балконные
	16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141
	Дверные блоки наружные и внутренние входные в жилые и общественные здания (помещения) в т. ч. усиленные, в т. ч. оборудованные охранной сигнализацией, внутренние межкомнатные для жилых и общественных зданий (стальные, алюминиевые, деревянные, поливинилхлоридные): Сопротивление воздухопроницаемости
	ГОСТ 25891-83;
ГОСТ 26602.2-99
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	94.2*
	
	16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100
	Надёжность (безотказное открывание полотен)
	EN 1191:2012;
СТБ 940-2004 п.7
	
	

	94.3*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление статической нагрузке действующей в плоскости полотна дверей
	EN 947:1998;
СТБ 940-2004 п.8
	
	

	94.4*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке действующей перпендикулярно плоскости полотна дверей
	EN 948:1999;
СТБ 940-93 п.9
	
	

	94.5*
	
	
	Сопротивление ударной нагрузке действующей в направлении открывания полотна
	EN 949:1998;
СТБ 1456-2004
	
	

	94.6*
	
	
	Сопротивление ударной нагрузке действующей в направлении закрывания полотна
	
	
	

	94.7*
	
	
	Сопротивление дверей взлому
	ГОСТ 30109-94
	
	

	94.8*
	
	16.23/34.138, 22.23/34.138, 25.12/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99
	
	

	94.9*
	
	16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141
	Сопротивление водопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99
	
	

	94.10*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
	
	

	94.11*
	
	
	Определение сопротивления вертикальной нагрузке
	СТБ EN 947-2012
	
	

	94.12*
	Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Определение сопротивления кручению при статической нагрузке
	СТБ EN 948-2014
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	94.13*
	
	
	Сопротивление удару мягким тяжелым телом
	СТБ EN 949-2012
	
	

	94.14*
	
	
	Сопротивление удару твердым телом
	СТБ EN 950-2012
	
	

	94.15*
	
	16.23/35.067, 22.23/35.067, 25.12/35.067
	Изоляция воздушного шума (индекс изоляции воздушного шума)
	ГОСТ 26602.3-2016;
ГОСТ 27296-2012;
ГОСТ 27296-87
	
	

	94.16*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Усилие, прикладываемое к полотну дверного блока для его открывания
	СТБ 2433-2015 п. 8.1.2
	
	

	94.17*
	
	16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141
	Блоки оконные и дверные балконные для жилых и общественных зданий Сопротивление воздухопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99;
ГОСТ 28786-2019 п.4.4.3
	
	

	94.18*
	
	
	Сопротивление водопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99
	
	

	94.19*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
	
	

	94.20*
	
	16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100
	Надёжность (безотказное открывание)
	EN 1191:2012;
СТБ 940-2004 п.7
	
	

	94.21*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление статической нагрузки действующей в плоскости створки (полотна)
	EN 947:1998;
СТБ 940-2004 п.8
	
	

	94.22*
	
	
	Сопротивление статической нагрузки действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна)
	EN 948:1999;
СТБ 940-2004 п.9
	
	

	94.23*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке действующей на запорные приборы и ручки
	СТБ 940-2004 п.10
	
	

	94.24*
	
	
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки
	СТБ 940-2004 п.11
	
	

	94.25*
	
	16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100
	Безотказность поворотно-откидного устройства створки
	СТБ 940-2004 п.12
	
	

	94.26*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Прочность ограничителя угла открывания створки
	СТБ 940-2004 п.13
	
	

	94.27*
	
	16.23/34.138, 22.23/34.138, 25.12/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99
	
	

	94.28*
	
	16.23/35.063, 22.23/35.063, 25.12/35.063
	Общий коэффициент пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012
	
	

	94.29*
	
	16.23/35.067, 22.23/35.067, 25.12/35.067
	Звукоизоляция, снижение воздушного шума городского потока
	ГОСТ 26602.3-2016;
ГОСТ 26602.3-99;
ГОСТ 27296-2012;
ГОСТ 27296-87
	
	

	94.30*
	
	22.23/26.080
	Устойчивость блоков температурным воздействиям
	СТБ 1108-2017 п.8.2;
СТБ EN 13420-2014 метод 3
	
	

	94.31*
	
	22.23/26.095
	Воздействующие усилия
	СТБ EN 12046-1-2012
	
	

	94.32*
	
	
	
	СТБ EN 12046-2-2012
	
	

	94.33*
	
	
	Прочность угловых соединений
	СТБ 2433-2015 п.8.4.1.3, п.8.4.1.4, приложение Д;
СТБ 939-2013 п.8.10.3,п.8.10.4, приложение В
	
	

	95.1**
	Конструкции металлические
	25.11/11.116
	Комплектность
	СТБ 1967-2009 п. 4.12
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	95.2**
	
	
	Маркировка
	СТБ 1967-2009 п. 4.13
	
	

	95.3**
	
	
	Упаковка
	СТБ 1967-2009 4.14
	
	

	95.4**
	
	25.11/29.061
	Форма поперечного сечения сварного шва
	ГОСТ 14806-80 п. 4
	
	

	95.5**
	
	
	Толщина свариваемых деталей
	
	
	

	95.6**
	
	
	Размеры и отклонения от номинальных размеров подготовленных кромок свариваемых деталей и сварного шва
	ГОСТ 14806-80 п.п. 4, 11-14;
ГОСТ 23118-2019 п. 7.5;
ГОСТ 26433.1-89
	
	

	95.7**
	
	25.11/11.116
	Подготовка кромок при сварке деталей разной толщины
	ГОСТ 14806-80 п.п. 6-9
	
	

	95.8**
	
	25.11/29.061
	Подготовка корня первого шва при двусторонней сварке
	ГОСТ 14806-80 п. 15
	
	

	95.9**
	
	
	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного сварного шва
	ГОСТ 27580-88 п. 4
	
	

	95.10**
	
	
	Толщина свариваемых деталей
	
	
	

	95.11**
	
	
	Угол соединения деталей
	
	
	

	95.12**
	
	
	Размеры и отклонения от номинальных размеров подготовленных кромок свариваемых деталей и сварного шва
	ГОСТ 27580-88 п.п. 4, 11-13
	
	

	95.13**
	
	25.11/11.116
	Подготовка кромок при сварке деталей разной толщины
	ГОСТ 27580-88 п.п. 6-9
	
	

	95.14**
	
	25.11/29.061
	Подготовка корня первого шва при двусторонней сварке
	ГОСТ 27580-88 п. 14
	
	

	95.15**
	
	
	Допуски геометрических параметров и формы (геометрические параметры элементов конструкций)
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94;
СТБ EN 1090-1-2012 п. 5.3;
СТБ EN 1090-2-2013 п. 2.3;
СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.3.2;
СТБ ISO 7976-1-2011;
СТБ ISO 7976-2-2011
	
	

	95.16**
	
	
	Оценка поверхности профиля и глубина вмятин
	СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.3
	
	

	95.17**
	
	25.11/32.115
	Визуальный контроль сварных соединений
	ГОСТ 23118-2019 п. 5.5.4, п. 5.5.8 приложение А;
ГОСТ 26433.2-94;
СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.4.2.3;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	95.18**
	
	25.11/11.116
	Контроль и испытания стад-болтов (шпилек)
	СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.4.3;
СТБ ISO 14555-2009
	
	

	95.19**
	
	
	Долговечность
	СТБ EN 1090-1-2012 п. 5.11
	
	

	95.20**
	
	
	Контроль поверхностей трения болтовых соединений
	СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.1
	
	

	95.21**
	
	
	Контроль болтовых соединений
	СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.2
	
	

	95.22**
	
	
	Установка шайб с фаской
	СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.2, Приложение J
	
	

	95.23**
	
	25.11/26.095
	Натяжение болтов по моменту закручивания
	СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.4
	
	

	95.24**
	
	
	Натяжение болтов по моменту закручивания комбинированным способом
	СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.5
	
	

	95.25**
	
	
	Натяжение болтов системы HRC по моменту закручивания
	СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.6
	
	

	95.26**
	
	
	Натяжение болтов с непосредственным контролем индикатором
	СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.7 Приложение J
	
	

	95.27**
	
	25.11/11.116
	Контроль заклепочного соединения, в т. ч. состояние головок и качество установки заклепок
	СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.3
	
	

	95.28**
	
	
	Контроль холодноформованных элементов и деталей крепления тонколистового проката, в т. ч. состояние самонарезающих и самосверлящих винтов и потайных (глухих) заклепок
	СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.4;
СТБ EN 1090-3-2012 Приложение E
	
	

	95.29**
	
	
	Контроль дюбелей, установленных взрывным и пневматическим способами
	СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.5.2
	
	

	95.30**
	
	
	Обработка поверхности и защита от коррозии
	СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.6 Приложение F
	
	

	95.31**
	
	
	Состояние смонтированной конструкции, несущая способность и жесткость
	ГОСТ 23118-2019 п. 5.3.6;
СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.7.2
	
	

	95.32**
	
	
	Качество лакокрасочных покрытий: внешний вид адгезия
	ГОСТ 15140-78;
ГОСТ 23118-2019 п.п. 5.3.6, 7.7, 7.8;
ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013);
ГОСТ 34667.7-2021 (ISO 12944-7:2017);
ГОСТ 9.032-74
	
	

	95.33**
	
	
	Натяжение болтов с использованием индикаторов
	СТБ EN 1090-2-2013 Приложение J
	
	

	95.34**
	
	
	Установка инъекционных болтов с шестигранной головкой
	СТБ EN 1090-2-2013 Приложение K
	
	

	95.35**
	
	
	Маркировка
	СТБ EN 1090-3-2012 п. 9.5.2
	
	

	95.36**
	
	
	Формообразование (состояние деформированных зон)
	СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.3.1
	
	

	95.37**
	
	25.11/29.061
	Толщина сварного шва
	СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.4.2.1;
СТБ ИСО 17659-2005
	
	

	95.38**
	
	25.11/32.115
	Контроль сварных соединений разрушающими методами
	СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.4.2.1;
СТБ ЕН 1320-2003
	
	

	95.39**
	
	25.11/11.116
	Контроль соединений на болтах без контролируемого натяжения
	СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.5.1
	
	

	95.40**
	
	
	Контроль соединений на болтах с контролируемым натяжением
	СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.5.2
	
	

	95.41**
	
	
	Контроль соединений на заклепках
	СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.5.3
	
	

	95.42**
	
	25.11/29.121
	Испытания крестообразных сварных соединений
	СТБ EN 1090-3-2012 Приложение C;
СТБ ISO 9018-2011
	
	

	95.43**
	
	25.11/11.116
	Комплектность
	ГОСТ 23118-2019 п. 7.11
	
	

	95.44**
	
	
	Маркировка
	
	
	

	95.45**
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 23118-2012 п. 4.15;
ГОСТ 23118-2019 п. 7.11
	
	

	95.46**
	
	25.11/29.061
	Толщина покрытия
	ГОСТ 23118-2012 п. 6.7;
ГОСТ 23118-2019 п. 7.8;
ГОСТ 9.916-2023 п.п.6.1, 6.2.4, 6.7, 6.13
	
	

	95.47**
	
	
	Размеры строительных конструкций (длина и ширина, толщина или глубина)
	СТБ ISO 7976-1-2011 п. 4;
СТБ ISO 7976-2-2011 п. 4
	
	

	95.48**
	
	
	Перпендикулярность (прямоугольность) конструкций
	СТБ ISO 7976-1-2011 п. 5;
СТБ ISO 7976-2-2011 п. 5
	
	

	95.49**
	
	
	Прямолинейность и форма заданного профиля
	СТБ ISO 7976-1-2011 п.п. 6, 13;
СТБ ISO 7976-2-2011 п.п. 6, 13
	
	

	95.50**
	
	
	Плоскостность и перекос элементов
	СТБ ISO 7976-1-2011 п.п. 7 (кроме п.7.5), 13;
СТБ ISO 7976-2-2011 п.п. 7, 13
	
	

	95.51**
	
	
	Отклонения от положения в горизонтальной плоскости
	СТБ ISO 7976-1-2011 п. 8;
СТБ ISO 7976-2-2011 п. 8
	
	

	95.52**
	
	
	Отклонения от горизонтальности (нивелирование)
	СТБ ISO 7976-1-2011 п. 9;
СТБ ISO 7976-2-2011 п. 9
	
	

	95.53**
	
	
	Отклонение от вертикальности
	СТБ ISO 7976-1-2011 п. 10;
СТБ ISO 7976-2-2011 п. 10
	
	

	95.54**
	
	
	Отклонение от симметричности
	СТБ ISO 7976-1-2011 п. 11;
СТБ ISO 7976-2-2011 п. 11
	
	

	95.55**
	
	
	Отклонение расположения в соединении (относительно проемов и конструкций)
	СТБ ISO 7976-1-2011 п. 12;
СТБ ISO 7976-2-2011 п. 12
	
	

	95.56**
	
	
	Длина несущей поверхности
	СТБ ISO 7976-1-2011 п. 14.1;
СТБ ISO 7976-2-2011 п. 14.1
	
	

	95.57**
	
	
	Ширина швов
	СТБ ISO 7976-1-2011 п. 14.2;
СТБ ISO 7976-2-2011 п. 14.2
	
	

	95.58**
	
	
	Смещение швов
	СТБ ISO 7976-1-2011 п. 14.3;
СТБ ISO 7976-2-2011 п. 14.3
	
	

	95.59**
	
	25.11/11.116
	Визуальное исследование
	СТБ ISO 14555-2009 п. 11.2
	
	

	95.60**
	
	25.11/29.137
	Испытание на изгиб
	СТБ ISO 14555-2009 п. 11.3
	
	

	95.61**
	
	25.11/29.121
	Испытание на растяжение
	СТБ ISO 14555-2009 п. 11.4
	
	

	95.62**
	
	25.11/29.137
	Испытание металла сварного соединения на излом
	СТБ ЕН 1320-2003
	
	

	95.63**
	
	25.11/29.121
	Испытание на растяжение крестообразных и нахлесточных соединений
	СТБ ISO 9018-2011
	
	

	95.64**
	
	25.11/11.116
	Наличие (отсутствие) трещин в элементах ферм, в сварных швах и околошовной зоне
	СТБ 1396-2003 п. 6.3
	
	

	95.65**
	
	25.11/29.061
	Шероховатость торцевой поверхности опорных ребер
	СТБ 1396-2003 п. 6.5
	
	

	95.66**
	
	25.11/11.116
	Комплектность
	СТБ 1396-2003 п. 6.9
	
	

	95.67**
	
	
	Маркировка
	
	
	

	96.1**
	Упаковка полимерная и комбинированная
	22.22/11.116
	Обозначение частей для испытания
	ГОСТ 18106-2019;
ГОСТ 18106-72
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	96.2**
	
	
	Внешний вид Качество шва
	ГОСТ 32521-2013 п. 8.2;
ГОСТ 32736-2020 п. 8.2;
ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.2
	
	

	96.3**
	
	22.22/29.061
	Размеры Толщина Ширина
	ГОСТ 17035-86;
ГОСТ 32521-2013 п.п.8.3-8.5;
ГОСТ 32736-2020 п. 8.3;
ГОСТ 745-2014 п. 7.2;
ГОСТ Р 52145-2003 п.7.3
	
	

	96.4**
	
	22.22/29.121
	Прочность при растяжении сварного шва (кроме подготовки (изготовления) образцов по п. Д. 2 Приложения Д ГОСТ Р 52145- 2003)
	ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 32521-2013 п. 8.7;
ГОСТ 32736-2020 п. 8.6;
ГОСТ Р 52145-2003 Приложение Д (кроме п. Д.2)
	
	

	96.5**
	
	
	Прочность клеевого шва
	ГОСТ 32521-2013 п. 8.7
	
	

	96.6**
	
	22.22/26.095
	Удар при свободном падении
	ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 18425-73;
ГОСТ 32521-2013 п. 8.8;
ГОСТ 33746-2016
	
	

	96.7**
	
	22.22/29.137
	Слипание внутренних поверхностей
	ГОСТ 17811-78 п. 4.6;
ГОСТ 32521-2013 п. 8.9
	
	

	96.8**
	
	22.22/11.116
	Качество нанесения печати
	ГОСТ 15140-78 метод 4;
ГОСТ 32521-2013 п. 8.10
	
	

	96.9**
	
	22.22/29.040
	Масса продукции площадью 1 м2
	ГОСТ 13199-94;
ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.4
	
	

	96.10**
	
	22.22/29.061
	Ширина материала Диаметр, длина втулки Диаметр рулона Смещение витков
	ГОСТ Р 52145-2003 п.п. 7.5 7.6
	
	

	96.11**
	
	22.22/29.040
	Масса лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 745-2014 Приложение В;
ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.7
	
	

	96.12**
	
	22.22/29.121
	Прочность закрепления печатного рисунка и лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 32736-2020 п. 8.7;
ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.8, Приложение А
	
	

	96.13**
	
	22.22/11.116
	Разматываемость рулона
	ГОСТ 745-2014 Приложение Е;
ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.9, Приложение Б
	
	

	96.14**
	
	22.22/29.137
	Сопротивление расслаиванию между слоями
	ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.10, Приложение В
	
	

	96.15**
	
	22.22/29.040
	Степень расслаивания материала, содержащего бумагу
	ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.11, Приложение Г
	
	

	96.16**
	
	22.22/29.136
	Непрерывность лакокрасочных покрытий
	ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.13, Приложение Е
	
	

	96.17*
	
	22.22/29.151
	Смачиваемость
	ГОСТ 745-2014 Приложение Д
	
	

	96.18**
	
	22.22/29.121
	Адгезия лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 745-2014 Приложение Ж
	
	

	96.19**
	
	22.22/29.040
	Масса
	ГОСТ 32736-2020 п. 8.4
	
	

	96.20**
	
	22.22/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 32736-2020 п. 8.5
	
	

	96.21**
	
	22.22/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 33746-2016 п. 9.2
	
	

	96.22**
	
	22.22/29.061
	Размеры
	ГОСТ 33746-2016 п. 9.3
	
	

	96.23**
	
	22.22/29.040
	Относительное коробление стенок, дна и крышек
	ГОСТ 33746-2016 п. 9.4 Приложение В
	
	

	96.24**
	
	
	Масса
	ГОСТ 33746-2016 п. 9.5
	
	

	96.25**
	
	22.22/29.137
	Сопротивление сжатию
	ГОСТ 18211-2018;
ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94);
ГОСТ 33746-2016 п. 9.6
	
	

	96.26**
	
	22.22/29.121
	Прочность при штабелировании
	ГОСТ 33746-2016 п. 9.6;
ГОСТ ISO 2234-2014
	
	

	96.27**
	
	22.22/26.095
	Сопротивление ударам при свободном падении
	ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 18425-73;
ГОСТ 32522-2013 п. 9.9;
ГОСТ 33746-2016 п. 9.6
	
	

	96.28**
	
	22.22/29.121
	Разрывная нагрузка ткани мешка и донного шва
	ГОСТ 29104.4-91;
ГОСТ 32522-2013 п. 9.6
	
	

	96.29*
	
	22.22/26.095
	Крутящий момента при открывании
	ГОСТ 32736-2020 п. 8.9
	
	

	96.30*
	
	22.22/29.121
	Определение окисленности внутреннего полимерного покрытия комбинированного материала
	
	
	

	96.31*
	
	22.22/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) Методы 1, 2, 3 и 4
	
	

	97.1**
	Упаковка картонная и бумажная
	17.21/11.116
	Внешний вид Качество склейки и сшивки
	ГОСТ 33781-2016 п.п. 9.6, 9.7;
ГОСТ 9142-2014 п. 8.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	97.2**
	
	17.21/29.061
	Размеры
	ГОСТ 33781-2016 п. 9.3;
ГОСТ 9142-2014 п. 8.5
	
	

	97.3**
	
	
	Перпендикулярность линий сгиба
	ГОСТ 33781-2016 п. 9.5
	
	

	97.4**
	
	
	Внутренние размеры ящиков, обечаек, вкладышей Смещение высечки клапанов
	ГОСТ 9142-2014 п. 8.34
	
	

	97.5**
	
	17.21/29.040
	Число двойных перегибов
	ГОСТ 9142-2014 п. 8.4
	
	

	97.6**
	
	17.21/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 9142-2014 п. 4.2.5
	
	

	98.1**
	Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов
	17.21/29.040
	Количество и расположение слоев в мешках
	ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.1, 5.2.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	98.2**
	
	17.21/29.061
	Размеры мешков
	ГОСТ 2226-2013 п. 9.2
	
	

	98.3**
	
	
	Величина продольного нахлеста
	
	
	

	98.4**
	
	
	Наличие наружных сгибов и расстояние между ними
	ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.4, 9.2
	
	

	98.5**
	
	
	Наличие и длина манжеты
	ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.9, 9.2
	
	

	98.6**
	
	17.21/11.116
	Наличие точечной перфорации в склеенных закрытых мешках
	ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.9
	
	

	98.7**
	
	
	Наличие точечной склейки сгибов или вырубки для пальцев в склеенных открытых мешках
	ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.8
	
	

	98.8**
	
	17.21/29.061
	Высота и ширина вырубки и высота клапана сшитого мешка
	ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.10, 9.2
	
	

	98.9**
	
	
	Ширина крепированной ленты и ее выпуск за края мешка
	ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.12, 9.2
	
	

	98.10**
	
	17.21/11.116
	Вид шва
	ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.11
	
	

	98.11**
	
	17.21/29.061
	Расстояние ниточного шва от края мешка
	ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.13, 9.2
	
	

	98.12**
	
	
	Длина стежка ниточного шва
	ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.14, 9.2
	
	

	98.13**
	
	17.21/29.121
	Прочность мешка при свободном падении
	ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 2226-2013 п. 9.3
	
	

	98.14**
	
	17.21/11.116
	Наличие дефектов
	ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.6
	
	

	98.15**
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 2226-2013 п. 5.4
	
	

	98.16**
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 2226-2013 п. 5.5
	
	

	98.17*
	
	17.21/29.121
	Механическая прочность
	ГОСТ 33772-2016
	
	

	98.18*
	
	
	Разрушающее усилие клеевого шва
	ГОСТ 2226-2013 п. 9.5
	
	

	99.1**
	Круги отрезные
	25.73/11.116
	Дефекты внешнего вида
	ГОСТ 21963-2002 (ИСО 603-15-99,ИСО 603-16-99) п. 6.1
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	99.2**
	
	25.73/29.061
	Контроль размеров
	
	
	

	99.3**
	
	
	Неравномерность высоты
	ГОСТ 21963-2002 (ИСО 603-15-99,ИСО 603-16-99) п. 6.2
	
	

	99.4**
	
	
	Коэффициент К резания
	ГОСТ 21963-2002 (ИСО 603-15-99,ИСО 603-16-99) п. 6.6
	
	

	99.5**
	
	25.73/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 21963-2002 (ИСО 603-15-99,ИСО 603-16-99) п. 4.14
	
	

	100.1*
	Изоляторы электрические
	27.33/29.121
	Прочность при изгибе
	ГОСТ 28739-90 (МЭК 660-84) п. 19
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	100.2*
	
	
	Прочность при растяжении
	
	
	

	100.3**
	
	
	Прочность при сжатии
	
	
	

	100.4*
	
	27.33/29.137
	Прогиб под нагрузкой при нормальной температуре окружающей среды
	ГОСТ 28739-90 (МЭК 660-84) п. 20
	
	

	100.5*
	
	27.33/29.121
	Прочность при изгибе в зависимости от температуры
	ГОСТ 28739-90 (МЭК 660-84) п. 21
	
	

	100.6*
	
	27.33/29.137
	Стойкость к медленному изменению температуры
	ГОСТ 28739-90 (МЭК 660-84) п. 25
	
	

	101.1**
	Пожарно-технические показатели веществ, материалов, строительных материалов
	43.13/32.115
	Отбор и подготовка образцов для испытаний
	EN 13238:2010;
ГОСТ 18321-73;
СТБ EN 13238-2009
	пер. Строителей, 61, 223050, аг. Колодищи, Минский район, Минская область (Центр испытаний строительной продукции)
	

	101.2*
	
	20.30/25.120, 22.19/25.120
	Определение коэффициента дымообразования
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18
	
	

	101.3*
	
	20.60/25.120, 22.23/25.120, 23.64/25.120, 23.99/25.120
	Определение горючести
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 7;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.3;
ГОСТ 30244-94
	
	

	101.4*
	
	20.30/25.120, 22.29/25.120, 23.64/25.120
	Определение воспламеняемости
	ГОСТ 30402-96
	
	

	101.5*
	
	13.93/25.120, 22.19/25.120
	Определение распространения пламени по напольным и кровельным покрытиям
	ГОСТ 30444-97
	
	

	102.1*
	Материалы геосинтетические
	32.99/29.121
	Максимальная нагрузка Предел прочности относительно ширины образца Удлинение Удлинение при максимальной нагрузке Условная прочность при заданном удлинении (секущая жесткость)
	СТБ EN ISO 10319-2012
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	103.1**
	Трубопроводы пара и горячей воды
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной метал
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	103.2**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1713-2005;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	
	

	104.1**
	Газопроводы
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	104.2**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-мето
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1713-2005;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	
	

	105.1**
	Металлоконструкции
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металлы
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	105.2**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1713-2005;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	
	

	106.1**
	Тепловые сети
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	106.2**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1713-2005;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	
	

	107.1*
	Твердые вещества и материалы
	23.14/25.120, 23.62/25.120, 23.64/25.120
	Определение негорючести
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 6;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.1
	пер. Строителей, 61, 223050, аг. Колодищи, Минский район, Минская область (Центр испытаний строительной продукции)
	

	107.2*
	
	22.21/25.120, 22.22/25.120, 22.23/25.120, 23.65/25.120
	Определение горючести
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 7;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.3
	
	

	107.3*
	
	20.16/25.120, 20.30/25.120
	Индекс распространения пламени
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 9;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.19
	
	

	108.1*
	Жидкости
	19.20/25.120, 20.30/25.120
	Температура вспышки в закрытом тигле
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.4
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	108.2*
	
	
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.5;
ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017)
	
	

	108.3*
	
	
	Температура воспламенения
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.6;
ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017)
	
	

	109.1*
	Средства защитные для древесины
	20.59/25.047
	Определение огнезащитных свойств
	ГОСТ 16363-98;
ГОСТ Р 53292-2009 п.6.1
	пер. Строителей, 61, 223050, аг. Колодищи, Минский район, Минская область (Центр испытаний строительной продукции)
	

	110.1**
	Лестничные марши. Ограждения
	25.11/29.061
	Фактические отклонения линейных размеров ограждений от номинальных и отклонение формы от проекта Отклонение заданного угла сопряжения элементов
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1381-2003 п. 6.4
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	110.2**
	
	25.11/11.116
	Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики
	ГОСТ 9.032-74;
ГОСТ 9.402-2004;
ГОСТ 9.916-2023 пп.9.2.5,9.2.6, 9.2.8,9.2.9, 9.2.11, 9.2.12, 9.2.16;
СТБ 1381-2003 п. 6.5
	
	

	110.3**
	
	
	Качество подготовки поверхности. Степень обезжиривания. Степень очистки от окалины
	ГОСТ 9.409-88;
СТБ 1381-2003 п. 6.5
	
	

	110.4**
	
	
	Качество грунтовки и окраски
	ГОСТ 9.032-74 п. 2 табл.2;
ГОСТ 9.916-2023 п. 5;
СТБ 1381-2003 п. 6.5
	
	

	110.5**
	
	
	Контроль качества сварных соединений
	ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ 1381-2003 п. 6.5
	
	

	110.6**
	
	
	Качество поверхности элементов изделия
	СТБ 1317-2002 п. 6.8
	
	

	110.7**
	
	
	Качество сварных швов
	ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ 1317-2002 п. 6.2
	
	

	110.8**
	
	
	Отклонение от проектной толщины антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 9.916-2023 п.п.6.1, 6.2.4, 6.7, 6.13;
СТБ 1317-2002 п. 6.6
	
	

	111.1*
	Бетон ячеистый
	23.61/11.116
	Усадка
	ГОСТ 24544-81;
СТБ 1570-2005 Приложение А;
СТБ 1570-2005 Приложение Б
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	111.2*
	
	
	Усадка при высыхании
	СТБ 1570-2005 Приложение А
	
	

	112.1*
	Фторопласты
	22.21/29.121
	Определение прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве незакаленного образца
	ГОСТ 10007-80 п. 4.8;
ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	112.2*
	
	
	Определение относительного удлинения при разрыве строганной пленки в поперечном направлении
	ГОСТ 10007-80 п. 4.14;
ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
	
	

	113.1*
	Древесина конструкционная
	02.20/29.121
	Локальный модуль упругости при изгибе
	СТБ EN 408-2012 п.п. 9, 11.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	113.2*
	
	
	Общий модуль упругости при изгибе
	СТБ EN 384-2011 п. 5.2;
СТБ EN 408-2012 п. 10
	
	

	113.3*
	
	
	Модуль сдвига методом постоянного пролета
	СТБ EN 408-2012 п. 11
	
	

	113.4*
	
	
	Условный модуль упругости
	СТБ EN 408-2012 п. 11.3
	
	

	113.5*
	
	
	Модуль сдвига методом переменного пролета
	СТБ EN 408-2012 п. 12
	
	

	113.6*
	
	
	Прочность при изгибе
	СТБ EN 384-2011 п. 5.2;
СТБ EN 408-2012 п.13
	
	

	113.7*
	
	
	Модуль упругости при растяжении вдоль волокон
	СТБ EN 384-2011 п. 5.2;
СТБ EN 408-2012 п. 14
	
	

	113.8*
	
	
	Прочность при растяжении вдоль волокон
	СТБ EN 384-2011 п. 5.2;
СТБ EN 408-2012 п. 15
	
	

	113.9*
	
	
	Модуль упругости при сжатии вдоль волокон
	СТБ EN 408-2012 п. 16
	
	

	113.10*
	
	
	Прочность при сжатии вдоль волокон
	СТБ EN 408-2012 п. 17
	
	

	113.11*
	
	
	Прочность при растяжении и сжатии поперек волокон
	СТБ EN 384-2011 п . 5.2;
СТБ EN 408-2012 п. 18
	
	

	113.12*
	
	
	Модуль упругости поперек волокон
	СТБ EN 408-2012 п.19
	
	

	113.13*
	
	
	Прочность при скалывании вдоль волокон
	СТБ EN 384-2011 п. 5.2;
СТБ EN 408-2012 п. 20
	
	

	114.1*
	Средства огне-защитные. Огнезащитные лаки, краски, штукатурки
	20.59/29.121
	Адгезия покрытия к основанию
	ГОСТ 15140-78;
ГОСТ 27325-87;
ГОСТ 28574-2014
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	115.1*
	Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические
	23.42/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 13449-82 п.п.2.1, 2.2,.2.3
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	115.2*
	
	23.42/26.045
	Химическая стойкость глазури
	ГОСТ 13449-82 п. 4.2
	
	

	115.3*
	
	23.42/29.121
	Механическая прочность
	ГОСТ 13449-82 п.3
	
	

	115.4*
	
	23.42/11.116
	Дефекты внешнего вида
	ГОСТ 13449-82 п. 1.5
	
	

	115.5*
	
	
	Цвет изделий
	ГОСТ 13449-82 п. 1.8
	
	

	115.6*
	
	23.42/29.061
	Отклонения размеров
	ГОСТ 13449-82 п. 1.1
	
	

	115.7*
	
	23.42/11.116
	Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек
	ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7
	
	

	116.1*
	Изделия санитарные керамические. Умывальники керамические
	23.42/11.116
	Дефекты внешнего вида
	ГОСТ 13449-82 п.1.5
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	116.2*
	
	23.42/29.061
	Отклонения размеров
	ГОСТ 13449-82 п. 1.1
	
	

	116.3*
	
	23.42/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 13449-82 п.п.2.1, 2.2,.2.3
	
	

	116.4*
	
	23.42/11.116
	Цвет изделий
	ГОСТ 13449-82 п. 1.8
	
	

	116.5*
	
	
	Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек
	ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7
	
	

	116.7*
	
	23.42/26.045
	Химическая стойкость глазури
	ГОСТ 13449-82 п. 4.2
	
	

	116.8*
	
	23.42/29.121
	Механическая прочность
	ГОСТ 13449-82 п.3
	
	

	117.1*
	Изделия санитарные керамические. Биде
	23.42/11.116
	Дефекты внешнего вида
	ГОСТ 13449-82 п. 1.5
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	117.2*
	
	23.42/29.061
	Отклонения размеров
	ГОСТ 13449-82 п. 1.1
	
	

	117.3*
	
	23.42/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 13449-82 п.п.2.1, 2.2,.2.3
	
	

	117.4*
	
	23.42/11.116
	Цвет изделий
	ГОСТ 13449-82 п. 1.8
	
	

	117.5*
	
	
	Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек
	ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7
	
	

	117.6*
	
	23.42/26.045
	Химическая стойкость глазури
	ГОСТ 13449-82 п. 4.2
	
	

	117.7*
	
	23.42/29.121
	Механическая прочность
	ГОСТ 13449-82 п. 3.3
	
	

	118.1*
	Изделия санитарные керамические. Бачки смывные
	23.42/11.116
	Дефекты внешнего вида
	ГОСТ 13449-82 п. 1.5
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	118.2*
	
	23.42/29.061
	Отклонения размеров
	ГОСТ 13449-82 п. 1.1
	
	

	118.3*
	
	23.42/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 13449-82 п.п.2.1, 2.2,.2.3
	
	

	118.4*
	
	23.42/11.116
	Цвет изделий
	ГОСТ 13449-82 п. 1.8
	
	

	118.5*
	
	
	Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек
	ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7
	
	

	118.6*
	
	23.42/26.045
	Химическая стойкость глазури
	ГОСТ 13449-82 п. 4.2
	
	

	119.1*
	Изделия санитарные керамические. Писсуары
	23.42/11.116
	Дефекты внешнего вида
	ГОСТ 13449-82 п.1.5
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	119.2*
	
	23.42/29.061
	Отклонения размеров
	ГОСТ 13449-82 п. 1.1
	
	

	119.3*
	
	23.42/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 13449-82 п.п.2.1, 2.2,.2.3
	
	

	119.4*
	
	23.42/11.116
	Цвет изделий
	ГОСТ 13449-82 п. 1.8
	
	

	119.5*
	
	
	Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек
	ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7
	
	

	119.6*
	
	23.42/26.045
	Химическая стойкость глазури
	ГОСТ 13449-82 п. 4.2
	
	

	120.1*
	Изделия санитарные на основе композиционных материалов
	23.42/29.061
	Габаритные размеры
	СТБ 1227-2000 п. 8.2
	ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции)
	

	120.2*
	
	23.42/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 7025-91 п. 2;
СТБ 1227-2000 п. 8.4
	
	

	120.3*
	
	23.42/29.121
	Механическая прочность
	ГОСТ 13449-82 п.3;
СТБ 1227-2000 п. 8.10
	
	

	120.4*
	
	23.42/29.145
	Термическая стойкость
	ГОСТ 18297-96 п.7.3;
СТБ 1227-2000 п. 8.9
	
	

	120.5*
	
	23.42/11.116
	Показатели внешнего вида
	СТБ 1227-2000 п. 8.1
	
	

	120.6*
	
	23.42/08.052
	Химическая стойкость покрытия
	СТБ 1227-2000 п. 8.8
	
	

	120.7*
	
	23.42/29.070
	Стойкость покрытия к истиранию
	СТБ 1227-2000 п. 8.6
	
	

	120.8*
	
	23.42/26.095
	Ударная прочность
	ГОСТ 18297-96 п. 7.8;
СТБ 1227-2000 п. 8.7
	
	

	120.9*
	
	23.42/26.045
	Устойчивость покрытия к воздействию красящих веществ
	СТБ 1227-2000 п. 8.5
	
	

	121.1**
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные
	23.61/29.121
	Прочность, жесткость, трещиностойкость
	ГОСТ 8829-94
	ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" )
	

	121.2**
	
	23.61/29.061
	Линейные размеры и их отклонения
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 п.1
	
	

	121.3**
	
	
	Угловые размеры и их отклонения
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.2
	
	

	121.4**
	
	
	Отклонение формы профиля или поверхности
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 п.п. 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1б
	
	

	121.5**
	
	23.61/29.121
	Прочность бетона методом отрыва со скалыванием
	ГОСТ 22690-2015 п. 7.6;
СТБ 2264-2012 п.7.11
	
	

	121.6**
	
	
	Прочность бетона по методу скалывания ребра
	СТБ 2264-2012 п. 7.12
	
	

	121.7**
	
	23.61/29.061
	Категория качества бетонной поверхности конструкции А2-А7
	ГОСТ 13015.0-83 п. 13;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1
	
	

	121.8**
	
	23.61/32.089
	Расположение арматуры в конструкции и измерение толщины защитного слоя бетона
	ГОСТ 22904-93
	
	

	121.9**
	
	23.61/29.121
	Прочность бетона на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 п.7.2;
ГОСТ 18105-2018;
ГОСТ 28570-2019;
СТБ EN 12390-1-2019;
СТБ EN 12390-3-2012;
СТБ EN 12504-1-2012;
СТБ EN 13791-2012
	
	

	121.10**
	
	
	Прочность бетона на сжатие неразрушающими методами
	ГОСТ 18105-2018;
ГОСТ 22690-2015 (ударный импульс);
СТБ 2264-2012 (ударный импульс)
	
	

	122.1*
	Материалы стеновые и облицовочные
	23.32/29.121
	Предел прочности при сжатии
	ГОСТ 8462-85 п. 3.2
	ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" )
	

	122.2*
	
	
	Предел прочности при изгибе
	ГОСТ 8462-85 п. 3.3
	
	

	123.1**
	Панели металлические с утеплителем из минераловатных плит и пенопласта
	24.33/29.121
	Прочность и жесткость
	СТБ 1610-2006
	ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" )
	

	124.1**
	Конструкции деревянные и металлодеревянные
	16.23/29.121
	Прочность и жесткость
	СТБ 1591-2005
	ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" )
	

	124.2**
	
	
	Прочность и деформация соединений
	СТБ 2094-2010
	
	

	124.3**
	
	16.23/29.061
	Линейные размеры и их отклонения
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 п.1
	
	

	124.4**
	
	16.23/35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п.1
	
	

	125.1**
	Здания и сооружения
	41.00/34.065
	Определение зон структурной неоднородности ограждающих конструкций зданий методом термографического обследования
	СТБ EN 13187-2016
	ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" )
	

	125.2**
	
	
	Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения
	ГОСТ 26629-85;
МВИ.МН 5656-2017
	
	

	125.3**
	
	
	Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков
	
	
	

	125.4**
	
	
	Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков
	
	
	

	125.5**
	
	
	Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации
	
	
	

	125.6**
	
	
	Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации
	
	
	

	125.7**
	
	
	Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации
	
	
	

	126.1**
	Грунты, устройство полов, устройство дорожных покрытий, устройство асфальтобетонных покрытий, устройство оснований и фундаментов
	08.12/29.040
	Коэффициент уплотнения грунта
	СП 1.03.06-2023 п.9.3;
СТБ 1377-2003
	ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" )
	

	127.1**
	Бетоны и растворы, и изделия на их основе, материалы кровельные, материалы теплоизоляционные, полимерные материалы, материалы кровельные, материалы гидроизоляционные, лакокрасочные материалы, смеси строительные, изделия химически стойкие и термостойкие керамические
	23.64/29.121
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28089-2012;
ГОСТ 28574-2014 п. 5
	ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" )
	

	128.1**
	Штукатурные работы, устройство изоляционных покрытий, устройство антикоррозионных покрытий
	43.31/29.121
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28089-2012;
СП 1.03.07-2023 пп. 5.9, 6.10;
СТБ 1846-2008 пп. 7.7, 8.7
	ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" )
	

	128.2**
	Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций
	43.31/29.121
	Усилие вырыва анкерного устройства из подосновы
	СП 1.03.04-2022 п. 6.7;
СТБ 2068-2010 п. 11
	ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" )
	

	129.1**
	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений
	25.11/29.061
	Основные размеры, их предельные отклонения
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4
	ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" )
	

	129.2**
	
	25.11/32.115
	Проверка качества сварных швов: внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов
	ГОСТ 5264-80;
СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5
	
	

	129.3**
	
	
	Проверка качества защитных покрытий, целостности присоединения конструкций
	ГОСТ 9.032-74;
СТБ 11.13.22-2011 пп. 3.3, 5.6
	
	

	129.4**
	
	25.11/26.095
	Прочность ступеньки вертикальной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.7, 5.9
	
	

	129.5**
	
	
	Прочность ступеньки наклонной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.8, 5.9
	
	

	129.6**
	
	
	Прочность балки крепления вертикальной лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10
	
	

	129.7**
	
	
	Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.11
	
	

	129.8**
	
	
	Прочность площадки лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12
	
	

	129.9**
	
	
	Прочность марша лестницы
	
	
	

	129.10**
	
	
	Прочность ограждения лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13
	
	

	129.11**
	
	
	Прочность ограждения крыш
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14
	
	

	129.12**
	
	
	Прочность закладных элементов
	СТБ 11.13.22-2011 п.5.15, п.5.16
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