# Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2672

от «15» марта 2004 г.

на 2 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «07» мая 2007 г.

Коррозионно-диагностической лаборатории

закрытого акционерного общества «Критерий»

| Наименование объекта | Код МКС |  | Характеристика вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 11.99.09 |  | Измерение параметров коррозионного состояния и состояния изоляционных покрытий (методы интенсивных измерений) | СТБ ГОСТ Р 51164-2001(п.6.2.12) ГОСТ 9.602-2005 | МВИ. МН 2633-2007 |
| Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 11.99.09 |  | Определение суммарного потенциала сооружения | СТБ ГОСТ Р 51164-2001(п.5.1) ГОСТ 9.602-2005 (п.7.1.1) | ГОСТ 9.602-2005 приложение С |
| Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 11.99.09 |  | Измерение поляризационного потенциала | СТБ ГОСТ Р 51164-2001(п.5.1.) ГОСТ 9.602-2005 (п.7.1.1) | ГОСТ 9.602-2005 приложение Р |
| Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 11.99.09 |  | Определение опасного действия блуждающих токов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001(п.5.12.4) ГОСТ 9.602-2005 (п. 7.2.) | ГОСТ 9.602-2005 приложение Г |
| Трубопроводы стальные магистральные | 11.99.09 |  | Контроль состояния изоляции законченных строительством и действующих участков трубопроводов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (п.4) ГОСТ 9.602-2005 (п.6) | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (приложение Д), "Инструкция по контролю состояния изоляции законченных строительством участков трубопроводов катодной поляризацией", ВНИИСТ, 1995 |
| Вставки электроизолирующие трубопроводов стальных магистральных, сооружений подземных | 11.99.09 |  | Определение исправности вставки электроизолирующей | СТБ ГОСТ Р 51164-2001(п.5.3.11) ГОСТ 9.602-2005 ВСН 39-1.2-007-2002 (п. 5.8) | ВСН 39-1.2-007-2002 (п. 5.8) |
| Анодные заземления станций катодной защиты, токоотводы- протекторы | 11.99.09 |  | Измерение сопротивлений растеканию тока анодных заземлений, токоотводов-протекторов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (п.5.4, п.5.10) | ВСН 009-88 п. 4.11, в |
| BY/112 02.2.0.2672 лист 2 листов 2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трасса трубопроводов стальных магистральных, сооружений подземных |  | 11.99.09 | Определение наличия блуждающих токов в земле | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2005 (п.4.7) | ГОСТ 9.602-2005 приложение Д |
| Грунты по трассе трубопроводов стальных магистральных, сооружений подземных |  | 11.99.09 | Определение коррозионной агрессивности грунта по удельному электрическому сопротивлению | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (п.6.4) ГОСТ 9.602-2005 | ГОСТ 9.602-2005, приложение А (А. 1) |
| Трубы с защитными покрытиями из полимерных лент или на основе битумных мастик |  | 11.99.09 | Определение адгезии защитных покрытий | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (п.4) ГОСТ 9.602-2005 (п.6) | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Приложение Б |
| Трубы с защитными покрытиями из полимерных лент или на основе битумных мастик |  | 11.99.09 | Определение толщины защитных покрытий | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (п.4) ГОСТ 9.602-2005 (п.6) | 04-МВИ.01-04 Методика измерения толщины изоляционного покрытия прибором ИТДП-11 |
| Трубы с защитными покрытиями из полимерных лент или на основе битумных мастик |  | 11.99.09 | Контроль сплошности изоляционного покрытия | СТБ ГОСТ Р 51164-2001(п.6.2.9) ГОСТ 9.602-2005 (п.6.9) | 04-МВИ.02-04 Методика контроля состояния изоляционного покрытия трубопроводов индикатором повреждения изоляции КОРД-ИПИ |
| Переходы трубопроводов через авто- и железные дороги |  | 11.99.09 | Измерение сопротивления цепи «труба-кожух» | Дополнение к ВСН 009-88 | Дополнение к ВСН 009-88, п.4 |

Директор БелГИМ-

Руководитель уполномоченного

Органа по аккредитации                                                              Н.А. Жагора