|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4709 |  |
|  | от 30.10.2015 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 21 листе |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 декабря 2022 года

контрольно-испытательной лаборатории

обособленного хозрасчетного структурного подразделения

«Институт сварки и защитных покрытий»

Государственного научного учреждения

«Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романа»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Платонова, 12-Б, 220005, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Источники тока для дуговой сварки | 27.90/11.116 | Проверка маркировки | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 7 | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 7 |
| 1.2 * |  | 27.90/22.000 | Защита от поражения электрическим током | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 8 | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 8 |
| 1.3 * |  | 27.90/22.000 | Потребляемая мощность и ток | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 10 | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 10 |
| 1.4 * |  | 27.90/25.098 | Нагрев корпуса и обмоток трансформатора | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 11 | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 11 |
| 1.5 * |  | 27.90/22.000 27.90/29.113 | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 13 | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 13 |
| 1.6 * |  | 27.90/22.000 27.90/29.113 | Ток утечки и электрическая прочность | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 16 | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 16 |

| 1.7 * | Источники тока для дуговой сварки | 27.90/22.000 | Защита от перегрузки при коротком замыкании | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 17 | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 * |  | 27.90/26.095 | Устойчивость к опрокидыванию и механическая безопасность | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 20 | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 20 |
| 1.9 * |  | 27.90/11.116 27.90/29.061 | Конструкция | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 22 | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 22 |
| 1.10 * |  | 27.90/22.000 | Внутренняя проводка источника | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 23 | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 23 |
| 1.11 * |  | 27.90/22.000 | Заземление | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 27 | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 27 |
| 1.12 * |  | 27.90/22.000 | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 29 | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 29 |
| 2.1 * | Сталь углеродистая и чугун нелегированный | 24.10/08.169 24.10/08.169 24.10/08.156 24.10/08.156 24.10/08.149 24.10/08.032 24.10/08.032 24.10/08.032 24.10/08.156 24.10/08.032 24.10/08.149 24.10/08.156 | Массовая доля элементов: Углерод: (0,01-5,0) % Сера: (0,002-0,40) % Фосфор: (0,005-0,25) % Кремний: (0,005-1,0) % Марганец: (0,3-3,0) % (0,1-3,0) % Медь: (0,01-0,50) % Никель: (0,02-0,50) % (0,01-0,50) % Хром: (0,01-0,50) % (0,1-0,50) % Титан: (0,005-0,10) % | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 30136-95 ГОСТ 535-2005 | ГОСТ 22536.1-88 п. 3 ГОСТ 22536.2-87 п. 3 ГОСТ 22536.3-88 п. 2 ГОСТ 22536. 4-88 пп. 3, 4 ГОСТ 22536.5-87 п. 2 ГОСТ 22536.5-87 п. 5 ГОСТ 22536.8-87 п. 4 ГОСТ 22536.9-88 п. 4 ГОСТ 22536.9-88 п. 2 ГОСТ 22536.7-88 п. 4 ГОСТ 22536.7-88 п. 3 ГОСТ 22536.11-87 п. 2 |
| 3.1 * | Стали легированные и высоколегированные | 24.10/08.169 24.10/08.169 24.10/08.156 | Массовая доля элементов Углерод: (0,002-2,00) % Сера: (0,001-0,50) % Фосфор: (0,002-0,25) % | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 19265-73 СТБ 1704-2012 | ГОСТ 12344-2003 п. 4 ГОСТ 12345-2001 п. 6 ГОСТ 12347-77 п. 2 |
| 3.1 * | Стали легированные и высоколегированные | 24.10/08.032 24.10/08.149 24.10/08.032 24.10/08.032 24.10/08.156 24.10/08.156 | Массовая доля элементов: Марганец: (0,01-5,0) % (0,30-10,0) % Медь: (0,10-4,00) % Никель: (0,1-15,0) % (0,01-4,0) % Молибден: (0,1-10,0) % | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 19265-73 СТБ 1704-2012 | ГОСТ 12348-78 п. 5 ГОСТ 12348-78 п. 3 ГОСТ 12355-78 п. 7 ГОСТ 12352-81 п. 4 ГОСТ 12352-81 п. 2 ГОСТ 12354-81 п. 3 |
| 4.1 * | Медь Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе | 24.44/08.032 | Массовая доля элементов: Железо: (0,0008-0,06) % Цинк: (0,0005-0,006) % Никель: (0,005-0,4) % Свинец: (0,0005-0,06) % Серебро: (0,0010-0,02) % Сурьма: (0.0005-0,1) % | ГОСТ 859-2014 ГОСТ 16130-90 | ГОСТ 31382-2009 п. 8.4 ГОСТ 31382-2009 п. 9 ГОСТ 31382-2009 п. 10.4 ГОСТ 31382-2009 п. 11 ГОСТ 31382-2009 п. 13.4 ГОСТ 31382-2009 п. 14.4 |
| 5.1 * | Бронзы оловянные | 24.44/08.032 | Массовая доля элементов: Железо: (0,0025-0,6) % Марганец: (0,05-0,3) % Никель: (0,05-2,5) % Свинец: (0,002-0,02) % (0,02-12,0) % Цинк: (0,1-10,0) % | ГОСТ 613-79 ГОСТ 614-97 ГОСТ 5017-2006 | ГОСТ 1953.7-79 п. 4 ГОСТ 1953.13-79 п. 5 ГОСТ 1953.5-79 п. 6 ГОСТ 1953.2-79 п. 4 ГОСТ 1953.2-79 п. 5 ГОСТ 1953.6-79 п. 6 |
| 6.1 * | Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов Алюминий Силумин в чушках | 24.42/08.032 | Массовая доля элементов: Магний: (0,001-0,02) % (0,01-13,0) % Марганец: (0,005-0,015) % (0,005-2,0) % (0,005-0,8) % Железо: (0,005 -2,0) % (0,15 -1,0) % Цинк: (0,01-6,0) % (0,01-0,075) % | ГОСТ 4784-2019 ГОСТ 1583-93 ГОСТ 7871-2019 ГОСТ 11069-2019 | ГОСТ 12697.2-77 п. 3 ГОСТ 11739.11-98 п. 5 ГОСТ 12697.3-77 п. Б ГОСТ 11739.12-98 п. 5 ГОСТ 1762.5-71пп.5-7 ГОСТ 11739.6-99 п. 5 ГОСТ 1762.2-71пп.5-7 ГОСТ 11739.24-98 п. 5 ГОСТ 1762.7-71 п. 4 |
| 6.1 * | Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов Алюминий Силумин в чушках | 24.42/08.032 | Массовая доля элементов: Медь: (0,005-8,0) % (0,005-0,1) % Хром: (0,01-1,0) % | ГОСТ 4784-2019 ГОСТ 1583-93 ГОСТ 7871-2019 ГОСТ 11069-2019 | ГОСТ 11739.13-98 п. 7 ГОСТ 1762.6-71 п. 4 ГОСТ 11739.21-90 п. 5 |
| 7.1 * | Олово | 24.43/08.032 | Массовая доля элементов: Сурьма: (0,02-0,35) % Медь: (0,005-0,12) % Железо: (0,002 - 0,05) % Свинец: (0,005-3,1) % Цинк: (0,001- 0,002) | ГОСТ 860-75 | ГОСТ 15483.1-78 п. 4 ГОСТ 15483.4-78 п. 3 ГОСТ 15483.6-78 п. 4 ГОСТ 15483.5-78 п. 4 ГОСТ 15483.9-78 п. 3 |
| 8.1 * | Проволока | 25.93/29.061 | Диаметр Овальность | ГОСТ 2246-70 ГОСТ 3282-74 ГОСТ 7871-2019 ГОСТ 10543-98 ГОСТ 16130-90 ГОСТ 17305-91 ГОСТ 26101-84 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.305-84 | ГОСТ 2246-70 пп. 4.2, 4.3 ГОСТ 3282-74 пп. 4.1а, 4.2 ГОСТ 7871-2019 п. 9.2 ГОСТ 10543-98 п. 7.1 ГОСТ 16130-90 п. 3.2 ГОСТ 17305-91 пп. 4.1, 4.2 ГОСТ 26101-84 пп. 4.2, 4.3 |
| 8.2 * |  | 25.93/08.052 25.93/29.040 | Коэффициент массы покрытия (толщина покрытия, мыльная смазка) |  | ГОСТ 9.302-88 пп. 1, 3.11 ГОСТ 3282-74 п. 4.6.2 ГОСТ 2246-70 п. 4.6а, Приложение 2 |
| 8.3 * |  | 25.93/29.121 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 7871-2019 п. 9.6 ГОСТ 16130-90 п. 3.5 ГОСТ 17305-91 п. 4.4 ГОСТ 10446-80 п. 4 ГОСТ 1497-84 |

| 8.4 * | Проволока | 25.93/08.169 25.93/08.156 25.93/08.032 25.93/08.149 25.93/08.156 25.93/08.169 25.93/08.149 25.93/08.032 25.93/08.032 25.93/08.156 25.93/08.156 25.93/08.149 | 8.4 Массовая доля элементов: Углерод (0,002-2,00) % (0,01- 5,0) % Фосфор (0,002-0,25) % (0,005-0,25) % Марганец (0,01-5,0) % (0,1-3,0) % (0,05-10,0) % (0,3-3,0) % Кремний (0,05- 0,8) % (0,005-1,0) % Сера (0,001-0,50) % (0,002-0,40) % Хром (0,20-35,0) % (0,01-0,5) % Никель (0,1-15,0) % (0,02-0,50) % (0,1-4,0) % (0,01-0,50) % Молибден (0,1-10,0) % Ванадий (0,05-10,0) % (0,01-3,5) % | ГОСТ 2246-70 ГОСТ 3282-74 ГОСТ 7871-2019 ГОСТ 10543-98 ГОСТ 16130-90 ГОСТ 17305-91 ГОСТ 26101-84 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.305-84 | ГОСТ 7871-2019 п. 9.5 ГОСТ 10543-98 п. 4.5 ГОСТ 16130-90 п. 3.4 ГОСТ 26101-84 п. 4.5 ГОСТ 12344-2003 п. 4 ГОСТ 22536.1-88 п. 3 ГОСТ 12347-77 п. 2 ГОСТ 22536.3-88 п. 2 ГОСТ 12348-78 п. 5 ГОСТ 22536.5-87 п. 5 ГОСТ 12348-78 п. 3 ГОСТ 22536.5-87 п. 2 ГОСТ 12346-78 п. 2 ГОСТ 22536.4-88 п. 4 ГОСТ 12345-2001 п. 6 ГОСТ 22536.2-87 п. 3 ГОСТ 12350-78 п. 3 ГОСТ 22536.7-88 п. 4 ГОСТ 12352-81 п. 4 ГОСТ 22536.9-88 п. 4 ГОСТ 12352-81 п. 2 ГОСТ 22536.9-88 п. 2 ГОСТ 12354-81 п. 3 ГОСТ 12351-2003 п. 6 ГОСТ 12356.12-81 п. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 * | Электроды | 25.93/29.061 | Геометрические размеры электродов и дефектов покрытия, разность толщины покрытия | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ГОСТ 10051-75 ГОСТ 10052-75 ГОСТ 23949-80 СТБ ISO 2560-2009 СТБ ISO 544-2010 | ГОСТ 9466-75 пп. 5.1, 5.3 |
| 9.2 * |  | 25.93/26.095 25.93/29.061 | Испытание покрытия на прочность при свободном падении |  | ГОСТ 9466-75 пп. 3.11, 5.4 |
| 9.3 * |  | 25.93/29.040 | Содержание влаги в покрытии, коэффициент массы покрытия |  | ГОСТ 9466-75 пп. 5.5, 5.6 |
| 9.4 * |  | 25.93/11.116 | Контроль поверхности покрытия |  | ГОСТ 9466-75 п. 5.1 |
| 9.5 * |  | 25.93/32.115 25.93/11.116 | Сварочно- технологические свойства |  | ГОСТ 9466-75 пп. 5.7-5.9, 5.13-5.18 |
| 9.6 * | Электроды | 25.93/29.121 | Механические свойства: - испытание на статическое растяжение; - испытание на ударный изгиб; - испытание на статический изгиб | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ГОСТ 10051-75 ГОСТ 10052-75 ГОСТ 23949-80 СТБ ISO 2560-2009 СТБ ISO 544-2010 | ГОСТ 9466-75 пп. 5.24-5.31, 5.37 ГОСТ 6996-66 п. 4 ГОСТ 6996-66 п. 5 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 6996-66 п. 9 |
| 9.7 * |  | 25.93/11.116 | Маркировка и упаковка |  | ГОСТ 9466-75 п. 6 |
| 9.8 * |  | 25.93/08.169 25.93/08.156 25.93/08.032 25.93/08.149 25.93/08.156 25.93/08.169 25.93/08.149 25.93/08.032 25.93/08.032 25.93/08.156 25.93/08.156 25.93/08.149 25.93/08.156 | Массовая доля элементов: Углерод (0,002-2,00) % (0,01- 5,0) % Фосфор (0,002-0,25) % (0,005-0,25) % Марганец (0,01-5,0) % (0,1-3,0) % (0,05-10,0) % (0,3-3,0) % Кремний (0,05-0,8) % (0,005-1,0) % Сера (0,001-0,50) % (0,002-0,40) % Хром (0,20-35,0) % (0,01-0,5) % Никель (0,1-15,0) % (0,02-0,50) % (0,1-4,0) % (0,01-0,50) % Молибден (0,1-10,0) % Ванадий (0,05-10,0) % (0,01-3,5) % Титан: (0,01-3,5) % (0,005-0,10) % |  | ГОСТ 12344-2003 п. 4 ГОСТ 22536.1-88 п. 3 ГОСТ 12347-77 п. 2 ГОСТ 22536.3-88 п. 2 ГОСТ 12348-78 п. 5 ГОСТ 22536.5-87 п. 5 ГОСТ 12348-78 п. 3 ГОСТ 22536.5-87 п. 2 ГОСТ 12346-78 п. 2 ГОСТ 22536.4-88 п.4 ГОСТ 12345-2001 п. 6 ГОСТ 22536.2-87 п. 3 ГОСТ 12350-78 п. 3 ГОСТ 22536.7-88 п. 4 ГОСТ 12352-81 п. 4 ГОСТ 22536.9-88 п. 4 ГОСТ 12352-81 п. 2 ГОСТ 22536.9-88 п. 2 ГОСТ 12354-81 п. 3 ГОСТ 12351-2003 п. 6 ГОСТ 12356.12-81 п. 3 ГОСТ 12356-81 п. 3 ГОСТ 22536.11-87 п. 2 |

| 10.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/32.123 | Радиационный метод: - радиографический контроль - сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 17635-2018 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 № 7 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утв. Постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 10.3 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный (цветной) метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 10.4 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 10.5 ** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (твёрдость) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 МВИ.МН 4524-2012 |
| 10.6 * |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - испытание на статическое растяжение; - испытание на ударный изгиб; - испытание на статический изгиб - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 пп. 4, 8 ГОСТ 6996-66 пп. 5, 10 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66 п. 9 |

| 10.7 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 17635-2018 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 № 7 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 14127-2015 Методы 1, 2 МВИ.МН 4521-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.8 * |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение величины зерна; - определение загрязненности неметаллически-ми включениями, метод П; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 11878-66 |
| 11.1 * | Арматура и закладные изделия для железобетонных конструкций | 24.10/29.121 | Механические испытания: - испытание на статическое растяжение (разрыв); - испытание на статический изгиб | ГОСТ 10922-2012 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ ISO 15630-1-2009 | СТБ ISO 15630-1-2009 Приложение Д.А пп. 4, 5 ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 Приложение Д.А п. 6 ГОСТ 14019-2003 |
| 11.2 * | Арматура и закладные изделия для железобетонных конструкций | 24.10/08.169 24.10/08.169 24.10/08.156 24.10/08.032 24.10/08.149 24.10/08.032 24.10/08.032 24.10/08.156 24.10/08.156 24.10/08.149 24.10/08.149 | Углеродный эквивалент, массовая доля элементов: Углерод: (0,002-2,00) % Сера: (0,001-0,50) % Фосфор: (0,002-0,25) % Марганец: (0,01-5,0) % (0,3-10,0) % Медь: (0,1-4,00) % Никель: (0,1-15,0) % (0,1-4,0) % Молибден: (0,1-10,0) % Хром: (0,20-35,0) % Ванадий (0,05-10,0) % | ГОСТ 10922-2012 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ ISO 15630-1-2009 | СТБ 1704-2012 пп. 5.3, 7.3 СТБ 1706-2006 п.7.5 ГОСТ 12344-2003 п. 4 ГОСТ 12345-2001 п. 6 ГОСТ 12347-77 п. 2 ГОСТ 12348-78 п. 5 ГОСТ 12348-78 п. 3 ГОСТ 12355-78 п. 7 ГОСТ 12352-81 п. 4 ГОСТ 12352-81 п. 2 ГОСТ 12354-81 п. 3 ГОСТ 12350-78 п. 3 ГОСТ 12351-2003 п. 6 |
| 11.3 * |  | 24.10/29.121 | Испытания на свариваемость |  | СТБ 1704-2012 Приложение Б СТБ 2174-2011 пп. 6.20-6.22, 7.10, 7.11 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 10922-2012 СТБ ISO 6892-1-2009 Приложение Д.А |
| 12.1 ** | Трубопроводы сетей водоснабжения и канализации | 24.10/32.123 | Радиационный метод: - радиографический контроль - сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 5264-80 СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 12.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 12.3 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный (цветной) метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 12.4 ** | Трубопроводы сетей водоснабжения и канализации | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 5264-80 СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 12.5 ** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (твёрдость) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 МВИ.МН 4524-2012 |
| 12.6 * |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - испытание на статическое растяжение; - испытание на ударный изгиб; - испытание на статический изгиб - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 пп. 4, 8 ГОСТ 6996-66 пп.5, 10 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66 п. 9 |
| 12.7 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Методы 1, 2 МВИ.МН 4521-2012 |
| 12.8 * |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение величины зерна; - определение загрязненности неметаллически-ми включениями, метод П; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 11878-66 |
| 13.1 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/32.123 | Радиационный метод: - радиографический контроль - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ИСО 10124-2002 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-5.04-49-2007 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 13.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 13.3 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный (цветной) метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 13.4 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 13.5 ** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (твёрдость) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 МВИ.МН 4524-2012 |
| 13.6 * |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - испытание на статическое растяжение; - испытание на ударный изгиб; - испытание на статический изгиб - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 пп. 4, 8 ГОСТ 6996-66 пп.5, 10 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66 п. 9 |
| 13.7 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Методы 1, 2 МВИ.МН 4521-2012 |
| 13.8 * | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение величины зерна; - определение загрязненности неметаллически-ми включениями, метод П; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ИСО 10124-2002 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-5.04-49-2007 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 11878-66 |
| 14.1 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.123 | Радиационный метод: - радиографический контроль - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 14.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 14.3 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный (цветной) метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |

| 14.4 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.5 ** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (твёрдость) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 МВИ.МН 4524-2012 |
| 14.6 * |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - испытание на статическое растяжение; - испытание на ударный изгиб; - испытание на статический изгиб - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 пп. 4, 8 ГОСТ 6996-66 пп.5, 10 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66 п. 9 |
| 14.7 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Методы 1, 2 МВИ.МН 4521-2012 |
| 14.8 * |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение величины зерна; - определение загрязненности неметаллически-ми включениями, метод П; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 11878-66 |
| 15.1 ** | Газопроводы | 24.10/32.123 | Радиационный метод: - радиографический контроль - сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 15.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 15.3 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный (цветной) метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 15.4 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 15.5 ** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (твёрдость) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 МВИ.МН 4524-2012 |
| 15.6 * |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - испытание на статическое растяжение; - испытание на ударный изгиб; - испытание на статический изгиб - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 пп. 4, 8 ГОСТ 6996-66 пп.5, 10 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66 п. 9 |
| 15.7 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Методы 1, 2 МВИ.МН 4521-2012 |
| 15.8 * | Газопроводы | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение величины зерна; - определение загрязненности неметаллически-ми включениями, метод П; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 11878-66 |
| 16.1 ** | Металлические конструкции и их части | 24.10/32.123 | Радиационный метод: - радиографический контроль - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2174-2011 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 СП 5.03.02-2021 СН 1.03.01-2019 СТБ ISO 1090-1-2012 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 16.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 16.3 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный (цветной) метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 16.4 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 16.5 ** | Металлические конструкции и их части | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (твёрдость) - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2174-2011 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 СП 5.03.02-2021 СН 1.03.01-2019 СТБ ISO 1090-1-2012 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 МВИ.МН 4524-2012 |
| 16.6 * |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - испытание на статическое растяжение; - испытание на ударный изгиб; - испытание на статический изгиб - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 пп. 4, 8 ГОСТ 6996-66 пп.5, 10 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66 п. 9 |
| 16.7 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Методы 1, 2 МВИ.МН 4521-2012 |
| 16.8 * |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение величины зерна; - определение загрязненности неметаллически-ми включениями, метод П; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 11878-66 |

| 17.1 ** | Резервуары, емкости для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/32.123 | Радиационный метод: - радиографический контроль - сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-5.04-172-2010 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. утв. Постановление МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 17.3 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный (цветной) метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 17.4 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 17.5 ** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (твёрдость) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 МВИ.МН 4524-2012 |
| 17.6 * |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - испытание на статическое растяжение; - испытание на ударный изгиб; - испытание на статический изгиб - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 пп. 4, 8 ГОСТ 6996-66 пп.5, 10 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66 п. 9 |

| 17.7 ** | Резервуары, емкости для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-5.04-172-2010 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. утв. Постановление МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 14127-2015 Методы 1, 2 МВИ.МН 4521-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.8 * |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение величины зерна; - определение загрязненности неметаллически-ми включениями, метод П; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 11878-66 |
| 18.1 ** | Металлопродукция, полуфабрикаты металлоизделий (круглый, плоский и сортовой фасонный прокат, трубы, листы, поковки, штамповки, литье) | 24.10/32.123 | Радиационный метод: - радиографический контроль - сварные соединения | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16765-85 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827--2020 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 24297-2013 СТБ 1306-2002 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 18.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 18.3 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный (цветной) метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |

| 18.4 ** | Металлопродукция, полуфабрикаты металлоизделий (круглый, плоский и сортовой фасонный прокат, трубы, листы, поковки, штамповки, литье) | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16765-85 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827--2020 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 24297-2013 СТБ 1306-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.5 ** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (твёрдость) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 МВИ.МН 4524-2012 |
| 18.6 * |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - испытание на статическое растяжение; - испытание на ударный изгиб; - испытание на статический изгиб - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 пп. 4, 8 ГОСТ 6996-66 пп.5, 10 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66 п. 9 |
| 18.7 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Методы 1, 2 МВИ.МН 4521-2012 |
| 18.8 * |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение величины зерна; - определение загрязненности неметаллически-ми включениями, метод П; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 11878-66 |
| 19.1 ** | Образцы сварных соединений (аттестация, квалификация сварщиков, квалификация технологических процессов сварки) | 24.10/32.123 | Радиационный метод: - радиографический контроль - сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827--2020 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпром-атомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 № 7 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрей-ными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 19.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 19.3 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный (цветной) метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 19.4 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 19.5 ** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (твёрдость) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 МВИ.МН 4524-2012 |
| 19.6 ** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - испытание на статическое растяжение; - испытание на ударный изгиб; - испытание на статический изгиб - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 пп. 4, 8 ГОСТ 6996-66 пп.5, 10 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66 п. 9 |
| 19.7 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Методы 1, 2 МВИ.МН 4521-2012 |
| 19.8 * | Образцы сварных соединений (аттестация, квалификация сварщиков, квалификация технологических процессов сварки) | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение величины зерна; - определение загрязненности неметаллически-ми включениями, метод П; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл | Правила по обепечению безопасности грузоподъемных кранов, утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 22.12.2018 № 66 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 02.02.2009 № 6 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 11878-66 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных