|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации BY/112 2.0512 от 29 декабря 1998 года На бланке № ____________ На 5 листах Редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 октября 2018 года

производственной лаборатории

Республиканского унитарного предприятия по инженерным изысканиям,

проектированию автомобильных дорог, аэродромов и искусственных

сооружений на них «Белгипродор»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код ТН ВЭД ТС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Песок для строительных работ Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Песок дробленый, природный | 2505 90 000 0 2517 10 200 0 2517 10 800 0 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 | ГОСТ 32728-2014 ГОСТ 32862-2014 |
| 1.2 |  |  | Гранулометрический (зерновой) состав, модуль крупности |  | ГОСТ 32727-2014 ГОСТ 32860-2014 |
| 1.3 |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 32725-2014 ГОСТ 32859-2014 |
| 1.4 |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 32726-2014 |
| 1.5 |  |  | Истинная плотность |  | ГОСТ 32722-2014 ГОСТ 32821-2014 |
| 1.6 |  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 32721-2014 |
| 1.7 |  |  | Пустотность |  | ГОСТ 32721-2014 |
| 1.8 |  |  | Влажность |  | ГОСТ 32768-2014 ГОСТ 32818-2014 |
| 1.10 |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 п.4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства | 2517 10 100 0 2517 10 200 0 2517 10 800 0 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 | ГОСТ 32862-2014 ГОСТ 33048-2014 |
| 2.2 |  |  | Зерновой (гранулометрический) состав |  | ГОСТ 32860-2014 ГОСТ 33029-2014 |
| 2.3 |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 32859-2014 ГОСТ 33055-2014 |
| 2.4 |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 33026-2014 |
| 2.5 |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 32864-2014 ГОСТ 33053-2014 |
| 2.6 |  |  | Средняя плотность |  | ГОСТ 32815-2014 ГОСТ 33057-2014 |
| 2.7 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства | 2517 10 100 0 2517 10 200 0 2517 10 800 0 | Пористость | ТР ТС 014/2011 | ГОСТ 32821-2014 ГОСТ 33057-2014 |
| 2.8 |  |  | Истинная плотность |  | ГОСТ 32821-2014 ГОСТ 33057-2014 |
| 2.9 |  |  | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 33051-2014 |
| 2.10 |  |  | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 32861-2014 ГОСТ 33054-2014 |
| 2.11 |  |  | Дробимость |  | ГОСТ 32817-2014 ГОСТ 33030-2014 |
| 2.13 |  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 32822-2014 ГОСТ 33047-2014 |
| 2.14 |  |  | Пустотность |  | ГОСТ 32822-2014 ГОСТ 33047-2014 |
| 2.15 |  |  | Морозостойкость |  | ГОСТ 32863-2014 ГОСТ 33109-2014 |
| 2.16 |  |  | Влажность |  | ГОСТ 32818-2014 ГОСТ 33028-2014 |
| 2.17 |  |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 32815-2014 ГОСТ 33057-2014 |
| 2.18 |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 п.4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1 | Битумы нефтяные дорожные вязкие Битумы нефтяные строительные Битумы нефтяные дорожные жидкие | 2713 20 000 0 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 | ГОСТ 2517-2012 |
| 3.2 |  |  | Глубина проникания иглы при 25 °С |  | ГОСТ 33136-2014 |
| 3.3 |  |  | Глубина проникания иглы при 0 °С |  |  |
| 3.4 |  |  | Растяжимость при 25 °С |  | ГОСТ 33138-2014 |
| 3.5 |  |  | Растяжимость при 0 °С |  |  |
| 3.6 |  |  | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 33142-2014 |
| 3.7 |  |  | Температура хрупкости по Фраасу |  | ГОСТ 33143-2014 |
| 3.8 |  |  | Индекс пенетрации |  | ГОСТ 33134-2014 |
| 3.9 |  |  | Адгезия вяжущего материала к щебню |  | ГОСТ 11508-74 метод А |
| 3.10 |  |  | Условная вязкость |  | ГОСТ 11503-74 |
| 3.12 |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 п.4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные | 2715 00 000 0 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 | СТБ 1115-2013 п.4 ГОСТ 12801-98 п.4 |
| 4.2 |  |  | Изготовление образцов |  | СТБ 1115-2013 пп.5,6,7 ГОСТ 12801-98 п.6 |
| 4.3 |  |  | Предел прочности при сжатии при 20 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 ГОСТ 12801-98 п.15 |
| 4.4 |  |  | Предел прочности при сжатии при 20 °С после прогрева |  | СТБ 1115-2013 пп.6.1.6, 8.9 ГОСТ 12801-98 п.15 |
| 4.5 |  |  | Индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 |
| 4.6 |  |  | Индекс трещиностойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.14 |
| 4.7 |  |  | Слеживаемость холодных смесей |  | СТБ 1115-2013 п.8.19 ГОСТ 12801-98 п.25 |
| 4.8 |  |  | Коэффициент морозостойкости после 50 циклов |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 ГОСТ 12801-98 п.22 |

| 4.9 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные | 2715 00 000 0 | Изготовление образцов холодных смесей | ТР ТС 014/2011 | СТБ 1115-2013 п.6.5 ГОСТ 12801-98 п.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10 |  |  | Истинная плотность смеси и асфальтобетона пикнометрическим методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.4.3 ГОСТ 12801-98 п.10.2 |
| 4.11 |  |  | Средняя плотность (объемная масса) |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 ГОСТ 12801-98 п.7 |
| 4.12 |  |  | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 ГОСТ 12801-98 п.13 |
| 4.13 |  |  | Набухание |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 ГОСТ 12801-98 п.14 |
| 4.14 |  |  | Предел прочности при сжатии при 50 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 ГОСТ 12801-98 п.15 |
| 4.15 |  |  | Состав асфальтобетонной смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.17 ГОСТ 12801-98 п.23 |
| 4.16 |  |  | Состав минеральной части |  | СТБ 1033-2016 Прил. В, Г, Д ГОСТ 9128-2013 |
| 4.17 |  |  | Оптимальное количество битума |  | СТБ 1033-2016 Прил. В, Г, Д ГОСТ 9128-2013 |
| 4.18 |  |  | Предел прочности при сдвиге при 50 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 ГОСТ 12801-98 п.18 |
| 4.19 |  |  | Однородность смеси по коэффициенту вариации |  | СТБ 1115-2013 п.8.23 ГОСТ 12801-98 п.27 |
| 4.20 |  |  | Средняя плотность (объемная масса) минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 ГОСТ 12801-98 п.8 |
| 4.21 |  |  | Истинная плотность (удельный вес) минеральной части смеси и асфальтобетона расчетным методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 ГОСТ 12801-98 п.9 |
| 4.22 |  |  | Истинная плотность (удельный вес) смеси расчетным методом |  | СТБ 1115-2013 п. 8.4.2 ГОСТ 12801-98 п.10.1 |
| 4.23 |  |  | Пористость минерального остова |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 ГОСТ 12801-98 п.11 |
| 4.24 |  |  | Остаточная пористость |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 ГОСТ 12801-98 п.12 |
| 4.25 |  |  | Сцепление битума с минеральной частью смесей |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 ГОСТ 12801-98 п.24 |
| 4.26 |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 п.4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.27 |  |  | Сила внутреннего сцепления |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 ГОСТ 12801-98 п.18 |
| 4.28 |  |  | Угол внутреннего трения |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 ГОСТ 12801-98 п.18 |
| 4.29 |  |  | Предельная структурная прочность |  | СТБ 1115-2013 п.8.14.5 |
| 4.30 |  |  | Прочность при растяжении при 0 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 ГОСТ 12801-98 п.16 |
| 4.31 |  |  | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 ГОСТ 12801-98 пп.20, 21 |
| 4.32 |  |  | Стекание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.21 |
| 4.33 |  |  | Коэффициент уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 СТБ 1033-2004 п.8.1 ГОСТ 12801-98 п.26 |

| 5.1 | Порошок минеральный | 2517 10 200 0 2517 10 800 0 2517 30 000 0 2517 41 000 0 2517 49 000 0 2621 90 000 0 | Зерновой состав | ТР ТС 014/2011 | ГОСТ 32719-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 |  |  | Истинная плотность |  | ГОСТ 32763-2014 |
| 5.3 |  |  | Плотность |  | ГОСТ 32764-2014 |
| 5.4 |  |  | Пористость |  | ГОСТ 32764-2014 |
| 5.5 |  |  | Набухание образцов из смеси порошка с битумом |  | ГОСТ 32707-2014 |
| 5.6 |  |  | Показатель битумоемкости |  | ГОСТ 32766-2014 |
| 5.7 |  |  | Гидрофобность |  | ГОСТ 32704-2014 |
| 5.8 |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 п.4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| 5.9 |  |  | Влажность |  | ГОСТ 32762-2014 |
| 7.1 | Материалы для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 3208 10 900 0 3208 20 900 9 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 | ГОСТ 32829-2014 ГОСТ 32952-2014 |
| 7.2 |  |  | Условная вязкость |  | ГОСТ 32829-2014 |
| 7.3 |  |  | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 32829-2014 |
| 7.4 |  |  | Коэффициент диффузного отражения (белизна) |  | ГОСТ 32829-2014 |
| 7.5 |  |  | Укрывистость высушенной пленки |  | ГОСТ 32829-2014 |
| 7.6 |  |  | Степень перетира |  | ГОСТ 32829-2014 |
| 7.7 |  |  | Плотность |  | ГОСТ 32829-2014 |
| 7.8 |  |  | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п. 6.7 |
| 7.9 |  |  | Растекаемость при температуре нанесения |  | ГОСТ 32829-2014 |
| 7.10 |  |  | Температура размягчения |  | ГОСТ 32829-2014 |
| 8.1 | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 2501 00 100 0 2501 00 310 0 2501 00 510 0 2505 90 000 0 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 | ГОСТ 33389-2015 |
| 8.2 |  |  | Внешний вид |  | ГОСТ 33389-2015 |
| 8.3 |  |  | Содержание зерен противогололедного материала |  | ГОСТ 33389-2015 |
| 8.4 |  |  | Содержание водорастворимых веществ |  | ГОСТ 33389-2015 |
| 8.5 |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 33389-2015 |
| 8.6 |  |  | Слеживаемость по динамическому плотномеру при температуре 20 °С и минус 10 °С |  | ГОСТ 33389-2015 |
| 8.7 |  |  | Защитный эффект против коррозии стали |  | ГОСТ 33389-2015 |
| 8.8 |  |  | Плавящая способность |  | ГОСТ 33389-2015 |
| 9.2 | Земляное полотно | 6807 90 000 0 | Геометрические параметры земляного полотна | ТР ТС 014/2011 | ГОСТ 32825-2014 ГОСТ 33383-2015 |
| 10.1 | Основания и покрытия автомобильных дорог | 6807 90 000 | Геометрические параметры дорожной одежды | ТР ТС 014/2011 | ГОСТ 32825-2014 ГОСТ 33383-2015 |
| 10.2 |  |  | Ровность |  | ГОСТ 33101-2014 |
| 10.3 |  |  | Степень уплотнения |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 ГОСТ 12801-98 п.26 |

| 11.1 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная | 2715 00 000 0 | Температура размягчения по кольцу и шару | ТР ТС 014/2011 | ГОСТ 32842-2014 п. 4.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаевва