|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.0512 от 29 декабря 1998 года На бланке № ____________ На 12 листах Редакция 03 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «31» января 2020 года

производственной лаборатории

Республиканского унитарного предприятия по инженерным изысканиям,

проектированию автомобильных дорог, аэродромов и искусственных

сооружений на них «Белгипродор»

| № пунктов |  | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 |  | Песок для строительных работ Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства | 08.12/42.000 19.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 32495-2013 СТБ 1957-2009 ТУ BY 200161167.003-2010 ТУ BY 200161167.004-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.2 ГОСТ 8736-2014 п.5.8-5.11 |  |
| 1.2 |  |  | 08.12/29.040 19.10/29.040 | Зерновой состав, модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 8736-2014 п.6.6 |  |
| 1.3 |  |  | 08.12/29.040 19.10/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |  |
| 1.4 |  |  | 08.12/29.040 19.10/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 1.5 |  |  | 08.12/08.118 19.10/08.118 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |  |
| 1.6 |  |  | 08.12/29.040 19.10/29.040 | Насыпная плотность для перевода весовых единиц в объёмные |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1.4.2 |  |
| 1.7 |  |  | 08.12/29.040 19.10/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |
| 1.8 |  |  | 08.12/29.040 19.10/29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.2 |  |
| 1.9 |  |  | 08.12/29.151 19.10/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 1.10 |  |  | 08.12/04.125 19.10/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 п.4.2 МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 1.11 |  |  | 08.12/29.121 19.10/29.121 | Марка по дробимости |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 1.12 |  |  | 08.12/26.141 19.10/26.141 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2016 п. 4.2, 4.3, 4.5 |  |
| 1.13 |  |  | 08.12/29.040 19.10/29.040 | Максимальная плотность при оптимальной влажности |  | ГОСТ 22733-2016 |  |
| 1.14 |  |  | 08.12/29.040 19.10/29.040 | Содержание засоряющих примесей |  | ГОСТ 8736-2014 п.6.6 ГОСТ 32495-2013 п.6.5 |  |
| 2.1 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути Щебень кубовидный из плотных горных пород Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства |  | 08.99/42.000 19.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 32495-2013 СТБ 1311-2002 СТБ 1957-2009 ТКП 094-2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8267-93 п.5.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2 |  |  | 08.99/29.040 19.10/29.040 | Зерновой состав |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3 |  |  | 08.99/29.040 19.10/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3 |
| 2.4 |  |  | 08.99/29.040 19.10/29.040 | Содержание глины в комках |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 2.5 |  |  | 08.99/29.061 19.10/29.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 СТБ 1311-2002 п.7.4 |
| 2.6 |  |  | 08.99/29.061 | Содержание зерен кубовидной формы |  |  | СТБ 1311-2002 п.7.5 |
| 2.7 |  |  | 08.99/29.040 19.10/29.040 | Средняя плотность и пористость |  |  | ГОСТ 8269.0-97 пп.4.16 |
| 2.8 |  |  | 08.99/08.118 19.10/08.118 | Истинная плотность |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |
| 2.9 |  |  | 08.99/29.061 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 2.10 |  |  | 08.99/29.121 19.10/29.121 | Содержание зерен слабых пород |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
| 2.11 |  |  | 08.99/29.121 19.10/29.121 | Дробимость |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 2.12 |  |  | 08.99/29.121 19.10/29.121 | Истираемость |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |
| 2.13 |  |  | 08.99/29.040 19.10/29.040 | Насыпная плотность |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 2.14 |  |  | 08.99/29.040 19.10/29.040 | Насыпная плотность для перевода весовых единиц в объёмные |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |
| 2.15 |  |  | 08.99/29.040 19.10/29.040 | Пустотность |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3 |
| 2.16 |  |  | 08.99/26.080 19.10/26.080 | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.1, п.4.12.2 |
| 2.17 |  |  | 08.99/29.151 19.10/29.151 | Влажность |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 2.18 |  |  | 08.99/26.141 19.10/26.141 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |
| 2.19 |  |  | 08.99/04.125 19.10/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  |  | ГОСТ 30108-94 п.4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.20 |  |  | 08.99/29.151 | Число пластичности |  |  | ГОСТ 25607-2009 п.5.9 ГОСТ 5180-84 пп.4, 5 ГОСТ 5180-2015 пп.7, 8 СТБ 2318-2013 п.6.9 |
| 2.21 |  |  | 08.99/29.040 19.10/29.040 | Содержание засоряющих примесей |  |  | ГОСТ 32495-2013 п.6.5 |
| 3.1 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ |  | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 3.2 |  |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав ПГС |  |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 3.3 |  |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц |  |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 3.4 |  |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 3.5 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ |  | 08.12/29.040 | Модуль крупности песка | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 3.6 |  |  | 08.12/29.121 | Дробимость гравия |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 3.7 |  |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость гравия |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 |
| 3.8 |  |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность для перевода весовых единиц в объёмные |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |
| 3.9 |  |  | 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  |  | ГОСТ 30108-94 п.4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.10 |  |  | 08.12/29.121 | Содержание зерен слабых пород в гравии |  |  | ГОСТ 8735-88 п.4.9 |
| 4.1 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Асфальтогранулят для транспортного строительства |  | 08.12/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 32495-2013 СТБ 2318-2013 СТБ 1698-2009 СТБ 1705-2015 СТБ 2507-2017 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 25607-2009 пп. 4.6, 4.7 СТБ 1705-2015 ГОСТ 8267-93 п.5.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 4.2 |  |  | 08.12/29.040 19.20/29.040 | Зерновой состав |  |  | ГОСТ 25607-2009 п.5.2 СТБ 2318-2013 пп.6.2, 6.6 СТБ 2507-2017 п. 6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 4.3 |  |  | 08.12/29.040 19.20/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в смесях |  |  | ГОСТ 25607-2009 п.5.7 СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3 |
| 4.4 |  |  | 08.12/29.040 19.20/29.040 | Содержание глины в комках в готовых смесях |  |  | ГОСТ 25607-2009 п.5.8 СТБ 2318-2013 п.6.8 |
| 4.5 |  |  | 08.12/29.151 19.20/29.151 | Определение оптимальной влажности готовой смеси |  |  | ГОСТ 25607-2009 п.5.12 СТБ 2318-2013 п.6.4 СТБ 2507-2017 п. 6.6 |
| 4.6 |  |  | 08.12/26.141 | Водостойкость щебня (гравия) |  |  | ГОСТ 25607-2009 п.5.10 СТБ 2318-2013 п.6.10 |
| 4.7 |  |  | 08.12/29.040 19.20/29.040 | Насыпная плотность для перевода весовых единиц в объёмные |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |
| 4.8 |  |  | 08.12/04.125 19.20/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  |  | ГОСТ 30108-94 п.4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.9 |  |  | 08.12/29.061 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 СТБ 2318-2013 п.6.1 |
| 4.10 |  |  | 08.12/26.141 | Коэффициент фильтрации смеси |  |  | ГОСТ 25607-2009 п.5.11 СТБ 2318-2013 п.6.11 ГОСТ 25584-2016 пп. 4.2, 4.3, 4.5 |
| 4.11 |  |  | 08.12/29.121 | Прочность щебня, гравия |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 СТБ 2318-2013 п.6.1 |
| 4.12 |  |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость щебня, гравия |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |
| 4.13 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Асфальтогранулят для транспортного строительства |  | 08.12/29.061 | Содержание зерен пластинчатой, лещадной формы в щебне | ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 32495-2013 СТБ 2318-2013 СТБ 1698-2009 СТБ 1705-2015 СТБ 2507-2017 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 СТБ 2318-2013 п.6.1 |
| 4.14 |  |  | 08.12/29.151 | Число пластичности щебня и готовой смеси |  |  | ГОСТ 25607-2009 п.5.9 СТБ 2318-2013 п.6.9 |
| 4.15 |  |  | 19.20/29.040 | Содержание органического вяжущего и зерновой состав минеральной части асфальтогранулята |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.17 |
| 4.16 |  |  | 08.12/29.040 19.20/29.040 | Наличие засоряющих примесей |  |  | ГОСТ 32495-2013 п.6.5 |
| 5.1 | Битумы нефтяные дорожные вязкие Битумы нефтяные для верхнего слоя дорожного покрытия Битумы нефтяные строительные Битумы модифицированные дорожные Битумы нефтяные дорожные жидкие |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 ГОСТ 6617-76 СТБ 1220-2009 ТКП 059-2012 ГОСТ 11955-82 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 2517-2012 |
| 5.2 |  |  | 19.20/29.143 | Глубина проникания иглы при 25 ºС |  |  | ГОСТ 11501-78 |
| 5.3 |  |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару |  |  | ГОСТ 11506-73 |
| 5.4 |  |  | 19.20/29.143 | Глубина проникания иглы при 0 ºС |  |  | ГОСТ 11501-78 |
| 5.5 |  |  | 19.20/29.165 | Растяжимость при 25 ºС |  |  | ГОСТ 11505-75 |
| 5.6 |  |  | 19.20/29.165 | Растяжимость при 0 ºС |  |  | ГОСТ 11505-75 |
| 5.7 |  |  | 19.20/26.080 | Температура хрупкости |  |  | ГОСТ 11507-78 |
| 5.8 |  |  | 19.20/26.080 | Температура хрупкости для битумов марки БН |  |  | ГОСТ 22245-90 Приложение 3 |
| 5.9 |  |  | 19.20/29.145 | Индекс пенетрации |  |  | ГОСТ 22245-90 Приложение 2 |
| 5.10 |  |  | 19.20/29.165 | Коэффициент сцепления битума с гранитным щебнем |  |  | СТБ 1062-97 Приложение А |
| 5.11 |  |  | 19.20/29.040 | Потеря в массе после прогрева |  |  | ГОСТ18180-72 |
| 5.12 |  |  | 19.20/29.143 | Изменение глубины проникания иглы после прогрева при 25 ºС |  |  | СТБ 1062-97 п.7.4 ГОСТ 11501-78 |
| 5.13 |  |  | 19.20/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  |  | ГОСТ 30108-94 п.4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| 5.14 |  |  | 19.20/29.145 | Изменение температуры размягчения после прогрева |  |  | СТБ 1062-97 п.7.3 ГОСТ 11506-73 |
| 5.15 |  |  | 19.20/29.165 | Адгезия вяжущего материала к щебню |  |  | ТКП 094-2012 п.8.1.2 ГОСТ 11508-74 метод А |
| 5.16 |  |  | 19.20/29.049 | Условная вязкость |  |  | ГОСТ 11503-74 |
| 5.17 |  |  | 19.20/29.165 | Эластичность при 13 ºС |  |  | СТБ 1220-2009 п.9.5 |
| 6.1 | Эмульсии битумные дорожные катионные |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1245-2015 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1245-2015 п.7.3 |
| 6.2 |  |  | 19.20/29.040 | Содержание остаточного вяжущего |  |  | СТБ 1245-2015 п.8.1; 8.2 |
| 6.3 |  |  | 19.20/29.128 | Однородность по остатку на сите № 063 |  |  | СТБ 1245-2015 п.8.3 |
| 6.4 |  |  | 19.20/29.049 | Условная вязкость по вискозиметру при 40 ºС |  |  | СТБ 1245-2015 п.8.4 |
| 6.5 |  |  | 19.20/29.128 | Коэффициент распада |  |  | СТБ 1245-2015 п.8.5 |

| 6.6 | Эмульсии битумные дорожные катионные | 19.20/29.128 | Однородность по остатку на сите № 063 при хранении свыше 7 суток | СТБ 1245-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1245-2015 п.8.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 |  | 19.20/29.128 | Устойчивость к расслоению при хранении свыше7 суток |  | СТБ 1245-2015 п.8.6 |
| 6.8 |  | 19.20/29.165 | Адгезия к щебню |  | СТБ 1245-2015 п.8.8 ТКП 094-2012 п.8.1.2 |
| 6.9 |  | 19.20/29.143 | Глубина проникания иглы вяжущего, выделенного из эмульсии, при 25 ºС, 0 ºС |  | СТБ 1245-2015 п.8.9 ГОСТ 11501-78 |
| 6.10 |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару вяжущего, выделенного из эмульсии |  | СТБ 1245-2015 п.8.9 ГОСТ 11506-73 |
| 6.11 |  | 19.20/29.165 | Растяжимость вяжущего, выделенного из эмульсии, при 25 ºС, 0 ºС |  | СТБ 1245-2015 п.8.9 ГОСТ 11505-75 |
| 7.1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон Смеси асфальтобетонные вибролитые и вибролитой асфальтобетон Смеси асфальтобетонные горячие литые и литой асфальтобетон Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1033-2016 СТБ 2074-2017 СТБ 1257-2012 ГОСТ 9128-2013 ГОСТ 31015-2002 ТУ BY 100019869.001-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.4 ГОСТ 12801-98 п.4 |
| 7.2 |  | 19.20/29.061 | Изготовление образцов |  | СТБ 1115-2013 пп.5,6,7 СТБ 2074-2017 Приложение Б ГОСТ 12801-98 п.6 |
| 7.3 |  | 19.20/29.061 | Изготовление образцов |  | СТБ 1257-2012 Приложение В |
| 7.4 |  | 19.20/29.061 | Глубина вдавливания штампа при t 40 °C |  | СТБ 1257-2012 Приложение Б |
| 7.5 |  | 19.20/29.121 | Предел прочности при сжатии при t 20 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 ГОСТ 12801-98 п.15 |
| 7.6 |  | 19.20/29.121 | Предел прочности при сжатии при t 20 °С после прогрева |  | СТБ 1115-2013 пп.6.1.6, 8.9 ГОСТ 12801-98 п.15 |
| 7.7 |  | 19.20/29.137 | Индекс сопротивления пласт. деформациям |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 |
| 7.8 |  | 19.20/29.137 | Индекс трещиностойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.14 |
| 7.9 |  | 19.20/26.095 | Слеживаемость холодных смесей |  | СТБ 1115-2013 п.8.19 ГОСТ 12801-98 п.25 |
| 7.10 |  | 19.20/26.080 | Коэффициент морозостойкости после 50 циклов |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 ГОСТ 12801-98 п.22 |
| 7.11 |  | 19.20/29.061 | Изготовление образцов холодных смесей |  | СТБ 1115-2013 п.6.5 ГОСТ 12801-98 п.25 |
| 7.12 |  | 19.20/08.118 | Истиная плотность смеси и асфальтобетона пикнометрическим методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.4.3 ГОСТ 12801-98 п.10.2 |
| 7.13 |  | 19.20/29.119 | Средняя плотность (объемная масса) |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 ГОСТ 12801-98 п.7 |
| 7.14 |  | 19.20/26.141 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 ГОСТ 12801-98 п.13 |
| 7.15 |  | 19.20/29.040 | Набухание |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 ГОСТ 12801-98 п.14 |
| 7.16 |  | 19.20/29.121 | Предел прочности при сжатии при t 50 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 ГОСТ 12801-98 п.15 |

| 7.17 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон Смеси асфальтобетонные вибролитые и вибролитой асфальтобетон Смеси асфальтобетонные горячие литые и литой асфальтобетон Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные | 19.20/29.040 | Состав асфальтобетонной смеси | СТБ 1033-2016 СТБ 2074-2017 СТБ 1257-2012 ГОСТ 9128-2013 ГОСТ 31015-2002 ТУ BY 100019869.001-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.8.17 ГОСТ 12801-98 п.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.18 |  | 19.20/29.040 | Состав минеральной части |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.6, 8.17.7 ГОСТ 12801-98 п.23.2 |
| 7.19 |  | 19.20/29.040 | Оптимальное количество битума |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.2, 8.17.3, 8.17.4 ГОСТ 12801-98 п.23.1, 23.3 |
| 7.20 |  | 19.20/29.121 | Предел прочности при сдвиге при t 50 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 ГОСТ 12801-98 п.18 |
| 7.21 |  | 19.20/29.121 | Однородность смеси по коэффициенту вариации |  | СТБ 1115-2013 п.8.23 ГОСТ 12801-98 п.27 |
| 7.22 |  | 19.20/29.119 | Средняя плотность (объемная масса) минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 ГОСТ 12801-98 п.8 |
| 7.23 |  | 19.20/29.119 | Истинная плотность (удельный вес) минеральной части смеси и асфальтобетона расчетным методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 ГОСТ 12801-98 п.9 |
| 7.24 |  | 19.20/29.119 | Истинная плотность (удельный вес) смеси расчетным методом |  | СТБ 1115-2013 п. 8.4.2 ГОСТ 12801-98 п.10.1 |
| 7.25 |  | 19.20/29.040 | Пористость минерального остова |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 ГОСТ 12801-98 п.11 |
| 7.26 |  | 19.20/08.118 | Остаточная пористость |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 ГОСТ 12801-98 п.12 |
| 7.27 |  | 19.20/29.165 | Сцепление битума с минеральной частью смесей |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 ГОСТ 12801-98 п.24 |
| 7.28 |  | 19.20/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 п.4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| 7.29 |  | 19.20/29.137 | Сила внутреннего сцепления |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 ГОСТ 12801-98 п.18 |
| 7.30 |  | 19.20/29.137 | Угол внутреннего трения |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 ГОСТ 12801-98 п.18 |
| 7.31 |  | 19.20/29.121 | Предельная структурная прочность |  | СТБ 1115-2013 п.8.14.5 |
| 7.32 |  | 19.20/29.121 | Прочность при растяжении при температуре 0 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 ГОСТ 12801-98 п.16 |
| 7.33 |  | 19.20/26.141 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 ГОСТ 12801-98 пп.20, 21 |
| 7.34 |  | 19.20/29.144 | Стекание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.21 |
| 7.35 |  | 19.20/29.119 | Коэффициент уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 СТБ 1033-2004 п.8.1 ГОСТ 12801-98 п.26 |

| 8.1 | Смеси органо-минеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства Смеси эмульсионно-минеральные складируемые для ремонта покрытий автомобильных дорог Смесь органо-минеральная (холодная) для ремонта покрытий автомобильных дорог Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные дорожные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30491-97 ТКП 110-2007 СТБ 1509-2004 СТБ 1345-2002 СТБ 2175-2018 СТБ 2413-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.4 ГОСТ 12801-98 п. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 |  | 19.20/29.061 | Изготовление образцов |  | ГОСТ 30491-97 п.6 СТБ 1115-2013 п.5,6,7 СТБ 1509-2004 п. 7.2 СТБ 2175-2018 п. 8.1 |
| 8.3 |  | 19.20/29.061 | Изготовление образцов, испытываемых на слеживаемость |  | СТБ 1115-2013 п.6.5 ГОСТ 12801-98 п. 25 |
| 8.4 |  | 19.20/29.119 | Средняя плотность (объемная масса) |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 ГОСТ 12801-98 п. 7 |
| 8.5 |  | 19.20/26.141 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 ГОСТ 30491-97 п.6.5 ГОСТ 12801-98 п. 13 |
| 8.6 |  | 19.20/29.040 | Набухание |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 ГОСТ 12801-98 п. 14 |
| 8.7 |  | 19.20/29.040 | Пористость минерального остова |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |
| 8.8 |  | 19.20/08.118 | Остаточная пористость |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 8.9 |  | 19.20/29.121 | Предел прочности при сжатии при t 50 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 ГОСТ 12801-98 п. 15 |
| 8.10 |  | 19.20/29.121 | Предел прочности при сжатии при t 20 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 ГОСТ 12801-98 п. 15 |
| 8.11 |  | 19.20/29.121 | Предел прочности при сжатии при t 0 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 8.12 |  | 19.20/26.095 | Слеживаемость |  | СТБ 1115-2013 п.8.19 |
| 8.13 |  | 19.20/26.141 | Коэффициент водостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 СТБ 2175-2018 п. 8.4 ГОСТ 12801-98 п.20, 21 |
| 8.14 |  | 19.20/29.040 | Содержание остаточного органического вяжущего и зернового состава минеральной части |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 СТБ 2175-2018 п. 8.5 |
| 8.15 |  | 19.20/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 п. 4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| 9.1 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органо-минеральных смесей | 08.99/42.000 23.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16557-2005 п.6.12; 6.13 |
| 9.2 |  | 08.99/29.040 23.99/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |
| 9.3 |  | 08.99/08.118 23.99/08.118 | Истинная плотность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3 |
| 9.4 |  | 08.99/29.040 23.99/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.4 |
| 9.5 |  | 08.99/29.040 23.99/29.040 | Пористость |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.5 |
| 9.6 |  | 08.99/29.040 23.99/29.040 | Набухание обр. из смеси порошка с битумом |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.6 |
| 9.7 |  | 08.99/29.144 23.99/29.144 | Показатель битумоемкости |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.8 |
| 9.8 |  | 08.99/26.141 23.99/26.141 | Гидрофобность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.9 |
| 9.9 |  | 08.99/29.151 23.99/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 16557-2005п.7.10 |

| 9.10 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органо-минеральных смесей | 08.99/04.125 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 п.4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Грунты | 23.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 30416-2012 СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12536-2014 п. 4.1.3 ГОСТ 12071-2014 п. 4.3 |
| 10.2 |  | 23.99/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 12536-2014 п. 4.1-4.3 СТБ 1164.2-2009 п. 7.1 |
| 10.3 |  | 23.99/29.144 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-84 п.4 ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 10.4 |  | 23.99/29.128 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-84 п.5 ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 10.5 |  | 23.99/29.151 | Число пластичности |  | ГОСТ 5180-84 п.4,5 ГОСТ 5180-2015 п.7, 8 |
| 10.6 |  | 23.99/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 5180-84 п.2 ГОСТ 5180-2015 п.5 СТБ 2042-2010 п. 6 |
| 10.7 |  | 23.99/29.040 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п. 7 |
| 10.8 |  | 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 п.4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| 10.9 |  | 23.99/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-84 п.6, 9 ГОСТ 5180-2015 п. 9, 12 |
| 10.10 |  | 23.99/26.141 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2016 п. 4.2, 4.3, 4.5 СТБ 1164.2-2009 п. 7.8 |
| 10.11 |  | 23.99/29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 10.12 |  | 23.99/29.151 | Оптимальная влажность |  |  |
| 10.13 |  | 23.99/29.040 | Плотность частиц грунта |  | ГОСТ 5180-84 п.10 ГОСТ 5180-2015 п. 13 |
| 11.1 | Материалы для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/42.000 | Отбор проб | СТБ 1520-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1520-2008 п.7.5 ГОСТ 9980.2-2014 п. 5.1.6, 6 |
| 11.2 |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-74 п. 3.2 |
| 11.3 |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2012 |
| 11.4 |  | 20.30/11.116 | Укрывистость высушенной пленки |  | ГОСТ 8784-75 |
| 11.5 |  | 20.30/29.061 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |
| 11.6 |  | 20.30/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 11.7 |  | 20.30/29.141 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 11.8 |  | 20.30/29.061 | Растекаемость при температуре нанесения |  | СТБ 1520-2008 Приложение Б |
| 11.9 |  | 20.30/29.145 | Температура размягчения |  | ГОСТ 11506-73 |
| 12.1 | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.93/42.000 | Отбор проб | СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1158-2013 п 8.2 |
| 12.2 |  | 08.93/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1158-2013 п.8.3 |
| 12.3 |  | 08.93/29.040 | Содержание зерен противогололедного материала |  | СТБ 1158-2013 п.8.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 12.4 |  | 08.93/29.040 | Содержание водорастворимых веществ |  | СТБ 1158-2013 п.8.5 |
| 12.5 | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.93/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1158-2013 п.8.5 |
| 12.6 |  | 08.93/26.095 | Слеживаемость по динамическому плотномеру при температуре 20 °С и минус 10 °С |  | СТБ 1158-2013 п.8.6 |
| 12.7 |  | 08.93/26.080 | Защитный эффект против коррозии стали |  | СТБ 1158-2013 п.8.7 |
| 12.8 |  | 08.93/26.045 | Плавящая способность |  | СТБ 1158-2013 п.8.8 |
| 13.1 | Портландцемент и шлакопортландцемент | 23.51/29.040 | Тонкость помола | ГОСТ 10178-85 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 310.2-76 п.1 |
| 13.2 |  | 23.51/29.144 | Нормальная густота |  | ГОСТ 310.3-76 п.1 |
| 13.3 |  | 23.51/29.143 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п.2 |
| 14.1 | Смеси бетонные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 14.2 |  | 23.64/29.144 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1545-2005 п.5 |
| 15.1 | Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства Бетоны конструкционные тяжелые Бетоны легкие | 23.63/29.061 | Изготовление образцов | СТБ 2221-2011 ГОСТ 26633-2012 СТБ 1544-2005 СТБ 1187-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 п.3-6 |
| 15.2 |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.5.2 |
| 15.3 |  | 23.63/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 п. 4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| 15.4 |  | 23.63/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.3-78 |
| 16.1 | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 16.2 |  | 23.64/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 п. 4.2 МВИ.МН 4779-2013 |
| 17.1 | Земляное полотно | 42.11/29.119 42.13/29.119 | Коэффициент уплотнения грунта | ТКП 45-3.03-19-2006 ТКП 059-2012 ТКП 200-2009 ТКП 45-3.03-192-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2176-2011 п. 6.1, 6.3 ГОСТ 2147-2010 п. 6.3 |
| 17.2 |  | 42.11/29.040 42.13/29.040 | Плотность грунта |  | ГОСТ 5180-84 п.6, 9 ГОСТ 5180-2015 п. 9, 12 СТБ 2176-2011 п. 6.1 СТБ 2147-2010 п. 6.3 ГОСТ 28514-90 |
| 17.3 |  | 42.11/29.040 42.13/29.040 | Максимальная плотность грунта |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 17.4 |  | 42.11/29.061 42.13/29.061 | Геометрические параметры земляного полотна |  | ТКП 059-2012 п. 11.5, 11.9 ГОСТ 30412-96 п. 4 |
| 18.1 | Асфальтобетонные покрытия и защитных слои Основания и фундаменты зданий и сооружений Защитные слои из холодных литых асфальтобетонных смесей | 42.11/29.061 42.13/29.061 42.99/29.061 | Шероховатость покрытия | ТКП 059-2012 ТКП 094-2012 ТКП 606-2017 СТБ 1291-2016 ТКП 45-5.01-254-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1566-2005 п.8 |
| 18.2 |  | 42.11/29.143 | Твердость верхнего слоя Покрытия |  | ТКП 094-2012 Приложение В |
| 18.3 |  | 42.11/29.061 42.13/29.061 42.99/29.061 | Геометрические параметры дорожной одежды |  | ТКП 059-2012 п. 11.5, 11.9 ГОСТ 30412-96 п.4 СТБ ЕN 12697-36-2011 п.4.1 |
| 18.4 |  | 42.11/29.061 42.13/29.061 42.99/29.061 | Ровность |  | ГОСТ 30412-96 п.4, п.5 ТКП 059-2012 п. 11.9 |
| 18.5 |  | 42.11/29.119 42.13/29.119 42.99/29.119 | Степень уплотнения |  | СТБ 2176-2011 п. 6.1, 6.3 СТБ 2147-2010 п. 6.3 СТБ 1164.1-2009 п. 5.7.1 СТБ 1164.2-2009 п. 5.5.1, 7.3 СТБ 1377-2003 СТБ 1115-2013 п. 8.20 ГОСТ 12801-98 п. 26 |
| 18.6 | Асфальтобетонные покрытия и защитных слои Основания и фундаменты зданий и сооружений Защитные слои из холодных литых асфальтобетонных смесей | 42.11/29.040 42.13/29.040 42.99/29.040 | Плотность грунта | ТКП 059-2012 ТКП 094-2012 ТКП 606-2017 СТБ 1291-2016 ТКП 45-5.01-254-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5180-84 п. 6, 9 ГОСТ 5180-2015 п. 9, 12 СТБ 2176-2011 п .6.1 СТБ 2147-2010 п. 6.3 СТБ 1164.2-2009 п. 5.4.1, 7.2 ГОСТ 28514-90 |
| 18.7 |  | 42.11/29.040 42.13/29.040 42.99/29.040 | Максимальная плотность грунта |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 18.8 |  | 42.11/29.040 42.13/29.040 42.99/29.040 | Остаточная пористость слоя |  | ТКП 059-2012 п.9.3.7.3 СТБ 2147-2010 п.6.3 |
| 19.1 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | СТБ 1092-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11506-73 |
| 19.2 |  | 19.20/29.143 | Пенетрация |  | ГОСТ 11501-78 |
| 19.3 |  | 19.20/29.119 | Плотность |  | СТБ 1092-2018 п.9.14 |
| 20.1 | Материалы лакокрасочные | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6465-76 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 20.2 |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-74 п. 3.2 |
| 20.3 |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2012 |
| 20.4 |  | 20.30/29.144 | Степень разбавления |  | ГОСТ 6465-76 п.3.5 |
| 20.5 |  | 20.30/29.061 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |
| 21.1 | Благоустройство территорий (дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных, асфальтобетонные покрытия, дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных) | 42.99/29.061 | Геометрические параметры земляного полотна и дорожной одежды | ТКП 45-3.02-7-2005 ТКП 45-3.02-70-2009 ТКП 45-3.02-6-2005 ТКП 059-2012 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1685-2006 п. 4.11, 5.1 - 5.3, 5.5, 5.9 - 5.11, 6.1-6.4 СТБ 1349-2009 п. 5.2, 5.4, 5.12, 5.16 |
| 21.2 |  | 42.99/29.119 | Степень уплотнения слоев земляного полотна, основания и покрытия |  | СТБ 1685-2006 п.5.7, 5.8, 6.7 СТБ 2176-2011 п. 6.1, 6.3 СТБ 1377-2003 СТБ 1349-2009 п. 5.6 ГОСТ 5180-84 п. 2,6,9 ГОСТ 5180-2015 п. 5, 9, 12 ГОСТ 22733-2016 СТБ 1164.1-2009 п. 5.7.1 СТБ 1164.2-2009 п. 5.5.1, 7.3 |
| 21.3 |  | 42.99/29.040 | Плотность грунта (метод замещения объема) |  | СТБ 2147-2010 п. 6.3 ГОСТ 28514-90 СТБ 1349-2009 п.5.6 СТБ 1685-2006 пп.5.8, 6.7 СТБ 1164.2-2009 п. 5.4.1, 7.2 |
| 21.4 |  | 42.99/29.040 | Плотность грунта (методом режущего кольца) |  | ГОСТ 5180-84 п.6 ГОСТ 5180-84 п. 9 СТБ 1349-2009 п.5.6 СТБ 1685-2006 пп.5.7, 5.8, 6.7 СТБ 1164.2-2009 п. 5.4.1, 7.2 |
| 21.5 |  | 42.99/29.151 | Влажность грунта |  | ГОСТ 5180-84 п.2 ГОСТ 5180-2015 п. 5 СТБ 1349-2009 п.5.5 |
| 21.6 |  | 42.99/11.116 | Соответствие способа уплотнения земляного полотна и слоев основания проектной документации |  | СТБ 1349-2009 п.5.7 |
| 21.7 | Благоустройство территорий (дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных, асфальтобетонные покрытия, дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных) Благоустройство территорий (дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных, асфальтобетонные покрытия, дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных) | 42.99/29.061 | Ровность | ТКП 45-3.02-7-2005 ТКП 45-3.02-70-2009 ТКП 45-3.02-6-2005 ТКП 059-2012 ТНПА и другая проектная документация ТКП 45-3.02-7-2005 ТКП 45-3.02-70-2009 ТКП 45-3.02-6-2005 ТКП 059-2012 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1349-2009 п.5.15 СТБ 1685-2006 пп.6.6, 8.1.2, 8.2.5 |
| 21.8 |  | 42.99/35.065 | Температура наружного воздуха |  | СТБ 1349-2009 п.5.1 |
| 21.9 |  | 42.99/29.145 | Температура асфальтобетонной смеси |  | СТБ 1349-2009 п.5.11 |
| 21.10 |  | 42.99/11.116 | Соответствие количества подстилающих слоев основания проектной документации |  | СТБ 1349-2009 п.5.3 СТБ 1685-2006 п.5.4 |
| 21.11 |  | 42.99/11.116 | Соответствие фактического вида и однородности грунта данным проектной документации |  | СТБ 1685-2006 п.5.4 |
| 21.12 |  | 42.99/11.116 | Состояние основания под асфальтобетонное покрытие |  | СТБ 1349-2009 п.5.8 |
| 21.13 |  | 42.99/11.116 | Соответствие обработки основания или ранее уложенного слоя асфальтобетона и расхода вяжущего проектной документации |  | СТБ 1349-2009 п.5.9 |
| 21.14 |  | 42.99/11.116 | Качество швов между смежными полосами асфальтобетонного покрытия |  | СТБ 1349-2009 п.5.10 |
| 21.15 |  | 42.99/29.119 | Коэффициент уплотнения асфальтобетонного покрытия |  | СТБ 1349-2009 п.5.14 СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| 21.16 |  | 42.99/11.116 | Количества проходов уплотняющего механизма по одному следу |  | СТБ 1685-2006 п.6.5 |
| 21.17 |  | 42.99/29.040 | Изготовление образцов бетона |  | СТБ 1685-2006 пп.6.8, 7.2 СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1521-2013 п.11.7 Приложение Д |
| 21.18 |  | 42.99/11.116 | Наличие защитного покрытия основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.10 |
| 21.19 |  | 42.99/29.061 | Внешний вид лицевой поверхности бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.6 |
| 21.20 |  | 42.99/11.116 | Заполнение швов |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.7 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                Т.А. Николаева