|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2537 |  |
|  | от 06.04.2006 |  |
|  | на бланке № 0010994 |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 октября 2024 года участка лабораторных испытаний Завода «Могилевтрансмаш». Открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» - управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Крупской, 232, 212030, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Грузоподъемные краны и механизмы | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТП МТМ 038-2021 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 ТНПА и другая техническая документация на объекты испытаний | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод Отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.1 * | Образцы сварных соединений | 24.10/ 29.061 | Испытания по определению физических свойств (статический изгиб) |  | ГОСТ 6996-66 р. 9 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 (методы дефектоскопии) СТБ 1428-2003 (радиографический метод) |
| 3.1 * | Образцы металла | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) |  | ГОСТ 9012-59 (по Бринеллю) ГОСТ 9013-59 (по Роквеллу) |
| 4.1 * | Крепежные изделия | 25.94/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) | ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 898-2-2015 | ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 898-2-2015 ГОСТ 9013-59 |
| 4.2 * |  | 25.94/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (статическое растяжение) |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 898-2-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

## предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных