ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Щебень, гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8267-93 пп. 5.5-5.10 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 | ул. Терешковой, 13, 210038, г. Витебск, Витебская область |
| 1.2 * |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |  |
| 1.3 * |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |  |
| 2.1 ** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23735-2014 пп. 5.7, 5.8 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 |  |
| 2.2 * |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав смеси |  | ГОСТ 23735-2014 пп. 6.1, 6.5, 6.7 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |  |
| 2.3 * |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |
| 3.1 ** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8736-2014 пп. 5.6-5.11 ГОСТ 8735-88 п. 2 |  |
| 3.2 * |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 3.3 * |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 ** | Смеси растворные и растворы строительные Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1307-2012 п.7.1 ГОСТ 5802-2024 п.4 | ул. Терешковой, 13, 210038, г. Витебск, Витебская область |
| 4.2 * |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие, в т.ч. из шва кладки |  | СТБ 1307-2012 п. 7.8 ГОСТ 24992- 2014 приложение Б ГОСТ 5802-2024 п.9, приложение А |  |
| 5.1 ** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п. 4 |  |
| 5.2 * |  | 23.63/29.121 | Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |  |
| 5.3 ** |  | 23.63/29.121 | Прочность бетона методом ударного импульса |  | СТБ 2264-2012 ГОСТ 18105-2018 |  |
| 6.1 ** | Бетоны | 23.63/42.000 | Отбор проб Изготовление контрольных образцов | СТБ 2674-2025 СТБ 1570-2005 СТБ 1187-2020 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 ГОСТ 18105-2018 СТБ 1152-99 п. 4 |  |
| 6.2 * |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие по контрольным образцам |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |  |
| 6.3 ** |  | 23.63/29.121 | Прочность методом ударного импульса |  | СТБ 2264-2012 ГОСТ 18105-2018 |  |
| 7.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.061 | Геометрические параметры (размеры) и отклонения. Значения действительных отклонений геометрических параметров от проектных (предельных) | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1941-2009 |  |
| 7.2 ** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона методом ударного импульса |  | СТБ 2264-2012 ГОСТ 18105-2018 |  |
| 8.1 * | Камни бортовые и плиты бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие по контрольным образцам | СТБ 1097-2012 СТБ 1071-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 СТБ 1152-99 пп. 5, 7.1.1-7.1.7, 7.1.11 |  |
| 8.2 ** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона методом ударного импульса |  | СТБ 2264-2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.3 ** | Камни бортовые и плиты бетонные и железобетонные | 23.61/29.061 | Геометрические параметры (размеры) и отклонения Значения действительных отклонений геометрических параметров от проектных (предельных) | СТБ 1097-2012 СТБ 1071-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | ул. Терешковой, 13, 210038, г. Витебск, Витебская область |
| 9.1 ** | Материалы стеновые (кирпич, камни, блоки, панели) | 23.32/29.061 23.32/11.116 | Геометрические размеры, отклонения и соответствие формы, дефекты внешнего вида | СТБ 1160-99 ГОСТ 379-2015 СТБ 1008-95 ТНПА и другая документация | СТБ 1160-99 пп.7.1-7.5 ГОСТ 379-2015 пп. 7.1-7.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 10.1 * | Профили стальные для кровель и комплектующие изделия | 24.33/29.061 24.33/11.116 | Геометрические размеры и предельные отклонения, внешний вид | СТБ 1382-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 1382-2003 пп. 7.2, 7.6 |  |
| 10.2 * |  | 24.33/29.061 | Серповидность |  | СТБ 1382-2003 п. 7.3 |  |
| 10.3 * |  | 24.33/29.061 | Косина резов |  | СТБ 1382-2003 п. 7.4 |  |
| 10.4 * |  | 24.33/29.061 | Глубина и диаметр вмятин |  | СТБ 1382-2003 п. 7.7 |  |
| 11.1 ** | Детали профильные из древесины Двери и ворота Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/29.151 16.23/29.040 | Влажность древесины | СТБ 1074-2009 СТБ 2433-2015 СТБ 939-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16588-91 р. 1, 2 |  |
| 11.2 * |  | 16.23/29.061 | Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы |  | СТБ1074-2009 пп. 6.1-6.2 СТБ 2433-2015 п. 8.6 СТБ 939-2013 п. 8.12 СТБ 1457-2004 р. 5 (кроме п. 5.2.4), р. 9 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 11.3 * |  | 16.23/11.116 | Пороки и дефекты обработки |  | ГОСТ 2140-81 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 12.1 ** | Пиломатериалы и заготовки из древесины | 16.10/42.000 | Отбор проб, приемка | СТБ 1714-2007 СТБ 1713-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2427-2015 |  |
| 12.2 * |  | 16.10/11.116 | Пороки и дефекты обработки |  | ГОСТ 2140-81 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3 * | Пиломатериалы и заготовки из древесины | 16.10/29.061 | Геометрические размеры | СТБ 1714-2007 СТБ 1713-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2427-2015 | ул. Терешковой, 13, 210038, г. Витебск, Витебская область |
| 12.4 ** |  | 16.10/29.151 16.10/29.040 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 р. 1, 2 |  |
| 13.1 ** | Грунты, песчано-гравийные основания | 08.12/42.000 | Отбор проб (кроме отбора монолитов из инженерно-геологических скважин) | СП 5.01.04-2025 ТНПА, проектная и другая документация | ГОСТ 12071-2014 |  |
| 13.2 ** |  | 08.12/29.040 | Плотность методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180-2015 р. 9 СТБ 2176-2011 п. 6.1 |  |
| 13.3 ** |  | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения грунта - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см) |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п. 6.3 |  |
| 13.4 * |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 р. 5 |  |
| 14.1 ** | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1102-2005 СТБ 1161-99 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 4640-2011 СТБ 1437-2004 ТНПА и другая документация | СТБ 2091-2010 |  |
| 14.2 * |  | 23.99/29.061 23.99/11.116 | Линейные размеры (кроме толщины плоских волокнистых изделий), внешний вид, геометрическая форма |  | ГОСТ 17177-94 пп. 3, 4.1-4.6, 4.9, р. 5, 6 СТБ EN 822-2016 СТБ EN 824-2016 |  |
| 14.3 * |  | 23.99/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 17177-94 п. 8 |  |
| 14.4 * |  | 23.99/29.121 | Прочность при сжатии при 10 %-ной линейной деформации. Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 17177-94 пп. 13, 14 СТБ EN 826-2016 |  |
| 17.1 ** | Отделочные работы | 43.39/29.151 | Влажность основания | СП 1.03.01-2019 ТНПА, проектная и другая документация | СП 1.03.07-2023 пп. 5.2.1, 6.2, 7.2, 8.2 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 16588-91 р. 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19.1 ** | Устройство полов. Устройство грунтового основания | 43.33/29.119 43.33/29.040 | Коэффициент уплотнения или плотность грунта: - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см); - метод режущего кольца | СП 1.03.01-2019 ТНПА, проектная и другая документация | СП 1.03.06-2023 п.7.1 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п. 6.3 ГОСТ 5180-2015 р. 9 | ул. Терешковой, 13, 210038, г. Витебск, Витебская область |
| 20.1 ** | Устройство полов Устройство подстилающего слоя из песка и щебня | 43.33/29.119 43.33/29.040 | Коэффициент уплотнения или плотность грунта: - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см); - метод режущего кольца | СП 1.03.01-2019 ТНПА, проектная и другая документация | СП 1.03.06-2023 пп. 7.1, 9.3 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п. 6.3 ГОСТ 5180-2015 р. 9 |  |
| 21.1 ** | Устройство полов Устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытия | 43.33/29.119 43.33/29.040 | Коэффициент уплотнения или плотность грунта: - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см); - метод режущего кольца | СП 1.03.01-2019 ТНПА, проектная и другая документация | СП 1.03.06-2023 пп. 7.1, 9.3, 18.1 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п. 6.3 ГОСТ 5180-2015 р. 9 |  |
| 23.1 ** | Изоляционные покрытия Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | 43.99/29.121 | Прочность сцепления гидроизоляционных слоев с основанием и между собой (метод 1) | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА, проектная и другая документация | СТБ 1846-2008 п. 7.7 |  |
| 24.1 ** | Изоляционные покрытия Устройство окрасочной гидроизоляции | 43.99/11.116 43.99/32.089 43.99/29.061 | Соответствие количества наносимых грунтовочных и гидроизоляционных слоев, толщина каждого слоя и общая толщина | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА, проектная и другая документация | СТБ 1846-2008 пп. 8.1, 8.2 СТБ ISO 2808-2023 (метод 1А; метод 4А (п. 5.2.4.1.1 вариант 2); метод 7В.2) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.1 ** | Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия | 43.99/32.089 43.99/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА, проектная и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 6.4 СТБ ISO 2808-2023 (метод 1А; метод 4А (п. 5.2.4.1.1 вариант 2); метод 7В.2) | ул. Терешковой, 13, 210038, г. Витебск, Витебская область |
| 29.1 ** | Антикоррозионные покрытия строитель-ных конструкций зданий и сооружений Оклеечные покрытия | 43.99/29.061 | Толщина грунтовочного слоя Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и в швах | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА, проектная и другая документация | СТБ 1684-2006 пп. 10.3, 10.11 |  |
| 31.1 ** | Кровли Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель | 43.91/29.151 | Влажность основания | СН 5.08.01-2019 ТНПА, проектная и другая документация | СП 1.03.05-2023 п. 5.4 ГОСТ 21718-84 |  |
| 32.1 * | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций Замоноличивание стыков и швов | 43.29/29.121 | Прочность бетона (раствора) и сроки распалубки | СН 1.03.01-2019 ТНПА, проектная и другая документация | СП 1.03.09-2023 пп. 5.7.4, 6.3.6 ГОСТ 10180-2012 |  |
| 33.1 * | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций Бетонные работы | 41.00/29.121 | Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам | СН 1.03.01-2019 ТНПА, проектная и другая документация | СП 1.03.09-2023 п. 6.3.6 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |  |
| 33.2 ** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона методом ударного импульса |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.3.6 ГОСТ 22690-2015 СТБ 2264-2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34.1 ** | Основания и фундаменты зданий и сооружений. Устройство котлованов | 43.29/29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта: - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см) | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 ТНПА, проектная и другая документация | СП 1.03.14-2024 п. 5.6 СТБ 1377-2003 ГОСТ 19912-2012 | ул. Терешковой, 13, 210038, г. Витебск, Витебская область |
| 35.1 ** | Основания и фундаменты зданий и сооружений Устройство фундаментов | 43.29/29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта обратной засыпки - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см) | СП 5.01.01-2023 ТНПА, проектная и другая документация | СП 1.03.14-2024 пп. 7.5, 5.6 СТБ 1377-2003 ГОСТ 19912-2012 |  |
| 36.1 ** | Основания и фундаменты зданий и сооружений Устройство оснований из насыпных грунтов | 43.29/29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см) | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 ТНПА, проектная и другая документация | СП 1.03.14-2024 п. 6.1.5 ГОСТ 19912-2012 |  |
| 36.2 * |  | 43.29/29.040 | Влажность грунта |  | СП 1.03.14-2024 п. 6.1.6 ГОСТ 5180-2015 р. 5 |  |
| 37.1 ** | Благоустройство территорий Сооружение земляного полотна, устройство слоев основания | 43.99/29.119 43.99/29.040 | Степень уплотнения или плотность грунта: - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см); - метод режущего кольца | СП 3.02.10-2025 ТНПА, проектная и другая документация | СП 1.03.17-2025 пп. 5.1.6, 5.1.7, 5.2.6 СТБ 1377-2003 ГОСТ 5180-2015 р. 9 |  |
| 37.2 * |  | 43.99/29.121 | Прочность укрепленных материалов |  | СП 1.03.17-2025 п. 5.2.8 ГОСТ 10180-2012 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.1 ** | Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | 43.22/29.061 | Отклонения степени уплотнения и толщины песчаной подсыпки от проекта | СП 4.01.06-2024 ТНПА, проектная и другая документация | СП 4.01.07-2024 п. 6.3 ГОСТ 26433.2-94 Приложение А СТБ 1377-2003 | ул. Терешковой, 13, 210038, г. Витебск, Витебская область |
| 41.2 ** |  | 43.22/29.061 | Отклонения зернового состава, степени уплотнения и высоты обратной засыпки от проектных значений |  | СП 4.01.07-2024 п. 6.4 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 26433.2-94 Приложение А |  |
| 42.1 ** | Монтаж тепловых сетей | 43.22/29.061 | Отклонения степени уплотнения и толщины песчаной подсыпки от проектных значений, отклонения зернового состава, степени уплотнения и высоты обратной засыпки от проектных значений | СП 4.02.01-2020 СП 4.02.10-2025 ТНПА, проектная и другая документация | СП 4.02.10-2025 пп. 6.3, 6.4 ГОСТ 26433.2-94 Приложение А ГОСТ 8735-88 СТБ 1377-2003 |  |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта);

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами.