ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Сырье для производства нефтяных битумов | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73 | р-н Червенский, 70, 223231, с/с Ляденский, вблизи д. Колеина, Червенский район, Минская область |  |
| 2.1* | Битум, битумные вяжущие | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73; ГОСТ EN 1427-2017 | р-н Червенский, 70, 223231, с/с Ляденский, вблизи д. Колеина, Червенский район, Минская область |  |
| 2.2* |  | 19.20/29.143 | Глубина проникания иглы при 0 °C, 25 °C (при 0°С; при 25°С) | ГОСТ 11501-78; ГОСТ EN 1426-2017 |  |  |
| 2.3* |  | 19.20/26.080, 19.20/29.143 | Стойкость к затвердеванию при 163 °С: - остаточная пенетрация | ГОСТ EN 12607-1-2017; ГОСТ EN 1426-2017 |  |  |
| 2.4* |  | 19.20/26.080, 19.20/29.127 | Стойкость к затвердеванию при 163 °С: - увеличение температуры размягчения | ГОСТ EN 12607-1-2017; ГОСТ EN 1427-2017 |  |  |
| 2.5* |  |  | Стабильность при хранении: разность температур размягчения | ГОСТ EN 13399-2013; ГОСТ EN 1427-2017 |  |  |
| 2.6* |  | 19.20/26.080, 19.20/29.143 | Стабильность при хранении: разность величин пенетрации | ГОСТ EN 13399-2013; ГОСТ EN 1426-2017 |  |  |
| 2.7* |  | 19.20/29.143 | Индекс пенетрации | СТБ EN 12591-2010 Приложение А |  |  |
| 2.8* |  | 19.20/29.145 | Температура хрупкости по Фраасу | ГОСТ 11507-78; ГОСТ EN 12593-2017 |  |  |
| 2.9* |  | 19.20/26.080 | Стойкость к затвердеванию при 163 °С: - изменение массы (абсолютное значение) | ГОСТ EN 12607-1-2017 |  |  |
| 2.10* |  | 19.20/08.043 | Динамическая вязкость при 60 °С | ГОСТ EN 12596-2017; СТБ EN 12596-2010 |  |  |
| 2.11* |  |  | Кинематическая вязкость при 135 °С | ГОСТ EN 12595-2017; СТБ EN 12595-2010 |  |  |
| 2.12* |  | 19.20/29.145 | Температура вспышки | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017); СТБ ISO 2592-2010 |  |  |
| 2.13* |  | 19.20/08.052 | Растворимость | ГОСТ EN 12592-2017 |  |  |
| 2.14* |  | 19.20/29.165 | Эластичность при 13 °С | СТБ 1220-2020 п. 9.5 |  |  |
| 2.15* |  |  | Растяжимость ( при 0 °С; при 25 °С) | ГОСТ 11505-75 |  |  |
| 2.16* |  | 19.20/11.116 | Сцепление битума с песком | ГОСТ 11508-74 Метод А |  |  |
| 2.17* |  |  | Однородность | СТБ 1220-2020 п. 9.10 |  |  |
| 3.1* | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73; ГОСТ EN 1427-2017 | р-н Червенский, 70, 223231, с/с Ляденский, вблизи д. Колеина, Червенский район, Минская область |  |
| 3.2* |  | 19.20/29.143 | Глубина проникания иглы при 0 °C, 25 °C (при 25°С) | ГОСТ 11501-78; ГОСТ EN 1426-2017 |  |  |
| 4.1* | Эмульсии битумные дорожные катионные | 19.20/29.143 | Глубина проникания иглы при 0 °C, 25 °C | ГОСТ 11501-78; ГОСТ EN 1426-2017; СТБ 1245-2024 п. 9.9 | р-н Червенский, 70, 223231, с/с Ляденский, вблизи д. Колеина, Червенский район, Минская область |  |
| 4.2* |  | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73; ГОСТ EN 1427-2017; СТБ 1245-2024 п. 9.10 |  |  |
| 4.3* |  | 19.20/29.040 | Содержание остаточного вяжущего | СТБ 1245-2024 п.9.1 |  |  |
| 4.4* |  | 19.20/29.054 | Однородность по остатку на сите 0,63 | СТБ 1245-2024 п.9.2 |  |  |
| 4.5* |  | 19.20/08.043 | Условная вязкость по вискозиметру STV | СТБ 1245-2024 п.9.3 |  |  |
| 4.6* |  | 19.20/29.128 | Коэффициент распада | СТБ 1245-2024 п.9.4 |  |  |
| 4.7* |  | 19.20/29.054 | Однородность по остатку на сите 0,63 при хранении более 7 суток | СТБ 1245-2024 п.9.6 |  |  |
| 4.8* |  | 19.20/11.116 | Устойчивость к расслоению при хранении более 3 суток | СТБ 1245-2024 п. 9.7 |  |  |
| 4.9* |  |  | Адгезия к щебню | ГОСТ 11508-74 метод А; СТБ 1245-2024 п.9.8 |  |  |
| 4.10* |  | 19.20/29.165 | Растяжимость | ГОСТ 11505-75; СТБ 1245-2024 п. 9.11 |  |  |
| 4.11* |  |  | Эластичность при 13 °С | СТБ 1220-2020 п. 9.5; СТБ 1245-2024 п. 9.12 |  |  |
| 4.12* |  | 19.20/11.116 | Устойчивость эмульсии при перемешивании с минеральными материалами | СТБ 1245-2024 п 9.5 |  |  |