ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Бетонные смеси | 23.63/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 п.4; СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 23.63/29.145 | Температура | СТБ 1035-96 п.6.7; СТБ 1545-2005 п.9 |  |  |
| 1.3** |  | 23.63/29.061 | Удобоукладываемость бетонной смеси с крупностью зерен заполнителя до 40 мм: - подвижность по показателям диаметра растекания конуса и осадки конуса, -жесткость | СТБ 1545-2005 п.5.2; СТБ 1545-2005 п.5.4; СТБ 1545-2005 п.5.3 |  |  |
| 1.4** |  | 23.63/29.040 | Объем вовлеченного воздуха бетонной смеси с крупностью зерен заполнителя до 40 мм | СТБ 1545-2005 п.7 |  |  |
| 1.5* |  |  | Средняя плотность | СТБ 1545-2005 п.6 |  |  |
| 1.6* |  |  | Расслаиваемость: -водоотделение -раствороотделение | СТБ 1545-2005 п.8 |  |  |
| 1.7** |  |  | Сохраняемость свойств | СТБ 1035-96 п.6.5; СТБ 1545-2005 п.10 |  |  |
| 2.1** | Бетоны | 23.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019 |  |  |
| 2.3* |  | 23.61/29.119 | Плотность в состоянии естественной влажности | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 2.4* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 2.5** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие (метод ударного импульса) | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015; СТБ 2264-2012 |  |  |
| 2.6* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018 |  |  |
| 3.1** | Смеси растворные | 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-2024 п.4; СТБ 1307-2012 п.7.1 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 23.64/29.061 | Подвижность | ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |  |
| 3.3** |  | 23.64/29.040 | Жизнеспособность | ГОСТ 5802-2024 п.5; СТБ 1307-2012 п.7.4 |  |  |
| 3.4* |  |  | Расслаиваемость | ГОСТ 5802-2024 п.7; СТБ 1307-2012 п.7.4 |  |  |
| 3.5* |  | 23.64/29.119 | Плотность | ГОСТ 5802-2024 п.6 |  |  |
| 4.1** | Растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-2024 п.4 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 4.2* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-2024 п.9; СТБ 1307-2012 п.7.8 |  |  |
| 4.3* |  | 23.64/29.119 | Средняя плотность | ГОСТ 5802-2024 п.10 |  |  |
| 5.1** | Цементы | 23.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30515-2013 п.7; ГОСТ 310.1-76 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 5.2* |  | 23.51/29.040 | Тонкость помола по остатку на сите | ГОСТ 310.2-76 п.1 |  |  |
| 5.3* |  |  | Нормальная густота цементного теста | ГОСТ 310.3-76 п.1 |  |  |
| 5.4* |  | 23.51/29.143 | Сроки схватывания | ГОСТ 310.3-76 п.2 |  |  |
| 6.1** | Материалы, укрепленные гидравлическими вяжущими, для покрытий и оснований автомобильных дорог | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1521-2013 п.6, п.7; СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 6.2* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; СП 1.03.17-2025 п.5.2.8 |  |  |
| 6.3* |  | 23.64/29.119 | Плотность в состоянии естественной влажности | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 7.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2; ГОСТ 8736-2014 п.5 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 7.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 7.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 7.4* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 7.5* |  | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 8.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 8.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3; СТБ 2318-2025 п.6.2 |  |  |
| 8.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 пп.4.5.1, 4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.1; СТБ 2318-2025 п.6.4 |  |  |
| 8.4* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |  |
| 9.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 п.5; ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 9.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 9.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 пп.4.5.1, 4.5.3 |  |  |
| 9.4* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |  |
| 9.5* |  | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |  |
| 10.1** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014; ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 10.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 23735-2014 п.6.1; ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 10.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 23735-2014 п.6.2; ГОСТ 8269.0-97 пп.4.5.1, 4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 11.1** | Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2; ГОСТ 8735-88 п.2 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 11.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3; СТБ 2318-2025 п.6.2 |  |  |
| 11.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 пп.4.5.1, 4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 11.4* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |  |
| 12.1** | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 пп.5.7-5.10; ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 12.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; СТБ 1705-2015 п.8.2 |  |  |
| 12.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 пп.4.5.1, 4.5.3; СТБ 1705-2015 п.8.2 |  |  |
| 12.4* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; СТБ 1705-2015 п.8.2 |  |  |
| 13.1** | Грунты | 100.06/42.000 | Отбор проб (кроме монолитов из инженерно-геологических скважин) | ГОСТ 12071-2014 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 13.2* |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов (ситовой метод) | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |  |
| 13.3* |  |  | Влажность в т.ч. гигроскопическая | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 13.4* |  |  | Максимальная плотность и оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016 |  |  |
| 13.5* |  |  | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | ГОСТ 25584-2023 п.6, п.8 |  |  |
| 13.6* |  |  | Граница текучести | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 13.7* |  |  | Граница раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 13.8* |  |  | Число пластичности | ГОСТ 5180-2015 п.5.3, п.5.4, п.7, п.8 |  |  |
| 14.1** | Плиты бетонные для тротуаров | 23.61/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, высота) | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 14.2** |  |  | Отклонение от прямолинейности |  |  |  |
| 14.3** |  |  | Отклонение от плоскостности |  |  |  |
| 14.4** |  |  | Размеры раковин, наплывов и околов бетона |  |  |  |
| 14.5* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1152-99 п.7.1 |  |  |
| 14.6* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 15.1** | Камни бортовые бетонные | 23.61/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, высота) | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 15.2** |  |  | Отклонение от прямолинейности |  |  |  |
| 15.3** |  |  | Отклонение от перпендикулярности |  |  |  |
| 15.4** |  |  | Ширина раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и отколов бетона |  |  |  |
| 15.5* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; СТБ 1152-99 п.7.1 |  |  |
| 15.6* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 16.1** | Грунты (автомобильные дороги, устройство фундаментов, устройство полов, благоустройство территорий, устройство оснований под асфальтобетонные покрытия, устройство земляного полотна и дополнительных слоев оснований и др.) | 100.06/29.121 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) | СП 1.03.06-2023 пп. 7.1, 9.3, 11.1, 18.1; СП 1.03.14-2024 пп. 5.6, 6.1.4, 6.1.5, 7.5, 9.3, 11.3; СП 1.03.17-2025 пп. 5.1.6, 5.1.7, 5.2.6; СП 4.01.07-2024 пп. 6.3, 6.4; СП 4.02.10-2025 п.6.3, п.6.4; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 | ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |
| 16.2** |  |  | Плотность (метод "режущего цилиндра") | СТБ 2176-2025 п.6.1 |  |  |
| 16.3** |  |  | Плотность и остаточная пористость слоя в уплотненном состоянии (метод замещения) | СТБ 2147-2010 п.4, п.5, п.6.1, п.7 |  |  |
| 16.4** |  |  | Качество уплотнения основания, окончание процесса уплотнения (проход катка) | ТКП 059.1-2020 (33200) п.7.3.2.8, п.7.3.3.8 |  |  |
| 16.5** |  |  | Плотность | ГОСТ 5180-2015 п.9, п.12; СП 1.03.17-2025 пп. 5.1.6, 5.1.7, 5.2.6 |  |  |