ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** РБ | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) | СТБ 1476–2004 п. 4.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 1.2** РБ | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Соосность расположения оконных блоков в проеме по этажам | СТБ 1476–2004 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 1.3** РБ | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков | СТБ 1476–2004 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 1.4** РБ | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами | СТБ 1476–2004 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 1.5** РБ | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | СТБ 1476–2004 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 1.6** РБ | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) | СТБ 1476–2004 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 1.7** РБ | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) | СТБ 1476–2004 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 1.8** РБ | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Геометрические размеры оконных и дверных проемов | СТБ 1476–2004 п. 4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 1.9** РБ | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и горизонтальности наличника | СТБ 1476–2004 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 1.10** РБ | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Прочность крепления оконных и дверных блоков | СТБ 1477–2004 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 1.11** РБ | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Воздухопроницаемость | СТБ 1479–2004 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 1.12** РБ | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Водопроницаемость | СТБ 1683–2006 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 1.13** РБ | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Сопротивление теплопередаче примыкания окон и дверей к стенам | ГОСТ 26254–84 ГОСТ 26629–85 ГОСТ 25380–82 ГОСТ 25380–2014 СТБ 1478–2004 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.1** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Сооружение земляного полотна: Высотные отметки при снятии растительного грунта | СТБ 1685–2006 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.2** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля | СТБ 1685–2006 п. 5.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.3** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны | СТБ 1685–2006 п. 5.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.4** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Степень уплотнения грунтов основания | СТБ 1685–2006 п. 5.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.5** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.119 | Устройство слоев дорожной одежды: Высотные отметки продольного и поперечного профиля | СТБ 1685–2006 п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.6** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Ширина слоя основания, кроме цементобетонного | СТБ 1685–2006 п. 6.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.7** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Ширина слоя основания из цементобетона | СТБ 1685–2006 п. 6.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.8** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Величина поперечных уклонов | СТБ 1685–2006 п. 6.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.9** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Толщина любого слоя основания | СТБ 1685–2006 п. 6.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.10** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рейкой | СТБ 1685–2006 п. 6.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.11** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.119 | Плотность слоя основания | СТБ 1685–2006 п. 6.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.12** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Установка бортового камня: Размеры бетонной обоймы, закрепляющей положение бортового камня | СТБ 1685–2006 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.13** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Оси симметрии от прямолинейности на выверяемом участке 60 м | СТБ 1685–2006 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.14** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Высотные отметки | СТБ 1685–2006 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.15** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Уступы в стыках смежных элементов | СТБ 1685–2006 п.п. 7.5, 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.16** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Устройство элементов сборного покрытия из плит тротуарных: Толщина выравнивающего слоя под сборные элементы покрытия | СТБ 1685–2006 п. 8.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.17** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Просветы между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой | СТБ 1685–2006 п. 8.1.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.18** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементами покрытия | СТБ 1685–2006 п. 8.2.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.19** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами для плит длиной 300 мм | СТБ 1685–2006 п. 8.2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.20** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Размер шва для плит длиной свыше 300 до 500 мм и плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций | СТБ 1685–2006 п. 8.2.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.21** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню или цоколю здания, сооружения | СТБ 1685–2006 п. 8.2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.22** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3 м | СТБ 1685–2006 п. 8.2.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 2.23** РБ | Устройство Дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными | СТБ 1685–2006 п. 8.2.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.1** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | Лакокрасочные покрытия: Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | СТБ 1684–2006 п. 6.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.2** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1684–2006 п. 6.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.3** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | ## Сплошность покрытия | ## СТБ 1684–2006 ## п. 6.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.4** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.121 | ## Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ## СТБ 1684–2006 ## п. 6.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.5** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.061 | ## Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ## СТБ 1684–2006 п.6.4 ## ГОСТ 31993–2024 (ISO 2808:2007) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.6** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | ## Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия: ## Внешний вид покрытия | ## СТБ 1684–2006 ## п. 6.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.7** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | ## Сплошность покрытия | ## СТБ 1684–2006 ## п. 6.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.8** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.121 | ## Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ## СТБ 1684–2006 ## п. 6.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.9** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | СТБ 1684–2006 п. 6.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.10** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | Покрытия гуммировочные из листовых материалов: Внешний вид покрытия | СТБ 1684–2006 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.11** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | СТБ 1684–2006 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.12** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | Сплошность покрытия из жидких резиновых смесей | СТБ 1684–2006 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.13** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью | СТБ 1684–2006 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.14** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.143 | Твердость покрытия (для листовых материалов) | СТБ 1684–2006 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.15** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.061 | Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | СТБ 1684–2006 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.16** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | Покрытия гуммировочные из жидких резиновых смесей: Внешний вид покрытия | СТБ 1684–2006 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.17** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | Сплошность покрытия из жидких резиновых смесей | ## СТБ 1684–2006 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.18** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | ## Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) | ## СТБ 1684–2006 ## п. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.19** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.121 | ## Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью | ## СТБ 1684–2006 ## п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.20** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.061 | ## Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | ## СТБ 1684–2006 ## п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.21** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | Металлизационные и комбинированные покрытия: ## Внешний вид покрытия | СТБ 1684–2006 ## п. 8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.22** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.121 | ## Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью | ## СТБ 1684–2006 ## п. 8.5 ## ГОСТ 9.304-87 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.23** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.061 | ## Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия | ## СТБ 1684–2006 ## п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.24** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | ## Оклеечные покрытия: ## Внешний вид покрытия | СТБ 1684–2006 ## п. 10.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.25** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.121 | ## Сплошность покрытия | ## СТБ 1684–2006 ## п. 10.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.26** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.061 | ## Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью | ## СТБ 1684–2006 ## п.10.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.27** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.061 | ## Толщина слоев оклеечного материала в покрытиях и швах | ## СТБ 1684–2006 ## п. 10.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.28** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 43.99/ 29.121 | Облицовочные и футеровочные покрытия: ## Непроницаемый подслой | СТБ 1684–2006 ## п. 11.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.29** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | ## Адгезия замазок при футеровке | СТБ 1684–2006 ## п. 11.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.30** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.061 | ## Количество слоев футеровки (облицовки) | СТБ 1684–2006 ## п. 11.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.31** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.061 | ## Толщина прослойки | СТБ 1684–2006 ## п. 11.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.32** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.061 | ## Ширина швов | СТБ 1684–2006 п. 11.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.33** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | ## Полнота заполнения и размеры швов | СТБ 1684–2006 п. 11.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.34** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 11.116 | ## Внешний вид покрытия | СТБ 1684–2006 п. 11.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.35** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.061 | ## Ровность покрытия | СТБ 1684–2006 п. 11.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 3.36** РБ | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.99/ 29.061 | ## Величина перепада между смежными элементами покрытия | СТБ 1684–2006 п. 11.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.1** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 11.116 | Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции: | СТБ 1846–2008 п. 9.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.2** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 29.061 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846–2008 п.п. 9.2, 7.2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.3** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от вертикальности | СТБ 1846–2008 п. 9.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.4** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от горизонтальности | СТБ 1846–2008 п. 9.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.5** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от заданного уклона | СТБ 1846–2008 п. 9.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.6** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от прямолинейности (ровность) | СТБ 1846–2008 п. 9.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.7** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 29.061 | Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной): Величина нахлестки армирующего материала | СТБ 1846–2008 п. 8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.8** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием | СТБ 1846–2008 п. 8.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.9** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846–2008 п. 8.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.10** РБ | Изоляционные работы | ## 43.99/ 11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) с применением мастик и проникающих составов | СТБ 1846–2008 п. 8.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.11** РБ | Изоляционные работы | ## 43.99/ 11.116 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов: ## Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846–2008 п. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.12** РБ | Изоляционные работы | ## 43.99/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | СТБ 1846–2008 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.13** РБ | Изоляционные работы | ## 43.99/ ## 11.116 | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов: Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846–2008 п. 17.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.14** РБ | Изоляционные работы | ## 43.99/ ## 29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846–2008 п. 17.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.15** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ ## 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846–2008 п. 17.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.16** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846–2008 п. 17.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.17** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846–2008 п. 17.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.18** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 11.116 | Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов: Соответствие способа соединения листовых материалов требованиям проектной документации и требованиям ТНПА | СТБ 1846–2008 п. 11.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.19** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 29.121 | Сцепление листовых материалов с основанием | СТБ 1846–2008 п. 11.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.20** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) | СТБ 1846–2008 п. 11.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.21** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846–2008 п. 11.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.22** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 11.116 | Устройство гидроизоляции из металлических листов: Внешний вид сварных швов | СТБ 1846–2008 п. 10.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 4.23** РБ | Изоляционные работы | 43.99/ 11.116 | Соответствие качества сварных швов требованиям ТНПА и проектной документации | СТБ 1846–2008 п.10.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 5.1** РБ | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.99/ 11.116 | Усилие вырыва анкерного устройства и крепежного элемента из подосновы | СТБ 2068–2010 п. 11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 5.2** РБ | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.99/ 29.061 | Дюбели-анкеры: Отклонение диаметра отверстия для установки дюбеля-анкера | ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 5.3** РБ | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.99/ 29.061 | Отклонение глубины отверстия | ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 5.4** РБ | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.99/ 29.061 | Отклонение оси отверстия от перпендикуляра к плоскости основания | ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 5.5** РБ | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.99/ 11.116 | Отклонение усилия вырыва от расчетного | СТБ 2079–2010 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.1** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 35.065 | Монтаж систем отопления зданий и сооружений: Монтаж трубопроводов: Температура окружающего воздуха (при монтаже полимерных трубопроводов) | СТБ 2038–2010 п. 5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.2** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | СТБ 2038–2010 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.3** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | СТБ 2038–2010 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.4** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | СТБ 2038–2010 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.5** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами | СТБ 2038–2010 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.6** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов | СТБ 2038–2010 п. 5.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.7** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Расстояние между креплениями трубопроводов | СТБ 2038–2010 п. 5.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.8** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | СТБ 2038–2010 п. 5.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.9** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов | СТБ 2038–2010 п. 5.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.10** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам | СТБ 2038–2010 п. 5.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.11** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | СТБ 2038–2010 п. 5.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.12** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА | СТБ 2038–2010 п. 5.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.13** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СТБ 2038–2010 п. 5.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.14** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации | СТБ 2038–2010 п. 5.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.15** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Монтаж отопительных приборов: Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА | СТБ 2038–2010 п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.16** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов | СТБ 2038–2010 п. 6.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.17** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений: Монтаж воздуховодов систем вентиляции: Отклонение воздуховодов от вертикали | СТБ 2021–2009 п. 5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.18** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений | СТБ 2021–2009 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.19** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА | СТБ 2021–2009 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.20** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации | СТБ 2021–2009 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.21** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение воздуховодов от проектных отметок | СТБ 2021–2009 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.22** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА | СТБ 2021–2009 п. 5.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.23** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции согласно требованиям ТНПА и проектной документации | СТБ 2021–2009 п. 5.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.24** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации | СТБ 2021–2009 п. 5.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.25** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Соответствие систем вентиляции проектным режимам работы: Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов | СТБ 2021–2009 п. 6.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.26** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений: Монтаж трубопроводов: Отклонение трубопроводов от вертикали | СТБ 2039–2010 п. 5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.27** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | СТБ 2039–2010 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.28** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации | СТБ 2039–2010 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.29** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов | СТБ 2039–2010 п. 5.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.30** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных соединений | СТБ 2039–2010 п. 5.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.31** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СТБ 2039–2010 п. 5.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.32** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | СТБ 2039–2010 п. 5.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.33** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите | СТБ 2039–2010 п. 5.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.34** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.121 | Прочность и герметичность системы газоснабжения | СТБ 2039–2010 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.35** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Монтаж тепловых пунктов и котельных: Монтаж трубопроводов: Отклонение трубопроводов от вертикали | СТБ 1999–2009 п. 5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.36** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | СТБ 1999–2009 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.37** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | СТБ 1999–2009 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.38** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | СТБ 1999-2009 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.39** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов | СТБ 1999-2009 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.40** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных соединений | СТБ 1999-2009 п. 5.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.41** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СТБ 1999-2009 п. 5.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.42** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | СТБ 1999-2009 п. 5.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.43** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СТБ 2039-2010 п. 5.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.44** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение дымовой трубы от вертикали | СТБ 2039-2010 п. 8.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.45** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.46** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.47** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие высоты дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п. 8.4 ГОСТ 26433.2-84 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.48** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Соответствие класса по температуре дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п. 8.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 6.49** РБ | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Соответствие дымовой трубы классам по конденсатостойкости и коррозионной стойкости | СТБ 2039-2010 п. 8.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 7.1** РБ | Основания и фундаменты зданий и сооружений | 42.99/ 29.119 | Коэффициент уплотнения грунта (метод динамического зондирования) | СТБ 1377-2003 П 12 к СНБ 5.01.01-99 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.1* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.040 | Кажущаяся плотность | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) ГОСТ 19177-81п. 4.3 ГОСТ 15588-2014 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.2* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.143 | Твердость при вдавливании | СТБ ИСО 2439-2001 методы А, Б, В | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.3* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008 ГОСТ 10174-90 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.4* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Максимальное напряжение при растяжении образца, разрушающее напряжение в момент разрыва образца, относительное удлинение при максимальном напряжении и разрыве образца | ГОСТ 17370-2017 (ISO 1926:2009) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.5* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Относительная остаточная деформация при сжатии | ГОСТ 18268-2017 (ISO 1856:2000) ГОСТ 19177-81п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.6* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Модуль упругости при сжатии | ГОСТ 18336-2017 (ISO 844:2014) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.7* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.137 | Сопротивление сжатию | ГОСТ 19177-81 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.8* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Разрушающее напряжение при статическом изгибе образца и его прогиб в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величине прогиба | ГОСТ 18564-2017 (ISO 1209-1:2007, ISO 1209-2:2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.9* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001) ГОСТ 15588-2014 п. 7.8 ГОСТ 19177-81 п.п. 4.6, 4.7 СТБ 1437-2004 п.7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.10* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 26.141 | Скорость прохождения паров воды | ГОСТ 20870-2017 (ISO 1663:2007) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.11* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Стабильность размеров образцов при определенной температуре и влажности | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.12* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.070 | Усталость при циклическом сжатии | ГОСТ 20990-2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.13* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.145 | Коэффициент Морозостойкости | ГОСТ 22346-2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.14* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Разрушающее напряжение при сжатии; напряжение при 10 %-ной деформации сжатия; относительная деформация сжатия при разрушении | ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.15* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Твердость | ГОСТ 24616-2017 (ISO 2439:2008) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.16* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.143 | Измерение линейных размеров | ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.17* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Зависимость напряжение-деформация при сжатии и напряжение сжатия эластичных ячеистых материалов. Порядок обсчета значений напряжения | ГОСТ 26605-2017 (ISO 3386-1:1986) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.18* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 15873-2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.19* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Остаточная деформация сжатия | ГОСТ 29089-91 ГОСТ 19177-81 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.20* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Проведение технологической пробы | СТБ 1338-2002 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.21* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.040 | Средний размер ячеек пенопласта | СТБ 1338-2002 метод 1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.22* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Объемное содержание закрытых пор | СТБ 1338-2002 метод 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.23* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 26.095 | Ударная вязкость по Шарпи | ГОСТ 4647-2015 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.24* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.144 | Термостойкость | ГОСТ 15088-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.25* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.137 | Сопротивление отслаиванию | ГОСТ 10174-90 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.26* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2-71 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.27* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Длина и ширина плит | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.28* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Толщина плит | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.29* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Разность диагоналей | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.30* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Притупленность ребер и углов, скосы по сторонам притупленных углов | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.31* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Длина, ширина и высота (глубина) выпуклостей или впадин | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.32* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Отклонение от плоскостности плит | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.6 ГОСТ 17177-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.33* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 35.060 | Влажность | ГОСТ 15588-2014 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.34* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | ГОСТ 15588-2014 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.35* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 15588-2014 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.36* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 25.108 | Время самостоятельного горения | СТБ 1437-2004 п. 7.8 ГОСТ 15588-2014 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.37* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Проверка размеров сечений | ГОСТ 19177-81 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.38* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.127 | Температура хрупкости | ГОСТ 7912-74 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.39* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Размеры плит, отклонения от них, правильность формы и дефекты внешнего вида | СТБ EN 822-2016 СТБ EN 823-2016 СТБ 1230-2000 п. 7.1 ГОСТ 15588-2014 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.40* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Предельные отклонения толщины, глубина впадин и высота выпуклостей пенопласта | ГОСТ 17177-94 п.п. 4.4, 4.5, 4.6 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.41* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Измерение линейных размеров | ГОСТ 17177-94 п.п. 4.4, 4.5, 4.6 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.42* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Правильность геометрической формы | ГОСТ 17177-94 п. 6 ГОСТ 23486-79 п. 5.4 СТБ EN 824-2016 СТБ EN 825-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.43* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м2 плиты | СТБ 1230-2000 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.44* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.040 | Плотность | ГОСТ 17177-94 п. 7.2 ГОСТ 15588-2014 п. 7.3 СТБ 1437-2004 п.7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.45* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Прочность при изгибе | СТБ 1230-2000 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.46* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 35.060 | Отпускная влажность | СТБ 1230-2000 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.47* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение | СТБ 1230-2000 п. 7.5 ГОСТ 17177-94 п. 10 ГОСТ 9573-2012 п. 6.13 ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001) ГОСТ 15588-2014 п.7.8 СТБ 2252-2012 п. 7.1.5 СТБ 2270-2012 п. 7.1.5 СТБ 1437-2004 п.7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.48* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 35.060 | Влажность | ГОСТ 17177-94 п. 8 ГОСТ 15588-2014 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.49* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 35.060 | Отпускная влажность плиты | СТБ 1230-2000 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.50* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 35.060 | Ускоренное определение сорбционной влажности | ГОСТ 17177-94 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.51* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации | ГОСТ 17177-94 п. 13 ГОСТ 15588-2014 п. 7.5 СТБ 1437-2004 п.7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.52* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации после сорбционного увлажнения | ГОСТ 17177-94 п. 13 ГОСТ 9573-2012 п. 6.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.53* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 17177-94 п. 14 СТБ 1740-2007 п.п. 4,6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.54* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 17177-94 п. 15 ГОСТ 15588-2014 п. 7.7 СТБ 1437-2004 п.7.4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.55* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при растяжении | ГОСТ 17177-94 п. 16 СТБ 1740-2007 п.п. 4, 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.56* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности плиты | СТБ 1437-2004 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.57* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Прочность при растяжении; прочность при сжатии; прочность при сжатии при 10 %-ной линейной деформации; прочность при сдвиге; модуль упругости Е; модуль сдвига G | СТБ 1740-2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.58* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.040 | Содержание органических веществ | ГОСТ 17177-94 п. 11 СТБ EN 13820-2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.59* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 08.091 | Полнота поликонденсации фенолоформальдегидного связующего | ГОСТ 17177-94 п. 12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.60* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Прочность при сжатии, прочность при растяжении | СТБ 1740-2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.61* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Определение линейных размеров | СТБ 1515-2004 п.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.62* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Отклонения от прямолинейности продольных кромок панели | СТБ 1515-2004 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.63* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Отклонения от плоскостности лицевой поверхности панели | СТБ 1515-2004 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.64* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Отклонения от перпендикулярности смежных торцевых граней панели | СТБ 1515-2004 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.65* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Смещение кромок металлических листов панели относительно друг друга | СТБ 1515-2004 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.66* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.137 | Зависимость напряжение-деформация при сжатии, напряжение сжатия | ГОСТ 26605-2017 (ISO 3386-1:1986) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.67* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Деформация сжатия, предел прочности при сжатии, прочность на сжатие при 10 %-ной деформации, модуль упругости при сжатии | СТБ EN 826-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.68* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Стабильность размеров при заданных температуре и влажности | СТБ EN 1604-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.69* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.143 | Ползучесть при сжатии | СТБ EN 1606-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.70* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости поверхности изделия | СТБ EN 1607-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.71* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при растяжении параллельно плоскости поверхности изделия | СТБ EN 1608-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.72* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении | СТБ EN 1609-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.73* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.137 | Паропроницаемость: плотность диффузионного потока водяного пара; коэффициент сопротивления диффузионному паропроницанию; сопротивление диффузионному паропроницанию; коэффициент диффузионной паропроницаемости; сравнительный коэффициент диффузионной паропроницаемости; толщина слоя неподвижного воздуха | СТБ EN 12086-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.74* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение при долговременном погружении (полном и частичном) | СТБ EN 12087-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.75* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Показатели при сосредоточенной нагрузке: сосредоточенная нагрузка при заданной деформации, сила давления и деформация в критической точке, кривая зависимости деформации от силы | СТБ EN 12430-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.76* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Прочность плиты | СТБ 1230-2000 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.77* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Прочность при изгибе | СТБ EN 12089-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.78* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 11.116 | Внешний вид, цвет | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.79* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.137 | Удаление защитной антиадгезионной пленки | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.80* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Размеры по сечению и предельные отклонения от них | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.81* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Длина | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.82* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Условная прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.83* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.061 | Время восстановления формы (толщины) ленты до значения рабочего расширения при температуре плюс 20 оС | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.84* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.137 | Сопротивление сжатию при 50%-ной деформации | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.85* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение поверхности уплотнительной ленты по объему | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.10 ГОСТ 17177-94 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.86* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 26.080 | Предел водонепроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.87* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 26.080 | Коэффициент паропроницаемости | ГОСТ 25898-83 ГОСТ 25898-2012 ГОСТ 25898-2020 ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.88* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 26.080 | Теплостойкость | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.89* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 26.080 | Морозоустойчивость – гибкость на брусе при отрицательной температуре | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.90* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.170 | Сопротивление отслаиванию от бетонного основания | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.6 ГОСТ 1017490 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.91* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 36.057 | Долговечность | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.92* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при растяжении в направлении, перпендикулярном поверхности | ГОСТ 15588-2014 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.93* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.145 | Теплопроводность | СТБ 1618-2006 СТБ 1437-2004 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.94* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.040 | Содержание влаги и летучих веществ | ГОСТ 14043-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 8.95* РБ | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 33.111 | Блеск лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим эффектом, под углом 20°, 60° и 85° | СТБ ISO 2813-2011 ГОСТ 31975-2017 (ISO 2813:2014) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.1* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.080 | Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов | ГОСТ 9.708-83 метод 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.2* РБ | # Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.095 | Ударная вязкость по Шарпи | ГОСТ 4647-2015 ГОСТ 30673-2013 п. 6.12 СТБ 1264-2001 п. 8.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.3* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.137 | Изгибающее напряжение и значение прогиба в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величине прогиба; изгибающее напряжение при максимальной нагрузке; изгибающее напряжение при разрушении или при максимальной нагрузке | ГОСТ 4648-2014 ГОСТ 9639-71 п. 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.4* РБ | # Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 4650-2014 методы 1, 2, 3 и 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.5* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.144 | Разрушающее напряжение при сжатии; напряжение сжатия при пределе текучести; напряжение сжатия при условном пределе текучести; напряжение сжатия при установленной условной деформации; относительная деформация сжатия при разрушении и при пределе текучести | ГОСТ 4651-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.6* РБ | # Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.143 | Твердость пластмасс и эбонита | ГОСТ 4670-2015 (ISO 2039-1:2001) ГОСТ 9639-71 п. 4.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.7* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.137 | Модуль упругости при растяжении, сжатии и изгибе | ГОСТ 9550-81 методы 1, 2, 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.8* РБ | # Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.070 | Абразивный износ (истирание шлифшкуркой) | ГОСТ 11012-2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.9* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.119 | Насыпная плотность формовочного материала | ГОСТ 11035.1-93 (ИСО 60-77) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.10* РБ | # Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | Прочность при растяжении; прочность при разрыве; предел текучести при растяжении; условный предел текучести; относительное удлинение при максимальной нагрузке; относительное удлинение при разрыве; относительное удлинение при пределе текучести | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) СТБ 1293-2001 п. 7.3 СТБ 2251-2012 п. 7.6 СТБ 1548-2005 п. 7.12 ГОСТ 9639-71 п. 4.5 ГОСТ 18599-2001 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.11* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.080 | Цветоустойчивость под воздействием света, равномерность окраски и светлота | ГОСТ 11583-74 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.12* РБ | # Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.045 | Стойкость к действию химических сред | ГОСТ 12020-72 методы 1, 2, 3 ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010) методы 1, 2, 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.13* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 11.116 | Условия кондиционирования и испытания образцов (проб) | ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.14* РБ | # Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.095 | Методы механических испытаний | ГОСТ 14359-69 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.15* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.054 | Миграция Пластификаторов | ГОСТ 14926-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.16* РБ | # Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.127 | Температура размягчения по Вика | ГОСТ 15088-2014 ГОСТ 9639-71 п. 4.7 ГОСТ 30673-2013 п. 6.10 СТБ 1264-2001 п. 8.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.17* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.119 | Плотность (объемная масса) | ГОСТ 15139-69 п.п. 2, 3, 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.18* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 33.111 | Коэффициент пропускания и мутности | ГОСТ 15875-80 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.19* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Толщина пленок и листов | ГОСТ 17035-86 методы А и Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.20* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.144 | Ползучесть при одноосном растяжении | ГОСТ 18197-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.21* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.095 | Ударная вязкость по Изоду | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.22* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 11.116 | Ускоренное кондиционирование образцов для испытания | ГОСТ 19599-90 (ИСО 1110-87) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.23* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 08.052 | Содержание нелетучих (сухого остатка) и летучих веществ | ГОСТ 22456-77 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.24* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.143 | Твердость пластмасс и эбонита вдавливанием с помощью дюрометров двух типов (твердость по Шору А и Шору Д) | ГОСТ 24621-2015 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.25* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 08.052 | Определение летучих веществ в полиэтилене | ГОСТ 26359-84 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.26* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 11.116 | Изменение внешнего вида после прогрева | ГОСТ 27077-86 Методы 1 и 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.27* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023) СТБ 1293-2001 п. 7.4 ГОСТ 18599-2001 п. 8.5 ГОСТ 32414-2013 п. 8.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.28** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Трубы из пластмасс. Определение размеров | ## ГОСТ ISO 3126-2023 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.29* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева | СТБ ЕN ISO 2505-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.30** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Определение размеров (толщина стенки в любом месте, средний наружный диаметр, наружный диаметр в любом месте) | СТБ ЕN ISO 3126-2011 СТБ 1264-2001 п. 8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.31* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.095 | Устойчивость опирания решетки трапа | ГОСТ 1811-2019 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.32* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.061 | Положение решетки по отношению к бортам трапа | ГОСТ 1811-2019 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.33* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.141 | Герметичность трапа под давлением 0,01 МПа | ГОСТ 1811-2019 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.34* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.095 | Испытания трапа на действие сосредоточенной нагрузки | ГОСТ 1811-2019 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.35* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | Прочность сцепления эмалевого покрытия с металлом | ГОСТ 1811-2019 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.36* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.095 | Стойкость к воздействию внутренних напряжений | ГОСТ 1811-2019 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.37* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | Прочность и относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ 9.708-83 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.38* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.127 | Теплостойкость по Вика | ГОСТ 15088-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.39* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Стабильность размеров ПВХ-профиля после теплового воздействия | ГОСТ 11529-2016 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.40* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.095 | Стойкость к удару при пониженной температуре | СТБ 1264-2001 п. 8.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.41* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Определение размеров и отклонений | ГОСТ 22689-2014 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.42** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 11.116 | Внешний вид, качество поверхности | ГОСТ 22689-2014 п.8.2 ГОСТ 10174-90 п. 3.2 ГОСТ 18599-2001 п. 8.2 ГОСТ 19111-2001 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.43** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Размеры | СТБ 1293-2001 п. 7.2 ГОСТ 10174-90 п. 3.1 ГОСТ 18599-2001 п. 8.3 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.44** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Размеры | СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 CТБ EN 1401-1-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.45* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.144 | Предел текучести при растяжении и относительное удлинение | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.46* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 36.057 | Степень сшивки для полиэтилена | СТБ 1293-2001 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.47* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Основные размеры поперечного сечения | СТБ 1548-2005 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.48** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | СТБ 1548-2005 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.49* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 11.116 | Цвет и фактура лицевой поверхности | СТБ 1548-2005 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.50* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м | СТБ 1548-2005 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.51* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.095 | Стойкость к удару | СТБ 1548-2005 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.52* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.165 | Гибкость | СТБ 1548-2005 п. 7.8 ГОСТ 19111-2001 п. 7.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.53* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | Прочность сцепления декоративного покрытия | СТБ 1548-2005 п. 7.9 СТБ 1264-2001 п. 8.18 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.54* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.137 | Абсолютная деформация при вдавливании | СТБ 1548-2005 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.55** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Изменение линейных размеров | СТБ 1548-2005 п. 7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.56** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Длина и ширина | ГОСТ 9590-76 п. 4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.57** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 9590-76 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.58* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 34.065 | Стойкость к кипячению в воде | ГОСТ 9590-76 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.59* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.137 | Разрушающее напряжение при изгибе | ГОСТ 9590-76 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.60* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.145 | Гидротермическая стойкость лицевой поверхности | ГОСТ 9590-76 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.61* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.145 | Термическая стойкость лицевой поверхности | ГОСТ 9590-76 п. 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.62* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.095 | Ударная прочность поверхности | ГОСТ 9590-76 п. 4.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.63* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.170 | Стойкость к загрязнению | ГОСТ 9590-76 п. 4.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.64* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Стабильность линейных размеров | ГОСТ 9590-76 п. 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.65** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 9639-71 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.66* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.049 | Ударная вязкость | ГОСТ 9639-71 п. 4.6 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.67* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.127 | Температура размягчения по Вика | ГОСТ 9639-71 п. 4.7 ГОСТ 15088-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.68* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Изменение размеров при прогреве | ГОСТ 9639-71 п. 4.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.69* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.119 | Монолитность | ГОСТ 9639-71 п. 4.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.70* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.045 | Серебростойкость | ГОСТ 10667-90 п. 3.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.71* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.080 | Светостойкость | ГОСТ 10667-90 п. 3.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.72* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.145 | Термостойкость | ГОСТ 10667-90 п. 3.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.73* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Размеры поперечного сечения | ГОСТ 19111-2001 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.74* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 19111-2001 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.75* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м | ГОСТ 19111-2001 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.76** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Длина мерного отрезка | ГОСТ 19111-2001 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.77* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.137 | Абсолютная деформация при вдавливании | ГОСТ 19111-2001 п.7.11 ГОСТ 11529-2016 п.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.78** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Изменение линейных размеров | ГОСТ 19111-2001 п. 7.12 ГОСТ 11529-2016 п.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.79* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.095 | Стойкость к удару | ГОСТ 19111-2001 п. 7.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.80* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | Прочность сцепления декоративного отделочного покрытия | ГОСТ 19111-2001 п. 7.17 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.81* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.070 | Истираемость | ГОСТ 19111-2001 п. 7.13 ГОСТ 11529-2016 п.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.82** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 11.116 | Цвет и фактура лицевой поверхности | ГОСТ 19111-2001 п. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.83* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | Прочность при растяжении | ГОСТ 19111-2001 п. 7.14 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.84** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Размеры и форма | ГОСТ 30673-2013 п.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.85* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.040 | Масса | ГОСТ 30673-2013 п.6.4 СТБ 1264-2001 п. 8.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.86** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 11.116 | Показатели внешнего вида, включая цвет (по образцам-эталонам) | ГОСТ 30673-2013 п. 6.5 СТБ 1264-2001 п.п. 8.3, 8.4 ГОСТ 11583-74 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.87* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | Прочность и модуль упругости при растяжении | ГОСТ 30673-2013 п.6.11 СТБ 1264-2001 п. 8.7, п. 8.8 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ 9550-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.88* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | # Изменение линейных размеров под воздействием температуры | # ГОСТ 30673-2013 # п. 6.6 # СТБ 1264-2001 # п. 8.13 # ГОСТ 11529-2016 # п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.89* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.095 | # Стойкость к удару | # ГОСТ 30673-2013 п. 6.8 # СТБ 1264-2001 п. 8.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.90* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.145 | # Термостойкость | # ГОСТ 30673-2013 п. 6.7 # СТБ 1264-2001 # п. 8.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.91* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | # Прочность угловых сварных соединений | # ГОСТ 30673-2013 п. 6.9 # СТБ 1264-2001 # п. 8.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.92** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 08.082 | # Цветовые (колориметрические) характеристики | # ГОСТ 30673-2013 п. 6.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.93* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.080 | # Определение стойкости к УФ облучению | # ГОСТ 30673-2013 п. 6.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.94* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 36.057 | # Долговечность | # ГОСТ 30673-2013 п. 6.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.95* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.080 | # Стойкость к воздействию климатических факторов | # СТБ 1264-2001 # п. 8.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.96* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | # Предел прочности при изгибе | # СТБ 1064-97 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.97* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.151 | # Водопоглощение | # СТБ 1064-97 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.98* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.080 | # Морозостойкость | # СТБ 1064-97 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.99* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.151 | # Водонепроницаемость | # СТБ 1064-97 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.100* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | # Коэффициент стойкости | # СТБ 1064-97 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.101* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | # Разрушающая нагрузка при изгибе | # СТБ 1065-97 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.102* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.151 | # Водопоглощение | # СТБ 1065-97 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.103* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.080 | # Морозостойкость | # СТБ 1065-97 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.104* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.151 | # Водонепроницаемость | # СТБ 1065-97 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.105* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.040 | # Масса 1 м2 | # СТБ 1065-97 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.106* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | # Усадка # Дополнительная усадка | # ГОСТ 18616-80 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.107 ** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 11.116 | Внешний вид Цвет | СТБ 1451-2004 п. 7.3.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.108* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м | СТБ 1451-2004 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.109* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.095 | Стойкость к удару | СТБ 1451-2004 п. 7.6 СТБ 1264-2001 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.110* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | Прочность при разрыве Относительное удлинение при разрыве | СТБ 1451-2004 п. 7.8 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.111* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия | СТБ 1451-2004 п.7.9 ГОСТ 11529-2016 п.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.112* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов | СТБ 1451-2004 п.7.10 СТБ 1264-2001 Приложение А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.113 ** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.061 | Длина | ГОСТ 17675-87 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.114 ** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 11.116 | Внешний вид, цвет | ГОСТ 17675-87 п. 4.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.115* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 17675-87 п. 4.10 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ ISO 37-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.116 ** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м трубки | ГОСТ 17675-87 п.4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.117 ** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 11.116 | Внешний вид Цвет | ГОСТ 19034-82 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.118* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | Прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 19034-82 п.5.9 ГОСТ 17675-87 п.4.10 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.119 ** РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м трубки | ГОСТ 19034-82 п. 5.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.120* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | Прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 25018-81 п.4.1 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ ISO 37-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.121* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 36.057 | Стойкость к ускоренному старению | ГОСТ 25018-81 п.п. 4.2.1, 4.2.4, 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.122* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.045 | Стойкость к воздействию масел, топлива, бензина | ГОСТ 25018-81 п.п. 4.3, 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.123* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 36.057 | Долговечность | ГОСТ 30973-2002 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.124* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.21/ 33.111 | Цветоустойчивость | СТБ 2200-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.125* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.21/ 33.111 | Определение координат цвета лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-2-2008 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 9.126* РБ | # Изделия # погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.21/ 33.111 | Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-3-2008 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.1* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 11.116 | Подготовка образцов к испытаниям | СТБ 1617-2006 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.2* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 11.116 | Форма плиток, внешний вид. | СТБ 1617-2006 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.3** РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 11.116 | Цвет плиток | СТБ 1617-2006 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.4* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.151 | Водопоглощение | СТБ 1617-2006 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.5* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.144 | Стойкость к образованию пузырей | СТБ 1617-2006 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.6* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Прочность сцепления металлической фольги с основой | СТБ 1617-2006 п. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.7* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Устойчивость плитки к разрыву | СТБ 1617-2006 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.8* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов | СТБ 1617-2006 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.9** РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 11.116 | Маркировка | СТБ 1617-2006 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.10**РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 11.116 | Упаковка | СТБ 1617-2006 п. 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.11* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.137 | Способность резин сопротивляться воздействию воздуха при повышенной температуре по изменению характерного показателя старения | ГОСТ 9.024-74 метод 1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.12* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 36.057 | Стойкость к старению при статической деформации сжатия | ГОСТ 9.029-74 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.13* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 36.057 | Стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред по одному или нескольким показателям | ГОСТ 9.030-74 методы А, Б, В | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.14* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 36.057 | Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при статической деформации сжатия | ГОСТ 9.070-76 метод Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.15* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 36.057 | Стойкость к термическому старению в воздухе по изменению показателя сопротивления сжатию | ГОСТ 9.709-83 ГОСТ 20014-83 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.16* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 36.057 | Метод прогнозирования изменения свойств при термическом старении | ГОСТ 9.713-86 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.17* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 255-90 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.18* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 26.095 | Хрупкость эбонита при ударе | ГОСТ 258-75 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.19* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.165 | Эластичность лаковой пленки на поверхности резины | ГОСТ 260-75 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.20* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 38.000 | Усталостная выносливость при многократном растяжении | ГОСТ 261-79 методы 1, 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.21* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.137 | Сопротивление раздиру | ГОСТ 262-93 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.22* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.143 | Твердость по Шору А | ГОСТ 263-75 ГОСТ 2678-94 п. 3.8 ГОСТ 7338-90 п. 3.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.23* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Кратковременное статическое сжатие | ГОСТ 265-77 методы А и Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.24* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.040 | Плотность | ГОСТ 267-73 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.25* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.11/ 41.000 | Общие требования к проведению физико-механических испытаний | ГОСТ 269-66 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.26* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве, напряжение при заданном удлинении | ГОСТ ISO 37-2020 ГОСТ 7338-90 п. 3.4 ГОСТ 269-66 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.27* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Прочность связи с металлом при отслаивании | ГОСТ 411-77 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.28* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.137 | Сопротивление истиранию при скольжении | ГОСТ 426-77 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.29* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Прочность связи между слоями при расслоении | ГОСТ 6768-75 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.30* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.145 | Температурный предел хрупкости при изгибе | ГОСТ 7912-74 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.31* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Упруго-прочностные свойства при растяжении резин пористых | ГОСТ 11721-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.32* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Остаточное сжатие резин губчатых после выдержки образцов при определенных условиях в сжатом состоянии и последующего их восстановления | ГОСТ 11722-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.33* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 36.140 | Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия | ГОСТ 13808-79 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.34* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве тканей технических прорезиненных | ГОСТ 16010-70 ГОСТ ISO 4674-1-2021 ГОСТ 30303-95 ГОСТ ISO 1421-2021 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.35* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 36.057 | Методы испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов | ГОСТ 18956-73 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.36* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.137 | Сопротивление сжатию резин пористых | ГОСТ 20014-83 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.37* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.137 | Сопротивление раздиру на образцах-полосках | ГОСТ 23016-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.38* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.070 | Истирание при скольжении по возобновляемой поверхности | ## ГОСТ ISO 4649-2024 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.39* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 41.000 | Эбонит. Общие требования к проведению физико-механических испытаний | ГОСТ 24841-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.40* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 11.116 | Подготовка проб и образцов для испытаний | ГОСТ 28588.1-90 ГОСТ 28588.2-90 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.41* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 11.116 | Стандартные условия кондиционирования и испытания | ГОСТ 29062-91 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.42** РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 11.116 | Внешний вид и цвет | СТБ 1267-2001 п. 8.1 ГОСТ 7338-90 п. 3.1 ГОСТ 2678-94 п. 3.2 ГОСТ 30778-2001 п. 6.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.43* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Предел прочности при растяжении | СТБ 1267-2001 п. 8.2 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.44* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве | СТБ 1267-2001 п. 8.3 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ ISO 37-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.45* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 33.111 | Климатическая стойкость уплотнителя | СТБ 1267-2001 п. 8.4 ГОСТ 9.707-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.46* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.145 | Температура хрупкости | СТБ 1267-2001 п. 8.5 ГОСТ 16782-2015 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.47** РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.061 | Толщина | ГОСТ 7338-90 п. 3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.48** РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.061 | Ширина и длина | ГОСТ 7338-90 п. 3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.49* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 36.083 | Коэффициент морозостойкости | ГОСТ 13808-79 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.50* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Остаточная деформация при сжатии | ГОСТ 9.029-74 Метод Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.51* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 36.057 | Изменение массы образца после воздействия сред | ГОСТ 9.030-74 Метод А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.52* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 36.057 | Изменение относительного удлинения после воздействия сред | ГОСТ 9.030-74 Метод А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.53** РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.061 | Линейные размеры и площадь | ГОСТ 2678-94 п. 3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.54* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Разрывная сила при растяжении, условная прочность, условное напряжение, относительное удлинение и относительное остаточное удлинение | ГОСТ 2678-94 п. 3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.55* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.137 | Сопротивление статическому продавливанию | ГОСТ 2678-94 п. 3.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.56* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.137 | Сопротивление динамическому продавливанию | ГОСТ 2678-94 п. 3.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.57* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.165 | Гибкость | ГОСТ 2678-94 п. 3.9 СТБ 1107-2022 п.8.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.58* РБ | # Резина. Материалы # Рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 2678-94 п. 3.10 СТБ 1107-2022 п.8.18 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.59* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 п. 3.11 СТБ 1107-2022 п.8.19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.60* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.144 | Теплостойкость | ГОСТ 2678-94 п. 3.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.61* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.061 | Изменение линейных размеров при нагревании | ГОСТ 2678-94 п. 3.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.62* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.040 | Потеря массы при нагревании | ГОСТ 2678-94 п. 3.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.63* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.040 | Масса покровного состава и содержание наполнителя | ГОСТ 2678-94 п. 3.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.64* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.040 | Масса вяжущего с наплавляемой стороны | ГОСТ 2678-94 п. 3.19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.65* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.040 | Масса вяжущего и температура размягчения вяжущего материалов типа фольгоизол | ГОСТ 2678-94 п. 3.20 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.66* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.040 | Масса 1 м2 материала | ГОСТ 2678-94 п. 3.22 ГОСТ 30778-2001 п. 6.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.67* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Снижение разрывной силы водонасыщенного материала | ГОСТ 2678-94 п. 3.26 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.68* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 26.080 | Цветостойкость посыпки | ГОСТ 2678-94 п. 3.27 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.69* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.061 | Полнота пропитки | ГОСТ 2678-94 п. 3.29 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.70* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения | ГОСТ 30778-2001 п. 6.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.71* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.061 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия | ГОСТ 30778-2001 п. 6.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.72* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 30778-2001 п. 6.7 ГОСТ 9.030-74 метод А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.73* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 36.057 | Долговечность | ГОСТ 30778-2001 п. 6.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.74** РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 11.116 | Маркировка | СТБ EN 13969-2008 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.75** РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 11.116 | Упаковка | СТБ EN13969-2008 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.76* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 33.111 | Определение координат цвета лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-2-2008 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.77* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 33.111 | Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-3-2008 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.78** РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.061 | Изменение линейных размеров | ГОСТ EN 1107-2-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.79* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Определение сопротивления раздиру стержнем гвоздя | ГОСТ 31898-1-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.80* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Максимальная сила растяжения | ГОСТ 31899-1-2011 ГОСТ 31899-2-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.81* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Удлинение при максимальной силе растяжения | ГОСТ 31899-1-2011 ГОСТ 31899-2-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.82* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Удлинение при разрыве | ГОСТ 31899-2-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.83** РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 32.115 | Видимые дефекты | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.1 ГОСТ EN 1850-1-2011 ГОСТ EN 1850-2-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.84** РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.061 | Длина и ширина | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.2 ГОСТ EN 1848-1-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.85** РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.061 | Прямолинейность | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.2 ГОСТ EN 1848-1-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.86* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.040 | Масса на единицу площади | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.2 ГОСТ EN 1849-1-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.87** РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.061 | Толщина | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.2 ГОСТ EN 1849-1-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.88* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.040 | Масса битума | ГОСТ 32806-2014 п. 6.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.89** РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.061 | Геометрические размеры (высота и ширина) | ГОСТ 32806-2014 п. 6.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.90* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Максимальная сила растяжения | ГОСТ 32806-2014 п. 6.4.1 ГОСТ 31899-1-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.91* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.137 | Сопротивление раздиру клеевого соединения | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.8.1 ГОСТ 32315.1-2012 СТБ 1107-2022 п.8.17 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.92* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.8.2 ГОСТ 32316.1-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.93* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.137 | Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.13 ГОСТ 32806-2014 п. 6.4.2 ГОСТ 31898-1-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.94* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 32806-2014 п. 6.4.3 ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.4 ГОСТ 2678-94 п. 3.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.95* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.070 22.19/ 36.057 | Потеря посыпки | ГОСТ 2678-94 п. 3.25 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.96* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Условная прочность | ГОСТ 26589-94 п. 3.3 СТБ 1107-2022 п.8.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.97* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 26589-94 п. 3.4, метод А СТБ 1107-2022 п.8.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 10.98* РБ | # Резина. Материалы # рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения | ГОСТ 26589-94 п. 3.6 СТБ 1107-2022 п.8.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.1** РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 11.116 | Манжеты резиновые армированные для валов: Внешний вид | ГОСТ 8752-79 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.2** РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 29.061 | Внутренний диаметр | ГОСТ 8752-79 п. 5.5, п. 5.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.3** РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 29.061 | Наружный диаметр. Высота | ГОСТ 8752-79 п. 5.5, п. 5.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.4** РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 29.061 | Допуск круглости | ГОСТ 8752-79 п. 5.5, п. 5.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.5** РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 8752-79 п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.6** РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 8752-79 п. 6.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.7** РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 11.116 | Кольца резиновые уплотнительные: Внешний вид | ГОСТ 18829-2017 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.8** РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 18829-2017 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.9* РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 29.143 | Твердость | ГОСТ 18829-2017 п. 7.4 ГОСТ 263-75 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.10* РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 29.121 | Условная прочность при растяжении | ГОСТ 18829-2017 п. 7.6 ГОСТ ISO 37-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.11* РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 29.121 | Относительная остаточная деформация колец при постоянном сжатии | ГОСТ 18829-2017 п. 7.6 ГОСТ ISO 37-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.12** РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 18829-2017 п. 3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.13** РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 18829-2017 п.3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.14* РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 29.144 | Стойкость к образованию вздутий | ГОСТ 32806-2014 п. 6.4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.15* РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 29.144 | Теплостойкость | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.18 ГОСТ 32806-2014 п. 6.4.6 ГОСТ EN 1110-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.16* РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 29.070 | Потеря гранул или чешуек посыпки | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.20 ГОСТ 32806-2014 п. 6.4.7 ГОСТ EN 12039-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.17* РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 29.121 | Сопротивление отслаиванию металлической фольги | ГОСТ 32806-2014 п. 6.4.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.18** РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 32805-2014 п. 8 ГОСТ 32806-2014 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 11.19* РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/ 26.080 | Искусственное термическое старение | ГОСТ EN 1296-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.1* РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.23/ 35.069 | Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении | ГОСТ 6433.2-71 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.2* РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.23/ 29.061 | Толщина линолеума и толщина его лицевого слоя | ГОСТ 7251-2016 п. 8.1 ГОСТ 14632-79 п. 4.3 ГОСТ 16914-71 п. 3.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.3* РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.23/ 29.070 | Истираемость | ГОСТ 11529-2016 п. 6 ГОСТ 14632-79 п. 4.8 ГОСТ 26149-84 п. 4.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.4* РБ | # Резина. # Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.23/ 29.061 | Деформативность при вдавливании | ГОСТ 11529-2016 п. 7 ГОСТ 26149-84 п. 4.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.5* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.061 | Изменение линейных размеров | ГОСТ 7251-2016 п. 8.1 ГОСТ 11529-2016 п. 8 ГОСТ 26149-84 п. 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.6* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.151 | Поверхностное водопоглощение | ГОСТ11529-2016 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.7* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.121 | Прочность связи между лицевым слоем из пленки и вторым слоем линолеума | ГОСТ 7251-2016 п. 8.1 ГОСТ 11529-2016 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.8* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.119 | Плотность слоя износа | ГОСТ 11529-2016 Приложение А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.9* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.061 | Параллельность кромок в рулоне | ГОСТ 7251-2016 п. 8.1 ГОСТ 14632-79 п. 4.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.10* РБ | # Линолеум | 22.23/ 08.082 | Светлота лицевой поверхности | ГОСТ 11583-74 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.11* РБ | # Линолеум | 22.23/ 11.116 | Равномерность окраски лицевой поверхности | ГОСТ 11583-74 ГОСТ 18108-2016 п. 8.4 ГОСТ 16914-71 п. 3.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.12* РБ | # Линолеум | 22.23/ 33.111 | Цветоустойчивость | ГОСТ 11583-74 ГОСТ 16475-81 п. 4.13 ГОСТ 18108-2016 п. 8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.13* РБ | # Линолеум | 22.23/ 35.069 | Удельное поверхностное и объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 16475-81 п. 4.12 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 14632-79 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.14** РБ | # Линолеум | 22.23/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.15** РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 11529-2016 п. 4 ГОСТ 16914-71 п. 3.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.16* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.121 | Прочность связи между слоями | ГОСТ 11529-2016 п. 9 ГОСТ 14632-79 п. 4.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.17* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 11529-2016 п. 10 ГОСТ 16475-81 п. 4.11 ГОСТ 16914-71 п. 3.19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.18* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.165 | Гибкость | ГОСТ 11529-2016 п. 11 ГОСТ 16475-81 п. 4.10 ГОСТ 16914-71 п.3.20 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.19* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м2 | ГОСТ 11529-2016 п. 12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.20 РБ * | # Линолеум | 22.23/ 29.121 | Прочность сварного шва | ГОСТ 11529-2016 п. 14 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 27023-86 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.21** РБ | # Линолеум | 22.23/ 11.116 | Внешний вид шва, соответствие цвета и фактуры полотен, сваренных в один ковер | ГОСТ 27023-86 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.22* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.061 | Размеры и прямоугольность плиток | ГОСТ 14632-79 п. 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.23* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.061 | Длина ширина и величина угла плиток | ГОСТ 16475-81 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.24* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.061 | Толщина | ГОСТ 16475-81 п. 4.3 ГОСТ 26149-84 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.25* РБ | # Линолеум | 22.23/ 11.116 | Соответствие по цвету, фактуре и рисунку | ГОСТ 16475-81 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.26* РБ | # Линолеум | 22.23/ 11.116 | Качество лицевой поверхности и равномерность окраски | ГОСТ 16475-81 п. 4.5 ГОСТ 26149-84 п. 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.27** РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.061 | Толщина рулона | ГОСТ 16914-71 п. 3.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.28* РБ | # Линолеум | 22.23/ 11.116 | Однородность структуры рулона и его Расслаиваемость | ГОСТ 16914-71 п. 3.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.29* РБ | # Линолеум | 22.23/ 33.111 | Категория рулона по светлоте лицевой поверхности (коэффициент отражения) | ГОСТ 16914-71 п. 3.13 ГОСТ 11583-74 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.30* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.040 | Потеря массы при истирании | ГОСТ 16914-71 п. 3.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.31* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.143 | Твердость | ГОСТ 16914-71 п. 3.17 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.32* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.113 | Электрическое сопротивление наружного слоя рулона | ГОСТ 16914-71 п. 3.23 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.33* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.061 | Общая толщина линолеума, толщина ПВХ-слоя и толщина прозрачной лицевой ПВХ-пленки | ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.34* РБ | # Линолеум | 22.23/ 11.116 | Соответствие линолеума эталонам | ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.35* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.143 | Абсолютная остаточная деформация | ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 11529-2016 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.36* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.121 | Прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем линолеума | ГОСТ 14632-79 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.37* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.061 | Параллельность кромок | ГОСТ 26149-84 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.38* РБ | # Линолеум | 22.23/ 11.116 | Соответствие по цвету и фактуре | ГОСТ 26149-84 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.39* РБ | # Линолеум | 22.23/ 11.116 | Качество лицевой поверхности | ГОСТ 26149-84 п. 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.40* РБ | # Линолеум | 22.23/ 11.116 | Волнистость | ГОСТ 26149-84 п. 4.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.41* РБ | # Линолеум | 22.23/ 29.119 | Поверхностная плотность | ГОСТ 26149-84 п. 4.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.42* РБ | # Линолеум | 22.23/ 35.060 | Скользкость | СТБ 1751-2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.43* РБ | # Линолеум | 22.23/ 08.082 | Определение координат цвета лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-2-2008 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 12.44* РБ | # Линолеум | 22.23/ 08.082 | Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-3-2008 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.1* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.151 | Гигроскопичность и влагоотдача | ГОСТ 8971-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.2* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.151 | Намокаемость и усадка | ГОСТ 8972-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.3* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.165 | Жесткость и упругость | ГОСТ 8977-74 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.4* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 26.080 | Устойчивость к тепловому и светотепловому старению | ГОСТ 8979-75 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.5* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 33.111 | Светостойкость по показателям полного цветового различия и различий по насыщенности, цветовому тону и светлоте | ГОСТ 9998-86 ГОСТ 11583-74 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.6** РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 11.116 | Внешний вид (цвет, отделка, дефекты) | ГОСТ 9438-97 п. 5.1 ГОСТ 9998-86 п. 4.1 ГОСТ 12998-85 п. 5.5 ГОСТ 16272-79 п. 5.4 ГОСТ 16398-81 п. 5.3 ГОСТ 24234-80 п. 5.7 ГОСТ 25250-88 п. 3.3 ГОСТ 25250-2023 п. 6.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.7** РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.061 | Определение размеров | ГОСТ 9438-97 п. 7.2 ГОСТ 10354-82 п.п. 5.2-5.4 ГОСТ 16272-79 п. 5.3 ГОСТ 24234-80 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.8* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.061 | Толщина пленки | ГОСТ 17035-86 ГОСТ 10354-82 п. 5.2 ГОСТ 12998-85 п. 5.2 ГОСТ 17073-71п.1 ГОСТ 17035-86 метод А ГОСТ 24234-80 п. 5.2 ГОСТ 24944-81 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.9* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.040 | Масса 1 м2 | ГОСТ 17073-71 п. 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.10* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.040 | Массовая доля летучих веществ | ГОСТ 9438-97 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.11* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 9438-97 п. 7.4 ГОСТ 10354-82 п. 5.6 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ 9998-86 п. 4.9 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 16272-79 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.12* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 9438-97 п. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.13* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.145 | Термостабильность | ГОСТ 9438-97 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.14* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 33.111 | Коэффициенты светопропускания, поглощения света, рассеяния света и насыщенности цвета | ГОСТ 9438-97 п. 7.6 ГОСТ 9998-86 п. 4.20 ГОСТ 15875-80 ГОСТ 29151-91 п. 5.16 ГОСТ 16272-79 п. 5.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.15* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.061 | Усадка при прогреве | ГОСТ 9438-97 п. 7.10 ГОСТ 12998-85 п. 5.8 ГОСТ 16398-81 п. 5.6 ГОСТ 24234-80 п. 5.11 ГОСТ 25250-88 п. 3.7 ГОСТ 25250-2023 п. 6.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.16* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.070 | Статический коэффициент трения | ГОСТ 10354-82 п. 5.7 ГОСТ 25951-83 п. 5.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.17* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 11.116 | Изменение цвета и прозрачности дистиллированной воды после выдержки в ней пленки | ГОСТ 10354-82 п. 5.10 ГОСТ 25951-83 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.18* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 33.111 | Светостойкость | ГОСТ 9998-86 п. 4.13 ГОСТ 9780-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.19* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.061 | Усадка | ГОСТ 9998-86 п. 4.17 ГОСТ 12998-85 п. 5.8 ГОСТ 16398-81 п. 5.6 ГОСТ 25951-83 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.20** РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.128 | Миграция пластификатора | ГОСТ 9998-86 п. 4.19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.21* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Условная прочность при растяжении | ГОСТ 12580-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.22* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 14236-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.23* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Относительное остаточное удлинение образцов после разрыва | ГОСТ 14236-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.24* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Условное напряжение при заданном удлинении | ГОСТ 14236-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.25* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Прочность при растяжении, прочность при разрыве, предел текучести, условный предел Текучести | ГОСТ 14236-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.26* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Относительное удлинение при максимальной нагрузке, при разрыве и пределе текучести | ГОСТ 14236-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.27* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Прочность при растяжении и относительное удлинение (при разрыве) | ГОСТ 12998-85 п. 5.7 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 16272-79 п. 5.5 ГОСТ 16398-81 п. 5.5 ГОСТ 24234-80 п. 5.9 ГОСТ 25250-88 п. 3.5 ГОСТ 25250-2023 п. 6.5 ГОСТ 25951-83 п. 5.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.28* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 12998-85 п. 5.10 ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 24234-80 п. 5.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.29* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 11.116 | Кондиционирование | ГОСТ 16272-79 п. 5.2 ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 16398-81 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.30* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Напряжение при относительном 100 %-ном удлинении и остаточное удлинение | ГОСТ 16272-79 п. 5.6 ГОСТ 14236-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.31* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Хрупкость | ГОСТ 16398-81 п. 5.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.32* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.145 | Температура хрупкости | ГОСТ 16272-79 п. 5.7 ГОСТ 16783-2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.33* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.061 | Смещение слоев пленки по торцу, толщина пленки | ГОСТ 16398-81 п. 5.2 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 24234-80 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.34* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.165 | Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 16398-81 п. 5.5 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ 14236-81 ГОСТ 24944-81 п. 4.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.35* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.137 | Сопротивление раздиранию | ГОСТ 17074-71 методы А и Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.36* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.137 | Сопротивление раздиру | ГОСТ 26128-84 ГОСТ 21353-75 ГОСТ 9998-86 п. 4.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.37* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение: - при разрыве - при одноосном растяжении | ГОСТ 17316-71 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.38* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Прочность связи между слоями. Средняя нагрузка расслаивания пробы | ГОСТ 17317-88 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.39* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.145 | Показатель термослипания | ГОСТ 17318-71 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.40* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.151 | Односторонние влагопоглощение и влагоотдача | ГОСТ 20830-75 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.41* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 26.080 | Паропроницаемость | ГОСТ 22900-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.42* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 22900-78 ГОСТ 4650-2014 методы 1, 2, 3 и 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.43* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.151 | Водопроницаемость: 1 под давлением; 2 методом Кошеля | ГОСТ 22944-78 ГОСТ 29151-91 п. 5.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.44* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 11.116 | Соответствие эталонам | ГОСТ 24944-81 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.45* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 11.116 | Качество лицевой поверхности, равномерность приклейки бумаги | ГОСТ 24944-81 п.п. 4.5, 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.46* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.137 | Сопротивление отслаивания пленки | ГОСТ 24944-81 п. 4.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.47* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.061 | Изменение линейных размеров | ГОСТ 24944-81 п. 4.10 ГОСТ 11529-2016 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.48* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 26.095 | Стойкость пленки к удару свободно падающим грузом | ГОСТ 25250-88 п. 3.6 ГОСТ 25250-2023 п. 6.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.49* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.137 | Сопротивление паропроницанию | ГОСТ 25898-83 ГОСТ 25898-2012 ГОСТ 25898-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.50* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 36.057 | Устойчивость к действию бензина и масел | ГОСТ 29151-91 п. 5.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.51* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Прочность сварного шва на сдвиг | ГОСТ 29151-91 п. 5.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.52* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 26.080 | Паропроницаемость | ГОСТ 21472-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.53* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 33.111 | Определение координат цвета лакокрасочных Покрытий | СТБ ISO 7724-2-2008 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 13.54* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 33.111 | Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-3-2008 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.1** РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 11.116 | Внешний вид, тип | ГОСТ 12302-2013 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.2** РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.061 | Внутренние размеры и ширина швов | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.3** РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.061 | Толщина пленки | ГОСТ 12302-2013 п. 9.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.4* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 41.000 | Подготовка образцов к испытанию | ГОСТ 12302-2013 п. 9.1 ГОСТ 21798-76 Режим 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.5* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Прочность при растяжении сварных швов пакетов из полимерных и комбинированных пленок | ГОСТ 12302-2013 п. 9.5 ГОСТ 14236-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.6* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Прочность при растяжении сварных швов пакетов из целлюлозной пленки | ГОСТ 12302-2013 п. 9.6 ГОСТ 7730-89 п. 3.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.7* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 26.141 | Герметичность сварных швов | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.8* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 26.141 | Герметичность пакетов | ГОСТ 12302-2013 п. 9.8 ГОСТ 19360-74 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.9** РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 12302-2013 п. 9.2 ГОСТ 19360-74 п.п. 5.1, 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.10** РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 12302-2013 п.2 ГОСТ 19360-74 п.п. 5.3, 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.11* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.061 | Размеры пакетов, ширина швов, смещение рисунка и цветов краски | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.12* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.061 | Толщина пленки | ГОСТ 12302-2013 п. 9.4 ГОСТ 10354-82 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.13* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Прочность сварных швов пакета и ручек | ГОСТ 12302-2013 п. 9.5 ГОСТ 14236-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.14* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.137 | Слипание внутренних поверхностей незаполненного пакета | ГОСТ 12302-2013 п. 9.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.15* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 11.116 | Качество нанесенной печати | ГОСТ 12302-2013 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 14.16* РБ | Кожа # искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Прочность пакета с ручками | ГОСТ 12302-2013 п. 9.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 15.1** РБ | Мешки-вкладыши пленочные | 13.95/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 19360-74 п. 4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 15.2** РБ | Мешки-вкладыши пленочные | 13.95/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 19360-74 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 15.3** РБ | Мешки-вкладыши пленочные | 13.95/ 29.061 | Толщина пленки | ГОСТ 19360-74 п. 4.3 ГОСТ 1703586 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 15.4* РБ | Мешки-вкладыши пленочные | 13.95/ 29.121 | Прочность при растяжении швов | ГОСТ 19360-74 п. 4.4 ГОСТ 14236-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 15.5* РБ | Мешки-вкладыши пленочные | 13.95/ 26.141 | Герметичность мешков | ГОСТ 19360-74 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 15.6** РБ | Мешки-вкладыши пленочные | 13.95/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 19360-74 п. 5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 15.7** РБ | Мешки-вкладыши пленочные | 13.95/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 19360-74 п.п. 5.2, 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 16.1** РБ | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 13.95/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 17811-78 п. 4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 16.2** РБ | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 13.95/ 29.061 | Размеры мешков Толщина пленки | ГОСТ 17811-78 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 16.3* РБ | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 13.95/ 29.121 | Прочность при растяжении сварного соединения | ГОСТ 17811-78 п. 4.3 ГОСТ 14236-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 16.4* РБ | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 13.95/ 26.095 | Испытание мешков на сбрасывание | ГОСТ 17811-78 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 16.5* РБ | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 13.95/ 11.116 | Качество нанесенных надписей и рисунков | ГОСТ 17811-78 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 16.6* РБ | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 13.95/ 29.137 | Слипание внутренних поверхностей мешка | ГОСТ 17811-78 п. 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 16.7** РБ | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 13.95/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 17811-78 п. 5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 16.8** РБ | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 13.95/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 17811-78 п. 5.2, п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 17.1** РБ | Пленка целлюлозная | 13.95/ 42.000 | Отбор образцов для испытания | ГОСТ 7730-89 п. 3.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 17.2** РБ | Пленка целлюлозная | 13.95/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 7730-89 п. 3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 17.3** РБ | Пленка целлюлозная | 13.95/ 29.119 | Плотность намотки пленки | ГОСТ 7730-89 п. 3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 17.4* РБ | Пленка целлюлозная | 13.95/ 29.061 | Ширина пленки в рулоне | ГОСТ 7730-89 п. 3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 17.5** РБ | Пленка целлюлозная | 13.95/ 29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 7730-89 п. 3.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 17.6* РБ | Пленка целлюлозная | 13.95/ 29.040 | Массовая доля влаги лакированной пленки | ГОСТ 7730-89 п. 3.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 17.7* РБ | Пленка целлюлозная | 13.95/ 29.151 | Водостойкость лакового покрытия | ГОСТ 7730-89 п. 3.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 17.8* РБ | Пленка целлюлозная | 13.95/ 29.137 | Паропроницаемость лакированной пленки | ГОСТ 7730-89 п. 3.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 17.9* РБ | Пленка целлюлозная | 13.95/ 29.121 | Разрывная нагрузка термосварного шва лакированной пленки | ГОСТ 7730-89 п. 3.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 17.10* РБ | Пленка целлюлозная | 13.95/ 29.119 | Поверхностная плотность пленки | ГОСТ 7730-89 п. 3.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 17.11* РБ | Пленка целлюлозная | 13.95/ 29.119 | Поверхностная плотность лакового покрытия | ГОСТ 7730-89 п. 3.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 17.12* РБ | Пленка целлюлозная | 13.95/ 29.040 | Массовая доля влаги и массовая доля пластификатора нелакированной пленки | ГОСТ 7730-89 п. 3.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 17.13** РБ | Пленка целлюлозная | 13.95/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 7730-89 п. 1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 17.14** РБ | Пленка целлюлозная | 13.95/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 7730-89 п. 1.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.1* РБ | # Тара | 13.95/ 11.116 | Кондиционирование образцов перед испытаниями | ГОСТ 21798-76 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.2** РБ | # Тара | 13.95/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.3** РБ | # Тара | 13.95/ 11.116 | Комплектность | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.4** РБ | # Тара | 13.95/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.5** РБ | # Тара | 13.95/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 33756-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.6** РБ | # Тара | 13.95/ 29.061 | Основные размеры | ГОСТ 33756-2016 п. 9.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.7** РБ | # Тара | 13.95/ 29.061 | Минимальная толщина стенки | ГОСТ 33756-2016 п. 9.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.8* РБ | # Тара | 13.95/ 29.040 | Полная вместимость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.9* РБ | # Тара | 13.95/ 29.040 | Масса | ГОСТ 33756-2016 п. 9.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.10* РБ | # Тара | 13.95/ 26.141 | Герметичность тары Прочность тары при избыточном гидравлическом давлении | ГОСТ 33756-2016 п. 9.7.4 СТБ ГОСТ Р 51827-2002 п.п. 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.11* РБ | # Тара | 13.95/ 26.095 | Прочность на удар при свободном падении | ГОСТ 33756–2016 п. 9.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.12* РБ | # Тара | 13.95/ 29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 33756-2016 п. 9.9, метод А,Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.13* РБ | # Тара | 13.95/ 29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 33756-2016 п. 9.10 СТБ ГОСТ Р 51864-2005 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.14* РБ | # Тара | 13.95/ 36.057 | Стойкость к горячей воде | ГОСТ 33756-2016 п. 9.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.15* РБ | # Тара | 13.95/ 26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 33756-2016 п.п. 9.12, 9.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.16* РБ | # Тара | 13.95/ 36.057 | Контроль стойкости рисунка, нанесенного на упаковку | ГОСТ 33756-2016 п. 9.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.17* РБ | # Тара | 13.95/ 29.144 | Теплостойкость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.18* РБ | # Тара | 13.95/ 26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.19* РБ | # Тара | 13.95/ 29.121 | Прочность шарнирного соединения | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.20* РБ | # Тара | 13.95/ 29.137 | Сопряжение деталей (элементов) тары | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.21* РБ | # Тара | 13.95/ 29.040 | Миграция красителя | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.22* РБ | # Тара | 13.95/ 26.045 | Стойкость к воздействию растворов кислот и мыльно-щелочных растворов | ГОСТ 33756-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.23** РБ | # Тара | 13.95/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.24** РБ | # Тара | 13.95/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.25** РБ | # Тара | 13.95/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.26** РБ | # Тара | 13.95/ 11.116 | Комплектность Маркировка Упаковка | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.27** РБ | # Тара | 13.95/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 33756-2016 п. 9.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.28** РБ | # Тара | 13.95/ 29.061 | Толщина стенки | ГОСТ 33756-2016 п. 9.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.29** РБ | # Тара | 13.95/ 29.040 | Вместимость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.30** РБ | # Тара | 13.95/ 29.040 | Масса | ГОСТ 33756-2016 п. 9.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.31* РБ | # Тара | 13.95/ 26.141 | Герметичность тары | ГОСТ 33756-2016 п. 9.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.32* РБ | # Тара | 13.95/ 26.095 | Прочность на удар при свободном падении | ГОСТ 33756-2016 п. 9.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.33* РБ | # Тара | 13.95/ 29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 33756-2016 п. 9.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.34* РБ | # Тара | 13.95/ 29.121 | Прочность ручек Прочность крепления ручек | ГОСТ 33756-2016 п. 9.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.35* РБ | # Тара | 13.95/ 36.057 | Стойкость к горячей воде | ГОСТ 33756-2016 п. 9.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.36* РБ | # Тара | 13.95/ 26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.12, 9.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.37* РБ | # Тара | 13.95/ 11.116 | Стойкость рисунка | ГОСТ 33756-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.38* РБ | # Тара | 13.95/ 29.144 | Теплостойкость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 18.39* | # Тара | 13.95/ 26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.1* РБ | Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 11.116 | Контроль внешнего вида | ГОСТ 9.916-2023 п.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.2* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Контроль толщины | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.7, 6.8, 6.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.3* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.121 | Контроль прочности сцепления покрытий | ГОСТ 9.916-2023 п. 9.2.9, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.4* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 11.116 | Контроль защитных свойств неметаллических покрытий | ГОСТ 9.916-2023 п.13.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.5* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 33.111 | Коэффициенты направленного пропускания и отражения света | ГОСТ 26302-93 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.6* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Определение толщины и разнотолщинности | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 32557-2013 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.7* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Определение длины и ширины | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 32557-2013 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.8* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Определение разности длин диагоналей | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 32557-2013 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.9* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Определение отклонения от плоскостности | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 32557-2013 п. 11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.10* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Определение отклонения от прямолинейности кромок | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 32557-2013 п. 12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.11* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Определение отклонения от прямоугольности углов | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 32557-2013 п. 13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.12** РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Количество и размеры пороков | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 32557-2013 п. 19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.13* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.040 | Содержание влаги и веществ удаляемых при прокаливании | ГОСТ 6943.8-2015 СТБ 2632-2023 п.8.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.14* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве. Прочность узла на сдвиг | ГОСТ 6943.10-2015 СТБ 2632-2023 п.8.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.15* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.040 | Количество нитей на единицу длины основы и утка | ГОСТ 6943.15-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.16* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.040 | Определение массы на единицу площади | ГОСТ 6943.16-94 СТБ 2632-2023 п.8.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.17* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Определение ширины и длины | ГОСТ 6943.17-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.18** РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Определение толщины | ГОСТ 6943.18-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.19** РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Номинальный диаметр | СТБ 1103-98 п. 7.1 ГОСТ 31938-2022 п.8.4, прил. Г | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.20* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Шаг спиральной оплетки | СТБ 1103-98 п.7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.21* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.137 | Временное сопротивление разрыву | СТБ 1103-98 п. 7.4 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.22* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.137 | Нормативное сопротивление разрыву | СТБ 1103-98 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.23* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве | СТБ 1103-98 п. 7.6 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.24* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.121 | Начальный модуль упругости | СТБ 1103-98 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.25* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.121 | Прочность при изгибе | ГОСТ 4648-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.26* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.040 | Плотность | ГОСТ 15139-69 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.27* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 4650-2014 Методы 1, 2, 3, 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.28* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.040 | Содержание связующего в арматуре | СТБ 1103-98 п. 7.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.29* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.040 | Степень полимеризации связующего | СТБ 1103-98 п.7.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.30** РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1240-2000 п.7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.31** РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Линейные размеры | СТБ 1240-2000 п.п. 7.3, 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.32* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.040 | Масса 1 м2 стеклопластика и массовая доля связующего | СТБ 1240-2000 п.7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.33* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.165 | Устойчивость к перегибу | СТБ 1240-2000 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.34* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1240-2000 п. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.35* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 33.111 | Цветовые характеристики | СТБ 1703-2006 п. 7.3.2 ГОСТ 11583-74 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.36* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.121 | Прочность при разрыве | СТБ 1703-2006 п. 7.7 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.37* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.145 | Термостойкость | СТБ 1703-2006 п. 7.9 ГОСТ 27077-86 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.38* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 26.080 | Цветоустойчивость | СТБ 1703-2006 п. 7.10 ГОСТ 11583-74 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.39** РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 30733-2014 п. 9.1 ГОСТ 32557-2013 пп. 9, 10, 11, 14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.40* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Толщина | ГОСТ 30733-2014 п. 9.2 ГОСТ 32557-2013 п.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.41* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 11.116 | Показатели внешнего вида (пороки) | ГОСТ 30733-2014 п. 9.6 ГОСТ 32557-2013 п.19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.42** РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 11.116 | Щербины, сколы, повреждения углов | ГОСТ 30733-2014 п. 9.6 ГОСТ 32557-2013 п.19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.43* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.151 | Влагостойкость стекла | ГОСТ 30733-2014 п. 9.10 ГОСТ 33088 -2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.44* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 30733-2014 п. 9.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.45* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Отклонение кромок от прямолинейности | ГОСТ 30733-2014 п. 9.3 ГОСТ 32557-2013 п.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.46* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Размер ячеек по основе и утку | СТБ 2632-2023 п.8.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.47** РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Толщина и разнотолщинность | ГОСТ 32557-2013 п.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.48** РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Длина и ширина | ГОСТ 32557-2013 п.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.49* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Разность длин диагоналей | ГОСТ 32557-2013 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.50* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 32557-2013 п. 11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.51* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок | ГОСТ 32557-2013 п. 12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.52* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Отклонение от прямоугольности углов | ГОСТ 32557-2013 п. 13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.53* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Смещение стекол | ГОСТ 32557-2013 п. 14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.54* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Глубина герметизирующих слоев | ГОСТ 32557-2013 п. 15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.55* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Смещение дистанционных кромок | ГОСТ 32557-2013 п. 16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.56* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Смещение узора | ГОСТ 32557-2013 п. 17 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.57* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Смещение проволоки | ГОСТ 32557-2013 п. 18 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.58** РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 41.000 | Контроль пороков | ГОСТ 32557-2013 п. 19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.59** РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 11.116 | Показатели внешнего вида (метод визуального контроля) | ГОСТ 32557-2013 п. 20 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.60** РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.111/ 11.116 | Показатели внешнего вида (метод визуального сравнения) | ГОСТ 32557-2013 п. 21 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.61* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.19/ 29.121 | Прочность сцепления стеклопластиковой арматуры с бетоном | ГОСТ 31938-2022 п.8.5 ## ГОСТ 32492-2024 п.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.62* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.19/ 29.121 | Определение прочности при растяжении и сцепления с бетоном при воздействии щелочной среды | ГОСТ 31938-2022 п.п.8.5, 8.6 ГОСТ 32487-2015 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.63* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.19/ 29.121 | Предел прочности при поперечном срезе | ГОСТ 31938-2022 п.п. 8.5 ГОСТ 32492-2024 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 19.64* РБ | # Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.19/ 29.121 | Метод испытания на осевое растяжение | ГОСТ 32492-2015 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.1 ** РБ | Древесина | 02.20/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 16483.0-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.2** РБ | Древесина | 02.20/ 11.116 | Видимые пороки древесины | ГОСТ 2140-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.3* РБ | Древесина | 02.20/ 29.040 | Плотность | ГОСТ 16483.1-84 СТБ EN 384-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.4* РБ | Древесина | 02.20/ 29.121 | Условный предел прочности при местном смятии поперек волокон | ГОСТ 16483.2-70 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.5* РБ | Древесина | 02.20/ 29.121 | Предел прочность при статическом изгибе | ГОСТ 16483.3-84 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.6* РБ | Древесина | 02.20/ 29.121 | Ударная вязкость при изгибе | ГОСТ 16483.4-73 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.7* РБ | Древесина | 02.20/ 29.040 | Влажность | ГОСТ 16483.7-71 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.8* РБ | Древесина | 02.20/ 29.121 | Модуль упругости при статическом изгибе | ГОСТ 16483.9-73 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.9* РБ | Древесина | 02.20/ 29.121 | Предел прочности при сжатии вдоль волокон | ГОСТ 16483.10-73 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.10* РБ | Древесина | 02.20/ 29.121 | Условный предел прочности при сжатии поперек волокон | ГОСТ 16483.11-72 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.11* РБ | Древесина | 02.20/ 29.143 | Статическая твердость | ГОСТ 16483.17-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.12* РБ | Древесина | 02.20/ 29.151 | Влагопоглощение | ГОСТ 16483.19-72 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.13* | Древесина | 02.20/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 16483.20-72 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.14** РБ | Древесина | 02.20/ 29.121 | Модуль упругости при сжатии вдоль волокон | ГОСТ 16483.24-73 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.15* РБ | Древесина | 02.20/ 29.121 | Модуль упругости при сжатии поперек волокон | ГОСТ 16483.25-73 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 20.16* РБ | Древесина | 02.20/ 29.137 | Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов | ГОСТ 16483.33-77 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Общие методы: Линейные размеры планок Отклонение от параллельности пластей | ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.1, 7.2 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 862.1-2020 п.п. 7.1, 7.2 ГОСТ 862.4-2020 п.п. 7.1, 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Отклонение от плоскостности планок | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.3 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 862.1-2020 п. 7.3 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности | ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.2 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 862.1-2020 п. 7.2 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Угол наклона годичных слоев Наклон волокон | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.5 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 862.1-2020 п. 7.4 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 11.116 | Порода древесины, вид разреза, наличие пороков | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.6 ГОСТ 214081 ГОСТ 862.1-2020 п. 7.5 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Шероховатость | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.8 ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.8 ГОСТ 862.1-2020 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 35.060 | Влажность | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.7 ГОСТ 16588-91 методы 2 и 3 ГОСТ 862.1-2020 п. 7.6 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.10 СТБ 2121-2010 п.6.9 СТБ 1454-2004 п.7.11 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 32702.2-2014 ГОСТ 31149-2014 ГОСТ 862.1-2020 п. 7.9 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Адгезия лакового покрытия к древесине | ГОСТ 27325-87 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на отрыв | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.11 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при скалывании | ГОСТ 9624-2009 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 42.000 | Методы отбора образцов и общие требования при испытании | ГОСТ 9620-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.040 | Влажность | ГОСТ 9621-72 п. 3.1 ГОСТ 10633-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.040 | Плотность | ГОСТ 9621-72 п. 3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при растяжении | ГОСТ 9622-2016 п. 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Модуль упругости при растяжении | ГОСТ 9622-2016 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 9623-87 п. 1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Модуль упругости при сжатии | ГОСТ 9623-87 п. 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.151 | Водопоглощение, влагопоглощение и объемное разбухание | ГОСТ 9621-72 п. 3.3 ГОСТ 10634-88 п.п. 3.1-3.3 СТБ 989-95 п. 7.7 СТБ 1116-98 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при скалывании по клеевому слою | ГОСТ 9624-2009 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 9625-2013 п. 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Модуль упругости при статическом изгибе | ГОСТ 9625-2013 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Ударная вязкость при изгибе | ГОСТ 9626-90 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.143 | Твердость | ГОСТ 9627.1-75 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.144 | Теплостойкость | ГОСТ 9627.2-75 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 26.045 | Маслостойкость | ГОСТ 9627.3-75 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Параметры шероховатости поверхности | ГОСТ 15612-2013 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 42.000 | Отбор образцов для физико-механических испытаний | ГОСТ 9620-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Толщина фанеры | ГОСТ 3916.1-2018 п. 7.3 ГОСТ 3916.2-2018 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок листа | ГОСТ 3916.1-2018 п. 7.11 ГОСТ 3916.2-2018 п. 7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 8673-2018 п. 4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Длина и ширина плит | ГОСТ 8673-2018 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Толщина плит | ГОСТ 8673-2018 п. 7.3 СТБ 989-95 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Покоробленность плиты | ГОСТ 8673-2018 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Косина плит | ГОСТ 8673-2018 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок плит | ГОСТ 8673-2018 п. 7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 11.116 | Просачивание клея | ГОСТ 8673-2018 п. 7.13 ГОСТ 2140-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 11.116 | Нахлестки | ГОСТ 8673-2018 п. 7.13 ГОСТ 2140-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 11.116 | Вмятины | ГОСТ 8673-2018 п. 7.13 ГОСТ 2140-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 11.116 | Недостача шпона | ГОСТ 8673-2018 п. 7.13 ГОСТ 2140-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 35.060 | Контрольный метод определения влажности | ГОСТ 16588-91 п. 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.040, 35.060 | Ускоренный сушильно-весовой метод определения влажности | ГОСТ 16588-91 п. 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 41.000 | Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний | ГОСТ 10633-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.119, 29.151, 29.061, 35.060 | Методы определения физических свойств (влажность, плотность, водопоглощение, разбухание в воде по толщине) | ГОСТ 10634-88 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Предел прочности и модуль упругости при изгибе | ГОСТ 10635-88 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты | ГОСТ 10636-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.137 | Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов | ГОСТ 10637-2019 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Ударная вязкость | ГОСТ 11842-2021 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.143 | Твердость | ГОСТ 11843-76 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.137 | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя | ГОСТ 23234-2009 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Косина листа фанеры | ГОСТ 11539-2014 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Длина, ширина, толщина | СТБ 1074-2009 п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности (прямолинейности) | СТБ 1074-2009 п. 6.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 35.060 | Влажность | ГОСТ 10633-2018 п. 5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.119 | Плотность | ГОСТ 10633-2018 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.151 | Водопоглощение и набухание | ГОСТ 10633-2018 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 10633-2018 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Линейные размеры изделий и сборочных единиц | СТБ 1457-2004 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Отклонения от прямолинейности | СТБ 1457-2004 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Отклонения от плоскостности сторон изделий и сборочных единиц | СТБ 1457-2004 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Отклонения от перпендикулярности сторон изделий | СТБ 1457-2004 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Определение зазоров | СТБ 1457-2004 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 41.000 | Общие требования к методам контроля | ГОСТ 17177-94 п. 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Длина и ширина плит, разность длин диагоналей, правильность геометрической формы, глубина отбитости углов | ГОСТ 17177-94 п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.040 | Плотность | ГОСТ 17177-94 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | СТБ 989-95 п. 7.5 ГОСТ 17177-94 п. 15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.040 | Влажность плит | ГОСТ 17177-94 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 11.116 | Однородность структуры и отсутствие расслоений | СТБ 989-95 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 41.000 | Подготовка образцов для проведения физико-механических испытаний | ГОСТ 10633-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Отклонения от номинальных размеров перпендикулярности и прямолинейности кромок плит | СТБ 1116-98 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Толщина непрозрачного покрытия | ГОСТ 33094-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Метод определения прочности клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов | ГОСТ 15867-79 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 33.111 | Блеск прозрачных лаковых покрытий | ГОСТ 16143-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Изменение линейных размеров в зависимости от относительной влажности воздуха | ГОСТ 18068-72 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 26.080 | Стойкость лакокрасочных покрытий к воздействию переменных температур | ГОСТ 19720-74 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при продольном сжатии | ГОСТ 21554.4-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 11.116 | Покоробленность плит ДСП и деталей мебели | ГОСТ 24053-80 ГОСТ 24053-2021 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Адгезия лакокрасочных покрытий | ГОСТ 27325-87 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 11.116 | Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию | ГОСТ 27627-88 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Контроль размеров и формы | ГОСТ 27680-88 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 26.095 | Ударная прочность защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 27736-88 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.145 | Контактная теплостойкость защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 28067-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 04.125 | Уровень содержания Cs-137 в древесине, Бк/кг | МВИ.МН 1823-2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1348-2009 п. 9.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Размеры дефектов покрытия | СТБ 1348-2009 п. 9.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Прочность приклеивания облицовочного материала толщиной до 0,4 мм | СТБ 1348-2009 п. 9.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32289-2013 п.7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Линейные размеры плит Толщина | ГОСТ 32289-2013 п.п. 7.4-7.5. | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Размеры вмятин | ГОСТ 32289-2013 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.145 | Гидротермическая стойкость | ГОСТ 32289-2013 п. 7.14 Приложение В | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.145 | Термическая стойкость | ГОСТ 32289-2013 п. 7.17 Приложение Д | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон | ГОСТ 15613.1-84 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на изгиб при зубчатом соединении | ГОСТ 15613.4-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Прочность склеивания листовых облицовочных материалов | ГОСТ 25885-83 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Прочность склеивания облицовочного пленочного покрытия | СТБ 1074-2009 п. 6.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 38.000 | Группа стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностым воздействиям | ГОСТ 33121-2014 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Водостойкость клеевых соединений | ГОСТ 33121-2014 п. 6 ГОСТ 17005-82 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.145 | Теплота сгорания | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) ГОСТ 21261-91 ГОСТ 21261-2021 СТБ EN 1716-2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.151 | Плиты древесноволокнистые: Водопоглощение | ГОСТ 4598-2018 п. 7.12 ГОСТ 10633-2018 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 33.111 | Цветовая тональность и степень размола древесины лицевого слоя | ГОСТ 4598-2018 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок | ГОСТ 4598-2018 п. 7.6 ГОСТ 27680-88 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Отклонение от прямоугольности кромок | ГОСТ 4598-2018 п. 7.7 ГОСТ 27680-88 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты | ГОСТ 4598-2018 п. 7.8 ГОСТ 10636-2018 ГОСТ 10633-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Площадь пятен на поверхности плиты | ГОСТ 4598-2018 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Глубина вмятин Высота выпуклостей | ГОСТ 4598-2018 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Линейные размеры дефектов | ГОСТ 4598-2018 п. 7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.137 | Скользкость | СТБ 1751-2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Паркет и доска паркетная: Длина Ширина Толщина | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.1 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2120-2010 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Отклонение от параллельности пластей | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.1 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2120-2010 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Отклонение от параллельности кромок | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.1 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2120-2010п.7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности смежных кромок, кромки и торца планки, продольной и поперечной кромок ковра | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.2 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2120-2010 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.3 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Зазоры между паркетными планками | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.4 ГОСТ 862.4-2020 п.7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Прочность клеевого соединения планок на отрыв | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.11 Приложение Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 21.115** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.22/ 29.061 | Толщина, длина, ширина, перпендикулярность, прямолинейность, плоскостность | СТБ EN 13329-2018 Приложение А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 21.116* РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.22/ 29.061 | Раскрытие стыков, перепад высот между элементами напольного покрытия | СТБ EN 13329-2018 Приложение В | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 21.117* РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.22/ 29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты | ГОСТ 10636-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 21.118 ** РБ | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.22/ 11.116 | Внешний вид лакового защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 862.3-2020 п.7.9 ГОСТ 862.1-2020 п.7.8 ГОСТ 862.4-2020 п.7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * *РБ | # Бумага, картон, обои | 17.24/ 32.106 | Впитываемость капиллярная | ГОСТ 12602-93 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги | 17.29/ 29.061 | Толщина | ГОСТ 7247-2006 п. 9.4 ГОСТ 27015-86 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги | 17.29/ 29.151 | Водостойкость | ГОСТ 7247-2006 п. 9.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги | 17.29/ 29.121 | Прочность сварного шва (За исключением сваривания образца) | ГОСТ 7247-2006 п. 9.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги | 17.29/ 29.170 | Адгезия составляющего слоя комбинированного материала к бумаге | ГОСТ 7247-2006 п. 9.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги | 17.29/ 29.137 | Сопротивление расслаиванию | ГОСТ 7247-2006 п. 5.9 ГОСТ 16914-71 п. 3.12 ГОСТ 17317-88 ГОСТ 13648.6-86 ГОСТ 28966.1-91 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги | 17.29/ 11.116 | Состояние покрытия | ГОСТ 7247-2006 п. 5.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги | 17.29/ 11.116 | Внешний вид и наличие повреждений бумаги и комбинированных материалов | ГОСТ 7247-2006 п. 5.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги | 17.29/ 11.116 | Состояние кромок рулонов и бобин | ГОСТ 7247-2006 п. 5.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги | 17.29/ 11.116 | Качество склеивания бумаги и материала в местах обрывов | ГОСТ 7247-2006 п. 5.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги | 17.29/ 29.040 | Число склеек | ГОСТ 7247-2006 п. 5.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги | 17.29/ 11.116 | Внешний вид торцов рулонов и бобин | ГОСТ 7247-2006 п. 5.17 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * | Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги | 17.29/ 11.116 | Разматываемость рулонов и бобин | ГОСТ 7247-2006 п. 5.18 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги | 17.29/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 7247-2006 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги | 17.29/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 7247-2006 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.061 | Линейные размеры рулонов | ГОСТ 6810-2002 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.121 | Разрушающее усилие во влажном состоянии | ГОСТ 6810-2002 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 41.000 | Соответствие утвержденным образцам-эталонам | ГОСТ 6810-2002 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.121 | Прочность при растяжении | ГОСТ ИСО 1924-1-96 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.040 | Определение золы | ГОСТ 7629-93 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 42.000 | Отбор проб для определения среднего качества | ГОСТ 32546-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 26.080 | Устойчивость окраски к свету в условиях искусственного освещения | ГОСТ 8702-2005 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.040 17.12/ 29.151 | Линейная деформация после: обработки водой; обработки водой и последующего высушивания на воздухе; обработки растворами солей и последующего высушивания; выдерживания в гигростате с относительной влажностью (95 % ± 3 %; высушивания до постоянной массы при температуре (105 ± 2) оС | ГОСТ 12057-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.040 | Величина рН водной вытяжки | ГОСТ 12523-77 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.040 | Впитываемость капельным способом | ГОСТ 12603-67 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.040 | Впитываемость при полном погружении | ГОСТ 12604-77 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.040 | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (метод Кобба) | ГОСТ 12605-97 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 11.116 | Лоск | ГОСТ 12921-80 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.040 | Масса продукции площадью 1 м2 | ГОСТ 13199-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 41.000 | Кондиционирование образцов | ГОСТ 13523-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.121 | Прочность на разрыв и удлинение при растяжении | ГОСТ 13525.1-79 ГОСТ ИСО 1924-1-96 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.121 | Потеря механической прочности при нагревании | ГОСТ 13525.6-68 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.121 | Влагопрочность | ГОСТ 13525.7-68 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 26.045 | Жиропроницаемость при помощи: - фуксина; - окрашенного скипидара | ГОСТ 13525.13-69 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.040 | Влажность | ГОСТ ISO 287-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.061 | Толщина, плотность и удельный объем | ГОСТ 27015-86 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.145 | Метод тепловой обработки воздухом, нагретым до относительно высокой температуры | ГОСТ 29331-92 методы А и Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 33.111 | Белизна | ГОСТ 30113-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 33.111 | Коэффициент диффузного отражения | ГОСТ 30116-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.121 | Прочность при растяжении | ГОСТ 30436-96 ч. 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1091-97 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.061 | Ширина полотна и масса рулона | СТБ 1091-97 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.040 | Влажность и масса 1 м2 | СТБ 1091-97 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.040 | Впитываемость | СТБ 1091-97 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.040 | Время пропитки | СТБ 1091-97 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.121 | Разрывная сила при растяжении | СТБ 1091-97 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 33.111 | Белизна | СТБ ISO 11475-2020 СТБ ISO 11476-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.121 | Деформация при сжатии | ГОСТ 13648.1-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.121 | Разрушающее усилие при статическом изгибе Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 13648.2-68 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.137 | Сопротивление расслаиванию | ГОСТ 13648.6-86 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 11.116 | Упаковка бумаги в листах | ГОСТ 1641-75 п. 1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 11.116 | Упаковка бумаги в рулонах | ГОСТ 1641-75 п. 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 11.116 | Упаковка бумаги в бобинах | ГОСТ 1641-75 п. 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 1641-75 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.061 | Размеры листа Косина листа | ГОСТ 21102-97 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.119 | Чистота обреза кромок Просвет Пыление Красковосприятие Плотность намотки по ширине рулона | ГОСТ 9094-89 п. 3.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 9094-89 п. 1.4 ГОСТ 1641-75 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 9094-89 п. 1.5 ГОСТ 1641-75 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бумага и картон. Обои | 17.12/ 29.061 | Толщина картона | ГОСТ 22186-93 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Краски печатные | 20.30/ 26.045 | Стойкость печатной краски к воздействию реагентов | ГОСТ 26160-84 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/ 11.116 | Соответствие коробок типу, виду | ГОСТ 33781-2016 п. 9.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/ 41.000 | Соединение крышки с корпусом | ГОСТ 33781-2016 п. 9.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/ 11.116 | Виды и способы отделки, художественное оформление | ГОСТ 33781-2016 п. 9.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности коробок | ГОСТ 33781-2016 п. 9.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/ 11.116 | Внешний вид покрытия | ГОСТ 33781-2016 п. 9.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/ 29.061 | Внутренние размеры | ГОСТ 33781-2016 п. 9.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/ 29.121 | Прочность корпуса коробки и крышки по линиям сгиба | ГОСТ 33781-2016 п. 9.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/ 29 061 | Перпендикулярность линий сгиба | ГОСТ 33781-2016 п. 9.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/ 11.116 | Качество изготовления крышек | ГОСТ 33781-2016 п. 9.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 26.10* РБ | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/ 29.061 | Расстояние от первой скобы до верхнего края коробки | ГОСТ 33781-2016 п. 9.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 26.11* РБ | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/ 29.121 | Прочность крышки | ГОСТ 33781-2016 п. 9.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 26.12* РБ | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/ 29.061 | Загиб отделочного материала | ГОСТ 33781-2016 п. 9.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 3811–72 п.п. 4.2–4.6 ГОСТ 8846-87 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.119 | Линейная и поверхностная плотности | ГОСТ 3811–72 п. 4.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.121 | Прочностные показатели: - разрывная нагрузка и удлинение при разрыве; - прочность и растяжимость при продавливании шариком; - прочность при расслаивании; - прочность при раздирании; - прочность закрепления волокон | ГОСТ 15902.3–79 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Материалы текстильные. Ткани технические |  | Определение структурных характеристик: | ГОСТ 15902.2–2003 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 11.116 | - внешний вид | ГОСТ 15902.2–2003 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.061 | - число петель и проколов игл | ГОСТ 15902.2–2003 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.119 | - плотность нити | ГОСТ 15902.2–2003 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.061 | - длина петли | ГОСТ 15902.2–2003 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.061 | - уработка и извитость нити | ГОСТ 15902.2–2003 п. 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.119 | - линейная плотность нити | ГОСТ 15902.2–2003 п. 4.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.040 | - масса нитей на единицу площади, содержание прошивной нити | ГОСТ 15902.2–2003 п. 4.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.061 | Величина перекоса | ГОСТ 14067–91 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.121 | Прочность закрепления ворса | ГОСТ 14217–87 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 42.000 | Метод отбора проб | ГОСТ 20566–75 ГОСТ 29104.0-91 ГОСТ 18276.0–88 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.061 | Определение числа ворсовых петель или пучков и высоты ворса | ГОСТ 18276.1–88 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.040 | Влажность | ГОСТ 18276.2–88 ГОСТ 8845-87 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.119 | Поверхностная плотность приклея | ГОСТ 18276.4–88 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.119 | Линейные размеры, поверхностная плотность и поверхностная плотность ворса | ГОСТ 18276.3–88 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.119 | Фактическая и расчетная поверхностная плотность | ГОСТ 8845-87 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.040 | Масса изделия и полуфабрикатов | ГОСТ 8845-87 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.061 | Величина перекоса петельных рядов | ГОСТ 8846-87 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.061 | Число петельных рядов и петельных столбиков | ГОСТ 8846-87 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.061 | Длина нити в петле полотен и изделий | ГОСТ 8846-87 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.121 | Разрывные характеристики при разрыве полотна | ГОСТ 8847-85 ГОСТ 28239-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.040 | Линейная и поверхностная плотность | ГОСТ 29104.1-91 п. 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.061 | Ширина кромки | ГОСТ 29104.1-91 п. 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 11.116 | Количество нитей в ткани | ГОСТ 29104.3-91 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.061 | Изменение размеров | ГОСТ 29104.9-91 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.165 | Разрывная нагрузка и удлинение | ГОСТ 3813-72 п. 2 ГОСТ 29104.4-91 ГОСТ 29104.5-91 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 11.116 | Группы, технические требования и обозначения | ГОСТ 9.032-74 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 33.111 | Ускоренные методы определения светостойкости покрытия | ГОСТ 9.045-75 методы 1, 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 11.116 | Группы условий эксплуатации | ГОСТ 9.104-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 26.080 | Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов | ГОСТ 34667.6-2021 (ISO 12944-6:2018) СТБ ISO 12944-5-2009 ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019) СТБ ISO 12944-2-2009 ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017) СТБ ISO 6270-1-2018 СТБ ISO 6270-2-2018 СТБ ISO 9227-2018 ГОСТ 31149-2014 ГОСТ 9.401-2018 Методы А, Б, В, 1-21 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 26.045 | Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 9.403-2022 методы А, Б, В | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 11.116 | Метод оценки внешнего вида покрытия | ГОСТ 9.407-2015 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 11.116 | Общие требования к методам коррозионных испытаний | ГОСТ 9.905-82 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 33.111 | Фотоэлектрический метод определения блеска | ГОСТ 896-2021 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 26.095 | Прочность покрытия при ударе | ## ГОСТ 4765-73 ГОСТ 4765-2025 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.143 | Твердость покрытий по маятниковому прибору | ГОСТ 5233-2021 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.136 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 33.111 | Цвет и интенсивность краски | ГОСТ 6593-83 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.165 | Эластичность пленки при изгибе | ГОСТ 6806-2024 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 26.080 | Морозостойкость покрытия | ГОСТ 7025-91 п.п. 2, 3, 5 СТБ 1263-2001 п.8.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 33.111 | Прозрачность | ГОСТ 7086-75 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость лакокрасочных материалов по ВЗ-246 | ГОСТ 8420-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.136 | Укрывистость | ГОСТ 8784-75 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 11.116 | Получение лакокрасочного покрытия для испытания | ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) ГОСТ 8832-2024 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 42.000 | Отбор проб для испытаний | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.170 | Адгезия лакокрасочных покрытий | ГОСТ 15140-78 методы 1, 2, 3, 4 ГОСТ 32702.2-2014 ГОСТ 31149-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 33.111 | Относительная красящая способность и цвет в разбеле цветных пигментов | ГОСТ 16872-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 33.111 | Определение цвета и белизны | ГОСТ 16873-92 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007) ГОСТ 31939-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.121 | Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при разрыве и модуль упругости | ГОСТ 18299-72 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.040 | Плотность | ГОСТ 18329-73 методы 1 и 2 ГОСТ 18329-2014 (ISO 1675:1985) метод 3,4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.119 | Методы определения плотности | ГОСТ 18995.1-73 ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.040 | Время и степень высыхания | ГОСТ 19007-73 (до 01.07.2024) ГОСТ 19007-2023 (с 01.07.2024) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.040 | Жизнеспособность | ГОСТ 19279-73 п. 3.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.070 | Абразивное истирание (износ) | ГОСТ 20811-75 методы А и Б ГОСТ 20811-2025 методы А и Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.040 | Остаток на сите после сухого просеивания | ГОСТ 21119.4-75 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.151 | Водо- и влагопоглощение лакокрасочной пленкой | ГОСТ 21513-76 методы 1, 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 33.111 | Условная светостойкость пленки | ГОСТ 21903-76 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.144 | Стойкость пленки к резкому изменению температуры | ГОСТ 23626-79 п. 4.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 11.116 | Классификация покрытий по внешнему виду и условиям эксплуатации, их обозначения в технической документации | ГОСТ 24404-80 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.040 | Водородный показатель рН | ГОСТ 25241-82 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.040 | Содержание сухого вещества | ГОСТ 25709-83 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.137 | Сопротивления паропроницанию | ГОСТ 25898-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 36.140 | Устойчивость к воздействию переменных температур | ГОСТ 27037-86 ГОСТ 19720-74 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.040 | Жизнеспособность | ГОСТ 27271-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.121 | Адгезия покрытий к Основанию | ГОСТ 28574-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.137 | Паропроницаемость защитных покрытий Определение характеристик паропроницаемости. Паропроницаемость, сопротивление паропроницанию. Определение паропроницаемости диоксида углерода | ГОСТ 28575-2014 СТБ ISO 7783-2025 ГОСТ 33355-2015 СТБ EN ISO 12572-2020 (сухой метод) СТБ EN 1062-6-2014 метод А СТБ EN 1062-3-2014 СТБ EN 1062-11-2014 п. 4.1 СТБ 1263-2001 п. 8.11 СТБ EN 1062-1-2011 п.п. 5.5, 5.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.136 | Совместимость продукта с окрашиваемой поверхностью | ГОСТ 29318-92 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 11.116 | Визуальное сравнение цвета | ГОСТ 29319-92 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.061 | Толщина покрытия | СТБ ISO 2808-2023 метод 5.5 ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2007) методы 4А,7А,7С | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1072-97 СТБ 1263-2001 п. 8.13 СТБ 1621-2006 п. 7.6 ГОСТ 5802-2024 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 11.116 | Цвет пленки краски | ГОСТ 28196-89 ГОСТ 10503-71 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 11.116 | Внешний вид пленки | ГОСТ 28196-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.040 | рН краски | ГОСТ 28196-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 33.111 | Определение координат цвета лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-2-2008 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 33.111 | Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-3-2008 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1811-2007 п. 9.3 СТБ ISO 12944-5-2009 СТБ ISO 4628-1-2018 СТБ ISO 4628-2-2018 СТБ ISO 4628-3-2018 СТБ ISO 4628-4-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.040 | Жизнеспособность | СТБ 1811-2007 п. 9.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 36.140 | Срок службы | СТБ 1811-2007 п. 9.8 ГОСТ 9.401-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 26.045 | Стойкость к статическому воздействию раствора кальцинированной соды или моющего средства | СТБ 1811-2007 п. 9.9 ГОСТ 9.403-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 26.045 | Стойкость к статическому воздействию раствора хлористого натрия | ## СТБ 1811-2007 ## п. 9.10 ГОСТ 9.403-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 26.045 | ## Стойкость к статическому воздействию агрессивных сред | ## СТБ 1811-2007 ## п. 9.11 ## ГОСТ 9.403-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | ## 20.30/ ## 29.145 | ## Стойкость к воздействию температуры | ## СТБ 1811-2007 ## п. 9.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1827-2008 п. 9.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.121 | Прочность покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня | ГОСТ 31974-2012 (ИСО 1519:2011) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.143 | Твердость лакокрасочного покрытия | ГОСТ Р 52166-2003 (ИСО 1522:1998) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1843-2008 п. 9.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.040 | Показатель концентрации ионов водорода, рН | СТБ 1843-2008 п. 9.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 26.080 | Цветоустойчивость | СТБ 2225-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 28.64* РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.170 | Адгезия методом отрыва | ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 28.65** РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.061 | Толщина покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2007) метод 4А п. 5.3.1 СТБ ISO 2808-2023 СТБ EN 1062-1-2011 п.5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 28.66* РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.040 | Определение объемной доли нелетучих веществ | СТБ ISO 3233-1-2025 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 28.67* РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.040 | Водопроницаемость | СТБ EN 1062-3-2014 СТБ EN 1062- I-2011 п. 5.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 28.68* РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 33.111 | Блеск лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим эффектом, под углом 20°, 60° и 85° | СТБ ISO 2813-2011 ГОСТ 31975-2017 (ISO 2813:2014) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 28.69* РБ | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/ 29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2-71 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | ## Покрытия ## органосиликатные | ## 20.30/ ## 41.000 | ## Подготовка образцов для испытаний | ## ГОСТ 9.406-84 ## п. 2.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | ## Покрытия ## органосиликатные | ## 20.30/ ## 26.045 | ## Стойкость покрытий к воздействию агрессивных сред | ## ГОСТ 9.406-84 ## п. 2.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | ## Покрытия ## органосиликатные | ## 20.30/ ## 29.145 | ## Термостойкость | ## ГОСТ 9.406-84 ## п. 2.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | ## Покрытия ## органосиликатные | ## 20.30/ ## 29.113 | ## Удельное объемное электрическое сопротивление | ## ГОСТ 9.406-84 ## п. 2.8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Материалы для разметки # автомобильных дорог | ## 20.30/ 29.040 | Жизнеспособность | ГОСТ 27271-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Материалы для разметки # автомобильных дорог | ## 20.30/ 41.000 | Подготовка образцов к испытанию | СТБ 1520-2023 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Материалы для разметки # автомобильных дорог | ## 20.30/ 33.111 | Коэффициент диффузного отражения | СТБ 1520-2023 п. 8.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Материалы для разметки # автомобильных дорог | ## 20.30/ 26.045 | Устойчивость пленки к статическому воздействию раствора NaCl | СТБ 1520-2023 п. 8.27 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Материалы для разметки # автомобильных дорог | ## 20.30/ ## 29.121 | Адгезия эмалей и красок | СТБ 1520-2023 п. 8.18 ГОСТ 15140-78 методы 1, 2, 3, 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Материалы для разметки # автомобильных дорог | ## 20.30/ ## 29.121 | Адгезия термопластиков к асфальтобетону | СТБ 1520-2023 п.8.19 Прил.А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Материалы для разметки # автомобильных дорог | ## 20.30/ ## 29.144 | Растекаемость термопластика | СТБ 1520-2023 п.8.20 Приложение Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Материалы для разметки # автомобильных дорог | ## 20.30/ ## 29.040 | Контроль массы нетто | СТБ 1520-2023 п.8.25 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Материалы для разметки # автомобильных дорог | ## 20.30/ ## 29.145 | Температура размягчения | СТБ 1520-2023 п.8.21 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Материалы для разметки # автомобильных дорог | ## 20.30/ ## 29.144 | Растекаемость при температуре нанесения | СТБ 1520-2023 п.8.20 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Материалы для разметки # автомобильных дорог | ## 20.30/ ## 29.040 | Время твердения | СТБ 1520-2023 п.8.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Материалы для разметки # автомобильных дорог | ## 20.30/ ## 41.000 | Методы контроля дорожной разметки | ГОСТ Р 51256 -2018 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Материалы для разметки # автомобильных дорог | ## 20.30/ ## 33.111 | Цвет, фотометрические и колориметрические характеристики дорожной разметки | СТБ 1231-2012 пп. 8.7, 8.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Материалы для разметки # автомобильных дорог | 20.30/ 26.080 ## 26.080 | Ускоренное искусственное старение световозвращающего материала | СТБ 1140-2013 п. 8.11 СТБ EN ISO 4892-2-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.049 | Условная вязкость | СТБ 1466-2004 п. 7.3.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | СТБ 1466-2004 п. 7.3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 11.116 | Способность композиции к нанесению | СТБ 1466-2004 п. 7.3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1466-2004 п. 7.3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.040 | Время высыхания | ГОСТ 19007-73 (до 01.07.2024) ГОСТ 19007-2023 (с 01.07.2024) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 36.057 | Жизнеспособность композиций | СТБ 1466-2004 п. 7.3.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.040 | Плотность композиции | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 26.095 | Прочность покрытия при ударе | ГОСТ 4765-73 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 36.038 | Эластичность покрытия при изгибе | ГОСТ 31974-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.170 | Адгезия покрытия к металлу | ГОСТ 15140-78 ГОСТ 31149-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.170 | Адгезия к бетону | ГОСТ 28574-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 26.080 | Теплостойкость покрытия | СТБ 1466-2004 п. 7.3.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 4650-2014 Методы 1, 2, 3 и 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 26.045 | Стойкость покрытия к воздействию химических сред | ГОСТ 12020-72 м1,2,3 ГОСТ 12020-2018 (ISO175:2010) м1,2,3 СТБ 1466-2004 п. 7.3.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.070 | Способность шпатлевок шлифоваться | ГОСТ 10277-90 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость композиций | СТБ 1263-2001 СТБ1466-2004 п. 7.3.18 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 26589-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.165 | Гибкость на брусе | ГОСТ 26589-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.070 | Истираемость покрытий | ГОСТ 11012-2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 4648-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 26.080 | Паропроницаемость покрытий | СТБ 1263-2001 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 11.116 | Подготовка образцов | СТБ 1496-2004 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 11.116 | Цвет | СТБ 1496-2004 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 26.095 | Ударная прочность | СТБ 1496-2004 п. 8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие и прочность на растяжение при изгибе | СТБ 1496-2004 п. 8.5 ГОСТ 310.4-81 п.п. 2.2.8-2.2.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.121 | Прочность при растяжении | СТБ 1496-2004 п. 8.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.170 | Адгезия покрытия к основанию | СТБ 1496-2004 п. 8.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.061 | Относительное удлинение при растяжении | СТБ 1496-2004 п. 8.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение | СТБ 1496-2004 п. 8.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.144 | Растекаемость | СТБ 1496-2004 п. 8.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 36.057 | Жизнеспособность | СТБ1496-2004 п. 8.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 35.060 | Скользкость | СТБ 1751-2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Прочность связи резины с металлом при отрыве | ГОСТ 209-75 Метод А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Прочность клеевых соединений при сдвиге | ГОСТ 14759-69 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Статическая прочность при равномерном отрыве | ГОСТ 14760-69 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Условная прочность Относительное удлинение при разрыве Относительное остаточное удлинение после разрыва | ГОСТ 21751-76 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Прочность связи герметика с металлом при отслаивании | ГОСТ 21981-76 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ | Модуль сдвига клея в клеевом соединении | ГОСТ 25717-83 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Прочность клеевых соединений при расслаивании | ГОСТ 28966.1-91 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Прочность клеевых соединений при отслаивании | ГОСТ 28966.2-91 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ | Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред | ГОСТ 9.068-76 Методы А, Б и В | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при максимальной нагрузке и характер разрушения | ГОСТ 25945-98 п. 3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 36.140 | Стойкость к циклическим деформациям | ГОСТ 25945-98 п. 3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 25945-98 п. 3.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 11.116 | Миграция пластификатора | ГОСТ 25945-98 п. 3.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 11.116 | Однородность | ГОСТ 25945-98 п. 3.9 ГОСТ 24064-80 п. 4.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.137 | Сопротивление текучести | ГОСТ 25945-98 п. 3.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.040 | Плотность | ГОСТ 25945-98 п. 3.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Условная прочность. Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 21751-76 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Относительная остаточная деформация после разрыва | ГОСТ 14759-69 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 36.038 | Жизнеспособность | ТУ РБ 100162417.016-2001 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Условная прочность шва при разрыве Относительное удлинение шва при разрыве | ТУ РБ 100162417.016-2001 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.137 | Сопротивление текучести | ТУ РБ 100162417.016-2001 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 24064-80 п. 4.8 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007) ГОСТ 31939-2022 СТБ 1262-2021 п. 9.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Прочность соединения между основанием и приклеиваемым материалом | ГОСТ 24064-80 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.040 | Плотность | ГОСТ 30307-95 п. 6.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 30307-95 п. 6.5 СТБ 1262-2021 п. 9.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 24285-80 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.170 | Жизнеспособность | ГОСТ 24285-80 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Условная прочность, относительное удлинение при разрыве и относительная остаточная деформация после разрыва | ГОСТ 24285-80 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Прочность связи при отслаивании | ГОСТ 24285-80 п. 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 24285-80 п. 4.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 24025-80 п. 3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.040 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 24025-80 п. 3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Прочность связи с металлом при отрыве | ГОСТ 24025-80 п. 3.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.145 | Термостойкость | ГОСТ 24025-80 п. 3.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 26.045 | Воздействие лакокрасочного покрытия | ГОСТ 24025-80 п. 3.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при максимальнойнагрузке, характер разрушения | ГОСТ 14791-79 п. 3.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 14791-79 п. 3.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.144 | Теплостойкость | ГОСТ 14791-79 п. 3.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.054 | Однородность | ГОСТ 14791-79 п. 3.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 11.116 | Миграция пластификатора | ГОСТ 14791-79 п. 3.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.040 | Условное время вулканизации | СТБ 1262-2021 п. 9.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | СТБ 1262-2021 п.9.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения | СТБ 1262-2021 п. 9.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 41.000 | Приготовление пленок из мастик | СТБ 1262-2021 п. 9.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.144 | Теплостойкость | СТБ 1262-2021 п. 9.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.054 | Однородность | СТБ 1262-2021 п. 9.18 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 26.045 | Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред | СТБ 1262-2021 п. 9.19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 26589-94 п. 3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Условная прочность при растяжении. Условное напряжение при растяжении. Относительное удлинение | ГОСТ 26589-94 п. 3.3 СТБ 1262-2021 п. 9.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 26589-94 п. 3.4, методы А и Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Прочность сцепления между слоями | ГОСТ 26589-94 п. 3.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения | ГОСТ 26589-94 п. 3.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.137 | Паропроницаемость | ГОСТ 26589-94 п. 3.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.151 | Водостойкость | ГОСТ 26589-94 п. 3.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.151 | Водопоглощение по массе | ГОСТ 26589-94 п. 3.9 СТБ 1262-2021 п. 9.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 26589-94 п. 3.10 СТБ 1262-2021 п. 9.15 ГОСТ 2678-94 п. 3.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.145 | Условное время вулканизации | ГОСТ 26589-94 п. 3.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | ## 20.52/ ## 29.165 | ## Гибкость | ## ГОСТ 26589-94 ## п. 3.12 СТБ 1262-2021 п. 9.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | ## 20.52/ ## 29.144 | ## Теплостойкость | ## ГОСТ 26589-94 ## п. 3.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.040 | Массовая доля сухого остатка | ГОСТ 18992-80 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.040 | Концентрация ионов водорода, рН | ГОСТ 18992-80 п. 5.8 ГОСТ 22567.5-93 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Морозостойкость | ГОСТ 18992-80 п. 5.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.136 | Осаждение при разбавлении | ГОСТ 18992-80 п. 5.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Клеящая способность | ГОСТ 18992-80 п. 5.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.040 | Массовая доля воды | ГОСТ 22567.14-93 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.040 | Определение времени высыхания | СТБ 1262-2021 п. 9.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Герметизирующие материалы | 20.17/ 29.137 | ## Паропроницаемость к парам воды | ## ГОСТ 9.507-88 п. 1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Герметизирующие материалы | 20.17/ 29.151 | Водопроницаемость | ГОСТ 9.507-88 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Герметизирующие материалы | 20.17/ 29.151 | Влагостойкость | ГОСТ 9.507-88 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Герметизирующие материалы | 20.17/ 29.145 | Устойчивость к воздействию низких температур | ГОСТ 9.507-88 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Герметизирующие материалы | 20.17/ 26.045 | Стойкость к действию специальных сред | ГОСТ 9.507-88 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Герметизирующие материалы | 20.17/ 29.137 | Сопротивление прокалыванию | ГОСТ 9.507-88 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Герметизирующие материалы | 20.17/ 29.144 | Температура сползания герметизирующих составов | ГОСТ 9.507-88 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Герметизирующие материалы | 20.17/ 29.170 | Липкость | ГОСТ 9.507-88 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Герметизирующие материалы | 20.17/ 29.170 | Способность к склеиванию | ГОСТ 9.507-88 п. 11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Герметизирующие материалы | 20.17/ 36.057 | Стойкость к старению | ГОСТ 9.507-88 п. 12 ГОСТ 9.708-83 метод 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Герметизирующие материалы | 20.17/ 11.116 | Комплексная оценка защитных свойств материалов | ГОСТ 9.507-88 п. 13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 11.116 | Контроль внешнего вида | ГОСТ 27180-2001 п. 4 ГОСТ 27180-2019 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.061 | Контроль размеров и правильности формы | ГОСТ 27180-2001 п. 5 ГОСТ 27180-2019 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 27180-2001 п. 7 ГОСТ 27180-2019 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | ## ГОСТ 27180-2001 п. 8 ## ГОСТ 27180-2019 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.145 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 27180-2001 п. 11 ГОСТ 27180-2019 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 27180-2001 п. 12 ГОСТ 27180-2019 п. 11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 27180-2001 п. 13 ГОСТ 27180-2019 п. 12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.143 | Твердость лицевой поверхности по Моосу | ГОСТ 27180-2001 п. 14 ГОСТ 27180-2019 п. 13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.040 | Сорбционная влажность | ГОСТ 24816-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.137 | Сопротивление паропроницанию | ГОСТ 25898-83 ГОСТ 25898-2012 ГОСТ 25898-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.121 | Прочность сцепления облицовочных плиток с основанием | ГОСТ 28089-2012 ГОСТ 27180-2019 п. 19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 35.060 | Скользкость | СТБ 1751-2007 ГОСТ 27180-2019 п. 14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.061 | Определение размеров и качества поверхности | СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.121 | Определение предела прочности при изгибе и разрушающей нагрузки | СТБ EN ISO 10545-4-2015 ГОСТ 27180-2019 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.145 | Термическая стойкость | СТБ EN ISO 10545-9-2016 ГОСТ 27180-2019 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 26.045 | Определение химической стойкости | СТБ ISO 10545-13-2020 ГОСТ 27180-2019 п. 12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.137 | Определение устойчивости к образованию пятен | СТБ EN ISO 10545-14-2019 ГОСТ 27180-2019 п. 15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 33.111 | Определение незначительных цветовых отклонений | СТБ ISO 10545-16-2013 ГОСТ 27180-2019 п. 17 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 26.080 | Определение морозостойкости | СТБ EН ИСО 10545-12-2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 42.000 | Отбор образцов и правила приемки | СТБ EN ISO 10545-1–2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.040 | Водопоглощение | СТБ ЕН ИСО 10545-3–2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.040 | Открытая пористость | СТБ ЕН ИСО 10545-3–2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.040 | Кажущаяся плотность | СТБ ЕН ИСО 10545-3–2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.040 | Объемная плотность | СТБ ЕН ИСО 10545-3–2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.040 | Водопоглощение при атмосферном давлении | ГОСТ 7025-91 п. 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.040 | Водопоглощение керамических изделий при атмосферном давлении в кипящей воде | ГОСТ 7025-91 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 7025-91 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.040 | Истинная плотность | ГОСТ 7025-91 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 26.080 | Морозостойкость при объемном замораживании | ГОСТ 7025-91 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.061 | Длина и ширина плиток | ГОСТ 961-89 п. 3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.061 | Толщина и высота плиток | ГОСТ 961-89 п. 3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.061 | Кривизна (стрела прогиба) лицевой поверхности плиток | ГОСТ 961-89 п. 3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.061 | Кривизна (стрела прогиба) боковой грани плиток | ГОСТ 961-89 п. 3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 961-89 п. 3.7 ГОСТ 473.6-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.121 | Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 473.8-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.121 | Предел прочности при разрыве | ГОСТ 473.7-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плитки керамические | 23.31/ 29.121 | Модуль упругости | ГОСТ 961-89 п. 3.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * | Плитки керамические | 23.31/ 29.070 | Определение износостойкости неглазурованных плиток | ГОСТ 7025-91 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Листы асбестоцементные | 23.65/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 8747-88 п. 2 ГОСТ18124-2012 п. 8.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Листы асбестоцементные | 23.65/ 29.121 | Ударная вязкость | ГОСТ 8747-88 п. 8 ГОСТ 18124-2012 п. 8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Листы асбестоцементные | 23.65/ 29.040 | Плотность | ГОСТ 8747-88 п. 9 ГОСТ 18124-2012 п. 8.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Листы асбестоцементные | 23.65/ 29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 8747-88 п. 10 ГОСТ 18124-2012 Приложение Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Листы асбестоцементные | 23.65/ 29.151 | Водонепроницаемость | ГОСТ 8747-88 п. 11 ГОСТ 18124-2012 Приложение А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Листы асбестоцементные | 23.65/ 26.080 | Морозостойкость асбестоцементного листа | ГОСТ 8747-88 п. 12 ГОСТ 18124-2012 п. 8.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Листы асбестоцементные | 23.65/ 29.070 | Прочность цветного покрытия на истирание | СТБ 1118-2008 п.7.10 ГОСТ 8747-88 п. 13 ГОСТ 18124-2012 п.8.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Листы асбестоцементные | 23.65/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием | СТБ 1118-2008 п. 7.9 ГОСТ 28574-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Листы асбестоцементные | 23.65/ 11.116 | Соответствие внешнего вида | СТБ 1118-2008 п. 7.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Листы асбестоцементные | ## 23.65/ 33.111 | ## Цветоустойчивость полимерного покрытия под воздействием света, равномерность окраски и светлота | ## СТБ 1118-2008 ## п. 7.11 ## ГОСТ 11583-74 ## СТБ 1264-2001 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Листы асбестоцементные | ## 23.65/ 26.080 | ## Морозостойкость полимерного покрытия | ## СТБ ## 1118-2008 п.7.12 ## ГОСТ 9.401-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Листы асбестоцементные | 23.65/ 29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 8747-88 п. 3 ГОСТ 18124-2012 п.8.2 ГОСТ 26433.0-85 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Листы асбестоцементные | 23.65/ 29.061 | Правильность геометрической формы | ГОСТ 8747-88 п. 3 ГОСТ 18124-2012 п.8.2 ГОСТ 26433.0-85 п.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Листы асбестоцементные | 23.65/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 8747-88 п. 4 ГОСТ 18124-2012 п.8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Листы асбестоцементные | 23.65/ 11.116 | Маркировка | СТБ 1542-2005 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Листы асбестоцементные | 23.65/ 11.116 | Упаковка | СТБ 1542-2005 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.061 | Размеры и форма | ГОСТ Р 51829–2022 п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ Р 51829–2022 п. 5.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.040 | Поверхностное водопоглощение | ГОСТ Р 51829–2022 п. 5.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.143 | Твердость лицевой поверхности | ГОСТ Р 51829–2022 п. 5.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.061 | Линейные размеры, правильность геометрической формы и внешний вид | ГОСТ 6428-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.121 | Прочность плит | ГОСТ 6428-2018 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.040 | Отпускная влажность | ГОСТ 6428-2018 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.040 | Плотность | ГОСТ 6428-2018 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 6266–97 п. 8.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.061 | Контроль размеров и формы | ГОСТ 6266–97 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.040 | Масса 1 м2 | ГОСТ 6266–97 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.121 | Разрушающая нагрузка и прогиб | ГОСТ 6266–97 п. 8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.121 | Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном | ГОСТ 6266–97 п. 8.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 6266–97 п. 8.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.061 | Основные размеры и допуски | СТБ EN 12859-2015 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.061 | Плоскостность плит | СТБ EN 12859-2015 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.040 | Масса плит | СТБ EN 12859-2015 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.040 | Плотность гипсовых плит в сухом состоянии | СТБ EN 12859-2015 п. 5.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | СТБ EN 12859-2015 п. 5.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.040 | Водопоглощение | СТБ EN 12859-2015 п. 5.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.040 | Влажность | СТБ EN 12859-2015 п. 5.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 08.169 | Водородный показатель pH | СТБ EN 12859-2015 п. 5.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.061 | Ширина | ГОСТ 32614-2012 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.061 | Длина | ГОСТ 32614-2012 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.061 | Толщина | ГОСТ 32614-2012 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.061 | Прямоугольность | ГОСТ 32614-2012 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.061 | Ширина утонения | ГОСТ 32614-2012 п. 5.6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.061 | Глубина утонения | ГОСТ 32614-2012 п. 5.6.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.121 | Прочность при изгибе | ГОСТ 32614-2012 п. 5.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.137 | Прогиб под нагрузкой | ГОСТ 32614-2012 п. 5.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.040 | Поверхностное водопоглощение | ГОСТ 32614-2012 п. 5.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.040 | Объемное водопоглощение | ГОСТ 32614-2012 п. 5.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.040 | Плотность | ГОСТ 32614-2012 п. 5.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.143 | Твердость поверхности плит | ГОСТ 32614-2012 п. 5.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.137 | Сопротивление срезу | ГОСТ 32614-2012 п. 5.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.040 | Водопоглощение плит типа H1 (гидрофобизированных плит) | ГОСТ 6428-2018 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.121 | Определение предельной нагрузки при сжатии образцов элементов пола | ГОСТ Р 51829–2022 п. 5.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.121 | Определение предела прочности клеевого соединения элементов пола | ГОСТ Р 51829–2022 п.5.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.040 | Определение влажности элементов пола | ГОСТ Р 51829–2022 п. 5.17 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.137 | Паропроницаемость | ГОСТ Р 51829–2022 п. 4.4 ГОСТ 25898-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.145 | Теплопроводность | ГОСТ Р 51829–2022 п. 4.6 ГОСТ 7076-99 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Сухие смеси | 23.64/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1112-98 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Массовая доля сухого остатка | СТБ 1112-98 п. 9.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Плотность | СТБ 1112-98 п.9.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Водородный показатель | СТБ 1112-98 п.9.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Содержание хлор-ионов | СТБ 1112-98 п.9.7 ГОСТ 5382-91 п.18 ГОСТ 5382-2019 п.21 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Определение влаги | ГОСТ 5382-91 п.3 ГОСТ 5382-2019 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Потеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-91 п. 4 ГОСТ 5382-2019 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Влажность | ГОСТ 8735–88 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735–88 п. 9.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802–2024 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 11.116 | Усадка | СТБ 1503–2004 п. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 11.116 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей | СТБ 1503–2004 п.7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Влажность | СТБ 1621-2006 п. 7.1 ГОСТ 8735-88 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность | СТБ 1621-2006 п. 7.2 ГОСТ 8735-88 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 11.116 | Открытое время | СТБ 1621-2006 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.121 | Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве | СТБ 1621-2006 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.121 | Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве после теплового старения | СТБ 1621-2006 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Влажность сухой смеси | СТБ 1543-2005 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность сухой смеси | СТБ 1543-2005 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | СТБ 1543-2005 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1543-2005 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 11.116 | Усадка | СТБ 1543-2005 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.121 | Предел прочности на сжатие | СТБ 1543-2005 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе | СТБ 1543-2005 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость | СТБ 1543-2005 п. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1543-2005 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.165 | Гибкость | СТБ 1543-2005 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 26.080 | Сопротивление паропроницаемости | СТБ 1543-2005 п.7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 04.056 23.64/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в смесях | СТБ 1543-2005 п.7.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 11.116 | Сроки схватывания сухой смеси | СТБ 1543-2005 п.7.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Влажность композиций | СТБ 1503–2004 п.7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 11.116 | Цвет покрытия после высыхания | СТБ 1503–2004 п.7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Насыпную плотность композиции | СТБ 1503–2004 п.7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 33.111 | Условную светостойкость для композиций, содержащих пигменты | СТБ 1503–2004 п.7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающую способность и прочность на сжатие | СТБ 1503–2004 п.7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | СТБ 1503–2004 п.7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1503–2004 п.7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость композиций | СТБ 1503–2004 п.7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.070 | Истираемость композиций | СТБ 1503–2004 п.7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сухие смеси | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом | СТБ 1621-2006 п. 7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.061 | Размеры | СТБ 1160-99 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности граней | СТБ 1160-99 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 11.116 | Внешний вид дефекты внешнего вида | СТБ 1160-99 п. 7.3, п. 7.4, п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.121 | Предел прочности при сжатии Предел прочности при изгибе | ГОСТ 8462-85 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 11.116 | Наличие известковых включений | СТБ 1160-99 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 11.116 | Маркировка | СТБ 1160-99 п. 7.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 11.116 | Внешний вид кирпича и поверхность излома: - видимые трещины и посечки; - отбитость угла; - глубина отбитостей ребер; - длина отбитости ребер; - поверхностная ошлакованность; - наличие внутренних трещин | ГОСТ 474-90 п. 3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.061 | Длина и ширина кирпича | ГОСТ 474-90 п. 3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.061 | Толщина и высота кирпича | ГОСТ 474-90 п. 3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.061 | Кривизна граней | ГОСТ 474-90 п. 3.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 473.6-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 11.116 | Термическая стойкость | ГОСТ 473.5-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.040 | Кажущаяся плотность и кажущаяся пористость | ГОСТ 473.4-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 11.116 | Водопроницаемость кирпича | ГОСТ 13993-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 11.116 | Наличие недожога и пережога | СТБ 1160-99 п. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п.п. 2, 4 ГОСТ 473.3-2025 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.061 | Размеры пустот | СТБ 1160-99 п. 7.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.061 | Размеры изделий | ГОСТ 379-2015 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.061 | Непараллельность граней | ГОСТ 379-2015 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.061 | Глубина отбитости углов и ребер | ГОСТ 379-2015 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.061 | Срывы и шероховатости поверхностей граней | ГОСТ 379-2015 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 38.23* РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.061 | Количество включений и их размер | ГОСТ 379-2015 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 38.24* РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 11.116 | Дефекты от непогасившейся силикатной массы | ГОСТ 379-2015 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 38.25* РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 33.111 | Соответствие цвета окрашенных изделий | ГОСТ 379-2015 п. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 38.26* РБ | # Кирпич и камни | 23.32/ 29.121 | Прочность сцепления декоративного покрытия с поверхностью лицевых изделий | ГОСТ 379-2015 п. 7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 23.69/ 29.121 | Прочность | СТБ 1152-99 п. 7.1 СТБ 1071-2007 п.6.3 ГОСТ 10180-2012 п.7.2, п. 7.3 ГОСТ 32962-2014 р.9 ГОСТ 30629-2011 п.п. 6.5,6.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 23.69/ 26.080 | Морозостойкость | СТБ 1152-99 п. 7.2 ГОСТ 10060.2-95 методы 2 и 3 СТБ 1071-2007 п.6.4 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 32962-2014 р.11 ГОСТ 30629-2011 п.6.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 23.69/ 29.061 | Ширина раскрытия трещин | СТБ 1071-2007 п.6.2 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 23.69/ 29.040 | Водопоглащение | СТБ 1071-2007 п.6.5 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 32962-2014 р.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 23.69/ 29.151 | Водонепроницаемость | СТБ 1071-2007 п.6.6 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 23.69/ 29.070 | Истираемость | СТБ 1071-2007 п.6.7 ГОСТ 13087-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 25.99/ 11.116 | Качество арматурных изделий | СТБ 1071-2007 п.6.8 ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.1-7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 23.69/ 29.061 | Положение арматурных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры | СТБ 1071-2007 п.6.9 ГОСТ 22904-93 п.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 23.69/ 29.061 | Размеры, отклонение от прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности, размеры раковин, наплывов и околов | СТБ 1071-2007 п.6.10 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1.1, 1.2.1, 1.5, 2.2, 3.1, 3.2 ГОСТ 32962-2014 р.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 23.69/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | СТБ 1071-2007 п.6.13 ГОСТ 30108-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 23.69/ 11.116 | Однотонность цвета | СТБ 1071-2007 п.6.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 23.69/ 29.040 | Средняя плотность бетона в состоянии естественной влажности | СТБ 1071-2007 п.6.16 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 23.69/ 33.111 | Яркостный контраст | СТБ 1071-2007 п.6.17 СТБ 2619-2025 Прил. А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 23.69/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхности плит | ## СТБ 1071-2007 п.4.9.1 ГОСТ 13015.0-83 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Испытания на радиоактивность | 23.69/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных (232Тh, 226Ra, 40К) радионуклидов | ГОСТ 30108-94 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Определение плотности растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Определение водоудерживающей способности растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Определение средней плотности раствора | ГОСТ 5802-2024 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Определение влажности раствора | ГОСТ 5802-2024 п. 11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Определение водопоглощения раствора | ГОСТ 5802-2024 п. 12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 26.080 | Определение морозостойкости раствора | ГОСТ 5802-2024 п. 13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность раствора, взятого из швов кладки, на сжатие | ГОСТ 5802-2024 Приложение А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.145 | Расчетная температура применения растворной смеси | СТБ 1307-2012 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия) | СТБ 1307-2012 п. 7.12 ГОСТ 28574-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 11.116 | Усадка | СТБ 1307-2012 п. 7.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 11.116 | Деформация усадки | СТБ 1307-2012 п. 7.14 ГОСТ 24544-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость | СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.15 СТБ 1570-2005 Приложение Б ГОСТ 5802-2024 п.13 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве | СТБ 1307-2012 п. 7.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием жаростойких (штукатурных) растворов | СТБ 1307-2012 п. 7.20 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность жаростойкого раствора на сжатие и растяжение при изгибе | СТБ 1307-2012 п. 7.21 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.145 | Предельная температура применения жаростойких растворов | СТБ 1307-2012 п. 7.22 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 11.116 | Наличие маркировки и целостность упаковки сухих растворных смесей | СТБ 1307-2012 п. 7.24 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.18* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.144 | Консистенция растворной смеси | СТБ 1307-2012 п.7.5 ГОСТ 310.4-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.19* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 38.000 | Самонапряжение. Линейное расширение | СТБ 1307-2012 п.7.19 СТБ 1335-2002 п.7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.20* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Паропроницаемость штукатурного раствора. Коэффициент сопротивления паропроницанию | СТБ EN 1015-19-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.21* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Гранулометрический состав (метод просеивания) | СТБ EN 1015-1-2013 п.7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.22* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 20.040 | Подвижность, жизнеспособность растворной смеси | СТБ 1307-2012 п.п. 7.1, 7.4, 7.5 ГОСТ 5802-2024 п. 5 СТБ EN 1015-3-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.23* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 11.116 | Консистенция | СТБ 1307-2012 п. 7.5 ГОСТ 310.4-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.24* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Расслаиваемость | СТБ 1307-2012 п. 7.4 ГОСТ 5802-2024 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.25* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.144 | Растекаемость растворной смеси | СТБ 1307-2012 п. 7.6 ГОСТ 23789-2018 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.26* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Влажность, сорбционная влажность | СТБ 1307-2012п.7.7 ГОСТ 5802-2024 п. 11 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 24816-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.27* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность | СТБ 1307-2012 п.7.7 ГОСТ 8735-88п.9.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.28* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 11.116 | Сроки схватывания | ГОСТ 310.3-76 п.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.29* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 310.4-81 СТБ 1307-2012 п.7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.30* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1307-2012 п. 7.18 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.31* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.137 | Паропроницаемость. Коэффициент сопротивления паропроницанию | СТБ 1263-2001 п. 8.11 СТБ 1307-2012 п. 7.17 ГОСТ 25898-2020 ГОСТ 28575-2014 СТБ EN 1015-19-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.32* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.070 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.33* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 11.116 | Срок годности и время корректировки растворной смеси | СТБ EN 1015-9-2013 п. 7 метод В, п. 8 метод С | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.34* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность | СТБ EN 1015-10-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.35* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Содержание водорастворимого хлорида | СТБ EN 1015-17-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.36* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием | СТБ 1307-2012 п.7.12 ГОСТ 28574-2014 СТБ EN 1015-12-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.37* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.151 | Коэффициент поглощения воды в результате капиллярного действия раствора | СТБ EN 1015-18-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.38* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 11.116 | Срок годности растворной смеси, предназначенной для тонкослойных покрытий | СТБ EN 1015-18-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.39* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность затвердевшего раствора при изгибе | СТБ EN 1015-11-2012 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.40* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность затвердевшего раствора при сжатии | СТБ EN 1015-11-2012 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.41* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Плотность растворной смеси | СТБ EN 1015-6-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.42* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность | СТБ 1263-2001 п. 8.4 ГОСТ 5802-2024 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.43* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Влажность сухой смеси | СТБ 1263-2001 п. 8.6 ГОСТ 8735-88 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.44* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Плотность (насыпная плотность) | СТБ 1263-2001 п. 8.5 ГОСТ 5802-2024 п. 6 ГОСТ 8735-88 п. 9 ГОСТ 31992.1-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 41.45* РБ | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | СТБ 1307-2012 п.7.3 ГОСТ 30108-94 п.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 42.1** РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 33.111 | Цвет шпатлевочного покрытия после высыхания | ГОСТ 10277-90 п. 3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 42.2** РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 11.116 | Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания | ГОСТ 10277-90 п. 3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 42.3* РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 11.116 | Время высыхания до степени 3 | ГОСТ 10277-90 п. 3.5 ГОСТ 19007-73 (до.01.07.2024) ГОСТ 19007-2023 (с 01.07.2024) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 42.4* РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 29.049 | Условная вязкость шпатлевки по В3-246 | ГОСТ 10277-90 п. 3.6 ГОСТ 8420-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 42.5* РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 11.116 | Стекание шпатлевки с вертикальной поверхности | ГОСТ 10277-90 п. 3.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 42.6* РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 10277-90 п. 3.8 ГОСТ 17537-72 п. 1.4.4 ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007) ГОСТ 31939-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 42.7* | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 29.070 | Способность шлифоваться | ГОСТ 10277-90 п. 3.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 42.8* РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 10277-90 п. 3.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 26.095 | Прочность при ударе на приборе У-1 | ГОСТ 10277-90 п. 3.12 ГОСТ 4765-73 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 33.111 | Условная светостойкость покрытия | СТБ 1263-2001 п. 8.8 ГОСТ 21903-76 СТБ 1503-2004 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием | СТБ 1263-2001 п. 8.9 ГОСТ 28574-2014 СТБ 1543-2005 п. 7.3 СТБ 1503-2004 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 п. 8.13 СТБ 1543-2005 п. 7.4 СТБ 1503-2004 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 26.080 | Атмосферостойкость покрытия | СТБ 1263-2001 п. 8.15 ГОСТ 9.401-2018 методы 2, 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 11.116 | Усадка покрытия | СТБ 1263-2001 п. 8.12 СТБ 1543-2005 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 11.116 | Начало схватывания | ГОСТ 23789-2018 п. 6.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 11.116 | Удобонаносимость | СТБ 1263-2001 п. 8.22 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость покрытия | СТБ 1263-2001 п. 8.10 ГОСТ 28574-2014 СТБ 1543-2005 п. 7.8 СТБ 1503-2005 п. 7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 26.080 | Паропроницаемость покрытия | СТБ 1263-2001 п. 8.11 СТБ 1543-2005 п. 7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 29.136 | Степень перетира | СТБ 1263-2001 п. 8.16 ГОСТ 31973-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 29.040 | Остаток на сите (степень помола) | СТБ 1263-2001 п. 8.17 ГОСТ 23789-2018 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 29.040 | Водородный показатель (рН) | СТБ 1263-2001 п. 8.19 ГОСТ 28196-89 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды | СТБ 1263-2001 п. 8..21 ГОСТ 9.403-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.0-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.040 | Влажность | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость | СТБ 1570-2005 Приложение Б ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 метод 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.040 | Паропроницаемость | СТБ 1975-2009 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.040 | Сорбционная влажность | СТБ 1976-2009 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | # ГОСТ 10180-2012 # п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.121 | Прочность на растяжение при раскалывании | # ГОСТ 10180-2012 # п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.121 | Прочность на осевое растяжение | # ГОСТ 10180-2012 # п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.145 | Температура бетонной смеси | СТБ 1035-96 п. 6.7 СТБ 1545-2005 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.121 | Прочность по образцам, отобранным из конструкций | ГОСТ 28570-2019 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.070 | Истираемость | СТБ ЕН 1338-2007 п. 5.3.4.1 Приложение H СТБ ЕН 1339-2007 п. 5.3.4.1 Приложение H СТБ ЕН 1340-2007 п. 5.3.4.1 Приложение H ГОСТ 13087-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 11.116 | Удобоукладываемость | СТБ 1545-2005 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.061 | Диаметр растекания конуса бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 11.116 | Раствороотделение бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.040 | Водоотделение бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п. 8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 11.116 | Сохраняемость свойств бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п. 10 СТБ 1035-96 п. 6.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 29.040 | Плотность рабочего раствора добавок | СТБ 1035-96 п. 6.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Бетоны | 23.63/ 11.116 | Температура бетонной смеси | СТБ 1035-96 п. 6.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Бетоны | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.061 | Размеры блоков | ГОСТ 9479-2011 п.п. 7.1, 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.061 | Отклонения от геометрической формы (отклонение от перпендикулярности двух смежных граней) | ГОСТ 9479-2011 п.п. 7.1, 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.061 | Высота выступов | ГОСТ 9479-2011 п.п. 7.1, 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.061 | Глубина впадин | ГОСТ 9479-2011 п.п. 7.1, 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.061 | Наличие и размер трещин, каверн | ГОСТ 9479-2011 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * | Изделия из природного камня | 23.70/ 11.116 | Наличие включения других пород, прожилок и прослоев | ГОСТ 9479-2011 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 9479-2011 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 33.111 | Цветность | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 33.111 | Насыщенность цвета | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 33.111 | Цветовое предпочтение | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.2.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 33.111 | Однородность цвета | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.2.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 33.111 | Сочетание цветов | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.2.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 11.116 | Степень развития рисунка | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 11.116 | Тип рисунка | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 11.116 | Категория рисунка | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 11.116 | Размер зерен минерала и группа структуры | ГОСТ 30629-2011 п.п. 6.2.1.4.1, 6.2.1.4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 33.111 | Просвечиваемость | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.040 | Истинная плотность | ГОСТ 30629-2011 п.п. 6.3.2, 6.3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.040 | Пористость | ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 30629-2011 п. 6.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.121 | Снижение прочности при сжатии горной породы в водонасыщенном состоянии | ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе горной породы | ГОСТ 30629-2011 п. 6.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 26.095 | Сопротивление горной породы ударным воздействиям | ГОСТ 30629-2011 п. 6.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.070 | Истираемость | СТБ ЕN 14157-2013 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 30629-2011 п. 6.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 11.116 | Кислотостойкость горной породы | ГОСТ 30629-2011 п. 6.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 11.116 | Солестойкость горной породы | ГОСТ 30629-2011 п. 6.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.061 | Длина | ГОСТ 24099-2013 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.061 | Ширина | ГОСТ 24099-2013 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.061 | Толщина | ГОСТ 24099-2013 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.061 | Отклонения от прямого угла | ГОСТ 24099-2013 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 24099-2013 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 11.116 | Качество лицевой поверхности | ГОСТ 24099-2013 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 11.116 | Коэффициент камненасыщения декоративных плит | ГОСТ 24099-2013 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 24099-2013 п. 7.7 ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 24099-2013 п. 7.8 ГОСТ 27180-2001 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.070 | Истираемость | ГОСТ 24099-2013 п. 7.9 ГОСТ 30629-2011 п.п. 6.7, 6.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70/ 29.040 | Водопоглощение по массе | ГОСТ 24099-2013 п. 7.10 ГОСТ 7025-91 п. 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия из природного камня | 23.70 26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 24099-2013 п. 7.11 ГОСТ 7025-91 п. 7 ГОСТ 10060.2-95 Методы 2 и 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.070 | Истираемость | СТБ ЕН 1338-2007 п. 5.3.4.1, Приложение G СТБ ЕН 1339-2007 п. 5.3.4.1, Приложение G СТБ ЕН 1340-2007 п. 5.3.4.1, Приложение G | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.070 | Сопротивление истиранию (истираемость) | СТБ EN 1341-2008 Приложение C | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.070 | Износостойкость (Истираемость) | СТБ EN 1342-2009 Приложение B | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.061 | Высота (толщина) | ГОСТ 32018-2012 п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.061 | Длина | ГОСТ 32018-2012 п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.061 | Ширина | ГОСТ 32018-2012 п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 32018-2012 п. 6.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 32018-2012 п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.061 | Перпендикулярность | ГОСТ 32018-2012 п. 6.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.061 | Радиус кривизны | ГОСТ 32018-2012 п. 6.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.061 | Неровность рельефа лицевой поверхности | ГОСТ 32018-2012 п. 6.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 32018-2012 п. 6.6 ГОСТ 30629-2011 п. 6.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.121 | Предел прочности при сжатии в сухом состоянии | ГОСТ 32018-2012 п. 6.6 ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.121 | Снижение прочности при водонасыщении | ГОСТ 32018-2012 п. 6.6 ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 26.080 | Морозостойкость, циклы | ГОСТ 32018-2012 п. 6.6, ГОСТ 30629-2011 п. 6.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 11.116 | Солестойкость | ГОСТ 32018-2012 п. 6.6, ГОСТ 30629-2011 п. 6.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.070 | Истираемость | ГОСТ 32018-2012 п. 6.6, ГОСТ 30629-2011 п. 6.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 26.095 | Сопротивление удару | ГОСТ 32018-2012 п. 6.6, ГОСТ 30629-2011 п. 6.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 04.125 | Удельная суммарная эффективность естественных радионуклидов | ГОСТ 32018-2012 п. 4.5, ГОСТ 30108-94 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.070 | Сопротивление абразивному износу | ГОСТ 32018-2012 Приложение Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.137 | Сопротивление скольжению, единицы шкалы | ГОСТ 32018-2012 Приложение В | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для пола и лестниц из бетона и природного камня | 23.61/ 29.070 | Истираемость | СТБ ЕN 14157-2013 п. 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия для пола и лестниц из бетона и природного камня | # 23.61/ 29.070 | Сопротивление истиранию (истираемость) | СТБ ЕN 12058-2008 п. 4.2.13 СТБ ЕN 14157-2013 п. 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 29.040 | Тонкость (степень) помола | ГОСТ 23789-2018 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 11.116 | Сроки схватывания гипсового теста стандартной консистенции (нормальной густоты) | ГОСТ 23789-2018 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 29.121 | Предел прочности на сжатие | ГОСТ 23789-2018 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе | ГОСТ 23789-2018 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 29.040 | Содержание гидратной воды | ГОСТ 23789-2018 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 29.061 | Объемное расширение | ГОСТ 23789-2018 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 23789-2018 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 29.040 | Содержание нерастворимого остатка | ГОСТ 23789-2018 п. 11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 29.040 | Удельная поверхность | ГОСТ 23789-2018 п. 13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 29.040 | Остаток на сите 5000 мкм | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.1.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 29.040 | Остаток на ситах 200 и 100 мкм | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.1.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 29.040 | Содержание оксида серы (VI) и расчет эквивалента сульфата кальция | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 29.143 | Твердость | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 29.121 | Предел прочности при сжатии | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 08.11/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия углеродные | 22.29/ 29.121 | Предел прочности на сжатие | ГОСТ 23775-79 п. 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Вяжущие гипсовые | 22.29/ 29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе | ГОСТ 23775-79 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия углеродные | 22.29/ 29.121 | Предел прочности на разрыв (диаметральное сжатие) | ГОСТ 23775-79 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении параллельно плоскости поверхности изделия | СТБ ЕN 13162-2015 п. 5.3.1 СТБ EN 1608-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.137 | Устойчивость к деформации при определенной сжимающей нагрузке и температуре (23 ± 5) оС | СТБ EN 1605-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.137 | Устойчивость к деформации при определенной сжимающей нагрузке и температуре (80 ± 5) оС | СТБ EN 1605-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.121 | Прочность при сдвиге Модуль сдвига | СТБ EN 12090-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.145 | Теплопроводность (коэффициент теплопроводности) | СТБ 1618-2006 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.145 | Эффективная теплопроводность (коэффициент теплопроводности) Термическое сопротивление | СТБ 1618-2006 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.145 | Удельная теплопроводность. Термическое сопротивление | СТБ ЕН 12667-2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.145 | Удельная теплопроводность. Термическое сопротивление | СТБ ЕН 12939-2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.145 | Удельная теплопроводность Термическое сопротивление | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.2.1, 5 СТБ ЕН 12667-2007 СТБ ЕН 12939-2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.061 | Длина Ширина | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.2.2, 5 СТБ EN 822-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.061 | Стабильность размеров при нормальных климатических условиях | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.2, 5 ГОСТ EN 1603-2015 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.061 | Стабильность размеров при заданных температуре и влажности | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.2, 5 СТБ EN 1604-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.144 | Деформация ползучести при сжатии | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.7, 5 СТБ EN 1606-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.151 | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.8, 5 СТБ EN 1609-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.165 | Сжимаемость | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.10, 5 СТБ EN 12431-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.119 | Плотность | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.14, 5 СТБ EN 1602-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.121 | Прочность при сжатии | СТБ EN 826-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна | 23.99/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 17177-94 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна | 23.99/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 17177-94 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 42.000 | Отбор проб | СТБ EN 13162-2015 п. 5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 11.116 | Подготовка испытываемых образцов | СТБ EN 13162-2015 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.061 | Длина. Ширина | СТБ EN 822-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.061 | Толщина | СТБ EN 823-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.061 | Прямоугольность | СТБ EN 824-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.061 | Плоскостность | СТБ EN 825-2016 ГОСТ EN 13165-2015 пп. 4.3.8, 5.3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.061 | Стабильность размеров | СТБ EN 1604-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении параллельно плоскости поверхности изделия | СТБ EN 1608-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации или прочность при сжатии | СТБ EN 826-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости поверхности изделия | СТБ EN 1607-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Сосредоточенная нагрузка | СТБ EN 12430-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.144 | Ползучесть при сжатии | СТБ EN 1606-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.151 | Водопоглощение | СТБ EN 1609-2016 СТБ EN 12087-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 26.080 | Паропроницаемость | СТБ EN 12086-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.061 | Толщина теплоизоляционных изделий для «плавающего пола» | СТБ EN 12431-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 41.000 | Кондиционирование | ГОСТ EN 13500-2015 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ EN 13500-2015 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.137 | Сопротивление вдавливанию | ГОСТ ЕN 13498-2015 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Прочность сцепления клеевого и армированного слоев с теплоизоляционным материалом | ГОСТ EN 13494-2015 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.061 | Стабильность размеров при нормальных климатических условиях | ГОСТ EN 1603-2015 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.040 | Плотность | СТБ EN 1602-2016 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.151 | Сорбционная влажность | СТБ EN 12088-2016 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Предел прочности на отрыв наружных теплоизоляционных многослойных систем(WDVS) («пеноблочный метод») | ГОСТ EN 13495-2015 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 36.140 | Свойства при попеременном замораживании и оттаивании | ГОСТ EN 12091-2015 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.137 | Определение паропроницаемости | СТБ ISO 12572-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Определение механических свойств стеклосетки | ГОСТ EN 13496-2014 СТБ 2632-2023 п.п. 8.14, 8.16, 8.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.061 | Определение линейных размеров испытываемых образцов | СТБ EN 12085-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 26.095 | Ударостойкость | СТБ 2068-2010 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сжатии | СТБ 2068-2010 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении | СТБ 2068-2010 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге | СТБ 2068-2010 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Деформация ползучести при сжатии | СТБ 2068-2010 п. 12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Деформация ползучести при сдвиге | СТБ 2068-2010 п. 13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.137 | Сопротивление паропроницанию (коэффициент паропроницаемости) | СТБ 2033-2010 п. 7 ГОСТ 25898-83 ГОСТ 25898-2012 ГОСТ 25898-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 2033-2010 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 36.057 | Морозостойкость | СТБ 2033-2010 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 26.080 | Атмосферостойкость | СТБ 2033-2010 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.38* РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 34.138 | Термическое сопротивление и теплопроводность | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.1 СТБ ЕН 12667-2007 СТБ ЕН 12939-2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.39** РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.061 | Длина и ширина | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.2 СТБ EN 822-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.40** РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.061 | Толщина | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.3 СТБ EN 823-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.41** РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.061 | Прямоугольность | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.4 СТБ EN 824-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.42** РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.061 | Плоскостность | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.5 СТБ EN 825-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.43* РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.061 | Стабильность размеров при определенной температуре | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.2 ГОСТ EN 1603-2015 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.44* РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.061 | Стабильность размеров при определенных температуре и влажности | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.2 СТБ EN 1604-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.45* РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.3 СТБ EN 826-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.46* РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Прочность при изгибе | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.4 СТБ EN 12089-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.47* РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Сосредотенная нагрузка | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.5 СТБ EN 12430-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.48* РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении в плоскости плиты | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.6 СТБ EN 1608-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.49* РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к плоскости плиты | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.7 СТБ EN 1607-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.50* РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Ползучесть при сжатии | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.8 СТБ EN 1606-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.51* РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.151 | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.9 СТБ EN 1609-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.52* РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.151 | Водопоглощение при долговременном частичном погружении | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.9 СТБ EN 12087-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 51.53* РБ | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.137 | Паропроницаемость | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.10 СТБ EN 12086-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Плиты из минеральной ваты для теплоизоляции ограждающих конструкций кровель | 23.99/ 29.061 | Размеры плит | СТБ ИСО 8145-2007 Приложение А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты из минеральной ваты для теплоизоляции ограждающих конструкций кровель | 23.99/ 29.137 | Устойчивость к деформации | СТБ ИСО 8145-2007 Приложение В | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты из минеральной ваты для теплоизоляции ограждающих конструкций кровель | 23.99/ 29.121 | Предел прочности на отрыв слоев | СТБ ИСО 8145-2007 Приложение С | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты из минеральной ваты для теплоизоляции ограждающих конструкций кровель | 23.99/ 29.121 | Разрушающая нагрузка при изгибе | СТБ ИСО 8145-2007 Приложение D | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Плиты из минеральной ваты для теплоизоляции ограждающих конструкций кровель | 23.99/ 11.116 | Внешний вид | СТБ ИСО 8145-2007 п. 5.7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Плиты из минеральной ваты для теплоизоляции ограждающих конструкций кровель | 23.99/ 11.116 | Маркировка | СТБ ИСО 8145-2007 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия теплоизоляционные волокнистые из горных пород | 23.99/ 29.061 | Номинальные размеры и прямоугольность,предельные отклонения от номинальных размеров и прямоугольности | СТБ 1908-2008 п. 7.1 ГОСТ 21880-2022 п.п.10.3, 10.4, 10.5 ГОСТ EN 822-2011, ГОСТ EN 823-2011, ГОСТ EN 824-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия теплоизоляционные волокнистые из горных пород | ### 23.99/ ### 29.061 | ### Параметры прошивки | СТБ 1908-2008 п. 7.1 ГОСТ 21880-2022 п. 10.17 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия теплоизоляционные волокнистые из горных пород | ### 23.99/ ### 29.165 | ### Сжимаемость | ГОСТ 21880-2022 п. 10.18 ГОСТ 17177-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изделия теплоизоляционные волокнистые из горных пород | ### 23.99/ ### 29.040 | ### Водостойкость (рН) | ГОСТ 4640-2011 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные | ### 23.99/ ### 29.165 ### 23.99/ ### 29.151 | ### Сжимаемость после сорбционного увлажнения | ГОСТ 9573-2012 п. 6.11 ### ГОСТ 17177-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные | ### 23.99/ ### 29.121 | ### Прочность на сжатие при 10%-ной деформации после сорбционного увлажнения | ### ГОСТ 9573-2012 ### п. 6.10 ### ГОСТ 17177-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные | ### 23.99/ 11.116 | ### Маркировка | ### ГОСТ 9573-2012 ### п. 6.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные | ### 23.99/ 11.116 | ### Упаковка | ### ГОСТ 9573-2012 ### п. 6.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Маты прошивные из минеральной ваты | 23.99/ 29.061 | Расстояние между кромкой и крайним швом Расстояние между швами Шаг шва | ГОСТ 21880-2022 п.10.17 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Маты прошивные из минеральной ваты | 23.99/ 29.061 | Длина разрывов шва | ГОСТ 21880-2022 п 10.17 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Маты прошивные из минеральной ваты | 23.99/ 29.137 | ### Сжимаемость | ГОСТ 21880-2022 п 10.18 ГОСТ 17177-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Маты прошивные из минеральной ваты | ### 23.99/ 11.116 | ### Упаковка ### Маркировка | ### ГОСТ 21880-2022 п.п. 6,8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Маты прошивные из минеральной ваты | ### 23.99/ ### 29.040 | ### Содержание органических веществ | ГОСТ 21880-2022 п. 10.6 ГОСТ 31430-2011 (EN13820:2003) ### СТБ EN 13820-2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Маты прошивные из минеральной ваты | ### 23.99/ ### 29.145 | ### Теплопроводность | ГОСТ 21880-2022 п.10.7 ГОСТ 31924-2011 (ЕN 12939:2000) СТБ ЕН 12939-2007 ГОСТ 31925-2011 (ЕN 12667:2001) СТБ ЕН 12939-2007 ГОСТ 7076-99 СТБ 1618-2006 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Маты прошивные из минеральной ваты | ### 23.99/ ### 29.040 | ### Влажность | ГОСТ 21880-2022 п.10.10 ГОСТ 17177-94 п.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Маты прошивные из минеральной ваты | ### 23.99/ ### 04.125 | ### Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 21880-2022 п.10.11 ГОСТ 30108-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Маты прошивные из минеральной ваты | ### 23.99/ ### 29.040 | ### Плотность | ГОСТ 21880-2022 п.10.19 ГОСТ 17177-94 п.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем | ### 23.99/ 11.116 | Маркировка ### Упаковка | ### СТБ 1995-2009 п. 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты | 23.99/ 11.116 | Маркировка Упаковка | ГОСТ 23208-2003 п. 4.3 п.4.4 (до 01.11.2023) ГОСТ 23208-2022 п.п.6, 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 57.2* РБ | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты | 23.99/ 29.040 | Содержание органических веществ | ГОСТ 23208-2022 п. 10.4 ГОСТ 31430-2011 (EN13820:2003) СТБ EN 13820-2007 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 57.3* РБ | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты | 23.99/ 29.040 | Влажность | ГОСТ 23208-2022 п. 10.8 ГОСТ 17177-94 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 57.4* РБ | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты | 23.99/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 23208-2022 п.10.9 ГОСТ 30108-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые | 23.99/ 29.121 | Прочность приклеивания минераловатных полос к покровному материалу | ГОСТ 23307-78 п. 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 23.99/ 11.116 | Качество прошивки Маркировка Упаковка | ГОСТ 11591-84 ГОСТ 1497-84 п. 4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Предел пропорциональности | ГОСТ 11591-84 ГОСТ 1497-84 п.п. 4.4, 4.5, 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Предел текучести | ГОСТ 11591-84 ГОСТ 1497-84 п. 4.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Временное сопротивление | ГОСТ 11591-84 ГОСТ 1497-84 п. 4.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Относительное равномерное удлинение | ГОСТ 11591-84 ГОСТ 1497-84 п.п. 4.9, 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Модуль упругости | ГОСТ 11591-84 ГОСТ 1497-84 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Прочность покрытия при изгибе «Т» | ГОСТ 30246-2016 п.7.3 Приложение В СТБ 1527-2005 п. 7.10 СТБ 1382-2003 п.7.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 11.116 | Адгезия пленки, покрытия к металлу | ГОСТ 30246-2016 п. 7.4 СТБ 1382-2003 п.7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Толщина покрытия | ГОСТ 30246-2016 п. 7.5 ГОСТ 24767-2018 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Контроль линейных размеров профиля | ГОСТ 24767-2018 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 26.141 | Водонепроницаемость фальцевых соединений | СТБ 1549-2005 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения | СТБ 1527-2005 п. 7.2 СТБ 1549-2005 п. 7.3, 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Серповидность по ребру гофра и волнистость профилей | СТБ 1527-2005 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Косина резов | СТБ 1527-2005 п. 7.4 СТБ 1382-2003 п. 7.4, 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Глубина и диаметр вмятин | СТБ 1527-2005 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 33.111 | Соответствие цвета | СТБ 1527-2005 п. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 26.095 | Ударная прочность | СТБ 1527-2005 п. 7.13 СТБ 1382-2003 п.7.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.040 | Отклонение от номинальной массы 1 м2 | СТБ 1380-2003 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Контроль размеров | ГОСТ 13726-97 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Испытания на растяжение | ГОСТ 13726-97 п. 8.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Измерение размеров | ГОСТ 21631-76 п. 5.2 ГОСТ 21631-2019 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Испытание на растяжение | ГОСТ 21631-2019 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 21631-2019 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.137 | Термическая стойкость эмалевого покрытия | ГОСТ 23695-2016 п. 8. 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 11.116 | Щелочестойкость эмалевого покрытия | ГОСТ 23695-2016 п. 8. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 11.116 | Кислотостойкость эмалевого покрытия | ГОСТ 23695-2016 п. 8. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.059 | Стойкость к истиранию | ГОСТ 23695-2016 п. 8. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 11.116 | Устойчивость эмалевого покрытия к воздействию красящих веществ | ГОСТ 23695-2016 п. 8.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 26.095 | Ударная прочность эмалевого покрытия | ГОСТ 23695 -2016 п. 8.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Толщина эмалевого покрытия | ГОСТ 23695 -2016 п. 8.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 33.111 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) и блеск | ГОСТ 23695 -2016 п. 8.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Верхний предел текучести | СТБ ISO 6892-1-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Технический предел прочности при пластическом растяжении | СТБ ISO 6892-1-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Технический предел прочности при полном растяжении | СТБ ISO 6892-1-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Прочность после остаточной деформации | СТБ ISO 6892-1-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Относительное растяжение, соответствующее пределу текучести | СТБ ISO 6892-1-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Относительное пластическое растяжение при максимальной нагрузке | СТБ ISO 6892-1-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Относительное общее растяжение при максимальной нагрузке | СТБ ISO 6892-1-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Относительное общее растяжение при разрыве | СТБ ISO 6892-1-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Относительное удлинение после разрыва | СТБ ISO 6892-1-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Относительное уменьшение площади | СТБ ISO 6892-1-2022 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 11.116 | Внешний вид Качество покрытия профилей | СТБ 1177-99 п.6.8 ГОСТ 24767-2018 п.п.7.1, 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Волнистость | СТБ 1177-99 п. 6.7 ГОСТ 24767-2018 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Геометрические размеры и предельные отклонения по толщине, высоте, ширине, длине | СТБ 1177-99 п. 6.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | СТБ 1177-99 п. 6.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости реза | СТБ 1177-99 п. 6.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Отклонение от плоскостности плоских поверхностей | СТБ 1177-99 п. 6.5 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Угол скручивания | СТБ 1177-99 п. 6.6 ГОСТ 26877-2008 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Предел пропорциональности | ГОСТ 1497-84 п. п.4.1.2, 4.1.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Модуль упругости | ГОСТ 1497-84 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Физический предел текучести | ГОСТ 1497-84 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Условный предел текучести | ГОСТ 1497-84 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 1497-84 п. 4.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Относительное удлинение после разрыва | ГОСТ 1497-84 п. 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Относительное равномерное удлинение | ГОСТ 1497-84 п. 4.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Относительное сужение поперечного сечения после разрыва | ГОСТ 1497-84 п. 4.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 11.116 | Определение стойкости к межкристаллитной коррозии нержавеющих сталей | ГОСТ 6032-2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Предельные отклонения по толщине | ГОСТ 19904-90 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Разнотолщинность | ГОСТ 19904-90 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.10/ 29.061 | Предельные отклонения по ширине (с обрезной кромкой) | ГОСТ 19904-90 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.10/ 29.061 | Предельные отклонения по ширине (без обрезной кромки) | ГОСТ 19904-90 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.10/ 29.061 | Предельные отклонения по длине | ГОСТ 19904-90 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.10/ 29.061 | Предельные отклонения от плоскостности | ГОСТ 19904-90 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.10/ 29.061 | Волнистость | ГОСТ 19904-90 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.10/ 29.061 | Серповидность | ГОСТ 19904-90 п. 11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.10/ 29.061 | Косина реза | ГОСТ 19904-90 п. 12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.10/ 29.061 | Телескопичность | ГОСТ 19904-90 п. 13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.10/ 29.061 | Внутренний диаметр | ГОСТ 19904-90 п. 15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.10/ 29.061 | Толщина | ГОСТ 19904-90 п. 17 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.10/ 29.061 | Ширина | ГОСТ 19904-90 п. 18 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.10/ 29.061 | Длина | ГОСТ 19904-90 п. 19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Изделия из металла | 24.10/ 29.061 | Контроль формы | ГОСТ 19904-90 п. 20 ГОСТ 26877-2008 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 60.73** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 26.080 | Коррозионная стойкость | ГОСТ 9.308-85 метод 1-3 ГОСТ 22233-2025 п. 7.18 ГОСТ 34388-2018 (ISO 9227:2012) (до 01.03.2024) ГОСТ 34388-2023 (ISO 9227:2017) (с 01.03.2024) ГОСТ 9.311-2021 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 60.74** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Механические свойства при растяжении, сжатии (испытания под нагрузкой) для класса А15, В12 | ГОСТ 3634-2019 п. 7.5 СТБ EN 1433-2009 п. 7.15, п. 9.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 60.75** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 26.080 | Цветоустойчивость покрытия | СТБ 1382-2003 п.7.15, СТБ 2225-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 60.76** РБ | Изделия из металла | 24.33/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей | СТБ 1382-2003 п.7.13 ГОСТ 9.403-2022 методы А, Б, В | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 60.77** РБ | Изделия из металла | 24.10/ 29.061 | Допуск, отклонение от перпендикулярности плоскости реза и смятие кромок | ГОСТ 24767-2018 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.061 | Линейные размеры панели и отклонение от номинальных | СТБ 1515-2004 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.061 | Отклонения формы | ГОСТ 26877-2008 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.061 | Отклонения от перпендикулярности смежных граней панели | СТБ 1515-2004 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.061 | Смещение кромок металлических листов панели относительно друг друга | СТБ 1515-2004 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности продольных кромок панели | СТБ 1515-2004 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.061 | Отклонения от плоскостности лицевой поверхности панели | СТБ 1515-2004 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.061 | Толщина металлических листов обшивки с покрытием | ГОСТ 30246–2016 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.121 | прочность утеплителя при сжатии | СТБ 1740–2007 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.121 | прочность утеплителя при растяжении | СТБ 1740–2007 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.121 | прочность утеплителя при сдвиге | СТБ 1740–2007 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.121 | модуль упругости утеплителя при растяжении | СТБ 1740–2007 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.121 | модуль упругости утеплителя при сжатии | СТБ 1740–2007 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.121 | модуль сдвига утеплителя | СТБ 1740–2007 п. 11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.121 | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами | СТБ 1740–2007 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.121 | Прочность сцепления пенополиуретана с покровным слоем под кровлю при равномерном отрыве | СТБ 1740–2007 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1806–2007 п. 7.12 СТБ 1807–2007 п. 7.16 СТБ 1807–2007 п. 7.12 СТБ 1809–2007 п. 7.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 11.116 | комплектность | СТБ 1806–2007 п. 7.13 СТБ 1807–2007 п. 7.17 СТБ 1808–2007 п. 7.13 СТБ 1809–2007 п. 7.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 11.116 | Маркировка | СТБ 1806–2007 п. 7.14 СТБ 1807–2007 п. 7.18 СТБ 1808–2007 п. 7.14 СТБ 1809–2007 п. 7.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 11.116 | Упаковка | СТБ 1806–2007 п. 7.14 СТБ 1807–2007 п. 7.18 СТБ 1808–2007 п. 7.14 СТБ 1809–2007 п. 7.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров профилей и комплектующих изделий | СТБ 1382–2003 п.п. 7.2, 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Серповидность профилей | СТБ 1382–2003 п.п. 7.3, 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Волнистость | СТБ 1382–2003 п.п. 7.3, 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Косина резов профилей и комплектующих изделий | СТБ 1382–2003 п.п. 7.4, 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1382–2003 п.п. 7.6, 7.7, 7.8 ГОСТ 9.407-2015 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 11.116 | комплектность | СТБ 1382–2003 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 11.116 | Маркировка | СТБ 1382–2003 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 11.116 | Упаковка | СТБ 1382–2003 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 11.116 | Качество поверхности металлического и лакокрасочного покрытия (нарушение сплошности) | ГОСТ 24045-2016 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Размеры сечения | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.6. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Площадь сечения | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.6, 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.040 | Масса 1 м длины | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.040 | Масса 1 м2 | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Предельные отклонения размеров | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.6, 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Предельные отклонения по толщине профилированных листов | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.6, 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Серповидность | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.4, 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Общая серповидность | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.4, 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Волнистость на плоских участках | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.4, 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Косина резов | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.4, 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 11.116 | Комплектность | ГОСТ 24045-2016 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 11.116 | Маркировка, упаковка | ГОСТ 24045-2016 п. 4.5, 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 29.061 | Размеры и их отклонения от номинальных размеров | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 29.061 | Площадь поперечного сечения | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 29.061 | Отклонения по толщине стенки | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 29.040 | Масса 1 м | ГОСТ 30245-2012 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 29.061 | Местная кривизна | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 29.061 | Общая кривизна | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 29.061 | Скручивание вокруг продольной оси | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 29.061 | Выпуклость и вогнутость стенок | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости реза | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 11.116 | Наличие повреждений | ГОСТ 30245-2012 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 29.061 | Высота грата | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 11.116 | Непровары (несплавления) сварного шва | ГОСТ 30245-2012 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву сварного шва | ГОСТ 30245-2012 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 11.116 | Комплектность | ГОСТ 30245-2012 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 30245-2012 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 30245-2012 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/ 29.121 | Испытание на растяжение | ГОСТ 30245-2012 п.7.5 ГОСТ 1497-84 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Арматура и закладные изделия: Геометрические параметры | СТБ 1591–2006 п. 5.1 СТБ 1596–2006 п. 7.1 ГОСТ 26433.1–89 п. 6 ГОСТ 5781–82 п. 4.3 ГОСТ 10922–2012 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 11.116 | Качество поверхности арматуры | СТБ 1341–2009 п. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Овальность арматуры | СТБ 1341–2009 п. 7.2 СТБ 1596–2006 п. 7.2 ГОСТ 5781–82 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Диаметр арматуры | СТБ 1341–2009 п. 7.2 СТБ 1591–2006 п. 5.1 СТБ 1596–2006 п. 7.3 ГОСТ 26433.1–89 п. 6 ГОСТ 5781–82 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.040 | Масса 1 м арматуры | СТБ 1591–2006 п. 5.1 СТБ 1596–2006 п. 7.4 ГОСТ 5781–82 п. 4.9 СТБ 1341–2009 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 12004–81 п. 1 ГОСТ 5781–82 п. 3.5 ГОСТ 7564–97 ГОСТ 10922-2012 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Физический или условный предел текучести | СТБ 1341–2009 п. 7.5 СТБ 1591–2006 п. 5.1 СТБ 1596–2006 п. 7.8 ГОСТ 5781–82 п. 4.6 ГОСТ 12004–81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву | СТБ 1341–2009 п. 7.5 СТБ 1591–2006 п. 5.1 СТБ 1596 -2006 п. 7.8 ГОСТ 5781–82 п. 4.6 ГОСТ 12004–81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке | СТБ 1341–2009 п. 7.5 СТБ 1596–2006 п. 7.8 ГОСТ 12004–81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Относительное удлинение | СТБ 1341–2009 п. 7.5 СТБ 1596–2006 п. 7.8 ГОСТ 5781–82 п. 4.6 ГОСТ 12004–81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Относительное удлинение после разрыва | СТБ 1591–2006 п. 5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Равномерное удлинение | ГОСТ 5781–82 п. 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Относительное сужение после разрыва | ГОСТ 12004–81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Изгиб в холодном состоянии | СТБ 1591–2006 п. 5.1 СТБ 1596–2006 п. 7.8 ГОСТ 5781–82 п. 4.9 ГОСТ 14019–2003 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Количество перегибов | СТБ 1341–2009 п. 7.7 СТБ 1596–2006 п. 7.10 ГОСТ 1579–93 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий | # ГОСТ 10922-2012 # п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней | # ГОСТ 10922-2012 # п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях, отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней | # ГОСТ 10922-2012 # п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 11.116 | Внешний вид наплавленного металла в сварных соединениях | # ГОСТ 10922-2012 # п. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях | # ГОСТ 10922-2012 # п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Предел прочности сварных соединений | # ГОСТ 10922-2012 # п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.040 | Определение массовой доли углерода кулонометрическим методом (массовая доля углерода 0,03 % – 9,999 %) | ГОСТ 12344-2003 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.040 | Определение массовой доли серы титриметрическим методом | ГОСТ 12345-2001 Приложение А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.040 | Определение в стали массовой доли элементов: фосфора (массовая доля 0,002 %-0,57 %), кремния (массовая доля 0,01 %-2,23 %), марганца (массовая доля 0,05 %-2,2 %), хрома (массовая доля 0,01 % -2,05 %), никеля (массовая доля 0,01 % - 7,1 %), меди (массовая доля 0,01 %-0,8 %), алюминия (массовая доля 0,005 %-0,63 %), титана (массовая доля 0,005 %-0,92 %), молибден (массовая доля 0,01 % - 0,90 %), ванадий (массовая доля 0,005 %-0,81 %) | ГОСТ 18895-97 ГОСТ 7565-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Геометрические параметры (размеры периодического профиля) | СТБ 1594–2012 п. 7.1 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 10 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 10 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 11.116 | Качество поверхности арматуры | СТБ 1594–2012 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 11.116 | Маркировка | СТБ 1594–2012 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 11.116 | Упаковка | СТБ 1594–2012 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Диаметр арматуры | СТБ 1594–2012 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Площадь поперечного сечения | СТБ 1594–2012 п. 7.1 СТБ ISO 6892-1–2022 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.040 | Масса 1 пог. м арматуры (отклонение от номинальной массы на метр) | СТБ 1594–2012 п. 4.8, п. 7.1 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 12 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Овальность стержня арматуры | СТБ 1594–2012 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Отклонение длины стержня | СТБ 1594–2012 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СТБ ISO 15630-1-2009 п. 4 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 4 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 4 СТБ ISO 6892-1-2022 п. 6, Приложение C, Приложение D, Приложение E | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 11.116 | Маркировка первоначальной измерительной базы образца | СТБ ISO 6892-1–2022 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Физический или условный предел текучести, в том числе: - верхний предел текучести; - нижний предел текучести; - технический предел текучести при пластическом растяжении; - технический предел текучести при полном растяжении; - модуль упругости ( ≤ 22 мм) | СТБ 1594–2012 п. 7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 5 СТБ ISO 6892-1–2022 п.п. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Временное сопротивление (прочность на растяжение) ( ≤ 20 мм) | СТБ 1594–2012 п. 7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 5 СТБ ISO 6892-1–2022 п.п. 5, 9, 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести ( ≤ 20 мм) | СТБ 1594–2012 п. 7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 5 СТБ ISO 6892- 1–2022 п.п. 5, 9, 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Полное (общее) относительное удлинение при максимальной нагрузке ( ≤ 20 мм) | СТБ 1594–2012 п. 7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 5 СТБ ISO 6892- 1–2022 п.п. 5, 9, 10, 18 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Относительное удлинение (относительное удлинение после разрыва) ( ≤ 20 мм) | СТБ 1594–2012 п. 7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 5 СТБ ISO 6892- 1–2022 п.п. 5, 9, 10, 20, Приложение G, Приложение H, Приложение I | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Изгиб в холодном состоянии | СТБ 1594–2012 п. 7.5 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 6 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 6 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Изгиб с разгибом (многократный изгиб, перегиб) | СТБ 1594–2012 п. 7.5 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 7 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 11.116 | Старение арматуры | СТБ 1594–2012 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Прочность после остаточной деформации | СТБ ISO 6892-1–2022 п.п. 5, 15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Относительное растяжение, соответствующее пределу текучести | СТБ ISO 6892-1–2022 п.п. 5, 16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Относительное пластическое растяжение при максимальной нагрузке | СТБ ISO 6892-1–2022 п.п. 5, 18 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Относительное общее растяжение при разрыве | СТБ ISO 6892-1–2022 п. 19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Относительное уменьшение площади | СТБ ISO 6892-1–2022 п. 21 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 08.035 | Определение углеродного эквивалента Сeq | СТБ 1594-2012 п.п. 5.3, 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Усилие сдвига сварного шва | СТБ ISO 15630-2-2009 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 11.116 | Сетки сварные для железобетонных конструкций: Внешний вид | ГОСТ 8478-81 п. 4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Диаметр продольных и поперечных стержней | ГОСТ 8478-81 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Ширина сетки | ГОСТ 8478-81 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Шаг продольных и поперечных стержней | ГОСТ 8478-81 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Прямолинейность стержней | ГОСТ 8478-81 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Длина свободных концов | ГОСТ 8478-81 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Разрывное усилие стержня в местах сварки | ГОСТ 10922-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Величина осадки проволоки в крестообразных соединениях | ГОСТ 14098-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий: Ширина и длина плоских сеток | ГОСТ 23279-2012 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Шаг продольных и поперечных стержней | ГОСТ 23279-2012 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Размеры выпусков | ГОСТ 23279-2012 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Прямолинейность стержней | ГОСТ 23279-2012 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Разница в длине диагоналей | ГОСТ 23279-2012 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Ширина рулонной сетки | ГОСТ 23279-2012 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Размеры выпусков | ГОСТ 23279-2012 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 26.095 | Ударное воздействие на крестообразные соединения | ГОСТ 23279-2012 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Величина осадки стержней | ГОСТ 23279-2012 п. 5.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций: Действительные отклонения линейных размеров изделий | СТБ 2174-2011 п. 7.1 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Геометрические параметры сварных соединений | СТБ 2174-2011 п. 7.1 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений | СТБ 2174-2011 п. 7.1 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Расстояние между прива- риваемыми арматурными стержнями в изделиях с тавровыми соединениями | СТБ 2174-2011 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 11.116 | Состояние кромок элементов изделий с металлопрокатом | СТБ 2174-2011 п. 4.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 11.116 | Наличие на поверхности элементов изделий и сварных соединений ржавчины и окалины, следов масла и иных загрязнений | СТБ 2174-2011 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 11.116 | Состояние стыковых и крестообразных соединений, выполненных контактной сваркой | СТБ 2174-2011 п.п. 7.8, 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Временное сопротивление стыковых, тавровых, нахлесточных и по рабочей арматуре крестообразных соединений | СТБ 2174-2011 п. 7.10 ГОСТ 12004-81 п. 3.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.121 | Прочность на срез крестообразных соединений | СТБ 2174-2011 п.п. 6.20, 7.11 ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.10, 7.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Состояние кольцевого венчика наплавленного металла при дуговой сварке под флюсом тавровых соединений анкерных стержней | СТБ 2174-2011 п. 7.1, 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 11.116 | Наличие шлака и брызг металла на соединениях | СТБ 2174-2011 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 11.116 | Состояние наплавленного и основного металла в соединениях | СТБ 2174-2011 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях | СТБ 2174-2011 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 11.116 | Упаковка | СТБ 2174-2011 п.п. 5.12, 5.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности ленты | ГОСТ 3560-73 п.п. 4.1, 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.061 | Толщина ленты (отклонения по толщине ленты) | ГОСТ 3560-73 п. 4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.061 | Ширина ленты (отклонения по ширине ленты) | ГОСТ 3560-73 п. 4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 3560-73 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.061 | Относительное удлинение | ГОСТ 3560-73 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.061 | Серповидность | ГОСТ 3560-73 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.061 | Предел пропорциональности | ГОСТ 11591-84 п.п. 4.1, 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.121 | Предел упругости | ГОСТ 11591-84 п.п. 4.1, 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.121 | Предел текучести физический | ГОСТ 11591-84 п.п. 4.1, 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.121 | Предел текучести условный | ГОСТ 11591-84 п.п. 4.1, 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.121 | Временное сопротивление | ГОСТ 11591-84 п.п. 4.1, 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.061 | Относительное равномерное удлинение | ГОСТ 11591-84 п.п. 4.1, 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.061 | Относительное удлинение после разрыва | ГОСТ 11591-84 п.п. 4.1, 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 11.116 | Качество поверхности и кромок ленты | ГОСТ 503-81 п. 4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.061 | Толщина | ГОСТ 503-81 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.061 | Ширина | ГОСТ 503-81 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.061 | Шероховатость | ГОСТ 503-81 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 11.116 | Расслоение | ГОСТ 503-81 п. 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.121 | Испытание на растяжение | ГОСТ 503-81 п. 4.7 ГОСТ 1497-84 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.061 | Серповидность | ГОСТ 503-81 п. 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 29.061 | Величина остаточного прогиба | ГОСТ 503-81 п. 4.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Канаты стальные | 13.94/ 11.116 | Внешний вид каната | ГОСТ 3241-91 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Канаты стальные | 13.94/ 29.061 | Диаметр каната (отклонение по диаметру каната) | ГОСТ 3241-91 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Канаты стальные | 13.94/ 29.061 | Диаметр проволок в канате | ГОСТ 3241-91 п. 4.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Канаты стальные | 13.94/ 29.061 | Толщина каната (отклонение по толщине каната) | ГОСТ 3241-91 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Канаты стальные | 13.94/ 29.061 | Ширина каната (отклонение по ширине каната) | ГОСТ 3241-91 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Канаты стальные | 13.94/ 29.061 | Шаг свивки каната | ГОСТ 3241-91 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Канаты стальные | 13.94/ 11.116 | Качество цинкового покрытия | ГОСТ 3241-91 п. 4.13 ГОСТ 7372-79 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Канаты стальные | 13.94/ 29.121 | Допускаемый разбег временного сопротивления разрыву проволок | ГОСТ 7372-79 п. 2.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Канаты стальные | 13.94/ 29.121 | Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате | ГОСТ 3241-91 п. 4.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Канаты стальные | 13.94/ 29.121 | Разрывное усилие каната | ГОСТ 3241-91 п. 4.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Канаты стальные | 13.94/ 29.061 | Степень уравновешенности (отклонение оси каната) | ГОСТ 3241-91 п. 4.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 11.116 | Внешний вид, технический осмотр | ГОСТ 3242-79 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Катет, выпуклость, вогнутость сварного шва | СТБ 1133-98 раздел 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Форма и размеры образцов | ГОСТ 6996-66 п. 3.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Величина стрелы прогиба | ГОСТ 6996-66 п. 3.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Несовпадение плоскости листов в стыковых соединениях | ГОСТ 6996-66 п. 3.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.121 | Предел текучести | ГОСТ 6996-66 раздел 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.121 | Временное сопротивление | ГОСТ 6996-66 раздел 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Относительное удлинение после разрыва | ГОСТ 6996-66 раздел 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Относительное сужение после разрыва | ГОСТ 6996-66 раздел 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.121 | Испытание сварного соединения на статическое растяжение | ГОСТ 6996-66 раздел 8 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ EH 895-2002 п. 7.4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.121 | Испытание сварного соединения на статический изгиб | ГОСТ 6996-66 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.121 | Испытания на изгиб корнем шва или его лицевой поверхностью наружу образцов, вырезанных поперек шва | ГОСТ 6996-66 Приложение 2 (ИСО 5173-81) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.121 | Испытание на боковой изгиб образцов, вырезанных поперек шва | ГОСТ 6996-66 Приложение 3 (ИСО 5177-81) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Зазор между свариваемыми кромками Глубина (размер) притупления кромки | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.2.1 СТБ 2350-2013 п. 6.3.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Толщина шва | СТБ ISO 17660-1-2013 п.п. 6.3, 6.4, 6.5.2, 6.6.2.1 СТБ 2350-2013 п.п. 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Общая длина нахлестки | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Ширина сварного шва | СТБ ISO 17660-1-2013 п.п. 6.3, 6.4, 6.6.2.1 СТБ 2350-2013 п.п. 6.3.2, 6.3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Суммарная площадь поперечного сечения двух накладок | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.121 | Коэффициент сдвига крестообразного соединения | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Длина сварного шва | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Толщина ребра подлежащего сварке профильного проката или пластины | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.6.2.1 СТБ 2350-2013 п.п. 6.3.4, 6.3.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Расстояние от поверхности пластины до конца выпуска анкерного стержня | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.6.2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Угол разделки кромок | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.6.2.2 СТБ 2350-2013 п.п. 6.3.1, 6.3.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 08.035 | Углеродный эквивалент | СТБ ISO 17660-1-2013 п.7.1.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.121 | Коэффициент сдвига | СТБ ISO 17660-1-2013 Приложение G | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Диаметр арматуры | СТБ 2349-2013 п. 9.2.3 СТБ 2350-2013 п.п. 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Толщина проката | СТБ 2349-2013 п.9.2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Форма и размеры контрольных образцов сварных соединений | СТБ 2350-2013 п. 6.3 СТБ ISO 17660-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения сварные | 25.99/ 11.116 | Визуальный контроль сварных соединений | СТБ 2350-2013 п. 6.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Соединения сварные | 25.99/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный) | СТБ 1172-99 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования | 25.93/ 29.061 | Размеры изделий | ГОСТ 25996-97 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования | 25.93/ 29.121 | Статическое растяжение | ГОСТ 25996-97 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования | 25.93/ 29.121 | Усталость металла | ГОСТ 25996-97 Приложение Д | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования | 25.93/ 29.121 | Ударный изгиб | ГОСТ 25996-97 Приложение Ж | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования | 25.93/ 29.137 | Напряжение при разрушающей и пробной нагрузках | ГОСТ 25996-97 п. 7.6.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования | 25.93/ 29.061 | Удлинение при пробной нагрузке | ГОСТ 25996-97 п. 7.6.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования | 25.93/ 29.061 | Общее удлинение при разрыве | ГОСТ 25996-97 п. 7.6.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Затворы | 28.14/ 11.116 | Внешний вид, комплектность, правильность нанесения маркировки | ГОСТ 33257-2015 п. 8.2 ГОСТ 9.916-2023 п.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Затворы | 28.14/ 29.061 | Размеры и отклонения от размеров | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.3.1-8.3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Затворы | 28.14/ 11.116 28.14/ 29.061 | Качество защитно-декоративного покрытия и толщина | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Затворы | 28.14/ 36.038 | Работоспособность без воздействия рабочей среды | ГОСТ 33257-2015 п. 8.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Затворы | 28.14/ 29.040 | Масса | ГОСТ 33257-2015 п. 8.3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Затворы | 28.14/ 29.121 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.5, 8.6 ГОСТ 33423-2015 п. 8.1, 8.2, 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Затворы | 28.14/ 35.062 | Герметичность в затворе | ГОСТ 33257-2015 п. 8.7 ГОСТ 33423-2015 п.п. 8.1, 8.2, 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Затворы | 28.14/ 36.038 | Работоспособность | ГОСТ 33257-2015 п. 8.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Затворы | 28.14/ 29.121 | Прочность и плотность материала деталей, поверхности которых находятся под давлением | ISO 5208:2015 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Затворы | 28.14/ 35.062 | Герметичность затвора в двух направлениях и мест соединений и уплотнений | ISO 5208:2015 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * | Затворы | 28.14/ 35.062 | Класс герметичности | ГОСТ 9544-2015 п.п. 4, 5, 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Клапаны | 28.14/ 11.116 | Клапаны: Внешний вид качество резьбы, комплектность, правильность маркировки, упаковка | ГОСТ 5761-2005 п. 9.5 ГОСТ 12893-2005 п. 9.5 ГОСТ 12893-83 п. 7.1 ГОСТ 33257-2015 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Клапаны | 28.14/ 29.061 | Размеры и отклонения от размеров | ГОСТ 5761-2005 п. 9 ГОСТ 12893-2005 п. 9.5 ГОСТ 12893-83 п. 7.1 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.3.1-8.3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Клапаны | 28.14/ 36.100 | Работоспособность | ГОСТ 5761-2005 п. 9.8 ГОСТ 12893-2005 п. 9.10 ГОСТ 12893-83 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Клапаны | 28.14/ 29.040 | ### Масса | ГОСТ 5761-2005 п. 9.10 ГОСТ 33257-2015 п. 8.3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Клапаны | 28.14/ 29.121 | ### Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений (испытание пробным давлением воды) | ГОСТ 5761-2005 п. 9.6 ГОСТ 12893-2005 п. 9.6 ГОСТ 12893-83 п.п. 7.1, 7.2 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.5, 8.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Клапаны | 28.14/ 35.062 | Герметичность в затворе, сальниковых уплотнений и мест соединений ### Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений | ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.7, 9.9 ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.7, 9.11 ГОСТ 12893-83 п.п. 7.4,7.5,7.6,7.7 ГОСТ 33257-2015 п. 8.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Клапаны | 28.14/ 29.121 | ### Прочность корпуса | СТБ EN 12266-1-2007 п. 4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Клапаны | 28.14/ 35.062 | Герметичность корпуса | СТБ EN 12266-1-2007 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Клапаны | 28.14/ 35.062 | Герметичность седла | СТБ EN 12266-1-2007 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Клапаны | 28.14/ 35.062 | Терморегуляторы отопительных приборов систем водяного отопления зданий: Герметичность клапана | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Клапаны | 28.14/ 35.062 | Герметичность уплотнения штока клапана | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Клапаны | 28.14/ 29.121 | Прочность при изгибе корпуса клапана | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Клапаны | 28.14/ 29.121 | Прочность регулятора температуры при вращении | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Клапаны | 28.14/ 29.121 | Прочность регулятора температуры при изгибе | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Клапаны | 28.14/ 26.095 | Крутящий момент на рукоятке | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Клапаны | 28.14/ 29.061 | Контроль габаритных и присоединительных размеров Качество резьбы | ГОСТ 30815-2019 п. 7.7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Клапаны | 28.14/ 11.116 | Внешний вид, комплектность и маркировка | ГОСТ 30815-2019 п. 7.7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Задвижки | 28.14/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 5762-2002 п. 8.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Задвижки | 28.14/ 29.061 | ### Размеры и отклонения от размеров | ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.2, 8.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2.3 ГОСТ 29329-92 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Задвижки | 28.14/ 29.040 | ### Масса задвижки | ГОСТ 5762-2002 п. 8.9, 8.5.3 ГОСТ 29329-92 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Задвижки | 28.14/ 11.116 | ### Работоспособность | ### ГОСТ 5762-2002 ### п. 8.7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Задвижки | 28.14/ 26.141 | ### Прочность и плотность материала деталей и сварных швов | ### ГОСТ 5762–2002 п. 8.6 ### ГОСТ 33257-2015 ### п. 8.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Задвижки | 28.14/ 26.141 | ### Герметичность затвора, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений | ### ГОСТ 5762–2002 ### п.п. 8.7, 8.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Краны | 28.14/ 11.116 | ### Внешний вид, качество поверхностей, качество резьбы, комплектность, маркировка | ГОСТ 6127-52 п. 16 ГОСТ 10944-2019 п. 7.1, 7.2 ГОСТ 11614-2019 п. 7.3 ### ГОСТ 21345-2005 ### п. 8.6.1, 8.6.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Краны | 28.14/ 11.116 | Легкость открывания и закрывания | ГОСТ 6127-52 п. 16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Краны | 28.14/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения от них | ГОСТ 10944-2019 п. 7.1 ГОСТ 11614-2019 п. 7.1 ГОСТ 21345-2005 п.п. 8.3.2, 8.3.3, 8.6.2. ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2, 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Краны | 28.14/ 29.061 | Отклонение от расположения противоположных муфтовых концов. Отклонение от параллельности и перпендикулярности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев на каждые 100 мм диаметра | ГОСТ 10944-2019 п. 7.1 ГОСТ 21345-2005 п. 8.3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Краны | 28.14/ 29.061 | Отклонение от расположения отводных муфтовых концов Угол осей резьб на муфтовых, цапфовых и штуцерно-торцевых концах проходных и трехходовых кранов | ГОСТ 10944-97 п. 8.1 ГОСТ 10944-2019 п.7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Краны | 28.14/ 26.095 | Крутящий момент | ГОСТ 10944-97 п. 8.6 ГОСТ 10944-2019 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Краны | 28.14/ 11.116 28.14/ 29.061 | Качество защитно-декоративного покрытия и толщина | ГОСТ 11614-2019 п. 7.7 ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Краны | 28.14/ 29.040 | Масса | ГОСТ 21345-2005 п. 8.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Краны | 28.14/ 26.141 | Герметичность затвора, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений Пропуск воды через закрытое регулирующее устройство | ГОСТ 6127-52 п. 19 ГОСТ 10944-2019 п. 7.3-7.5 ГОСТ 11614-2019 п. 7.4 ГОСТ 21345-2005 п. 8.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Краны | 28.14/ 26.141 | ### Герметичность по отношению к внешней среде по разъемным соединениям и сальниковым уплотнениям | ### ГОСТ 21345-2005 ### п. 8.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Краны | ### 28.14/ 26.141 | Технический ресурс (Наработка на отказ "закрыто-открыто") | ГОСТ 10944-2019 п. 7.8 ### ГОСТ 11614-2019 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Краны | ### 28.14/ 26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов | ### ГОСТ 21345-2005 ### п.п. 8.7, 8.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Краны | ### 28.14/ 26.141 | Работоспособность | ### ГОСТ 21345-2005 п. 8.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 29.061 | ### Геометрические размеры и отклонения от размеров (длина, диаметр, высота гофр, толщина стенки) | ГОСТ 25936-86 п. 6.6 ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.4, 3.2.6 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида, маркировка | ГОСТ 25936-86 п.п. 6.6, 6.7 ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.5, 3.2.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 11.116 | Термостойкость (контрольный прогрев) | ГОСТ 25936-86 п. 6.9 ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.2, 3.2.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 29.121 | Жесткость при полной (осевой) компенсации | ГОСТ 25936-86 п. 6.10 ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.6, 3.3.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 29.061 | Амплитуда статических перемещений (осевого хода) | ГОСТ 25936-86 п. 6.10 ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.7, 3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 29.040 | Масса | ГОСТ 25936-86 п. 6.16 ГОСТ 28697-90 п. 3.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 26.141 | Прочность | ГОСТ 25936–86 п. 6.8 ГОСТ 28697–90 п.п. 2.3.1, 3.2.1-3.2.3 ГОСТ 356–80 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 26.141 | Герметичность | ГОСТ 25936–86 п. 6.15 ГОСТ 28697–90 п.п. 2.3.3, 2.3.11, 3.2.3, 3.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 29.061 | Геометрические параметры и их отклонения | ГОСТ 32935-2014 п. 8.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 32935-2014 п. 8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида | ГОСТ 32935-2014 п. 8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 26.141 | Прочность | ГОСТ 32935-2014 п. 8.5 ГОСТ 28697–90 п.п. 2.3.1, 3.2.1–3.2.3 ГОСТ 356–80 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 26.141 | Герметичность | ГОСТ 32935-2014 п. 8.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 26.141 | ### Герметичность межслойного пространства сильфона (термостойкость, контрольный прогрев) | ГОСТ 32935-2014 п. 8.7 ГОСТ 25936-86 п. 6.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 26.141 | Герметичность (метод манометрический, способ компрессионный; метод пузырьковый, способы компрессионный, нагреванием, обмыливанием; ### метод гидростатический, способы компрессионный, капиллярный, параметрический) | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 32935-2014 п. 8.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 11.116 | ### Комплектность | ГОСТ 32935-2014 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Компенсаторы сильфонные | 28.14 11.116 | ### Упаковка | ГОСТ 32935-2014 п. 5.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Сильфоны многослойные металлические | 28.14/ 11.116 | Качество поверхности | ГОСТ 21744-83 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Сильфоны многослойные металлические | 28.14/ 29.137 | ### Жесткость | ### ГОСТ 21744-83 ### п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Сильфоны многослойные металлические | 28.14/ 26.141 | ### Прочность | ### ГОСТ 21744-83 ### п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Сильфоны многослойные металлические | 28.14/ 11.116 | ### Маркировка | ### ГОСТ 21744-83 ### п. 4.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Сильфоны многослойные металлические | ### 28.14/ 11.116 | ### Упаковка | ### ГОСТ 21744-83 ### п. 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | ### 28.14/ 11.116 | ### Внешний вид и качество поверхностей | ### ГОСТ 19681-94 ### п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 29.061 | Размеры деталей и отклонение от размеров (длина, диаметр, толщина стенки) | ГОСТ 19681-94 п. 7.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2, 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 11.116 | Удобство пользования рукояткой | ГОСТ 19681-94 п. 7.17 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 11.116 | Вращение клапана вентильных головок | ГОСТ 19681-94 п. 7.19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 29.061 | Овальность трубок | ГОСТ 19681-94 п. 7.22 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 11.116 | Качество покрытия | ГОСТ 19681-94 п. 7.24 ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 26.141 | Герметичность арматуры | ГОСТ 19681–94 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 26.141 | Герметичность узлов арматуры, находящихся после запорного элемента | ГОСТ 19681–94 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 11.116 | Усилие, необходимое для поворота рукояток при открывании и закрывании, переключения режимов работ арматуры, поворота излива | ГОСТ 19681–94 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 11.116 | Самопроизвольное изменение расхода воды | ГОСТ 19681–94 п. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 11.116 | Плавность вращения или перемещения рукояток запорных устройств | ГОСТ 19681–94 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 11.116 | Регулирующая способность | ГОСТ 19681–94 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 11.116 | Работоспособность переключателя потока воды | ГОСТ 19681–94 п. 7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 29.061 | Радиус факела душа | ГОСТ 19681–94 п. 7.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 29.061 | Угол поворота трубки излива смесителя | ГОСТ 19681–94 п. 7.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 26.141 | Ресурс арматуры | ГОСТ 19681–94 п. 7.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 29.121 | Наработка до отказа | ГОСТ 19681–94 п. 7.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 11.116 | Температура наружной поверхности металлических рукояток в месте захвата | ГОСТ 19681–94 п. 7.18 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 11.116 | Надёжность закрепления прокладки в чашечке клапана | ГОСТ 19681–94 п. 7.20 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 19681–94 п. 7.26 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Арматура санитарно-техническая водосливная | 28.14/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхности | ГОСТ 23289-2016 п. 8.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Арматура санитарно-техническая водосливная | 28.14/ 29.061 | Размеры деталей и отклонение от размеров (длина, диаметр, толщина стенки) | ГОСТ 23289-2016 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Арматура санитарно-техническая водосливная | 28.14/ 29.061 | Толщина и качество покрытия | ГОСТ 23289-2016 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Арматура санитарно-техническая водосливная | 28.14/ 26.141 | Плотность закрывания пробкой | ГОСТ 23289-2016 п. 8.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Арматура санитарно-техническая водосливная | 28.14/ 29.121 | Прочность крепления цепочки, лески или капроновой нити к пробке | ГОСТ 23289-2016 п. 8.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Арматура санитарно-техническая водосливная | 28.14/ 26.141 | Стойкость пластмассовых изделий арматуры к воздействию внутренних напряжений | ГОСТ 23289-2016 п. 8.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Арматура санитарно-техническая водосливная | 28.14/ 26.141 | Герметичность сильфонов | ГОСТ 23289-2016 п. 8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/ 26.141 | Прочность | ГОСТ 11881-76 п.п. 4.1, 2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/ 26.141 | Герметичность | ГОСТ 11881-76 п.п. 4.2, 2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/ 26.141 | Условная пропускная способность | ГОСТ 11881-76 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/ 26.141 | Протечка | ГОСТ 11881-76 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/ 26.141 | Надежность | ГОСТ 11881-76 п. 4.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 11881-76 п.п. 5.1, 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 11881-76 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Трубы пластмассовые напорные (в том числе для хозяйственно–питьевого водоснабжения и газопроводов). Части фасонные к ним: Средний наружный диаметр | ГОСТ 18599–2001 п. 8.3.3 СТБ ГОСТ Р 50838–97 п. 8.4.3 ГОСТ ISO 3126-2023 СТБ ЕN ISO 3126-2011 п.п. 3, 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки | ГОСТ 18599–2001 п. 8.3.4 СТБ ГОСТ Р 50838–97 п. 8.4.4 ГОСТ ISO 3126-2023 п. 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Овальность труб | ГОСТ 18599–2001 п. 8.3.5 СТБ ГОСТ Р 50838–97 п. 8.4.6 ГОСТ ISO 3126-2023 п.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Длина труб в отрезках | ГОСТ 18599–2001 п. 8.3.6 СТБ ГОСТ Р 50838–97 п. 8.4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности | ГОСТ 18599–2001 п. 8.2 СТБ ГОСТ Р 50838–97 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 18599–2001 п. 8.4 СТБ ГОСТ Р 50838–97 п. 8.5 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 18599–2001 п. 8.5 СТБ ГОСТ Р 50838–97 п. 8.6 ГОСТ 25978–2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.121 | Предел текучести при растяжении | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ 16338–85 п. 5.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.040 | Массовая доля летучих веществ | ГОСТ 26359–84 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.080 | Атмосферостойкость после облучения солнечной энергией (за исключением стойкости при постоянном внутреннем давлении) | ГОСТ 18599–2001 п. Г 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Внешний вид | СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 5.1 СТБ EN ISO 1452-3-2012 п.5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 33.111 | Цвет | СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 5.2 СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Средний наружный диаметр | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Овальность (максимальный и минимальный диаметры) | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.045 | Стойкость к дихлорметану при заданной температуре | СТБ ЕН 580–2005 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Маркировка | СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 14 СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Размеры фасонных частей | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п.п. 6.3.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 СТБ ЕN ISO 3126-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Длительная прочность | ГОСТ ISO 1167-1-2013 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Внешний вид | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 33.111 | Цвет | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Z–длина | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 6.3.2.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Угол отвода | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 6.3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Радиус изгиба отвода | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 6.3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности труб | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Диаметр (средний наружный/внутренний диаметр) | ГОСТ Р 51613-2000 п.п. 8.3.6, 8.3.7 СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.3 СТБ ISO 15875-3 -2010 п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки | ГОСТ Р 51613-2000 п.п. 8.3.3-8.3.5 СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Длина раструба | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.3.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Длина фаски | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.3.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Длина трубы | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.3.11 СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Овальность | ГОСТ Р 51613-2000 п. 3.12 СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.4 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.095 | Ударная прочность по Шарпи (Энергия маятника ≤ 15 Дж) | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.6 ГОСТ 25978-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.121 | Предел текучести при растяжении | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.7 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.7 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.127 | Температура размягчения по Вика | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.8 ГОСТ Р ИСО 2507-1-2015 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.9 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Перпендикулярность плоскости торцов | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Угол изгиба и эффективная длина отвода | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 6.2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Радиус изгиба отвода | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 6.2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Эффективная длина основной трубы тройника | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 6.3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Эффективная длина патрубка ответвления тройника | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 6.3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Эффективная длина перехода | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 6.4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Длина конусной части | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 6.4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Наружный диаметр фланца, плоского фланца и втулки | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.2 СТБ ISO 15875-3-2010 п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Диаметр отверстия фланца или втулки | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.3 СТБ ISO 15875-3-2010 п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Диаметр отверстий под болты | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Расположение отверстий под болты | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Концентричность диаметров окружностей отверстий | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Диаметр окружностей центров отверстий под болты | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21. 29.061 | Диаметр заплечников фланца и втулки | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21. 29.061 | Толщина фланца и втулки | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Длина фланца и втулки | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Изменение длины после прогрева | СТБ ЕN ISO 2505-2011 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Стойкость труб при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ 18599–2001 п. 8.6 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению | СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 8.2 СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 8.1 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Наружный диаметр | СТБ 1293-2001 п. 7.2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Средний наружный диаметр (предельные отклонения) | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки (предельные отклонения) | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Длина трубы (предельные отклонения) | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Овальность трубы | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.121 | Предел текучести при растяжении | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.5 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ 11262-80 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.5 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.6 ГОСТ 25978-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 оС | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении (при начальном напряжении в стенке трубы 4,12 – 4,6 МПа) при 80 оС | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении (при начальном напряжении в стенке трубы 2,94 – 4,0 МПа) при 80 оС | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ ISO 12162-2017 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Средний наружный диаметр | ГОСТ ISO 11922-1-2019 п. 6 СТБ ЕN ISO 3126-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Овальность наружного диаметра | ГОСТ ISO 11922-1-2019 п. 6 СТБ ЕN ISO 3126-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки | ГОСТ ISO 11922-1-2019 п. 6 СТБ ЕN ISO 3126-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.127 | Температура размягчения по Вика | EN ISO 2507-1:2017 EN ISO 2507-2:2017 EN ISO 2507-3:2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения: Толщина стенки | СТБ 1293–2001 п. 7.2.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Овальность труб | СТБ 1293–2001 п. 7.2.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Длина труб в отрезках | СТБ 1293–2001 п. 7.2.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности | СТБ 1293–2001 п. 7.2.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Маркировка | СТБ 1293–2001 п. 7.2.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.121 | Предел текучести при растяжении | СТБ 1293–2001 п. 7.3 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Относительное удлинение при пределе текучести | СТБ 1293–2001 п. 7.3 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.121 | Прочность при разрыве | СТБ 1293–2001 п. 7.3 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве | СТБ 1293–2001 п. 7.3 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева | СТБ 1293–2001 п. 7.4 ГОСТ 25978–2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Упаковка труб | СТБ 1293–2001 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | СТБ 1293–2001 п. 7.5 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.040 | Степень сшивки полиэтиленовых труб | СТБ 1293–2001 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Минимальный допустимый радиус изгиба | СТБ 1293–2001 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.121 | Трубы полимерные канализационные и фасонные части к ним: Предел текучести при растяжении | ГОСТ 18599–2001 п. 8.4 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 18599–2001 п. 8.4 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 18599–2001 п. 8.5 ГОСТ 25978–2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Внешний вид фасонных частей | ГОСТ 22689-2014 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 22689-2014 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Высота выступов или впадин на наружной поверхности | ГОСТ 22689-2014 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Качество резьбы, свинчиваемость резьбовых деталей | ГОСТ 22689-2014 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Средний наружный диаметр Наружный диаметр в любом месте | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Овальность | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.4 CТБ EN 1401-1-2012 п. 6.2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Длина труб | CТБ EN 1401-1-2012 п.п. 6.2.3, 6.3.2, 6.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Снятие фаски | CТБ EN 1401-1-2012 п. 6.2.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Внешний вид | CТБ EN 1401-1-2012 п. 5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 33.111 | Цвет | CТБ EN 1401-1-2012 п. 5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.040 | Стойкость к дихлорметану при заданной температуре | CТБ EN 1401-1-2012 п. 7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Маркировка | CТБ EN 1401-1-2012 п. 12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Герметичность соединений труб и фасонных частей | ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Прочность и герметичность соединений труб и фасонных частей | ГОСТ 22689-2014 п.п. 8.7, 8.8 ГОСТ 32414-2013 п.п. 8.11, 8.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Внешний вид труб и фитингов | ГОСТ 32415-2013 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности | ГОСТ 22689-2014 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Средний наружный диаметр | ГОСТ 22689-2014 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки | ГОСТ 22689-2014 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.111* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 22689-2014 п. 8.4 ГОСТ 25978-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.112 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Герметичность труб | EN ISO 3254:2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.113 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления: Средний наружный диаметр | ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.3 ГОСТ 32414-2013 п. 8.3.3 ГОСТ ISO 3126-2023 п.п. 3, 4 СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.114 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Овальность труб | ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.4 ГОСТ ISO 3126-2023 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - 78.115 - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки | ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.5 ГОСТ 32414-2013 п. 8.3.4 ГОСТ ISO 3126-2023 п. 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - 78.116 - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Длина труб в отрезках | ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - 78.117 - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Стойкость труб при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ 32415-2013 п. 8.5 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - 78.118 - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Стойкость материала фитингов к действию постоянного внутреннего давления | ГОСТ 32415-2013 п. 8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - 78.119 - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Стойкость фитингов при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ 32415-2013 п. 8.8 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - 78.120 - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Стойкость узлов соединений труб и фитингов при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ 32415-2013 п. 8.9 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - 78.121 - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Термическая стабильность труб в воздушной среде при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ 32415-2013 п. 8.6 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - 78.122* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 32415-2013 п. 8.11 ГОСТ 32414-2013 п. 8.7 ГОСТ 25978–2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.123* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве и предел текучести при растяжении | ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.12, 8.13 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.124* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.095 | Ударная прочность по Шарпи (Энергия маятника ≤ 15 Дж) | ГОСТ 32415-2013 п. 8.14 ГОСТ 32414-2013 п. 8.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.125* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.040 | Степень сшивки полиэтилена | ГОСТ 32415-2013 п. 8.18 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.126* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.127 | Температура размягчения по Вика | ГОСТ 32415-2013 п. 8.19 ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004) ГОСТ Р ИСО 2507-1-2015 п.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.127 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Наименьший радиус изгиба трубы | ГОСТ 32415-2013 п. 8.25 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.128* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Стойкость фитингов к прогреву | ГОСТ 32415-2013 п. 8.21 ГОСТ 32414-2013 п. 8.9 ГОСТ 25977–86 п. 2.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.129* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.121 | Стойкость соединений к действию растягивающей нагрузки | ГОСТ 32415-2013 п. 8.24 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.130* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Герметичность соединений при воздействии внутреннего давления и изгибе | ГОСТ 32415-2013 п. 8.25 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.131* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.137 | Кольцевая жесткость | ISO 9969:2016 ГОСТ ISO 9969-2025 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.132 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Трубы металлополимерные для систем отопления и водоснабжения: Внешний вид труб и качество маркировки Качество упаковки | СТБ 1916-2008 п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.133 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Наружный диаметр труб | СТБ 1916-2008 п.п. 6.2.1, 6.2.2 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.134 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки | СТБ 1916-2008 п.п. 6.2.1, 6.2.3 ГОСТ ISO 3126-2023 п.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.135 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Овальность | СТБ 1916-2008 п. 6.2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.136 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Длина труб в отрезках | СТБ 1916-2008 п. 6.2.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.137* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева | СТБ 1916-2008 п. 6.3 ГОСТ 25978-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.138* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Стойкость труб при постоянном внутреннем давлении | СТБ 1916-2008 п. 6.4 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.139* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.040 | Степень сшивки полиэтилена готовых труб | СТБ 1916-2008 п. 6.5 СТБ 1293-2001 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.140* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Качество клеевого соединения | СТБ 1916-2008 п. 6.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.141* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.121 | Определение разрушающей нагрузки кольцевых образцов | СТБ 1916-2008 п. 6.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.142 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Трубы полиэтиленовые гофрированные дренажные: Внешний вид трубы и качество поверхности, расположение водоприёмных отверстий | СТБ 2119-2010 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.143 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Наружный диаметр трубы | СТБ 2119-2010 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.144 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Длина трубы и отклонение длины от номинальной | СТБ 2119-2010 п. 5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.145 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Размеры водоприёмных отверстий | СТБ 2119-2010 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.146 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Площадь водоприёмных отверстий | СТБ 2119-2010 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.147* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.137 | Кольцевая жёсткость | СТБ 2119-2010 п. 5.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.148 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Размер нахлёста покрытия трубы, расстояние между нитями | СТБ 2119-2010 п.п. 5.7, 5.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.149 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Закрепление покрытия и нити на концах трубы | СТБ 2119-2010 п. 5.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.150 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Количество отрезков длиной менее 5 м в партии | СТБ 2119-2010 п. 5.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.151 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | ### Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения: ### Внешний вид | ГОСТ 32415-2013 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 32415-2013 п. 8.4 ГОСТ ISO 3126-2023 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Стойкость к внутреннему давлению | ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.5, 8.7, 8.8, 8.9 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Термическая стабильность труб при действии внутреннего давления | ГОСТ 32415-2013 п. 8.6 ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 32415-2013 п. 8.11 ГОСТ 25978-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.12, 8.13 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.121 | Предел текучести при растяжении | ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.12, 8.13 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.095 | Ударная вязкость по Шарпи | ГОСТ 32415-2013 п. 8.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.040 | Степень сшивки | ГОСТ 32415-2013 п. 8.18 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Изменение внешнего вида после прогрева | ГОСТ 32415-2013 п. 8.21 ГОСТ 25977-86 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.161* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Герметичность соединений при пониженном давлении | ГОСТ 32415-2013 п. 8.26 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.162** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.080 | Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации: Стойкость к внутреннему давлению | СТБ EN 13476-2-2011 п.п. 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3 СТБ EN 13476-3-2012 п.п. 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.163 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Внешний вид и цвет | СТБ EN 13476-2-2011 п. 6 СТБ EN 13476-3-2012 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.164 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Длина трубы | СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.2 СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.165 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Диаметр | СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.3 СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.166 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Диаметры и присоединительные размеры раструбов и концов труб и фасонных частей, вставляемых в раструб | СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.4 СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.4 ГОСТ 32414-2013 п. 8.3.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.167 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки | СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.5 СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.168 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Длина фасонных частей | СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.4 СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.169* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.045 | Стойкость к дихлорметану | СТБ EN 13476-2-2011 п. 8.1 СТБ EN 13476-3-2012 п. 8.1 СТБ ЕН 580–2005 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.170* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Изменение длины после прогрева | СТБ EN 13476-2-2011 п.п. 8.1-8.3 СТБ ЕN ISO 2505-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.171* РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.095 | Стойкость к внешним ударам | СТБ EN 13476-2-2011 п. 9.1.1, Приложение G СТБ EN 13476-3-2012 п. 9.1.1, Приложение G СТБ ЕН 744-2005 ГОСТ 32415-2013 п.8.15 ГОСТ 32414-2013 п.8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 78.172 ** РБ | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Маркировка | СТБ EN 13476-2-2011 п. 11 СТБ EN 13476-3-2012 п. 11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластиковые, соединительные детали и фасонные части к ним | 22.29/ 29.061 | Трубы пластиковые армированные стекловолокном на основе полиэфирных смол Контроль геометрических размеров | СТ РК 1128-2002 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластиковые, соединительные детали и фасонные части к ним | 22.29/ 29.137 | Определение изгибающего напряжения в тангенциальном направлении | СТ РК 1128-2002 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластиковые, соединительные детали и фасонные части к ним | 22.29/ 11.116 | Качество наружной, внутренней и торцевой поверхностей труб и маркировки | СТ РК 1128-2002 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластиковые, соединительные детали и фасонные части к ним | 22.29/ 26.141 | Герметичность труб | СТ РК 1128-2002 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы пластиковые, соединительные детали и фасонные части к ним | 22.29/ 29.137 | Начальная удельная кольцевая жёсткость | ISO 7685:2019 п. 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластиковые, соединительные детали и фасонные части к ним | 22.29/ 29.061 | Части фасонные и детали соединительные к трубам пластиковым армированным стекловолокном на основе полиэфирных смол Контроль геометрических размеров | СТ РК 1129-2002 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы пластиковые, соединительные детали и фасонные части к ним | 22.29/ 11.116 | Качество наружной, внутренней и торцевой поверхностей труб и маркировки | СТ РК 1129-2002 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 11.116 | Трубы медные и латунные: Внешний вид поверхности | ГОСТ 494-2014 п. 7.1 ГОСТ 617-2006 п. 7.1 ГОСТ 18482-2018 п. 8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Толщина стенки | ГОСТ 494-2014 п.п. 7.2 , 7.3 ГОСТ 617-2006 п. 7.3 ГОСТ 18482-2018 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Наружный диаметр | ГОСТ 494-2014 п.п. 7.2 , 7.3 ГОСТ 617-2006 п. 7.2 ГОСТ 18482-2018 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Длина труб | ГОСТ 494-2014 п. 7.3 ГОСТ 617-2006 п. 7.3 ГОСТ 18482-2018 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Овальность труб | ГОСТ 494-2014 п. 7.3 ГОСТ 26877-2008 п. 5.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Кривизна труб | ГОСТ 494-2014 п. 7.3 ГОСТ 617-2006 п. 7.3 ГОСТ 26877-2008 п. 5.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Косина реза | ГОСТ 494-2014 п. 7.3 ГОСТ 617-2006 п. 7.3 ГОСТ 26877-2008 п. 5.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Разностенность | ГОСТ 617-2006 п. 7.3 ГОСТ 26877-2008 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 18482-2018 п. 8.3 ГОСТ 26877-2008 п.п. 5.1, 5.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Сплющивание труб | ГОСТ 494-2014 п. 7.6 ГОСТ 617-2006 п. 7.6 ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) п.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 26.141 | Герметичность | ГОСТ 494–2014 п. 7.7 ГОСТ 617–2006 п. 7.7 ГОСТ 3845–2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву Относительное удлинение | ГОСТ 494-2014 п.7.5 ГОСТ 617–2006 п.7.5 ГОСТ 10006-80 п.3 ГОСТ 1497-84 п.п.4.7, 4.8, 4.9, 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Трубы из алюминия и алюминиевых сплавов: Временное сопротивление разрыву Предел текучести Относительное удлинение | ГОСТ 18482-2018 п. 8.5 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 1497-84 п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.040 | Наличие селитры | ГОСТ 18482-2018 п. 8.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Трубы стальные: Качество поверхности, глубина поверхностных дефектов | ГОСТ 10595-80 п.п. 4.3, 4.4 ГОСТ 10596-76 п. 3.11 ГОСТ 10597-80 п. 4.3 ГОСТ 3262-75 п. 4.2 ГОСТ 20295-85 п. 4.6 ГОСТ 8731-74 п. 3.2 ГОСТ 8733-74 п. 3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.16** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Длина труб | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10596-76 п. 3.11 ГОСТ 10597-80 п. 4.4 ГОСТ 8696-74 п. 4.7 ГОСТ 3262-75 п. 4.9 ГОСТ 20295-85 п. 4.7 ГОСТ 8731-74 п.3.2 ГОСТ 8733-74 п.3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.17** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Наружный (внутренний) диаметр труб | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10596-76 п. 3.2 ГОСТ 10597-80 п. 4.4 ГОСТ 8696-74 п. 4.7 ГОСТ 3262-75 п.4.9 ГОСТ 20295-85 п. 4.7 ГОСТ 8731-74 п. 3.2 ГОСТ 8733-74 п. 3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.18** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Овальность труб | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10597-80 п. 4.4 ГОСТ 8696-74 п.4.7 ГОСТ 20295-85 п.п. 4.4, 4.7 ГОСТ 8731-74 п.3.2 ГОСТ 8733-74 п.3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.19** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Кривизна труб | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10596-76 п. 3.11 ГОСТ 10597-80 п. 4.4 ГОСТ 8696-74 п. 4.7 ГОСТ 3262-75 п. 4.7 ГОСТ 20295-85 п. 4.7 ГОСТ 8731-74 п. 3.2 ГОСТ 8733-74 п. 3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.20** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Толщина стенки труб | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10596-76 п. 3.11 ГОСТ 10597-80 п. 4.4 ГОСТ 8696-74 п. 4.7 ГОСТ 3262-75 п. 4.9 ГОСТ 20295-85 п. 4.7 ГОСТ 8731-74 п. 3.2 ГОСТ 8733-74 п. 3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.21** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Разностенность | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10597-80 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.22** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Высота внутреннего грата | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10597-80 п. 4.4 ГОСТ 3262-75 п. 4.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.23** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Высота заусенцев | ГОСТ 3262-75 п. 4.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.24** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 11.116 | Качество резьбы | ГОСТ 3262-75 п. 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.25** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Смещение кромок | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 8696-74 п.4.7 ГОСТ 20295-85 п. 4.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.26** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Угол скоса фаски (торца) Косина реза | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10596-76 п. 3.11 ГОСТ 8696-74 п. 4.7 ГОСТ 3262-75 п. 4.8 ГОСТ 20295-85 п. 4.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.27** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Глубина поверхностных дефектов | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 20295-85 п. 4.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.28** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Глубина дефектов в месте зачистки | ГОСТ 10596-76 п. 3.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.29* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 26.095 | Ударный изгиб основного металла труб | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10596-76 п. 3.6 ГОСТ 9454-78 п. 4 ГОСТ 8696-74 п. 4.5 ГОСТ 20295-85 п. 4.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.30** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Ширина торцевого кольца | ГОСТ 20295-85 п. 4.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.31* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Сплющивание труб | ГОСТ 10595-80 п. 4.8 ГОСТ 10597-80 п. 3.7 ГОСТ 3262-75 п. 4.4б ГОСТ 8731-74 п.п. 3.7, 3.8 ГОСТ 8733-74 п. 3.9 ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.32** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Толщина цинкового покрытия | ГОСТ 3262-75 п. 4.5 ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.33** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 26.141 | Герметичность (испытание гидравлическим давлением) | ГОСТ 10595–80 п. 4.13 ГОСТ 10596–76 п. 3.3 ГОСТ 10597–80 п. 4.5 ГОСТ 8696–74 п. 4.3 ГОСТ 3262–75 п. 4.3 ГОСТ 20295–85 п. 4.15 ГОСТ 8731–74 п. 3.9 ГОСТ 8733–74 п. 3.6 ГОСТ 3845–2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.34* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву Предел текучести Относительное удлинение | ГОСТ 10595–80 п. 4.7 ГОСТ 10596–76 п. 3.4 ГОСТ 10597–80 п. 4.6 ГОСТ 8696–74 п. 4.4 ГОСТ 3262–75 п. 4.1 ГОСТ 20295–85 п. 4.8 ГОСТ 8731–74 п. 3.5 ГОСТ 8733–74 п. 3.4 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 1497-84 п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.35** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 11.116 | Качество поверхности труб | ГОСТ 11017-80 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.36** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Наружный диаметр Овальность | ГОСТ 11017-80 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.37** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Длина | ГОСТ 11017-80 п. 4.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.38** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Кривизна | ГОСТ 11017-80 п. 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.39* | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву Относительное удлинение | ГОСТ 11017-80 п. 4.7 ГОСТ 10006-80 п.3 ГОСТ 1497-84 п.п. 4.7, 4.8, 4.9. 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.40* | Трубы металлические | 24.20/ 26.141 | Стойкость при воздействии внутреннего гидравлического давления | ГОСТ 11017-80 п. 4.8 ГОСТ 3845–2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.41** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Трубы стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном: Толщина стенки трубы-оболочки Наружный диаметр трубы-оболочки Длина трубы-оболочки | СТБ 2251-2012 п. 7.2 ГОСТ ISO 3126-2023 п. 2 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.42** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 11.116 | Внешний вид наружной поверхности трубы-оболочки | СТБ 2251-2012 п. 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.43* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Изменение длины трубы-оболочки после прогрева | СТБ 2251-2012 п. 7.4 ГОСТ 25978-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.44* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве | СТБ 2251-2012 п. 7.6 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.45** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости торца трубы-оболочки к ее оси | СТБ 2251-2012 п. 7.7 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.46** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Средний размер ячеек термоизоляции | СТБ 2252-2012 п. 7.1.2 СТБ 2259-2012 п. 7.1.2 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.47* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.040 | Кажущаяся плотность термоизоляции | СТБ 2252-2012 п. 7.1.3 СТБ 2259-2012 п. 7.1.3 ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.48* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия термоизоляции | СТБ 2252-2012 п. 7.1.4 СТБ 2259-2012 п. 7.1.4 ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.49* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.040 | Водопоглощение термоизоляции | СТБ 2252-2012 п. 7.1.5 СТБ 2259-2012 п. 7.1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.50* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 11.116 | Количество закрытых пор термоизоляции | СТБ 2252-2012 п. 7.1.6 СТБ 2259-2012 п. 7.1.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.51* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.145 | Теплопроводность | СТБ 2252-2012 п. 7.1.7 СТБ 2259-2012 п. 7.1.7 СТБ 1618-2006 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.52** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Увеличение наружного диаметра трубы-оболочки после заполнения межтрубного пространства | СТБ 2252-2012 п. 7.2.2 СТБ 2259-2012 п. 7.2.2 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.53** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Отклонение от соосности стальной трубы и трубы-оболочки | СТБ 2252-2012 п. 7.2.3 СТБ 2259-2012 п. 7.2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.54* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Предел прочности конструкции ПИ-трубы на сдвиг в осевом направлении | СТБ 2252-2012 п.п. 7.2.4.1, 7.2.4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.55* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 26.095 | Ударопрочность ПИ-трубы | СТБ 2252-2012 п. 7.2.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.56** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Размеры ПИ-изделий Отклонения от требуемых размеров Длина неизолированных концевых участков ПИ-изделий Длина выводов кабеля | СТБ 2252-2012 п. 7.2.1 СТБ 2259-2012 п. 7.2.1 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.57** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Высота буртика сварного шва полиэтиленовой оболочки | СТБ 2259-2012 п. 7.2.1 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.58* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 26.141 | Герметичность сварки оболочек из ПЭ Герметичность соединения деталей оболочек из оцинкованной стали Герметичность узлов герметизации выводов кабеля Герметичность узлов герметизации металлических заглушек изоляции | СТБ 2259-2012 7.2.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.59* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Прочность при разрыве сварных швов труб-оболочек из ПЭ | СТБ 2259-2012 п. 7.2.6 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.60** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 11.116 | Качество нанесения антикоррозионного покрытия | СТБ 2259-2012 п. 7.2.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.61** РБ | Трубы металлические | 24.20 11.116 | Качество упаковки, маркировка, комплектность | СТБ 2259-2012 п. 7.2.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.62** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 11.116 | Качество поверхности и маркировка | ГОСТ 30732-2020 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.63** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Наружный диаметр изолированной трубы Наружный диаметр трубы-оболочки | ГОСТ 30732-2020 п. 9.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.64** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Длина неизолированных концов труб и фасонных элементов | ГОСТ 30732-2020 п. 9.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.65** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Длина полиэтиленовой оболочки (спирпльновитой оболочки из тонколистовой оцинкованной стали) | ГОСТ 30732-2020 п. 9.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.66** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Толщина полиэтиленовой оболочки (оцинкованной оболочки) | ГОСТ 30732-2020 п.п. 9.3, 9.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.67** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Длина трубы | ГОСТ 30732-2020 п.п. 9.3, 9.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.68** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Толщина теплоизоляционного слоя | ГОСТ 30732-2020 п. 9.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.69** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Отклонение осевой линии стальной трубы от оси оболочки | ГОСТ 30732-2020 п.п. 9.3, 9.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.70* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 26.141 | Герметичность сварных швов трубы-оболочки Герметичность оцинкованной оболочки | ГОСТ 30732-2020 п. 9.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.71** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 11.116 | Структура пенополиуретана в разрезе | ГОСТ 30732-2020 п. 9.21 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.72** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.040 | Плотность пенополиуретана | ГОСТ 30732-2020 п. 9.9 СТ 4937-001-18929664-04 п. 9.8-9.10 ГОСТ 17177-94 п. 7 ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.73* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Прочность при сжатии пенополиуретана при 10 % деформации в радиальном направлении | ГОСТ 30732-2020 п. 9.9 СТ 4937-001-18929664-04 п. 9.8-9.10 ГОСТ 17177-94 п. 13 ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.74* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.040 | Водопоглощение пенополиуретана | ГОСТ 30732-2020 п. 9.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.75* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве полиэтиленовой трубы-оболочки | ГОСТ 30732-2020 п. 9.14 ГОСТ 18599-2001 п. 8.4 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.76* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Изменение длины полиэтиленовой трубы-оболочки после прогрева | ГОСТ 30732-2020 п. 9.15 ГОСТ 18599-2001 п. 8.5 ГОСТ 25978-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.77* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Прочность трубы на сдвиг в осевом направлении | ГОСТ 30732-2020 п. 9.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.78** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 26.141 | Стойкость полиэтиленовой трубы-оболочки при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ ISO 1167-1-2013 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.79* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Прочность стыковых соединений при продольных перемещениях в грунте | СТБ 2326-2013 п. 5.1.1 | пер.Строителей, 61, 223050, а.г.Колодищи, Минская обл., Минский район |  |
| 80.80* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 2326-2013 п. 5.1.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.81* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Устойчивость к разрыву сварных соединений защитной оболочки стыкового соединения | СТБ 2326-2013 п. 5.1.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.82 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.040 | Качество термоизоляции сварных соединений (Кроме радиографического и ультразвукового контроля) | СТБ 2326-2013 п. 5.2 СТБ 2252-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.83 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 32.115 | Контроль качества стыковых соединений на строительной площадке | СТБ 2326-2013 п. 6, Приложение В | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.84** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Трубы стальные с внутренним цементно-песчаным покрытием: Толщина ЦПП | СТБ 1497-2004 п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.85** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Длина участка трубы без ЦПП | СТБ 1497-2004 п. 6.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.86** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Угол скоса кромки ЦПП | СТБ 1497-2004 п. 6.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.87** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Глубина (высота) раковин и наплывов, ширина трещин | СТБ 1497-2004 п. 6.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.88** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Сплошность ЦПП | СТБ 1497-2004 п. 6.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.89* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Прочность на сжатие бетона ЦПП | СТБ 1497-2004 п. 6.8 ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.90* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.040 | Водопоглощение бетона ЦПП | СТБ 1497-2004 п. 6.9 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.91** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 11.116 | Маркировка | СТБ 1497-2004 п. 6.15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.92** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Трубы стальные профильные:Качество поверхности труб и глубина залегания дефектов | ### ГОСТ 13663-86 п. 3.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.93** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Наружный диаметр | ГОСТ 13663-86 п. 3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.94** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Толщина стенки | ГОСТ 13663-86 п. 3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.95** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Вогнутость сторон | ГОСТ 13663-86 п. 3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.96** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Длина | ГОСТ 13663-86 п. 3.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.97** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Кривизна | ГОСТ 13663-86 п. 3.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.98* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Испытания труб на растяжение: - временное сопротивление разрыву - предел текучести - относительное удлинение | ГОСТ 13663-86 п.п. 3.8, 3.12 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 1497-84 п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.99** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 26.141 | Гидравлические испытания труб | ГОСТ 13663-86 п. 3.11 ГОСТ 3845–2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.100 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 11.116 | Трубы из коррозионно-стойкой стали: Внешний вид поверхности труб | ГОСТ 9940-81 п. 4.2 ГОСТ 9941-2022 п. 9.9 ГОСТ 11068-81 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.101 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Глубина дефектов | ГОСТ 11068-81п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.102 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Длина труб | ГОСТ 9940-81 п. 4.3 ГОСТ 9941-2022 п. 9.8 ГОСТ 11068-81 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.103 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Наружный диаметр | ГОСТ 9940-81 п. 4.5 ГОСТ 9941-2022 п. 9.8 ГОСТ 11068-81 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.104 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Овальность труб | ГОСТ 9940-81 п. 4.5 ГОСТ 9941-2022 п. 9.8 ГОСТ 11068-81 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.105 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 11068-81 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.106 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Кривизна труб | ГОСТ 9940-81 п. 4.4 ГОСТ 9941-2022 п. 9.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.107 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Толщина стенки | ГОСТ 9940-81 п. 4.5 ГОСТ 9941-2022 п. 9.8 ГОСТ 11068-81 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.108 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Разностенность | ГОСТ 11068-81 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.109 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Высота внутреннего грата | ГОСТ 11068-81п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.110* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву Предел текучести Относительное удлинение | ГОСТ 9940-81 п.4.6 ГОСТ 9941-2022 п.9.3 ГОСТ 11068-81 п. 4.7 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 1497-84 п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.111 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 26.141 | Испытание гидравлическим давлением | ГОСТ 9940-81 п. 4.9 ГОСТ 9941-2022 п. 9.10 ГОСТ 11068-81 п. 4.8 ГОСТ 3845–2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.112* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Сплющивание труб | ГОСТ 9940-81 п.4.8 ГОСТ 9941-2022 п. 9.5 ГОСТ 11068-81 п. 4.8 ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) п.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.113* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Трубы чугунные и фасонные части к ним: Глубина отбела и размеры отбеленного слоя | СТБ 1283-2001 п. 6.1 ГОСТ 6942-98 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.114 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | СТБ 1283-2001 п. 6.2 ГОСТ 6942-98 п. 7.2 ГОСТ 9583-75 п. 4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.115* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Испытание на изгиб раздавливанием | ГОСТ 9583-75 п.п. 4.4, 4.4а | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.116 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Размеры и отклонения от номинальных размеров труб и фасонных частей | ГОСТ 6942-98 п. 7.3 СТБ 1283-2001 п. 6.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.117 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 6942-98 п. 7.5 СТБ 1283-2001 п. 6.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 3.1.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.118 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Перпендикулярность торца по линии обреза трубы | ГОСТ 9583-75 п. 4.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.119 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Кривизна труб | ГОСТ 9583-75 п. 4.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.120 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.040 | Масса | СТБ 1283-2001 п. 6.4 ГОСТ 6942-98 п. 7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.121* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Прочность сцепления антикоррозионного покрытия с металлом труб и фасонных частей | СТБ 1283-2001 п. 6.8 ГОСТ 6942-98 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.122 ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 11.116 | Липкость антикоррозионного покрытия | СТБ 1283-2001 п. 6.6 ГОСТ 6942-98 п.7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.123* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 26.141 | Герметичность труб и фасонных частей | ГОСТ 6942–98 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.124* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 26.141 | Плотность и герметичность соединений труб и соединений труб и фасонных частей | СТБ 1283–2001 п. 6.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 80.125* РБ | Трубы металлические | 24.20/ 26.141 | Испытание внутренним гидравлическим давлением | ГОСТ 9583–75 п. 4.7 ГОСТ 3845–2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 11.116 | Детали трубопроводов приварные из стали: Наличие на наружной и внутренней поверхностях деталей трещин, надрывов и расслоений | # ГОСТ 17380-2001 п. 7.1.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | # Разностенность, вмятины, риски, следы зачистки дефектов | # ГОСТ 17380-2001 п. 7.1.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | # Предельные отклонения размеров и расположения поверхностей деталей | # ГОСТ 17380-2001 п. 7.1.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | # Форма кромок деталей | # ГОСТ 17380-2001 п. 7.1.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 11.116 | # Маркировка | # ГОСТ 17380-2001 п. 7.1.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | # Влияние маркировочных знаков на размеры деталей | # ГОСТ 17380-2001 п. 7.1.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | # Относительная овальность | # ГОСТ 17380-2001 п. 7.1.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 26.141 | # Внутреннее давление | # ГОСТ 17380-2001 # п. 7.1.4 Прил. Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | # Отслоение термоизоляции | # СТБ 2259-2012 п. 7.2.4 # ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы металлические | # 24.20/ 32.115 | Качество сварных соединений стальных деталей | # СТБ 2259-2012 п. 7.2.8 # СТБ 1133-98 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы стеклянные и фасонные части к ним | 23.31/ 29.061 | Наружный диаметр | ГОСТ 8894-2018 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы стеклянные и фасонные части к ним | 23.31/ 29.061 | ### Толщина стенки | ГОСТ 8894-2018 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы стеклянные и фасонные части к ним | 23.31/ 29.061 | ### Длина труб и прямых участков фасонных частей | ГОСТ 8894-2018 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы стеклянные и фасонные части к ним | 23.31/ 29.061 | ### Отклонение от прямолинейности образующей наружной поверхности труб | ГОСТ 8894-2018 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы стеклянные и фасонные части к ним | 23.31/ 29.061 | ### Отклонение от перпендикулярности плоскости торцов труб и фасонных частей | ГОСТ 8894-2018 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы стеклянные и фасонные части к ним | 23.31/ 29.061 | Отклонение угла между образующими наружных поверхностей | ГОСТ 8894-2018 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы стеклянные и фасонные части к ним | 23.31/ 29.061 | Отклонение от параллельности образующих наружных поверхностей | ГОСТ 8894-2018 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы стеклянные и фасонные части к ним | 23.31/ 29.061 | Отклонение образующих наружных поверхностей | ГОСТ 8894-2018 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы стеклянные и фасонные части к ним | 23.31/ 11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида | ГОСТ 8894-2018 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы стеклянные и фасонные части к ним | 23.31/ 26.141 | Стойкость труб и фасонных частей к внутреннему гидравлическому давлению | ГОСТ 8894-2018 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы керамические | 23.49/ 11.116 | Внешний вид, дефекты внешнего вида | СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.7 СТБ 1418-2003 п. 6.1.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы керамические | 23.49/ 29.061 | Длина труб | СТБ 1720-2007 п. 7.1, п. 7.2 СТБ 1418-2003 п. 6.1.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы керамические | 23.49/ 29.061 | Внутренний диаметр труб (раструба) | СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.4 СТБ 1418-2003 п. 6.1.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы керамические | 23.49/ 29.061 | Глубина раструба (и длина надрезки) | СТБ 1418-2003 п. 6.1.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы керамические | 23.49/ 29.061 | Толщина стенки | СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.3 СТБ 1418-2003 п. 6.1.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы керамические | 23.49/ 29.061 | Глубина канавки | СТБ 1418-2003 п. 6.1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы керамические | 23.49/ 29.061 | Искривление | СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы керамические | 23.49/ 29.061 | Перпендикулярность торцов (перекос) | СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.6 СТБ 1418-2003 п. 6.1.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы керамические | 23.49/ 29.061 | Овальность труб (раструба труб) | СТБ 1720-2007 п. 7.5 СТБ 1418-2003 п. 6.1.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы керамические | 23.49/ 29.061 | Конусность внутреннего диаметра раструба | СТБ 1418-2003 п. 6.1.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы керамические | 23.49/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | СТБ 1418-2003 п. 6.1.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы керамические | 23.49/ 11.116 | Наличие известковых включений | СТБ 1720-2007 п. 7.10 СТБ 1160-99 п. 7.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы керамические | 23.49/ 11.116 | Маркировка | СТБ 1720-2007 п. 7.12 СТБ 1418-2003 п. 6.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Трубы керамические | 23.49/ 29.040 | Водопоглощение | СТБ 1418-2003 п. 6.4 ГОСТ 473.3-2025 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы керамические | 23.49/ 11.116 | Кислотостойкость | СТБ 1418-2003 п. 6.5 ГОСТ 473.1-2023 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы керамические | 23.49/ 11.116 | Щелочестойкость | СТБ 1418-2003 п. 6.5 ГОСТ 473.2-2025 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы керамические | 23.49/ 26.141 | ## Водонепроницаемость и прочность против воздействия внутреннего гидравлического давления | СТБ 1418–2003 п. 6.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы асбестоцементные и фасонные части к ним | 23.65/ 11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида | ГОСТ 11310-2012 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы асбестоцементные и фасонные части к ним | 23.65/ 29.061 | ## Длина трубы (муфты) | ## ГОСТ 11310-2012 ## п. 5.4.2.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы асбестоцементные и фасонные части к ним | 23.65/ 29.061 | ## Диаметр | ## ГОСТ 11310-2012 ## п. 5.4.2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы асбестоцементные и фасонные части к ним | 23.65/ 29.061 | ## Толщина стенки | ## ГОСТ 11310-2012 ## п. 5.4.2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы асбестоцементные и фасонные части к ним | 23.65/ 29.061 | ## Ширина канавки муфты, ширина буртика и конусной расточки муфты | ## ГОСТ 11310-2012 ## п. 5.4.2.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы асбестоцементные и фасонные части к ним | 23.65/ 29.061 | ## Отклонение трубы от прямолинейности | ## ГОСТ 11310-2012 ## п. 5.4.2.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы асбестоцементные и фасонные части к ним | 23.65/ 26.141 | ## Водонепроницаемость | ## ГОСТ 11310–2012 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы асбестоцементные и фасонные части к ним | 23.65/ 29.121 | ## Прочность труб при раздавливании | ## ГОСТ 11310–2012 п. 5.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы асбестоцементные и фасонные части к ним | 23.65/ 29.121 | ## Прочность бетона труб на сжатие | СТБ 1163-2012 п. 7.3 СТБ 1752-2007 п. 6.4 СТБ 1986-2009 п. 6.2 ## ГОСТ10180-2012 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.040 | Водопоглощение бетона труб | СТБ 1163-2012 п. 7.5 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.061 | Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры | СТБ 1163-2012 п. 7.9 СТБ 1752-2007 п. 6.9 СТБ 1986-2009 п. 6.4 ГОСТ 22904-93 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.061 | Толщина стенки труб | СТБ 1163-2012 п. 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 ГОСТ 26819-86 п.п. 5.10, 5.11 ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.061 | Наружный диаметр втулочного конца раструбных труб и их буртика | СТБ 1163-2012 п. 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 СТБ 1752-2007 п. 6.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.061 | Внутренний диаметр труб и раструба | СТБ 1163-2012 п. 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 СТБ 1752-2007 п. 6.11 ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.061 | Глубина раструба | СТБ 1163-2012 п. 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 СТБ 1752-2007 п. 6.11 ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.061 | Диаметр фальцев фальцевых труб | СТБ 1163-2012 п. 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.061 | Глубина фальцев фальцевых труб | СТБ 1163-2012 п. 7.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.061 | Высота буртика труб | СТБ 1163-2012 п. 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 СТБ 1752-2007 п.6.11 ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.1.1.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.061 | Длина трубы | СТБ 1163-2012 п. 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.1.1.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.061 | Прямолинейность профиля по продольному сечению | СТБ 1752-2007 п. 6.11 СТБ 1163-2012 п.п. 7.11, 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 3.1.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 11.116 | Качество поверхности труб | СТБ 1163-2012 п. 7.11 СТБ 1986-2009 п. 6.9 СТБ 1752-2007 п.6.11 ГОСТ 12586.0-83 п. 5.6 ГОСТ 26819-86 п. 5.10 ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.061 | Качество защитного слоя бетона и размеры отслоений | СТБ 1752-2007 п. 6.10 СТБ 1986-2009 п. 6.9 ГОСТ 26819-86 п. 5.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.061 | Геометрические размеры, прямолинейность профиля по продольному сечению, отклонение от перпендикулярности и качество поверхности труб | СТБ 1752-2007 п. 6.11 СТБ 1163-2012 п.п. 7.11-7.12 СТБ 1986-2009 п.6.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.061 | Наличие защитного покрытия на торцах труб и толщина защитного покрытия | СТБ 1752-2007 п. 6.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 11.116 | Наличие и правильность нанесения маркировки, комплектность | СТБ 1752-2007 п.6.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 11.116 | Контроль качества очистки и обезжиривания поверхности стального сердечника | ГОСТ 26819-86 п. 5.5 ГОСТ 9.402-2004 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 11.116 | Внешний вид и толщина коррозионностойкого металлического покрытия | ГОСТ 26819-86 п. 5.7 ГОСТ 9.916-2023 п. 6.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.121 | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей: Прочность бетона конструкции на сжатие | СТБ 1077-97 п. 6.2 ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры | СТБ 1077-97 п. 6.7 ГОСТ 22904-93 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения от линейных размеров (длина, ширина, толщина) | СТБ 1077-97 п. 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1.1, 1.2.1, 2.2, 3.1, 3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | СТБ 1077-97 п.п. 6.7, 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | СТБ 1077-97 п.п. 6.7, 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 3.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности | ### СТБ 1077-97 ### п.п. 6.7, 6.8 ### ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | ### Толщина антикоррозионного покрытия | СТБ 1077-97 п. 6.9 ### ГОСТ 9.916-2023 ### п. 6.2.4, 6.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 11.116 | ### Наличие скоб и закладных изделий, наличие и правильность нанесения маркировки | ### СТБ 1077-97 п. 6.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.121 | Изделия железобетонные для ливневой канализации: ### Прочность бетона изделия на сжатие | СТБ 1490-2004 п. 6.2 ### ГОСТ 10180-2012 п.7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры | СТБ 1490-2004 п. 6.7 ГОСТ 22904-93 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения от линейных размеров (длина, ширина, толщина) | СТБ 1490-2004 п. 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1.1, 1.2.1, 2.2, 3.1, 3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | СТБ 1490-2004 п. 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности | СТБ 1490-2004 п. 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Размеры раковин, наплывов и сколов бетона | СТБ 1490-2004 п. 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Толщина антикоррозионного покрытия | СТБ 1490-2004 п. 6.9 ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Длина отвода | ГОСТ 24950-2019 п. 10.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов: Отклонение продольного сварного шва отвода от нейтральной плоскости | ГОСТ 24950-2019 п. 10.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Угол гибки отвода | ГОСТ 24950-2019 п. 10.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Минимально допустимый радиус гибки | ГОСТ 24950-2019 п. 10.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 29.061 | Овальность | ГОСТ 24950-2019 п. 10.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/ 11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида | ГОСТ 24950-2019 п. 10.19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Шланги водопроводные гибкие | 22.19/ 11.116 | Внешний вид (качество поверхности шлангов) | СТБ 1597-2006 п.п. 5.2, 5.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Шланги водопроводные гибкие | 22.19/ 29.061 | Внутренний диаметр (предельные отклонения) | СТБ 1597-2006 п.п. 5.3.1, 5.3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Шланги водопроводные гибкие | 22.19/ 29.061 | Наружный диаметр | СТБ 1597-2006 п.п. 5.3.1, 5.3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Шланги водопроводные гибкие | 22.19/ 29.061 | Длина шлангов (предельные отклонения) | СТБ 1597-2006 п. 5.3.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Шланги водопроводные гибкие | 22.19/ 29.061 | Разнотолщинность стенок шлангов | СТБ 1597-2006 п.п. 5.3.1, 5.3.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Шланги водопроводные гибкие | 22.19/ 29.061 | Размеры резьбы концевой арматуры шлангов | СТБ 1597-2006 п. 5.3.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Шланги водопроводные гибкие | 22.19/ 26.080 | Морозостойкость шлангов | СТБ 1597-2006 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Шланги водопроводные гибкие | 22.19 26.141 | Герметичность шлангов | СТБ 1597-2006 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Шланги водопроводные гибкие | 22.19/ 26.141 | Прочность шлангов | СТБ 1597-2006 п. 5.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Шланги водопроводные гибкие | 22.19/ 26.141 | Гибкость шлангов | СТБ 1597-2006 п. 5.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Шланги водопроводные гибкие | 22.19/ 11.116 | Качество металлических покрытий | СТБ 1597-2006 п. 5.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения трубопроводов | 25.99/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 15763-2005 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения трубопроводов | 25.99/ 29.061 | Контроль размеров, форм и расположения поверхностей | ГОСТ 15763-2005 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения трубопроводов | 25.99/ 11.116 | Контроль покрытия | ГОСТ 15763-2005 п. 7.3 ГОСТ 9.916-2023 п.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Соединения трубопроводов | 25.99/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 15763-2005 п. 5.3.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Соединения трубопроводов | 25.99/ 26.141 | Герметичность при многократной сборке и разборке | ГОСТ 15763-2005 п. 7.5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Соединения трубопроводов | 25.99/ 26.141 | Герметичность (гидростатический метод) | ГОСТ 15763-2005 п. 7.5.3.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Соединения трубопроводов | 25.99/ 26.141 | Прочность | ГОСТ 15763-2005 п. 7.5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Приборы отопительные | 25.21/ 11.116 | Внешний вид, маркировка, комплектность, Упаковка | ГОСТ 31311-2022 п. 8.1, ГОСТ 9.032-74 п.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Приборы отопительные | 25.21/ 11.116 | ## Качество резьбы | ## ГОСТ 31311-2022 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Приборы отопительные | 25.21/ 26.141 | ## Герметичность отопительных приборов | ## ГОСТ 31311-2022 п. 8.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Приборы отопительные | 25.21/ 26.141 | ## Статическая прочность | ## ГОСТ 31311-2022 п. 8.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Приборы отопительные | 25.21/ 11.116 | ## Качество, класс покрытия | ## ГОСТ 9.032-74 ## ГОСТ 31311-2022 п. 8.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Радиаторы отопительные | 25.21/ 11.116 | Радиаторы отопительные стальные: ## Качество резьбы | ГОСТ 31311-2022 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Радиаторы отопительные | 25.21/ 29.061 | Габаритные и присоединительные размеры и отклонения от них (длина, высота, глубина, толщина стенки, расстояние между стенками присоединительных патрубков, диаметр присоединительных патрубков) | ГОСТ 31311-2022 п. 8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2, 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Радиаторы отопительные | 25.21/ 11.116 | Внешний вид, маркировка, комплектность, Упаковка | ГОСТ 31311-2022 п. 8.1 ГОСТ 9.916-2023 п.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Радиаторы отопительные | 25.21/ 11.116 | Качество, класс покрытия | ## ГОСТ 9.032-74 ## ГОСТ 31311-2022 п. 8.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Радиаторы отопительные | 25.21/ 26.141 | Герметичность отопительных приборов | ГОСТ 31311-2022 п. 8.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Радиаторы отопительные | 25.21/ 11.116 | Радиаторы отопительные чугунные: Внешний вид и качество поверхности, маркировка | ГОСТ 31311-2022 п. 8.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Радиаторы отопительные | 25.21/ 29.061 | Размеры и отклонения от размеров (расстояние между центрами ниппельных отверстий, полная высота, глубина) | ГОСТ 31311-2022 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Радиаторы отопительные | 25.21/ 26.141 | Статическая прочность, герметичность | ГОСТ 31311-2022 п. п. 8.5, 8.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Воздуховоды металлические | 25.99/ 29.061 | Контроль геометрических параметров | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Воздуховоды металлические | 25.99/ 29.061 | # Отклонение от перпендикулярности торцов прямых участков | # ГОСТ 26433.2-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Воздуховоды металлические | 25.99/ 29.061 | # Контроль качества сварных соединений | # СТБ 1133-98 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Воздуховоды металлические | 25.99/ 29.061 | # Качество покрытий | # ГОСТ 9.032-74 # ГОСТ 9.916-2023 п.5 # ГОСТ 9.402-2004 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Воздуховоды металлические | 25.99/ 26.141 | # Определение класса плотности воздуховодов # Определение класса герметичности | СТБ 1915–2020 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 25.99/ 29.061 | # Отклонение геометрических размеров | ГОСТ 24866-2014 # п.п. 7.2, 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 25.99/ 29.061 | Разность длин диагоналей | ГОСТ 24866-2014 п. 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 25.99/ 29.061 | Отклонение от формы | ГОСТ 24866-2014 п.п. 7.4, 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 25.99/ 29.061 | Внешний вид | # ГОСТ 24866-2014 п. 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 100.13/ 26.141 | # Общая глубина герметизирующего слоя | # ГОСТ 24866-2014 п. 7.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 25.99/ 29.061 | # Оптические искажения | # ГОСТ 24866-2014 п.7.8 # ГОСТ 111-2014 п.7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 25.99/ 29.061 | # Герметичность | # ГОСТ 24866-2014 п. 7.10 # Приложение Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 23.19/ 35.63 | # Коэффициент направленного пропускания света | # ГОСТ 26302-93 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 23.19/ 34.065 | # Точка россы | # ГОСТ 24866-2014 п. 7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 23.19/ 36.057 | Долговечность | ГОСТ 30779-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 23.19/ 35.067 | Звукоизоляция воздушного шума | ГОСТ 26602.3-2016 ГОСТ 26602.3-2016 ГОСТ 27296-2012 ГОСТ 27296-87 ГОСТ 26417-85 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 23.19/ 35.063 | # Оптические искажения | # ГОСТ 33003-2014 п. 6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 23.19/ 29.061 | # Толщина | # ГОСТ 32557-2013 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 23.19/ 29.061 | # Длинна и ширина | # ГОСТ 32557-2013 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 23.19/ 29.061 | # Разность длин диагоналей | # ГОСТ 32557-2013 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 23.19/ 29.061 | # Отклонение от плоскостности | # ГОСТ 32557-2013 п. 11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 23.19/ 29.061 | # Отклонение от прямолинейности | # ГОСТ 32557-2013 п. 12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 23.19/ 29.061 | # Глубина герметизирующих слоёв | # ГОСТ 32557-2013 п. 15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Стеклопакеты строительного назначения | 23.19/ 29.061 | # Смещение стёкол | # ГОСТ 24866-2014 п. 4.7 # ГОСТ 32557-2013 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Жилые здания. Ограждающие конструкции | 100.13/ 34.064 100.13/ 34.065 100.13/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций | ГОСТ 26254–84 ГОСТ 26629–85 ГОСТ 25380–2014 Натурные испытания | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 92.2** РБ | Жилые здания. Ограждающие конструкции | 100.13/ 34.065 | Критические дефекты теплоизоляции ограждающих конструкций зданий | МВИ.МН 5656-2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Жилые здания. Ограждающие конструкции | 100.13/ 35.067 | Изоляция воздушного шума (индекс изоляции воздушного шума) внутренними и наружными ограждающими конструкциями (натурные измерения) | ГОСТ 27296-2012 ГОСТ 27296-87 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Жилые здания. Ограждающие конструкции | 100.13/ 29.061 | Фактическое отклонение размеров сечения швов сварных соединений | СТБ 2281-2012 п. 10.6 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Жилые здания. Ограждающие конструкции | 100.13/ 11.116 | Соответствие внешнего вида лицевых поверхностей перегородок с отделочным покрытием | СТБ 2281-2012 п. 10.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Жилые здания. Ограждающие конструкции | 100.13/ 11.116 | Качество защиты нелицевых поверхностей | СТБ 2281-2012 п. 10.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Жилые здания. Ограждающие конструкции | 100.13/ 11.116 | Комплектность | СТБ 2281-2012 п. 10.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Жилые здания. Ограждающие конструкции | 100.13/ 11.116 | Маркировка | СТБ 2281-2012 п. 10.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Жилые здания. Ограждающие конструкции | 100.13/ 11.116 | Упаковка | СТБ 2281-2012 п. 10.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Жилые здания. Ограждающие конструкции | 100.13/ 34.065 | Определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций | СТБ EN 13187-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Жилые здания. Ограждающие конструкции | 100.13/ 26.141 | Воздухопроницаемость ограждающих конструкций | СТБ EN ISO 9972-2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Общественные здания и сооружения. Ограждающие конструкции | 100.13/ 34.064 100.13/ 34.065 100.13/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций | ГОСТ 26254–84 ГОСТ 26629–85 ГОСТ 25380–2014 Натурные испытания | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/ 26.141 22.23/ 26.141 25.12/ 26.141 | Дверные блоки наружные и внутренние входные в жилые и общественные здания (помещения) в т. ч. усиленные, в т. ч. оборудованные охранной сигнализацией, внутренние межкомнатные для жилых и общественных зданий (стальные, алюминиевые, деревянные, поливинилхлоридные): Сопротивление воздухопроницаемости | ГОСТ 25891 ГОСТ 26602.2-99 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/ 36.100 22.23/ 36.100 25.12/ 36.100 | Надёжность (безотказное открывание полотен) | СТБ 940-2004 п. 7 EN 1191:2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузки действующей в плоскости полотна дверей | СТБ 940-2004 п. 8 EN 947:1998 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузки действующей перпендикулярно плоскости полотна дверей | СТБ 940-2004 п. 9 EN 948:1999 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление ударной нагрузке действующей в направлении открывания полотна | СТБ 1456-2004 EN 949:1998 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление ударной нагрузке действующей в направлении закрывания полотна | СТБ 1456-2004 EN 949:1998 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление дверей взлому | ГОСТ 30109-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/ 34.138 22.23/ 34.138 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/ 26.141 22.23/ 26.141 25.12/ 26.141 | Сопротивление водопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Определение сопротивления вертикальной нагрузке | СТБ EN 947-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Определение сопротивления кручению при статической нагрузке | СТБ EN 948-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление удару мягким тяжелым телом | СТБ EN 949-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление удару твердым телом | СТБ EN 950-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 35.067 22.23/ 35.067 25.12/ 35.067 | Изоляция воздушного шума (индекс изоляции воздушного шума) | ГОСТ 26602.3-2016 ГОСТ 26602.3-2016 ГОСТ 27296-2012 ГОСТ 27296-87 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Усилие, прикладываемое к полотну дверного блока для его открывания | СТБ 2433-2015 п. 8.1.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.141 22.23/ 26.141 25.12/ 26.141 | Блоки оконные и дверные балконные для жилых и общественных зданий Сопротивление воздухопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 28786-2019 п.4.4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.141 22.23/ 26.141 25.12/ 26.141 | Сопротивление водопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 36.100 22.23/ 36.100 25.12/ 36.100 | Надёжность (безотказное открывание) | СТБ 940-2004 п. 7 EN 1191:2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузки действующей в плоскости створки (полотна) | СТБ 940-2004 п. 8 EN 947:1998 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузки действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) | СТБ 940-2004 п. 9 EN 948:1999 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке действующей на запорные приборы и ручки | СТБ 940-2004 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки | СТБ 940-2004 п. 11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 36.100 22.23/ 36.100 25.12/ 36.100 | Безотказность поворотно-откидного устройства створки | СТБ 940-2004 п. 12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки | СТБ 940-2004 п. 13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 34.138 22.23/ 34.138 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-99 (до 01.11.2024) ГОСТ 26602.1-2023 (с 01.11.2024) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 35.063 22.23/ 35.063 25.12/ 35.063 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 26602.4-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 35.067 22.23/ 35.067 25.12/ 35.067 | Звукоизоляция, снижение воздушного шума городского потока | ГОСТ 26602.3-99 ГОСТ 26602.3-2016 ГОСТ 27296-2012 ГОСТ 27296-87 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 22.23/ 26.080 | Устойчивость блоков температурным воздействиям | СТБ EN 13420-2014 метод 3 СТБ 1108-2017 п.8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 22.23/ 26.095 | Воздействующие усилия | СТБ EN 12046-1-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 22.23/ 26.095 | Воздействующие усилия | СТБ EN 12046-2-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 94.33* РБ | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 22.23/ 26.095 | Прочность угловых соединений | СТБ 939-2013 п.8.10.3, п.8.10.4, приложение В СТБ 2433-2015 п.8.4.1.3, п.8.4.1.4, приложение Д | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Комплектность | СТБ 1967-2009 п. 4.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Маркировка | СТБ 1967-2009 п. 4.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Упаковка | СТБ 1967-2009 п. 4.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Форма поперечного сечения сварного шва | ГОСТ 14806-80 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Толщина свариваемых деталей | ГОСТ 14806-80 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Размеры и отклонения от номинальных размеров подготовленных кромок свариваемых деталей и сварного шва | ГОСТ 14806-80 п.п. 4, 11-14 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 23118-2019 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Подготовка кромок при сварке деталей разной толщины | ГОСТ 14806-80 п.п. 6-9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Подготовка корня первого шва при двусторонней сварке | ГОСТ 14806-80 п. 15 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного сварного шва | ГОСТ 27580-88 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Толщина свариваемых деталей | ГОСТ 27580-88 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Угол соединения деталей | ГОСТ 27580-88 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Размеры и отклонения от номинальных размеров подготовленных кромок свариваемых деталей и сварного шва | ГОСТ 27580-88 п.п. 4, 11-13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Подготовка кромок при сварке деталей разной толщины | ГОСТ 27580-88 п.п. 6-9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Подготовка корня первого шва при двусторонней сварке | ГОСТ 27580-88 п. 14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Допуски геометрических параметров и формы (геометрические параметры элементов конструкций) | СТБ EN 1090-1-2012 п. 5.3 СТБ EN 1090-2-2013 п. 2.3 СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.3.2 СТБ ISO 7976-1-2011 СТБ ISO 7976-2-2011 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-84 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Оценка поверхности профиля и глубина вмятин | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 32.115 | Визуальный контроль сварных соединений | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.4.2.3 СТБ ЕН 959-2003 ГОСТ 23118-2019 п. 5.5.4, п. 5.5.8 приложение А ГОСТ 26433.2-84 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Контроль и испытания стад-болтов (шпилек) | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.4.3 СТБ ISO 14555-2009 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Долговечность | СТБ EN 1090-1-2012 п. 5.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Контроль поверхностей трения болтовых соединений | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Контроль болтовых соединений | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Установка шайб с фаской | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.2, Приложение J | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 26.095 | Натяжение болтов по моменту закручивания | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 26.095 | Натяжение болтов по моменту закручивания комбинированным способом | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 26.095 | Натяжение болтов системы HRC по моменту закручивания | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 26.095 | Натяжение болтов с непосредственным контролем индикатором | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.7 Приложение J | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Контроль заклепочного соединения, в т. ч. состояние головок и качество установки заклепок | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Контроль холодноформованных элементов и деталей крепления тонколистового проката, в т. ч. состояние самонарезающих и самосверлящих винтов и потайных (глухих) заклепок | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.4 СТБ EN 1090-3-2012 Приложение E | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Контроль дюбелей, установленных взрывным и пневматическим способами | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Обработка поверхности и защита от коррозии | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.6 Приложение F | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Состояние смонтированной конструкции, несущая способность и жесткость | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.7.2 ГОСТ 23118-2019 п.п. 5.3.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Качество лакокрасочных покрытий: внешний вид адгезия | ГОСТ 34667.7-2021 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 23118-2019 п.п. 5.3.6, 7.7, 7.8 ГОСТ 31149-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Натяжение болтов с использованием индикаторов | СТБ EN 1090-2-2013 Приложение J | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Установка инъекционных болтов с шестигранной головкой | СТБ EN 1090-2-2013 Приложение K | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Маркировка | СТБ EN 1090-3-2012 п. 9.5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Формообразование (состояние деформированных зон) | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.3.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Толщина сварного шва | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.4.2.1 СТБ ИСО 17659-2005 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 32.115 | Контроль сварных соединений разрушающими методами | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.4.2.1 СТБ ЕН 1320-2003 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Контроль соединений на болтах без контролируемого натяжения | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Контроль соединений на болтах с контролируемым натяжением | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Контроль соединений на заклепках | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.121 | Испытания крестообразных сварных соединений | СТБ EN 1090-3-2012 Приложение C СТБ ISO 9018-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Комплектность | ГОСТ 23118-2019 п. 7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 23118-2019 п. 7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 23118-2012 п. 4.15 ГОСТ 23118-2019 п. 7.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Толщина покрытия | ГОСТ 23118-2012 п. 6.7 ГОСТ 23118-2019 п. 7.8 ГОСТ 9.916-2023 п.п.6.1, 6.2.4, 6.7, 6.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Размеры строительных конструкций (длина и ширина, толщина или глубина) | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 4 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Перпендикулярность (прямоугольность) конструкций | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 5 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Прямолинейность и форма заданного профиля | СТБ ISO 7976-1-2011 п.п. 6, 13 СТБ ISO 7976-2-2011 п.п. 6, 13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Плоскостность и перекос элементов | СТБ ISO 7976-1-2011 п.п. 7 (кроме п.7.5), 13 СТБ ISO 7976-2-2011 п.п. 7, 13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Отклонения от положения в горизонтальной плоскости | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 8 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Отклонения от горизонтальности (нивелирование) | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 9 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Отклонение от вертикальности | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 10 СТБ ISO7976-2-2011 п. 10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Отклонение от симметричности | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 11 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Отклонение расположения в соединении (относительно проемов и конструкций) | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 12 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Длина несущей поверхности | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 14.1 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 14.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Ширина швов | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 14.2 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 14.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Смещение швов | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 14.3 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 14.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Визуальное исследование | СТБ ISO 14555-2009 п. 11.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.137 | Испытание на изгиб | СТБ ISO 14555-2009 п. 11.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.121 | Испытание на растяжение | СТБ ISO 14555-2009 п. 11.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.137 | Испытание металла сварного соединения на излом | СТБ ЕН 1320-2003 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.121 | Испытание на растяжение крестообразных и нахлесточных соединений | СТБ ISO 9018-2011 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Наличие (отсутствие) трещин в элементах ферм, в сварных швах и околошовной зоне | СТБ 1396-2003 п. 6.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Шероховатость торцевой поверхности опорных ребер | СТБ 1396-2003 п. 6.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Комплектность | СТБ 1396-2003 п. 6.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Маркировка | СТБ 1396-2003 п. 6.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 11.116 | Обозначение частей для испытания | ГОСТ 18106-72 ГОСТ 18106-2019 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 11.116 | Внешний вид Качество шва | ГОСТ 32521-2013 п. 8.2 ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.2 ГОСТ 32736-2020 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.061 | Размеры Толщина Ширина | ГОСТ 32521-2013 п.п. 8.3-8.5 ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.3 ГОСТ 745-2014 п. 7.2 ГОСТ 15935-86 ГОСТ 32736-2020 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.121 | Прочность при растяжении сварного шва (кроме подготовки (изготовления) образцов по п. Д. 2 Приложения Д ГОСТ Р 52145- 2003) | ГОСТ 32521-2013 п. 8.7 ГОСТ 14236-81 ГОСТ Р 52145-2003 Приложение Д (кроме п. Д.2) ГОСТ32736-2020 п. 8.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.121 | Прочность клеевого шва | ГОСТ 32521-2013 п. 8.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 26.095 | Удар при свободном падении | ГОСТ 32521-2013 п. 8.8 ГОСТ 18425-2018 ГОСТ 18425-73 ГОСТ 33746-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.137 | Слипание внутренних поверхностей | ГОСТ 32521-2013 п. 8.9 ГОСТ 17811-78 п. 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 11.116 | Качество нанесения печати | ГОСТ 32521-2013 п. 8.10 ГОСТ 15140-78 метод 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.040 | Масса продукции площадью 1 м2 | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.4 ГОСТ 13199-94 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.061 | Ширина материала Диаметр, длина втулки Диаметр рулона Смещение витков | ГОСТ Р 52145-2003 п.п. 7.5, 7.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.040 | Масса лакокрасочного покрытия | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.7 ГОСТ 745-2014 Приложение В | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.121 | Прочность закрепления печатного рисунка и лакокрасочного покрытия | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.8, Приложение А ГОСТ 32736-2020 п.8.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 11.116 | Разматываемость рулона | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.9, Приложение Б ГОСТ 745-2014 Приложение Е | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.137 | Сопротивление расслаиванию между слоями | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.10 Приложение В | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.040 | Степень расслаивания материала, содержащего бумагу | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.11, Приложение Г | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.136 | Непрерывность лакокрасочных покрытий | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.13, Приложение Е | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.151 | Смачиваемость | ГОСТ 745-2014 Приложение Д | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 745-2014 Приложение Ж | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.040 | Масса | ГОСТ 32736-2020 п. 8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 26.141 | Герметичность | ГОСТ 32736-2020 п. 8.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 33746-2016 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 33746-2016 п. 9.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.040 | Относительное коробление стенок, дна и крышек | ГОСТ 33746-2016 п. 9.4 Приложение В | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.040 | Масса | ГОСТ 33746-2016 п. 9.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.137 | Сопротивление сжатию | ГОСТ 33746-2016 п. 9.6, ГОСТ 18211-72 ГОСТ 18211-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.121 | Прочность при штабелировании | ГОСТ 33746-2016 п. 9.6 ГОСТ ISO 2234-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 26.095 | Сопротивление ударам при свободном падении | ГОСТ 33746-2016 п. 9.6 ГОСТ 32522-2013 п. 9.9 ГОСТ 18425-2018 ГОСТ 18425-73 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.121 | Разрывная нагрузка ткани мешка и донного шва | ГОСТ 32522-2013 п. 9.6 ГОСТ 29104.4-91 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 26.095 | Крутящий момента при открывании | ГОСТ 32736-2020 п. 8.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.121 | Определение окисленности внутреннего полимерного покрытия комбинированного материала | ГОСТ 32736-2020 п. 8.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | # Упаковка # полимерная и комбинированная | 22.22/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 4650-2014 методы 1, 2, 3, 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Упаковка бумажная, картонная | 17.21/ 11.116 | Внешний вид Качество склейки и сшивки | ГОСТ 33781-2016 п.п. 9.6, 9.7 ГОСТ 9142-2014 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Упаковка бумажная, картонная | 17.21/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 33781-2016 п. 9.3 ГОСТ 9142-2014 п. 8.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Упаковка бумажная, картонная | 17.21/ 29.061 | Перпендикулярность линий сгиба | ГОСТ 33781-2016 п. 9.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Упаковка бумажная, картонная | 17.21/ 29.061 | Внутренние размеры ящиков, обечаек, вкладышей Смещение высечки клапанов | ГОСТ 9142-2014 п. 8.34 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Упаковка бумажная, картонная | 17.21/ 29.040 | Число двойных перегибов | ГОСТ 9142-2014 п. 8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Упаковка бумажная, картонная | 17.21/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 9142-2014 п. 4.2.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 29.040 | Количество и расположение слоев в мешках | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.1, 5.2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 29.061 | Размеры мешков | ГОСТ 2226-2013 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 29.061 | Величина продольного нахлеста | ГОСТ 2226-2013 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 29.061 | Наличие наружных сгибов и расстояние между ними | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.4, 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 29.061 | Наличие и длина манжеты | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.9, 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 11.116 | Наличие точечной перфорации в склеенных закрытых мешках | ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 11.116 | Наличие точечной склейки сгибов или вырубки для пальцев в склеенных открытых мешках | ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 29.061 | Высота и ширина вырубки и высота клапана сшитого мешка | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.10, 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 29.061 | Ширина крепированной ленты и ее выпуск за края мешка | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.12, 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 11.116 | Вид шва | ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 29.061 | Расстояние ниточного шва от края мешка | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.13, 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 29.061 | Длина стежка ниточного шва | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.14, 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 29.121 | Прочность мешка при свободном падении | ГОСТ 2226-2013 п.9.3 ГОСТ 18425-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 11.116 | Наличие дефектов | ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 2226-2013 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 2226-2013 п. 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 29.121 | Механическая прочность | ГОСТ 33772-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 29.121 | Разрушающее усилие клеевого шва | ГОСТ 2226-2013 п. 9.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Круги отрезные | 25.73/ 11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 21963-2002 п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Круги отрезные | 25.73/ 29.061 | Контроль размеров | ГОСТ 21963-2002 п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Круги отрезные | 25.73/ 29.061 | Неравномерность высоты | ГОСТ 21963-2002 п. 6.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| ** РБ | Круги отрезные | 25.73/ 29.061 | Коэффициент К резания | ГОСТ 21963-2002 п. 6.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - ** РБ | Круги отрезные | 25.73/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 21963-2002 п. 4.14 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изоляторы электрические | 27.33/ 29.121 | Прочность при изгибе | ГОСТ 28739-90 п. 19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изоляторы электрические | 27.33/ 29.121 | Прочность при растяжении | ГОСТ 28739-90 п. 19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изоляторы электрические | 27.33/ 29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ 28739-90 п. 19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изоляторы электрические | 27.33/ 29.137 | Прогиб под нагрузкой при нормальной температуре окружающей среды | ГОСТ 28739-90 п. 20 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изоляторы электрические | 27.33/ 29.121 | Прочность при изгибе в зависимости от температуры | ГОСТ 28739-90 п. 21 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| - * РБ | Изоляторы электрические | 27.33/ 29.137 | Стойкость к медленному изменению температуры | ГОСТ 28739-90 п. 25 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 101.1** РБ | Пожарно-технические показатели веществ, материалов, строительных материалов | 43.13/ 32.115 | Отбор и подготовка образцов для испытаний | ГОСТ 18321-73 СТБ EN 13238-2009 EN 13238:2010 | пер.Строителей, 61, 223050, а.г.Колодищи, Минская обл., Минский район |  |
| 101.2* РБ | Пожарно-технические показатели веществ, материалов, строительных материалов | 20.30/ 25.120 22.19/ 25.120 | Определение коэффи-циента дымообразования | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11 | пер.Строителей, 61, 223050, а.г.Колодищи, Минская обл., Минский район |  |
| 101.3* РБ | Пожарно-технические показатели веществ, материалов, строительных материалов | 20.60/ 25.120 22.23/ 25.120 23.99/ 25.120 23.64/ 25.120 | Определение горючести | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.1 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 6 ГОСТ 30244-94 | пер.Строителей, 61, 223050, а.г.Колодищи, Минская обл., Минский район |  |
| 101.4* РБ | Пожарно-технические показатели веществ, материалов, строительных материалов | 20.30/ 25.120 22.29/ 25.120 23.64/ 25.120 | Определение воспламеняемости | ГОСТ 30402-96 | пер.Строителей, 61, 223050, а.г.Колодищи, Минская обл., Минский район |  |
| 101.5* РБ | Пожарно-технические показатели веществ, материалов, строительных материалов | 13.93/ 25.120 22.19/ 25.120 | Определение распространения пламени по напольным и кровельным покрытиям | ГОСТ 30444-97 | пер.Строителей, 61, 223050, а.г.Колодищи, Минская обл., Минский район |  |
| 102.1* РБ | Материалы геосинтетические | 32.99/ 29.121 | Максимальная нагрузка Предел прочности относительно ширины образца Удлинение Удлинение при максимальной нагрузке Условная прочность при заданном удлинении (секущая жесткость) | СТБ EN ISO 10319-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |

| 103.1** РБ | Трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 959-2003 ГОСТ 23479-79 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103.2** РБ | Трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 104.1** РБ | Газопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 959-2003 ГОСТ 23479-79 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 104.2** РБ | Газопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 105.1** РБ | Металлоконструкции | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 959-2003 ГОСТ 23479-79 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 105.2** РБ | Металлоконструкции | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 106.1** РБ | Тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 959-2003 ГОСТ 23479-79 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 106.2** РБ | Тепловые сети | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 107.1* РБ | Твердые вещества и материалы | 23.62/ 25.120 23.64/ 25.120 23.14/ 25.120 | Определение негорючести | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.1 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 6 | пер. Строителей, 61, 223050, а.г. Колодищи, Минская обл., Минский район |  |
| 107.2* РБ | Твердые вещества и материалы | 23.65/ 25.120 22.23/ 25.120 22.21/ 25.120 22.22/ 25.120 | Определение горючести | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.3 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 7 | пер. Строителей, 61, 223050, а.г. Колодищи, Минская обл., Минский район |  |
| 107.3* РБ | Твердые вещества и материалы | 20.16/ 25.120 20.30/ 25.120 | Индекс распространения пламени | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.19 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 9 | пер. Строителей, 61, 223050, а.г. Колодищи, Минская обл., Минский район |  |
| 108.1* РБ | Жидкости | 19.20/ 25.120 20.30/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.4 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 108.2* РБ | Жидкости | 19.20/ 25.120 20.30/ 25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.5 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30 ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 108.3* РБ | Жидкости | 19.20/ 25.120 20.30/ 25.120 | Температура воспламенения | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.6 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28 ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 109.1* РБ | Средства защитные для древесины | 20.59/ 25.047 | Определение огнезащитных свойств | ГОСТ 16363-98 ГОСТ Р 53292-2009 п.6.1 | пер. Строителей, 61, 223050, а.г. Колодищи, Минская обл., Минский район |  |
| 110.1** РБ | Лестничные марши. Ограждения | 25.11/ 29.061 | Фактические отклонения линейных размеров ограждений от номинальных и отклонение формы от проекта Отклонение заданного угла сопряжения элементов | СТБ 1381-2003 п. 6.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 110.2** РБ | Лестничные марши. Ограждения | 25.11/ 11.116 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики | СТБ 1381-2003 п. 6.5 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 пп.9.2.5,9.2.6, 9.2.8,9.2.9, 9.2.11, 9.2.12, 9.2.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 110.3** РБ | Лестничные марши. Ограждения | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности. Степень обезжиривания. Степень очистки от окалины | СТБ 1381-2003 п. 6.5 ГОСТ 9.409-88 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 110.4** РБ | Лестничные марши. Ограждения | 25.11/ 11.116 | Качество грунтовки и окраски | СТБ 1381-2003 п. 6.5 ГОСТ 9.032-74 п. 2 табл.2 ГОСТ 9.916-2023 п.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 110.5** РБ | Лестничные марши. Ограждения | 25.11/ 11.116 | Контроль качества сварных соединений | СТБ 1381-2003 п. 6.5 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 110.6** РБ | Лестничные марши. Ограждения | 25.11/ 11.116 | Качество поверхности элементов изделия | СТБ 1317-2002 п. 6.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 110.7** РБ | Лестничные марши. Ограждения | 25.11/ 11.116 | Качество сварных швов | СТБ 1317-2002 п. 6.2 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 110.8** РБ | Лестничные марши. Ограждения | 25.11/ 11.116 | Отклонение от проектной толщины антикоррозионного покрытия | СТБ 1317-2002 п. 6.6 ГОСТ 9.916-2023 п.п.6.1, 6.2.4, 6.7, 6.13 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 111.1* РБ | Бетон ячеистый | 23.61/ 11.116 | Усадка | СТБ 1559-2005 Приложение А СТБ 1559-2005 Приложение Б ГОСТ 24544-81 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 111.2* РБ | Бетон ячеистый | 23.61/ 11.116 | Усадка при высыхании | СТБ 1559-2005 Приложение А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 112.1* РБ | Фторопласты | 22.21/ 29.121 | Определение прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве незакаленного образца | ГОСТ 10007-80 п. 4.8 ГОСТ 11262-2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 112.2* РБ | Фторопласты | 22.21/ 29.121 | Определение относительного удлинения при разрыве строганной пленки в поперечном направлении | ГОСТ 10007-80 п. 4.14 ГОСТ 11262-2017 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 113.1* РБ | Древесина конструкционная | 02.20/ 29.121 | Локальный модуль упругости при изгибе | СТБ EN 408-2012 п.п.9, 11.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 113.2* РБ | Древесина конструкционная | 02.20/ 29.121 | Общий модуль упругости при изгибе | СТБ EN 408-2012 п.10 СТБ EN 384-2011 п.5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 113.3* РБ | Древесина конструкционная | 02.20/ 29.121 | Модуль сдвига методом постоянного пролета | СТБ EN 408-2012 п.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 113.4* РБ | Древесина конструкционная | 02.20/ 29.121 | Условный модуль упругости | СТБ EN 408-2012 п.11.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 113.5* РБ | Древесина конструкционная | 02.20/ 29.121 | Модуль сдвига методом переменного пролета | СТБ EN 408-2012 п.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 113.6* РБ | Древесина конструкционная | 02.20/ 29.121 | Прочность при изгибе | СТБ EN 408-2012 п.13 СТБ EN 384-2011 п.5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 113.7* РБ | Древесина конструкционная | 02.20/ 29.121 | Модуль упругости при растяжении вдоль волокон | СТБ EN 408-2012 п.14 СТБ EN 384-2011 п.5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 113.8* РБ | Древесина конструкционная | 02.20/ 29.121 | Прочность при растяжении вдоль волокон | СТБ EN 408-2012 п.15 СТБ EN 384-2011 п.5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 113.9* РБ | Древесина конструкционная | 02.20/ 29.121 | Модуль упругости при сжатии вдоль волокон | СТБ EN 408-2012 п.16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 113.10* РБ | Древесина конструкционная | 02.20/ 29.121 | Прочность при сжатии вдоль волокон | СТБ EN 408-2012 п.17 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 113.11* РБ | Древесина конструкционная | 02.20/ 29.121 | Прочность при растяжении и сжатии поперек волокон | СТБ EN 408-2012 п.18 СТБ EN 384-2011 п.5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 113.12* РБ | Древесина конструкционная | 02.20/ 29.121 | Модуль упругости поперек волокон | СТБ EN 408-2012 п.19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 113.13* РБ | Древесина конструкционная | 02.20/ 29.121 | Прочность при скалывании вдоль волокон | СТБ EN 408-2012 п.20 СТБ EN 384-2011 п.5.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 114.1** РБ | Средства огнезащитные. Огнезащитные лаки, краски, штукатурки | 20.59/ 29.121 | Адгезия покрытия к основанию | ГОСТ 27325-87 ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 15140-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 115.1* РБ | Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические. | 23.42/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.п.2.1, 2.2,.2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 115.2* РБ | Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические. | 23.42/ 26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 115.3* РБ | Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические. | 23.42/ 29.121 | Механическая прочность | ГОСТ 13449-82 п.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 115.4* РБ | Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические. | 23.42/ 11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п. 1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 115.5* РБ | Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические. | 23.42/ 11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п.1.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 115.6* РБ | Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические. | 23.42/ 29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п.1.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 115.7* РБ | Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические. | 23.42/ 11.116 | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 116.1* РБ | Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические. | 23.42/ 11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п.1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 116.2* РБ | Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические. | 23.42/ 29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п. 1.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 116.3* РБ | Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические. | 23.42/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.п.2.1, 2.2, 2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 116.4* РБ | Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические. | 23.42/ 11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п. 1.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 116.5* РБ | Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические. | 23.42/ 11.116 | Сквозные трещины, холодный треск, цек | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 116.7* РБ | Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические. | 23.42/ 26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 116.8* РБ | Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические. | 23.42/ 29.121 | Механическая прочность | ГОСТ 13449-82 п.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 117.1* РБ | Изделия санитарные керамические. Биде. | 23.42/ 11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п. 1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 117.2* РБ | Изделия санитарные керамические. Биде. | 23.42/ 29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п.1.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 117.3* РБ | Изделия санитарные керамические. Биде. | 23.42/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.п.2.1, 2.2, 2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 117.4* РБ | Изделия санитарные керамические. Биде. | 23.42/ 11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п.1.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 117.5* РБ | Изделия санитарные керамические. Биде. | 23.42/ 11.116 | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек | ГОСТ 13449-82 п.1.6; п.1.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 117.6* РБ | Изделия санитарные керамические. Биде. | 23.42/ 26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 117.7* РБ | Изделия санитарные керамические. Биде. | 23.42/ 29.121 | Механическая прочность | ГОСТ 13449-82 п.3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 118.1* РБ | Изделия санитарные керамические Бачки смывные. | 23.42/ 11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п.1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 118.2* РБ | Изделия санитарные керамические Бачки смывные. | 23.42/ 29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п. 1.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 118.3* РБ | Изделия санитарные керамические Бачки смывные. | 23.42/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.п.2.1, 2.2,.2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 118.4* РБ | Изделия санитарные керамические Бачки смывные. | 23.42/ 11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п.1.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 118.5* РБ | Изделия санитарные керамические Бачки смывные. | 23.42/ 11.116 | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 118.6* РБ | Изделия санитарные керамические Бачки смывные. | 23.42/ 26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 119.1* РБ | Изделия санитарные керамические. Писсуары. | 23.42/ 11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п.1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 119.2* РБ | Изделия санитарные керамические. Писсуары. | 23.42/ 29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п.1.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 119.3* РБ | Изделия санитарные керамические. Писсуары. | 23.42/ 29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.п.2.1, п. 2.2, 2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 119.4* РБ | Изделия санитарные керамические. Писсуары. | 23.42/ 11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п.1.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 119.5* РБ | Изделия санитарные керамические. Писсуары. | 23.42/ 11.116 | Сквозные трещины, посечки | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 119.6* РБ | Изделия санитарные керамические. Писсуары. | 23.42/ 26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 120.1* РБ | Изделия санитарные на основе композиционных материалов | 23.42/ 29.061 | Габаритные размеры | СТБ 1227-2000 п.8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 120.2* РБ | Изделия санитарные на основе композиционных материалов | 23.42/ 29.151 | Водопоглощение | СТБ 1227-2000 п.8.4 ГОСТ 7025-91 п.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 120.3* РБ | Изделия санитарные на основе композиционных материалов | 23.42/ 29.121 | Механическая прочность | СТБ 1227-2000 п.8.10 ГОСТ 13449-82 п.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 120.4* РБ | Изделия санитарные на основе композиционных материалов | 23.42/ 29.145 | Термическая стойкость | СТБ 1227-2000 п.8.9 ГОСТ 18297-96 п.7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 120.5* РБ | Изделия санитарные на основе композиционных материалов | 23.42/ 11.116 | Показатели внешнего вида | СТБ 1227-2000 п.8.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 120.6* РБ | Изделия санитарные на основе композиционных материалов | 23.42/ 08.052 | Химическая стойкость покрытия | СТБ 1227-2000 п.8.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 120.7* РБ | Изделия санитарные на основе композиционных материалов | 23.42/ 29.070 | Стойкость покрытия к истиранию | СТБ 1227-2000 п.8.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 120.8* РБ | Изделия санитарные на основе композиционных материалов | 23.42/ 26.095 | Ударная прочность | СТБ 1227-2000 п.8.7 ГОСТ 18297-96 п.7.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 120.9* РБ | Изделия санитарные на основе композиционных материалов | 23.42/ 26.045 | Устойчивость покрытия к воздействию красящих веществ | СТБ 1227-2000 п.8.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск |  |
| 121.1** РБ | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность, жесткость, трещиностойкость | ГОСТ 8829-94 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 121.2** РБ | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.061 | Линейные размеры и их отклонения | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 п.1 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 121.3** РБ | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.061 | Угловые размеры и их отклонения | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 п. 2 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 121.4** РБ | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.061 | Отклонение формы профиля или поверхности | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 п.п. 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1б | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 121.5** РБ | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона методом отрыва со скалыванием | СТБ 2264-2012 п.7.11 ГОСТ 22690-2015 п.7.6 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 121.6** РБ | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона по методу скалывания ребра | СТБ 2264-2012 п.7.12 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 121.7** РБ | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.061 | Категория качества бетонной поверхности конструкции А2-А7 | ГОСТ 13015.0-83 п.13 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 121.8** РБ | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 32.089 | Расположение арматуры в конструкции и измерение толщины защитного слоя бетона | ГОСТ 22904-93 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 121.9** РБ | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 СТБ EN 13791-2012 СТБ EN 12390-1-2019 СТБ EN 12390-3-2012 СТБ ЕN 12504-1-2012 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 121.10** РБ | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие неразрушающими методами | СТБ 2264-2012 (ударный импульс) ГОСТ 22690-2015 (ударный импульс) ГОСТ 18105-2018 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 122.1* | Материалы стеновые и облицовочные | 23.32/ 29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 8462-85 п.3.2 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 122.2* | Материалы стеновые и облицовочные | 23.32/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 8462-85 п.3.3 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 123.1** РБ | Панели металлические с утеплителем из минераловатных плит и пенопласта | 24.33/ 29.121 | Прочность и жесткость | СТБ 1610-2006 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 124.1** РБ | Конструкции деревянные и металлодеревянные | 16.23/ 29.121 | Прочность и Жесткость | СТБ 1591-2005 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 124.2** РБ | Конструкции деревянные и металлодеревянные | 16.23/ 29.121 | Прочность и деформация соединений | СТБ 2094-2010 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 124.3** РБ | Конструкции деревянные и металлодеревянные | 16.23/ 29.061 | Линейные размеры и их отклонения | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 п.1 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 124.4 ** РБ | Конструкции деревянные и металлодеревянные | 16.23/ 29.151 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 п.1 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 125.1** РБ | Здания и сооружения | 41.00/ 34.065 | Определение зон структурной неоднородности ограждающих конструкций зданий методом термографического обследования | СТБ EN 13187-2016 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 125.2** РБ | Здания и сооружения | 41.00/ 34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 125.3** РБ | Здания и сооружения | 41.00/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 125.4** РБ | Здания и сооружения | 41.00/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 125.5** РБ | Здания и сооружения | 41.00/ 34.065 | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 125.6** РБ | Здания и сооружения | 41.00/ 34.065 | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 125.7** РБ | Здания и сооружения | 41.00/ 34.065 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 126.1** РБ | Грунты, устройство полов, устройство дорожных покрытий, устройство асфальтобетонных покрытий, устройство оснований и фундаментов | 08.12/ 29.040 | Коэффициент уплотнения грунта | СП 1.03.06-2023 п. 9.3 СТБ 1377-2003 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 127.1** РБ | Бетоны и растворы, и изделия на их основе, материалы кровельные, материалы теплоизоляционные, полимерные материалы, материалы кровельные, материалы гидроизоляционные, лакокрасочные материалы, смеси строительные, изделия химически стойкие и термостойкие керамические | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 п.5 ГОСТ 28089-2012 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 128.1** РБ | Штукатурные работы, устройство изоляционных покрытий, устройство антикоррозионных покрытий | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28089-2012 СТБ 1846-2008 пп.7.7, 8.7 СП 1.03.07-2023 пп.5.9, 6.10 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 128.2 ** РБ | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций | 43.31/ 29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства из подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.7 СТБ 2068-2010 п.11 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 129.1** РБ | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 129.2** РБ | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 32.115 | Проверка качества сварных швов: внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 ГОСТ 5264-80 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 129.3** РБ | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 32.115 | Проверка качества защитных покрытий, целостности присоединения конструкций | СТБ 11.13.22-2011 пп.3.3, 5.6 ГОСТ 9.032-74 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 129.4** РБ | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.7, 5.9 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 129.5** РБ | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.8, 5.9 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 129.6** РБ | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления вертикальной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 129.7** РБ | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.11 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 129.8** РБ | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 26.095 | Прочность площадки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 129.9** РБ | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 26.095 | Прочность марша лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 129.10** РБ | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 129.11** РБ | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 129.12** РБ | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 26.095 | Прочность закладных элементов | СТБ 11.13.22-2011 п.5.15, п.5.16 | ул. Московская, д. 267/2, 224023, Брестская обл., г. Брест |  |
| 1.1* ТР | Упаковка металлическая | 13.95/ 26.141 | Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха | СТ РК ГОСТ Р 51827-2008; СТБ ГОСТ Р 51827-2002 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск | ТР ТС 005/2011 |
| 1.2* ТР |  | 13.95/ 29.137 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки упаковки | ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94); ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2 |  |  |
| 2.1* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/ 26.141 | Герметичность | ГОСТ 12302-2013 п. 9.8; ГОСТ 19360-74 п. 4.5; ГОСТ 33756-2016 п. 9.7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск | ТР ТС 005/2011 |
| 2.2* ТР |  | 22.22/ 26.095 | Испытание на удар при свободном падении | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 32521-2013 п. 8.8; ГОСТ 32522-2013 п. 9.9; ГОСТ 33746-2016 п. 9.6; ГОСТ 33756-2016 п. 9.8 |  |  |
| 2.3* ТР |  | 22.22/ 26.141 | Герметичность сварного и клеевого швов | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7, 9.8; ГОСТ 19360-74 п. 4.5 |  |  |
| 2.4* ТР |  | 22.22/ 29.121 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки (кроме пакетов и мешков) | ГОСТ 33756-2016 п.9.9, метод А,Б; ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2 |  |  |
| 2.5* ТР |  | 22.22/ 36.057 | Испытание на воздействие горячей воды (кроме пакетов и мешков), стойкость к горячей воде | ГОСТ 33756-2016 п. 9.11 |  |  |
| 2.6* ТР |  | 22.22/ 29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 12302-2013 п. 9.9; ГОСТ 33756-2016 п.9.10; СТ РК ГОСТ Р 51864-2008; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 |  |  |
| 2.7* ТР |  |  | Статическая нагрузка при растяжении (для пакетов и мешков) | ГОСТ 12302-2013 п.9.5; ГОСТ 14236-81 |  |  |
| 2.8* ТР |  | 22.22/ 26.045 | Стойкость внутренней поверхности упаковки к воздействию упаковываемой продукции | ГОСТ 33756-2016 п.п. 9.12, 9.13 |  |  |
| 3.1* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/ 29.121 | Испытание на удар при свободном падении | ГОСТ 33772-2016 п. 9.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск | ТР ТС 005/2011 |
| 3.2* ТР |  |  | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса | ГОСТ ISO 2234-2014 |  |  |
| 3.3* ТР |  |  | Прочность крепления ручек | ГОСТ 33772-2016 п. 9.8; СТ РК ГОСТ Р 51864-2008 |  |  |
| 4.1* ТР | Упаковка из комбинированных материалов | 22.22/ 26.141, 13.95/ 26.141, 17.21/ 26.141 | Герметичность (при наличии укупорочных средств) или прочность соединительных швов | ГОСТ 12302-2013 п.п. 9.5, 9.6; ГОСТ 32736-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск | ТР ТС 005/2011 |
| 5.1* ТР | Упаковка деревянная | 16.24/ 26.095 | Испытания на удар при свободном падении | ГОСТ 18425-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск | ТР ТС 005/2011 |
| 5.2* ТР |  | 16.24/ 29.040 | Влажность древесины | ГОСТ 9621-72 п. 3.1 |  |  |