Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3689

от «15» июня 2009 года

на бланке №____________

Область аккредитации от «12» декабря  2014 года   на 2 листах

отдела подводно-технических работ филиала Открытого акционерного общества «Химремонт» - «Транснефтедиагностика» (ТНД) г. Гомель

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Трубопроводы стальные магистральные. Сооружения подземные |  | 1.1.Измерение параметров коррозионного состояния и состояния изоляционных покрытий (метод интенсивных измерений) | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (п.5.1) ГОСТ 9.602-2005 (п.7.1.2) | МВИ.МН 5050-2014 |
|  |  | 1.2.Определение суммарного потенциала сооружения находящегося под электрохимической защитой | ГОСТ 9.602-2005 (п.7.1.2) | ГОСТ 9.602-2005 (приложение С) |
|  |  | 1.3.Измерение поляризационных потенциалов при электрохимической защите | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (п.5.1) ГОСТ 9.602-2005 (п.7.1.1) | ГОСТ 9.602-2005 (приложение Р) СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (п.6.4.4) |
|  |  | 1.4 Определение опасного влияния блуждающего постоянного тока | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (п.5.12.4) ГОСТ 9.602-2005 (п.7.2) | ГОСТ 9.602-2005 (приложение Г) |
|  |  | 1.5.Определение наличия блуждающих токов в земле | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (п.5.12.4) ГОСТ 9.602-2005 (п.4.7) | ГОСТ 9.602-2005 (приложение Д) |

18.09.2015

№ BY/112 02.2.0.3689                                                                      Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Анодные заземления станций катодной защиты, токоотводы-протекторы |  | 2.1.Измерение сопротивлений растеканию тока анодных заземлений токоотводов- протекторов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (п.5.4) | МВИ.МН 5083-2014 |
| 3.Грунты |  | 3.1.Определение удельного электрического (кажущегося) сопротивления грунта в полевых условиях | ГОСТ 9.602-2005 (п.4.2) | ГОСТ 9.602-2005 (приложение А п.А1) |
| 4.Защитные покрытия трубопроводов ленточные полимерные или на основе битумных мастик |  | 4.1.Адгезия к стали | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (п.4) | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (п.6.2.6) (приложение Б) |
|  |  | 4.2.Определение толщины защитных покрытий | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (п.4) ГОСТ 9.602-2005 (п.6) | МВИ.МН 5068-2014 |
| 5.Трубопроводы стальные магистральные |  | 5.1.Контроль состояния изоляционного покрытия на законченных строительством участках трубопроводов и при их эксплуатации | СТБ ГОСТ Р 51164-2001(п.4) | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (приложение Д) |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                ________    Т.А. Николаева