|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4363 от 07 марта 2013 года На бланке № _______________ На 4 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 сентября 2019 года

Строительной лаборатории

Представительства акционерного общества  Инжиниринговая компания  «АСЭ» (Российская Федерация) в Республике Беларусь

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ГОСТ 7473-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10181-2014 п.3 |
| 1.2 |  | 23.64/ 29.061 | Удобоукладываемость по показателю подвижности (ОК) |  | СТБ 1545-2005 п.5.3 ГОСТ 10181-2014 п.4.2 |
| 1.3 |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 ГОСТ 10181-2014 п.5 |
| 1.4 |  | 23.64/ 29.145 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.9 ГОСТ 10181-2014 п.8 |
| 1.5 |  | 23.64/ 29.070 | Сохраняемость свойств бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.10 ГОСТ 10181-2014 п.9 |
| 2.1 | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 ГОСТ 26633-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 2.2 |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 2.3 |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона (метод ударного импульса) |  | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 |
| 2.4 |  | 23.63/ 29.119 | Плотность бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |
| 2.5 |  | 23.63/ 26.080 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-78 Прил. 4 |
| 2.6 |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060-2012 |
| 3.1 | Арматура для железобетонных конструкций | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1341-2009 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ГОСТ 34028-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1341-2009 п.6 СТБ 1704-2012 п.6 СТБ 1706-2006 п.6 ГОСТ 5781-82 п.3 ГОСТ 34028-2016 п.8.4 |
| 3.2 |  | 25.99/ 29.061 | Диаметр |  | СТБ 1341-2009 п.7.1 СТБ 1704-2012 п.7.1 СТБ ISO15630-1-2009 СТБ 1706-2006 п.7.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 3.3 |  | 25.99/ 29.121 | Испытания на растяжение: - физический или условный предел текучести; - временное сопротивление разрыву; - относительное удлинение |  | СТБ 1341-2009 п.7.5, 7.6 СТБ 1704-2012 п.7.4 СТБ ISO15630-1-2009 СТБ 1706-2006 п.7.6-7.8 ГОСТ 12004-81 |
| 4.1 | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций. Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 2174-2011 ГОСТ 23279-85 ГОСТ 10922-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2174-2011 п.6.9 ГОСТ 10922-2012 п.6 |
| 4.2 |  | 25.99/ 29.061 | Линейные размеры, отклонения линейных размеров |  | СТБ 2174-2011п.п. 7.1-7.3, 7.7 ГОСТ 26433.1-89 |
| 4.3 |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней |  | СТБ 2174-2011 п.7.5 ГОСТ 10922-2012 п.7.6 |
| 4.4 |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от соосности стержней арматуры в стыковых соединениях |  | СТБ 2174-2011 п.7.6 ГОСТ 10922-2012 п.7.7 |
| 4.5 |  | 25.99/ 29.121 | Временное сопротивление сварных соединений арматуры |  | СТБ 2174-2011 п.7.10 ГОСТ 12004-81 |
| 4.6 |  | 25.99/ 29.121 | Прочность крестовых соединений на срез, нахлесточных соединений на срез, тавровых соединений на отрыв |  | СТБ 2174-2011 п.7.11, 6.20 ГОСТ 10922-2012 п.7 |
| 5.1 | Грунты | 100.06/ 42.000 | Отбор и подготовка образцов | СТБ 943-2007 ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 25100-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 12071-2014 |
| 5.2 |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  | ГОСТ 12536-2014 п.1, п.2 |
| 5.3 |  | 100.06/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 5.4 |  | 100.06/ 29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |

| 5.5 | Грунты | 100.06/ 29.040 | Граница раскатывания | СТБ 943-2007 ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 25100-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5180-2015 п. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 |  | 100.06/ 29.040 | Число пластичности |  | СТБ 943-2007 п.3.60 ГОСТ 25100-2020 т. А.1, п.49 |
| 5.7 |  | 100.06/ 29.040 | Показатель текучести |  | СТБ 943-2007 п.3.42 ГОСТ 25100-2020 т. А.1, п.49 |
| 5.8 |  | 100.06/ 29.119 | Плотность (метод режущего кольца) |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 СТБ 2176-2011 |
| 5.9 |  | 100.06/ 29.119 | Плотность сухого грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 5.10 |  | 100.06/ 29.119 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 5.11 |  | 100.06/ 29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (метод динамического зондирования и метод статической пенетрации) |  | СТБ 1377-2003 ГОСТ 19912-2012 СТБ 2176-2011 |
| 6.1 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.99/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 6.2 |  | 08.99/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 6.3 |  | 08.99/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 6.4 |  | 08.99/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
| 6.5 |  | 08.99/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1, 4.17.2 |
| 6.6 |  | 08.99/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 7.1 | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 7.2 |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 7.3 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 7.4 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 7.5 |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 7.6 |  | 08.12/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 8.1 | Механические соединения арматуры с резьбовыми и опрессованными муфтами | 25.99/ 29.121 | Разрывное усилие (прочность) | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 34278-2017 ТУ 4842-192-46854090-2005 ТУ 5800-012-56294930-2007 ТУ BY400051772. 127-2015 ТУ BY500013879. 017-2015 ТУ 4842-009-26455602-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12004-81 |
| 8.2 |  | 25.99/ 29.061 | Относительное равномерное удлинение арматуры после разрушения соединения |  | ГОСТ 12004-81 |
| 8.3 |  | 25.99/ 29.121 | Деформативность при растяжении |  | ГОСТ 34227-2017 п. 7.1.10 |
| 9.1 | Цемент | 23.51/ 42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 31108-2020 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 30515-2013 п.7 ГОСТ 310.2-76 |
| 9.2 |  | 23.51/ 29.040 | Тонкость помола по остатку на сите |  | ГОСТ 310.2-76 п.1 |
| 9.3 |  | 23.51/29.040 | Нормальная густота цементного теста |  | ГОСТ 310.2-76 п.1 |
| 9.4 |  | 23.51/29.121 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.2-76 п.2 |
| 9.5 |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объема |  | ГОСТ 310.2-76 п.3 |
| 10.1 | Покрытия защитные, лакокрасочные | 43.34/29.121 | Адгезия (адгезийная прочность) покрытия (метод решетчатых надрезов и метод параллельных надрезов) | ГОСТ Р 51102-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15140-78 п.2, п.4 ГОСТ 28574-2014 п.5, п.6 ГОСТ 32299-2013 ГОСТ 31149-2014 ( ISO 2409:2013) |
| 10.2 |  | 43.34/29.061 | Толщина покрытия (ультразвуковой метод) |  | ГОСТ Р ИСО 16809 - 2015 |
| 11.1 | Бетонные поверхности | 23.63/35.060 | Влажность диэлькометрическим методом | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21718-84 |

Примечание: Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных