|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4324 от «05» ноября 2012 года на бланке 0010469 на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 декабря 2015 года

Строительной лаборатории Производственного унитарного предприятия «Крона»

Открытого акционерного общества «Волковысская МПМК-142»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Бетоны конструкционные тяжелые | А10.Б46 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 | ## СТБ 1545-2005 ## п. 4 ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 |
|  |  | А10.Б29 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
|  |  | А10.Б29 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
|  | Смеси бетонные | А10.Б46 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п. 4 ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 |
|  |  | А10.Б29 | Удобноукладываемость: диаметр растекания конуса осадка конуса |  | СТБ 1545-2005 п.5.2 СТБ 1545-2005 п.5.3 |
|  |  | А10.Б29 | Расслаисваемость: раствороотделение водоотделение |  | СТБ 1545-2005 п.8.3 СТБ 1545-2005 п.8.4 |
|  |  | А10.Б29 | Средняя плотность* |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
|  |  | А10.Б29 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |

|  | Растворы строительные | А10.Б46 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А10.Б29 | Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
|  |  | А10.Б29 | Плотность растворной смеси* |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |
|  |  | А10.Б29 | Расслаиваемость растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.4 |
|  |  | А10.Б29 | Водоудерживающая способность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.5 |
|  |  | А10.Б29 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
|  |  | А10.Б29 | Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |
|  | Песок для строительных работ | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8736-93 | # ГОСТ 8735-88 п.2 |
|  |  | А10.Б29 | Зерновой состав и модуль крупности |  | # ГОСТ 8735-88 п.3 |
|  |  | А10.Б29 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
|  |  | А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
|  |  | А10.Б29 | Насыпная плотность* |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
|  |  | А10.Б29 | Влажность* |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
|  | Песчано-гравийная смесь | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 23735-79 | ГОСТ 8269.0-97 ## п.4.2 |
|  |  | А10.Б29 | Зерновой состав смеси |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |

Примечание: *- показатель не нормируется в ТНПА

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- |