|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0. 3519 от 30 апреля 2009 года на бланке на 4 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 февраля 2016 года

испытательной лаборатории

Завода железобетонных изделий – филиал

Открытого акционерного общества «Строительный трест № 20» г. Светлогорск

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Песок для строительных работ | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88, п.2 | ГОСТ 8735-88, п.2 |
| 1.2 |  | А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88, п.5.1 |
| 1.3 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9 |
| 2.1 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 |
| 2.2 |  | А10.Б29 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 |
| 2.3 |  | А10.Б29 | Содержание дробленых зерен |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.4 |
| 2.4 |  | А10.Б29 | Содержание пылевидных глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.1 |
| 2.5 |  | А10.Б29 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97, п. 4.7.1 |
| 2.6 |  | А10.Б39 | Дробимость (прочность при сжатии) |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.8 |
| 2.7 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.17.1 |
| 2.8 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.19 |
| 3.1 | Цементы | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 30515-97, п.7 | ГОСТ 30515-97, п.7 |
| 3.2 |  | А10.Б29 | Нормальная густота | ГОСТ 30515-97 | ГОСТ 310.3-76, п.1 |
| 3.3 |  | А10.Б39 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 310.4-81, пп.2.2.10 - 2.2.12 |
| 4.1 | Портландцемент и шлакопортландцемент | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 30515-97, п.7 | ГОСТ 30515-97, п.7 |
| 4.2 |  | А10.Б29 | Нормальная густота | ГОСТ 10178-85 | ГОСТ 310.3-76, п.1 |
| 4.3 |  | А10.Б39 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 310.4-81, пп.2.2.10 - 2.2.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Смеси бетонные | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1545-2005, п.4 | СТБ 1545-2005, п.4 |
| 5.2 |  | А10.Б29 | Удобоукладываемость | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005, п.5 |
| 5.3 |  | А10.Б39 | Прочность |  | ГОСТ 10180-2012, п.7.2 |
| 5.4 |  | А10.Б29 | Температура |  | СТБ 1035-96, п.6.7 |
| 5.5 |  | А10.Б39 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 27005-86 |
| 5.6 |  | А10.Б29 | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005, п.8 |
| 6.1 | Смеси растворные и растворы строительные | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 5802-86, пп.1.2-1.6 | ГОСТ 5802-86, пп.1.2-1.6 |
| 6.2 |  | А10.Б29 | Подвижность раствора | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86, п.2 |
| 6.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86, п.7 |
| 6.4 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9 |
| 6.5 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п.10 |
| 6.6 |  | А10.Б29 | Расслаиваемость растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86, п.4 |
| 6.7 |  | А10.Б39 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86, п.6 |
| 6.8 |  | А10.Б29 | Температура |  | СТБ 1307-2012, п.7.10 |
| 6.9 |  | А10.Б40 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86, п.10 |
| 6.10 |  | А10.Б29 | Растекаемость |  | ГОСТ 23789-79, п.4.3 |
| 7.1 | Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012, п.4.2 | ГОСТ 10180-2012, п.4.2 |
| 7.2 |  | А10.Б39 | Прочность на сжатие | СТБ 2221-2011 | ГОСТ 10180-2012, п.7.2 |
| 7.3 |  | А10.Б32 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля: - метод упругого отскока |  | СТБ 2264-2012 |
| 7.4 |  | А10.Б40 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.1-2012 |
| 7.5 |  | А10.Б39 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 7.6 |  | А10.Б29 | Водопоглащение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 7.7 |  | А10.Б39 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81, п.2 |
| 7.8 |  | А10.Б29 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-84, приложение 4 |
| 8.1 | Бетоны легкие | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012, п.4.2 | ГОСТ 10180-2012, п.4.2 |
| 8.2 |  | А10.Б39 | Прочность на сжатие | СТБ 1187-99 | ГОСТ 10180-2012, п.7.2 |
| 8.3 |  | А10.Б40 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.1-2012 |
| 8.4 |  | А10.Б39 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 8.5 |  | А10.Б29 | Водопоглащение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 8.6 |  | А10.Б29 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-84, приложение 4 |
| 9.1 | Бетоны конструкционные тяжелые | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012, п.4.2 | ГОСТ 10180-2012, п.4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Бетоны конструкционные тяжелые | А10.Б39 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-2012, п.7.2 |
| 9.3 |  | А10.Б32 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля: - метод упругого отскока |  | СТБ 2264-2012 |
| 9.4 |  | А10.Б40 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.1-2012 |
| 9.5 |  | А10.Б39 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 9.6 |  | А10.Б29 | Водопоглащение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 9.7 |  | А10.Б39 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81, п.2 |
| 9.8 |  | А10.Б29 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-84, приложение 4 |
| 10.1 | Известь строительная | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9179-77, п.3.5.1 | ГОСТ 9179-77, п.3.5.1 |
| 10.2 |  | А10.Б29 | Температура и время гашения | ГОСТ 9179-77 | ГОСТ 22688-77, п.2.9 |
| 11.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 28570-90 | ГОСТ 28570-90 |
| 11.2 |  | А10.Б29 | Геометрические параметры и их отклонения | ГОСТ 13015.0-83 СНБ 5.03.01-2003 | ГОСТ 26433.1-89, п.2 |
| 11.3 |  | А10.Б31 А10.Б29 | Качество поверхности и внешний вид |  | ГОСТ 13015.0-83, п.13 |
| 11.4 |  | А10.Б32 | Толщина защитного слоя до поверхности стержня арматуры |  | ГОСТ 22904-93 |
| 11.5 |  | А10.Б39 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012, п.7.2 |
| 12.1 | Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 10922-2012, пп.6.17, 6.26 | ГОСТ 10922-2012, пп.6.17, 6.26 |
| 12.2 |  | А10.Б29 | Линейные размеры | ГОСТ 10922-2012 | ГОСТ 10922-2012, пп.7.1-7.7 |
| 12.3 |  | А10.Б39 | Прочность сварных соединений |  | ГОСТ 10922-2012, п.7.10 |
| 13.1 | Сетки арматурные сварные для железобетонных изделий | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 10922-2012, пп.6.17, 6.26 | ГОСТ 10922-2012, пп.6.17, 6.26 |
| 13.2 |  | А10.Б29 | Линейные размеры | ГОСТ 23279-85 | ГОСТ 10922-2012, пп.7.1-7.7 ГОСТ 23279-85, п.5.2 |
| 13.3 |  | А10.Б39 | Прочность сварных соединений |  | ГОСТ 10922-2012, п.7.10 |
| 14.1 | Битумы нефтяные дорожные вязкие | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012, пп.4.4, 4.11 | ГОСТ 2517-2012, пп.4.4, 4.11 |
| 14.2 |  | А10.Б29 | Температура размягчения после прогрева | ГОСТ 22245-90 | ГОСТ 11506-73, п.3.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Композиции защитно - отделочные строительные | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1263-2001, п.8.1 | СТБ 1263-2001, п.8.1 |
| 15.2 |  | А10.Б29 | Влажность | СТБ 1263-2001 | ГОСТ 8735-88, п.10.1 |
| 15.3 |  | А10.Б29 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86, п.5 |
| 15.4 |  | А10.Б39 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1263-2001, п.8.9 ГОСТ 28574-90, приложение |
| 15.5 |  | А10.Б40 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001, п.8.10 |
| 15.6 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9 |
| 16.1 | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-98 | ГОСТ 13015.1-98 |
| 16.2 |  | А10.Б39 | Прочность бетона на растяжение при изгибе | СТБ 1071-2007 ТКП 45-3.02-6-2005 | ГОСТ 28570-90 |
| 17.1 | Камни бортовые бетонные | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-98 | ГОСТ 13015.1-98 |
| 17.2 |  | А10.Б39 | Прочность бетона на сжатие | СТБ 1097-2012 ТКП 45-3.02-6-2005 | СТБ 1152-99, п.7.1 |
| 17.3 |  | А10.Б39 | Прочность бетона на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 28570-90 ГОСТ 10180-2012, п.7.3 |
| 18.1 | Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон | А11.Б46 | Отбор проб | СТБ 1115-2013, п.п.4.2, 4.3 | СТБ 1115-2013, п.п.4.2, 4.3 |
| 18.2 |  | А11.Б29 | Средняя плотность асфальтобетона | Фактическое значение | СТБ 1115-2013, п.8.1 |
| 18.3 |  | А11.Б29 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013, п. 8.2 |
| 18.4 |  | А11.Б29 | Водонасыщение | СТБ 1033-2004 ТКП 059-2012 | СТБ 1115-2013, п.8.7 |
| 18.5 |  | А11.Б39 | Предел прочности при сжатии при температуре 50 ºС и 20 ºС |  | СТБ 1115-2013, п.8.9 |
| 18.6 |  | А11.Б39 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 ºС |  | СТБ 1115-2013, п.8.11 |
| 18.7 |  | А11.Б40 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1115-2013, п.8.15 |
| 18.8 |  | А11.Б29 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде после 14 суток, 28 суток |  | СТБ 1115-2013, п.8.16 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |