|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4409 от 05 июля 2013 года на бланке № на 6 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 03 октября 2014 года

(новая редакция)

испытательной лаборатории

филиала «Завод железобетонных конструкций» г. Молодечно

открытого акционерного общества «Кричевцементношифер»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок для строительных работ |  | Отбор проб | ГОСТ 8736-93 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 8735-88 п.2 |
|  |  | Зерновой состав, модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
|  |  | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8.2 |
|  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
|  |  | Пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.2 |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
|  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень кубовидный из плотных горных пород |  | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 СТБ 1311-2002 п.7.4 |
|  |  | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8267-93 п.6.1 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
|  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
|  |  | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
|  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
|  |  | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
|  |  | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
|  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| Смеси песчано-гравийные для строительных работ Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов |  | Отбор проб | ГОСТ 23735-79 СТБ 2318-2013 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
|  |  | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 23735-79 п.3.2 СТБ 2318-2013 п.6.2 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
|  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3 ГОСТ 23735-79 п.3.3 СТБ 2318-2013 п.6.7 |
|  |  | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
|  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 23735-79 п.3.3 СТБ 2318-2013 п.6.8 |
| Цемент |  | Отбор проб | ГОСТ 30515-97 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 31108-2003 СТБ 2115-2010 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 30515-97 п.7 ГОСТ 310.1-76 |
|  |  | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п.2 |
|  |  | Нормальная густота цементного теста |  | ГОСТ 310.3-76 п.1 |
|  |  | Равномерность изменения объема |  | ГОСТ 310.3-76 п.3 |
|  |  | Тонкость помола |  | ГОСТ 310.2-76 п.1 |
| Смеси бетонные |  | Отбор проб | СТБ 1035-96 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1545-2005 п.4 |
|  |  | Удобоукладываемость |  | СТБ 1545-2005 п.5 |
|  |  | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
|  |  | Пористость (содержание воздуха) |  | СТБ 1545-2005 п.7.1-п.7.3 |
|  |  | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005 п.8 |
|  |  | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1035-96 п.6.7 СТБ 1545-2005 п.9 |
| Бетоны |  | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 1187-99 СТБ 2221-2011 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 10180-90 п.2 ГОСТ 28570-90 п.2 |
|  |  | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 28570-90 |
|  |  | Прочность неразрушающими методами контроля: - метод ударного импульса |  | СТБ 2264-2012 |
|  |  | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 п.6.1 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.2-78 |
| Бетоны |  | Средняя плотность | СТБ 1544-2005 СТБ 1187-99 СТБ 2221-2011 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 27005-86 |
|  |  | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-78 |
|  |  | Плотность бетона в состоянии естественной влажности |  | ГОСТ 12730.1-78 |
|  |  | Водопоглощение | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2011 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 |
|  |  | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 п.2 |
|  |  | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 28570-90 |
| Смеси растворные и растворы строительные |  | Отбор проб | СТБ 1307-2012 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1307-2012 п.7.1 ГОСТ 5802-86 п.1 |
|  |  | Прочность раствора на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.7.8 – п.7.9 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 |
|  |  | Морозостойкость |  | СТБ 1307-2012 п.7.8 п.7.15 ГОСТ 5802-86 п.10 ГОСТ 10060.2-95 п.6.1 |
|  |  | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |
|  |  | Подвижность |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.2 |
|  |  | Расслаиваемость |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.4 |
|  |  | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.5 |
|  |  | Расчетная температура применения |  | СТБ 1307-2012 п.7.10 ГОСТ 5802-86 п.6 |
| Добавки для бетонов |  | Отбор проб | СТБ 1112-98 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 30459-96 п.4 |
|  |  | Плотность |  | СТБ 1112-98 п.9.4 |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные |  | Отклонения от геометрических параметров | ГОСТ 13015.0-81 ГОСТ 25912.0-91 СТБ 1383-2003 СТБ 1071-2007 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид и качество поверхностей |  | ГОСТ 13015.0-83 п.13.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона |  | ГОСТ 22904-93 |
|  |  | Сила натяжения арматуры |  | ГОСТ 22362-77 п.6, п.7 |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные |  | Геометрические параметры: - размеры - отклонение от прямолинейности и перпендикулярности поверхности камней - ширина раскрытия технологических трещин - размеры раковин, наплывов и околов бетона - длину криволинейных камней - отклонение профиля лицевой поверхности от заданного профиля | СТБ 1097-2012 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1097-2012 п.7.8 |
|  |  | Внешний вид и качество поверхностей |  | ГОСТ 13015.0-83 п.13.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1152- 99 ГОСТ 10180-90 СТБ 1097-2012 п.7.1-п.7.2 |
|  |  | Прочность на сжатие |  | СТБ 1152- 99 ГОСТ 10180-90 СТБ 1097-2012 п.7.1-п.7.2 |
| Канаты стальные арматурные |  | Отбор образцов | ГОСТ 13840-68 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 12004-81 п.1 |
|  |  | Разрывное усилие |  | ГОСТ 12004-81 |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве |  |  |
|  |  | Усилие при условном пределе текучести |  |  |
|  |  | Диаметр |  | ГОСТ 13840-68 п.3.3 |
| Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций |  | Отбор образцов | СТБ 1706-2006 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 12004-81 п.1 СТБ ISO 15630-1-2009 п.4 |
|  |  | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 |
|  |  | Предел текучести |  |  |
|  |  | Относительное удлинение |  |  |
|  |  | Геометрические характеристики |  | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1706-2006 п.7.3 |
| Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций |  | Отбор образцов | СТБ 1704-2012 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ ISO 15630-1-2009 п.4 СТБ 1704-2012 п.7.4 |
|  |  | Временное сопротивление разрыву |  | СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 |
|  |  | Предел текучести |  |  |
|  |  | Относительное удлинение |  |  |
|  |  | Геометрические характеристики |  | СТБ ISO 15630-1-2009 п.10 |
| Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций |  | Отбор образцов | СТБ 1341-2009 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 12004-81 п.1 СТБ ISO 15630-1-2009 п.4 |
|  |  | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 |
|  |  | Предел текучести |  |  |
|  |  | Относительное удлинение |  |  |
|  |  | Геометрические характеристики |  | СТБ 1341-2009 п.7.1 ГОСТ 26877-2008 |
| Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций |  | Отбор образцов | ГОСТ 7348-81 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 12004-81 п.1 СТБ ISO 15630-1-2009 п.4 |
|  |  | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 |
|  |  | Предел текучести |  |  |
|  |  | Относительное удлинение |  |  |
|  |  | Геометрические характеристики |  | ГОСТ 7348-81 п.4.3 |
| Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества |  | Отбор образцов | ГОСТ 30136-95 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 30136-95 п.6.2 СТБ ISO 15630-1-2009 п.4 ГОСТ 1497-84 п.1 |
|  |  | Временное сопротивление разрыву |  | СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 ГОСТ 1497-84 |
|  |  | Относительное сужение поперечного сечения после разрыва |  |  |
|  |  | Диаметр |  | ГОСТ 30136-95 п.6.2, п.6.4 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций |  | Отбор образцов | СТБ 2174-2011 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 2174-2011 п.6.9 ГОСТ 12004-81 п.1 |
|  |  | Внешний вид |  | СТБ 2174-2011 п.7.9 |
|  |  | Прочность на срез |  | СТБ 2174-2011 п.6.20-п.6.22 ГОСТ 12004-81 |
|  |  | Прочность на отрыв |  |  |

| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций |  | Временное сопротивление разрыву | СТБ 2174-2011 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 2174-2011 п.6.20-п.6.22 ГОСТ 12004-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Геометрический параметры |  | СТБ 2174-2011 п.7.1-п.7.8 ГОСТ 26433.1-89 |
| Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий |  | Отбор образцов | ГОСТ 23279-85 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 12004-81 п.1 |
|  |  | Прочность на срез |  | ГОСТ 10922-90 п.4.13-п.4.14, п.4.16 ГОСТ 12004-81 |
|  |  | Прочность на отрыв |  | ГОСТ 10922-90 п.4.15 ГОСТ 12004-81 |
|  |  | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 10922-90 п.4.11 ГОСТ 12004-81 |
|  |  | Относительное сужение поперечного сечения после разрыва |  | ГОСТ 10922-90 п.4.12 ГОСТ 12004-81 |
|  |  | Геометрические характеристики |  | ГОСТ 23279-85 п.5.2 ГОСТ 10922-90 п.4.1- п.4.7 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |