|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 02.2.0.3876 от 20 апреля 2009 года На бланке На 4 листах Редакция 03 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 августа 2016 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Минский завод строительных материалов»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Кирпич и камни керамические Камни керамические для полов животноводческих помещений Блоки керамические поризованные | А10.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1160-99 СТБ 1296-2001 СТБ 1719-2007 ГОСТ 530-2012 СТБ EN 771-1-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1160-99 п.п.6.6-6.9 СТБ 1296-2001 п.п.6.5, 6.6 СТБ 1719-2007 п.6.4, 6.5 ГОСТ 530-2012 п.6.5 СТБ EN 771-1-2011 Приложение А |
| 1.2 |  | А10.Б29 | Геометрические размеры, правильность формы, показатели внешнего вида |  | СТБ 1160-99 п.п.7.1-7.5 СТБ 1296-2001 п.п.7.1-7.6 СТБ 1719-2007 п.п.7.1, 7.2 ГОСТ 530-2012 п.п.7.3, 7.4 СТБ EN 772-16-2014, п.7.1, метод а); b) |
| 1.3 |  | А10.Б29 | Водопоглощение |  | СТБ 1160-99 п.7.11 СТБ 1296-2001 п.7.10 ГОСТ 530-2012 п.7.11 ГОСТ 7025-91 п.2 СТБ EN 771-1-2011 Прил. С |
| 1.4 |  | А10.Б29 | Коэффициент капиллярного водопоглощения |  | СТБ EN 772-11-2014 |
| 1.5 |  | А10.Б29 | Скорость начальной абсорбции воды |  | ГОСТ 530-2012 п.7.7 |

| 1.6 | Кирпич и камни керамические Камни керамические для полов животноводческих помещений Блоки керамические поризованные | А10.Б29 | Процентная доля пустот, размеры пустот, пустотность | СТБ 1160-99 СТБ 1296-2001 СТБ 1719-2007 ГОСТ 530-2012 СТБ EN 771-1-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1160-99 п.7.12 СТБ 1296-2001 п.7.1 СТБ 1719-2007 п.7.5 ГОСТ 530-2012 п.7.6 СТБ EN 772-9-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 |  | А10.Б29 | Объемная плотность (брутто) в сухом состоянии |  | СТБ EN 772-13-2008 п.7.3 |
| 1.8 |  | А10.Б29 | Объемная плотность (нетто) в сухом состоянии |  | СТБ EN 772-13-2008 п.7.2 |
| 1.9 |  | А10.Б29 | Параллельность опорных поверхностей |  | СТБ EN 772-16-2014 п.7.4 |
| 1.10 |  | А10.Б29 | Плоскостность опорных поверхностей |  | СТБ EN 772-20-2008 |
| 1.11 |  | А10.Б29 | Масса образца |  | СТБ 1160-99 п.7.11 ГОСТ 7025-91 п.1.3 |
| 1.12 |  | А10.Б29 | Средняя плотность |  | СТБ 1719-2007 п.7.4 ГОСТ 530-2012 п.7.11 ГОСТ 7025-91 п.5 |
| 1.13 |  | А10.Б29 | Наличие известковых включений |  | СТБ 1160-99 п.7.10 СТБ 1296-2001 п.7.9 СТБ 1719-2007 п.7.3 ГОСТ 530-2012 п.7.5 |
| 1.14 |  | А10.Б40 | Морозостойкость при объемном замораживании |  | СТБ 1160-99 п.7.11 СТБ 1719-2007 п.7.4 ГОСТ 530-2012 п.7.11 ГОСТ 7025-91 п.7 |
| 1.15 |  | А10.Б29 | Наличие высолов |  | ГОСТ 530-2012 п.7.8 |
| 1.16 |  | А10.Б39 | Предел прочности при сжатии и изгибе |  | СТБ 1160-99 п.7.7 СТБ 1296-2001 п.7.7 СТБ 1719-2007 п.7.9 ГОСТ 530-2012 п.п.7.9, 7.10 СТБ EN 772-1-2014 ГОСТ 8462-85 |
| 2.1 | Песок перлитовый вспученный | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 10832-2009 | ГОСТ 10832-2009 п.п.7.10-7.12 |
| 2.2 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 10832-2009 п.8.1 |
| 2.3 |  | А10.Б29 | Зерновой состав |  | ГОСТ 10832-2009 п.8.2 |
| 2.4 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 10832-2009 п.8.3 |
| 3.1 | Цементы | А10.Б46 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-97 ГОСТ 31108-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30515-97 п.7 ГОСТ 310.1-76 |
| 3.2 |  | А10.Б29 | Тонкость помола |  | ГОСТ 310.2-76 п.1 |
| 3.3 |  | А10.Б29 | Нормальная густота цементного теста |  | ГОСТ 310.3-76 п.1 |
| 3.4 |  | А10.Б29 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п.2 |
| 4.1 | Песок для строительных работ Отсев из материалов дробления горных пород | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8736-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8736-93 п.п.5.8, 5.9, 5.11 ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 4.2 |  | А10.Б29 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 4.3 |  | А10.Б29 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |

| 4.4 | Песок для строительных работ Отсев из материалов дробления горных пород | А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | ГОСТ 8736-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.5.3, ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 4.6 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 5.1 | Глина, суглинки | А10.Б46 | Отбор проб (кроме бентонитовых глин) | ГОСТ 9169-75 | ГОСТ 3226-93 п.6.6 |
| 5.2 |  | А10.Б29 | Влажность (кроме бентонитовых глин) |  | ГОСТ 3594.11-93 |
| 5.3 |  | А10.Б29 | Содержание тонкодисперсных фракций |  | ГОСТ 21216.2-93 |
| 5.4 |  | А10.Б29 | Содержание крупнозернистых включений |  | ГОСТ 21216.4-93 |
| 5.5 |  | А10.Б29 | Массовая доля остатка на сите с сеткой №0063 |  | ГОСТ 21216.12-93 |
| 5.6 |  | А10.Б40 | Потери массы при прокаливании |  | ГОСТ 2642.2-86 |
| 6.1 | Агроперлит | А10.Б46 | Отбор проб | ТУ BY 100008102.003-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9758-2012 п.5 |
| 6.2 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-2012 п.6 |
| 6.3 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 9758-2012 п.15 |
| 6.4 |  | А10.Б29 | Зерновой состав |  | ГОСТ 9758-2012 п.17 |
| 7.1 | Смеси бетонные | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 7.2 |  | А10.Б29 | Удобоукладываемость (консистенция): - подвижность (ОК и РК) |  | СТБ 1545-2005 п.п.5.1-5.3 |
| 7.3 |  | А10.Б29 | Содержание воздуха (пористость) (компрессионный метод) |  | СТБ 1545-2005 п.7 |
| 7.4 |  | А10.Б29 | Расслаиваемость (раствороотделение и водоотделение) |  | СТБ 1545-2005 п.8 |
| 7.5 |  | А10.Б29 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.9 |
| 7.6 |  | А10.Б29 | Сохраняемость свойств бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.10 |
| 7.7 |  | А10.Б39 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 7.8 |  | А10.Б40 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060-2012 п.п.4, 5.1, 6.1 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 (второй метод) |
| 7.9 |  | А10.Б29 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 8.1 | Бетоны конструкционные тяжелые | А10.Б46 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-2012 |
| 8.2 |  | А10.Б39 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 8.3 |  | А10.Б29 | Плотность: - в состоянии естественной влажности; - в воздушно-сухом состоянии; - в нормальных влажностных условиях |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |

| 8.4 | Бетоны конструкционные тяжелые | А10.Б40 | Морозостойкость | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10060-2012 п.п.4, 5.1, 6.1 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 (второй метод) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Щебень и гравий из плотных горных пород | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8267-93 п.п.5.7, 5.8, 5.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 9.2 |  | А10.Б29 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 9.3 |  | А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 9.4 |  | А10.Б29 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
| 9.5 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 10.1 | Смеси растворные и растворы строительные | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п.7.1 ГОСТ 5802-86 п.1 |
| 10.2 |  | А10.Б29 | Подвижность (жизнеспособность) |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 10.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность раствора |  | СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ 5802-86 п.7 |
| 10.4 |  | А10.Б29 | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |
| 10.5 |  | А10.Б39 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 10.6 |  | А10.Б29 | Расслаиваемость |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.4 |
| 10.7 |  | А10.Б29 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.5 |
| 10.8 |  | А10.Б40 | Морозостойкость |  | СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ 5802-86 п.10 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				_____________	Т.А. Николаева