Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3872

от 30 марта 2009 года

На бланке №____________

На 7 листах

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «25» августа 2017 года

лаборатории физико-химических исследований

испытательного центра объектов железнодорожного транспорта

Конструкторско-технического центра Белорусской железной дороги

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Бронзы безоловянные | А22.Б09 | Массовая доля элементов: алюминий (Al) (8,39 – 11,07) % железо (Fe) (1,38 – 4,59) % кремний (Si) (0,076 – 0,247) % марганец (Mn) (0,44 – 2,28) % никель (Ni) (0,21 – 1,06) % цинк (Zn) (0,21 – 0,97)% свинец (Pb) (0,014 – 0,053) % олово (Sn) (0,044 – 0,202) % фосфор (P) (0,01 – 0,029) % | ГОСТ 493-79 ГОСТ 18175-78 ГОСТ 614-97 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 20068.2-79 |
| 2.1 | Бронзы оловянные | А22.Б09 | Массовая доля элементов: никель (Ni) (0,27 – 2,89) % железо (Fe) (0,078 – 0,80) % олово (Sn) (2,07 – 11,8) % цинк (Zn) (0,12 – 9,48) % свинец (Pb) (0,024 – 6,94) % марганец (Mn) (0,031 – 0,18)% фосфор (P) (0,03 – 1,47)% медь (Cu) (80,40 – 91,45) % | ГОСТ 5017-2006 ГОСТ 613-79 ГОСТ 614-97 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ1953.5-79 п.2а ГОСТ1953.7-79 п.2 ГОСТ 1953.3-79 ГОСТ 1953.6-79 ГОСТ 1953.2-79 ГОСТ 1953.13-79 ГОСТ 1953.4-79 ГОСТ 1953.1-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Бронзы оловянные | А22.Б09 | Массовая доля элементов: олово (Sn) (2,07 – 11,8) % цинк (Zn) (0,2 – 9,48) % свинец (Pb) (0,2 – 6,94) % марганец (Mn) (0,2 – 0,18) % фосфор (P) (0,2 – 1,47) % никель (Ni) (0,2 – 2,89) % железо (Fe) (0,2 – 0,80) % медь (Cu) (80,40 – 91,45) % | ГОСТ 5017-2006 ГОСТ 613-79 ГОСТ 614-97 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30608-98 |
| 3.1 | Сплавы медно-цинковые | А22.Б09 | Массовая доля элементов: кремний (Si) (0,074 – 4,65) % марганец (Mn) (0,27 – 0,66)% алюминий (Al) (0,094 – 0,387) % никель (Ni) (0,239 – 0,72) % железо (Fe) (0,074 – 1,01)% олово (Sn) (0,062 – 0,42)% свинец (Pb) (0,094 – 2,9)% медь (Cu) (59,0 – 83,0)% | ГОСТ 15527-2004 ГОСТ 17711-93 ГОСТ 1020-97 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9716.2-79 |
| 3.2 |  | А22.Б09 | Массовая доля элементов: железо (Fe) (0,2 – 1,01) % олово (Sn) (0,2 – 0,42) % свинец (Pb) (0,2 – 2,9) % кремний (Si) (0,2 – 4,65) % марганец (Mn) (0,2 – 0,66) % никель (Ni) (0,2 – 0,72) % медь (Cu) (59,0 – 83,0) % |  | ГОСТ 30609-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Сплавы алюминиевые | А22.Б09 | Массовая доля элементов: никель (Ni) (0,005 – 0,81) % титан (Ti) (0,005 – 0,23) % цинк (Zn) (0,005 – 3,0) % олово (Sn) (0,020 – 0,1) % хром (Cr) (0,005 – 0,23) % кремний (Si) (0,098 – 12,85) % магний (Mg) (0,005 – 7,00) % марганец (Mn) (0,015 – 1,49) % железо (Fe) (0,14 – 2,10) % медь (Cu) (0,005 – 8,63) % свинец (Pb) (0,005 – 0,27) % | ГОСТ 1583-93 ГОСТ 4784-97 ГОСТ1131-76 ГОСТ 11069-2001 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 7727-81 п.3 |  |
| 5.1 | Чугун и изделия из него | А22.Б09 А23.Б09 | Массовая доля элементов: никель(Ni) (0,022 - 0,87) % алюминий (Al) (0,007– 0,15) % марганец (Mn) (0,089 – 1,37) % кремний (Si) (0,26 – 3,73) % хром (Cr) (0,031 – 1,78) % ванадий (V) (0,002 – 0,160) % титан (Ti) (0,005 – 0,060) % медь (Cu) (0,025 – 1,29) % углерод (C) (2,59 – 4,06) % сера (S) (0,015 – 0,029) % фосфор (P) (0,009 – 0,260) % магний (Mg) (0,010 – 0,037) % олово (Sn) (0,0017 – 0,115) % | ГОСТ 4491-86 п.1.2 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1585-85 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 28394-89 ГОСТ 28186-89 п.1.2 ГОСТ 30249-97 п.4.2, п.4.3 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 4491-86 п.3.4 ГОСТ 27611-88 ГОСТ 28186-89 п.3.2 ГОСТ 30249-97 п.6.1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 6.1 | Сталь и изделия из нее | А22.Б09 А23.Б09 | Массовая доля элементов: никель (Ni) (0,015 – 10,0) % хром (Cr) (0,02 – 10,0) % титан (Ti) (0,0069 – 1,81) % молибден (Mo) (0,016 – 3,62) % алюминий (Al) (0,014 – 0,84) % кремний (Si) (0,05 – 2,23) % марганец (Mn) (0,036 – 2,31) % вольфрам (W) (0,006 – 4,24) % медь (Cu) (0,028 – 2,88) % ванадий (V) (0,0053 – 1,72) % углерод (C) (0,034 – 1,43) % сера (S) (0,0024 – 0,028) % фосфор (P) (0,0028 – 0,019) % ниобий (Nb) (0,005-0,206) | ГОСТ 398-2010 п.4.5 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1452-2011 п.4.2- п.4.5 ГОСТ 4491-86 п.1.2 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5632-72 ГОСТ 977-88 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 10791-2011 п.6.3, п.6.4 ГОСТ 14959-79 ГОСТ 18572-2014 п.6.2.1 ГОСТ 19281-89 ГОСТ 32400-2013 п.4.2.1 ГОСТ Р 51685-2013 п.5.4 ГОСТ Р 55497-2013 п.5.8 ГОСТ Р 55498-2013 п.5.1.2 ГОСТ Р 55819-2013 п.5.3.1, п.5.3.2 ГОСТ Р 55820-2013 п.5.4 ТНПА и другие документы на продукцию |  | ГОСТ 18895-97 ГОСТ 398-2010 п.6.3 ГОСТ 1452-2011 п.6.2 ГОСТ 4491-86 п.3.4 ГОСТ 10791-2011 п.8.2 ГОСТ 18572-2014 п.9.13 ГОСТ 32400-2013 п.6.8 ГОСТ Р 51685-2013 п.7.6 ГОСТ Р 55497-2013 п.7.1 ГОСТ Р 55498-2013 п.7.10 ГОСТ Р 55819-2013 п.8.6 ГОСТ Р 55820-2013 п.7.7 |
| 6.2 |  | А22.Б09 А23.Б09 | Массовая доля элементов: кремний (Si) (0,2 – 2,23) % марганец (Mn) (0,2 – 2,31) % хром (Cr) (0,2 – 24,7) % никель (Ni) (0,2 – 28,3) % медь (Cu) (0,2 – 2,88) % молибден (Mo) (0,2 – 3,62) % вольфрам (W) (0,2 – 4,24) % ванадий (V) (0,2 – 1,81) % титан (Ti) (0,2 – 0,54) % ниобий (Nb) (0,2 – 0,206) % |  |  | ГОСТ 28033-89 ГОСТ 398-2010 п.6.3 ГОСТ 4491-86 п.3.4 ГОСТ 10791-2011 п.8.2 ГОСТ Р 51685-2013 п.7.6 ГОСТ Р 55498-2013 п.7.10 ГОСТ Р 55819-2013 п.8.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 7.1 | Чугун, сталь и изделия из них | А22.Б09 А23.Б09 | Массовая доля углерода (С) (0,119 - 4,50)% | ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 28186-89 п.1.2 ГОСТ 30249-97 п.4.2, п.4.3 ГОСТ 4491-86 п.1.2 ТНПА и другие документы на продукцию |  | ГОСТ 22536.1-88 п.3 ГОСТ 28186-89 п.3.2 ГОСТ 30249-97 п.6.1 ГОСТ 4491-86 п.3.4 |
| 7.2 |  | А22.Б45 А23.Б45 | Микроструктура | ГОСТ 398-2010 п.4.8, п.4.11 ГОСТ 520-2011 п.7.4 ГОСТ 801-78 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1425-93 п.1.6 ГОСТ 1452-2011 п.4.7- п.4.10 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 10791-2011 п.6.8, п.6.10-6.13 ГОСТ 18572-2014 п.6.1.2.3-п.6.1.2.5, п.6.1.2.8 ГОСТ 28186-89 п.1.3 ГОСТ 28300-2010 п.4.3 ГОСТ 30249-97 п.4.4, п.4.6 ГОСТ 30803-2014 п.4.10-п.4.12 ГОСТ 32400-2013 п.4.2.5 ГОСТ Р 51685-2013 п.5.5, п.5.9, п.5.12 ГОСТ Р 55498-2013 п.5.1.8 ГОСТ Р 55819-2013 п.5.2.2.2 ГОСТ Р 55820-2013 п.5.5, п.5.9, п.5.11 ТНПА и другие документы на продукцию |  | ГОСТ 3443-87 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 30249-97 п.6.6 ГОСТ 30803-2014 п.6.12 ГОСТ 32400-2013 п.6.12 ГОСТ 10791-2011 п.8.8 ГОСТ Р 55498-2013 п.7.14 ГОСТ 32400-2013 п.6.12 ГОСТ 398-2010 п.6.10 ГОСТ 1452-2011 п.6.2, п.6.16 ГОСТ Р 55820-2013 п.7.9, п.7.15 ГОСТ Р 51685-2013 п.7.8., п.7.15 ГОСТ 18572-2014 п.9.15 |
| 7.3 |  | А22.Б29 А23.Б29 | Твердость по Бринеллю 100 – 450 HB |  |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 398-2010 п.6.9 ГОСТ 1425-93 п.3.1 ГОСТ 10791-2011 п.8.4 ГОСТ 28186-89 п.3.3 ГОСТ 28300-2010 п.7.4 ГОСТ 30249-97 п.6.3 ГОСТ 30803-2014 п.6.6 ГОСТ Р 51685-2013 п.7.12 ГОСТ Р 55819-2013 п.8.7 ГОСТ Р 55820-2013 п.7.13 |
| 7.4 |  | А22.Б29 А23.Б29 | Твердость по Роквеллу 20 – 65 HRC 60 – 100 HRB 60 – 100 HRA |  |  | ГОСТ 9013-59 ГОСТ 520-2011 п.9.2 ГОСТ 1452-2011 п.6.15 ГОСТ 18572-2014 п.9.14 ГОСТ 28300-2010 п.7.4 ГОСТ 30803-2014 п.6.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 8.1 | Сталь, цветные металлы и сплавы и изделия из них | А22.Б29 | Твердость по Супер-Роквеллу 50 – 80 HR30T | ГОСТ 1452-2011 п.4.7 ГОСТ 2060-2006 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 13345-85 ГОСТ 31334-2007 ТНПА и другие документы на продукцию |  | ГОСТ 22975-78 |
| 8.2 |  | А22.Б29 А23.Б29 | Твердость по Виккерсу 200 – 800HV |  |  | ГОСТ 2999-75 ГОСТ 1452-2011 п.6.15 |
| 8.3 |  | А22.Б29 | Микротвердость по Виккерсу 200 – 800 HV |  |  | ГОСТ 9450-76 п.1.4 |
| 9.1 | Сварные соединения | А22.Б29 | Статическое растяжение | ГОСТ 1561-75 п.2.9, п.2.12, п.2.13 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ТНПА и другие документы на продукцию |  | СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1561-75 п.4.3 |
| 9.2 |  | А22.Б29 | Ударный изгиб |  |  | ГОСТ 6996-66 п.п.1 – 8 ГОСТ 1561-75 п.4.3 |
| 10.1 | Металлы и сплавы и изделия из них | А22.Б29 А23.Б29 | Статическое растяжение | ГОСТ 398-2010 п.4.8 ГОСТ 809-2014 п.4.1.6 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 4491-86 п.1.5 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 10791-2011 п.6.10 ГОСТ 11530-93 п.2.2 ГОСТ 28394-89 ГОСТ 32400-2013 п.4.2.2 ГОСТ 31334-2007 п.4.1.9 ГОСТ Р 51685-2013 п.5.8 ГОСТ Р 55497-2013 п.5.9 ГОСТ Р 55498-2013 п.5.1.5 ГОСТ Р 55820-2013 п.5.8, п.5.10 ТНПА и другие документы на продукцию |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 398-2010 п.6.6 ГОСТ 809-2014 п.6.6, п.6.8 ГОСТ 4491-86 п.3.6 ГОСТ 10791-2011 п.8.3 ГОСТ 11530-93 п.4.4 ГОСТ 11701-84 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 27208-87 ГОСТ 28870-90 ГОСТ 31334-2007 п.8.4, п.8.5 ГОСТ 32400-2013 п.6.9 ГОСТ Р 51685-2013 п.7.11 ГОСТ Р 55498-2013 п.7.11 ГОСТ Р 55820-2013 п.7.12 ГОСТ Р 55497-2013 п.7.2 |
| 10.2 |  | А22.Б29 | Статическое сжатие |  |  | ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 27208-87 |
| 10.3 |  | А22.Б29 А23.Б29 | Ударный изгиб при температуре от -60 °C до +100 °C |  |  | ГОСТ 9454-78 ГОСТ 398-2010 п.6.7 ГОСТ 4491-86 п.3.7 ГОСТ 10791-2011 п.8.5 ГОСТ 11530-93 п.4.5 ГОСТ 31334-2007 п.8.4, п.8.6 ГОСТ 32400-2013 п.6.10 ГОСТ Р 51685-2013 п.7.11 ГОСТ Р 55497-2013 п.7.3 ГОСТ Р 55498-2013 п.7.12 ГОСТ Р 55820-2013 п.7.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 11.1 | Материалы порошковые | А22.Б29 | Статическое растяжение | ГОСТ 17431-72 ГОСТ 17432-72 ГОСТ 26719-85 ГОСТ 26802-86 ГОСТ 28378-89 ТНПА и другие документы на продукцию |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 18227-98 |
| 11.2 |  | А22.Б29 | Радиальное сжатие |  |  | ГОСТ 26529-85 |
| 12.1 | Проволока | А22.Б29 | Статическое растяжение | ГОСТ 792-67 ГОСТ 1066-90 ГОСТ 1071-81 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 3282-74 ГОСТ 3875-83 ГОСТ 3920-70 ГОСТ 5529-75 ГОСТ 5663-79 ГОСТ 7348-81 ТНПА и другие документы на продукцию |  | ГОСТ 10446-80 |
| 13.1 | Трубы металли-ческие | А22.Б29 | Статическое растяжение | ГОСТ 617-2006 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 10707-80 ГОСТ 13663-86 ТНПА и другие документы на продукцию |  | ГОСТ 10006-80 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева