Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.3370

с 06.08.2008г. до 06.08.2011г.

Листов 8

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

текстильной лаборатории отдела технического контроля по обслуживанию текстильных

цехов завод полиэфирных нитей и участка № 3 цеха нетканных материалов № 1

производства полиэфирных материалов

Открытого акционерного общества "Могилевхимволокно"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нить полиэфирная малоусадочная с повышенной адгезией | 59.080.20 | Линейная плотность Отклонение фактической линейной плотности от номинальной Удельная разрывная нагрузка и удлинение нити при разрыве Коэффициент вариации по разрывной нагрузке и удлинению Линейна усадка Число кручений на 1 м Влажность | ТУ 6-13-0204077-17-88 | ГОСТ 6611.1-73 ТУ 6-13-0204077-17-88 п.3.2 ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.2-73 ТУ 6-13-0204077-17-88 п.3.3 ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 19603-74 ГОСТ 6611.3-73 ГОСТ 6611.4-73 п.4.3 |
| 2. Нить полиэфирная для технических тканей | 59.080.20 | Линейная плотность, отклонение фактической линейной плотности от номинальной и коэффициент вариации по линейной плотности Удельная разрывная нагрузка и удлинение при разрыве, коэффициент вариации по разрывной нагрузке и удлинению при разрыве | ТУ 6-13-0204077-72-90 | ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.2-73 |

№ ВУ/112 02.2.0.3370									Лист 2

Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Нить полиэфирная для технических тканей | 59.080.20 | Линейная усадка и коэффициент вариации по линейной усадке Число кручений на 1 м нити Влажность Количество внутрибобинных пороков на условную длину 1000м нити | ТУ 6-13-0204077-72-90 | ГОСТ 19603-74 ТУ 6-13-0204077-72-90 п.3.4 ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.3-73 ГОСТ 6611.4-73 п.4.3 ТУ 6-13-0204077-72-90 п.3.9 |
| 3. Нить полиэфирная комплексная для швейных ниток | 58.080.20 | Линейная плотность Отклонение фактической линейной плотности от номинальной Удельная разрывная нагрузка и удлинение при разрыве Коэффициент вариации по разрывной нагрузке и по удлинению нити при разрыве Линейная усадка Влажность Количество пороков нити внутри копса на условную длину 1000м | ТУ РБ 00204079.104-95 | ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.2-73 ГОСТ 6611.1.-73 ГОСТ 28401-2001 ГОСТ 6611.4-73 п.4.3 ТУ РБ 00204079-104-95 п.4.7 |
| 4. Нить полиэфирная пневмосоединенная для текстильно-галантерейной промышленности | 59.080.20 | Линейная плотность Отклонение фактической линейной плотности от номинальной Коэффициент вариации по линейной плотности нити в копс | ТУ 6-13-00204079-91-92 | ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.1-73 |

№ ВУ/112 02.2.0.3370									Лист 3

Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Нить полиэфирная пневмосоединенная для текстильно-галантерейной промышленности | 59.080.20 | Удельная разрывная нагрузка, удлинение нити при разрыве Коэффициент вариации по удлинению нити при разрыве Линейная усадка Влажность Белизна Количество пневмоузлов на 1м нити и расстояние между пневмоузлами | ТУ 6-13-00204079-91-92 | ГОСТ 6611.2-73 ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 28401-2001 ГОСТ 6611.4-73 п.6.3 ТУ 6-13-00204079-91-92 п.3.4 ТУ 6-13-00204079-91-92 п.3.7 |
| 5. Нить полиэфирная комплексная технического назначения | 59.080.20 | Линейная плотность Отклонение фактической линейной плотности от номинальной Удельная разрывная нагрузки и удлинение нити при разрыве Линейная усадка в кипящей воде Линейная усадка Число кручений на 1м нити Влажность | ТУ РБ 00204079.009-98 | ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.2-73 ТУ РБ 00204079.009-98 п.4.2 ГОСТ 28401-2001 ТУ РБ 00204079.009-98 п.4.5 ГОСТ 19603-73 ТУ РБ 00204079.009-98 п.4.6 ГОСТ 6611.3-73 ГОСТ 6611.4-73 п.4.3 |

№ ВУ/112 02.2.0.3370									Лист 4

Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Нитки полиэфирные обувные | 59.080.30 | Линейная плотность Отклонение результирующей фактической линейной плотности от результирующей линейной плотности Разрывная нагрузка, коэффициент вариации по разрывной нагрузке, удлинение при разрыве Число сложений ниток Влажность Неравномерность ниток в петле | ТУ РБ 00204079.006-96 | ГОСТ 6611.1-73 ТУ РБ 00204079.006-96 п.4.1 ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.2-73 ТУ РБ 00204079.006-96 п.4.3 ГОСТ 6611.3-73 ГОСТ 6611.4-73 п.4.3 ГОСТ 28753.1-90 |
| 7. Нитки полиэфирные швейные | 58.080.20 | Линейная плотность Отклонение фактической результирующей линейной плотности от номинальной Разрывная нагрузка, коэффициент вариации по разрывной нагрузке, удлинение при разрыве Влажность Линейная усадка Неравномерность ниток | ТУ РБ 00204079.015-98 | ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.2-73 ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.4-73 ГОСТ 28401-2001 ТУ РБ 00204079.015-98 п.4.7 ГОСТ 28753.1-90 |
| 8. Нить полиэфирная техническая | 59.080.20 | Линейная плотность, отклонение линейной плотности от номинальной | ТУ РБ 700117487.166-2002 | ГОСТ 6611.1-73 ТУ РБ 700117487.166-2002 п.4.2 |

№ ВУ/112 02.2.0.3370									Лист 5

Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Нить полиэфирная техническая | 59.080.20 | Удельная разрывная нагрузка и удлинение нити при разрыве Линейная усадка Число кручений на 1м нити Влажность | ТУ РБ 700117487.166-2002 | ГОСТ 6611.2-73 ТУ РБ 700117487.166-2002 п.4.1 ГОСТ 19603-74 ТУ РБ 700117487.166-2002 п.4.3 ГОСТ 6611.3-73 ГОСТ 6611.4-73 п.4.3 |
| 9. Нить полиэфирная малоусадочная линейной плотности 944 текс | 59.080.20 | Линейная плотность и отклонение фактической линейной плотности от номинальной Удельная разрывная нагрузка и удлинение нити при разрыве Линейная усадка Число кручений на 1м Влажность | ТУ 6-13-0204077-19-91 | ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.2-73 ТУ 6-13-0204077-19-91 п.3.2 ГОСТ 19603-74 ГОСТ 6611.3-73 ГОСТ 6611.4-73 п.4.3 |
| 10. Нить полиэфирная линейной плотности 11.3 текс для технических тканей | 59.080.20 | Линейная плотность Отклонение фактической линейной плотности от номинальной Удельная разрывная нагрузка и удлинение нити при разрыве Линейная усадка Влажность Число кручений на 1м нити и направление крутки | ТУ РБ 00204079.126-99 | ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.2-73 ГОСТ 28401-2001 ГОСТ 6611.4-73 п.4.3 ГОСТ 6611.3-73 |

№ ВУ/112 02.2.0.3370									Лист 6

Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Нить полиэфирная технического назначения | 59.080.20 | Удельная разрывная нагрузка и удлинение нити при разрыве, удлинение нити при удельной нагрузке 45Н; 90Н Линейная плотность Линейная усадка (180°С-15) (тип М870 и М960) Линейная усадка (177°С-2) (тип М860 и М950) Влажность Число кручений на 1м нити и направление крутки | ТУ BY 700117487.014-2005 | ГОСТ 6611.2-73 ТУ BY 700117487.014-2005 п.4.2 ГОСТ 6611.2-73 ТУ BY 700117487.014-2005 п.4.3 ГОСТ 19603-73 ТУ BY 700117487.014-2005 п.4.4.1; 4.4.2 ТУ BY 700117487.014-2005 п.4.4.3 ГОСТ 6611.4-73 п.4.3 ГОСТ 6611.3-73 |
| 12. Нить полиэфирная техническая многокруточная | 24.70.12 500 22 7243 | Отклонение результирующей фактической линейной плотности от номинальной Разрывная нагрузка и удлинение нити при разрыве Линейная усадка Номинальное число кручений на 1м нити Влажность | ТУ BY 700117487.030-2006 | ГОСТ 6611.1-73 ТУ BY 700117487.030-2006 п.4.3 ТУ BY 700117487.030-2006 п.4.2 ГОСТ 6611.2-73 ГОСТ 19603-74 ГОСТ 6611.3-73 ГОСТ 6611.4-73 |
| 13. Полотно полиэфирное иглопробивное прокладочное для автомобильной промышленности | 59.080.30 | Поверхностная плотность и линейные размеры Толщина Неровнота по массе | ТУ РБ 00204079.033-97 | ГОСТ 3811-72 п.4.3; 4.5; 4.7 ГОСТ 12023-93 ТУ РБ 00204079.033-97 п.4.3 ГОСТ 15902.2-2003 п.9 ТУ РБ 00204079.033-97 п.4.4 |

№ ВУ/112 02.2.0.3370									Лист 7

Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Полотно полиэфирное иглопробивное прокладочное для автомобильной промышленности | 59.080.30 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ТУ РБ 00204079.033-97 | ГОСТ 15902.3-2003 п.2 ТУ РБ 00204079.033-97 |
| 14. Полотно полиэфирное иглопробивное для сушильно-гладельных машин | 59.080.30 | Поверхностная плотность и линейные размеры Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ТУ РБ 00204079.057-97 | ГОСТ 3811-2003 ГОСТ 15902.3-2003 ТУ РБ 00204079.057-97 п.4.3 |
| 15. Полотно полиэфирное иглопробивное прокладочное мебельное | 59.080.30 | Линейные размеры и поверхностная плотность Толщина Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве Неровнота по массе | ТУ РБ 700117487.172-2004 | ГОСТ 3811-72 ТУ РБ 700117487.172-2004 п.4.2 ГОСТ 12023-93 ТУ РБ 700117487.172-2004 п.4.4 ГОСТ 15902.3-79 ГОСТ 15902.2-2003 (схем. раскроя проб в соответствии с рис.16) |
| 16. Полотно полиэфирное иглопробивное для кровельных и гидроизоляционных материалов | 59.080.30 | Поверхностная плотность и линейные размеры Толщина Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ТУ РБ 00204079.146-97 | ГОСТ 3811-72 ГОСТ 12023-93 ТУ РБ 00204079.146-97 п.4.3 ГОСТ 15902.3-79 раздел 2 |
| 17. Полотно иглопробивное геотекстильное для транспортного строительства | 59.080.30 | Линейные размеры и поверхностная плотность Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | СТБ 1104-98 | ГОСТ 3811-72 ГОСТ 15902.3-79 раздел 2 |

№ ВУ/112 02.2.0.3370									Лист 8

Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Полотно иглопробивное геотекстильное для транспортного строительства | 59.080.30 | Коэффициент вариации по массе | СТБ 1104-98 | ГОСТ 15902.2-2003 п.4.13 |
| 18. Полотно полиэфирное фильтровальное | 59.080.30 | Линейные размеры и поверхностная плотность Толщина Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве Измерение линейных размеров после замочки | ТУ РБ 00204079.140-97 | ГОСТ 3811-72 ГОСТ 12023-93 ТУ РБ 00204079.140-97 п.4.3 ГОСТ 15902.3-79 ТУ РБ 00204079.140-97 п.4.5 |
| 19. Шнур полиэфирный бытовой | 59.080.50 | Линейные размеры, диаметр шнура Разрывная нагрузка Линейная плотность Определение плотности вязания | ТУ РБ 00204079.027-98 | ГОСТ 16218.1-93 ГОСТ 16218.5-93 ТУ РБ 00204079.027-98 п.4.2 ГОСТ 16218.2-93 ГОСТ 16218.4-93 ТУ РБ 00204079.027-98 п.4.4 |

Директор Могилевского ЦСМС –

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий						С.С.Денисенко