Приложение

к аттестату аккредитации

ВУ/112 02.2.0.3381

с 02.10.2008г. по 02.10.2011г.

Листов 6

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории филиала коммунального унитарного предприятия

по проектированию, ремонту и строительству дорог "Могилевоблдорстрой" –

дорожное ремонтно-строительное управление № 196

| Наименование вида или объема испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Песок для строительных работ |  | Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Влажность Насыпная плотность Истинная плотность | ГОСТ 8736-93 | # ГОСТ 8735-88 п.2 # ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 8735-88 п.5 # ГОСТ 8735-88 п.4 # ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8735-88 п.9 ГОСТ 8735-88 п.8 |
| 2. Щебень и гравий из плотных горных пород |  | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |

№ ВУ/112 02.2.0.3381									Лист 2

Листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Щебень и гравий из плотных горных пород | 91.100.01 | Насыпная плотность Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные Истинная плотность Влажность Дробимость Определение морозостройкости Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.15 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 3. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные |  | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Водостойкость Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25607-94 ГОСТ 23735-79 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 23735-79 п.1.7-1.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 ГОСТ 25607-94 п.1 приложение А ГОСТ 25607-94 Приложение А п.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 25607-94 Приложение А п.4 ГОСТ 25607-94 Приложение А п.5 |
| 4. Грунты |  | Отбор проб Максимальная плотность Влажность методом высушивания до постоянной массы | # СТБ 943-93 # ТКП 45-3.03-19-2006 ТКП 059-2007 | ГОСТ 12071-2000 п.3 ГОСТ 22733-2002 ГОСТ 5180-84 п.2 |

№ ВУ/112 02.2.0.3381									Лист 3

Листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Грунты |  | Плотность методом режущего кольца Коэффициент фильтрации песчаных грунтов Контроль степени уплотнения грунтов при возведении земельных сооружений | # СТБ 943-93 # ТКП 45-3.03-19-2006 ТКП 059-2007 | ГОСТ 5180-84 п.6 ГОСТ 25584-90 П 12-2000 к СНБ 5.01.01-99 ГОСТ 19912-2001 |
| 5. Битумы нефтяные дорожные вязкие |  | Отбор проб Глубина проникания иглы при 25°С Температура размягчения по кольцу и шару Индекс пенетрации | ГОСТ 22245-90 | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 11501-78 п.3 ГОСТ 11506-73 п.3 ГОСТ 22245-90 Приложение 2 табл.3 |
| 6. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей |  | Отбор проб Зерновой состав Определение плотности в уплотненном состоянии Определение истинной плотности Определение пористости Определение влажности | # ГОСТ 16557-2005 | ГОСТ 16557-2005 п.6 ГОСТ 16557-2005 п.7.2 ГОСТ 16557-2005 п.7.4 ГОСТ 16557-2005 п.7.3 ГОСТ 16557-2005 п.7.5 ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |
| 7. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон |  | Отбор проб Температура смеси Изготовление образцов Определение средней плотности (объемной массы) асфальтобетона | # СТБ 1033-2004 | СТБ 1115-2004 п.4 СТБ 1115-2004 п.4, т.№ 1 СТБ 1115-2004 п.5 СТБ 1115-2004 п.6.1 |

№ ВУ/112 02.2.0.3381									Лист 4

Листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон |  | Определение средней плотности (объемной массы) минеральной части асфальтобетона Определение истинной плотности (удельного веса) минеральной части смеси и асфальтобетона Определение истинной плотности (удельного веса) смеси и асфальтобетона Определение пористости минеральной части (остова) асфальтобетона Определение остаточной пористости асфальтобетона Определение водонасыщения асфальтобетона Определение набухания асфальтобетона Предел прочности при сжатии при 20°С и 50°С Предел прочности асфальтобетона при растяжении при 0°С Определение предела прочности при сдвиге при температуре 50°С Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде после 14 суток | СТБ 1033-2004 | СТБ 1115-2004 п.6.2 СТБ 1115-2004 п.6.3 СТБ 1115-2004 п.6.4 СТБ 1115-2004 п.6.5 СТБ 1115-2004 п.6.6 СТБ 1115-2004 п.6.7 СТБ 1115-2004 п.6.8 СТБ 1115-2004 п.6.9 СТБ 1115-2004 п.6.10 СТБ 1115-2004 п.6.11 СТБ 1115-2004 п.6.15 |

№ ВУ/112 02.2.0.3381									Лист 5

Листов 6

| 1 | 2 | 3 | # 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон |  | Определение состава асфальтобетона и смеси (отмывка растворителем) Определение сцепления битума с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси Определение степени уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях | # СТБ 1033-2004 | СТБ 1115-2004 п.6.17.1 СТБ 1115-2004 п.6.18 СТБ 1115-2004 п.6.20 |
| 8. Смеси органоминеральные складируемые гидрофобные холодного приготолвения |  | Отбор проб Определение водонасыщения Остаточная пористость Устойчивость к расслаиванию, определяемая по показателю стекания вяжущего | # ТУ BY 300220696.525-2007 | СТБ 1115-2004 п.4 СТБ 1115-2004 п.6.7. СТБ 1115-2004 п.6.6 СТБ 1115-2004 п.6.21 |
| 9. Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог |  | Отбор проб Определение содержания растворимых химических противогололедных и других реагентов Содержание зерен противогололедного материала Модуль крупности нерастворимых частиц Содержание пылевидных и глинистых частиц Определение плавящей способности растворимых химических противогололедных реагентов | # СТБ 1158-99 | СТБ 1158-99 п.7 СТБ 1158-99 п.8.1 ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 8735-88 п.5.1 СТБ 1158-99 п.8.2 |

№ ВУ/112 02.2.0.3381									Лист 6

Листов 6

| 1 | 2 | 3 | # 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Асфальтогранулят для транспортного строительства |  | Отбор проб Зерновой состав Насыпная плотность Содержание органического вяжущего | # СТБ 1705-2006 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 СТБ 1115-2004 п.6.17.1 |
| 11. Бетоны |  | Отбор проб Прочность на сжатие | # ГОСТ 26633-91 | ГОСТ 10180-90 п.2 СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-90 п.5.2 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий					С.С. Денисенко