|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к аттестату аккредитации  № BY/112 2.4316  от 08 октября 2012  на бланке \_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 3 листах  редакция 04 |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

**от 26 ноября 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюро контроля качества продукции  Открытого акционерного общества  «Смолевичский завод железобетонных изделий» | | | | | |
| № п/п | | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ул. Вокзальная, 5А, 222201, г. Смолевичи, Минская область | | | | | | | |
| 1.1\* | | Бетон | 23.63/  42.000 | Отбор проб и изготовление образцов, твердение, хранение и транспортирование образцов | СТБ 1544-2005  СТБ 2221-2020  СТБ 1187-2020 | ГОСТ 10180-2012  п.п. 4.2, 4.3 | |
| 1.2\* | | 23.63/  29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012  п. 7.2 | |
| 1.3\* | | 23.63/  29.121 | Прочность бетона на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012  п.п. 7.3 | |
| 2.1\* | | Смеси  бетонные | 23.63/  42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.4 | |
| 2.2\* | | 23.63/  29.144 | Удобоукладываемость бетонной смеси:  - осадка конуса  - жесткость | СТБ 1545-2005 п. 5.3  СТБ 1545-2005 п. 5.4 | |
| 2.3\* | | 23.63/  29.040 | Средняя плотность бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п. 6.2 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4\* | Смеси  бетонные | 23.63/  35.065 | Температура бетонной смеси | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.9.2 |
| 2.5\* | 23.63/  29.040 | Содержание воздуха в бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п.7.3 |
| 3.1\* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/  42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.1.3-1.5 |
| 3.2\* | 23.64/  29.121 | Прочность раствора на сжатие | СТБ 1307-2012  п.п.7.8-7.9  ГОСТ 5802-86 п.6  ГОСТ 310.4-81 п.2.2 |
| 3.3\* | 23.64/  29.144 | Подвижность растворной смеси | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 3.4\* | 23.64/  29.128 | Расслаиваемость растворной смеси | ГОСТ 5802-86 п.4 |
| 4.1\* | Песок | 08.12/  42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п.2.5 |
| 4.2\* | 08.12/  29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 4.3\* | 08.12/  29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 4.4\* | 08.12/  29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | ГОСТ 8735-88 п.5.3  ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 4.5\* | 08.12/  29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9 |
| 4.6\* | 08.12/  35.060 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 5.1\* | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/  42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13015.0-83 | ГОСТ 13015.0-83 п.п.12,13 |
| 5.2\* | 23.61/  29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 26433.1-89 |
| 5.3\* | 23.61/  29.061 | Отклонение от прямолинейности (непрямолинейности) |
| 5.4\* | 23.61/  29.061 | Отклонение от плоскостности (неплоскостности) |
| 5.5\* | 23.61/  29.061 | Разность длин диагоналей |
| 5.6\* | 23.61/  29.061 | Отклонение от перпендикулярности |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7\* | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/  29.061 | Ширина раскрытия трещин | ГОСТ 13015.0-83 | ГОСТ 26433.1-89 |
| 5.8\* | 23.61/  32.089 | Толщина защитного слоя | ГОСТ 22904-93 |
| 5.9\* | 23.61/  26.095 | Сила натяжения арматуры (частотный метод) | ГОСТ 22362-77 |

**Примечание:** \* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных