|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0182 от 16 февраля 1996 года на бланке №_________ на 6 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» января 2023 года

центральной заводской лаборатории управления главного металлурга

Открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод»

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды и аппараты, работающие под давлением -паровые и водогрейные котлы - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; основной металл; сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 № 7. ТНПА и другая технологическая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 1.2** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости основной металл; сварные соединения |  | МВИ.МН 4304-2012 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; основной металл; сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: -эхо-метод основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая Дефектоскопия: -эхо-метод; сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
| 2.1** | Грузоподъемное оборудование: - грузоподъемные краны - грузозахватные органы - тара | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; основной металл; сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 19822-88 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66. ТНПА и другая технологическая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; основной металл; сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный Контроль: - магнитопорошковая дефектоскопия основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, -эхо-метод; основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая Дефектоскопия: -эхо-метод; сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
| 3.1** | Объекты литейного производства | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; основной металл; сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов, утв. Постановлением МЧС РБ от 29.05.2017 № 19. ТНПА и другая технологическая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; основной металл; сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный Контроль: - магнитопорошковая дефектоскопия основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 4.2* | Образцы сварных соединений для аттестации сварщиков | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; сварные соединения; основной металл | ГОСТ ISO 5817-2019 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной сварке плавлением (утв. Протоколом Госпроматомнадзора РБ от 27.06.1994 №6 в ред. Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 4.3* |  | 24.10/ 32.123 | Радиографический контроль: - радиографическая дефектоскопия сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 4.4* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение; статический изгиб; сплющивание; ударный изгиб сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 разделы 3, 5, 8, 9 ГОСТ 8695-75 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 5.1* | Чугунное литье | 24.51/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение | ГОСТ 7293-85 ГОСТ 1412-85 ТУ РБ 05808729.029-95 | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 27208-87 |
| 5.2* |  | 24.51/ 29.143 | Измерение твердости |  | ГОСТ 9012-59 |
| 6.1* | Цветное литье | 24.54/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение | ГОСТ 613-79 ГОСТ 1583-93 ГОСТ 17711-93 | ГОСТ 1497-84 |
| 6.2* |  | 24.54/ 29.143 | Измерение твердости |  | ГОСТ 9012-59 |
| 7.1* | Стальное литье | 24.52/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение; ударный изгиб | ГОСТ 977-88 ТУ РБ 05808729.048-96 | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 9454-78 |
| 7.2* |  | 24.52/ 29.143 | Измерение твердости |  | ГОСТ 9012-59 |
| 8.1* | Стальной металлопрокат | 24.10/ 29.143 | Прокаливаемость | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 1050-2013 | ГОСТ 5657-69 |
| 8.2* |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический анализ: Макроструктура |  | ГОСТ 10243-75 |
| 9.1* | Крепежные изделия | 25.94/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 898-2-2015 | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 9.2* |  | 25.94/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 898-2-2015 |
| 10.1* | Трубы | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10707-80 | ГОСТ 9012-59 |
| 10.2* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 10006-80 |
| 11.1* | Проволока стальная | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение | ГОСТ 3282-74 ГОСТ 5663-79 ГОСТ 9389-75 | ГОСТ 10446-80 |
| 11.2* |  | 24.10/ 29.121 | Число скручиваний |  | ГОСТ 1545-80 |
| 12.1* | Прутки стальные | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 10702-2016 | ГОСТ 9012-59 |
| 12.2* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: Осадка |  | ГОСТ 8817-82 |
| 13.1* | Прокат стальной (листы, ленты) | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 503-81 ГОСТ 2284-79 ГОСТ 4041-2017 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 27772-2015 | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 22975-78 |
| 13.2* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение; статический изгиб; выдавливание листов и лент по Эриксену |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 11701-84 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 10510-80 |
| 14.1* | Листы и ленты из цветных металлов | 24.45/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение | ГОСТ 1173-2006 ГОСТ 2208-2007 ГОСТ 13726-97 ГОСТ 21631-2019 | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 11701-84 |
| 15.1* | Тентовый материал | 13.20/ 29.040 | Масса | ГОСТ 29151-91 | ГОСТ 17073-71 |
| 15.2* |  | 13.20/ 29.121 | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 17074-71 |
| 15.3* |  | 13.20/ 29.121 | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ 17316-71 |
| 15.4* |  | 13.20/ 29.121 | Прочность сварного шва на сдвиг |  | ГОСТ 29151-91 |
| 16.1* | Накладки тормозные | 29.32/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 1786-95 | ГОСТ 9012-59 |
| 17.1* | Изделия машиностроения: - детали | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; основной металл; сварные соединения | СТБ 1014-95 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 23278-2013 СТП МАЗ 062-2009 | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 17.2* |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; основной металл; сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 17.3* |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный Контроль: - магнитопорошковая дефектоскопия основной металл; сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 17.4* | Изделия машиностроения: - детали | 24.10/ 32.123 | Радиографический контроль: -Радиографическая Дефектоскопия сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 17.5* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 22975-78 |
| 18.1* | Детали, подвергаемые химико-термической обработке | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП МАЗ 062-2009 | ГОСТ 9013-59 |
| 18.2* |  | 24.10/ 18.115 | Толщина диффузионного слоя |  | СТБ 2307-2013 ГОСТ 9450-76 |
| 19.1* | Детали, подвергаемые закалке ТВЧ | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП МАЗ 062-2009 | ГОСТ 9013-59 |
| 19.2* |  | 24.10/ 18.115 | Толщина закаленного ТВЧ слоя |  | СТБ 2307-2013 ГОСТ 9450-76 |
| 20.1* | Детали, подвергаемые улучшению | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП МАЗ 062-2009 | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 21.1* | Детали МАЗ Стальной металлопрокат | 24.10/ 08.035 (08.156) | Спектральный анализ. Диапазон измерений: С от 0,010% до 2,0%; Nb от 0,010% до 2,0%; Si от 0,010% до 2,5%; Mn от 0,050% до 5,0%; Сr от 0,010% до 10,0%; Ni от 0,010% до 10,0%; Сu от 0,010% до 2,00%; Al от 0,005% до 2,00%; Mo от 0,010% до 5,00%; W от 0,020% до 2,00%; V от 0,005% до 2,00%; Ti от 0,005% до 0,70% | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 4041-2017 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 18895-97 |
| 21.2* |  | 24.10/ 08.052 | Определение содержания С – (0,15-0,55)%; Si – (0,10-0,40)%; S – (0,002-0,40)%; Mn – (0,3-0,8)%; Сr – (0,1-0,50)%; Ni – (0,1-0,50)%; Сu – (0,1-0,50)%; В сталях марок: 20,30,40,40Л,45 | ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 | ГОСТ 22536.0-87 ГОСТ 22536.1-88 п. 3 ГОСТ 22536.2-87 п. 2 ГОСТ 22536.4-88 п. 2 ГОСТ 22536.5-87 п. 2 ГОСТ 22536.7-88 п. 3 ГОСТ 22536.8-87 ГОСТ 22536.9-88 п. 3 |
| 21.3* | Детали МАЗ Стальной металлопрокат | 24.10/ 08.052 | Определение содержания С – (0,70-1,09)%; Si – (0,10-0,40)%; S – (0,002-0,40)%; Mn – (0,3-0,8)%; Сr – (0,1-0,50)%; Ni – (0,1-0,50)%; Сu – (0,1-0,50)%; В сталях марок: У8, У8Г | ГОСТ 1435-99 | ГОСТ 22536.0-87 ГОСТ 22536.1-88 п. 3 ГОСТ 22536.2-87 п. 2 ГОСТ 22536.4-88 п. 2 ГОСТ 22536.5-87 п. 2 ГОСТ 22536.7-88 п. 3 ГОСТ 22536.8-87 ГОСТ 22536.9-88 п. 3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных