### Приложение к аттестату

аккредитации

№BY/112 02.2.0.2796

от « 02» октября  2006 г.

на 1 листе

Дополнение к области аккредитации №1 от 09.03.2009 года

Отдела главного сварщика

Конструкторско-производственного

республиканского унитарного предприятия  «ОКБ Академическое»

| Наименование объекта или виды испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чугун нелегированный, сталь углеродистая, легированная и высоколегированная Проволока стальная сварочная Электроды. Металл сварного шва |  | Спектральный анализ массовой доли, %: - углерода C (0,010-2,0) - серы S (0,002-0,20) - фосфора P (0,002-0,20) - кремния Si (0,010-2,5) - марганца Mn (0,050-5,0) - хрома Cr (0,010-10,0) - никеля Ni (0,010-10,0) - меди Cu (0,010-2,0) - алюминия Al (0,005-2,0) - молибдена Mo (0,010-5,0) - вольфрама W (0,020-5,0) - ванадия V (0,005-5,0) - титана Ti (0,005-2,0) - ниобия Nb (0,010-2,0) - бора B (0,001-0,10) | ГОСТ 380-94 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5220-79 ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19281-89 ГОСТ 1435-74 ГОСТ 5950-73 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 14959-79 ГОСТ 801-78 ГОСТ 6713-91 ГОСТ 2072-74 ГОСТ 2246-74 ГОСТ26271-84 ГОСТ 9466-75 | ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа. |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа по аккредитации                                      Н.А.Жагора