|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4433 от 27.09.2013 на бланке № _________ на 7 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 сентября 2023 года

испытательной лаборатории

Государственного унитарного строительного предприятия «Березовская ПМК-3»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Комсомольская, 56, 225209, г. Береза, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | - Песок для строительных работ | - 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2 * |  | 08.12/29.040 - 08.12/29.142 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3 * |  | - 08.12/29.040 | Пылевидные и глинистые частицы |  | ГОСТ 8735-88 (метод мокрого просеивания) п.5.3 |
| 1.4 * |  | - 08.12/29.040 | Глина в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 1.5 * |  | - 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 1.6 * |  | - 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.1 *** | - Щебень и гравий из плотных горных пород | - 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2 * |  | 08.12/29.040 08.12/29.142 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3 * |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
| 2.4 * |  | 08.12/29.040 | Пылевидные и глинистые частицы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 2.5 * |  | 08.12/29.040 | Зерна пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 3.1 *** | - Смеси песчано-гравийные | - 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23735-2014 п.п. 5.4,5.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 3.2 * |  | 08.12/29.040 08.12/29.142 | Зерновой состав |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.1, 6.4, 6.5, 6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 3.3 * |  | 08.12/29.040 | Модуль крупности |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.8 ГОСТ 8735-88 п.3.5 |
| 3.4 * |  | 08.12/29.040 | Пылевидные и глинистые частицы |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.2, 6.6, 6.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 3.5 * |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 4.1 *** | - Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | - 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2318-2013 п.5.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 4.2 * |  | 08.12/29.040 08.12/29.142 | Зерновой состав |  | СТБ 2318-2013 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 4.3 * |  | 08.12/29.040 | Пылевидные и глинистые частицы |  | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 4.4 * |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ 2318-2013 п.6.12 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 5.1 *** | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | - 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 1217-2000 | ГОСТ 9758-2012 п.5 |
| 5.2 * |  | 08.12/29.040 08.12/29.142 | Зерновой состав |  | ГОСТ 9758-2012 п.17 |
| 5.3 * |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-2012 п.6 |
| 5.4 * |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 9758-2012 п.15 |
| 6.1 ** | Смеси бетонные | - 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 6.2 ** |  | 23.63/29.144 | Марка по удобоукладываемости: -осадка конуса -жёсткость |  | СТБ 1545-2005 п. 5.3, п. 5.4 |
| 6.3 * | Смеси бетонные | 23.63/29.119 | Средняя плотность | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 6.4 ** |  | 23.63/29.145 | Температура |  | СТБ 1545-2005 п.9 |
| 6.5 ** |  | 23.63/29.128 | Группа по сохраняе мости во времени |  | СТБ 1545-2005 п.10 |
| 7.1 ** | - Смеси растворные, строительные растворы | - 23.64/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.п.1.2 - 1.6 СТБ 1307-2012 п.7.8, п.7.18 |
| 7.2 ** |  | 23.64/29.144 | Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 7.3 * |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 7.4 * |  | 23.64/29.119 | Плотность растворной смеси Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 п.3, п.7 |
| 7.5 * |  | 23.64/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5802-86 п.8 |
| 7.6 * |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п.10 ГОСТ 10060.2-95 |
| 7.7 * |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д |
| 7.8 * |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п.5 |
| 7.9 ** |  | 23.64/29.144 | Жизнеспособность и группа по сохраняемости подвижности растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 8.1 ** | Бетоны тяжёлые конструкционные | - 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 СТБ 1310-2002 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 10060.0-95 п.п.4.5-4.10 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д п.Д 5.1 |
| 8.2 ** |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.п. 6,7.1,7.2, 8 ГОСТ 18105-2018 СТБ 2264-2012 (ме тод пластической деформации, метод ударного импульса) ГОСТ 28570-2019 |
| 8.3 * |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 (второй метод) |
| 8.4 * |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 8.5 * |  | 23.63/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 8.6 * |  | 23.63/26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 8.7 * |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д (экспресс-метод) |
| 9.1 ** | - Бетоны лёгкие | - 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1187- 2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 10060.0-95 п.п. 4.5-4.10 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д п.Д 5.1 |
| 9.2 * |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.1,7.2, 8 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 18105-2018 |
| 9.3 * |  | 23.63/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 9.4 * | - Бетоны лёгкие | 23.63/26.141 | Водопоглощение | СТБ 1187- 2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 9.5 * |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д (экспресс-метод) |
| 9.6 * |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 9.7 * |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 10.1 *** | - Сталь - арматурная | - 24.33/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 12004-81 п.1 |
| 10.2 * |  | 24.33/29.121 | Предел текучести |  | ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 10.3 * |  | 24.33/29.121 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 10.4 * |  | 24.33/29.121 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 11.1 *** | Арматура напрягаемая для железобе- - тонных - конструкций | - 24.33/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1706-2006 | ГОСТ 12004-81 п.1 |
| 11.2 * |  | 24.33/29.121 | Условный предел текучести |  | ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 11.3 * | Арматура напрягаемая для железобе- - тонных - конструкций | 24.33/29.121 | Временное сопротивление разрыву | СТБ 1706-2006 | ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 11.4 * |  | 24.33/29.121 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 12.1 *** | - Изделия арматурные сварные, сварные соединения | - 24.33/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 | СТБ 2174-2011 п.6.9, п.6.10, п.6.16 ГОСТ 10922-2012 п.п.6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.26 |
| 12.2 * |  | 24.33/29.121 | Временное сопротивление разрыву стыковых соединений |  | ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 12.3 * |  | 24.33/29.121 | Временное сопротивление разрыву нахлёсточных арматурных соединений |  | ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 13.1 *** | Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций | - 24.33/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1341-2009 | ГОСТ 12004-81 п.1 |
| 13.2 * |  | 24.33/29.121 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 13.3 * |  | 24.33/29.121 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 14.1 *** | - Конструкции и изделия бетонные и железобетонные Тяжелые, легкие бетоны железобетонных и бетонных сборных и монолитных конструкций | 23.61/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразру шающего контроля (метод пластической деформации) | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2264-2012 СТБ EN 206-2016 ГОСТ 18105-2018 |
| 14.2 *** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразру шающего контроля (метод ударного импульса) | ГОСТ 13015.0-83 СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 СТБ 1187-2020 СП 5.03.01-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 СТБ EN 206-2016 ГОСТ 18105-2018 |
| 15.1 * | Бетоны тяжёлые, лёгкие, мелкозер- нистые, строительные растворы | 23.63/29.040 23.64/29.040 | Расход составляющих на 1 м3 бетонной смеси | СТБ 1035-96 СТБ 1187-2020 СТБ 1544-2005 СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1182-99 |
| 16.1 ** | - Грунты | - 08.12/29.040 | Коэффициент уплотнения грунтов | СП 1.03.01-2019 пп.10.2, 10.9.3, 10.13.1 СН 5.09.01-2020 ТКП 45-3.02-7-2005 п.6.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2176-2011 п.6.3 СТБ 1377-2003 п.6.1 СТБ 1685-2006 |
| 16.2 *** | - Грунты | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 943-2007 ТКП 45-5.01-66-2007 СП 1.03.01-2019 пп.10.2, 10.9.3, 10.13.1 СН 5.09.01-2020 ТКП 45-5.01-107-2008 ТКП 45-3.02-7-2005 ТКП 45-3.02-70-2009 ТКП 059.1-2020 ТНПА, ПСД и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2147-2010 п.4, пп.5.1-5.7, п.5.17, п.6.2 СТБ 1698-2009 п.4.2 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 СТБ 2318-2013 п.5.8 ГОСТ 23735-2014 пп. 5.4, 5.7 |
| 16.3 * |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | СТБ 2147-2010 пп. 5.9, 5.10 СТБ 1698-2009 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 16.4 ** |  | 08.12/29.119 | Плотность |  | СТБ 2147-2010 пп. 5.8, 5.12 |
| 16.5 ** |  | 08.12/29.119 | Максимальная плотность |  | СТБ 1698-2009 пп.4, 5, 6, 7 |
| 16.6 ** |  | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения (метод замещения) |  | СТБ 2147-2010 п. 6.2 СТБ 1685-2006 СТБ 1483-2004 |
| 16.7 ** |  | 08.12/29.040 | Пористость |  | СТБ 2147-2010 п. 5.14 |
| 17.1 * | Плиты бетонные и железобетон-ные для тротуаров и дорог | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1071-2007 | ГОСТ 10180-2012 пп. 6, 7.1, 7.2, 8 СТБ 1152-99 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 18105-2018 |
| 17.2 * | Плиты бетонные и железобетон-ные для тротуаров и дорог | 23.61/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1071-2007 | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1152-99 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Е.В.Бережных