|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3736 от 20 октября 2008 года |  |
| --- | --- | --- |
|  | на 2 листах |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» февраля 2012 года

Центральной заводской лаборатории

Совместного общества с ограниченной ответственностью

«Молодечненский литейный завод»

| Наименование объекта или вида испытания | КОД | Характеристика объекта или вида испытания | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отливки из серого чугуна с пластинчатым графитом, отливки из чугуна с шаровидным графитом |  | Отбор проб | ГОСТ 27208-87 п.1.1 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 24648-90 |
|  |  | Временное сопротивление при растяжении, кН (0÷20), (0÷50), (0÷100), 1% | ГОСТ 26358-84 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 7293-85 | ГОСТ 1497-84 п.4.7 |
|  |  | Измерение твердости, НВ (8÷450) | ГОСТ 26358-84 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 7293-85 | ГОСТ 27208-84 п.4 |
|  |  | Относительное удлинение, % (2÷22) 0,05% | ГОСТ 26358-84 ГОСТ 7293-85 | ГОСТ 1497-84 п.4.10 |
| Изделия и отливки из чугунов и сталей. Лом чугуна и сталей |  | Отбор проб | ГОСТ 27809-95 п.4 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 7565-81 |
|  |  | Химический состав: углерод (0,031÷3,74)% | ГОСТ 26358-84 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 4832-95 ГОСТ 805-95 ГОСТ 7769-82 СТБ 2026-2010 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 2536.0-87 п.3, п.13 ГОСТ 28473-90 ГОСТ 27611-88 ГОСТ 27809-95 |
|  |  | кремний (0,241÷2,2)% |  |  |
|  |  | сера (0,003÷0,015)% |  |  |
|  |  | хром (0,127÷0,72) |  |  |
|  |  | никель (0,166÷0,93)% |  |  |
|  |  | медь (0,076÷1,29)% |  |  |
|  |  | магний (0,01÷0,037)% |  |  |
|  |  | титан (0,,055÷0,46)% |  |  |
|  |  | ванадий (0,005÷0,69)% |  |  |
|  |  | молибден (0,0024÷0,78)% |  |  |
|  |  | алюминий (0,009÷0,37)% |  |  |
|  |  | ниобий (0,028÷0,056)% |  |  |
|  |  | вольфрам (0,307÷4,55)% |  |  |
|  |  | марганец (0,199÷2,08) % |  |  |
| Изделия и отливки из чугунов и сталей. Лом чугуна и сталей |  | Углерод (0,001÷99,9)% | ГОСТ 26358-84 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 4832-95 ГОСТ 805-95 ГОСТ 7769-82 | ГОСТ 28473-90 ГОСТ 7665-81 ГОСТ 22536.1-88 ГОСТ 2004.1-77 п.1 |

| ### № BY/112 02.2.0.3736 |  |  |  |  | ### лист 2 листов 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Чугуны и стали |  | Металлографический анализ: микроструктура содержание фаз, дефекты, типы включений, балл зерна, качество поверхности |  | ГОСТ 26358-84 ГОСТ 4832-85 ГОСТ 805-95 |  | ГОСТ 3443-87 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 5640-68 ГОСТ 8233-56 |
| Графит кристаллический, скрытокристаллический. Материалы углеродсодержащие измельченные |  | Зольность |  | ГОСТ 5279-74 |  | ГОСТ 17818.2-90 |
|  |  | Остаток на сетке № 16 Остаток на сетке №02 |  | ГОСТ 5420-74 ТНПА и другие документы на продукцию |  | ГОСТ 17818.2-90 |
| Пески формовочные |  | Отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 2138-81 |  | ГОСТ 29234.0-91 |
|  |  | Глинистые частицы |  |  |  | ГОСТ 29234.1-91 |
|  |  | Средний размер зерна и коэффициент однородности |  |  |  | ГОСТ 29234.3-91 |
|  |  | Определение влаги (основной метод) |  |  |  | ГОСТ 29234.5-91 |
|  |  | Потери массы при прокаливании |  |  |  | ГОСТ 29234.13-91 |
| Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые |  | Отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 23408-78 |  | ГОСТ 23409.0-78 |
|  |  | Определение влаги |  |  |  | ГОСТ 23409.5-78 |
|  |  | Гигроскопичность |  |  |  | ГОСТ 23409.10-78 |
|  |  | Активный бентонит |  |  |  | ГОСТ 23409.14-78 |
|  |  | Глинистая составляющая |  |  |  | ГОСТ 23409.18-78 |
|  |  | Гранулометрический состав, модуль мелкости и средний размер зерна песчаной основы |  |  |  | ГОСТ 23409.24-78 |
| Глины формовочные бентонитовые |  | Отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 28177-89 |  | ГОСТ 28177-89 п.2, п.3 |
|  |  | Массовая доля влаги порошкообразных глин |  |  |  | ГОСТ 28177-89 .3.7 |
|  |  | Термоустойчивость |  |  |  | ГОСТ 28177-89 п.3.5 |
|  |  | Гранулометрический состав Фракция 0,4 Фракция 0,16 |  |  |  | ГОСТ 28177-89 п. 3.6 |
| Глины формовочные бентонитовые |  | Глинистая составляющая |  |  |  | ГОСТ 28177-89 п.3.14 |
|  |  | Коллоидальность |  |  |  | ГОСТ 28177-89 п.3.15 |
|  |  | Водопоглощение |  |  |  | ГОСТ 28177-89 п.3.16 |
| Глины формовочные |  | Отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 3226-93 |  | ГОСТ 3594.0-93 |
|  |  | Концентрация водородных ионов |  |  |  | ГОСТ 3594.5-77 |
|  |  | Глинистая составляющая |  |  |  | ГОСТ 3594.9-77 |
|  |  | Коллоидальность |  |  |  | ГОСТ 3594.10-77 |
|  |  | Влажность |  |  |  | ГОСТ 3594.11-77 |
|  |  | Гранулометрический состав |  |  |  | ГОСТ 3594.12-77 |
|  |  | Потеря массы при прокаливании |  |  |  | ГОСТ 3594.15-77 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного предприятия «БГЦА»                               Т.А. Николаева