|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3739 от 17 ноября 2008 года на бланке №_____________ ### на 8-ми листах |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» января 2012 года

химико-аналитической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ДОРЭЛЕКТРОМАШ»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Углеродистые качественные конструкционные стали |  | Углерод (С) 0,05 – 0.65% Кремний (Si) 0.02 – 0.37% Марганец (Mn) 0.03 – 0.80% Хром (Сr) 0.01 – 0.25% Фосфор (P) 0.002 – 0.035% Сера (S) 0.002 – 0.035% | ГОСТ 1050-88 | ГОСТ 18895-97 |
| Нелегированные инструментальные стали |  | Углерод (С) 0.65 – 1.29% Кремний (Si) 0.17 – 0.37% Марганец (Mn) 0.17 – 0.58% Хром (Сr) 0.01 – 0.05% Никель (Ni) 0.01 – 0.25% Медь (Сu) 0.01 – 0.25% Фосфор (P) 0.002 – 0.030% Сера (S) 0.002 – 0.028% | ГОСТ 1435-99 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструментальные легированные стали |  | Углерод (С) 0.01 – 1.40% Кремний (Si) 0.50 – 2.00% Марганец (Mn) 0.10 – 2.30% Хром (Сr) 0.40 – 13.50% (10.0) Вольфрам (W) 0.40 – 5.50%(5.0) Ванадий (V) 0.05 – 1.80% Молибден (Mo) 0.15 – 3.00% Никель (Ni) 0.01 – 1.80% Титан (Ti) 0.40 – 0.80% Ниобий (Nb) 0.40 – 0.80% Медь (Cu) 1.40 – 2.20%(2.0) Фосфор (P) 0.002 – 0.035% Сера (S) 0.002 – 0.035% | ГОСТ 5950-2000 | ГОСТ 18895-97 |
| Легированные конструкционные стали |  | Углерод (С) 0.07– 0.55% Кремний (Si) 0.17 – 1.60% Марганец (Mn) 0.40 – 1.80% Хром (Сr) 0.40 – 2.70% Ванадий (V) 0.06 – 0.18% Никель (Ni) 0.40 – 3.00% Молибден (Mo) 0.03 – 0.12% Титан (Ti) 0.15 – 0.55% Алюминий (Al) 0.70 – 1.10% Фосфор (P) 0.002 – 0.035% Сера (S) 0.002 – 0.035% | ГОСТ 4543-71 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стали высоколегированные, коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные |  | Углерод (С) 0.03 – 1.00% Кремний (Si) 0.01 – 4.50%(2.5) Марганец (Mn) 0.05 – 10.50%(5.0) Хром (Сr) 8.00 – 41.00%(10.0) Никель (Ni) 0.40 – 97.00%(10.0) Титан (Ti) 0.005 – 3.20%(2.0) Алюминий (Al) 0.005 – 6.20%(2.0) Вольфрам (W) 0.10 – 16.00%(5.0) Молибден (Mo) 0.35 – 27.00%(5.0) Ниобий (Nb) 0.20 – 1.50% Ванадий (V) 0.005 – 1.90% Сера (S) 0.002 – 0.03 % Фосфор (P) 0.002 – 0.04% | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 18895-97 |
| Стали углеродистые обыкновенного качества |  | Углерод (С) 0.06 – 0.49% Кремний (Si) 0.05 – 0.30% Марганец (Mn) 0.25 – 0.80% Хром (Сr) 0.01- 0.03% Фосфор (P) 0.002 – 0.04% Сера (S) 0.002 – 0.03 % Фосфор (P) 0.002 – 0.04% | ГОСТ 380-2005 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отливки стальные |  | Углерод (С) 0.01 – 0.90% Кремний (Si) 0.01 – 4.50(2.5)% Марганец (Mn) 0.05 – 15.00(5.0)% Хром (Сr) 0.01 – 27.00(10)% Никель (Ni) 0.01 – 48.00(10)% Титан (Ti) 0.005 – 3.20(2.0)% Алюминий (Al) 0.005 – 2.10(2.0)% Вольфрам (W) 0.02 – 9.00(5.0)% Молибден (Mo) 0.01 – 5.30(5.0)% Ванадий (V) 0.005 – 2.60% Медь (Сu) 0.01 – 2.20(2.0)% Сера (S) 0.002 – 0.05 % Фосфор (P) 0.002 – 0.05% | ГОСТ 977-88 | ГОСТ 18895-97 |
| Стали повышенной прочности |  | Углерод (С) 0.01 – 0.22% Кремний (Si) 0.17 – 1.10% Марганец (Mn) 0.40 – 1.80% Хром (Сr) 0.01 – 0.90% Никель (Ni) 0.01 – 0.80% Ванадий (V) 0.005 – 0.15% Медь (Сu) 0.01 – 0.50% Сера (S) 0.002 – 0.035% Фосфор (P) 0.002 – 0.035% | ГОСТ 19281-89 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стали повышенной прочности |  | Углерод (С) 0.01 – 0.22% Кремний (Si) 0.17 – 1.10% Марганец (Mn) 0.40 – 1.80% Хром (Сr) 0.01 – 0.90% Никель (Ni) 0.01 – 0.80% Ванадий (V) 0.005 – 0.15% Медь (Сu) 0.01 – 0.50% Сера (S) 0.002 – 0.035% Фосфор (P) 0.002 – 0.035% | ГОСТ 19281-89 | ГОСТ 18895-97 |
| Качественные конструкционные углеродистые и легированные стали для холодного выдавливания и высадки |  | Углерод (С) 0.09 – 0.43% Кремний (Si) 0.17 – 0.90% Марганец (Mn) 0.30 – 1.60% Хром (Сr) 0.01 – 1.10% Никель (Ni) Молибден (Мо) Медь (Сu) Сера (S) 0.01 – 1.10% Фосфор (P) 0.01 – 0.25% | ГОСТ 10702-78 |  |
| Стали подшипниковые |  | Углерод (С) 0.90 – 1.05% Кремний (Si) 0.15 – 0.85% Марганец (Mn) 0.15 – 1.70% Хром (Сr) 0.35 – 1.70% Никель (Ni) 0.01 – 0.30% Медь (Сu) 0.01 – 0.25% Сера (S) 0.002 – 0.020% Фосфор (P) 0.002 – 0.027% | ГОСТ 801-78 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стали высокого обрабатывания резанием |  | Углерод (С) 0.07 – 0.48% Кремний (Si) 0.01 – 0.37% Марганец (Mn) 0.40 – 1.65% Хром (Сr) 0.01 – 1.10% Никель (Ni) 0.01 – 1.10% Молибден (Mo) 0.01 – 0.25% Медь (Сu) 0.01 – 0.30% Сера (S) 0.002 - 0.35(0.20)% Фосфор (P) 0.002 – 0.05% | ГОСТ 1414-75 | ГОСТ 18895-97 |
| Стали теплоустойчивые |  | Углерод (С) 0.01 – 0.29% Кремний (Si) 0.01 – 0.60% Марганец (Mn) 0.05 – 0.80% Хром (Сr) 0.40 – 8.50% Никель (Ni) 0.01 – 0.60% Титан (Ti) 0.005 – 0.12% Ниобий (Nb) 0.01 – 0.60% Вольфрам (W) 0.02 – 1.00% Молибден (Mo) 0.25 – 1.10% Ванадий (V) 0.005 – 1.00% Сера (S) 0.002 – 0.030% Фосфор (P) 0.002 – 0.030% | ГОСТ 2072-74 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкоуглеродистые качественные стали |  | Углерод (С) 0.07 – 0.10% Кремний (Si) 0.03 – 0.04% Марганец (Mn) 0.35 – 0.40% Фосфор (P) 0.002 – 0.003% Сера (S) 0.002 – 0.025% | ГОСТ 9045-93 | ГОСТ 18895-97 |
| Стали арматурные |  | Углерод (С) 0.05 – 0.32% Кремний (Si) 0.70 – 2.40% Марганец (Mn) 0.50 – 2.30% Хром (Сr) 0.01 – 1.20% Никель (Ni) 0.01 – 0.30% Медь (Сu) 0.01 – 0.30% Сера (S) 0.002 - 0.0045% Фосфор (P) 0.002 – 0.045% | ГОСТ 10884-94 |  |
| Быстрорежущие стали |  | Углерод (С) 0.73 – 1.12% Кремний (Si) 0.20 – 0.50% Марганец (Mn) 0.20 – 0.50% Хром (Сr) 3.80 – 4.40% Вольфрам (W) 1.50 – 18.50(5.00)% Ванадий (V) 1.00 – 2.70% Молибден (Mo) 0.01 – 9.00(5.00)% Никель (Ni) 0.01 – 0.60% Кобальт (Со) 0.01 – 8.50(5.00)% Медь (Cu) 0.01 – 0.25% Ниобий (Nb) 0.01 – 0.30% Фосфор (P) 0.002 – 0.030% Сера (S) 0.002 – 0.030% | ГОСТ 19265-73 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стали горячекатаные для армированных железобетонных конструкций |  | Углерод (С) 0.01 – 0.82% Кремний (Si) 0.01 – 1.55% Марганец (Mn) 0.50 – 1.90% Хром (Сr) 0.01 – 2.10% Никель (Ni) 0.01 – 0.30% Титан (Ti) 0.005 – 0.08% Алюминий (Al) 0.005 – 0.07% Медь (Сu) 0.01 – 0.30% Сера (S) 0.002 – 0.045% Фосфор (P) 0.002 – 0.045% | ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 18895-97 |

Руководитель

Национального органа по аккредитации                                                 Т.А. Николаева