|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.3982 от 02 августа 2010 на бланке № _________ на 6 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 июля 2022 года

испытательной лаборатории и ОТК

Государственного унитарного строительного предприятия «Ивацевичская ПМК-11»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Лесная, 3, 225292, г. Ивацевичи, Ивацевичский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Цементы: портландцемент и шлакопортландцемент, цементы общестроительные, | 23.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2020 | ГОСТ 310.1-76 п.п.2-3 |
| 1.2 * |  | 23.51/ 29.151 | Определение нормальной густоты цементного теста |  | ГОСТ 310.1-76 п.п. 4-10 ГОСТ 310.3-76 п.1 |
| 1.3 * |  | 23.51/ 29.121 | Определение сроков схватывания цементного теста |  | ГОСТ 310.1-76 п.п. 4-10 ГОСТ 310.3-76 п.2 |
| 1.4 * |  | 23.51/ 29.151 | Определение равномерности изменение объема цемента |  | ГОСТ 310.1-76 п.п. 4-10 ГОСТ 310.3-76 п.3 |
| 1.5 * |  | 23.51/ 29.142 | Определение тонкости помола цемента по остатку на сите |  | ГОСТ 310.1-76 п.п. 4-10 ГОСТ 310.2-76 п.1 |
| 2.1 *** | Песок для строительных работ Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 2.2 * |  | 08.12/ 29.142 | Определение зернового состава и модуля крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 2.3 * |  | 08.12/ 29.142 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3 |
| 2.4 * |  | 08.12/ 29.151 | Определение влажности |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.5 * |  | 08.12/ 29.119 | Определение насыпной плотности |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 2.6 * |  | 08.12/ 29.142 | Определение содержания глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 3.1 *** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 3.2 * |  | 08.12/ 29.142 | Определение зернового состава |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 3.3 * |  | 08.12/ 29.119 | Определение насыпной плотности |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
| 3.4 * |  | 08.12/ 29.142 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 3.5 * |  | 08.12/ 29.142 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 4.1 *** | Смеси песчано-гравийные | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 23735-2014 | ГОСТ 23735-2014 п.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 4.2 * |  | 08.12/ 29.142 | Определение зернового состава |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 4.3 * |  | 08.12/ 29.119 | Определение насыпной плотности |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.3 ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 4.4 * |  | 08.12/ 29.142 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 23735-2014 п.п.6.2,6.4 ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |
| 4.5 * |  | 08.12/ 29.142 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.3 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 5.1 *** | Смеси бетонные Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1035-96 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая доку ментация, устанавли вающая требования к продукции СТБ 1035-96 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая доку ментация, устанавли вающая требования к продукции | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 5.2 * |  | 23.64/ 29.144 | Определение удобоукладываемости |  | СТБ 1545-2005 п.п. 5.2, 5.3, 5.4.3 |
| 5.3 * |  | 23.64/ 29.119 | Определение средней плотности |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 5.4 * |  | 23.64/ 29.145 | Определение температуры |  | СТБ 1035-96 п.6.7 СТБ 1545-2005 п.9 |
| 5.5 * |  | 23.64/ 29.144 | Определение расслаиваемости |  | СТБ 1545-2005 п.8 |
| 5.6 * |  | 23.64/ 29.128 | Определение сохраняемости свойств бетонной смеси во времени |  | СТБ 1545-2005 п.10 |
| 6.1 *** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая доку- ментация, устанавли вающая требования к продукции | ГОСТ 5802-86 п.п.1.2- 1.6 |
| 6.2 * |  | 23.64/ 29.144 | Определение подвижности растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 6.3 * |  | 23.64/ 29.151 | Определение водоудерживающей способности |  | ГОСТ 5802-86 п.5 |
| 6.4 * |  | 23.64/ 29.144 | Определение расслаиваемости |  | ГОСТ 5802-86 п.4 |
| 6.5 * |  | 23.64/ 42.121 | Определение прочности раствора на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 6.6 * |  | 23.64/ 42.119 | Определение плотности растворной смеси и средней плотности раствора |  | ГОСТ 5802-86 п.3 ГОСТ 5802-86 п.7 |
| 6.7 * |  | 23.64/ 29.151 | Определение влажности сухой растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.8 |
| 6.8 * |  | 23.64/ 42.121 23.64/ 29.151 | Определене морозостойкости |  | ГОСТ 5802-86 п.10 |
| 7.1 *** | Бетоны конструкционные тяжелые Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 СТБ 1310-2002 СТБ 4.212-98 ТНПА и другая доку ментация, устанавли вающая требования к продукции СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 СТБ 1310-2002 СТБ 4.212-98 ТНПА и другая доку- ментация, устанавли вающая требования к продукции | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 7.2 * |  | 23.63/ 29.121 | Определение прочности на сжатие |  | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 п.7.1, п.7.2 |
| 7.3 * |  | 23.63/ 29.121 | Определение прочности на растя жение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.1, п.7.3 |
| 7.4 * |  | 23.63/ 29.121 23.64/ 29.151 | Определение морозостойкости |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 7.5 * |  | 23.63/ 29.119 | Определение плотности |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 7.6 * |  | 23.63/ 29.151 | Определение влажности |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 7.7 * |  | 23.63/ 29.119 | Определение водопоглощения |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 7.8 * |  | 23.63/ 29.151 | Определение водонепроницаемости |  | ГОСТ 12730.5-2018 Приложение 4 |
| 8.1 *** | Бетоны легкие | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изго товление образцов | СТБ 1187-2020 СТБ 1035-96 ТНПА и другая доку- ментация, устанавли вающая требования к продукции | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 8.2 * |  | 23.63/ 29.121 | Определение прочности на сжатие и растяжения при изгибе |  | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 п.7.1, п.7.2, п.7.3 |
| 8.3 * |  | 23.63/ 29.151 | Определение влажности |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 8.4 * |  | 23.63/ 29.151 | Определение водопоглощения |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 8.5 * |  | 23.63/ 29.151 | Определение водонепроницаемости |  | ГОСТ 12730.5-2018 Приложение 4 |
| 8.6 * |  | 23.63/ 29.040 | Определение показателя пористости |  | ГОСТ 12730.4-2020 п.6 |
| 8.7 * |  | 23.63/ 29.119 | Определение средней плотности |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 8.8 * |  | 23.63/ 29.151 23.63/ 29.121 | Определение морозостойкости |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 9.1 *** | Сталь арматурная горячекатаная, упрочненная вытяжкой Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | 24.10/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1704-2012 ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 12004-81 п.1 |
| 9.2 * |  | 24.10/ 29.061 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 п.п. 3.1-3.3 |
| 9.3 * |  | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 12004-81 п.3.5 |
| 10.1 *** | Изделия арматурные сварные Изделия арматурные сварные | 24.33/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 2174-2011 СТБ 2174-2011 | СТБ 2174-2011 п.6 |
| 10.2 * |  | 24.33/ 29.061 | Определение линейных размеров арматурного изделия |  | СТБ 2174-2011 п.7.1-7.3 |
| 10.3 * |  | 24.33/ 29.061 | Определение геометрических параметров сварных соединений |  | СТБ 2174-2011 п.7.8, п.7.9 |
| 10.4 * |  | 24.33/ 29.061 | Механические испытания контрольных образцов сварных соединений: |  | СТБ 2174-2011 п.6.19-6.23, п.п.7.10, 7.11 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 10922-2012 |
| 10.5 * |  | 24.33/ 29.121 | -временное сопротивление стержня |  |  |
| 10.6 * |  | 24.33/ 29.061 | - диапазон значений временного сопротивления |  |  |
| 10.7 * |  | 24.33/ 29.061 | - среднее арифметическое временного сопротивления |  |  |
| 11.1 *** | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий | 24.33/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10922-2012 | ГОСТ 10922-2012 |
| 11.2 * |  | 24.33/ 29.061 | Определение линейных размеров арматурного изделия |  | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.3 * |  | 24.33/ 29.121 | Определение предела прочности стержня |  | ГОСТ 10922-2012 |
| 11.4 * |  | 24.33/ 29.061 | Определение уменьшения исходного диаметра стержня |  | ГОСТ 10922-2012 |
| 12.1 *** | Сварные соединения | 24.33/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1133-98 | СТБ 1133-98 п.4 |
| 12.2 * |  | 24.33/ 32.115 | Контроль внешним осмотром и измерениями |  | СТБ 1133-98 п.п.5-7 |
| 13.1 * | Бетоны тяжё- лые, лёгкие, мелкозернистые, строительные растворы | 23.63/ 29.040 | Расход составляю- щих на 1 м 3 бетон ной смеси | СТБ 1035-96 СТБ 1187-2020 СТБ 1544-2005 СТБ 1307-2012 ТНПА и другая доку- ментация, устанавли вающая требования к продукции | СТБ 1182-99 |
| 14.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 42.000 | Определение геометрических параметров: | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |
|  |  |  | -отклонение от линейного размера |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 |
|  |  |  | -отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 |
|  |  |  | -отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 |
| 14.2 * |  | 23.61/ 29.061 | Определение категории бетонной поверхности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 |
| 14.3 * |  | 23.61/ 32.115 | Определение толщины защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 п.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных