|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0494 от 28.09.1998 на бланке №______ на 5 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 марта 2024 года

лаборатории технологического управления

Открытого акционерного общества «Керамин»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Места осуществления деятельности: ул. Серова, 22, Минск, 220024 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | # Плитки # керамические, # изделия клинкерные | 23.31/26.080 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 13996-2019 TУ BY 100297103.011-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27180-2019 п.10.2 |
| 1.2* |  | 23.31/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 27180-2019 п.6.5.1.1 |
| 1.3* |  | 23.31/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 27180-2019 п.5.2, п.5.3 |
| 1.4* |  | 23.31/29.061 | Правильность формы |  | ГОСТ 27180-2019 п.5.5 |
| 1.5* |  | 23.31/29.070 | Износостойкость неглазурованных плиток |  | ГОСТ 27180-2019 п.8.2 |
| 1.6* |  | 23.31/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 27180-2019 п.11 |
| 2.1* | Керамические плитки и плиты полусухого # прессования # Плиты и плитки керамические. # Плитки # керамические, # изделия клинкерные. | 23.31/29.121 | Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка (для плиток более 95х95мм) | СТБ ЕN 14411-2015 СТБ EN ISO 10545-1-2016 ГОСТ 13996-2019 TУ BY 100297103.011-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN ISO 10545-4-2015 ГОСТ 27180-2019 п.7 |
| 2.2* |  | 23.31/26.045 | Химическая стойкость |  | СТБ EN ISO 10545-13-2020 ГОСТ 27180-2019 п.12 |
| 2.3* |  | 23.31/26.045 | Устойчивости к образованию пятен |  | СТБ EN ISO 10545-14-2019 ГОСТ 27180-2019 п.15 |
| 2.4* |  | 23.31/26.080 | Устойчивость к растрескиванию глазури |  | СТБ ЕН ИСО 10545-11-2006 ГОСТ 27180-2019 п.18 |
| 2.5* |  | 23.31/29.070 | Износостойкость глазурованных плиток |  | СТБ ЕН ИСО 10545-7-2007 ГОСТ 27180-2019 п.9 |
| 2.6* |  | 23.31/29.070 | Износостойкость неглазурованных плиток |  | СТБ ISO 10545-6-2013 ГОСТ 27180-2019 п.8.3 |

| 2.7* | Керамические плитки и плиты полусухого # прессования # Плиты и плитки керамические. # Плитки # керамические, # изделия клинкерные. | 23.31/26.080 | Термическая стойкость | СТБ ЕN 14411-2015 СТБ EN ISO 10545-1-2016 ГОСТ 13996-2019 TУ BY 100297103.011-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN ISO 10545-9-2016 ГОСТ 27180-2019 п.10.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8* |  | 23.31/42.000 | Отбор образцов (проб) |  | СТБ EN ISO 10545-1-2016 ГОСТ 27180-2019 п.4.3,4.4 |
| 3.1* | Глины | 08.12/08.052 | Относительное изменение массы при прокаливании | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2642.2-2014 п. 8.1 |
| 3.2* |  | 08.12/08.052 | Массовая доля оксида кремния (IV) |  | ГОСТ 2642.3-2014 Раздел 5 |
| 3.3* |  | 08.12/08.149 | Массовая доля оксида алюминия |  | ГОСТ 2642.4-2016 Раздел 5 |
| 3.4* |  | 08.12/08.149 | Массовая доля оксида алюминия |  | ГОСТ 2642.4-2016 Раздел 6 |
| 3.5* |  | 08.12/08.156 | Массовая доля оксида железа (Ш) |  | ГОСТ 2642.5-2016 Раздел 5 |
| 3.6* |  | 08.12/08.156 | Массовая доля оксида титана (IV) |  | ГОСТ 2642.6-2017 Раздел 5 |
| 3.7* |  | 08.12/08.156 | Массовая доля оксида титана (IV) |  | ГОСТ 2642.6-2017 Раздел 6 |
| 3.8* |  | 08.12/29.040 | Массовая доля остатка на сите с сеткой №0063 |  | ГОСТ 21216 -2014 п.5.6 |
| 3.9* |  | 08.12/29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 28584-2023 |
| 4.1* | Каолины | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19285-73 ГОСТ 21286-82 ГОСТ 21285-75 |
| 4.2* |  | 08.12/08.156 | Массовая доля оксида железа (III) |  | ГОСТ 19609.1-89 Раздел 3 |
| 4.3* |  | 08.12/08.156 | Массовая доля оксида титана (IV) |  | ГОСТ 19609.2-89 Раздел 2 |
| 4.4* |  | 08.12/08.149 | Массовая доля оксида алюминия (III) |  | ГОСТ 19609.3-89 |
| 4.5* |  | 08.12/08.149 | Массовая доля оксида кальция |  | ГОСТ 19609.4-89 |
| 4.6* |  | 23.31/08.052 | Массовая доля потери массы при прокаливании |  | ГОСТ 19609.13-89 |
| 4.7* |  | 23.31/29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 19609.14-89 |
| 4.8* |  | 08.12/08.169 | Концентрация водородных ионов (pH) водной суспензии |  | ГОСТ 19609.19-89 |
| 4.9* |  | 08.12/29.040 | Массовая доля остатка на сите с сеткой №0063 |  | ГОСТ 21216 -2014 п.5.6 |
| 4.10* |  | 08.12/29.040 | Массовая доля остатка на сите с сеткой №0063, №0056, №02 |  | ГОСТ 19286-77 |
| 4.11* | Каолины | 08.12/29.040 | Массовая доля остатка на сите с сеткой №0056 | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19286-77 |
| 4.12* |  | 08.12/29.040 | Массовая доля остатка на сите с сеткой №02 |  | ГОСТ 19286-77 |
| 5.1* | Материалы и концентраты полевошпатовые и кварцполевошпатовые (пегматиты), микроволлостонит фракционированный | 08.99/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22871-77 |
| 5.2* |  | 08.99/08.052 | Массовая доля оксида кремния (1V) |  | ГОСТ 2642.3-2014 Раздел 5 |
| 5.3* |  | 08.99/08.156 | Массовая доля оксида железа (Ш) |  | ГОСТ 26318.3-84 Раздел 2 |
| 5.4* |  | 08.99/08.149 | Массовая доля оксида железа (III) |  | ГОСТ 26318.3-84 Раздел 3 |
| 5.5* |  | 08.99/08.149 | Массовая доля оксида алюминия |  | ГОСТ 26318.4-84 Раздел 2 |
| 5.6* |  | 08.99/08.156 | Массовая доля диоксида титана |  | ГОСТ 26318.5-84 Раздел 2 |
| 5.7* |  | 08.99/08.156 | Массовая доля диоксида титана |  | ГОСТ 26318.5-84 Раздел 3 |
| 5.8* |  | 08.99/08.149 | Массовая доля оксидов кальция и магния |  | ГОСТ 26318.6-84 Раздел 2 |
| 5.9* |  | 08.99/29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 26318.11-84 |
| 5.10* |  | 08.99/08.052 | Массовая доля потери массы при прокаливании |  | ГОСТ 26318.14-84 |
| 6.1* | Доломит, наполнитель доломитовый, мука доломитовая, отсев от дробления доломитовых пород | 23.52/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14050-93 |
| 6.3* |  | 23.52/29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 14050-93 Раздел 4.5 |
| 7.1* | Белила цинковые | 24.43/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 7.2* |  | 24.43/08.149 | Массовая доля соединений цинка в пересчете на оксид цинка (при массовой доле оксида цинка не менее 80%) |  | ГОСТ 202-84 Метод А Метод Б |
| 8.1* | Мел | 08.99/08.149 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21138.5-78 |
| 9.1* | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22551-2019 п.6 |
| 9.2* |  | 08.12/08.052 | Массовая доля двуокиси кремния |  | ГОСТ 22552.1-2019 п. 4 |
| 9.3* |  | 08.12/08.156 | Массовая доля оксида железа |  | ГОСТ 22552.2-2019 п.п. 4,6 |
| 9.4* |  | 08.12/29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 22552.5-2019 |

| 10.1* | Калий углекислый технический (поташ) | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10690-73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля потери при прокаливании |  | ГОСТ 10690-73 Раздел 3.9 |
| 11.1* | Натрий азотнокислый | 20.59/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 828-77 |
| 11.2* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля азотнокислого натрия в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 828-77 Раздел 3.3 |
| 11.3* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ |  | ГОСТ 828-77 Раздел 3.5 |
| 11.4* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля хлористых солей в пересчете на NaCl |  | ГОСТ 828-77 Раздел 3.6 |
| 11.5* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля окисляемых веществ в пересчете на NaNO2 |  | ГОСТ 828-77 Раздел 3.7 |
| 11.6* |  | 20.59/29.040 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 828-77 Раздел 3.4 |
| 12.1* | Барий углекислый | 20.59/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2149-75 |
| 12.2* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля углекислого бария |  | ГОСТ 2149-75 Раздел 3.4 |
| 12.3* |  | 20.59/29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 2149-75 Раздел 3.5 |
| 13.1* | Сода кальцинированная техническая | 20.59/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5100-85 |
| 13.2* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля углекислого натрия |  | ГОСТ 5100-85 Раздел 4.4 |
| 13.3* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля потери при прокаливании |  | ГОСТ 5100-85 Раздел 4.5 |
| 14.1* | Натрия триполифосфат | 20.59/08.156 | Массовая доля общей пятиокиси фосфора | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13493-2020 п. 6.4.2 |
| 15.1* | Стекло натриевое жидкое | 23.19/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13078-2021 |
| 15.2* |  | 23.19/08.149 | Массовая доля оксида натрия |  | ГОСТ 13078-2021 Раздел 6.9 |
| 16.1* | Бура | 08.99/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8429-77 |
| 16.2* |  | 08.99/08.149 | Массовая доля буры |  | ГОСТ 8429-77 Раздел 3.3 |
| 16.3* |  | 08.99/08.149 | Массовая доля оксида натрия |  | ГОСТ 8429-77 Приложение 2 |
| 16.4* |  | 08.99/08.149 | Массовая доля оксида бора |  | ГОСТ 8429-77 Приложение 2 |
| 17.1* | Тальк и талькомагнезит, микротальк фракционированный | 08.99/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19730-74 |
| 17.2* |  | 08.99/08.052 | Массовая доля оксида кремния (1V) |  | ГОСТ 19728.3-01 |
| 17.3* |  | 08.99/29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 19728.19-01 |
| 17.4* |  | 20.59/08.156 | Массовая доля оксида железа |  | ГОСТ 19728.4-01 Раздел 4 |

| 18.1* | Борная кислота | 20.59/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18704-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2* |  | 08.99/08.149 | Массовая доля борной кислоты |  | ГОСТ 18704-78 Раздел 4.3 |
| 19.1* | Кварц молотый пылевидный | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9077-82 |
| 19.2* |  | 08.12/08.052 | Массовая доля оксида кремния |  | ГОСТ 9077-82 Раздел 3.3 |
| 19.3* |  | 08.12/08.156 | Массовая доля оксида железа |  | ГОСТ 9077-82 Раздел 3.5 |
| 19.4* |  | 08.12/08.149 | Массовая доля металлического железа |  | ГОСТ 9077-82 Раздел 3.4 |
| 19.5* |  | 08.12/08.052 | Гранулометрический состав | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9077-82 Раздел 3.12 |
| 19.6* |  | 08.12/29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9077-82 п.3.10 |
| 20.1* | Глинозем | 08.99/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27798-2019 |
| 20.2* |  | 08.99/08.052 | Массовая доля потери при прокаливании |  | ГОСТ 27800-93 Раздел 1-4 |
| 22.1* | Селитра калиевая техническая | 20.59/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19790-74 |
| 22.2* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля азотнокислого калия |  |  |
| 24.1* | Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства | 08.99/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26565-85 |
| 24.2* |  | 08.99/08.052 | Массовая доля изменения массы при прокаливании |  | ГОСТ 2642.2-2014 Раздел 8.1 |
| 25.1* | Минеральное сырье. Материалы и изделия строительные | 23.99/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 | ГОСТ 30108-94 |
| 25.2* |  | 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (радия-226Ra, тория-232Th, калия-40K) |  | ГОСТ 30108-94 МВИ. МН 4779-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных