|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0646 от 13 апреля 1998 года на бланке № _______________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 03 мая 2024 года

лаборатории металлов филиала «Мозырская ТЭЦ»

Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Гомельэнерго».

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1** | Оборудование, работающего под избыточным давлением. | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: Визуальный метод; Внешний осмотр и измерения - сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.401-18 СТПА 34.17.101 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.309-10 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 № 84. ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл; |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения; - основной металл. |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 1.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 |
|  |  |  | - основной металл. |  | ГОСТ 17410-78 |
| 1.4** |  | 24.10/29.143 | Испытание по определению физических устройств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл. |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 1.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл. |  | ГОСТ ЕН 14127-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Технологическое оборудование ТЭС. | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТП 09110.17.400-15 СТП 34.17.101 СТП09110.17.432-15 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.23.511-08 СТП 09110.17.309-10 Правила по обеспечению промышленной безопасности технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения; - основной металл. |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638 СТБ ISO 23278-2013 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл. |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытание по определению физических устройств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл. |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл. |  | ГОСТ ЕН 14127-2015 |
| 3.1** | Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы, трубопроводы сетевой воды, трубопроводы в пределах турбины). | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СП 4.02.01-2020 СТП 34.17.101 СТП 09110.17.432-15 СТП 34.39.501 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 09110.17.309-10 Правила по обеспечению промышленной безопасности технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | - основной металл. |  | ГОСТ 23479-79 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения; - основной металл. |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 |
|  |  |  | - основной металл. |  | ГОСТ 17410-78 |
| 3.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытание по определению физических устройств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл. |  | АМИ.МН 0096-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5** | Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы, трубопроводы сетевой воды, трубопроводы в пределах турбины). | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: - основной металл. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СП 4.02.01-2020 СТП 34.17.101 СТП 09110.17.432-15 СТП 34.39.501 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 09110.17.309-10 Правила по обеспечению промышленной безопасности технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 14127-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных