|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.4912 |
| от 24.03.2017 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от12 июля 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химической лаборатории отделочной фабрики  Открытого акционерного общества "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Фабричная, 7, 225410, г. Барановичи, Брестская область** | | | | | |
| 1.1\*\* | Одежда и изделия из текстильных материалов, готовые штучные изделия, текстильные материалы для одежды и изделий | 13.20/35.069, 13.92/35.069, 13.99/35.069, 14.19/35.069 | Напряженность электростатического поля | ТР ТС 007/2011 статья 5 , пункт 6 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 1.2\*\* | 13.20/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.19/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ТР ТС 007/2011 статья 5, пункты 2, 3 приложения 8,9 | ГОСТ 25617-2014 раздел 18 |
| 1.3\*\* | 13.20/29.151, 13.92/29.151, 13.99/29.151, 14.19/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) раздел 3 |
| 1.4\*\* | 13.20/29.137, 13.92/29.137, 13.99/29.137, 14.19/29.137 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77 п.4.2 |
| 1.5\*\* | 13.20/26.045, 13.92/26.045, 13.99/26.045, 14.19/26.045 | Устойчивость окраски к стирке | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |
| 1.6\*\* | Устойчивость окраски к дистиллированной воде | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |
| 1.7\*\* | устойчивость окраски к "поту" | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |
| 1.8\*\* | 13.20/29.121, 13.92/29.121, 13.99/29.121, 14.19/29.121 | Устойчивость окраски к сухому трению | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |
| 2.1\*\* | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, декоративные, мебельные и ткани ворсовые, изделия штучные | 13.20/35.069, 13.92/35.069, 13.99/35.069, 14.19/35.069 | Напряженность электростатического поля | ТР ТС 017/2011 статья 5, пункт 3, приложение 2 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.2\*\* | 13.20/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.19/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 раздел 18 |
| 2.3\*\* | 13.20/29.151, 13.92/29.151, 13.99/29.151, 14.19/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) раздел 3 |
| 2.4\*\* | 13.20/29.137, 13.92/29.137, 13.99/29.137, 14.19/29.137 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77 п.4.2 |
| 2.5\*\* | 13.20/29.151, 13.92/29.151, 13.99/29.151, 14.19/29.151 | Капиллярность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) раздел 5 |
| 2.6\*\* | 13.20/26.045, 13.92/26.045, 13.99/26.045, 14.19/26.045 | Устойчивость окраски к стирке | ТР ТС 017/2011 статья 5 , пункт 3 | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |
| 2.7\*\* | устойчивость окраски к "поту" | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |
| 2.8\*\* | Устойчивость окраски к дистиллированной воде | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |
| 2.9\*\* | 13.20/29.121, 13.92/29.121, 13.99/29.121, 14.19/29.121 | Устойчивость окраски к сухому трению | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных