|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5147 |
|  | от 30.08.2019 |
|  | на бланке № 0010922 на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 августа 2024 года

| геофизической службы филиала "Управление интенсификации и ремонта скважин" Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Молодечно, пер. К.Заслонова, 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения -Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 СТП СФШИ.02.19-2021 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4*** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 22761-77 |
| 2.1*** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4*** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.5*** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл | СТП СФШИ.02.25-2007 СТП СФШИ.02.29-2020 СТП | ГОСТ 22761-77 |
| 3.1*** | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.4*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.5*** | Технологические трубопроводы | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл | ТНПА и другая документация | ГОСТ 22761-77 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							       Е.В. Бережных