|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0006 |
|  | от 09.07.1993 |
|  | на бланке № ___________ на 4 листах |
|  | редакция 04 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 апреля 2023 года |  |
| --- | --- |

отдела технического контроля Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чапаева, 11, ком.19, 213760, г. Осиповичи, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Рубероид, рубероид облегченный | 23.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 2678-94 | ГОСТ 2678-94 п. 3.1 |
| 1.2 ** |  | 23.99/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 10923-93 ТУ BY 790683385.013-2017 | ГОСТ 2678-94 п. 3.2 |
| 1.3 * |  | 23.99/29.061 | Линейные размеры, площадь |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.3 |
| 1.4 * |  | 23.99/29.040 | Масса 1м2 |  | ГОСТ 2678-94 п.3.22 |
| 1.5 * |  | 23.99/29.040 | Масса покровного состава |  | ГОСТ 2678-94 п.3.15 |
| 1.6 * |  | 23.99/11.116 | Гибкость |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.9 |
| 1.7 * |  | 23.99/11.116 | Теплостойкость |  | ГОСТ 2678-94 п.3.12 |
| 1.8 * |  | 23.99/29.121 | Разрывная сила при растяжении |  | ГОСТ 10923-93 п.7 ГОСТ 2678-94 п. 3.4 |
| 1.9 * |  | 23.99/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 2678-94 п.3.10 |
| 1.10 * |  | 23.99/26.141 | Водо-непроницаемость |  | ГОСТ 2678-94 п.3.11 |
| 1.11 * |  | 23.99/29.040 | Потеря посыпки |  | ГОСТ 2678-94 п.3.25 |
| 1.12 * |  | 23.99/11.116 | Полнота пропитки |  | ГОСТ 2678-94 п.3.29 |
| 2.1 ** | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем | 23.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 2678-94 | ГОСТ 2678-94 п.3.1 |
| 2.2 ** |  | 23.99/11.116 | Внешний вид | СТБ 1107-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п.3.2 |
| 2.3 * |  | 23.99/29.061 | Линейные размеры, площадь |  | ГОСТ 2678-94 п.3.3 СТБ 1107-2022 пп.8.3-8.5 |
| 2.4 * |  | 23.99/29.040 | Масса 1м2 |  | ГОСТ 2678-94 п.3.22 |
| 2.5 * |  | 23.99/29.040 | Масса вяжущего с наплавляемой стороны |  | ГОСТ 2678-94 п.3.19 |
| 2.6 * |  | 23.99/11.116 | Гибкость |  | ГОСТ 2678-94 п.3.9 |
| 2.7 * |  | 23.99/11.116 | Теплостойкость |  | ГОСТ 2678-94 п.3.12 |
| 2.8 * |  | 23.99/29.121 | Разрывная сила при растяжении |  | СТБ 1107-2022 п.8.6 ГОСТ 2678-94 п.3.4 |
| 2.9 * |  | 23.99/29.121 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 2678-94 п.3.4 |
| 2.10 * |  | 23.99/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 2678-94 п.3.10 |
| 2.11 * |  | 23.99/26.141 | Водо-непроницаемость |  | ГОСТ 2678-94 п.3.11 |
| 2.12 * |  | 23.99/29.040 | Потеря посыпки |  | ГОСТ 2678-94 п.3.25 |
| 2.13 * |  | 23.99/29.145 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 11507-78 |
| 3.1 ** | Пергамин кровельный | 17.12/42.000 23.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 2678-94 | ГОСТ 2678-94 п.3.1 |
| 3.2 ** |  | 17.12/11.116 23.99/11.116 | Внешний вид | СТБ 1093-97 ТУ BY 790683385.021-2021 | ГОСТ 2678-94 п.3.2 |
| 3.3 * |  | 17.12/29.061 23.99/29.061 | Линейные размеры, площадь |  | ГОСТ 2678-94 п.3.3 |
| 3.4 * |  | 17.12/29.121 23.99/29.121 | Разрывная сила при растяжении |  | ГОСТ 2678-94 п.3.4 ТУ BY 790683385.021-2021 п.4.1 |
| 3.5 * |  | 17.12/11.116 23.99/11.116 | Гибкость |  | ГОСТ 2678-94 п.3.9 |
| 3.6 * |  | 17.12/29.040 23.99/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 2678-94 п.3.10 |
| 3.7 * |  | 17.12/26.141 23.99/26.141 | Водо-непроницаемость |  | ГОСТ 2678-94 п.3.11 |
| 3.8 * |  | 17.12/29.040 23.99/29.040 | Отношение массы пропиточного состава к массе абсолютно сухой основы |  | ГОСТ 2678-94 п.3.16 |
| 3.9 * |  | 17.12/11.116 23.99/11.116 | Полнота пропитки |  | ГОСТ 2678-94 п.3.29 |
| 4.1 ** | Мастика кровельная и гидроизоляционная битумно-полимерная горячая | 23.99/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1262-2021 | СТБ 1262-2021 п.9.1, п.9.2 |
| 4.2 * |  | 23.99/11.116 19.20/11.116 | Однородность |  | СТБ 1262-2021 п.9.18 |
| 4.3 * |  | 23.99/29.040 19.20/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 26589-94 п.3.9 СТБ 1262-2021 п.9.12 |
| 4.4 * |  | 23.99/29.040 19.20/11.116 | Гибкость |  | СТБ 1262-2021 п.9.13 |
| 4.5 * |  | 23.99/11.116 19.20/11.116 | Теплостойкость |  | СТБ 1262-2021 п.9.14 ГОСТ 26589-94 п.3.13 |
| 4.6 * |  | 23.99/29.145 19.20/29.145 | Температура размягчения |  | ГОСТ 11506-73 |
| 4.7 * |  | 23.99/29.061 19.20/29.061 | Глубина проникания иглы |  | ГОСТ 11501-78 |
| 6.1 ** | Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г | 23.99/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 2125-2010 | СТБ 2125-2010 п.6.4 |
| 6.2 * |  | 23.99/11.116 19.20/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 2125-2010 п.7.3 |
| 6.3 * |  | 23.99/29.145 19.20/29.145 | Температура размягчения |  | ГОСТ 11506-73 |
| 6.4 * |  | 23.99/29.061 19.20/29.061 | Глубина проникания иглы |  | ГОСТ 11501-78 |
| 6.5 * |  | 23.99/11.116 19.20/11.116 | Гибкость |  | ГОСТ 26589-94 п.3.12 |
| 6.6 * |  | 23.99/11.116 19.20/11.116 | Удобонаносимость |  | СТБ 2125-2010 п.7.11 |
| 8.1 ** | Битум нефтяной строительный | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6617-2021 ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 6617-2021 п.7.2 ГОСТ 2517-2012 |
| 8.2 * |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения | ГОСТ 6617-2021 | ГОСТ 11506-73 |
| 8.3 * |  | 19.20/29.061 | Глубина проникания иглы |  | ГОСТ 11501-78 |
| 8.4 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки |  | ГОСТ 4333-2014 |
| 9.1 ** | Битумы модифицированные дорожные | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 9.2 * |  | 19.20/ 29.145 | Температура размягчения | СТБ 1220-2020 | ГОСТ 11506-73 |
| 9.3 * |  | 19.20/ 29.061 | Глубина проникания иглы |  | ГОСТ 11501-78 |
| 9.4 * |  | 19.20/29.145 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 11507-78 |
| 9.5 * |  | 19.20/11.116 | Однородность |  | СТБ 1220-2020 п.9.10 |
| 10.1 * | Мастики кровельные и гидроизоляционные битумные, битумно-полимерные горячие | 23.99/29.121 19.20/29.121 | Прочность сцепления с основанием | СТБ 1262-2021 СТБ 2125-2010 | ГОСТ 26589-94 п.3.4 СТБ 1262-2021 п.9.9 СТБ 2125-2010 п.7.8 |
| 10.2 * |  | 23.99/29.121 19.20/29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения |  | ГОСТ 26589-94 п.3.6 СТБ 1262-2001 п.9.10 СТБ 2125-2010 п.7.9 |
| 10.3 * |  | 23.99/29.121 19.20/29.121 | Условная прочность, относительное удлинение |  | ГОСТ 26589-94 п.3.3 СТБ 1262-2021 п.9.11 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных