|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5071 |  |
|  | от 08.10.2018 |  |
|  | на бланке №________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 марта 2025 года испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «КейТраст»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Козлова, 29–2, 220037, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Бетоны конструкционные тяжелые Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие неразрушающими методами (ударный импульс) | СТБ 1544–2005 СТБ 2221–2020 ГОСТ 13015.0–83 СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2264–2012 ГОСТ 18105–2018 ГОСТ 22690-2015 |
| 1.2* | Бетоны конструкционные тяжелые Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства Бетоны легкие Бетоны мелкозернистые | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544–2005 СТБ 2221–2020 СТБ 1187–2020 ГОСТ 13015.0–83 СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 10180–2012 ГОСТ 18105–2018 |
| 1.3 * | Бетоны конструкционные тяжелые Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства Бетоны легкие Бетоны мелкозернистые | 23.61/ 29.119 | Плотность в состоянии естественной влажности | СТБ 1544–2005 СТБ 2221–2020 СТБ 1187–2020 ГОСТ 13015.0–83 СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12730.0–2020 ГОСТ 12730.1–2020 |
| 1.4 *** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие неразрушающими методами (отрыв со скалыванием) |  | ГОСТ 18105–2018 ГОСТ 22690-2015 |
| 2.1 *** | Грунты (устройство фундаментов, устройство полов, устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных, устройство дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием, устройство сетей | 41.00/ 29.119 08.12/ 29.119 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) при глубине контроля до 30см. | СП 1.03.14-2024 СП 1.03.01-2019 СН 5.09.01-2020 ТКП 45-3.02-7-2005 ТКП 45-3.02-70-2009 ТКП 45-5.01-237-2011 СП 5.01.01-2023 СП 4.01.06-2024 СН 4.02.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.14-2024 п.п. 5.6, 6.1.5, 7.5 СП 1.03.06-2023 п.п. 7.1 СТБ 1685-2006 п.п. 5.7, 5.8, 6.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п. 6.3 СТБ 2072-2010 п. 6.3 СТБ 1349-2009 п. 5.6 СТБ 2116-2010 п. 6.3 |
| 3.1 * | Растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307–2012 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 5802–86 п. 6 СТБ 1307–2012 п. п. 7.8, 7.9 |
| 3.2 * |  | 23.64/ 29.040 | Плотность в состоянии естественной влажности |  | ГОСТ 5802–86 п. 7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева