|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4282 |
|  | от 04.06.2012 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года

системной лаборатории упреждающего контроля

отдела контроля и диагностики филиала "Инженерный центр"

РУП "Могилевэнерго" Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Могилевэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Кулибина 9, 212008 г. Могилев, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды и аппараты, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды и аппараты, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль, эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 20548-93 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ 2116-2010 СТБ ISO 23277-2013 СП 4.02.01.2020 СН 4.02.01-2019 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.430-10 СТП 09110.17.432-15 СТП 34.17.101 СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. постановлением МЧС РБ от 27 декабря 2022 г. № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С, утв. постановлением МЧС РБ от 1 февраля 2021 г. № 5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| 1.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 1.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярный (цветной) метод - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной металл |  | ГОСТ EN14127-2015 |
| 1.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерения твердости): - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 2.1*** | Резервуары, емкости, баки, для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды Резервуары, емкости, баки, для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль, эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ 2634-2023 СТБ ISO 23277-2013 ТКП 45.5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09110.23.511-08 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| 2.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 2.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярный (цветной) метод - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной металл |  | ГОСТ EN14127-2015 |
| 2.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерения твердости): - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 3.1*** | Технологические трубопроводы, технологическое оборудование | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль, эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 09110.17.432-15 СТП 34.17.101 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| 3.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 3.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярный (цветной) метод - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.4*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной металл |  | ГОСТ EN14127-2015 |
| 3.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерения твердости): - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 4.1*** | Газопроводы и оборудование объектов газо-распределитель-ной системы и газопотребления | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль, эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ 1244-2000 СТБ 2039-2010 СТБ ISO 23277-2013 СП 4.03.01-2020 СН 4.03.01-2019 СТП 33240.17.431-18 СТП 33240.17.429-18 СТП 34.17.101 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 №66 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| 4.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 4.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярный (цветной) метод - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.4*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной металл |  | ГОСТ EN14127-2015 |
| 4.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерения твердости): - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева