|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.3494 от 06.08.2007 на бланке № _________ на 11 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 06 августа  2025 года

производственной лаборатории

филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»

Открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга

«Белорусские обои»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Проспект Луначарского, 7, 247052, г. Добруш, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Бумага для обоев | 17.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32546-2013 (ISO 186:2002) ТУ РБ 100063724.035-2012 п.4.2 | ГОСТ 32546-2013 (ISO 186:2002) |
| 1.2** |  | 17.12/ 29.040 | Масса бумаги для обоев площадью 1м2 | ТУ РБ 100063724.035-2012 табл.1 п.1, табл.2 п.1 | ГОСТ 13199-94 |
| 1.3** |  | 17.12/ 29.040 | Колебание массы бумаги для обоев по ширине рулона | ТУ РБ 100063724.035-2012 табл.1 п.2, табл.2 п.2 | ГОСТ 13199-94 |
| 1.4** |  | 17.12/ 29.040 | Удельный объем (пухлость) | ТУ РБ 100063724.035-2012 табл.1 п.11 | ГОСТ 27015-86 |
| 1.5** |  | 17.12/ 33.111 | Белизна по верхней стороне | ТУ РБ 100063724.035-2012 табл.1 п.8, табл.2 п.9 | ГОСТ 30113-94 |
| 1.6** |  | 17.12/ 29.119 | Гладкость по верхней стороне | ТУ РБ 100063724.035-2012 табл.2 п.8 | ГОСТ 12795-97 (ИСО 5627-84) |
| 1.7** |  | 17.12/ 29.121 | Разрушающее усилие в сухом состоянии в машинном направлении | ТУ РБ 100063724.035-2012 табл.1 п.5, табл.2 п.5 | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |

| 1.8** | Бумага для обоев | 17.12/ 29.121 | Разрушающее усилие во влажном состоянии в машинном направлении | ТУ РБ 100063724.035-2012 табл.1 п.6, табл.2 п.6 | ГОСТ 13525.7-68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9** |  | 17.12/ 29.040 | Поверхностная впитываемость при одностороннем сма- чивании бумаги для обоев по верхней стороне (Кобб60) | ТУ РБ 100063724.035-2012 табл.1 п.7, табл. 2 п.7 | ГОСТ 12605-97 (ИСО 535-91) |
| 1.10** |  | 17.12/ 29.040 | Влажность | ТУ РБ 100063724.035-2012 табл.1 п.9, табл.2 п.11 | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 1.11** |  | 17.12/ 29.040 | Массовая доля золы | ТУ РБ 100063724.035-2012 табл.2 п.10 | ГОСТ 7629-93 (ИСО 2144-87) |
| 2.1** | Бумага офсетная | 17.12/ 29.040 | Масса бумаги площадью 1м2 | ТУ РБ 400003485.042-2002 табл.1 п.1 | ГОСТ 13199-94 |
| 2.2** |  | 17.12/ 29.040 | Плотность бумаги машинной гладкости | ТУ РБ 400003485.042-2002 табл.1 п.2 | ГОСТ 27015-86 |
| 2.3** |  | 17.12/ 29.121 | Разрывная длина | ТУ РБ 400003485.042-2002 табл.1 п.3 | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |
| 2.4** |  | 17.12/ 29.121 | Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении, число двойных перегибов | ТУ РБ 400003485.042-2002 табл.1 п.4 | ГОСТ 13525.2-80 |
| 2.5** |  | 17.12/ 33.111 | Белизна каждой стороны | ТУ РБ 400003485.042-2002 табл.1 п.6 | ГОСТ 30113-94 |
| 2.6** |  | 17.12/ 29.119 | Гладкость по верхней стороне бумаги | ТУ РБ 400003485.042-2002 табл.1 п.7 | ГОСТ 12795-97 (ИСО 5627-84) |
| 2.7** |  | 17.12/ 29.040 | Массовая доля золы | ТУ РБ 400003485.042-2002 табл.1 п.8 | ГОСТ 7629-93 |
| 2.8** |  | 17.12/ 29.040 | Влажность | ТУ РБ 400003485.042-2002 табл.1 п.11 | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 3.1** | Бумага мешочная | 17.12/ 29.040 | Масса бумаги площадью 1 м2 | ГОСТ 2228-81 табл.2 п.1 | ГОСТ 13199-94 |
| 3.2** |  | 17.12/ 29.121 | Разрушающее усилие в поперечном направлении в сухом состоянии | ГОСТ 2228-81 табл.2 п.3 | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |
| 3.3** |  | 17.12/ 29.040 | Влажность | ГОСТ 2228-81 табл.2 п.9 | ГОСТ ISO 287-2014 |

| 3.4** | Бумага мешочная | 17.12/ 29.040 | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании /Кобб 60/ с сеточной стороны | ГОСТ 2228-81 табл.2 п.7 | ГОСТ 12605-97 (ИСО 535-91) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1** | Бумага обложечная тетрадная | 17.12/ 29.040 | Масса бумаги площадью 1м2 | ГОСТ 12051-76 табл.1 п.2 | ГОСТ 13199-94 |
| 4.2** |  | 17.12/ 29.119 | Гладкость | ГОСТ 12051-76 табл.1 п.3 | ГОСТ 12795-97 (ИСО 5627-84) ГОСТ 12051-76 п.4.4 |
| 4.3** |  | 17.12/ 29.121 | Разрывная длина, в среднем по двум направлениям | ГОСТ 12051-76 табл.1 п.5 | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |
| 4.4** |  | 17.12/ 29.040 | Влажность | ГОСТ 12051-76 табл.1 п.7 | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 5.1** | Бумага упаковочная | 17.12/ 29.040 | Масса бумаги упаковочной площадью 1 м2 | ТУ РБ 400003485.036-2003 табл.1 п.1 | ГОСТ 13199-94 |
| 5.2** |  | 17.12/ 29.121 17.12/ 26.095 | Разрывная длина, в среднем по двум направлениям | ТУ РБ 400003485.036-2003 табл.1 п.2 | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |
| 5.3** |  | 17.12/ 29.040 | Влажность | ТУ РБ 400003485.036-2003 табл.1 п.4 | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 6.1** | Бумага оберточная | 17.12/ 29.040 | Масса бумаги площадью 1м2 | ГОСТ 8273-75 табл.1 п.1 | ГОСТ 13199-94 |
| 6.2** |  | 17.12/ 29.121 17.12/ 26.095 | Разрывная длина, в среднем по двум направлениям | ГОСТ 8273-75 табл.1 п.3 | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |
| 6.3** |  | 17.12/ 29.040 | Влажность | ГОСТ 8273-75 табл.1 п.5 | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 7.1** | Бумага для гофрирования | 17.12/ 29.040 | Масса бумаги площадью 1м² | ТУ BY 100063724.051-2012 таб.3, п.1 | ГОСТ 13199-94 |
| 7.2** |  | 17.12/ 29.137 | Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ 30) | ТУ BY 100063724.051-2012 таб.3, п.2 | ГОСТ 20682-75 ГОСТ 7377-85 п.4.5 |
| 7.3** |  | 17.12/ 29.040 | Влажность | ТУ BY 100063724.051-2012 таб.3, п.7 | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 7.4** |  | 17.12/ 29.137 | Сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ) | ТУ BY 100063724.051-2012 таб.3,п.5 | ГОСТ 20682-75 ГОСТ 7377-85 п.4.4 |

| 7.5** | Бумага для гофрирования | 17.12/ 29.137 | Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении | ТУ BY 100063724.051-2012 таб.3, п.4 | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6** |  | 17.12/ 29.040 | Поверхностная впитываемость воды /Кобб 60/ в среднем по двум сторонам | ТУ BY 100063724.051-2012 таб.3, п.6 | ГОСТ 12605-97 (ИСО 535-91) |
| 8.1** | Бумага рисовальная | 17.12/ 29.040 | Масса бумаги площадью 1м2 | ГОСТ 7277 – 77 табл. п. 1 | ГОСТ 13199 – 94 |
| 8.2** |  | 17.12/ 29.040 | #### Плотность | ГОСТ 7277 – 77 табл. п. 2 | ГОСТ 27015 – 86 |
| 8.3** |  | 17.12/ 33.111 | Белизна | ГОСТ 7277 – 77 табл. п. 5 | ГОСТ 30113 – 94 |
| 8.4** |  | 17.12/ 29.040 | Влажность | ГОСТ 7277 – 77 табл. п. 7 | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 9.1** | Бумага чертежная | 17.12/ 29.040 | Масса бумаги площадью 1м2 | ГОСТ 597 – 73 табл. п. 1 | ГОСТ 13199 – 94 |
| 9.2** |  | 17.12/ 29.040 | #### Плотность | ГОСТ 597 – 73 табл. п. 2 | ГОСТ 27015 – 86 |
| 9.3** |  | 17.12/ 29.121 | Прочность на из-лом при многократных перегибах, число двойных перегибов в попе-речном направлении | ГОСТ 597 – 73 табл. п. 3 | ГОСТ 13525.2 – 80 |
| 9.4** |  | 17.12/ 33.111 | Белизна | ГОСТ 597 – 73 ### табл. п. 6 | ГОСТ 30113 – 94 |
| 9.5** |  | 17.12/ 29.040 | Влажность | ГОСТ 597 – 73 ### табл. п. 8 | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 10.1** | Бумага писчая | 17.12/ 29.040 | Масса бумаги площадью 1м2 | ### ГОСТ 18510 – 87 ### табл. п. 1 | ГОСТ 13199 – 94 |
| 10.2** |  | 17.12/ 29.121 | Разрывная длина, в среднем по двум направлениям | ### ГОСТ 18510 – 87 табл. п. 3 | ГОСТ ИСО 1924 – 1 – 96 |
| 10.3** |  | 17.12/ 29.119 | Гладкость (по сто-роне с меньшим значением) | ### ГОСТ 18510 – 87 табл. п. 4 | ГОСТ 12795 – 97 |
| 10.4** |  | 17.12/ 33.111 | Белизна (в среднем по верхней и сеточной сторонам) | ### ГОСТ 18510 – 87 табл. п. 5 | ГОСТ 30113 – 94 |
| 10.5** |  | 17.12/ 29.040 | Влажность | ### ГОСТ 18510 – 87 табл. п. 8 | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 11.1*** | Крафт-бумага упаковочная белая | 17.12/ 42.000 | Отбор проб | ### ТУ ВY 100063724.053-2014 п.5.1 | ГОСТ 32546-2013 (ISO 186:2002) |
| 11.2** |  | 17.12/ 29.040 | Масса бумаги площадью 1м2 | ### ТУ ВY 100063724.053-2014 ### табл.1 п.1 | ГОСТ 13199-94 |

| 11.3** | Крафт-бумага упаковочная белая | 17.12/ 29.121 | Разрушающее усилие в сухом состоянии в машинном направлении | ### ТУ ВY 100063724.053-2014 ### табл.1 п.2 | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4** |  | 17.12/ 29.121 | Разрушающее усилие в сухом состоянии в поперечном направлении | ### ТУ ВY 100063724.053-2014 ### табл.1 п.3 | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |
| 11.5** |  | 17.12/ 29.121 | Разрушающее усилие при растяжении во влажном состоянии | ### ТУ ВY 100063724.053-2014 ### табл.1п.6 | ГОСТ 13525.7-68 |
| 11.6** |  | 17.12/ 29.119 | Гладкость по верхней стороне | ### ТУ ВY 100063724.053-2014 ### табл.1 п.7 | ГОСТ 12795-97 (ISO 186:2002) |
| 11.7** |  | 17.12/ 29.040 | Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании | ### ТУ ВY 100063724.053-2014 ### табл.1 п.8 | ГОСТ 12605-97 |
| 11.8** |  | 17.12/ 33.111 | Белизна | ### ТУ ВY 100063724.053-2014 ### табл.1 п.9 | ГОСТ 30113-94 |
| 11.9** |  | 17.12/ 29.040 | Влажность | ### ТУ ВY 100063724.053-2014 ### табл.1 п.10 | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 12.1*** | Картон для плоских слоев гофрированного картона | 17.12/ 42.000 | Отбор проб | ### ТУ ВY 100063724.052-2012 ### п.6.1, п.5.3 | ГОСТ 32546-2013 (ISO 186:2002) |
| 12.2** |  | 17.12/ 29.040 | Масса бумаги площадью 1 м2 | ### ТУ ВY 100063724.052-2012 ### табл.1 п.1 | ГОСТ 131199-94 |
| 12.3** |  | 17.12/ 29.061 | Толщина | ### ТУ ВY 100063724.052-2012 ### табл.1 п.2 | ГОСТ 27015-86 |
| 12.4** |  | 17.12/ 29.040 | Поверхностная впитываемость воды /по Коббу60/ верхней стороны | ### ТУ ВY 100063724.052-2012 ### табл.1 п.4 | ГОСТ 12605-97 (ИСО 1974-90) |
| 12.5** |  | 17.12/ 29.121 | Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении | ### ТУ ВY 100063724.052-2012 ### табл.1 п.5 | ГОСТ 10711 |
| 12.6** |  | 17.12/ 29.119 | Гладкость по верхней стороне | ### ТУ ВY 100063724.052-2012 ### табл.2 п.6 | ГОСТ 12795-97 (ИСО 5627-84) |
| 12.7** |  | 17.12/ 33.111 | Белизна по верхней стороне | ### ТУ ВY 100063724.052-2012 ### табл.2 п.7 | ГОСТ 30113-94 |
| 12.8** |  | 17.12/ 29.040 | Влажность | ### ТУ ВY 100063724.052-2012 ### табл.2 п.8 | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 13.1*** | Тетради школьные | 17.29/ 42.000 17.23/ 42.000 | Отбор проб | ### ГОСТ 12063-89 п.2.4 | ГОСТ 12063-89 п.2.4 |
| 13.2** |  | 17.29/ 11.116 17.23/ 11.116 | Внешний вид | ### ГОСТ 12063 – 89 ### п. 1.3.10 ТУ РБ 400003485.013-2002 ### п. 1.1.15 | ### ГОСТ 12063 – 89 п. 3.1 |
| 13.3** |  | 17.29/ 29.061 17.23/ 29.061 | Размеры тетради | ### ГОСТ 12063 – 89 п. 1.2.1 ТУ РБ 400003485.013-2002 ### п. 1.1.3 | ### ГОСТ 12063 – 89 п. 3.2 |
| 13.4** |  | 17.29/ 29.061 17.23/ 29.061 | Косина изделия | ### ГОСТ 12063 – 89 п. 1.2.1 ТУ РБ 400003485.013-2002 ### п. 1.1.4 | ### ГОСТ 12063 – 89 п. 3.2 |
| 13.5** |  | 17.29/ 29.061 17.23/ 29.061 | Характеристика линовок; размеры полей | ### ГОСТ 12063 – 89 табл.1 п. 1.3.3 ТУ РБ 400003485.013-2002 ### табл.1 п. 1.1.7 | ГОСТ 12063 – 89 п.3.2, п.3.4, п.3.6, п.3.7 |
| 13.6** |  | 17.29/ 29.061 17.23/ 29.061 | Толщина линий | ГОСТ 12063 – 89 п. 1.3.5 ТУ РБ 400003485.013-2002 ### п. 1.1.8 | ГОСТ 12063 – 89 п. 3.5 |
| 13.7** |  | 17.29/ 11.116 17.23/ 11.116 | Цвет линовки | ### ГОСТ 12063 – 89 п. 1.3.6 ТУ РБ 400003485.013-2002 ### п. 1.1.9 | ### ГОСТ 12063 – 89 п. 3.1 |
| 13.8** |  | 17.29/ 11.116 17.23/ 11.116 | Непролиновка строк | ### ГОСТ 12063 – 89 п. 1.3.8 ТУ РБ 400003485.013-2002 ### п. 1.1.11 | ### ГОСТ 12063 – 89 п. 1.3.8 |
| 13.9** |  | 17.29/ 29.061 17.23/ 29.061 | Отклонение между ближайшими линиями на развороте тетради, горизонтальные линии на разворотах | ### ГОСТ 12063 – 89 п. 1.3.9 ТУ РБ 400003485.013-2002 ### п. 1.1.12 | ГОСТ 12063 – 89 п.3.3 |
| 13.10** |  | 17.29/ 29.061 17.23/ 29.061 | Расстояние от скоб до верхнего и нижнего краев тетради, обрез | ### ГОСТ 12063 – 89 п. 1.3.10 ТУ РБ 400003485.013-2002 ### п. 1.1.13, п.1.1.14 | ГОСТ 12063 – 89 п.3.1, п.3.7 |

| 13.11** | Тетради школьные | 17.29/ 11.116 17.23/ 11.116 | Оформление 1-ой и 4-ой страниц | ### ГОСТ 12063 – 89 п. 1.3.7 ТУ РБ 400003485.013-2002 п. 1.1.16 | ### ГОСТ 12063 – 89 черт.1, 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.12** |  | 17.29/ 11.116 17.23/ 11.116 | Интенсивность линий | ### ГОСТ 12063 – 89 п. 1.3.7 ТУ РБ 400003485.013-2002 п. 1.1.10 | ### ГОСТ 12063 – 89 п. 3.1 |
| 14.1*** | Тетради общие | 17.29/ 42.000 17.23/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13309-90 п.2.4 ТУ РБ 400003485.012-2002 п.4.4 | ГОСТ 13309-90 п.2.4 |
| 14.2** |  | 17.29/ 11.116 17.23/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 13309-90 п.1.1 ТУ РБ 400003485.012-2002 п.1.1.1, п.1.1.21 | ГОСТ 13309-90 п.1.1 |
| 14.3** |  | 17.29/ 11.116 17.23/ 11.116 | Количество листов | ГОСТ 13309-90 п.1.2.1 ТУ РБ 400003485.012-2002 п.1.1.5 | ГОСТ 13309-90 п.3.2 |
| 14.4** |  | 17.29/ 29.061 17.23/ 29.061 | Основные размеры | ГОСТ 13309-90 п.1.2.2 ТУ РБ 400003485.012-2002 п.1.1.3 | ГОСТ 13309-90 п.3.2 |
| 14.5** |  | 17.29/ 29.061 17.23/ 29.061 | Косина изделия | ГОСТ 13309-90 п.1.2.2.1 ТУ РБ 400003485.012-2002 п.1.1.4 | ГОСТ 13309-90 п.3.2 |
| 14.6** |  | 17.29/ 29.061 17.23/ 29.061 | Характеристика линовок | ГОСТ 13309-90 п.1.3.3, п.1.3.4 ТУ РБ 400003485.012-2002 п.1.1.7 | ГОСТ 13309-90 п.3.6 |
| 14.7** |  | 17.29/ 29.061 17.23/ 29.061 | Толщина линий | ГОСТ 13309-90 п.1.3.5 ТУ РБ 400003485.012-2002 п.1.1.12 | ГОСТ 13309-90 п.3.4, п.3.5 |
| 14.8** |  | 17.29/ 11.116 17.23/ 11.116 | Цвет линовки | ГОСТ 13309-90 п.1.3.6 ТУ РБ 400003485.012-2002 п.1.1.13 | ГОСТ 13309-90 п.3.1 |

| 14.9** | Тетради общие | 17.29/ 11.116 17.23/ 11.116 | Непролиновка строк | ГОСТ 13309-90 п.1.3.8 ТУ РБ 400003485.012-2002 п.1.1.15 | ГОСТ 13309-90 п.3.1, п.3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.10** |  | 17.29/ 29.061 17.23/ 29.061 | Отклонение между ближайшими линиями на развороте тетради, горизонтальные линии на разворотах тетради | ГОСТ 13309-90 п.1.3.9 ТУ РБ 400003485.012-2002 п.1.1.9 | ГОСТ 13309-90 |
| 14.11** |  | 17.29/ 29.061 17.23/ 29.061 | Расстояние от скоб до верхнего и нижнего края | ГОСТ 13309-90 п.1.3.13 ТУ РБ 400003485.012-2002 п.1.1.16 | ГОСТ 13309-90 п.3.6 |
| 14.12** |  | 17.29/ 11.116 17.23/ 29.061 | Обрез | ГОСТ 13309-90 п.1.3.15 ТУ РБ 400003485.012-2002 п.1.1.17 | ГОСТ 13309-90 п.3.1 |
| 14.13** |  | 17.29/ 11.116 17.23/ 11.116 | Интенсивность линий | ГОСТ 13309-90 п.1.3.7 ТУ РБ 400003485.012-2002 п.1.1.14 | ГОСТ 13309-90 п.3.1 |
| 14.14** |  | 17.29/ 29.061 17.23/ 29.061 | Предельные отклонения по размерам | ГОСТ 13309-90 п.1.2.2.1 ТУ РБ 400003485.012-2002 п.1.1.4 | ГОСТ 13309-90 п.3.2 |
| 15.1*** | Альбомы и блоки для черчения и рисования | 17.29/ 42.000 17.23/ 42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 400003485.015-2004 табл.2 п.4.5 | ГОСТ 32546-2013 (ISO 186:2002) |
| 15.2** |  | 17.29/ 29.040 17.23/ 29.040 | Масса бумаги площадью 1м2 | ТУ РБ 400003485.015-2004 ### п.1.2.1, п.1.2.2, п.1.2.3 | ГОСТ 13199-94 |
| 16.1*** | Тетради для рисования | 17.29/ 42.000 17.23/ 42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 400003485.014-2004 табл.2 п.4 | ГОСТ 32546-2013 (ISO 186:2002) |
| 16.2** |  | 17.29/ 29.040 17.23/ 29.040 | Масса бумаги площадью 1м2 | ТУ РБ 400003485.014-2004 п.1.2.1, п.1.2.2 | ГОСТ 13199-94 |
| 17.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 17.2** |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация БПК5 (биохимическое потребление кислорода за 5 дней) ДИ 3-6000 мгО2/дм3 | Комплексное природоохранное разреше ние | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 п.8.4.1 СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 (йодометрический) |
| 17.3** |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 17.4** |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток ДИ 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 17.5** |  | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ионов ДИ 2 и более мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 17.6** |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид-ионов ДИ 10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 17.7** |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты ДИ 0,005-50,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М-01-05-2012) |
| 17.8** |  | 100.05/ 08.156 | Аммоний-ион ДИ 0,003- 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 Часть 1 |
| 17.9** |  | 100.05/ 08.156 | Нитрат-ионов ДИ 0,02-0,45 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 17.10** |  | 100.05/ 08.156 | Нитрит-ионов ДИ 0,0025-0,25 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 17.11** |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 0-14 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 17.12** |  | 100.05/ 08.156 | Фосфат-ионов ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 17.13** |  | 100.05/ 08.156 | Анионо поверхно-стно-активные вещества (АПАВ) ДИ 0,025-100 г/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014) |
| 17.14** |  | 100.05/ 08.156 | ХПК (химические потребление кислорода) ДИ 5,0-2500 мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 17.15** |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |

| 18.1*** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2** |  | 100.03/ 08.149 | БПК5 (биохимическое потребление кислорода за 5 дней) ДИ 0,5-6 мгО2/дм3 | Постановление Минприроды от 30.03.2015 № 13 Комплексное природоохранное разрешение | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 Часть 2. Метод без разбавления проб (п.7.2.1) СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 (йодометрический метод) |
| 18.3** |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 18.4** |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток ДИ 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 18.5** |  | 100.03/ 08.149 | Хлорид-ион ДИ 10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 18.6** |  | 100/03/ 08.150 | Сульфат-ионов ДИ от 2 и более мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 18.7** |  | 100.03/ 08.156 | Аммоний-ионов ДИ 0,003- 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 Часть 1 |
| 18.8** |  | 100.03/ 08.156 | Нитрат-ионов ДИ 0,02-0,45 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 18.9** |  | 100.03/ 08.156 | Нитрит-ионов ДИ 0,0025-0,25 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 18.10** |  | 100.03/ 08.156 | Фосфат-ионов ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 18.11** |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 0-14 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 18.12** |  | 100.03/ 08.156 | Анионо поверхно- стно- активные вещества (АПАВ) ДИ 0,025-100 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014) |
| 18.13** |  | 100.03/ 08.156 | ХПК (химическое потребление кислорода) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 18.14** |  | 100.03/ 08.156 | Фосфор общий ДИ 0,01-10 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 18.15** |  | 100.03/ 08.155 | Нефтепродукты ДИ 0,005-50 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М-01-05-2012) |
| 19.1*** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»           						  Т.А. Николаева