|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2509 |
|  | от 12.04.2004 |
|  | на бланке № __________ на 5 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 августа 2025 года

лаборатории технической диагностики и дефектоскопии

отдела мониторинга и технической диагностики оборудования

управления организации ремонтов и технической диагностики

открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Промышленная, 37, 247210, г. Жлобин, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Грузоподъемные краны; съемные грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара, применяемая в металлургическом производстве (ковши, мульды); расчетные металлоконструкции для подъемно-транспортного оборудования (несъемные грузозахватные приспособления) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы, утв. приказом Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 ТНПА и другая конструкторская и проектно-технологическая документация | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) - основной металл - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1712-2004 метод № 1 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 1.4 ** | Грузоподъемные краны; съемные грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара, применяемая в металлургическом производстве (ковши, мульды); расчетные металлоконструкции для подъемно-транспортного оборудования (несъемные грузозахватные приспособления) | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод) - основной металл |  | МВИ.МН 4542-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): - основной металл - сварные соединения |  | АМИ.ГМ 0233-2023 |
| 1.6 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения - контрольные образцы для аттестации сварщиков |  | СТБ 1428-2003 |
| 2.1 ** | Оборудование металлургического производства: - плавильные и нагревательные печи; - агрегаты для вакуумирования стали; - установки для транспортировки и заливки жидкого металла | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10580-2006 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 1857-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов, утв. Постановлением МЧС РБ от 29.05.2017 № 19. Правила безопасности и охраны труда металлургических производств, утв. Постановлением МЧС РБ от 22.05.2007 № 8. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 ТНПА и другая конструкторская и проектно-технологическая документация | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) - основной металл - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1712-2004 метод № 1 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод) -основной металл |  | МВИ.МН 4542-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.5 ** | Оборудование металлургического производства: - плавильные и нагревательные печи; - агрегаты для вакуумирования стали; - установки для транспортировки и заливки жидкого металла | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): - основной металл - сварные соединения |  | АМИ.ГМ 0233-2023 |
| 2.6 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения - контрольные образцы для аттестации Сварщиков |  | СТБ 1428-2003 |
| 3.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети. Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ЕН 13480-2-2005 СТБ ЕН 13480-5-2005 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 № 84. Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6. ТНПА и другая конструкторская и проектно-технологическая документация | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) - основной металл - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1712-2004 метод № 1 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод) - основной металл |  | МВИ.МН 4542-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): - основной металл - сварные соединения |  | АМИ.ГМ 0233-2023 |
| 3.6 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети. Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения - контрольные образцы для аттестации сварщиков |  | СТБ 1428-2003 |
| 4.1 ** | Металлоконструкции, изделия машиностроения и металлопроизводства (валы, оси, оправки и др.) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ 2350-2013 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6. ТНПА и другая конструкторская и проектно-технологическая документация | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) - основной металл - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1712-2004 метод № 1 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 4.4 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод) - основной металл |  | МВИ.МН 4542-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.5 ** | Металлоконструкции, изделия машиностроения и металлопроизводства (валы, оси, оправки и др.) | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): - основной металл - сварные соединения |  | АМИ.ГМ 0233-2023 |
| 4.6 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения - контрольные образцы для аттестации сварщиков |  | СТБ 1428-2003 |
| 5.1 ** | Электродвигатели, насосы, компрессоры | 27.11/ 35.059 28.13/ 35.059 | Вибрационный метод: - измерение вибрационных параметров оборудования на неподвижных подшипниковых опорах | ГОСТ 30576-98 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 1940-1-2007 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 СТБ ИСО 7919-3-2001 СТБ ИСО 8579-2-2001 ГОСТ IEC 60034-14-2014 ГОСТ 30296-95 ГОСТ 26043-83 СТБ ИСО 8579-2-2001 | СТБ ИСО 7919-1-2001 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева