|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4671 |
|  | от 28.08.2015 |
|  | на бланке № ___________ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 ноября 2025 года

испытательная лаборатория филиала

"Управление строительством Минской ТЭЦ-5"

Республиканского унитарного предприятия "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 222823 Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Свислочь, Промплощадка ТЭЦ-5 |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.99/ 42.000 | Отбор проб | ТР 2025/013/BY ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 8267-93 п.5 |
| 1.2 * |  | 08.99/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 1.3 * |  | 08.99/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 1.4 * |  | 08.99/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 1.5 * |  | 08.99/ 29.119 | Насыпная плотность (фракции от 5 до 40 мм) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 1.6 * |  | 08.99/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 2.1 ** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ТР 2025/013/BY ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.2 ГОСТ 8736-2014 п. 5.8, 5.11 |
| 2.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 2.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 2.4 * | Песок для строительных работ | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность | ТР 2025/013/BY ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 2.5 * |  | 08.12/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 3.1 * | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие | ТР 2025/013/BY ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 10180-2012 |
| 3.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Соответствие арматурных и закладных изделий ТНПА и рабочим чертежам (геометрические параметры) |  | ГОСТ 10922-2012 п.п. 4.1-4.8 СТБ 2174-2011 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8 |
| 3.3 ** |  | 23.61/ 29.061 | Ширина раскрытия трещин |  | ГОСТ 13015.0-83 |
| 3.4 ** |  | 23.61/ 32.089 | Толщина защитного слоя бетона |  | ГОСТ 22904-93 |
| 3.5 ** |  | 23.61/ 29.061 | Категория лицевой поверхности и внешний вид |  | ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 26433.1-89 |
| 4.1 ** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | ТР 2025/013/BY СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10180-2012 |
| 4.2 ** |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева